Задания к контрольной работе для студентов заочной формы обучения

по дисциплине «Неравновесные процессы и фазовые переходы»

Задание №1.

Применение геометрической термодинамики в материаловедении для построения и анализа диаграмм состояния двухкомпонентных сплавов.

Используя законы термодинамики о минимуме свободной энергии и о равенстве химических потенциалов каждого компонента во всех фазах, на термодинамической диаграмме определить положение заданной точки k, выполнив все необходимые геометрические построения. Для найденной точки  k обозначить фазовые составы смежных областей на диаграмме и найти значения (показать точками) химических потенциалов компонентов A и B. Последовательность выполнения задания и проведенных построений описать словами, используя терминологию геометрической термодинамики.

При выполнении задания №1 руководствоваться методическими указаниями Приложения 1 (С.3-12, 18-21).

Таблица 1 – Варианты исходных данных для выполнения Задания №1:

| №№ варианта | №№ диаграммы | Точка k | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Предельное содержание компонента В в жидкости |  |
| 2 | 2 | Предельное содержание компонента А в жидкости |  |
| 3 | 3 | Предельное содержание компонента В в жидкости |  |
| 4 | 4 | Предельное содержание компонента А в фазе  |  |
| 5 | 5 | Предельное содержание компонента А в жидкости |  |
| 6 | 3 | Предельное содержание компонента А в фазе  |  |
| 7 | 4 | Предельное содержание компонента В в фазе  |  |
| 8 | 5 | Предельное содержание компонента В в жидкости |  |
| 9 | 5 | Предельное содержание компонента В в фазе  |  |
| 10 | 5 | Предельное содержание компонента А в фазе  |  |

Исходные термодинамические диаграммы (при TC=const):

| Диаграмма №1 | Диаграмма №2 |
| --- | --- |
| Диаграмма №3 | Диаграмма №4 |
| Диаграмма №5 |  |

Задание №2.

Неравновесные фазовые переходы в железоуглеродистых сплавах (сталях).

Определить показатель неравновесности  [c1] процесса закалки стали, используя экспоненциальный закон охлаждения – наиболее универсальную аппроксимацию быстрых температурных изменений в металле при его обработке концентрированными источниками нагрева.

Экспоненциальный закон:

t / tз = e    ( > 0)

характеризует охлаждение стали от температуры начала охлаждения (закалки) tз до текущей температуры t, в качестве которой в нашем случае следует рассматривать температуру начала мартенситного превращения Мн. Закалка стали обеспечивается, если время этих температурных изменений не превышает времени устойчивости аустенита . Таким образом, все три параметра (tз, t=Мн, ) для нахождения значения константы  могут быть определены по диаграмме распада переохлажденного аустенита стали заданной марки (CCT diagram). Эти данные имеются в Справочнике (см. Приложение 2).

При выполнении задания необходимо привести диаграмму распада заданной стали, все значения исходных и расчетных параметров, а также охарактеризовать структуру стали и описать неравновесный механизм её формирования в данных условиях (то есть при полученном значении ).

Таблица 2 – Варианты исходных данных для выполнения Задания №2:

| №№ варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка стали | 40 | 55 | 45Г2 | 40Х | 50Н5 |
| №№ варианта | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Марка стали | 20Н2Д | 50М | 40Г2С2 | 50ХГ2 | 50ХФ |