Лекция 6

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ЦЕХОВ

- 3.1.Классификация оборудования

Оборудование термических цехов разделяется на основное и вспомогательное.

К основному относится оборудование, применяемое для выполнения технологических операций, связанных с нагревом и охлаждением деталей: печи, нагревательные установки и охлаждающие устройства (закалочные баки, закалочные машины и оборудование для глубокого охлаждения). Сюда же относится оборудование, которое применяется для выполнения дополнительных технологических операций в термических цехах — правки и очистки деталей: правильные прессы и очистные установки — травильные ванны, пескоструйные и дробеструйные аппараты, моечные машины и т. д.

К    вспомогательному   оборудованию относятся:

1)   установки   для   приготовления   карбюризатора   и   контролируемых атмосфер;   теплоэнергетическое  оборудование,   в  состав   которого   входят устройства для охлаждения закалочной жидкости; санитарно-техническое оборудование; воздуходувки и пр.

2)  средства механизации — подъемно-транспортное оборудование (мостовые и поворотные краны, катучие балки, монорельсы с электротельферами, рольганги, транспортеры, конвейеры и т. п.).

Приборы для измерения количества и расхода жидкостей и газов, для определения состава газов, для теплового контроля и для автоматизации управления механизмами и регулирования тепловых режимов в термических цехах образуют самостоятельную группу и  рассматриваются в соответствующем  разделе пособия.

Печи и нагревательные установки, относящиеся к основному оборудованию термических цехов, можно классифицировать: 1) по технологическому назначению, 2) по источнику тепловой энергии, 3) по способу и степени механизации , 4) по использованию различных сред при нагреве.

По технологическому назначению печи и нагревательные установки термических цехов группируются в зависимости от операций, для которых они предназначены, — закалочные, отпускные, цементационные и т. п.

По источнику тепловой энергии печи и нагревательные установки подразделяются на работающие на жидком или газообразном топливе и электрические.

Печи можно также классифицировать по способу и степени механизации. Печи с механизацией продвижения деталей разделяются на толкательные, конвейерные, с вращающимся подом и т. п. Они могут иметь устройства для ручной выгрузки изделий, для автоматического сброса деталей в закалочный бак и др. К печам без механизации относится большинство камерных печей.

Наконец, печи можно различать по признаку применения различных сред при нагреве изделий. Согласно этому признаку, печи могут иметь в рабочем пространстве контролируемую атмосферу. Например, можно создать в печи нейтральную (неокисляющую и необезуглероживающую) или же науглероживающую атмосферы и т. д. Сюда же следует отнести печи-ванны с расплавленными солями  или металлами.

К термическим печам предъявляют следующие основные требования: простота конструкции и надежность в эксплуатации; получение высокого качества обработанных деталей, минимальное потребление энергии; экономичная эксплуатация, выполнение требований экологического характера.

Высокое качество деталей получается лишь при строгом соблюдении заданного режима нагрева и охлаждения. Если в печь загружают сразу несколько деталей, то одинаковыми свойствами после термической обработки они обладают только в том случае, если условия их нагрева и охлаждения будут неизменными.

Равномерный нагрев деталей, находящихся в различных частях рабочего пространства печи, достигается применением вентиляторов, которые перемешивают атмосферу в печи. Применяют также экранирование источников тепловыделения, а сами источники (горелки, нагреватели и т. п.) располагают равномерно в печном пространстве. Для достижения равномерного охлаждения деталей, например при закалке, закалочные баки оборудуют устройствами, обеспечивающими интенсивную циркуляцию охлаждающей среды (воды, масла и т. п.) относительно всех закаливаемых деталей.

Тип печи для термической обработки выбирают с учетом ряда факторов. В первую очередь рассматривают весь перечень деталей, подвергаемых обработке. В зависимости от марки материала детали определяют максимальную и минимальную температуру печи. Выбор типа печи и степень механизации зависят от числа обрабатываемых деталей и их габаритных размеров.

При выборе вида энергии для обогрева печей следует учитывать целый ряд конкретных технико-экономических параметров: возможность получения того или иного вида энергии, стоимость нагрева при использовании различных видов энергии, технологические  особенности   процесса  термической   обработки,   масштабы производства и т. д. Так, нагрев в вакуумных печах проводят только с помощью электроэнергии, скоростной поверхностный нагрев — только в индукционных установках, сквозной обычный нагрев при термической обработке особенно в условиях массового производства — в топливных и электрических печах. Химико-термическую обработку в условиях массового производства производят в основном в автоматических линиях с газовым или смешанным газовым и электрическим нагревом. К преимуществам печей с газовым нагревом относятся простота конструкции и меньшая стоимость, как самой печи, так и нагрева по сравнению с электрическим нагревом, к недостаткам — повышенная опасность при эксплуатации, необходимость применения теплоутилизационных устройств и системы дымоудаления. К преимуществам печей с электрическим нагревом относятся большая точность регулирования температуры, чем в газовых печах, обеспечение лучших условий труда, а к недостаткам — большая стоимость нагрева, сложность конструкции печи, наличие трансформаторов и другой аппаратуры, большой расход дорогих и дефицитных материалов и комплектующих изделий (сплавы высокого омического сопротивления, кабельная продукция, специальная керамика и т. д.).Электрические печи сопротивления по сравнению с аналогичными газовыми печами имеют меньшую надежность и чаще подвергаются ремонту.

Печи для термической обработки классифицируют по различным признакам: виду энергии (пламенные и электрические); степени механизации (механизированные и немеханизированные); по назначению (закалочные, нормализационные, цементационные и т. п.); способу загрузки (камерные, шахтные, с выдвижным подом, колпаковые, элеваторные, конвейерные, толкательные, с пульсирующим подом и т. д.). Схемы печей некоторых типов показаны на рис,  6.1.

Рис.6.1. Схемы термических печей:

а – с выдвижным подом; б – шахтная; в –камерная; г – элеваторная; д – конвейерная; е – толкательная.

Электрические печи по способу нагрева, т. е. преобразования электрической энергии в теплоту, и подводу теплоты к нагреваемому телу подразделяют на две основные группы:

- Печи сопротивления, принцип действия которых основан на выделении в проводниках теплоты при прохождении по ним электрического тока; твердые или жидкие проводники включаются непосредственно  в электрическую печь.

2. Индукционные печи и установки, в которых электроэнергия передается нагреваемому телу, помещенному в переменное электромагнитное поле, по законам электромагнитной индукции.

Индексация электрических печей. Печи, изготовляемые отечественными заводами, обозначают различными индексами в зависимости от методов нагрева, особенностей конструкции, размеров с учетом признаков технологического характера. Индекс состоит из трех основных букв, нескольких цифр и вспомогательных букв.

Первая буква индекса для всех печей обозначает способ нагрева: С — сопротивлением; И — индукционный, Н — ионный.

Вторая буква индекса нагревательных печей сопротивления характеризует основной конструктивный признак: А — карусельная; Б — барабанная; В — ванная; Г — колпаковая; Д — с выдвижным подом; Е — подвесной конвейер; Ж — жидкостная; И — с пульсирующим подом; К — конвейерная; Л — туннельная; М — протяжная для эмалирования проводов; Н — камерная; П — протяжная для термической обработки; Р — роликовоконвейерная, Т — толкательная; У — трубчатая (лабораторная); Ф — калорифер; Ш — шахтная; Э — элеваторная; Ю — с шагающим подом;  Я — ямная.

Третья буква характеризует среду в рабочем пространстве печи: А — для азотирования; В — вакуум; Г — свинец, олово, цинк; 3 — защитная атмосфера; К — компрессия (повышенное давление); М — масло; Н — водород; О — окислительная (воздух); П — водяной пар; Р — агрессивная; С — соль, селитра; Ц — цементация; Щ — щелочь.

Индекс может включать вспомогательную четвертую букву: А — агрегат из нескольких печей; Л — лабораторная; П — проходная; М — муфельная;

X — с камерой охлаждения. Для вакуумных печей исполнение теплоизоляции: Г — графитовая; Ф — керамическая; Э — экранная.

После букв через дефис указывают размеры рабочего пространства печи (в дециметрах); для прямоугольной — ширину, длину и высоту; для цилиндрической— диаметр и высоту (длину).

В виде исключения для карусельных печей приводят внешний и внутренний диаметры и высоту рабочей камеры; для протяжных печей максимальный диаметр обрабатываемой проволоки и число нитей или толщину и ширину ленты, барабанных — диаметр внутренний и активную длину барабана; для агрегатов — ширину, длину и высоту рабочего пространства закалочной или цементационной печи.

После соответствующих размеров или мощности (для калориферов) через дробь указывают рабочую температуру печи, а для агрегатов — максимальную температуру отпускной печи в сотнях градусов Цельсия.

Кроме того, для некоторых конструкций применяют дополнительные обозначения. Например, для многокамерных печей после размера через дефис указывают число камер (шт.); для печей с выдвижным подом после температуры через тире приводят максимальную массу загрузки.

Примеры обозначения печей: 1) СГО-20.15-2/3 — электропечь сопротивления колпаковая с воздушной атмосферой, диаметр рабочего пространства 2 м, высота 1,5 м, двухстендовая, температура 300 °С; 2) СВС-3,5.8.4/6 — электрованна соляная, ширина рабочего пространства 0,35 м, длина 0,8 м, высота 0,4 м, температура 600 °С; 3) СРЗА-6.30.2/3,5 — агрегат сопротивления с закалочной роликовоконвейерной печью с защитной средой и рабочим пространством шириной 0,6 м, длиной 3 м, высотой 0,2 м, максимальная температура отпускной печи 350 °С.

Индексация пламенных печей. Для обозначения всех пламенных печей приняты индексы, в которых указаны назначение, тип, основные размеры, температура нагрева.

Первая буква индекса обозначает назначение печи: Т — термическая пламенная, Н — нагревательная пламенная.

Вторая буква характеризует основной конструктивный признак печи: А — с вращающимся подом, Б — барабанная, Д — с выдвижным подом, Е — с под весным конвейером, И — с пульсирующим подом, К — конвейерная, Н — камерная периодического действия, Р — рольганговая, Т — толкательная, У — методическая (кузнечная), Ш — круглого сечения, Щ — щелевая, Э — элеваторная, Ю — с шагающими балками, Я — ямная.

Третья буква обозначает характер среды в рабочем пространстве печи: О — обычная печная (окислительная), 3 — защитная, безокислительная и др.

Четвертая буква характеризует отдельные особенности печи: А — печь входит в агрегат, В — вертикальная (в печах круглого сечения), К — кольцевой под (в печах с вращающимся подом), М — механизированная, Н — непрерывного действия (в печах барабанных), П — горизонтальное (параллельно поду) перемещение заготовок (в печах щелевых механизированных), Т — тарельчатый под (в печах с вращающимся подом).

После буквенных обозначений через дефис приводят цифровые значения.

Первая цифра обозначает округленную ширину пода печи в дециметрах (для печей с вращающимся подом она обозначает диаметр рабочего пространства), вторая цифра — округленную длину (глубину) пода печи в дециметрах (для печей с вращающимся подом она обозначает ширину рабочего пода или кольца), третья цифра — округленную высоту рабочего пространства печи или максимальную высоту окна загрузки в дециметрах. После цифр, обозначающих габаритные размеры, через дробь указывается предельная рабочая температура нагрева в сотнях градусов Цельсия и через дефис ставится буква, определяющая вид топлива: Г — газ, М — мазут.

Приводимые значения размеров печей являются условными и округлены до 50 мм. Следует иметь в виду, что в зависимости от вида топлива, способа его сжигания и особых условий при конкретном проектировании высота печей может быть изменена. Примеры обозначения печей: 1) ТТО-8.72.8,5/10-Г — печь термическая толкательная с окислительной атмосферой и размерами рабочего пространства: ширина 0,8 м, длина 7,2 м, высота 0,85 м, максимальная температура 1000 °С, топливо — газ;

2) ТТЗА-8.72.8,5/9,5-Г — печь термическая толкательная с защитной атмосферой, входящая в агрегат, с размерами рабочего пространства: ширина поддона 0,8 м, длина 7,2 м, высота 0,85 м, максимальная температура 950 °С, топливо — газ.

Некоторые организации не применяют индексации, а в наименовании печи указывают ее основные технологические характеристики.

К термическим печам предъявляют следующие основные требования: простота конструкции и надежность в эксплуатации; получение высокого качества обработанных деталей, минимальное потребление энергии; экономичная эксплуатация, выполнение требований экологического характера.

Высокое качество деталей получается лишь при строгом соблюдении заданного режима нагрева и охлаждения. Если в печь загружают сразу несколько деталей, то одинаковыми свойствами после термической обработки они обладают только в том случае, если условия их нагрева и охлаждения будут неизменными.

Равномерный нагрев деталей, находящихся в различных частях рабочего пространства печи, достигается применением вентиляторов, которые перемешивают атмосферу в печи. Применяют также экранирование источников тепловыделения, а сами источники (горелки, нагреватели и т. п.) располагают равномерно в печном пространстве.

Для достижения равномерного охлаждения деталей, например при закалке, закалочные баки оборудуют устройствами, обеспечивающими интенсивную циркуляцию охлаждающей среды (воды, масла и т. п.) относительно всех закаливаемых деталей.

Тип печи для термической обработки выбирают с учетом ряда факторов. В первую очередь рассматривают весь перечень деталей, подвергаемых обработке. В зависимости от марки материала детали определяют максимальную и минимальную температуру печи. Выбор типа печи и степень механизации зависят от числа обрабатываемых деталей и их габаритных размеров.

При выборе вида энергии для обогрева печей следует учитывать целый ряд конкретных технико-экономических параметров: возможность получения того или иного вида энергии, стоимость нагрева при использовании различных видов энергии, технологические особенности процесса термической обработки, масштабы производства и т. д. Так, нагрев в вакуумных печах проводят только с помощью электроэнергии, скоростной поверхностный нагрев — только в индукционных установках, сквозной обычный нагрев при термической обработке особенно в условиях массового производства — в топливных и электрических печах. Химико-термическую обработку в условиях массового производства производят в основном в автоматических линиях с газовым или смешанным газовым и электрическим нагревом. К преимуществам печей с газовым нагревом относятся простота конструкции и меньшая стоимость как самой печи, так и нагрева по сравнению с электрическим нагревом, к недостаткам — повышенная опасность при эксплуатации, необходимость применения теплоутилизационных устройств и системы дымоудаления. К преимуществам печей с электрическим нагревом относятся большая точность регулирования температуры, чем в газовых печах, обеспечение лучших условий труда, а к недостаткам — большая стоимость нагрева, сложность конструкции печи, наличие трансформаторов и другой аппаратуры, большой расход дорогих и дефицитных материалов и комплектующих изделий (сплавы высокого омического сопротивления, кабельная продукция, специальная керамика и т. д.).

Печи периодического действия

Печи периодического действия просты по конструкции и недороги. Их легче переналаживать на другие режимы и другие виды обрабатываемых изделий; проще обеспечить герметизацию рабочего пространства.

Однако при обработке изделий большими партиями, особенно концентрированным способом, в таких печах резче проявляются отрицательное действие инерции процесса, наличие застойных зон, погрешности раскладки. В совокупности эти недостатки могут значительно увеличить длительность и снизить точность обработки.

Установочная мощность периодических печей часто определяется технологической стадией с максимальной энергоемкостью. Так как эта стадия во многих операциях составляет небольшую часть общей длительности обработки, то вся мощность в продолжение всей операции часто используется не полностью.

В печах полунепрерывного действия термообработку производят по комбинированному режиму. Для возможности одновременной обработки нескольких садок каждая такая печь состоит из одной нагревательной камеры и нескольких технологических позиций — стендов, подин, муфелей и др. С целью повышения производительности и экономии энергии нагревательную камеру обычно используют как для нагрева, так и для выдержки. Охлаждение же, а также загрузочно-выгрузочные приемы выполняют на технологических позициях.

Печи этого типа характеризуются разъемной конструкцией. Они могут быть с перемещаемым основанием и (или )с перемещаемой нагревательной камерой.

К печам с перемещаемыми основаниями относятся печи с выдвижным подом, элеваторные печи, печи с перемещаемыми муфелями. Перемещение оснований дает возможность вместе с ними передавать изделия на другие позиции, эффективно использовать общецеховые транспортные средства, в частности мостовые краны.

К печам с перемещаемой нагревательной камерой относятся колпаковые и контейнерные печи. Так как муфель с изделиями неподвижен, то при обработке приемы по загрузке и выгрузке изделий отсутствуют. Уже при укладке изделиям придается такое положение в пространстве, которое они будут занимать в печи в процессе обработки. В связи с этим подобные печи целесообразно использовать для выполнения тех операций, в которых требуется особо тщательная укладка изделий, а также для обработки громоздких изделий, неудобных для загрузки в печь и выгрузки.

Печи с перемещаемыми нагревательной камерой и основанием используют, когда из-за небольшого числа разъемных печей нецелесообразно устанавливать в цехе дорогостоящие мостовые краны.

Во многих конструкциях разъемных печей нагреватели (горелки, излучающие трубы и др.) расположены лишь на стенках и своде печи, от чего под бывает холодным. Это препятствует равномерному нагреву. В начальный период нагрева кладка печной камеры раскалена, кладка же основания (пода) холодная. Это вызывает более быстрый нагрев верхних и боковых слоев садки,  и медленный нагрев ее нижних слоев. Не   обеспечивается в таких печах    и    равномерное     охлаждение садки.   После   отделения    нагревательной камеры от основания верх садки   более   быстро    охлаждается воздухом,  нижний  же слой  садки,   контактирующий    с      раскаленным подом, охлаждается медленнее.

В последнее время начали изготовлять разъемные печи с расположением нагревательных устройств и на основании печи, что повышает равномерность  нагрева.

Камерные печи. Этот вид печей широко применяют для различных видов термической обработки деталей при единичном и мелкосерийном производстве. Загрузка и выгрузка деталей обычно производится вручную. При массе деталей 9 кг и более печи оборудуют средствами внешней механизации, начиная от подвесных клещей на монорельсе и кончая загрузочными механизмами. Печи могут иметь как окислительную, так и контролируемую атмосферу, а также ваккуумные (о них речь пойдет в одной из следующих лекций).

Камерная печь с подподовыми топками. Для нагрева небольших деталей под закалку и высокий отпуск в атмосфере, состоящей из продуктов горения топлива, при единичном и серийном производстве применяют камерные печи, обогреваемые газообразным или жидким топливом. На рис. 6.2 схематично показана камерная печь с подподовыми топками, с ручной загрузкой и выгрузкой деталей. Печь имеет переднюю, заднюю и две боковые стены, на которые опирается свод. В передней стене имеется за- грузочное окно 4 и два дымохода 3 для отвода из печи продуктов горения топлива. Подом 11 печи служат плиты из огнеупорного материала, опирающиеся на уступы в стенах, и столбик 12, разделяющий подподовое пространство на две части.  Подподовое пространство предназначено для сжигания топлива. В печи под подом находятся две топки 1, каждая из которых соединена с рабочим пространством 15 печи двумя вертикальными каналами 9. Печь отапливают природным газом, для сжигания которого используют две однопроводные инжекционные горелки 16. Загрузочное окно печи закрыто заслонкой 2, зафутерованной огнеупорным материалом. Подъем заслонки осуществляется пневматическим цилиндром 10. Стены, свод и под печи сделаны из шамотного огнеупора 13. В качестве теплоизоляционного материала для свода и стен применяют диатомит 14. Печь имеет каркас 8, сваренный из листовой стали толщиной 5 мм и усиленный профильным прокатом. Температуру в печи замеряют термопарой, устанавливаемой в рабочее пространство печи через отверстие 7 в задней стене.

Рис. 6.2. Камерная печь с подподовыми топками

Равномерную температуру в рабочем пространстве печи достигают отделением топочного пространства от камеры нагрева, принудительной циркуляцией газов в камере нагрева и предупреждением подсоса в камеру нагрева холодного воздуха из цеха.

Печи с выдвижным подом

Для отжига часто   применяют   печи   периодического   действия с выдвижным подом. Одна из таких печей изображена на рис. 6.3. Под 6 этой печи выкатывается на катках по рельсам к месту загрузки и разгрузки.

Рис.6.3. Печь с выдвижным подом                 Рис. 6.4. Электропечь с выдвижным подом типа СДО –11.810/7

При этом заслонка 3 поднимается и опускается с помощью приводного механизма 4.  Нагрев  печи  комбинированный - газовый  и  электрический.   Панельные   газовые   горелки 2 установлены  на  стенах печи и на заслонке 3. Панельные горелки обеспечивают равномерный нагрев отливок без местных перегревов. Подина обогревается электрическими нагревателями сопротивления 5, уложенными в ее кладке. Наличие нижнего подогрева уменьшает разницу температур между верхом и низом садки и обеспечивает хорошее качество термической обработки. Применение электрических нагревателей для обогрева подины вместо газовых горелок упрощает конструкцию печи и увеличивает полезный объем камеры нагрева. Продукты сгорания газа через окна 1, расположенные равномерно в стенах печи, и каналы 7 удаляются с помощью дымовой трубы или дымососа.

Электропечь сопротивления с выдвижным подом показана на рис. 6.4. Печь типа СДО-11.18.10/7 предназначена для отпуска. Печь состоит из камеры нагрева 2 и выдвижного пода 1, нагревателей сопротивления 5, водоохлаждаемого вентилятора 3 с системой водоохлаждения 4. Вентилятор предназначен для выравнивания температуры в рабочей камере печи. Электрические нагреватели расположены на боковых стенах камеры нагрева и на вертикальной стенке выдвижного пода. Уплотнение зазора между выдвижным подом и печью осуществляют с помощью песочного затвора. Установленная мощность печи 187 кВт, температура  нагрева до 700°С, масса садки 1,8 т.

3.5 Шахтные печи

Шахтные печи применяют для термической и химико-термической обработки длинномерных изделий, подвешиваемых в вертикальном положении, и для обработки изделий, загружаемых в специальные жароупорные корзины, решетки и т. п.

Рис. 6.5. Шахтная электропечь СШЦМ

Шахтные печи с температурой 700 °С и ниже предназначены для работы с окислительной и защитной атмосферами, а с температурой до 1200 °С (нагрев под закалку) преимущественно для работы с защитной атмосферой.

Шахтные муфельные электропечи предназначены для химико-термической обработки деталей и светлого отжига проволоки и ленты из черного и цветных металлов в бунтах. Муфели и приспособления изготовляют из хромоникелевой стали или сплава. Материалом для нагревателей служит нихром Х20Н80 или безникелевые сплавы типа  Х27Ю5Т.

Температура цементации 930 °С. В качестве футеровки применяют шамот и теплоизоляционные материалы. Электрические нагреватели располагают на стенах шахты печи.

На рис. 6.5 изображена шахтная муфельная электропечь типа СШЦМ

для газовой цементации мелких деталей. Печь имеет жароупорный муфель 4, установленный на подставку, опирающуюся на футеровку пода печи. Футеровка выполнена из шамотного огнеупорного и теплоизоляционного материалов. Нагреватели 7 расположены на стенках и поду шахты печи. Специальные приспособления 5 из жаропрочных сталей, устанавливаемые в муфель, имеют съемные днища 6 с отверстиями для прохождения газа-карбюризатора.

Печь закрывается крышкой 1.  Крышка имеет механизм подъема и поворота 2. В крышке имеются отверстия для подачи в муфель газа-карбюризатора и отвода отработанной атмосферы. По центру крышки установлен вентилятор 3 для перемешивания атмосферы в муфеле для получения стабильных результатов по глубине насыщения углеродом обрабатываемых деталей. Вентилятор включается после загрузки партии деталей в муфель и работает в течение всего времени химико-термической обработки. Для равномерного нагрева муфеля, а следовательно, и обрабатываемых деталей печь по высоте разделена на две самостоятельные температурные зоны. Верхняя часть печи теряет больше теплоты в окружающее пространство, чем нижняя часть, поэтому верхняя зона потребляет больше электрической энергии. В шахтной печи с муфелем исключается взаимодействие электрических нагревателей с цементующей атмосферой. Условия работы нагревателей в печах с муфелем и обычных печах с воздушной атмосферой аналогичны. Шахтные печи изготовляют различной мощности. Печь с диаметром муфеля 0,3 мимеет мощность 35 кВт; 0,45 м — 75 кВт и 0,6 м — 105 кВт. Температура в печи до 950 °С. Единовременная загрузка в муфель диаметром 0,3 м 185 кг; 0,45 м — 450 кг и 0,6 м—1100 кг.

Шахтные безмуфельные печи для газовой цементации типа СШЦ выпускаются с рабочей температурой до 1050 °С. Безмуфельные печи по сравнению с муфельными могут работать при более высоких температурах. Отсутствие муфеля ведет к экономии дорогостоящей жаростойкой стали. В то же время безмуфельные печи требуют значительно большего времени, чем муфельные, для восстановления состава атмосферы печи после загрузки деталей. Футеровку безмуфельных печей выполняют из огнеупорных материалов, содержащих минимальное количество оксидов железа, во избежание выделения сажи в футеровке в процессе цементации. Выделение сажи в футеровке приводит к ее разрушению. Нагреватели в муфельных печах также подвержены науглероживанию, что приводит к преждевременному выходу их из строя. Применение безмуфельных шахтных электропечей для цементации очень ограничено.

Печи - ванны

Печи-ванны используют для нагрева деталей при закалке, отпуске, нормализации, цементации, цианировании и т. д. Особенность нагрева в ваннах состоит в том, что нагреваемую деталь полностью или частично погружают в жидкую среду с заданной температурой. В качестве нагреваемой среды применяют расплавленные металлы, соли, щелочи и масла. Нагрев в жидкой среде по сравнению с нагревом в печи имеет ряд преимуществ, важнейшими из которых являются высокая скорость и равномерность прогрева. Ванны изготовляют двух основных типов; с внешним нагревом нагреваемой среды и внутренним.

Печи-ванны с внешним нагревом. Эти ванны имеют тигель. Снаружи тигля размещают систему его нагрева. При электрическом нагреве используют элементы сопротивления, равномерно располагаемые по периметру тигля. При газовом или мазутном нагреве наружную поверхность тигля нагревают продуктами полного горения топлива. Сжигание топлива производят таким образом, чтобы факел пламени горелки или форсунки не был направлен прямо на тигель. Для предупреждения прогорания тигля пламя направляют касательно к поверхности тигля. На рис. 6.6 показана печь-ванна, которая нагревается газообразным или жидким топливом. Ванна имеет металлический каркас, внутри которого находятся огнеупорная кладка 1 и тигель 2. Сжигание топлива осуществляют двумя горелками 9, расположенными тангенциально к тиглю.  Продукты сгорания топлива по выходе из горелок омывают тигель и уходят по каналу 7 в короб 6 вытяжной вентиляции.

Канал для отвода продуктов горения расположен наклонно, что облегчает удаление содержимого тигля при его прогаре через отверстие 8. Для   уменьшения потерь теплоты зеркалом ванны сверху над тиглем установлена поворотная крышка 5. Для улавливания паров солей над ванной расположен колпак 4, присоединенный к вытяжной вентиляции. Со стороны загрузки в колпаке имеется окно,  перекрытое отодвигающимся экраном 3. Детали загружают в тигель на приспособлении при помощи клещей. Температуру в тигле контролируют термопарой, погружаемой в расплавленную среду сверху.

Ванны с электрическим нагревом, как правило, имеют вторую дополнительную термопару, контролирующую температуру в пространстве, где расположены электрические нагревательные элементы. Это предупреждает перегорание           нагревателей из-за чрезмерного повышения        температуры.

Рис. 6.6. Печь-ванна с внешним             нагревом

Печи-ванны с внутренним нагревом. В ваннах с внутренним нагревом нагревательные элементы расположены непосредственно в расплавленной соли или другом веществе, заполняющем пространство, где находятся обрабатываемые детали. Нагрев ванны может быть электрическим, в этом случае используют трубчатые электрические нагреватели, или пламенным, тогда применяют радиационные трубы, в которых сжигается природный газ. Электрические нагреватели и радиационные трубы, как правило, располагают по краям ванны, чтобы обеспечить равномерный нагрев рабочего пространства. Большинство ванн с внутренним нагревом имеют тигель. В отдельных случаях, когда расплавленная соль не разрушает огнеупорный материал, тигля может не быть. Стены и дно ванны в этом случае изготовляют из высококачественного шамотного или высокоглиноземистого огнеупора.

Электродные печи-ванны — это разновидность ванн с внутренним нагревом. В рабочем пространстве электродной ванны установлены электроды, изготовленные из стали, к которым подводят электрическую энергию. Ток к электродам подается по массивным шинам от печного трансформатора. В электродных ваннах нагревательным элементом является расплавленная соль. Электрическое сопротивление слоя соли между электродами значительно больше сопротивления самих электродов и подводящих шин, поэтому при подключении ванны к сети практически вся теплота выделяется непосредственно в расплавленной соли. Чем больше необходимо выделить в ванне теплоты, тем больше напряжение должно быть  подано на электроды.

Электродные печи-ванны могут быть однофазными (имеют два электрода) и трехфазными (имеют три электрода). Протекающий по электродам ток достигает большой величины (5000-10 000 А), поэтому вокруг них возникает сильное магнитное поле. Под действием этого магнитного поля начинается интенсивная циркуляция расплавленной соли в ванне. Около стен ванны соль поднимается со дна и, достигая верха, перемещается к электродам, а затем вниз, к нижним концам электродов. Возникающая циркуляция соли способствует выравниванию температуры в ванне и предотвращает перегрев соли вблизи электродов. Для нагрева под закалку до 1300 °С длинных деталей, например протяжек, используют электродную-печь-ванну, показанную на рис. 6.7. Огнеупорная кладка ванны окружена стальным цилиндрическим каркасом 8. Внутренний слой огнеупорной кладки, соприкасающийся с расплавом соли, выполнен из высокоглиноземистых изделий 5, содержащих 65 % А12О3. Рабочее пространство ванны имеет глубину 2400 мм. По высоте ванны установлено пять рядов высокоглиноземистых блоков по три блока в каждом ряду. Дно рабочего пространства ванны собрано из четырех высокоглиноземистых плит 9. При монтаже высокоглиноземистые блоки и плиты тщательно подгоняют друг к другу. Соединяемые поверхности предварительно покрывают тонким слоем сметанообразного высокоглиноземистого бетона. Теплоизоляционный слой кладки 7 изготовляют из легковесных огнеупоров.

Рис.6.7.Электродная соляная ванна

для термической обработки    протяжек

Пространство между теплоизоляционным слоем и высокоглиноземистыми блоками заполняют высокоглиноземистым бетоном 6. Форма рабочего пространства ванны в плане представляет собой равносторонний треугольник со срезанными вершинами, в которых расположены три электрода 1 с изолирующими подкладками 4. Электроды опущены в ванну почти на всю ее глубину. Расстояние между электродом и дном            ванны составляет 75 мм. Длина электрода около 2500 мм, а попе- речное сечение                  150x60 мм.                                                 Так как электроды расположены           между собой под углом120°, то по всей высоте ванны между       электродами в расплавленной соли проходит электрический ток одинаковой величины, обеспечивая  равномерный прогрев ванны.  Соль в  твердом состоянии не электропроводна, поэтому ее предварительно расплавляют. Для этого  предназначены три пусковых стержня 2, которые устанавливают в верхней части   электрода

Печи полунепрерывного действия.

Колпаковые печи. Печи этого типа включают переносной колпак и один или несколько стендов. Колпак футерован огнеупорным и теплоизоляционным материалом и  может быть с электрическим или пламенным нагревом. Его устанавливают на неподвижный футерованный стенд, на котором размещают нагреваемые изделия, а также нагревательные элементы.

- Рис. 6.8.  Колпаковая четырехстопная электропечь

Один колпак используют для нагрева нескольких стендов. При использовании контролируемых атмосфер изделия, находящиеся на стенде, закрывают муфелем. В этом случае в стендах устанавливают печные вентиляторы, осуществляющие замкнутую циркуляцию печной атмосферы для обеспечения более равномерного нагрева и охлаждения изделий. Охлаждение проводят при снятом колпаке. Использование нескольких стендов при одном колпаке повышает КПД печи и обеспечивает отсутствие простоев. Продолжительность переноса и установки нагревательного колпака составляет 15— 20 мин, за это время температура колпака снижается на 200— 250 °С. Колпаковые печи широко применяют для отжига листов в стопах, ленты в рулонах и проволоки в бунтах. Конструктивно колпаковые печи выполняют цилиндрическими и прямоугольными, одностопными и многостопными. Прямоугольные печи бывают одно-, двух-, трех- и четырехстопными. На рис. 6.8 изображена колпаковая четырехстопная электропечь. Точную посадку колпака на стенд осуществляют с помощью направляющих стоек 3. Нагревательные элементы сопротивления 2 помещают на боковых стенах футерованного колпака 1. Изделия, располагаемые на стенде 7, закрыты муфелями 5 с песочными затворами. Снизу стенда расположены вентиляторы 6 для обеспечения циркуляции печной атмосферы во внутримуфельном пространстве. Место посадки колпака на стенд также уплотнено песочным затвором 4. Электропитание нагревателей обеспечивает электроконтактное   устройство   8.

Печи непрерывного действия.

В печах непрерывного действия различные процессы термической обработки осуществляют при перемещении изделий от загрузочного окна печи к разгрузочному. Изделия двигаются либо непрерывно (например, в конвейерных печах), либо периодически (например, в толкательных печах). Печи непрерывного действия удобнее всего классифицировать по способу перемещения через них изделий. Различают печи с шагающим подом, с пульсирующим подом, карусельные, рольганговые, барабанные, конвейерные, толкательные, протяжные и ручьевые.

Печи каждого типа обладают своими преимуществами и недостатками. Однако все печи непрерывного действия имеют ряд преимуществ по сравнению с печами периодического и полунепрерывного действия. Во-первых, это механизация перемещения изделий через печь и, во-вторых, возможность встраивания печи непрерывного действия в поточные линии, в том числе и в агрегаты и автоматические линии для термической обработки. К недостаткам печей непрерывного действия следует отнести наличие механизмов в печном пространстве, работающих при высокой температуре и в агрессивных газовых средах, что обусловливает их  низкую стойкость и значительные  потери теплоты.

Печи непрерывного действия чаще всего применяют в условиях массового производства.

Печи с шагающим подом. В печах с шагающим подом детали можно загружать и выгружать поштучно. В них проводят отжиг, изотермический отжиг, нормализацию, нагрев под закалку, спекание металлокерамических  изделий.

Под печи состоит из неподвижной опорной части и одной или нескольких шагающих балок, которые совершают возвратно-поступательные движения. Металлическую часть шагающих балок выносят в зону пониженных температур. Опорная часть балки, располагаемая в зоне высоких температур, футерована огнеупорным материалом. В печах с невысокой температурой вся балка может быть металлической. При большой длине рабочего пространства печи балки выполняют составными во избежание их коробления при нагреве. При применении контролируемой атмосферы герметизацию щелей между подвижной балкой и неподвижным подом осуществляют с помощью гидравлического затвора, а в печах с обычной атмосферой эти   щели   не   герметизируют.

Рис. 6.9. Печь с шагающим подом

На рис.6.9 изображена печь с шагающим подом для нагрева деталей под закалку. Направление движения деталей указано стрелкой. Две шагающие балки 1 совершают возвратно-поступательное движение с помощью механизма 3. Балки 2 неподвижны и детали передвигаются по ним в сторону выгрузки. Печь отапливают газовыми горелками 4.

Печи с шагающим подом выгодно отличаются от печей других типов отсутствием потерь теплоты на нагрев тары для транспортировки изделий через печь.

Карусельные печи. Карусельные печи применяют для нагрева под закалку и для нормализации шестерен, втулок, колец и т. д. Детали можно нагревать как в обычной воздушной среде, так и в среде защитного газа.

Вид А

Рис. 6.10. Карусельная электропечь типа САЗ – 21.11.3/12

Карусельные печи имеют вращающийся под, на который укладывают детали.

Карусельная электропечь сопротивления большого диаметра с нижним расположением привода типа САЗ-21.11.3/12 (рис.6.10) предназначена для термической обработки деталей в защитной атмосфере при максимальной температуре 1200 °С. Печь состоит из кожуха 5, футеровки 1, 9, нагревательных элементов сопротивления 3, верхней части 4, вращающегося пода 8, электрических проводов в кожухе, механизмов подъема заслонок загрузки и выгрузки 2, установленных на своде, подвода контролируемой атмосферы 6 и привода вращения пода 7. Каркас печи выполнен герметичным. Герметизацию разъема между вращающимся подом и неподвижным каркасом обеспечивают два затвора — масляный и песочный. Футеровка печи состоит из огнеупорной и теплоизоляционной кладки. Поверхность вращающегося пода выложена карборундовыми плитами. Зигзагообразные нагревательные элементы установлены на своде и боковых стенках печи.

Вращающийся под помещают на трех опорных рамках и центрируют осью, расположенной в самоустанавливающемся подшипнике. Привод механизма вращения пода состоит из электродвигателя и редукторов. Его крепят на одной раме с печью. Защитный газ подводят к печи по специальному газопроводу от соответствующего генератора. Предусмотрен расходомер защитного газа.

Загрузка деталей производится в одно окно, а выгрузка в другое. Так как печь заполнена защитным газом, то с целью экономии газа загрузочную и разгрузочную заслонки рекомендуется открывать поочередно. При непрерывной загрузке и выгрузке заслонки приподнимают на необходимую минимальную высоту. Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в рабочее пространство печи, загрузочное и разгрузочное окна оборудованы плоскопламенными газовыми завесами. В зависимости от необходимости газовые завесы работают постоянно или включаются в работу на время открытия заслонок. Установленная мощность печи 160 кВт, наружный диаметр пода 2100 мм, внутренний диаметр пода 1100 мм, расход защитного газа 30 нм3/ч, масса электропечи 25,7 т. В карусельных печах отсутствуют потери теплоты на нагрев тары. Преимуществом карусельных печей является отсутствие механизмов в зоне высоких температур и вследствие этого отсутствие потерь теплоты на нагрев транспортирующих устройств.  Кроме того, в карусельных печах возможна термическая обработка изделий сложной конфигурации без поддонов, что не всегда возможно в других печах непрерывного действия.

К недостаткам карусельных печей относят трудность механизации загрузки и выгрузки и неудобство использования их в поточных линиях из-за того, что загрузочное и разгрузочное окна расположены рядом.

Конвейерные печи. Для термической обработки болтов, шпилек, гаек, втулок и других деталей в массовом производстве применяют конвейерные печи, в том числе печи с защитной атмосферой. Конвейерные печи обладают высокой пропускной способностью и стабильностью обработки. Одним из основных элементов конвейерной печи является печной ленточный конвейер. Он состоит из бесконечной ленты, ведущего и ведомого барабанов, опорной части и натяжного устройства

На рис. 6.11 показана конвейерная закалочная печь, оборудованная  загрузочным механизмом 2. Конвейер печи состоит из бесконечной ленты, опоры для ленты, приводного и натяжного механизмов.

Барабан 4 на приводном валу крепится жестко и при вращении тянет ленту вместе с лежащими на ней деталями. Барабан 1 на натяжном валу установлен свободно, может вращаться и иметь небольшое осевое перемещение. Это дает возможность натяжному валу принять наиболее точное положение, обеспечивающее надежную работу конвейера.

Рис.6.11 Конвейерная закалочная печь

Приводной вал находится в зоне высокой температуры и испытывает большие механические нагрузки, поэтому его охлаждают проточной водой. Натяжной вал расположен в зоне относительно невысокой температуры и работает без водяного охлаждения. Натяжение осуществляют с помощью груза для компенсации температурного расширения ленты конвейера. При движении по печи лента скользит по продольным рельсам, лежащим на поперечных балках, замурованных в кладку печи. Рельсы, лежащие под верхней ветвью конвейера, крепят к поперечной балке, установленной около приводного барабана 4. Движение конвейера в этом случае препятствует растягиванию рельса. Печь нагревается с помощью петлеобразных радиационных газовых труб 5 с рекуператорами, Трубы в печи расположены по высоте в два ряда. Трубы верхнего ряда передают теплоту непосредственно нагреваемым деталям. Нижний ряд труб обогревают конвейер снизу.

Печь по длине разделена на две температурные зоны, каждая из которых регулируется самостоятельно. Термопары устанавливают в чехлах, которые опускают в рабочее пространство печи через отверстия в своде. Защитный газ подается в печь через отверстия, расположенные в боковых стенах печи около приводного барабана 4. Выход защитного газа из печи происходит через окно загрузки. По выходе из печи горячий защитный газ соединяется с кислородом воздуха и сгорает. Детали загружаются в печь равномерно по всей ширине ленты конвейера через отверстия около натяжного барабана. Проходя через печь, детали нагреваются.

Первая зона печи предназначена для нагрева деталей до необходимой температуры, вторая зона — для выдержки их в течение достаточного времени при заданной температуре. При изгибании ленты на приводном барабане детали соскальзывают с ленты и падают в разгрузочное отверстие. В разгрузочной части печи установлен хобот 5, опущенный в закалочный бак 6. Хобот погружен в закалочную жидкость, что герметизирует разгрузочную часть печи. Закаливаемые детали из хобота попадают на конвейер закалочного бака и затем, после охлаждения, выходят на воздух. Производительность печи 500 кг/ч. Расход защитного газа около 100 м8/ч. Расход природного газа на обогрев печи 30 м3/ч.

Конвейерные печи широко применяют в промышленности. Они хорошо встраиваются в автоматические линии для термической обработки. К недостаткам конвейерных печей следует отнести сложность печных конвейеров, ограничение длины конвейеров из-за больших нагрузок, особенно при повышенных температурах, значительные потери теплоты на нагрев конвейерных лент.

Толкательные печи. Толкательные печи применяют для нагрева под различные виды термической обработки: закалку, отпуск, нормализацию и т. д.

Толкательная закалочная печь  (рис. 6.12) применяются для нагрева под закалку различных деталей машиностроения. Детали загружают на поддоны. Нагрев происходит в среде защитного газа.

Рис. 6.12. Толкательная печь

Печь состоит из герметичного каркаса, футеровки, направляющих для перемещения поддонов, системы обогрева и вентиляторов для перемешивания атмосферы печи. Холодные детали поступают в загрузочное окно 4 печи, а затем нагретые до определенной температуры  в закалочный бак через разгрузочное окно 8. На разгрузочной стороне печи имеется ремонтное окно 9, закрываемое футерованной заслонкой. Для герметизации рабочего пространства в конструкции печи предусмотрены тамбуры, устанавливаемые на загрузочной и разгрузочной частях печи. Внутреннее пространство загрузочного тамбура 3 отделяется от рабочего пространства печи футерованной заслонкой, а от атмосферы цеха — внешней заслонкой, закрывающей загрузочное окно 2 тамбура. Разгрузочный тамбур 7 соединяет каркас печи с закалочным баком. От печного пространства внутреннее пространство тамбура 7 отделено футерованной заслонкой, перекрывающей разгрузочное окно 8 печи.

Поддоны с деталями в печи перемещаются по двум направляющим при помощи гидравлического толкателя 1. Пройдя печь, поддон с нагретыми деталями подается в закалочный бак цепным выталкивателем, расположенным на боковой стенке печи напротив разгрузочного окна 8. Печь обогревается тупиковыми радиационными трубами 6. По длине печь имеет три зоны, температура в которых регулируется автоматически. В своде печи установлены перемешивающие вентиляторы 5.

Защитную атмосферу подают в печь через два ввода, расположенные на боковой стене печи. Защитная атмосфера удаляется из печи через две свечи, установленные на загрузочном и разгрузочном тамбурах. Количество защитного газа, удаляемое через загрузочный тамбур, составляет 60—70 %, а через разгрузочный тамбур 30—40 % всего объема. Пропускная способность печи 600 кг/ч. Температура нагрева 860 °С. Загрузка на поддон 100 кг. Интервал толкания 10 мин. Масса поддона и приспособлений для укладки деталей 50 кг. Расход защитного газа 45 м3/ч. Температура продуктов горения, выходящих из радиационных труб, 600 °С. Расход природного газа на обогрев печи 55 м3/ч. Расход воды 1,8 м3/ч.

Преимущества толкательных печей — относительная простота конструкции, отсутствие транспортирующих механизмов в рабочем пространстве печи, что обеспечивает надежность ее работы, хорошую герметичность рабочего пространства. К недостаткам печей относят наличие массивных поддонов, требующих значительных затрат теплоты на их нагрев (20—30 % от общего количества подводимой теплоты), сравнительно невысокую стойкость поддонов (особенно при закалке их вместе с деталями), высокую стоимость поддонов, изготовляемых из жароупорных сталей, и в связи с этим увеличение себестоимости продукции. Температура применения ограничивается 1000°С в связи с низкой стойкостью поддонов при более высокой температуре. При использовании башмаков вместо поддонов экономичность печи повышается в связи с уменьшением расхода теплоты на нагрев транспортирующих устройств.