Лабораторная работа №4

Конструкция и расчет электронагревателей

1.Цель работы: Определение конструкции и расчет электронагревателей по заданной мощности.

2. Вводная часть. КОНСТРУКЦИЯ   И  РАЗМЕЩЕНИЕ  НАГРЕВАТЕЛЕЙ

Нагреватели в значительной мере определяют работоспособность печи и ее технико-экономические показатели. Материал и конструкция нагревателей выбираются в зависимости от рабочей температуры, атмосферы и условий работы печи.

Наиболее широкое распространение в общепромышленных печах сопротивления получили металлические нагревательные элементы из сплавов с высоким омическим сопротивлением. Для изготовления металлических нагревателей в основном используют: а) никелехромовые сплавы (нихромы Х15Н60Н, Х20Н80Н и пр.), сплавы на никелевой основе, легированные алюминием (ХН70Ю); б)	хромоникелевые сплавы на основе железа (Х25Н20 и пр.); в) железохромоалюминиевые сплавы  (0Х23Ю5А,  0Х27Ю5А);   г) тугоплавкие металлы (молибден, вольфрам и пр.).

Нихромы применяют в интервале рабочих температур 800—1000° С в массовых сериях электропечей непрерывного действия. При повышенных требованиях к стойкости нагревателей, работающих в эндогазовой атмосфере; например, при работе в автоматических линиях, целесообразно применять сплав ХН70Ю, наличие алюминия в котором снижает интенсивность науглероживания нагревателя и повышает температуру применения.

В интервале температур печи 1000—1200° С в окислительной атмосфере, а также при более низких температурах в углеродсодержащих и сернистых средах применяют нагреватели из железохромоалюминиевых сплавов. Применение этих сплавов ограничивается склонностью к язвенной коррозии, хрупкостью после нагрева свыше 1000° С, а также химическим взаимодействием с шамотной кладкой и окислами железа. Для получения рабочей температуры выше 1100° в качестве элементов сопротивления применяют неметаллические полупроводниковые нагреватели двух типов. Они представляют собой стержни, изготовленные в основном из карбида кремния.

Карборундовые нагреватели первого типа (силит) изготовляются диаметром 4—18 мм и длиной 230—1520 мм. Карборундовые нагреватели выдерживают нагрев до 1500° в течение 2000 час, но при работе более 1000 часов они стареют, т. е. увеличивают свое сопротивление. В последнем случае для получения требуемой (прежней) степени нагрева необходимо изменить напряжение трансформатора.

Размещение нагревателей в рабочей камере печи определяется способом передачи тепла от нагревателя к загрузке, параметрами и конструкцией печи, свойствами загрузки и требованиями к равномерности температуры. В большинстве конвективных печей вентиляторы располагают на крышках печи, а нагреватели на боковых стенках, значительно реже вентиляторы располагают на боковых стенках, а нагреватели на своде печи. В высокотемпературных печах, где тепло передается к загрузке излучением, нагреватели располагают так, чтобы обеспечить необходимую равномерность температуры в загрузке. При невысоком рабочем пространстве печи нагреватели располагают на поду и своде; если высота рабочего пространства достаточна, часть нагревателей располагают и на боковых стенках печи, в основном для компенсации потерь через них.

2

Для компенсации локальных тепловых потерь устанавливают дополнительные нагреватели; например, в печах с шагающим подом для компенсации потерь в щели между шагающим и стационарным подом нагреватели часто размещают в щелях пода. Теплофизические свойства загрузки также влияют на размещение мощности в рабочем пространстве. Например, при нагреве рулонов из металлического листа, эффект теплопроводность которых в направлении плоскости листа во много раз больше, чем в поперечном направлении, целесообразно размещать в зонах нагрева большую мощность на стенах печи, противолежащих торцам рулона.

В торцевых зонах печей, где происходит интенсивный нагрев загрузки и где необходимо компенсировать значительные потери через торцевую стенку и загрузочное окно, не всегда удается разместить требуемую мощность нагревателей.

Проволочные нагреватели выполняют в виде зигзагов или цилиндрических спиралей. Ленточные нагреватели в основном выполняют зигзагообразными.

Рекомендуемые размеры спиральных нагревателей при температуре нагревателя до 1000° С: диаметр проволоки d =  0,003м -0,006 м, внутренний диаметр витка Dв = (4-10) d (для хромоникелевых сплавов) и DB = (4-8) d (для железохромоалюминиевых сплавов), шаг витков е не менее 2d..

При расположении спиралей на трубках внутренний диаметр витка при необходимости может быть несколько увеличен.

В печах конвективного нагрева имеются два способа крепления спиральных нагревателей: а) подвеска нагревателей в фасонных керамических втулках (рис.1, а); б) подвеска нагревателей на керамической трубке, укладываемой в металлические кронштейны или керамические консоли (рис.1, бив).

В печах, где тепло к загрузке передается преимущественно излучением, могут быть применены ленточные зигзагообразные, проволочные спиральные и проволочные зигзагообразные нагреватели.

Ленточные зигзагообразные нагреватели крепятся на боковых стенках печи и своде на специальных керамических крючках. Для фиксации шага боковых нагревателей в нижней части зигзага устанавливаются распорные керамические крючки. Подовые нагреватели устанавливаются на специальные керамические опоры.Проволочные зигзагообразные нагреватели рекомендуется

Рис.1. Подвеска спиральных нагревателей

.

а — в   фасонных  керамических   втулках; б — на керамической трубке, укла. дываемой на металлические кронштейны; в — на керамической трубке, укладываемой на керамические консоли.

3

Ленточные зигзагообразные нагреватели крепятся на боковых стенках печи и своде на специальных керамических крючках. Для фиксации шага боковых нагревателей в нижней части зигзага устанавливаются распорные керамические крючки. Подовые нагреватели устанавливаются на специальные керамические опоры.

Рис.2. Крепление проволочных зигзагообразных нагревателей.

а– на боковых стенах печи; б – на своде

На стенках печи каждый виток зигзагообразного проволочного нагревателя подвешивается на металлический штырь, забиваемый под углом 45° в огнеупорную кладку стен (рис.2).

На своде каждый виток нагревателя подвешивают, опирая с двух сторон на жаропрочные крючки, заделанные в свод печи (рис.2, б). Диаметр штырей и крючков обычно равен диаметру проволоки нагревателя. Длина крючка определяется толщиной кладки свода (при толщине 0,113 м L = 0,17-0,2 м; при толщине 0,23 м L = 0,285-0,315 м).

На под зигзагообразные нагреватели укладываются без крепления. Керамика под подовые нагреватели должна образовывать проем для скопления окислов и сора от кладки.

Электропечи непрерывного действия на 800—1200° С, как правило, выполняются с проволочными зигзагообразными нагревателями; крепление их не требует специальной керамики, а эксплуатационный расход материала меньше, чем у ленточных.

К обоим концам нагревателя привариваются выводы. Поперечное сечение вывода должно быть не менее трехкратного сечения нагревателя для уменьшения электрических потерь в выводах и во избежание их перегрева. В основном применяются выводы диаметром 0,012 и 0,02 м. Материал вывода выбирается в зависимости от температуры печи.

Гибка зигзагообразных проволочных нагревателей, начиная с диаметров 0,008—0,009 м, производится с подогревом. Интервал температур при гибке для хромоникелевых сплавов составляет 600—800° С, для железохромоалюминиевых — в начале гибки 800° С, при окончании 600° С.

Соединение отдельных секций нагревателей производится сваркой. Сварку зигзагов выполняют на прямых участках. Варить рекомендуется внахлестку и применять аргонодуговую сварку постоянным током, неплавящимися электродами с применением присадочного материала из того же сплава, что и свариваемый нагреватель. Для хромоникелевых

4

сплавов с диаметром проволоки более 3 мм допускается электродуговая сварка на постоянном токе обратной полярности («плюс» на электроде, «минус» на изделии).

Подвод тока к выводам нагревателей осуществляется проводами или шинами с помощью контактных зажимов, надеваемых на выступающие из кожуха печи концы выводов.

В связи с тем, что в цементационной и других агрессивных средах стойкость металлических нагревателей резко снижается, для работы в таких средах применяют закрытые электрические нагреватели в трубах, так называемые радиационные трубы. Нагреватель размещают внутри жаропрочной трубы, которая герметично изолирует его от атмосферы печи, и нагреватель работает в воздушной атмосфере. Максимальная рабочая температура печи с металлическими радиационными трубами ограничивается работоспособностью труб нагревателей и не превышает 1000° С.

Преимуществом радиационных труб является возможность быстрой смены их без охлаждения печи; недостатком — сложность изготовления, дополнительный расход никельсодержащих труб и значительно более высокая стоимость. Более подробно нагреватели в виде радиационных труб описаны в гл. 2.

Поскольку срок службы нагревателей ниже, чем у других элементов печи, особенно важны условия их ремонтоспособности и замены. Для повышения стойкости железохромоалюминиевых нагревателей, работающих в восстановительных атмосферах, их необходимо предварительно окислить, т. е. перед подачей атмосферы в печь включить ее на 2—3 суток на работу с воздушной атмосферой при 1100—1150° С. После длительных простоев печи нагреватели снова следует подвергнуть окислению. Из-за большой хрупкости железохромоалюминиевых нагревателей после нагрева свыше 1000°С ремонт их практически невозможен, и при выходе из строя нагревателя его целесообразно заменить запасным.

В наиболее тяжелых условиях находятся подовые нагреватели; они частично заэкранированы от загрузки (конвейерной лентой, роликами, рельсовым путем и т. п.), на них осыпаются окалина, кусочки футеровки, мусор. Как правило, подовые нагреватели выполняют выемными. Особое внимание уделяют стойкости и ремонтоспособности нагревателей в печах, работающих в автоматических линиях. В таких электропечах нагреватели выполняют массивного сечения из сплавов сопротивления, обладающих наивысшей стойкостью. Целесообразно нагреватели соединять в параллельные группы, тогда выход из строя одного-двух нагревателей не приводит к останову печи.

В последнее время появились новые нагреватели, представляющие собой волнистые листы нихрома, покрытые огнестойкой эмалью. Они подвешиваются на крючках из жаростойкого сплава, находящихся в верхней части печи. Благодаря этому их установка и замена осуществляются весьма просто. Эти нагреватели занимают большую площадь и почти полностью покрывают внутреннюю поверхность печи, вследствие чего их температура может быть много ниже, чем у нагревателей обычного типа, что делает их более стойкими. Для указанных нагревателей используется ток большой силы (ампераж в 10—20 раз больше, чем для обычных) и низкого напряжения, что делает их совершенно безопасными при случайном контакте. В больших печах для равномерного нагрева они могут быть установлены в рабочем пространстве между загруженными изделиями. В печах с циркуляцией газ проходит между стенкой печи и нагревателем и таким образом восстанавливает свое тепло.

Открытые металлические нагреватели и их крепление в печах показаны на рис. 3.

При выборе внутренних размеров печей следует учитывать, что нагревательные элементы должны отстоять от нагреваемых изделий или транспортных устройств на расстоянии 100—200 мм. Сами нагревательные элементы, расположенные на стенках или своде, выступают внутрь печи на 50—150 мм.

5

Фиг. 3. Открытые металлические нагреватели и их крепление в печах:

а — укладка спирального нагревателя в углублении из фасонного кирпича; б — укладка нагревателя на боковых стенках печи на подставку из обычного кирпича; в — расположение ленточных нагревательных элементов на поду и боковых стенках печи; г — расположение ленточных элементов в своде и на поду печи; д — крепление нагревателей на рамке; е — литые нагреватели; ж — нагреватели из волнистых листов нихрома в шахтной печи.

3. Порядок расчета электронагревателей

Требуемую мощность электрических печей сопротивления определяют при расчете теплового баланса, который производится так же, как и в случае  топливных печей. Номинальная мощность электропечи рассчитывается по формуле

Рном = kQприх/860

где k — коэффициент запаса, который равен 1,2—1,3 для непрерывно действующих и 1,4—1,5 для периодически работающих печей. Этот коэффициент вводится для того, чтобы можно было увеличить мощность и получить в печи необходимую температуру при снижении в сети напряжения.

В лабораторной работе мощность печи дана в задании.

6

Если мощность печи не превышает 15 кет, то печь конструируется однофазной, свыше 15 кет— трехфазной. Для последнего случая мощность фазы будет

Рфаз = Рном/3 квт

Рном - номинальная мощность печи в кет.

Для некоторых печей мощность фазы получается все же большей; тогда в каждой фазе берется N параллельных ветвей и мощность одной параллельной  ветви  будет

Рпв = Рф/N квт

При напряжении в сети 220 в нагревательные элементы можно соединить и в треугольник, и в звезду. При напряжении в сети 380 в напряжение в нагревательных элементах нужно понизить до 220 в. Это достигается соединением их в звезду. Тогда фазовое напряжение будет

Vфаз = Vл/√3 = 220в

где Vл— линейное напряжение сети 380 в. Сопротивление фазы будет

R = V2ф/Рф103

ом

где Vф — фазовое напряжение в в; Рф — мощность фазы в кет; 103 — множитель для перевода киловатт в ватты. Соответственно сопротивление параллельной ветви будет

Rпв = V2ф/Рпв103 ом

По номинальной мощности Рн делается расчет электронагревателей, определяется их конструкция и способы крепления в зависимости от типа печи.

Для печей с температурой 300 – 1200 оС в качестве нагревательных элементов можно выбрать проволоку или ленту из материалов, характеристика которых и сечения представлены в табл.1. Для расчета сечения нагревательных элементов   используются следующие формулы.

- d=34⋅105⋅ρP2π2V2ωммДиаметр проволоки определяется по формуле

где  ρ удельное сопротивление материала нагревателя, отнесенное к его

рабочей температуре, в ом·мм2/м; Р — мощность печи в квт (или

мощность одной фазы, если печь трехфазная); V — напряжение питающей сети в в; ω— удельная поверхностная мощность нагревателя в вт/см2.

7

Таблица 1. Сечение и материал металлических нагревателей

| Для рабочей температуры печи в °С | Размеры нагревателя в мм |  | Материал нагревателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лента (ширина и толщина) | Проволока (диаметр) |  |
| До 300 300—600 600—800 800—1000 1000—1100 1100—1200 | 8x1 10x1 15x1,5 20x2 25x2 25x3 | 1 2 3—4 4—5 6—7 7—8 | Х13Ю5, Х17Ю5 Х13Ю5, Х17Ю5 Х13Ю5, Х17Ю5 Х15Н60 Х20Н89 Х25Ю5, сплав № 2 |

При использовании ленты толщиной а мм и шириной b мм обычно принимается следующее отношение ширины к толщине: т = b/a ≈ 8÷12; b = та, а толщина ленты определяется из формулы:

обозначения те же, что и для формулы определения диаметра круглой проволоки.

Для нагревателей используется лента с закругленными краями, поэтому в формулу площади сечения вводится коэффициент 0,97, учитывающий уменьшение площади. Таким образом, qл = 0,97 mа2 мм2.

2) Длина элемента сопротивления в одной фазе:Lф = Rфq/ρ

где   Rф — сопротивление   электронагревателя в одной фазе ;

q —площадь сечения проволоки или ленты в мм2;

ρ — расчетное удельное электросопротивление нагревательных элементов в ом·мм2/м при данной температуре; значение берется по табл.2.

3)Общая длина элементов сопротивления в печи:

Lобщ = 3Lф

4)Вес элементов сопротивления подсчитывается по следующей формуле:

G = γqLобщ/103 кг

где γ — удельный вес;

q — сечение проволоки или ленты в мм2

Таблица 2. Расчетное удельное сопротивление нагревательных элементов при данной температуре

| Сплав | Температура в оС | Удельное сопротивление ρ в ом•мм2/м | Удельный вес в г/см3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Х13Ю5 Х17Ю5 Х15Н60 Х20Н80 0Х25Ю5 ЭИ595 ЭИ626 | 850 850 1000 1150 1200 1200 1300 | 1,25—1,35 1,15—1,25 1,10—1,20 1,10—1,20 1,25—1,45 1,4 1,4 | 7,4 7,0—7,2 8,4 8,4 7,0—7,2 7,27 7,19 |

5) Расчет конструкции металлических элементов сопротивления производят следующим образом.

1. Для проволочных элементов сопротивления. Проволочные элементы сопротивления располагают в печах в виде цилиндрической спирали (рис.4, а), для которой характерны два коэффициента: Кс — коэффициент сердечника и Кн—коэффициент плотности намотки:

b)

Рис.4. Схема нагревателей: а - проволочного; b – ленточного.

Коэффициент Кс принимают следующим: для нихрома при t < 750 оС – 8-11,

при t =750-950оС – 6-8  и при t более 950оС –5-6; для хромаля 4-5, Кн =2-4.

Длина витка спирали будет равна

Leum = πD мм.

Длина выводов нагревателя берется

Lвыв = b + 100 мм,

где b — толщина стены печи в мм.

Длина проволоки в спирали без выводов:

Lсп = Lпв – 2Lвыв

Количество витков в спирали:

n = Lсп/Lвит

Длина спирали: l = hr, где h = Кн/d

2. Для ленточных элементов сопротивления. Ленточные элементы сопротивления располагают обычно зигзагом на стенках, своде и поде печи (рис4, б). Расстояние внутри зигзагов D принимают не менее ширины ленты—10—60мм, чаще 15—25 мм. Высоту зигзагов В выбирают 150—500 мм при вертикальном расположении — на стенках печи и 100—200 мм при горизонтальном расположении — на своде и в поде печи. При больших размерах печи ленточные нагреватели располагают в два-три ряда.

Длина одного зигзага будет

Lзиг =   2πr + 2А мм,

где А — высота зигзагов между центрами закреплений ленты в мм;

r — радиус закругления ленты в мм.

Число  зигзагов  будет:

n = (Lфаз –2L выв)/lзиг

5)Поверхность излучения нагревательных элементов определяется:

а)	для проволочных нагревателей:

S = πdLоб103 мм2

где d — диаметр проволоки в мм; Lo6 — общая длина проволоки в м;

б)	для ленточных нагревателей периметр ленты равен

и = 2а + 2b = 2а + 2ат =2а (1 + т)

Поверхность излучения:

S = 0,97·2а (1 + т) Lo6·103 мм2

где а — толщина ленты в мм; b — ширина ленты в мм;  0,97 — коэффициент, учитывающий уменьшение величины периметра прокатанной ленты с закругленными краями.

6) Удельная поверхностная нагрузка на нагревательные элементы является конечной целью расчета:

Δ = Pном 103/S, вт/см2

где Pном - номинальная мощность печи в кет

S — поверхность излучения нагревательных элементов в см2. Удельная   поверхностная

нагрузка  должна быть не более допустимой. Допустимая удельная поверхностная нагрузка

для металлических нагревательных элементов приводится в табл. 3

Таблица 3

Допустимая поверхностная удельная нагрузка для металлических нагревателей

| Температура печи в °С | Удельная нагрузка в вт/см2 | Температура печи в °С | Удельная нагрузка в вт/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 400-600 600-800 800-900 | 3,0 2,0 1,5 | 900-1000 1000-1100 1100-1200 | 1,0 0,8 0,5 |

Если при расчете нагревательных элементов допустимой, необходимо сделать перерасчет нагрузку путем увеличения поверхности излучения нагревательных элементов. Это можно сделать увеличением сечения нагревательных элементов и соответственно их длины или увеличением числа параллельных ветвей в фазе.

4. ЗАДАНИЕ

Произвести расчет электронагревателей и разместить их в рабочем пространстве печи

по следующим исходным данным:

| № вари-анта | Мощность, Рном, квт | Напряжение, V, вольт | Соединение трехфазной цепи | Размеры рабочего пространства печи, BxLxH или DxH | Тип нагрева-теля | Температура в печи, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 380 | звезда | 300х800х300 | r | 400 |
| 2 | 18 | 220 | треуг. | 300х1000х400 | a·b | 600 |
| 3 | 20 | 380 | звезда | D500x1000 | r | 800 |
| 4 | 22 | 220 | треуг. | 400x800x300 | a·b | 900 |
| 5 | 27 | 380 | звезда | 500x1000x400 | r | 1000 |
| 6 | 30 | 220 | треуг. | D800x1200 | a·b | 1100 |
| 7 | 32 | 380 | звезда | 600x1000x400 | r | 1000 |
| 8 | 32 | 220 | треуг. | 600x1000x500 | a·b | 900 |
| 9 | 35 | 380 | звезда | D1000x1500 | r | 800 |
| 10 | 32 | 220 | треуг. | 600x1200x500 | a·b | 600 |
| 11 | 30 | 380 | звезда | 400x1000x400 | r | 400 |
| 12 | 27 | 220 | треуг. | D800x1400 | a·b | 1200 |

Содержание отчета

- Цель работы

- Конструкции нагревателей, материал, используемый для изготовления нагревателей

- Расположение нагревателей в печах

- Расчет нагревателей по заданию.

- В эскизном варианте показать размещение нагревателей в рабочем пространстве печи