ШЛИКЕРНОЕ ФОРМОВАНИЕ

Шликерное формование – формование металлического порошка заполнением шликером пористой формы, обеспечивающей удаление жидкости из шликера.

Шликер – устойчивая суспензия металлического порошка в жидкости.

Первое из приведенных определений касается только одной разновидности шликерного формования – формования в пористых формах, адсорбирующих и неадсорбирующих. Кроме этого еще существуют электрофоретическое формование и формование термопластичных шликеров. Иногда в литературе встречается устаревший термин "шликерное литье", охватывающий все разновидности этой технологии.

Основная идея шликерного формования заключается в получении порошковых заготовок без приложения внешних усилий за счет направленного движения частиц и обеспечения их механического зацепления.

Преимущества этого вида формования связаны с возможностью получать:

- Изделия достаточно сложной формы;

- Крупногабаритные изделия;

- Полые изделия с тонкими стенками одинаковой толщины;

- Изделия с точными размерами и высокой чистотой поверхности.

К недостаткам шликерного формования относятся:

- Малая прочность получаемых заготовок. В случае формования термопластичных шликеров заготовки теряют прочность в процессе удаления пластификатора.

- Большая суммарная длительность процесса.

- Необходимость изготовления и хранения большого количества адсорбирующих форм, их сравнительная недолговечность.

- Потребность в мощном сушильном хозяйстве.

- Сложность отгонки связующего в случае формования термопластичных шликеров.

К основным свойствам шликеров относят текучесть, характеризующую его способность течь, заполнять форму и увеличивать массу заготовки, и устойчивость, то есть способность не расслаиваться в течение длительного времени. Различают седиментационную и агрегативную устойчивость.

Седиментационная устойчивость определяется скоростью оседания твердых частиц в жидкости. Она зависит от плотности материала порошка, формы и размера частиц (размера в большей степени), а также от концентрации твердой фазы в шликере. Чем тяжелее частицы, чем ближе их форма к сферической, тем быстрее произойдет расслоение. В концентрированных шликерах расслоение менее вероятно, чем в разбавленных.

На скорость оседания частиц также оказывает влияние вязкость жидкости: чем она выше, тем выше устойчивость шликера.

Агрегативная устойчивость связана со слипанием отдельных частиц в более крупные агломераты под действием электростатических сил (слайд "Потенциальный барьер для агрегативной устойчивости шликера").

F

r

F отталкивания

F притяжения ~ 1/(r)6

F

0

F результирующая

Величина этих сил зависит от природы твердой и жидкой фаз, дисперсности порошка, формы частиц, величины удельной поверхности, поверхностных энергий обеих фаз, характера процессов на межфазных границах.

В шликерах на водной основе может возникать эффект самозагущения из-за адсорбции молекул воды на поверхности частиц и образования гидратных оболочек, облегчающих агломерирование.

По своей возможности возвращаться в исходное состояние после расслоения шликеры делятся на две группы:

- Тиксотропные, возвращающиеся в исходное состояние после встряхивания;

- Дилатенсные, ни при каких условиях в исходное состояние не возвращающиеся.

Обычно концентрация твердой фазы в шликерах от 40 до 70% об. Дилатенсное состояние возникает при содержании порошка в жидкости, близком к верхней границе.

Дисперсность порошка, используемого при приготовлении шликеров, составляет от 1 – 3 мкм (W, Mo) до 5 – 10 мкм (Fe, Ni, Cu). Предельным значением видимо является 40 мкм (Al и другие легкие металлы).

Жидкая фаза шликера должна иметь низкую упругость пара, быть нетоксичной, пожаровзрывобезопасной (желательно), не должна активно взаимодействовать с твердой фазой, одновременно хорошо смачивая ее. Смачиванием можно управлять, добавляя в жидкость поверхностно-активные вещества (ПАВ). Наиболее часто в качестве основы жидкой фазы используют воду, которая обеспечивает шликеру достаточную жидкотекучесть, хорошее заполнение формы и даже возможность прокачки по трубопроводам.

Шликерное формование в пористых адсорбирующих формах

Технологический процесс формования металлических порошков в пористых адсорбирующих формах включает в себя шесть этапов:

- Изготовление пористой адсорбирующей формы

- Подготовка дисперсной фазы и жидкости

- Приготовление шликера

- Формование заготовки

- Извлечение заготовки из формы

- Сушка заготовки

1. Для изготовления формы используют любой материал, обладающий достаточной прочностью и способностью поглощать жидкость из шликера, оставаясь при этом инертным к нему.

На сегодняшний день лучшим материалом для пористых адсорбирующих форм является гипс CaSO4nH2O, причем величина  n  может иметь разные значения (слайд "Превращения гипса при изготовлении пористой адсорбирующей формы"). Сначала природный гипс CaSO42H2O измельчают и прокаливают при температуре 140 – 175 оС, при этом химическая формула меняется на CaSO40,5H2O. После этого в измельченный гипс добавляют воду и доводят смесь до консистенции крема, а на одну молекулу сульфата кальция снова приходятся две молекулы воды.

Из полученной смеси различным образом готовят "негативную" форму, часто заливая смесью "позитивные" деревянные модели будущих изделий. Затем форму сушат при температуре 50 – 65 оС в течение 4 – 150 часов. После такой обработки содержание влаги в форме составляет 5 – 10%, что примерно соответствует формуле CaSO4H2O.

Перед формованием некоторых порошковых материалов на внутренние стенки формы наносят дополнительный антиадгезионный слой из измельченной бумаги, графита, талька, бентонитовой глины и т.п.

К сожалению, гипсовые формы недолговечны. Качественно изготовленная форма выдерживает от 70 до 125 циклов формования, причем свойства получаемых заготовок ухудшаются к концу срока ее службы.

2. Подготовка дисперсной фазы включает в себя получение или выделение порошка заданной дисперсности и формы, что призвано обеспечить максимальную плотность укладки без ухудшения технологических свойств шликера. Крупные порошки дают неустойчивые суспензии и заготовки с пониженной прочностью. Высокодисперсные порошки (обеспечивая шликеру хорошую седиментационную устойчивость, а заготовкам достаточную прочность) имеют низкую скорость набора массы; полученные формовки могут коробиться при спекании из-за анизотропии усадки. Измельчение порошка для шликера целесообразно проводить в жидкости во избежание адсорбции на его поверхности газов, ухудшающих смачивание. В принципе, размол можно вести в той жидкости, которая будет составлять основу жидкой фазы шликера.

Жидкость для приготовления шликера должна очищаться от механических примесей, от растворенных солей, состав и концентрация которых могут меняться в зависимости от времени года. В нее могут добавляться поверхностно-активные вещества, дефлокулянты, препятствующие агломерации частиц (соляная и уксусная кислоты, щелочи).

Помимо воды для приготовления шликера используют и другие жидкости: спирт, четыреххлористый углерод, изобутил уксусной кислоты. Для тяжелых порошков, частицы которых быстро осаждаются в воде, применяют вязкие среды: водные растворы альгинатов аммония или натрия, карбоксиметилцеллюлозы, поливинилового спирта.

3. Шликер готовят одностадийным, двустадийным способами, а также способом предельного насыщения с добавлением зернистого наполнителя.

По одностадийному способу, считающемуся наиболее эффективным, предварительно измельченный порошок подвергают дополнительному мокрому размолу в выбранной жидкости. По двустадийному способу вначале размалывают порошок всухую, а затем смешивают его с жидкостью. Недостатками последнего способа, по сравнению с одностадийным, являются меньшее содержание твердой фазы в шликере, пониженная прочность заготовок, бóльшая длительность этапа и повышенная запыленность рабочего пространства.

Тем не менее, двустадийный способ позволяет на стадии перемешивания твердой фазы с дисперсионной жидкостью добавлять крупнозернистый порошок, так называемый "зернистый наполнитель". В результате этого получается шликер, наиболее эффективный при формовании крупногабаритных и толстостенных изделий, поскольку он обеспечивает быстрый набор массы заготовки и меньшую усадку ее при сушке.

4. По одному из способов формование заготовки осуществляют, наливая шликер непрерывной струей в форму и поддерживая постоянным его уровень (наливной способ) (слайд "Способы шликерного формования в пористых адсорбирующих формах"). Если шликер удаляют из формы через некоторое время, сливая его через край, откачивая через шланг и т.п., то такой способ называется сливным. Разновидностью наливного способа является стержневой способ, когда в форму устанавливают стержень для формирования в заготовке центральной полости.

Наливной способ

Сливной способ

Стержневой способ

Наливной способ позволяет получать толстостенные или сплошные заготовки. Если поток шликера будет прерывистым, на стенках формы могут образовываться складки.

Сливной способ обеспечивает получение сравнительно тонкостенных изделий, хотя и с некоторой разнотолщинностью стенок.

Стержневой способ позволяет придать внутренней полости заготовки более правильную форму по сравнению со сливным способом.

Во всех трех способах механизм формирования заготовки одинаковый: осаждение частиц твердой фазы на стенке формы, отбирающей жидкость из шликера за счет диффузионных и капиллярных процессов.

V1

V2

V3

Набор массы – процесс фильтрационный. Его скорость зависит от коэффициентов диффузии (а фактически скоростей движения) жидкой фазы в шликере (V1) , формирующейся формовке (V2) и пористой форме (V3) (слайд "Соотношение скоростей движения жидкой фазы при формовании в пористых адсорбирующих формах").

При V3  V2 обеспечивается нормальное формование, при V3 >> V2 наблюдается сильное обезвоживание слоя заготовки, непосредственно примыкающего к форме, при V3 < V2 – сильное размачивание всей заготовки. В любом случае V1 < V2.

Обычно скорость формования (скорость нарастания стенки заготовки) составляет 1 – 2 мм/мин. По мере набора массы ее величина уменьшается, особенно если на стенке формы образуются плотные слои. В диапазоне пористости 10 – 20% скорость формования может изменяться в 50 раз. Особенно резко она падает, когда пористость оказывается менее 12 – 14%.

Отводу воды из шликера способствует изменение химического состава гипса до дигидратного состояния (CaSO42H2O).

Время набора массы заготовки может меняться от 1 до 60 минут. Для повышения скорости диффузии жидкости в форме и соответственно скорости отвода ее из шликера наружную поверхность формы обдувают теплым воздухом. На промышленных стендах и автоматических установках для ускорения отвода жидкости используют центрифугирование.

Для облегчения процесса формования шликер подогревают до 50 – 60 оС или создают небольшое разрежение. Иногда прибегают к вибрационному воздействию с частотой 3 – 6 кГц. Действие нагрева может оказаться неоднозначным из-за возможных нежелательных химических реакций или загущения шликера.

Чтобы придать формовке минимальную прочность ее сушат вместе с формой при температуре до 100 оС. Возникающая при этом небольшая усадка (до 1%) облегчает осуществление следующего этапа процесса – извлечения заготовки из формы.

5. После извлечения заготовки из формы ее зачищают и удаляют "прибыль".

6. Окончательную сушку формовок проводят в сушильных шкафах при температуре 110 – 115 оС на воздухе. Во избежание их растрескивания нагрев должен быть равномерным.

Другими причинами растрескивания заготовок могут быть:

- Неравномерная скорость высыхания

- Прилипание к стенкам формы

- Недостаточная прочность механического зацепления частиц порошка

- Негомогенность шликера и его расслоение.

Обычно относительная плотность формовок после шликерного формования в пористых адсорбирующих формах составляет 30 – 60%.

После извлечения заготовки пористую адсорбирующую форму можно подсушить и использовать вторично. Перед этим ее нужно зачистить, что немного ухудшит ее рабочие характеристики.

Шликерное формование в пористых неадсорбирующих формах

Обычно неадсорбирующие формы изготавливают из перфорированных листов стали с отверстиями диаметром 0,7 – 1,1 мм, из пористых материалов (спеченных стеклянных шариков, пластика и т.п.).

При использовании стальных пористых форм на их внутренние стенки наносят специальные слои, обеспечивающие прохождение жидкости, но задерживающие частицы твердой фазы. Такие слои формируют из бумажной массы или аналогичных материалов. Суммарная площадь отверстий в форме должна составлять 30 – 40% от ее суммарной внутренней поверхности. При меньших значениях отвод жидкости будет слишком медленным.

Для удаления жидкости обеспечивают перепад давлений 2,0 – 2,5 кПа, причем чаще всего снаружи формы создают разрежение.

Формы из пористых материалов обычно делают разъемными, а перепад давлений обеспечивают за счет создания избыточного давления внутри формы.

В обоих случаях снаружи формы находятся специальные емкости для сбора жидкости. Как и при формовании в адсорбирующих формах процесс ее отвода можно интенсифицировать за счет центрифугирования.

Разновидностью формования в неадсорбирующих формах является процесс с вымораживанием жидкости в ванне со смесью бензина и твердой углекислоты с температурой –40 оС. Замороженные заготовки после извлечения из форм помещают в вакуумную камеру и высушивают сублимацией.

Электрофоретическое формование

В этой разновидности шликерного формования направленный поток частиц твердой фазы к стенкам формы (обычно изготавливаемой из меди) создается под действием постоянного электрического поля (слайд "Схема электрофоретического формования").

+ (–)

– (+)

Данный метод применяется преимущественно для получения крупногабаритных изделий с тонкими стенками из кварца, фаянса, других керамических материалов.

Длительность набора массы сравнительно невелика, и скорость формования в 3 – 6 раз выше, чем в пористых формах. Напряженность электрического поля составляет 2 – 4 В/см; плотность тока 1,5 – 3 мА/см2

Формование термопластичных шликеров

Технологическая схема этой разновидности шликерного формования включает в себя следующие этапы:

- Подготовка дисперсной фазы

- Подготовка термопластичной связки

- Приготовление шликера

- Подготовка формы к заполнению шликером

- Формование заготовки

- Удаление связки с последующим спеканием

Подготовка дисперсной фазы в принципе ничем не отличается от аналогичной операции при формовании в пористых формах, за исключением того, что размол порошка в расплавленном связующем проводить не удается.

При приготовлении термопластичных шликеров (ТПШ) в качестве связки чаще всего используют парафины (предельные углеводороды) с общей формулой CnH2n+2: от нонадекана C19H40 до пентатриоктана C35H72. На практике твердые сорта парафинов представляют собой не индивидуальное химическое соединение, а смесь предельных углеводородов с примесью жиров. Температура плавления этих веществ (49 – 54 оС) представляет собой среднюю величину между низшей и высшей температурой углеводородов, входящих в их состав. Парафины легко растворяются в органических растворителях. Кроме них можно использовать церезины и полиэтилен. Последний хорошо смешивается с парафинами, и его применяют в качестве добавки, повышающей устойчивость шликеров. Есть упоминания об использовании при приготовлении ТПШ воска, твердых жиров, пеков, фенолформальдегидных смол.

Любая связка в расплавленном состоянии должна смачивать твердую дисперсную фазу и не должна образовывать вокруг ее частиц толстые структурированные оболочки с аномально высокой вязкостью.

В ТПШ можно добавлять поверхностно-активные вещества: олеиновую, стеариновую, пальметиновую кислоты, животные жиры, пчелиный воск и т.п. в количестве 0,05 – 0,2%.

Термопластичные шликеры готовят, перемешивая порошок с расплавленной связкой, причем частицы твердой фазы часто предварительно подогревают до 60 – 80 оС. Содержание связки (пластификатора) в ТПШ 8 – 15%.

Обычно формы для этой разновидности шликерного формования изготавливают из стали; при производстве небольших партий изделий их делают из меди, алюминиевых сплавов, пластика и даже гипса.

Термопластичные шликеры на парафиновой основе формуют, предварительно разогревая их до 70 – 100 оС и заливая в равномерно подогретые резервуары, откуда шликеры будут перекачиваться в формы под избыточным давлением 0,3 – 0,6 МПа. Помимо перекачки это давление обеспечит хорошее заполнение всего объема формующей полости, особенно тонких каналов и сечений.

Важно, чтобы избыточное давление поддерживалось в системе до момента полного затвердевания шликера, чтобы естественно возникающая усадка не изменила геометрию заготовки.

Термопластичные шликеры можно формовать, намораживая их на холодные поверхности, а также продавливая через фильеру (аналогично мундштучному формованию).

Очень важной операцией при формовании ТПШ является отгонка пластификатора, которая может сочетаться с начальным (неизотермическим) периодом спекания. Она осуществляется при медленном нагреве, с промежуточными изотермическими выдержками (не путать с изотермическими выдержками при температуре спекания). В качестве поглотителя (адсорбента) расплавленного пластификатора используют засыпки из ламповой сажи, активированного угля, оксида алюминия, прокаленного при 1200 – 1300 оС.

Процесс удаления связки включает в себя ее плавление, улетучивание легких фракций углеводородов, пиролиз (термическое разложение) тяжелых фракций, выгорание углеродного остатка. Общая продолжительность этого процесса, длительность отдельных его этапов, скорости подъема температуры, температуры и время изотермических выдержек будут зависеть от используемой связки-основы ТПШ.

В качестве примера можно привести достаточно распространенный режим полного удаления связки из ТПШ (слайд "Режим удаления связки из термопластичного шликера").

100

200

300

600

900

Т, оС



I

II

III

IV

I – Этап плавления термопластичной связки. В это время осуществляется переход ее из твердого в жидкое состояние (50 – 60 оС), наиболее опасный с точки зрения целостности заготовки. Связка должна расплавиться во всем объеме заготовки.

II – Этап удаления связки путем перемещения ее в жидком состоянии и испарения. До температур 160 – 200 оС необходимо обеспечить плавный нагрев, поскольку переход из жидкого в газообразное состояние (150 – 170 оС) не менее опасен для заготовки, чем переход из твердого в жидкое состояние. После выдержки при 200 оС следует медленный нагрев до 300 оС.

III – Этап выгорания остатков связки (300 – 600 оС).

IV – Этап начальной стадии спекания (> 600 оС)

Эксперименты показали, что интенсифицировать процесс удаления связки из формовки можно за счет подогрева засыпки до температуры 100 – 200 оС, а также за счет введения в нее заранее некоторого количества связки или сохранения ее после предыдущего цикла. Последнее можно объяснить по аналогии с известным из теории массообмена явлением, называемым гистерезисом смачивания, суть которого заключается в том, что краевой угол смачивания сухой поверхности больше, чем предварительно смоченной. Причиной этого являются газы, адсорбированные на поверхности твердого тела (в данном случае на поверхности частиц засыпки).

При частичном удалении связки (40 – 80%) заготовки нагревают до 180 – 220 оС. В результате этого образуются поры, возникают первичные контакты между частицами твердой фазы. Это придает формовкам некоторую прочность и позволяет сохранить форму при последующем нагреве. Открытые поры облегчают диффузию остатков связки и продуктов ее разложения к габаритной поверхности заготовки. В результате спекание можно вести без засыпок-абсорбентов.

Относительная плотность заготовок, получаемых формованием термопластичных шликеров, обычно не превышает 50 – 60%.

Применение засыпок-адсорбентов усложняет технологический процесс, требует очистки заготовок от их остатков, а также регенерации (очистки засыпок от остатков связки) для повторного использования.

Очистка заготовок от остатков засыпок облегчается, если в качестве засыпок использовали измельченный древесный уголь или сажу. Эти вещества просто выгорают при нагреве формовок выше 600 оС.

Неполный обжиг засыпки при ее регенерации может сформировать пленку вещества, которое уменьшит в дальнейшем краевой угол смачивания ее частиц (см. выше) при следующем цикле удаления связки из формовки. Установлено, что при регенерации при температуре 450 – 500 оС в засыпке остается около 1% парафина.

Мундштучное формование и формование термопластичных шликеров имеют некоторые отличительные признаки, которые можно считать идеологической основой метода инжекционного формования, бурно развивающегося в настоящее время во всем мире.