МУНДШТУЧНОЕ ФОРМОВАНИЕ

Мундштучное формование – формование металлического порошка продавливанием через отверстие, определяющее форму и размеры поперечного сечения порошковой формовки.

Этот метод похож на прессование беспористых металлических материалов, однако существенное отличие между ними заключается в том, что, просто продавливая порошок через отверстие, формовку получить нельзя (слайд "Схема мундштучного формования металлических порошков").

1

2

3

4

5

6

Схема мундштучного формования

1 – пуансон; 2 – матрица; 3 – мундштук; 4 – конусная вставка; 5 – порошок;

6 – формовка

Мундштучное формование можно успешно осуществить, применяя пластификаторы (связки), в качестве которых используют парафины, крахмал, синтетический каучук, бакелит, поливиниловый спирт. Некоторые из перечисленных связок вводятся в виде растворов на основе бензина, этилового спирта, воды. Оптимальное количество пластификатора составляет обычно 6 – 10%.

Большое значение имеет влажность пластифицированной смеси: при недостатке влаги она имеют бóльшую прочность и требует бóльшего усилия при выдавливании. Оптимальное количество жидкости для различных смесей от 10 до 16%.

Процесс мундштучного формования, иногда по аналогии с обработкой металлов давлением называемого экструзией, характеризуется напряженным состоянием всестороннего неравномерного сжатия. Под воздействием сжимающих напряжений материал течет в направлении максимального градиента от поверхности пуансона (где напряжения максимальны) к отверстию конусной вставки матрицы, где они равны нулю.

Неравномерность всестороннего сжатия проявляется в крайне неоднородных деформациях и скоростях: не всегда в объеме деформируемого материала действуют только сжимающие напряжения. Наличие разности сечений контейнера и отверстия конусной вставки, сил внешнего трения и других факторов заставляет частицы порошка двигаться в направлении, перпендикулярном направлению наибольшей деформации. Появляются местные напряжения, различающиеся по величине и знаку, в том числе и растягивающие напряжения.

Частицы материала перемещаются по траекториям разной длины с переменной скоростью. Когда растягивающие напряжения на отдельных участках превысят предел прочности на растяжение в, появляются разрывы, трещины, другие дефекты.

Степень обжатия материала при продавливании через отверстие матрицы рассчитывается по следующей формуле:

F=S−ss

где: S – площадь поперечного сечения контейнера; s – площадь поперечного сечения отверстия. Для успешного формования эта величина должна быть не менее 90%.

Скорость выдавливания материала через мундштук не превышает 5 – 10 мм/с. При более высоких скоростях появляется неравномерность в распределении пористости при последующем спекании. Давление мундштучного формования при постоянной степени обжатия оказывается минимальным при выдавливании через вставку с углом конуса 90о, при этом сама конусная поверхность должна быть слегка вогнутой.

Для более эффективного использования объема контейнера порошок с пластификатором подвергают предварительной подпрессовке при давлениях до 200 МПа (2 т/см2). С повышением этого давления увеличивается необходимое давление истечения из-за увеличения межчастичной контактной поверхности в заготовках. Попутно улучшаются свойства спеченных изделий благодаря активации усадки при спекании, снижению пористости и повышению прочности.

Мундштучное формование целесообразно проводить при небольшом подогреве (Т = 45 – 55 оС), который обеспечивает снижение вязкости парафиноподобных пластификаторов и пластифицированных смесей в целом.

Подобно газостатическому формованию и прокатке мундштучное формование можно осуществлять при повышенных температурах в оболочках, которые эффективно предотвращают окисление обрабатываемых материалов, служат своеобразными смазками, улучшающими истечение порошков через отверстие и предотвращающими приваривание их к пресс-остастке, а также позволяют отказаться от применения пластификаторов.

К материалу оболочки предъявляется комплекс требований:

- Минимальный коэффициент трения в паре с материалом пресс-оснастки;

- Достаточная прочность, в том числе и при повышенных температурах;

- Высокая пластичность и совпадение или близость пластических свойств оболочки и формуемого материала;

- Слабое взаимодействие между оболочкой и формуемым материалом или полное отсутствие такого взаимодействия.

Обычно такие оболочки изготавливают из меди, латуни, низкоуглеродистой стали, биметалла Fe-Cu. После завершения формования их удаляют механическим или химическим методом.

Схема мундштучного формования полых изделий с постоянным сечением

1 – обойма; 2 – мундштук; 3 – игла;

4 – "звездочка"; 5 – соединительная гайка;

6 – матрица; 7 – пуансон

1

2

3

4

5

6

7

Мундштучное формование позволяет изготавливать не только сплошные, но и полые изделия (трубки) (слайд "Мундштучное формование полых длинномерных изделий").

Для формования изделий с постоянным сечением в обойме с мундштуком устанавливается игла, ввинченная в "звездочку" с отверстиями. Пластифицированный материал выдавливается пуансоном через эти отверстия в зазор между иглой и мундштуком

При производстве трубок с изменяющимся по длине сечением игла переменного профиля может перемещаться по высоте с помощью кулачка и пружины. В зависимости от

Схема мундштучного формования полых изделий с переменным сечением

1 – мундштук; 2 – звездочка; 3 – игла переменного сечения; 4 – кулачок; 5 – пружина; 6 – матрица;

7 – пуансон

1

2

3

4

5

6

7

того, какой участок иглы находится в отверстии мундштука, меняется внутренний диаметр трубки.

В зарубежной практике твердосплавного производства нашли применение шнековые установки мундштучного формования для изготовления сплошных и полых длинномерных изделий с использованием гранулированной исходной смеси (слайд "Шнековая установка мундштучного формования"). По принципу своей работы и применяемому сырью они напоминают установки инжекционного формования.

1

2

3

4

Шнековая установка мундштучного формования

1 – Бункер с гранулированным исходным материалом; 2 – рабочий цилиндр; 3 – шнек; 4 – мундштук

При спекании заготовок, полученных мундштучным формованием, возникает проблема отгонки сравнительно большого объема пластификатора, который расплавляется и разлагается с интенсивным выделением газообразных веществ, способных разрывать заготовки.