ВИБРАЦИОННОЕ ФОРМОВАНИЕ

Для этого метода допустимо использование термина "прессование", поскольку порошок приобретает заданные размеры и форму в обычной или слегка модифицированной пресс-форме, сохранившей все свои основные элементы: матрицу, верхний и нижний пуансоны.

Первые сведения о вибрационном формовании появились в 1949 году, когда обнаружилось, что применение вибрации при засыпке и утряске порошка в пресс-форме позволяет значительно уменьшить давление прессования и существенно повысить равноплотность изделий, особенно сложной формы.

Положительное действие вибрации заключается в том, что она позволяет разрушать возникающие при засыпке арки, разрывает непрочные связи между частицами, тем самым приближая эффективный коэффициент внешнего и межчастичного трения к нулю. Влияние вибрационного воздействия наиболее заметно в случае смесей порошков, состоящих из фракций существенно отличающихся размеров (слайд "Параметры укладки монодисперсного порошка и полидисперсных смесей").

| Соотношение размеров | Относительная плотность максимально плотной укладки, % | Реально достигаемая относительная плотность укладки, % | Относительная плотность укладки после вибрации, % | Доля от максимальной плотности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (монофракция) | ~ 74 | ~ 30 | ~ 60  64 | ~ 0,81  0,86 |
| dб  7 dм (обычно 8  10) | ~ 90 | ~ 30 – 35 | ~ 80  84 | ~ 0,9 |
| 77 : 7 : 1 | ~ 94 | ~ 30 – 40 | 90 | ~ 0,96 |
| 1200 : 77 : 7 : 1 | ~ 97 | – | 95 | ~ 0,98 |

Размер сферических частиц последующей меньшей фракции должен быть примерно в 8 – 10 раз меньше размера частиц предыдущей фракции, а их доля описывается уравнением Андреазена:

q=dмdб0,5

где: dм и dб – соответственно размер частиц меньшей и большей фракции.

Для бифракционной смеси количество частиц мелкой фракции должно составлять 25 – 30% об., а для трехфракционной смеси количества мелкой, средней и крупной фракции соответственно около 10%, 25 – 30% и 60 – 65%. Следует отметить, что трех- и особенно четырехфракционные смеси на практике получить очень трудно и они почти не применяются.

Вибрационное формование принято классифицировать по нескольким признакам.

- По характеру динамического воздействия на порошок:

а) вибрационное

б) виброударное

- По соотношению между статической и динамической составляющими усилия формования:

а) вибрационное прессование (возникающие между частицами порошка силы трения препятствуют их взаимному перемещению под действием вибрации)

б) вибрационная укладка (под действием вибрации частицы преодолевают возникающие силы трения и сцепление между собой, заполняя пустоты в форме)

- По характеру процесса:

а) дискретное (прерывистое)

б) непрерывное (в установках шликерного формования и специальных прокатных станах)

- По циклограмме процесса:

а) с предварительным виброуплотнением и последующим статическим прессованием

б) с вибрационным или виброударным воздействием на порошок в течение всего формования без выдержки под давлением

в) с вибрационным или виброударным воздействием на порошок в течение всего формования с выдержкой под давлением

Помимо указанных классификационных признаков виброформование можно делить на горячее и холодное; с вакуумированием и без него; со смазкой или без смазки.

В настоящее время выделяют 15 схем вибрационного формования, отличающихся друг от друга тем, какие элементы пресс-формы передают вибрацию на порошок (слайд "Схемы вибрационного формования металлических порошков"). Красной рамкой обведены схемы обычного одно- и двустороннего прессования, приведенные для сравнения.

Энергия уплотняемому порошку может быть передана

а) по способу "вибрирующего контейнера", когда вибрирует матрица с порошком (позиции "р", "с", "т" на схеме). Это позволяет достигать очень высокой равноплотности изделий даже при H/D = 17.

б) по способу вибрирующих пуансонов: одного (позиции "г", "м" – верхний пуансон; позиции "д", "е", "ж", "л" – нижний пуансон) или обоих (позиции "з", "и", "к").

в) по способу вибрирующей матрицы и нижнего пуансона, причем вибратор всегда жестко соединен с пуансоном, а с матрицей – либо жестко, либо через упругие элементы (позиции "о", "п" – жесткая связь вибратора с матрицей, "н" – упругая связь).

Помимо способа передачи энергии порошку представленные схемы делятся по способу установки матрицы (позиции "г", "з", "м" – неподвижная матрица, позиции "д" – "ж", "и" – "л", "н" – "т" – подвижная матрица); по способу передачи статического усилия на пуансоны (позиции "г", "д", "о", "р" – жесткая передача, "е" – "н", "п", "с", "т" – упругая передача); по способу передачи энергии вибратора элементам пресс-оснастки (позиции "г" – "п" – жесткое соединение вибратора с пуансонами, позиции "р" – "т" – жесткое соединение его с матрицей, позиция "н" – упругое соединение вибратора с матрицей).

Вибраторы могут быть механическими, пневматическими, электромагнитными, магнитострикционными, гидравлическими.

При выборе схемы пресс-оснастки для вибрационного формования стремятся к тому, чтобы энергия передавалась порошку по возможно более жесткой схеме и чтобы она поглощалась преимущественно им. Экспериментально установлено, что наиболее эффективны схемы с вибрирующей матрицей, поскольку к ней примыкает больше порошка (если вибрирует только она, то порошок практически полностью поглощает подводимую энергию).

1 – фундамент пресса; 2 – верхняя неподвижная траверса; 3 – колонны пресса; 4 – нагружающий винт; 5 – промежуточные подвижные траверсы; 6 – пружины; 7 – вибратор; 8 – пресс-форма с подпружиненной матрицей

1

2

3

4

5

6

7

8

Для придания направленного движения частицам порошка к нему прикладывают небольшое давление (5 – 50 кг/см2). При меньших значениях происходит разрыхление засыпки, а при бóльших перемещение частиц блокируется. Чаще всего это давление создается гидравлическими или пневматическими нагружающими устройствами. В лабораторных условиях и в небольших промышленных прессах могут применяться винтовые нагружающие устройства (слайд "Схема пресса для вибрационного формования").

Вибрацию принято характеризовать частотой  (1/мин), ускорением  а  (см/с2, м/с2) и амплитудой А (см, м). Эти величины связаны между собой следующим соотношением:

A=aπ⋅ω602

Для конкретного порошка при одинаковой амплитуде колебаний плотность укладки частиц возрастает с повышением их частоты.

Если уплотняемая масса порошка невелика, то энергия вибрации будет расходоваться в основном на преодоление инерции и упругого сопротивления элементов системы, так что рабочую частоту следует выбирать как можно ближе к собственной частоте ее колебаний.

При уплотнении больших масс порошка большую роль играют собственная частота колебания слоя частиц и силы сцепления между ними. Как следует из опыта, в этом случае рабочую частоту следует выбирать ближе к собственной частоте колебаний либо системы, либо всей массы порошка.

Для небольших заготовок, сформованных из частиц размером более 100 мкм, эффективной считается вибрация частотой от 100 до 200 Гц, для формовок из частиц 1 – 100 мкм – от 200 до 300 Гц, для формовок из частиц меньше 1 мкм – соответственно 300 Гц и более. Следует иметь в виду, что при увеличении частоты и поддержании постоянного виброускорения на уровне 25 – 30 g амплитуда не должна быть меньше 0,1 – 0,15 мм.

При слишком малых амплитудах невелики подвижки частиц, при слишком больших (более 0,5 мм) могут разрываться ранее сформированные связи, что эквивалентно разрыхлению порошка.

Время процесса не должно превышать 30 секунд, поскольку при более длительных воздействиях изменений в свойствах формовок уже не наблюдается. Оптимальная укладка достигается за 2 – 10 секунд, причем это время практически не зависит от объема уплотняемого материала (при увеличении объема порошка с 0,5 до 50 см3 необходимая продолжительность вибровоздействия возрастает всего в 1,5 раза).

Чем правильнее форма частиц, тем меньше необходимое время, чем более однороден грансостав – тем оно больше.

При вибрационном формовании можно применять смазки в тех же количествах, что и при обычном прессовании, однако избыток их оказывает более негативное воздействие.

Наиболее эффективной вибрация оказывается при формовании малопластичных и хрупких материалов: оксидов, карбидов и боридов тугоплавких металлов и т.д. Из них при давлении 5 – 6 кг/см2 удается формировать заготовки с относительной плотностью 65 – 85% и достаточной прочностью, обеспечиваемой только механическим зацеплением частиц.