ПРАКТИКА СПЕКАНИЯ

Среды спекания и защитные засыпки

Как правило, спекание порошковых формовок проводят в защитных средах, к которым можно отнести защитные атмосферы и вакуум. Эти среды позволяют предохранить нагреваемые материалы от окисления, а при применении восстановительных атмосфер – удалить оксиды, унаследованные порошками от процессов их получения или образующиеся в результате взаимодействия металлов с кислородом, который содержится в атмосфере печи, а также подсасывается извне в рабочее пространство.

Металлический материал не будет окисляться в газовой атмосфере, в которой парциальное давление кислорода ниже, чем упругость диссоциации оксидов этого материала при температуре изотермической выдержки. Защиту от окисления особенно трудно осуществить при спекании металлов, образующих трудновосстановимые оксиды (хром, титан, алюминий…).

Сводная таблица химического состава газов-восстановителей и защитных газов, применяемых при восстановлении и спекании, приведена в учебнике "Процессы порошковой металлургии" Ч.II, стр. 247.

В большинстве случаев применяемые газовые среды перед подачей в печь очищают от свободного кислорода, углекислого газа и влаги.

Для очистки от кислорода газ пропускают через нагретую до 400 – 500 оС трубу, заполненную медной стружкой или пористой губкой. Медь либо служит катализатором реакции взаимодействия кислорода с водородом, либо окисляется до CuO. Более высокая степень очистки достигается пропусканием газа через нагретый до 900 – 1000 оС пористый ферромарганец, ферротитан, ферросилиций или губчатый титан. Для глубокой очистки водорода при комнатной температуре можно использовать установки с платиновым катализатором.

CO2 удаляют, пропуская защитный газ через водные растворы этаноламинов.

Для удаления влаги используют адсорберы с силикагелем или алюмогелем. В лабораторной практике осушку можно осуществить пропусканием газа через хлорид кальция, фосфорный ангидрид, а также другие вещества.

Вне зависимости от атмосферы в рабочем пространстве печи спекаемые изделия очень часто помещают в лодочки (поддоны) с засыпкой, выполняющей несколько функций.

Засыпки любого химического состава способствуют более равномерному прогреву заготовок, сглаживают температурные колебания вблизи них благодаря своей тепловой инерции, а также препятствуют припеканию заготовок друг другу, что приобретает особое значение при жидкофазном спекании.

Засыпки с углеродсодержащими материалами способны формировать локальную защитную атмосферу в непосредственной близости от изделий в результате образования СО по известной реакции Будуара.

В качестве засыпок наиболее часто используются кварцевый песок, оксид алюминия, корракс, графитовая крупка, измельченный древесный уголь и их смеси.

Брак при спекании и меры по его предупреждению

В результате спекания может проявиться брак, причины которого связаны как с самим процессом спекания, так и с предыдущими технологическими операциями, в первую очередь формованием.

- Скрытый расслой. Проявление в порошковой формовке после спекания видимых трещин, не зафиксированных после формования и возникших в результате ошибок и нарушений его технологии. Брак не исправим.

- Трещины. Растрескивание заготовки в процессе спекания возникает из-за интенсивного выделения адсорбированных газов (особенно в случае УД- и наноразмерных порошков) или продуктов разложения пластификаторов и/или смазок. Возникновение этих трещин с нарушением технологии формования не связано. Брак не исправим.

- Коробление и искажение формы. Коробятся и теряют свою форму чаще всего плоские или длинномерные заготовки, один размер которых существенно больше двух других (особенно если они изготовлены из высокодисперсных порошков). Причиной может быть неравномерное распределение температуры по длине заготовки, плохое смешивание компонентов шихты, неравноплотность вследствие неравномерного заполнения полости матрицы порошком, а также слишком быстрый нагрев заготовки. В некоторых случаях этот брак может быть устранен последующим спеканием под нагрузкой.

Для предупреждения коробления и искажения формы (помимо устранения неравноплотности в ходе формования и повышения гомогенности смеси) заготовки размещают в лодочках или на поддонах короткой стороной по оси печи.

- Пережог. Нарушение требуемой структуры порошкового изделия, проявляющееся в виде чрезмерного размера зерен, повышенной пористости и т.п. в результате существенного превышения температуры (но не времени) процесса. Брак не исправим.

- Недопекание. Недостаточная прочность изделий и нарушение требований по его пористости в результате занижения температуры и/или длительности выдержки. Брак исправляется повторным спеканием.

- Окисление. Появление на поверхности изделия цветов побежалости, окалины, других следов коррозии. Это связано, в первую очередь, с нарушением состава защитной атмосферы. Брак может быть исправлен повторным спеканием в восстановительной атмосфере, если оксиды соответствующих металлов восстанавливаются сравнительно легко.

- Корочка. Образование на поверхности формовки структуры, существенно отличающейся от структуры в объеме заготовки. Этот брак может возникать в результате разложения органических связок и других вспомогательных веществ, вводимых в порошок. Брак не исправим.

Для предупреждения появления корочки рекомендуется медленный и равномерный нагрев формовки, правильно подобранная засыпка, достаточный расход защитного газа.

- Вспучивание. Образование пузырей на поверхности спеченных заготовок из-за интенсивного газовыделения при жидкофазном спекании или локальных перегревов в связи с неравномерным нагревом заготовок в печи. Брак не исправим.

Предупредить вспучивание можно правильным подбором порошков для шихты, изменением режима спекания и способа нагрева.

- Выпотевание. Выделение жидкой фазы на поверхности изделия при жидкофазном спекании из-за изначально плохого или ухудшающегося в ходе процесса смачивания расплавом тугоплавкой составляющей. Брак неисправим.

Выпотевание предотвращается только правильным подбором компонентов и, в некоторой степени, управлением смачиванием за счет изменения условий спекания.

- Диффузионная пористость. Пористость, возникающая в многокомпонентных системах с сильно различающимися коэффициентами гетеродиффузии. Брак практически не исправим.

- Обезуглероживание. Уменьшение содержания углерода в поверхностных слоях изделий из-за повышенного содержания в атмосфере печи или в самом материале окислителей или других веществ, взаимодействующих с углеродом. При небольшой степени обезуглероживания брак исправим за счет повторного спекания в углеродсодержащей засыпке при минимальном токе водорода.

Для предупреждения обезуглероживания лодочки/поддоны с изделиями закрывают металлическими или графитовыми крышками, а также применяют защитные углеродсодержащие засыпки.

- Сажистый налет. Образование на поверхности изделия темного налета в результате разложения оксида углерода (СО), метана, других углеводородов. Этот налет также может появиться из-за наличия в поверхностных слоях заготовок тяжелых масел и других органических соединений. Брак исправляется повторным спеканием в атмосфере, обеспечивающей взаимодействие с углеродом.

- Разъедание поверхности, ее повышенная шероховатость. Нарушение структуры поверхности порошкового изделия в результате разложения или восстановления каких-либо химических соединений, находившихся на поверхности формовки до начала спекания или образовавшихся в ходе него. Брак неисправим.

При неправильном проведении спекания возможно возникновение и других видов брака, связанных с конкретными материалами или технологиями.