ДИСПЕРГИРОВАНИЕ РАСПЛАВОВ

Распыление металлического порошка – получение металлического порошка диспергированием расплавленного металла или сплава струей сжатого газа, жидкости или механическим способом.

Порошки, полученные этим методом, называют распыленными (atomized powders).

Промышленное производство таких порошков началось в конце 30-х годов XX века, но до середины 50-х годов оно оставалось малотоннажным. В 1950 году в США, Канаде, Англии, Швеции и других странах железный распыленный порошок не производился. Однако уже к 1959 г. годовое производство таких порошков в США и Канаде уже достигло 6000 тонн, в ФРГ – 2200 тонн, в Англии – 500 тонн. К 1973 году эти цифры увеличились соответственно до 30000, 11000 и 3500 тонн в год.

В конце 60-х годов в этот процесс включилась Япония (к 1973 году 16000 т/год), Швеция (к 1973 году 1000 т/год). СССР начал производство распыленных железных порошков в 1978 году.

В настоящее время этот метод (в широком понимании) используется для производства не только железных порошков, но и порошков меди, алюминия, свинца, олова, цинка, тугоплавких металлов и сплавов.

Преимуществами этого метода являются:

- Специфические свойства получаемых порошков: специфическая структура (мелкокристаллическая и даже рентгеноаморфная), высокая химическая однородность (в случае порошков сплавов)

- Возможность управления формообразованием частиц (последнее для других методов не характерно)

- Возможность использования вторичного сырья (скрапа)

- Высокая технологичность процесса

- Высокая производительность

- Сравнительная экологическая безопасность

- Возможность легкой автоматизации и механизации

- Малые капитальные затраты на единицу прироста объема производства (обусловлено преимуществами 4  7)

Недостатками метода являются:

- Необходимость работы с расплавами (необходимость создания определенных температур и защиты расплава от окисления)

- Ряд технологических цепочек получения распыленных порошков предусматривает выполнение дополнительных операций (например, обезвоживание пульпы, сушка порошка и т.д.)

Диспергирование расплавов классифицируют по разным признакам:

- По методу нагрева:

- электрический (нагрев сопротивлением, индукционный нагрев)

- электроннолучевой нагрев

- плазменный нагрев (включая нагрев электрической дугой)

- лазерный нагрев

- газопламенный нагрев

- По методу воздействия на расплав:

- механическое воздействие

- воздействие энергоносителя (газа или жидкостью)

- ультразвуковое воздействие

- электрогидравлическое воздействие

- По среде протекания процесса:

- газовая среда (защитный газ – нейтральный или восстановительный, газовые смеси с заданным соотношением компонентов)

- вакуум

На процесс распыления оказывают влияние много факторов. Все они могут быть объединены в четыре группы: свойства жидкости, характер взаимодействия расплавов и продуктов диспергирования с окружающей средой, параметры энергетического воздействия, конструкция установки для распыления.

Свойства жидкости

Расплавы металлов обладают весьма низкой механической прочностью, сравнительно небольшой вязкостью; они склонны к хрупкому разрушению при воздействии на них энергоносителя. Известный отечественный физик Я.И. Френкель предложил для описания расплава достаточно оригинальную модель, в соответствии с которой металлическую жидкость вблизи точки кристаллизации можно рассматривать как твердое, но сильно разрыхленное тело с множеством разрывов между некоторыми соседними атомами при наличии связи между остальными. При плавлении металлов и сплавов фиксируется увеличение занимаемого ими объема примерно на 3 %, и этот прирост можно рассматривать как суммарный объем таких несплошностей.

Из многочисленных свойств расплавов наиболее важными для диспергирования можно считать вязкость, поверхностное натяжение и плотность.

Вязкость, ж, (обратное свойство – текучесть) – характеристика жидкости, показывающая сопротивление сдвигу. Она зависит от связи атомов между собой и плотности их упаковки и уменьшается с увеличением температуры.

Поверхностное натяжение, ж, оценивает работу по образованию поверхности раздела фаз, отнесенную к единице поверхности. Оно зависит от температуры расплава, уменьшаясь с ее повышением, как и вязкость.

Плотность расплава, ж, линейно зависит от температуры, уменьшаясь с ее увеличением из-за возникновения новых несплошностей ("дырок") в структуре.

В случае сплавов эти три свойства будут еще зависеть и от вида диаграммы состояния.

Для сплавов с непрерывным рядом твердых растворов температурные зависимости вязкости, поверхностного натяжения и плотности не сильно отличаются от рассчитанных по правилу аддитивности.

В эвтектических системах вязкость зависит от соотношения сил связи между одно- и разноименными атомами, поэтому концентрационные зависимости могут быть разными (слайд "Зависимости вязкости от состава в эвтектических системах"). Если РА-А > РА-В и РВ-В > РА-В, то в области эвтектики будет наблюдаться минимум. Если РА-А > РА-В > РВ-В, то на в общем монотонной зависимости будет небольшой пик. Если РА-В > РА-А и РА-В > РВ-В, зависимость не будет иметь ни максимумов, ни минимумов.

Температурные зависимости поверхностного натяжения сплавов эвтектического состава не обнаруживают никаких отклонений от привычного вида. В этих системах плотность при повышении температуры снижается монотонно.

В системах с химическими соединениями на концентрационной зависимости вязкости расплавов (при постоянной температуре) обнаруживается максимум, поверхностное натяжение довольно сильно отклоняется в отрицательную сторону от правила аддитивности, а плотность – незначительно.

Изученные температурные зависимости свойств расплавов свидетельствуют о том, что на результаты диспергирования большое влияние должны оказывать перегрев жидкости над точкой плавления и величина переохлаждения. Переохлаждение (т.е. разница между табличной температурой плавления или температурой ликвидуса и реальной температурой начала образования зародышей твердой фазы) связано с высокой энергией активации зародышеобразования.

Существует формальное правило, по которому Т/Тпл  0,2 (температура – в градусах Цельсия). Оно хорошо проиллюстрировано в таблице на стр. 80 I-ой части учебника. Т в соотношении – это величина для спонтанного зародышеобразования. На практике из-за наличия примесей и включений она гораздо меньше. При кристаллизации больших масс переохлаждением пренебрегают, для порошков оно имеет очень большое значение.

Чем выше перегрев расплава, больше скорость охлаждения и меньше размер капли, тем Т больше. Это позволяет получать сплавы, пересыщенные по одному или нескольким элементам (зафиксированная растворимость которых в закристаллизованных каплях малого объема может в несколько раз превышать равновесную концентрацию), а также рентгеноаморфные материалы (при скоростях охлаждения 106 оС/с и более).

Взаимодействие расплавов с окружающей средой (энергоносителем)

Говоря о взаимодействии с окружающей средой, в первую очередь подразумевают взаимодействие с кислородом, азотом и водородом. Строго говоря, даже при диспергировании расплавов аргоном следует учитывать содержание кислорода в нем.

Общая схема взаимодействия предусматривает сначала физическую адсорбцию газов на поверхности расплава, затем хемосорбцию (химическое взаимодействие с образованием пленок оксидов, нитридов), диффузию газа внутрь расплава с растворением и/или образованием оксидов, нитридов уже в объеме. Две последние стадии зависят от коэффициента диффузии, температуры, характера взаимодействия металла с газом и других факторов.

С кислородом расплав реагирует с практически мгновенным образованием оксидной пленки, аморфной или кристаллической. Плотные оксидные пленки влияют на все характеристики жидкости (вязкость, текучесть). Они подавляют действие сил поверхностного натяжения, что способствует формированию частиц неправильной формы. Кислород весьма неприятен для легко окисляемых элементов (как основных, так и легирующих), поскольку часто образуются трудно восстановимые оксиды. При получении порошков из таких металлов/сплавов предпочтительно использовать бескислородные среды и энергоносители.

Азот для многих металлов не является нейтральным элементом. Он хорошо растворяется в железе, хроме, ванадии, марганце, молибдене, титане, цирконии с образованием нитридов. Это приводит к повышению твердости и снижению пластичности порошков. Медь, никель, серебро, золото, вольфрам не растворяют азот и не взаимодействуют с ним. Поэтому его целесообразно использовать при получении диспергированием именно таких порошков. Использовать азот при распылении взаимодействующих с ним металлов и сплавов можно при получении специально азотированных порошков, в том числе и предназначенных для дисперсно-упрочненных материалов.

Водород в зоне распыления может образовываться в результате диссоциации паров воды при высоких температурах. Ряд металлов, таких как титан, палладий, молибден, тантал, бериллий, рений, осмий, платина, легко поглощают водород, образуя гидриды. На поверхности ряда металлов (меди, серебра, золота, свинца) водород может содержаться в виде адсорбированной примеси. Значительно менее желателен случай, когда он растворяется в объеме жидкого металла и при охлаждении выделяется в виде газовых микропузырей (пор).

Таким образом, для получения высокочистых порошков диспергированием энергоносителем нужно использовать инертные газы, а при диспергировании механическими методами – инертные газы или вакуум (в качестве среды).

Влияние параметров энергетического воздействия

Суть диспергирования расплавов энергоносителем заключается в воздействии потоком газа или жидкости на струю металла.

0,5 – 0,8 м

< 0,5 м

Струя металла, вытекающая из отверстия с небольшой скоростью (3 – 5 м/с), разрушается самопроизвольно под действием малых возмущений, создаваемых шероховатостями стенок отверстия, отклонением его формы от идеальной, нестабильностью скорости истечения расплава, действием сил поверхностного натяжения и сил трения об атмосферу. Все это приводит к образованию в струе волны с растущей амплитудой. Диаметр перетяжек в струе постепенно уменьшается, и она распадается на отдельные пряди и капли (слайд "Механизм разрушение струи расплава газом").

Воздействие энергоносителя будет интенсифицировать это процесс. Его энергия при диспергировании расходуется на преодоление полной (потенциальной и кинетической) энергии струи и образование новых поверхностей. Основная работа совершается против сил поверхностного натяжения.

При скоростях газа 5 25 м/с механизм разрушения струи будет аналогичен механизму саморазрушения струи. В ней будут наблюдаться те же самые осесимметричные колебания. По мере увеличения скорости газа длина нераспавшейся части струи уменьшается. В результате разрушения образуются капли примерно одинакового размера.

При скоростях газа 25  100 м/с струя под действием его заметно прогибается, в ней усиливаются волновые движения, колебания становятся осенесимметричными, точка отрыва капель еще больше смещается вверх.

3 – 10 мм

10 – 20 мм

Если скорость газа превышает 100 м/с, то столбик неразрушенной жидкости становится практически незаметным, его длина составляет примерно от 3 до 10 мм. За ним наблюдается область длиной 10  20 мм, где происходит отслоение прядей и дробление их на капли. В следующей (третьей) области эти первичные капли деформируются и распадаются на более мелкие капли. Все три области образуют то, что получило название металло-газовый факел.

Фактически металло-газовый факел состоит из систем "газ-жидкость", "газ-твердое", "жидкость-твердое". В нем происходят сложные процессы, трудно поддающиеся точному описанию, поскольку теплофизические свойства участников процесса непрерывно меняются.

В первой зоне металло-газового факела из-за разряжения, создаваемого форсуночным узлом, возникает первичное нарушение сплошности струи металла благодаря внедрению в нее газа.

Во второй зоне происходит интенсивное взаимодействие газа со струей металла. Из-за большой разности в скоростях газа и металла (Vг >> Vм) в струе расплава возникают большие напряжения сжатия, а продолжающий проникать в струю газ еще больше увеличивает ее несплошность, вплоть до образования упомянутых выше прядей. При выходе из локальной области максимальных напряжений сжатия расплав с нарушенной сплошностью (распавшийся на пряди) разрушается, как бы взрываясь изнутри проникшим внутрь газом и образуя первичные капли металла. Для успешного распада струи необходимо, чтобы Vг > Vкр (Vкр = 100 м/с). Происходящие процессы подтверждаются скоростной киносъемкой.

В третьей зоне наиболее интенсивно протекают процессы теплообмена между частицами жидкого металла и окружающей средой. Кинетическая энергия частиц увеличивается из-за резкого возрастания скорости их движения. Энергия газа существенно снижается.

Диспергирование расплавов, и в частности диспергирование энергоносителем, относится к весьма немногочисленным методам производства порошков, а может быть вообще является уникальным методом, позволяющим в некоторой степени целенаправленно управлять формой получающихся частиц.

Очевидно, что форма получающихся частиц напрямую зависит от того, успеет ли капля, имеющая в общем случае неправильную форму, сфероидизироваться до того как затвердеет. То есть, если время сфероидизации сф окажется меньше суммарного времени затвердевания , то частица будет сферической. В противном случае ее форма будет неправильной. При примерном равенстве этих величин порошок должен состоять из частиц разной формы (слайд "Сфероидизация частиц при затвердевании").

Оценить время сфероидизации сф в первом приближении можно следующим образом:

τсф=3π⋅ηр(R−r)σр

где: р – вязкость расплава; р – его поверхностное натяжение; r – радиус пряди, возникшей в первый момент диспергирования (с допущением, что она имеет форму цилиндра с ℓ/d = 10); R – радиус шара, образовавшегося из этой пряди.

Эта формула дает заниженную оценку, поскольку не учитывает взаимодействие расплава с окружающей средой (окисление, выделение растворенных газов и т.п.), а также условия формирования конечной жидкой капли-частицы.

Суммарное время затвердевания  складывается из времени охлаждения до температуры кристаллизации охл и времени выделения скрытой теплоты кристаллизации крист.

Как и время сфероидизации, время охлаждения охл рассчитывается по упрощенной формуле:

τохл=d⋅Cр⋅γр6α lnTпов−TгTпл−Tг

где: d – диаметр капли; Ср – теплоемкость расплава; р – плотность расплава;  – коэффициент теплоотдачи от расплава к окружающей среде (энергоносителю); Tпов – температура поверхности расплава; Tг – температура газа; Tпл – температура плавления металла.

В литературе можно встретить похожую формулу, учитывающую образование вторичных капель при распаде первичных:

τохл=d⋅Cр⋅γр6α lnTпов−TгTвк−Tг+d**⋅Cр⋅γр6α lnTвк−TгTпл−Tг

где: d* – диаметр первичной капли; d** – диаметр вторичной капли; Tвк – температура, при которой произошел переход от первичной к вторичной капле.

Очевидно, что Tг не может быть больше Tпл, иначе газ будет поддерживать металл в жидком состоянии.

Время выделения скрытой теплоты кристаллизации крист оценивается по следующей формуле:

τкрист=m⋅Qq⋅S

где: m – масса капли; Q – удельная теплота кристаллизации; S – площадь поверхности капли; q – тепловой поток с единицы поверхности капли.

В некоторых источниках сф иногда сравнивают не с , а с охл. Оба эти сравнения приблизительны, поскольку не учитывают одного важного обстоятельства. После окончания времени охлаждения, т.е. при появлении первых зародышей твердой фазы, капля еще имеет возможность изменять форму благодаря большому количеству жидкости в ней. По мере протекания кристаллизации изменение формы все больше затрудняется.

Считается, что для большинства металлов и сплавов охл  0,01  0,1 с; крист/охл  3,7.

Временные периоды, рассчитанные по приведенным формулам могут отличаться от реальных в 100 раз.

Обычно для обеспечения эффективного диспергирования температуру расплава поддерживают на 150  200 оС выше Tпл. При меньшем перегреве есть опасность затвердевания металла на выходе из металлоприемника, при большем увеличивается испарение металла и возрастают затраты на поддержание требуемой температуры.

Скорости охлаждения при диспергировании расплавов газами достигают 103 оС/с. Теоретически,  бóльшие значения можно получить при диспергировании жидкостями (например, водой) в силу специфики этого энергоносителя.

Чем больше газонасыщенность расплава, меньше его плотность, сплошность струи и объемы взаимодействия расплава с энергоносителем, тем дисперснее получается порошок (слайд "Дисперсность распыленных порошков").

Размер частиц при диспергировании газом можно оценить по эмпирической формуле:

d=585Vгσрγр0,5+597⋅ηрσр⋅γр0,50,45⋅1000⋅GрGг

где: d – средний размер частиц, мкм; Vг – скорость газа, м/с; р – поверхностное натяжение расплава, дин/см; р – плотность расплава, г/см3; р – вязкость расплава, П (Пуаз); Gр – расход расплава, м3/мин; Gг – расход газа, м3/мин. Единицы измерения даны в соответствии со справочником "Порошки цветных металлов". Иногда во втором слагаемом вместо р ставят г, г/см3.

Если более строго подойти к приведенной выше формуле, то вместо скорости газа Vг должна стоять разность между ней и скоростью расплава Vр (V = Vг – Vр). Но если Vг >> Vр, этим можно пренебречь

Таким образом, основными факторами, определяющими дисперсность получаемого порошка, являются вязкость, поверхностное натяжение (и фактически температура расплава, влияющая на р и р), а также скорость, расход газа и расход расплава. Снижение вязкости и поверхностного натяжения расплава способствует уменьшению размеров частиц.

Существует понятие критической скорости газового дутья Vгкр (не путать со скоростью 100 м/с). При скорости газа меньше Vгкр частицы диаметром меньше dкр не образуются, даже при значительном изменении других параметров процесса.

Vгкр=8⋅σрγг⋅dкр0,5

где: Vгкр – критическая скорость дутья; р – поверхностное натяжение расплава; г – плотность газа; dкр – критический для данной скорости размер частиц.

Из-за ежесекундного изменения практически всех параметров процесса порошок с узким грансоставом получить не удается. Многочисленные эксперименты показали, что очевидно существует нижний предел размеров частиц при диспергировании, связанный с работой по образованию новых поверхностей.

Особенности диспергирования расплавов жидкостями

Механизм диспергирования расплавов жидкостями (водой) значительно отличается от механизма диспергирования газами, поскольку энергоноситель имеет плотность примерно на три порядка большую, чем плотность воздуха, и в ходе процесса меняется его агрегатное состояние с соответствующим изменением теплофизических свойств.

Существенно более высокая плотность жидкого энергоносителя обуславливает не только гораздо более мощное механическое воздействие на расплав, но и сохранение энергии струи жидкости на большем расстоянии от форсунки, чем в случае диспергирования газом. Последнее обстоятельство позволяет в широких пределах менять конфигурацию узла распыления (взаимное расположение струи расплава и струй энергоносителя), упрощая его и делая более эффективным.

Следует также иметь в виду, что интенсивное парообразование при контакте с расплавом существенно ускоряет отвод тепла от образовавшихся капель. По-видимому, правильнее говорить о воздействии на расплав в зоне наиболее эффективного диспергирования сжатого перегретого пара.

При Tрасп менее 350  400 оС (температуре, близкой к критической для воды при давлении 5  10 МПа) наблюдается капельное кипение с максимальным коэффициентом теплоотдачи. При Tрасп > 650 оС – устойчивое пленочное кипение с небольшим коэффициентом теплоотдачи. В диапазоне от 400 до 650 оС кипение смешанное – пленочно-капельное.

Существенно большие скорости охлаждения расплава при диспергировании его жидкостью делают весьма затруднительным получение частиц с формой, близкой к сферической (слайд "Диспергирование расплавов жидкостями"). Время сфероидизации сф в этом случае оценивают следующим образом:

τсф=0,75π2⋅ηр(R4−r4)Vк⋅σр⋅γэγвозд

где: р – вязкость расплава; р – его поверхностное натяжение; r – радиус пряди, возникшей в первый момент диспергирования (с допущением, что она имеет форму цилиндра с l/d = 10); R – радиус шара, образовавшегося из этой пряди; Vк – объем капли (шара); э – плотность энергоносителя; возд – плотность воздуха. Время охлаждения охл можно оценить так же, как в случае диспергирования газами.

Оценки показывают, что при диспергировании расплавов на основе железа и меди водой высокого давления время охлаждения охл на несколько порядков превышает время сфероидизации сф, что должно приводить к полной сфероидизации частиц. Для алюминия и цинка охл/сф = 10  15, и это также должно приводить к получению сферических частиц, однако вероятность этого меньше, чем в предыдущем случае из-за возможности окисления капель, срыва паровой пленки струей воды и т.д. Для свинца, олова и других легкоплавких металлов охл/сф = 0,1, что ни при каких условиях не должно приводить к сфероидизации частиц.

При диспергировании расплавов сталей водой высокого давления размер получаемого порошка можно оценить по формуле:

d=14900Vв⋅1n13

где: d – средний размер частиц, мкм; Vв – скорость воды, м/с; n – число капель расплава, образующихся при соударении с каплей воды.

Критическую скорость жидкого энергоносителя можно оценить следующим образом:

Vэкр=7,7σр0,75dкр0,52

где: Vэкр – критическая скорость энергоносителя; р – поверхностное натяжение расплава; dкр – критический для данной скорости размер частиц. Для стальных порошков с dкр = 100 мкм критическая скорость Vэкр составляет 112 м/с, что соответствует давлению истечения воды 6,4 МПа.

Применение ультразвука при диспергировании расплавов

Более интенсивное и упорядоченное разрушение струи расплава можно получить, если наложить высокочастотные колебания на нее и на газ-энергоноситель. Акустическая энергия, подводимая к зоне распыления, может сообщаться слою жидкости непосредственно от колеблющейся поверхности или из ее глубины от излучателя, контактирующего с жидкостью.

Распыление расплава происходит в результате отрыва капель от гребней стоячих капиллярных волн конечной амплитуды. Важную роль играют пульсации давления, вызванные мощным звуковым полем, и кавитация в пленке жидкости. Вторичное диспергирование образовавшихся первичных капель при так называемом пневмоакустическом распылении (когда энергия подводится к струе газа или пленке расплава через газ) связано с воздействием на них ультразвуковых колебаний и ударных волн. Крупная капля при движении в сторону излучателя деформируется, затем останавливается, расплющивается, вытягивается в пленку в вертикальной плоскости и распадается на более мелкие капли. Затем эти капли попадают в поток газа, где происходит их дальнейшее разрушение, как при обычном диспергировании газом.

Установки для диспергирования расплавов энергоносителем

Установки для диспергирования расплавов, как правило, состоят из четырех основных узлов: плавильного агрегата (печи), металлоприемника, форсуночного узла и распылительной камеры (слайд "Схема установки для диспергирования расплавов газами или жидкостями").

Универсальными печами для приготовления расплавов на основе железа, никеля, хрома, меди, алюминия являются индукционные и дуговые печи вместимостью до 10 тонн. Наибольшее распространение получили печи вместимостью до 3 тонн. Для приготовления расплавов на основе сравнительно легкоплавких металлов: алюминия, цинка, свинца, олова применяют газовые пламенные печи различных конструкций. Для приготовления расплавов цинка, свинца, олова, сурьмы, баббитов и т.п. с температурой ликвидуса до 700 оС используют тигельную плавку с обогревом спиралями сопротивления.

Плавку исходной шихты можно вести в воздушной среде под слоем защитного флюса, в среде защитного газа и в вакууме.

Слив расплава в металлоприемник осуществляется наклоном печи (слайд "Слив расплава из печи в металлоприемник") или открыванием донного отверстия в ней (слайд "Схемы установок для диспергирования расплавов Leybold Heraeus").

Металлоприемник является емкостью для порционного или непрерывного приема расплава из плавильного агрегата. Он предназначен для поддержания постоянного расхода расплава при минимальных тепловых потерях. Его объем определяют в зависимости от производительности установки распыления, режима ее работы и природы расплава. Диаметр сливного отверстия выбирается в зависимости от температуры расплава: если она не превышает 1000 оС, то диаметр отверстия 5  6 мм. При температуре от 1000 до 1300 оС диаметр увеличивается до 6  8 мм, а при более высокой температуре – до 8  10 мм и даже до 14 мм. Если диаметр будет меньше указанного, то соответствующий расплав может затвердеть прямо в сливном отверстии. Во избежание этого нижнюю часть металлоприемника часто подогревают газовыми горелками.

Известны металлоприемники с несколькими сливными отверстиями (многоструйные металлоприемники), а также с прямоугольными отверстиями. Это ускоряет процесс диспергирования и сохраняет тепло расплава, что улучшает качество продукции.

Конфигурация форсуночного узла оказывает большое влияние на результаты процесса и свойства получаемых порошков. Основными параметрами являются: угол атаки струи энергоносителя и расстояния, проходимые энергоносителем и расплавом до точки встречи друг с другом (слайд "Геометрические параметры форсуночного узла"). Угол атаки может меняться от 0 до 90о, но обычно он составляет 28  35о, поскольку в этом случае достигается максимальная скорость слившихся струй энергоносителя по оси факела. Подача энергоносителя соосно с расплавом используется в основном для диспергирования защитными газами легкоплавких металлов и сплавов. В этом случае фактически создается экранирующая завеса, предотвращающая взаимодействие частиц с остальной окружающей средой. Подача энергоносителя под прямым углом к струе расплава используется в установках с горизонтальной камерой распыления.

Чем меньше расстояния, проходимые газом/жидкостью и металлическим расплавом, тем меньше потери кинетической энергии энергоносителя и тепла расплава. Однако близкое расположение форсуночного узла к выпускному отверстию или сливному стакану металлоприемника усложняет конструкцию узла и приводит к более жестким тепловым условиям работы его элементов.

Для повышения производительности установок в металлоприемнике делают несколько цилиндрических отверстий или одно щелевое.

При диспергировании некоторых металлов с невысокой температурой плавления (например, алюминия) используют форсунки эжекционного типа, когда поток газа создает такое разрежение у среза металлопровода, которое оказывается достаточным для подъема и перемещения жидкого металла в зону распыления (слайд "Установка диспергирования расплавов с эжекционным форсуночным узлом").

Конструкция распылительных камер влияет не только на удобство и безопасность эксплуатации установки, но и на свойства получаемых порошков. Обычно их разделяют на горизонтальные и вертикальные. При горизонтальном диспергировании камеру обычно располагают соосно форсунке. Размеры таких камер на плоскости обычно превышают размеры вертикальных.

В горизонтальных камерах охлаждение и транспортировка порошка происходит в газовой среде. Фактически в них можно осуществлять первичное фракционирование порошка. Крупные частицы выпадают ближе к форсунке, средние – дальше, мелкие – еще дальше, а самые мелкие вообще могут уноситься потоком газа и осаждаться в специальных устройствах (слайд "Горизонтальная распылительная камера").

В вертикальных камерах наоборот – происходит не фракционирование, а усреднение частиц по грансоставу. Высота этих камер зависит от мощности плавильного агрегата, диаметра сливного отверстия металлоприемника и числа узлов распыления (которых может быть несколько). Обычно она составляет от 3,5 до 10 м для печей емкостью 1,5  12,5 т. (слайд "Вертикальные распылительные камеры Leybold Heraeus").

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ РАСПЫЛЕННЫХ ПОРОШКОВ

Получение распыленных порошков железа

Технологию получения распыленных порошков железа можно представить следующей обобщенной схемой (слайд "Обобщенная технологическая схема получения распыленных порошков железа"):

Подготовка шихты

Плавка

Распыление

воздухом

водой

в воду

Сгущение, фильтрация

Сушка

Отжиг

Измельчение спека

Классификация

Усреднение

Упаковка

В настоящее время существуют три основных процесса: RZ (Roheisen-Zunder-Verfahren, разработан компанией Mannesman AG – диспергирование синтетического чугуна воздухом), Domtar (диспергирование синтетического чугуна водой) и WP (диспергирование стали водой).

Первоначально производство распыленного железного порошка по RZ-процессу было освоено в 1978 году на Броварском заводе порошковой металлургии. Расплав готовили в 6-тонной дуговой печи из обрези кипящих сталей завода "Запорожсталь", стального скрапа, полукокса, боя графитовых изделий или полупродукта, образующегося при переработке ванадийсодержащих чугунов. Суммарное содержание углерода в расплаве достигало 3,4  4,0%, что позволило поддерживать его температуру на уровне 1500 оС. Скорость истечения воздуха порядка 200 м/с, расход 4000  5000 м3/час, давление в воздухопроводе 4,5  5 МПа. Полученный порошок в виде водной пульпы подавался на обезвоживание: сгущение в гидроциклонах с последующей фильтрацией на вакуум-фильтрах барабанного типа. Сушку порошка проводили во вращающихся сушильных барабанах. Полученный порошок-сырец содержал 3,1  3,4% углерода и 5,6  6,2% кислорода, поэтому далее он поступал на восстановительный отжиг в водороде или конвертированном природном газе при 980  1050 оС в конвейерных печах. Отожженный порошок (С  0,12%, О  1%), а фактически губку, измельчали в три стадии и классифицировали. Следующая за классификацией операция усреднения призвана сделать отправляемый заказчику порошок более однородным по химическому и гранулометрическому составу.

С 1980 на БЗПМ было освоено производство железного порошка диспергированием водой высокого давления по WP-процессу. Шихта состоит из обрези углеродистых сталей Криворожского металлургического комбината (70  80%) и углеродистого полупродукта Чусовского металлургического завода (20  30%). Суммарное содержание углерода в такой шихте 0,4  1%, что заставляет поддерживать температуру расплава на уровне 1670  1700 оС. Давление истечение воды из форсунки 8  10 МПа. Остальные операции аналогичны описанным выше, правда усреднение проводится не всегда, поскольку свойства порошка более стабильны.

В конце 1985 года на Сулинском металлургическом заводе (СМЗ) был пущен цех по производству железных порошков распылением расплава водой высокого давления (WP-процесс, технология фирмы Mannesman AG). Металлизированные окатыши Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) или шихту, аналогичную применяемой на БЗПМ, плавили в дуговой электросталеплавильной печи емкостью 25 т. Расплав при температуре 1680  1690 оС выпускали в предварительно нагретый до 700  800 оС металлоприемник и распыляли водой под давлением 9  12 МПа. Порошок сырец обезвоживали в три стадии как на БЗПМ и отжигали на поддонах в печах с шагающим подом при температуре 1050 оС в диссоциированном аммиаке. Спек дробили в валковых и молотковых дробилках, рассевали на виброгрохотах и усредняли партиями по 12 т в двухконусных смесителях.

К сожалению, качество получаемого порошка оказалось недостаточно высоким. Попытки повысить его отжигом в водороде с очень большим расходом (до 1200 м3/т) привели к удорожанию продукции и в результате эти распыленные порошки не нашли спроса в нашей стране. Сейчас этого производства на СМЗ нет, и завод возобновил выпуск восстановленных железных порошков.

В настоящее время отечественные распыленные железные порошки представлены продукцией, получаемой в ООО "Северсталь–Тяжмаш" по RZ-процессу.

Исходными материалами для приготовления синтетического чугуна являются: передельный чугун П2, железная окалина, углеродистый полупродукт, конвертерная известь и плавиковый концентрат. Выплавку ведут в электродуговой печи ДСП-3 партиями по 3  4 тонны. Исходные требования к чугуну: С  3,4%; Si  0,03%; P  0,008%; S  0,015%; Mn  0,06%. Температура расплава перед выпуском 1500  1550 оС (по информации на 2005 год). По информации на ноябрь 2021 года транспортировка расплава в металлоприемник осуществляется в ковше (без дополнительной ковшевой обработки), из-за чего температура расплава при выпуске из печи была увеличена до 1620 оС. Металлоприемник емкостью 0,25 м3 подогревают до 800 оС. Диаметр выпускного отверстия 13 мм. Давление воздуха в узле распыления 0,4  0,6 МПа, расход 4500  5000 м3/ч, угол атаки воздушной струи 12  20 о.

Распылительная камера имеет диаметр 4 м и высоту 6 м; высота нижнего конуса 3 м. Уровень охлаждающей воды на 2,5 м ниже форсуночного узла. Производительность установки 148 кг/мин.

Предварительную сушку порошка проводят на конвейерном сушиле или под газовой горелкой. На этом этапе порошок содержит С от 2,23 до 3,0%; S  0,01%; Si  0,025%; P  0,008%; Mn  0,08%. Окончательная сушка проходит в барабанной печи с последующим размолом в ШВМ и отсевом фракции +250 мкм.

Восстановительный самообезуглероживащий отжиг проводят при температуре 1000 оС в атмосфере азота в муфельной конвейерной печи с газовым обогревом. Инертная атмосфера будет способствовать обезуглероживанию спека за счет содержащегося в нем кислорода:

Fe3C + FexO  Fe + CO

[C] + FexO  Fe + CO

Полученный спек направляют на дробление и грохочение, после чего проводят второй (окончательный) восстановительный отжиг в водороде в муфельной конвейерной печи с электрическим обогревом. Температура отжига 860  890 оС, скорость движения ленты 2  5 м/ч в зависимости от расхода Н2 (10  30 м3/ч). Содержание кислорода в порошке, поступающем на эту операцию, от 0,5 до 1,0%.

Отожженный и предварительно раздробленный спек (–25 мм) подается в дробилку СМД-112, затем на вибросите СВ2-09 отделяется фракция –200 мкм; "плюсовая" фракция снова подается в дробилку.

Порошок усредняют по химическому и гранулометрическому составу в двухконусном смесителе емкостью 3 т. Время усреднения – 15 минут, масса партии товарного порошка 2,7  3 т.

Есть информация, что самообезуглероживающий отжиг и окончательный отжиг объединяют в одну операцию, проводимую в конвейерной печи с газовым обогревом при температуре 900 – 1000 оС. Высота слоя на конвейерной ленте от 20 до 44 мм, среда – подаваемая противотоком смесь водорода и азота. В первой зоне печи идет самообезуглероживание, поскольку водорода в ней немного. Собственно восстановление водородом идет в середине горячей зоны и далее по направлению к холодильнику.

В 2005 году производство распыленных железных порошков в Череповце достигало 6000 т/год. Стоимость порошка на то время ~ 800 $/т.

По ГОСТ 9849-86 в его первой редакции распыленные железные порошки обозначались следующим образом:

ПЖР – железный порошок, распыленный воздухом;

ПЖРВ – железный порошок, распыленный водой.

Полное обозначение марки, например, ПЖР 2.160.26, включает группу по химическому составу, максимальную крупность порошка и его насыпную плотность (26 – это 2,6 г/см3). В более поздней редакции стандарта использование буквы "В" для водораспыленных порошков не предусмотрено.

Тем не менее, обозначение ПЖРВ в настоящее время используется, и, как это не парадоксально, для череповецких железных порошков, распыленных воздухом (ТУ 14-1-5365-98). Первоначально буква "В" означала восстановительный отжиг, сейчас (по информации на ноябрь 2021 года) – диспергирование воздухом.

Свойства распыленных порошков ООО "Северсталь–Тяжмаш"

(слайд "Свойства распыленных порошков ООО "Северсталь–Тяжмаш")

| Марка порошка | Химический состав |  |  |  |  |  | Грансостав | , г/см3 при 7 т/см2 | Текучесть, не более, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | S | P | O |  |  |  |
| ПЖРВ 1.200.26 |  |  |  |  |  |  | 200-250 мкм 0 – 1,5% 160-200 мкм 0 – 15% 45-160 мкм остальное <45 мкм 10 – 25% | 7,15 | 36 |
| ПЖРВ 1.200.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| ПЖРВ 2.200.26 | 0,02 | 0,018 | 0,06 | 0,0035 | 0,020 | 0,25 |  | 7,12 | 36 |
| ПЖРВ 2.200.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| ПЖРВ 3.200.26 | 0,05 | 0,018 | 0,06 | 0,0035 | 0,020 | 0,50 |  | 7,05 | 36 |
| ПЖРВ 3.200.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| ПЖРВ 4.200.26-30 | 0,1 | 0,018 | 0,06 | 0,0035 | 0,022 | 1,00 |  | – | 36 – 31 |
| ПЖРВ 2.450.24-30 | 0,02 | 0,018 | 0,06 | 0,0035 | 0,020 | 0,25 | 450-630 мкм 0 – 5% 200-450 мкм остальное 45-160 мкм 0 – 30% 45 мкм 0 – 10% | 7,12 | 36 – 31 |
| ПЖРВ 3.450.24-30 | 0,05 | 0,018 | 0,06 | 0,0035 | 0,020 | 0,50 |  | 7,05 | 36 – 31 |

Свойства распыленных железных порошков (СМЗ, БЗПМ, Mannesman-Demag (ФРГ), Höganäs (Швеция) и др.) по состоянию на начало 2000 годов приведены в таблице на стр. 95 части I учебника "Процессы порошковой металлургии".

Получение распыленных порошков алюминия

При получении алюминиевых порошков широкое распространение получило диспергирование расплава газовой смесью с контролируемым составом, поскольку при использовании обычного воздуха наблюдается сильное окисление продукта, а при использовании инертного газа очень велика его пирофорность.

Один из крупнейших мировых производителей Al-порошка компания ALCOA использует вертикальные установки; в нашей стране распространение получили горизонтальные распылители с эжекционным форсуночным узлом. 	Исходным сырьем служит первичный, вторичный алюминий и Al-отходы. Температура в печи поддерживается на уровне 750  800 оС, температура струи 740  20 оС. Для предотвращения окисления в печи на поверхности расплава создают флюсовый слой из смесей KCl + MgCl2, KCl + NaCl + CaF2. Скорость газовой смеси 200  300 м/с. От ее состава зависит температура в распылительной камере: если распыление ведут воздухом, разбавленным азотом до содержания кислорода ~ 10%, то она не превышает 180 оС, если инертным газом с добавлением 10% кислорода – соответственно 250 оС. При превышении указанных температур установка должна автоматически отключаться в целях безопасности.

Кислород в газовой смеси формирует на частицах порошка оксидную пленку, снижающую их пирофорность.

Перед началом процесса установку продувают газовой смесью, соответствующей первому варианту распылительной смеси (N2 + 10% O2). Если предполагается получать высокодисперсный порошок, то содержание кислорода снижается до 1%.

Как правило, получаемый порошок содержит 0,5  1,5% Al2O3 и состоит из частиц размером 100  200 мкм. В дальнейшем он может подвергаться дополнительной обработке для получения сырья для дисперсно-упрочненнных материалов (САП), которую ведут в среде N2 + 2  8% O2 в ШВМ. В мельницах частицы в первую очередь расплющиваются, а не измельчаются, и окисление новых поверхностей доводит содержание оксида до 6  17%. При обработке в порошок добавляют 0,5  2,5% стеарина или жировой смазки (75% стеарина + 25% парафина), которые препятствуют конгломерации частиц за счет создания адсорбированного слоя. В ходе деформации частиц фрагменты оксидной пленки попадают внутрь частиц, что очень благоприятно сказывается на свойствах материалов типа САП, изготовленных из этих порошков.

Порошки алюминиевых сплавов систем Al-Mg, Al-Mg-Zn, Al-Mg-Zr, Al-Mg-Zn-Cu и др. получают диспергированием расплавов техническим азотом с добавлением 3  4% О2 или воздухом в зависимости от состава. Перегрев расплава составляет 100 – 150 оС. Как и в случае получения Al-порошка используется эжекционная форсунка. Энергоноситель подается без подогрева под давлением 1  1,2 МПа, при этом его скорость не превышает звуковую. Частицы порошка сферические, их размер от нескольких десятков до 300 мкм.

МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ РАСПЛАВОВ

Исторически одним из первых методов получения порошков диспергированием расплавов считается метод, при котором жидкий металл выливается из ковша на горизонтальный вращающийся диск с вертикальными ребрами (слайд "Диспергирование расплавов с помощью вращающейся крыльчатки"). При увеличении оборотов крыльчатки (и соответственно числа ударов лопастей) максимум на кривой распределения размеров частиц смещается в область меньших размеров. Однако если число ударов в секунду превышает 1400, то грансостав заметно не меняется. Воздействие центробежных сил на расплав в этом методе значительно перекрывается механическим воздействием лопаток.

В других методах, объединяемых в "центробежную" группу, действие этих сил выражено гораздо сильнее. Один из них предусматривает применение перфорированного стакана, вращающегося с большой скоростью (слайд "Центробежное диспергирование расплавов"). В показанной установке стакан раскручивается газовой турбиной, причем отработанный газ, расширившийся и охладившийся до –100 оС, обеспечивает скорость охлаждения попавших в него частиц до 105  106 оС/с. При получении таким методом порошка магния скорость вращения достигает 4000  5000 об/мин. При диаметре отверстий 0,7  0,8 мм получаются частицы менее 50 мкм, при диаметре 1,5  1,6 мм – соответственно более 160 мкм.

Второй метод предусматривает подачу расплава из металлоприемника, непосредственно из плавильного агрегата или с торца оплавляемого слитка на вогнутый диск, вращающийся со скоростью от 4000 до 14000 об/мин (есть упоминания о скорости 25000 об/мин) (слайд "Диспергирование расплава вращающимся диском"). На вогнутой поверхности диска формируется тонкая пленка жидкого металла, от которой отрываются капли-частицы, охлаждающиеся в атмосфере инертного газа со скоростью 104  105 оС/с (иногда 106 оС/с) и затем кристаллизующиеся. В установке фирмы "Leybold Heraeus", получившей название "Electron Beam Rotating Disk – EBRD", вокруг слитка, вращающегося с малой угловой скоростью, вращается первая группа электронных пушек, собственно оплавляющих его торец. Подогрев расплавленного металла, попавшего в центр диска, осуществляется второй группой пушек, а металла, попавшего на кромку диска под действием центробежных сил, – третьей группой.

Центробежные силы могут воздействовать не только на расплавленный металл, попавший на быстровращающийся диск, но на расплав на торце оплавляемого стержня-слитка. Такой метод (третий в "центробежной" группе) получил название "метод вращающегося электрода" (Rotating Electrode Process – REP) (слайд "Метод вращающегося электрода").

До появления этого метода диспергирование расплавов нельзя было называть универсальным по номенклатуре получаемых металлов, поскольку сочетание наиболее распространенных методов приготовления расплава и воздействия на него либо вообще не позволяло получать порошок, либо не позволяло получать его в количествах, достаточных для того, чтобы говорить о промышленном или полупромышленном производстве.

Суть метода заключается в том, что торец расходуемого электрода, изготовленного из того материала, который нужно перевести в порошкообразное состояние, оплавляется электрической дугой, зажигаемой между ним и нерасходуемым электродом (вольфрамовым, реже графитовым и т.д.).

В ходе диспергирования расплавленный металл под действием центробежных сил переносится к периферии торца и образует по периметру тороидальный валик, удерживаемый силами поверхностного натяжения. При накоплении расплава в валике, когда действующие на него силы превысят силы поверхностного натяжения, будет наблюдаться отрыв отдельных капель.

Толщина жидкой пленки, формируемой на торце 10  30 мкм. Скорость вращения расходуемого электрода от 2000 до 25000 об/мин. Чем больше его диаметр, тем мельче получаемые частицы, поскольку выше линейная скорость при отрыве капель от торца электрода.

Размер образующихся частиц оценивают по уравнению:

d=12⋅Qω⋅σрdэ⋅γр

где:  – угловая скорость электрода; р – поверхностное натяжение расплава; р – плотность расплава; dэ – диаметр расходуемого электрода; Q – коэффициент, оценивающий условия формирования частицы в момент отрыва от расплава. Точнее это отношение диаметра перемычки, от которой оторвалась капля, к диаметру самой капли. Величина Q близка к единице. На практике размеры получающихся частиц порошка в основном попадают в диапазон от 100 до 200 мкм. Скорости охлаждения достигают 104 оС.

При реализации этого метода возникают следующие конструктивные трудности:

- Необходимо постоянно поддерживать электрическую дугу за счет перемещения обоих электродов или одного из них по мере расхода электрода-слитка.

- При больших диаметрах расходуемого электрода (что целесообразно при получении более мелких частиц порошка) необходимо перемещать нерасходуемый электрод по радиусу расходуемого для равномерного вырабатывания последнего.

При получении порошка титана сила тока в дуге достигает 320  450 А при напряжении 18  20 В. Диаметр электрода составляет 50  70 мм, расход инертного газа (создающего защитную атмосферу) в замкнутом цикле 2,5 м3/ч, производительность установки по порошку от 0,8 до 1,5 кг/мин, выход сферических частиц 80  85%.

Расплавление торца электрода может осуществляться не только электрической дугой, но и плазменным, электронно-лучевым, лазерным нагревом. При использовании плазменного нагрева этот метод за рубежом называется Plasma Rotating Electrode Process – PREP.

В попытках преодолеть упомянутые выше трудности был разработан метод вибрирующего электрода (слайд "Метод вибрирующего электрода"). Расходуемым электродом является проволока диаметром 2  4 мм, подаваемая со скоростью от 60 до 260 м/час в зону горения дуги, которая зажигается между проволокой и медным диском, вращающимся со скоростью 10  20 об/мин. Конец проволоки вибрирует с частотой 50 Гц, за счет чего и происходит отрыв капель от него. Размер получающихся частиц не менее 80 мкм. Предельный ток в цепи 600  1200 А, соответствующая плотность тока не превышает 1,2 кА/мм2. Средняя производительность установки по порошку 2  5 кг/час. Среда в рабочей камере может быть любая, в зависимости от требований к конечной продукции.

Описанные выше способы диспергирования расплавов способны обеспечить скорости охлаждения до 106 оС/с (за счет конвективной теплоотдачи в сочетании с излучением). Более высокие скорости 108  109 оС/с можно обеспечить при контакте жидкого металла с теплоотводящей подложкой, что реализовано в методах так называемого высокоскоростного затвердевания расплавов (ВЗР).

Исторически первым методом принято считать "Gun Method" или "пушку Дювеза". В ней предусмотрен подрыв небольшого порохового заряда над поверхностью расплава, который первоначально удерживается в донном отверстии металлоприемника силами поверхностного натяжения. Давление пороховых газов позволяет преодолеть эти силы, и небольшая капля расплава летит с большой скоростью на массивную металлическую плиту. Несмотря на предельно высокие скорости охлаждения, метод развития не получил из-за очень низкой производительности.

Наиболее активно методы ВЗР начали развиваться в середине 70-х годов прошлого века в связи со значительным интересом к микрокристаллическим и рентгеноаморфным металлическим материалам. Один из вариантов предусматривает экстрацию малых объемов расплава быстровращающимся диском (в зарубежной литературе можно встретить термин "спинингование") (слайд "Схема высокоскоростного затвердевания расплавов").

Охлаждаемый водой (изредка жидким азотом) медный диск вращается со скоростью 4000  5000 об/мин. Затвердевание расплава на нем начинается после поворота на некоторый угол н, оцениваемый по следующей формуле:

ϕн=ср⋅γр⋅lnTр−ТдТз−Тд2α2−20ηр⋅VRγр⋅R0

где: cр, р, р – соответственно теплоемкость, плотность и вязкость расплава; Тр, Тз, Тд – соответственно температуры расплава, начала его затвердевания на кромке диска и собственно диска;  – коэффициент теплоотдачи на поверхности раздела "расплав-диск"; VR – линейная скорость кромки диска; R0 – радиус диска.

Первая зона охлаждения (Iб) характеризуется одновременным контактом затвердевшего металла с расплавом и диском. В ней достигаются скорости охлаждения 106  108 оС/с. Вторая зона (II) – соответственно одновременным контактом с окружающей средой и диском. Именно из-за продолжающегося контакта с диском скорость охлаждения сохраняется практически на том же уровне. Охлаждение в третьей зоне принципиально не отличается от охлаждения затвердевших частиц порошка при диспергировании расплавов энергоносителем (~ 103 оС).

Установлено, что затвердевший металл состоит из двух слоев, толщины которых рассчитываются по следующим формулам (слайд "Расчет толщины слоя затвердевшего металла"):

h1=α⋅Tз−ТдZp⋅ϕз⋅R0γм⋅VR

где: h1 – толщина первого слоя;  – коэффициент теплоотдачи на поверхности раздела "расплав-диск"; Тз – температура затвердевания расплава; Тд – температура диска; Zр – теплота затвердевания расплава; з – угол, соответствующий первой зоне охлаждения; R0 – радиус диска; м – плотность затвердевшего металла; VR – линейная скорость кромки диска.

h2=ηр⋅R0⋅ϕзγр⋅VR

где: h2 – толщина второго слоя; р – вязкость расплава; R0 – радиус диска; з – угол, соответствующий первой зоне охлаждения; р – плотность расплава; VR – линейная скорость кромки диска.

Если кромка диска плоская, то можно получать ленту или отрезки ленты шириной, равной ширине диска (слайд "Получение лент, волокон и порошков методом ВЗР"). Если на диске сделаны треугольные выступы, то будет получаться волокно серповидного сечения (минимальная толщина 10 мкм, минимальная ширина 50 мкм). Если эти выступы имеют поперечные насечки – соответственно игольчатый порошок минимальной длиной 200 мкм. Более мелкие порошки можно получать измельчением лент, волокон, иголок в различных аппаратах, в том числе в ПЦМ.

Приведенная схема осуществления ВЗР (диск над расплавом) имеет ряд недостатков:

- Диск создает волны на поверхности расплава, которые делают нестабильными геометрические параметры процесса, в первую очередь н и з.

- Для поддержания постоянного контакта диска с расплавом необходима точная синхронизация подъема тигля (опускания диска) и расхода расплава.

- В таком исполнении процесса трудно поддерживать жидкую ванну для тугоплавких, а также для легко окисляющихся металлов и сплавов.

Первые два недостатка были устранены в установках, где диск расположен под тиглем с отверстием таких размеров, которые обеспечивают удержание капли расплава силами поверхностного натяжения (слайд "Разновидности исполнения метода ВЗР"). Однако в них возник новый комплекс проблем, связанный с возможным зарастанием отверстия, а также прорывом большого объема расплава на диск при неправильном подборе размеров отверстия.

Определенным компромиссом можно считать схему, в которой на поверхности расплава в тигле находится пластина с поперечной щелью, по которой он поднимается вверх до контакта с диском. Из всех отмеченных проблем остается только поддержания устойчивого контакта расплава с диском.

Интерес к аморфным и мелкокристаллическим материалам связан с их уникальными свойствами. В зависимости от состава они могут обладать очень высокими коррозионными, магнитными, механическими свойствами. Учитывая большой избыток энергии в аморфных и мелкокристаллических порошках, от них можно ожидать очень интенсивного спекания.

Ранее упоминалось использование ультразвука при диспергировании расплавов газами, однако его можно использовать не только как вспомогательное средство, а и как основное. Ультразвуковым воздействием диспергируют в основном легкоплавкие металлы (Тпл < 1000 оС). Струя или капля расплава подается на подогреваемую поверхность, колеблющуюся с частотой 18  22 кГц и амплитудой 10  30 мкм, растекается по ней тонкой (около 2 мм) пленкой и разрушается с образованием капель 40  60 мкм.

Особую группу механических методов диспергирования расплавов составляют так называемые бесконтактные методы. В первом из них металлический порошок получается в результате пропускания мощного импульса тока через тонкую проволоку (слайд "Метод взрывающейся проволоки"). Ток быстро нагревает проволоку и частично испаряет ее, в результате чего образуется расширяющееся облако из паров металла и жидких капель, движущихся со скоростями до 1000 м/с. Размер получающихся частиц зависит от величины подведенной энергии. Процесс можно вести в вакууме или инертном газе.

Во втором методе электрический ток в струе металла возникает при истечении ее из металлоприемника и замыкании в определенный момент времени цепи (слайд "Диспергирование струи расплава пропусканием электрического тока"). Результирующие силы, действующие на расплав, вызывают его распад на фрагменты размером от 10 до 500 мкм. В Краснодарском крае РФ была разработана технология, сочетающая данный метод и диспергирование газом, который подается одновременно с замыканием цепи. Ее применили для получения порошка стали с нанопорами, заполненными азотом, что позволило создать уникальный материал с пониженной плотностью для изготовления клинков.

К бесконтактным методам диспергирования можно отнести получение полых оксидных частиц (Al2O3, ZrO2) в результате обработки в плазменной струе соответствующей шихты (слайд "Полые микросферы из Al2O3, полученные плазменным распылением"). Твердые частицы вдувают в азотсодержащую плазменную струю, где они оплавляются и, принимая сферическую форму, реагируют с атомарным азотом с образованием оксинитридных соединений. На выходе из разрядной камеры эти соединения взаимодействуют с кислородом воздуха, и выделяющийся при окислении азот раздувает сферические частицы в полые тонкостенные оболочки, которые затем резко охлаждаются (закаливаются). Закалка приводит к тому, что в микросферах кроме -модификации Al2O3 присутствуют ,  и -модификации. Примечательно, что в воздушной плазме корундовые микросферы не образуются.

Полые микросферы из оксида алюминия имеют диаметр 30  120 мкм, насыпную плотность 0,28  0,35 г/см3, отношение толщины стенки к диаметру 2  5%, температуру плавления 2050 оС. По плазменной технологии также получают полые частицы на основе ZrO2 диаметром 50  80 мкм с насыпной плотностью 0,4  0,5 г/см3.

Аналогичные процессы происходят при так называемом диспергировании растворенным газом (вакуумном диспергировании). Эта технология, разработанная компанией "Homogeneous Metal Inc.", основана на быстром расширении газа, выделяющегося из металла при попадании его в вакуумную камеру (слайд "Установка для диспергирования растворенным газом"). Установка для реализации данной технологии состоит из нижней плавильной камеры, где можно создавать как разрежение, так и избыточное давление, и верхней расширительной камеры диаметром 4 м и высотой 20 м, в которой поддерживается разрежение порядка 103 Па. После вакуумного переплава металла в нижней камере создают избыточное давление газа (обычно водорода), и после открытия клапана металл начинает поступать в расширительную камеру через керамический жиклер. На выходе из жиклера образуется металлогазовый факел, состоящий из движущихся преимущественно вертикально мелких капель, образующихся при резком высвобождении растворенного газа. Охлажденный порошок поступает в вакуумированный контейнер, который затем заполняется нейтральным газом.

Растворение газообразного водорода в металле сопровождается разрывом химических связей между атомами в молекулах, что требует около 420 кДж/моль. По закону Зиверта количество растворенного газа в расплаве пропорционально квадратному корню из давления газа над расплавом. При массе металла 100 кг и давлении 0,7 МПа в раствор можно перевести около 5 молей водорода. Количество энергии, выделяющейся при обратном превращении атомарного водорода в молекулярный, почти в 200 раз превышает энергию, необходимую для диспергирования расплава на капли со средним диаметром 25 мкм. Часть этой энергии расходуется на перегрев расплава, сопровождающийся уменьшением его поверхностной энергии, что способствует процессу распыления.

При распылении в вакууме теплота, выделяющаяся в ходе затвердевания частицы, может быть передана во внешнюю среду только излучением, что требует увеличения расчетной длины полета частицы почти на 50 м. На практике эта величина меньше, так как выделяющийся из расплава газ создает эффект конвективного и адиабатического охлаждения.

Порошок, полученный таким методом, имеет сферические частицы, при этом налипание мелких частиц на крупные встречается редко. Меняя технологические параметры (в первую очередь температуру и давление), можно получать частицы разного среднего размера, причем распределение не подчиняется нормальному закону, а описывается почти плоской кривой.