ДИНАМИЧЕСКОЕ (ИМПУЛЬСНОЕ) ФОРМОВАНИЕ

Импульсное формование – формование металлического порошка или порошковой формовки, при котором уплотнение производится ударными волнами в интервале времени, не превышающем 1 секунду.

Определяющий признак импульсного формования – высокая скорость приложения нагрузки (от 5 – 10 м/с и выше). Продолжительность этого процесса невелика и составляет сотые и даже тысячные доли секунды.

Первый патент на высокоскоростное формование был получен в Англии в 1898 году. В нашей стране исследования этого метода были начаты в 50-х годах прошлого века.

Преимущества динамического формования включают в себя:

- Возможность создания очень высоких давлений;

- Отсутствие ограничений по площади приложения нагрузки для формуемых заготовок (в некоторых методах);

- Возможность получения формовок с высокой относительной плотностью (близкой к 100%) и соответственно уменьшения усадки при спекании;

- Возможность соединения разнородных материалов;

- Возможность получения поверхностей высокой чистоты с сокращением отделочных операций;

- Сравнительно низкая материалоемкость установок для осуществления этого формования (в некоторых методах).

К недостаткам динамического формования следует отнести использование мощных источников энергии, требующих специальных мер безопасности, как технических, так и административных.

В настоящее время к импульсным методам относят взрывное, электрогидравлическое, электромагнитное и пневмомеханическое формование. Общим для них является выделение большого количества тепла на контактных перешейках в результате пластической деформации, межчастичного и внешнего (если есть) трения, причем в некоторых случаях этого тепла хватает для сваривания частиц друг с другом.

Взрывное формование

С физической точки зрения взрыв – это очень быстрое выделение энергии, связанное с резким изменением агрегатного состояния исходного вещества (переходом из твердого или жидкого в газообразное). При химическом взрыве потенциальная энергия некоторого вещества переходит в кинетическую энергию ударной волны, которая совершает определенную механическую работу.

Так при взрыве 1 кг тринитротолуола (ТНТ, тротила), происходящего за 10–6 с, образуется газ, нагретый до 3000 оС, который при нормальных условиях занимал бы объем 8,4 м3. Однако скорость химической реакции настолько высока, что ее газообразные продукты не успевают расшириться, и их объем практически не отличается от первоначального объема ТНТ (6,610–4 м3). Возникающее при этом давление достигает 1,3 ГПа (~ 13 т/см2).

После взрыва сжатые и перегретые газы, расширяясь, сжимают окружающую среду и вызывают перемещение ее частиц (молекул) во все стороны от очага взрыва. Область сжатия среды, отделенная от остального несжатого ее объема четко очерченной границей, называют ударной волной. По мере ее распространения скорость перемещения уменьшается из-за расхода кинетической энергии на нагрев окружающей среды, трение и т.п. За ударной волной наблюдается область разрежения; на их границе давление, плотность, температура меняются скачкообразно.

При контакте ударной волны с обрабатываемым телом (формуемым порошком) на его поверхности возникают напряжения, которые распространяются внутрь в виде локализованных волнообразных возмущений, действие которых на соответствующие объемы тела независимое.

Ударные волны по направлению движения их поверхностей в обрабатываемом теле делят на продольные и поперечные. Продольные волны возникают, если направление движения частиц в теле совпадает с направлением движения внешней ударной волны. В этом случае в нем появляются чередующиеся области повышенной и пониженной плотности. При поперечных волнах частицы в обрабатываемом теле движутся перпендикулярно направлению распространения внешнего воздействия; такие волны возникают за счет сдвиговых напряжений.

В зависимости от свойств используемых веществ различают формование метательными веществами (порохами) и формование бризантными взрывчатыми веществами (ВВ).

Формование порошков метательными веществами

При использовании метательных веществ возможны различные варианты создания нагрузки на уплотняемый порошок.

2

1

3

4

5

6

7

8

3

7

6

8

9

10

а

б

а) Схема нагружения метаемым телом (баллистический пресс);

б) схема непосредственного нагружения ударной волной

1 – ударный механизм; 2 – затвор;

3 – пороховой заряд; 4 – метаемое тело;

5 – направляющая (ствол); 6 – матрица;

7 – пуансон; 8 – формуемый порошок;

9 – пуансон-подставка; 10 – засыпка

1. Нагружение метаемым телом (дистанционный метод) (слайд "Дистанционный метод формования металлических порошков порохами"). Кинетическая энергия, сообщаемая порошку, приближенно рассчитывается по формуле

Eк=Kи⋅m⋅V22

где: m – масса метаемого тела; V – его скорость; Kи – коэффициент "использования энергии", учитывающий ее потери при соударении с порошком или пуансоном.

Такие ствольные системы, называемые баллистическими прессами или пороховыми копрами позволяют разгонять метаемые тела (снаряды) до скоростей 20 – 600 м/с.

2. Непосредственное нагружение ударной волной (контактный метод) (слайд "Контактный метод формования металлических порошков порохами"). В этом случае эквивалентная кинетическая энергия, сообщаемая порошку ударной волной, оценивается по формуле:

Eк=Kи⋅q⋅Mп

где: q – удельная теплота взрыва, Дж/кг; Mп – масса пороха, кг; Kи – коэффициент использования энергии взрыва (обычно 0,01 – 0,2).

Схема гидродинамического

формования порошков по методу Мак-Кенна

1 – рабочая камера; 2 – оболочка с порошком; 3 – поршень; 4 – пороховой заряд; 5 – электродетонатор; 6 – затвор;

7 – клапан для сброса давления.

1

2

3

4

5

7

6

3. Передача давления пороховых газов через жидкость (слайд "Гидродинамическое формование порошков по способу Мак-Кенна"). Установка для гидродинамического формования порошков по своему устройству похожа на гидростат, с той разницей, что давление создается не насосом, а пороховыми газами.

Первая в мире установка такого типа запатентована в США в 1953 году. Ее отечественный аналог был создан в Белорусском республиканском НПО порошковой металлургии, где в 1976 году началось серийное производство гидродинамических машин (ГДМ) рамного типа.

Давление в таких установках рассчитывают по формуле Нобля-Абеля для внутренней баллистики огнестрельных систем.

P=F⋅Δ(1−α⋅Δ)

где: F – "сила пороха", кгсдм/кг;  – плотность заряжания (отношение массы пороха к объему камеры сгорания), кг/дм3;  – коэффициент, учитывающий долю объема, занимаемого молекулами продуктов горения пороха в камере сгорания, дм3/кг. (При таких единицах измерения в правой части формулы давление измеряется в кПа.)

Например, давление, развиваемое в камере сгорания, соответствующей "камере сгорания" артвыстрела 122-мм гаубицы при плотности заряжания 0,7 кг/дм3, достигает 2 ГПа (20 т/см2) при условии, что весь порох сгорит до начала движения снаряда (температура газов 2400 – 2600 оС). В отечественной машине ГДМ6-190/700 максимальное развиваемое давление 600 МПа, длительность импульса не превышает 0,05 с, а рабочего цикл продолжается 2 – 4 минуты.

В гидродинамических установках поршневого типа зависимость давления от времени носит экстремальный характер и на ней выделяют три периода в соответствии со скоростью поршня (слайд "Временная зависимость скорости поршня в установках гидродинамического формования").

Vп,

м/с

50

25

6

0,25

0,4

1

103, с

0

I

II

III

Период I – горение пороха началось, но поршень в силу инерции практически не движется.

Период II – Порох продолжает гореть, поршень продолжает двигаться.

Период III – Порох сгорел, поршень продолжает двигаться под действием расширяющихся продуктов сгорания.

Временная зависимость давления имеет аналогичный вид.

Схема гидродинамической машины

контактного типа

1 – рабочая камера; 2 – оболочка с порошком; 3 – мембрана с гайкой;

4 – пороховой заряд; 5 – капсюль;

6 – затвор; 7 – ударный механизм.

1

2

3

4

5

7

6

Отечественные и зарубежные гидродинамические машины поршневого типа можно уподобить баллистическим прессам (пороховым копрам), то есть установкам дистанционного воздействия. К установкам контактного типа относятся гидродинамические машины, в которых пороховой заряд отделен от жидкости мембраной, разрываемой при взрыве (слайд "Схема гидродинамической машины контактного (мембранного) типа"). В них удается развивать гораздо бóльшие давления по сравнению с поршневыми установками (до 2 ГПа).

Гидродинамическое формование успешно применяется для изготовления крупногабаритных изделий с равномерным распределением плотности по объему: фильтров из порошков титана и коррозионно-стойких сталей, заготовок из вольфрама и молибдена, изделий достаточно сложной формы из ферритов, тиглей и погружаемых сталеразливочных каналов из керамики на основе оксидов и нитридов.

Общий характер уплотнения порошков в ГДМ аналогичен характеру уплотнения в гидростатах, однако достигаемые уровни относительной плотности оказываются ниже из-за повышенного сопротивления деформации материалов частиц при больших скоростях нагружения.

Плотность заготовок, изготовленных гидродинамическим формованием, оценивается по следующей формуле (слайд "Оценка плотности заготовок, полученных гидродинамическим формованием"):

γ=γ0λλ−1+C0V

где: 0 – насыпная плотность; V – скорость движения ударной волны в жидкости; C0 – скорость звука в материале порошка;  – коэффициент динамической сжимаемости.

λ=1П0=11−ϑ0

где: П0 и 0 – соответственно пористость и относительная плотность в состоянии свободной насыпки.

V=γ0⋅tnJ(tn)

где: tn – время воздействия на формуемый порошок; J(tn) – импульс волны.

J(tn) = 0Vc2tn

где: Vc – волновая скорость

Vc = С0 + Vr

где: Vr – скорость фронта волны в порошке (может быть измерена на практике). Время ударного воздействия на порошок tn примерно 0,004 с.

Формование порошков бризантными взрывчатыми веществами

Контактные методы взрывного формования наиболее эффективны при использовании в качестве источника энергии бризантных взрывчатых веществ.

Взрыв этих ВВ характеризуется очень высокой скоростью распространения экзотермической реакции, которая при данных условиях оказывается постоянной и максимальной. Для промышленных бризантных ВВ она составляет 3 – 8 км/с. Температура продуктов реакции достигает 3000 – 5000 К, пиковое давление в ударной волне 3 – 28 ГПа. Время действия импульсных давлений при взрыве бризантных веществ (5 – 9)10–6 с.

Типовые схемы взрывного формования бризантными ВВ предусматривают нормальное или тангенциальное воздействие продуктов реакции на порошок или формовку, а также формование порошка метаемым телом (пластиной), разгоняемым до скоростей 500 – 1500 м/с (слайд "Типовые схемы формования металлических порошков бризантными ВВ").

2

1

3

4

5

а

3

1

4

5

б

2

1

3

4

5

в

6

1

2

7

4

8

5

г

Типовые схемы формования порошков бризантными взрывчатыми веществами:

а) плоской нормальной волной; б) тангенциальной волной; в) метаемым телом (пластиной); г) кольцевой скользящей волной.

1 – электродетонатор; 2 – генератор плоской волны; 3 – заряд ВВ; 4 – контейнер с порошком; 5 – основание;

6 – метаемое тело; 7 – пористый конус; 8 – стержень.

В общем случае при формовании материалов бризантными ВВ наблюдаются эффекты ударного сжатия, а разгрузка ударно сжатого материала носит волновой характер. Ширина фронта ударной волны соизмерима с несколькими диаметрами частиц (150 – 200 мкм при среднем размере порошинок 20 – 50 мкм). Локализация импульсного воздействия в узкой зоне между еще невозмущенным и уже сформованным порошком позволяет проводить так называемое "безматричное" формование с коэффициентом бокового давления, близким к нулю. Иными словами, вместо массивной металлической матрицы можно использовать контейнеры из картона, плотной бумаги, тонкой жести, пластика.

Формование пластичных материалов с помощью бризантных взрывчатых веществ обеспечивает получение заготовок с относительной плотностью 92 – 95%. При этом наблюдается интенсивная пластическая деформация частиц, сопровождающаяся формированием прочных связей между ними. Структура сформованной заготовки зависит от скорости приложения нагрузки: чем она выше, тем больше форма зерен отличается от формы исходных частиц.

Применение этого метода для формования малопластичных и хрупких материалов не позволяет получать столь высокие относительные плотности. В этом случае наблюдается разрушение частиц, изменение их укладки, расклинивание, механическое зацепление. Все это сопровождается повышением твердости, микротвердости, увеличением плотности дислокаций и других дефектов кристаллической решетки.

Из рентгеноаморфных материалов взрывным формованием удается получать заготовки с относительной плотностью более 95%.

В заготовках толщиной до 15 мм плотность равномерно распределяется по объему, а величина относительной плотности описывается следующим выражением:

 = 1 – (1 – 0) exp(–kr)

где: 0 – относительная насыпная плотность порошка; k – постоянная; r – отношение массы заряда ВВ к массе порошка.

В более толстых заготовках плотность уменьшается от поверхности, воспринявшей ударное воздействие, к противоположной поверхности. Так в изделии толщиной 120 мм, сформованном из материала САП-1, максимальная относительная плотность у поверхности, приявшей ударную волну, составляет около 90%, а у противоположной поверхности эта величина менее 75%.

Электрогидравлическое формование

Практическое использование эффекта электрического разряда в жидкости, выполняющего механическую работу, началось в 40-х годах XX века, а для целей порошковой металлургии примерно в 1960 году.

При искровом разряде между электродами, погруженными в жидкость, возникает токопроводящий канал, частично заполненный ионизированным газом. Первоначальное сечение канала мало, расширение его происходит со скоростью до 104 м/с, а энергия в нем нарастает быстро, так что этот процесс приобретает характер взрыва. Под влиянием быстро расширяющегося канала в жидкости возникает ударная волна, скорость распространения которой значительно превышает скорость расширения канала. Через 0,5 – 1,5 мкс после разряда фронт волны в жидкости отрывается от канала.

Преобразовать электрическую энергию в механическую в жидкой среде можно двумя способами:

- С помощью разряда конденсатора через зазор между двумя электродами, погруженными в жидкость;

- С помощью разряда конденсатора через проводник, перекрывающий зазор между двумя электродами, погруженными в жидкость.

В первом случае величина промежутка между электродами определяется не только напряжением на них (обычно 10 – 30 кВ), но и их формой, а также свойствами жидкости (проводимостью).

Во втором случае размеры и природа проводника, замыкающего электроды, оказывают существенное влияние на выделяемую энергию, развиваемое давление, скорость распространения ударной волны и даже, в некоторых случаях, ее форму. Разряд конденсатора через проводник обеспечивает более эффективное превращение энергии и позволяет снижать рабочие напряжения при постоянном межэлектродном расстоянии или увеличивать это расстояние при постоянном напряжении. КПД процесса обычно составляет 10 – 40%. По экспериментальным данным при разряде батареи емкостью 1800 мкФ с напряжением 4,4 кВ через алюминиевую проволоку диаметром 1,1 мм на расстоянии 25 мм от нее возникает давление 250 МПа.

Недостатком этого способа является необходимость заменять проводник после каждого цикла формования.

Электромагнитное формование

Этот метод уплотнения порошков основан на использовании энергии мощного импульсного магнитного поля (при его напряженности 300 кЭ можно обеспечит давление 400 МПа). Первая информация о прямом деформировании металлов электромагнитными полями появилась в 1964 году (патент США).

Электрическая энергия, запасенная в конденсаторе, при его разряде преобразуется индуктором в энергию импульсного магнитного поля, воздействующего непосредственно или через пуансон на порошок или порошковую формовку.

В первом случае деформирование тела обеспечивается силами, возникающими при взаимодействии токов в нем и током, протекающим через индуктор. Выделение энергии происходит очень быстро (в течение 10 – 30 мкс), и некоторая ее часть тратится на нагрев обрабатываемого тела. Эффективность такого формования зависит от удельного электросопротивления материала частиц. Наилучшие результаты получаются при деформировании металлов с высокой электропроводностью ( менее 15 мкОм/см): золота, серебра, меди, алюминия, низкоуглеродистой стали.

Во втором случае ток, протекающий в индукторе, взаимодействует с током, возбужденным не в порошке, а в теле, которое будет осуществлять уплотнение (пуансон, оболочка) или создавать усилие, передаваемое формуемому порошку (специальные пластины-толкатели и т.п.). Этот способ оказывается эффективным при обработке материалов с низкой электропроводностью (слайды "Электромагнитное формование порошка в пресс-форме" и "Электромагнитное формование порошка в тонкостенной оболочке").

Схемы электромагнитного формования порошков

а) в пресс-форме:

I – цепь "конденсатор – пресс-форма";

II – цепь "конденсатор – плоский индуктор"

1, 9 – конденсаторные батареи;

2, 8 – разрядники; 3 – плоский индуктор;

4 – плита-толкатель; 5 – верхний пуансон;

6 – нижний пуансон; 7 – порошок.

б) в тонкостенной оболочке:

1 – индуктор; 2 – оболочка; 3 – порошок; 4 – оправка (стержень)

II

I

1

9

2

8

3

4

5

7

6

а

1

2

3

4

б

При электромагнитном формовании порошка в пресс-форме, после того как заряжены конденсаторные батареи в двух цепях, с помощью разрядника замыкается цепь "конденсатор – пресс-форма", и протекающий ток обеспечивает разогрев порошка. После некоторой выдержки замыкают вторую цепь "конденсатор – плоский индуктор", ток в которой наводит магнитное поле, взаимодействующее с электропроводящей плитой-толкателем. Создаваемый при этом механический импульс передается верхнему пуансону пресс-формы. Учитывая наличие в описываемой установке цепи нагрева порошка, можно говорить о реализации в ней разновидности динамического горячего прессования.

При радиальном формовании порошка его обжатие осуществляется тонкостенной оболочкой из материала с высокой электропроводностью.

Большую роль при электромагнитном формовании играет расстояние между индуктором и порошковым телом. Наибольшая эффективность достигается при зазоре между ними не более 1 мм.

Индукторы могут иметь различную форму; для получения изделий со сложной геометрией к ним могут быть добавлены элементы, выполняющие функцию концентраторов магнитного поля.

Пневмомеханическое формование

В этом методе для уплотнения порошков используют энергию, выделяющуюся при адиабатическом расширении сжатого газа (воздуха, азота и т.п.).

Схема установки двустороннего пневмомеханического формования порошков

1 – шток; 2 – гидроцилиндр;

3 – поршень; 4 – пневмоцилиндр;

5 – крышка; 6 – пробка; 7 – верхний

рабочий узел; 8 – нижний рабочий узел;

9 – пресс-форма; 10 – синхронизаторы.

7

8

1

2

4

3

6

5

9

10

10

Установка для двустороннего пневмомеханического формования порошков имеет два рабочих узла, каждый из которых состоит из основного (пневматического) и вспомогательного (гидравлического) цилиндров, разделенных крышкой, и штока с молотком (слайд "Установка для двустороннего пневмомеханического формования порошков"). Для обеспечения одновременного воздействия молотков на пуансоны пресс-формы предусмотрена синхронизирующая система тяг с ползунами. Вспомогательные гидроцилиндры служат для восстановления энергии воздуха, израсходованной при ударе.

Номинальное давление воздуха в пневмоцилиндрах 12 МПа; номинальное усилие гидроцилиндров – 30 кН; максимальная скорость молотков 30 м/с; их суммарная энергия достигает 1000 Дж.

В Великобритании разработаны машины для динамического формования "Petro Forge", представляющие собой гибрид высокоскоростного пресса и двигателя внутреннего сгорания (см. учебник "Процессы порошковой металлургии", Ч.II, стр. 164). Энергию для деформирования порошков обеспечивают расширяющиеся продукты сгорания топлива, возврат рабочего пуансона в исходное положение происходит под действием воздуха, сжатого в камере обратного давления. Максимальная энергия установок такого типа 7 (МК-1) и 14 кДж (МК-2), давление в камере сгорания соответственно 0,65 и 0,82 МПа, максимальная скорость пуансона – до 16 м/с.

Оценка результатов динамического формования

Г.М. Жданович предложил оценивать плотность заготовок, полученных динамическим формованием, по следующей формуле (слайд "Оценка результатов динамического формования"):

ϑ=ϑ01+n−1 β0n−1⋅ЭкKД⋅Pк⋅Sн⋅h01n1

где: Pк – давление истечения материала порошка; Sн – номинальное сечение заготовки; h0 – начальная высота заготовки (в случае порошка – высота свободной насыпки); 0 – начальный относительный объем; Эк – энергия, сообщенная порошку; KД – динамический коэффициент, равный отношению работы динамического формования к работе статического формования (1  KД  тд/т,  где тд и т – соответственно пределы текучести материала порошка, определенные при динамическом и статическом испытаниях); n – показатель из интерполяционного уравнения Ждановича.

Величина коэффициента n1 рассчитывается по формуле:

n1=lgβ0n−1−n−1 1−ϑ0lg β0

Данная формула справедлива для постоянной величины Sн.

При динамическом формовании скорость нагружения порошка играет большую роль: с ее увеличением ухудшается развитие пластической деформации, возрастает упругая деформация межчастичных контактов и на 40 – 50% увеличивается упругое последействие.

Существует вероятность того, что при одинаковых относительных плотностях заготовка, сформованная динамическим методом, будет иметь меньшие площади контактов, чем заготовка, сформованная традиционным статическим методом. При этом во многих случаях ее прочность будет напротив более высокой благодаря микросварке частиц.

Динамическое формование оказывается наиболее выгодным при формовании порошков с большой насыпной плотностью и высокой твердостью. Оно обеспечивает высокую концентрацию дефектов в кристаллической решетке, что благоприятно сказывается на последующем спекании.