ИНЖЕКЦИОННОЕ ФОРМОВАНИЕ

В последние годы в практике порошковой металлургии бурными темпами развивается метод формования, который можно считать своеобразным симбиозом технологии литья пластмасс на автоматических установках, мундштучного формования металлических порошков и формования термопластичных шликеров – инжекционное формование.

В англоязычной технической литературе этот метод называется "metal injection molding" (MIM) или "powder injection molding" (PIM), причем второе, менее распространенное, название более точно отражает суть процесса.

Преимущества инжекционного формования особо ощутимы при производстве изделий из керамических материалов, хотя и в области металлических порошковых материалов его успехи весьма значительны:

- Возможность получать формовки с формой, соответствующей форме готовой детали, за счет чего значительно уменьшается объем механической обработки или вообще устраняется ее необходимость.

- Малая продолжительность цикла формования (от 10 до 90 секунд), что обеспечивает возможность массового производства формовок.

- Возможность изготовления формовок очень сложной формы (слайд "Изделия, полученные методом инжекционного формования").

- Универсальность с точки зрения номенклатуры формуемых материалов.

- Возможность получения изделий с высокой точностью размеров и высоким качеством поверхности.

- Высокая степень автоматизации процессов.

- Возможность развертывания производства металлических изделий на участках литья изделий из пластмассы.

К недостаткам метода можно отнести:

- Сложность отгонки связок без нарушения формы заготовок и тем более их разрушения.

- Высокая стоимость проектирования и изготовления пресс-оснастки.

- Необходимость выполнения противоречивых требований к порошкам.

Порошки для инжекционного формования должны иметь достаточно низкую свободную поверхностную энергию, чтобы хорошо смешиваться со связующим, и одновременно высокую поверхностную энергию для того, чтобы спекание проходило активно. R.M. German в работе "Powder Injection Molding" (Metal Powder Industries Federation, 1990) попытался сформулировать комплекс требований к "идеальному" порошку для инжекционного формования:

  - Распределение частиц порошка по размерам, обеспечивающее высокую плотность упаковки, и невысокая стоимость. По R.M. German допускается смесь дешевых порошков большего размера и дорогих порошков меньшего размера.

  - Малый средний размер частиц (менее 20 мкм), обеспечивающий быстрое спекание.

  - Отсутствие склонности к агломерации.

  - Преимущественно сферическая или равноосная форма частиц.

  - Значительное межчастичное трение, позволяющее избежать искажения формы заготовки после удаления связующего (угол естественного откоса свыше 55о).

  - Отсутствие внутренних пор в частицах порошка.

  - Чистая поверхность частиц для предсказуемого взаимодействия со связкой.

  - Минимальная пожаровзрывоопасность и токсичность порошка.

На практике диапазон размеров частиц обычно от 0,1 до 20 мкм. Примерами могут служить никелевые и железные карбонильные порошки (до 6 – 8 мкм), порошки высоколегированных, в том числе и коррозионно-стойких, сталей, получаемых распылением газом (фракция ~ 16 мкм), порошки вольфрама, титана. Помимо металлических могут использоваться керамические порошки, а также твердосплавные смеси.

В настоящее время выделяют пять основных типов связующих для инжекционного формования:

- Термопластичные связки: основа – парафины, карнаубский воск, пчелиный воск, растительное/ореховое масло, ацетанилид, антипирин, нафталин; полимерная составляющая – полиэтилен, полипропилен и др; добавки (поверхностно-активные вещества) – стеариновая/олеиновая кислоты и их сложные эфиры, сложные эфиры фталевой кислоты.

- Термореактивные связки: основа – эпоксидная смола, фурановая смола; добавки – воски, поверхностно-активные вещества.

- Гелевые связки: основа – вода; полимерная составляющая – метилцелюлоза, агар; добавки – глицерин, борная кислота.

- Связки, удаляемые вымораживаем: основа – вода, анилин; добавки – твердый парафин.

- Полимерные связки: основа – полиоксиметилен; добавки – патентованные (составляющие "ноу-хау" компаний).

Важным условием, предъявляемым к связкам, является сохранение их свойств после нагрева и охлаждения в ходе формования, что позволяет использовать объемы смеси, находящиеся перед пресс-оснасткой в последующих циклах, а также утилизировать бракованные формовки.

Связка должна сравнительно легко удаляться из заготовок, поскольку на этот процесс затрачивается больше всего времени цикла формования.

Примерами связок для инжекционного формования порошков могут служить следующие смеси:

- 65% парафина, 30% полипропилена, 5% стеариновой кислоты;

- 90% полиацетата, 10% полиэтилена;

- 69% парафина, 20% полипропилена, 10% карнаубского воска, 1% стеариновой кислоты;

- 75% арахисового масла, 25% полиэтилена;

- 50% карнаубского воска, 50% полиэтилена;

- 55% парафина, 35% полиэтилена, 10% стеариновой кислоты.

Подготовка сырья (исходного материала) включает в себя несколько операций, первая из которых – смешивание порошка со связкой. Как правило, ее объемная доля в готовой смеси составляет 40% (для сталей это обычно соответствует ≈ 6% масс.), но может доходить и до 50%. В принципе, достаточным является такое количество связки, при котором она заполняет все пустоты между частицами порошка. Наиболее желательна вязкость при температуре формования, аналогичная вязкости зубной пасты.

При слишком большом объемном соотношении твердая фаза/связка вязкость слишком высока, и необходимо прилагать избыточные усилия при формовании. В принципе в этой ситуации связки может просто не хватить на всю массу порошка. При малом соотношении твердая фаза/связка возникает реальная опасность разрушения заготовки или потеря ее формы при удалении связки.

Не менее важным моментом является достижение гомогенности исходного материала, поскольку в противном случае при формовании возникнут дефекты. Одним из условий этого является смачивание связкой частиц порошка при температуре смешивания.

Поскольку номенклатура формуемых материалов достаточно широка, разработано много способов достижения требуемого качества смесей, но чаще всего используются смесители с вращающимися шнеками, лопатками и т.п., то есть такие, в которых реализуется срезающее воздействие на перемешиваемый материал.

После смесителя сырье малопригодно для транспортировки и формования в высокопроизводительных машинах. Как плохо текущий порошок подвергают грануляции при прессовании в пресс-формах, так и в инжекционном формовании пластифицированная паста превращается в цилиндрические таблетки-гранулы или цилиндрические стержни.

Для определения текучести смеси и проверки склонности ее к расслоению используют так называемый "зигзаг-тест", суть которого заключается в продавливании размягченной смеси через канал сложной формы с тупиками и резкими поворотами на большой угол (слайд ""Зигзаг"-тест для определения текучести смеси и проверки склонности ее к расслоению"). Чем длиннее часть канала, заполненная нерасслоившейся смесью, тем выше ее литейные свойства и формуемость. Тупиковые зоны вблизи поворотов служат карманами, в которых накапливается смесь с пониженной текучестью, обогащенная твердой фазой, поэтому анализ смеси, взятой из "карманов", позволяет оценить склонность ее к расслаиванию. "Зигзаг-тест" проводят при различных температурах и давлениях, что позволяет определить оптимальные условия формования.

Схема "зигзаг-теста" для определения текучести смеси и ее склонности к расслоению

Ввод смеси

Пробка из порошка

Второй этап технологической цепочки инжекционного формования – собственно придание требуемой формы исходному материалу. Этот процесс осуществляется с подогревом (Т = 50 – 200 оС), который обеспечивает снижение вязкости сырья до такого уровня, который позволил бы заполнить все зоны формовочной полости. На производстве компании "Аникс" конечная температура подогрева 98 оС.

Пресс-оснастка для инжекционного формования изготавливается из материалов, выбор которых обуславливается ожидаемым количеством изделий в партии и требуемой износостойкостью. Также следует учитывать сложность обработки и стоимость материала: дешевые, легко и быстро обрабатываемые материалы (пластик, эпоксидные смолы и т.п.) годятся для прототипной оснастки во время обработки самого процесса формования.

Мягкие сплавы алюминия, цинка или висмута из-за хорошей обрабатываемости используются при отработке конструкции оснастки. Применение твердых сплавов целесообразно в том случае, когда износостойкость оснастки становится самым важным показателем.

В большинстве случаев наилучшим выбором по совокупности свойств: прочности, износостойкости, твердости, обрабатываемости, стоимости будут инструментальные стали.

В основном оснастка изготавливается на станках-автоматах с компьютерным управлением, однако окончательная доводка некоторых элементов (сечений, размеров) может выполняться вручную. Обычно шероховатость поверхностей составляет около 0,2 мкм, но в особых случаях она может быть еще меньше. Твердость элементов оснастки выше 30 HRС. Комплект деталей оснастки, изготовленных из инструментальных сталей, выдерживает до 1000000 циклов формования, оснастка из мягких материалов – от 1000 до 10000 циклов.

В оснастке для инжекционного формования принято выделять несколько основных элементов: формовочную полость, центральный литниковый канал, питатель, в конце которого располагается так называемый "шлюз" (затвор). Если в матрице сделано несколько формовочных полостей, то соответственно к ним пойдут несколько питателей. Также несколько питателей может встретить в случае одной формовочной полости, имеющей сложную форму.

"Шлюз"-затвор выполняет важную функцию в процессе формования, поскольку необходимым условием успешного инжекционного формования порошков являет поддержание давления, а оно может достигать 600 кг/см2 и более (на производстве компании "Аникс" – 400 кг/см2) до конца затвердевания связки в заготовке. Если такое давление поддерживать за счет соответствующего узла формовочной (литьевой) машины, то это приведет к дополнительным расходам энергии и т.п.

Простым и эффективным решением этой проблемы стало формирование в конце питателя узкого сечения, в котором формуемый материал застывает быстрее, чем в других областях литниковой системы, что позволяет сбросить давление в инжекционном цилиндре не после затвердевания материала в полости, а во время этого затвердевания. Диаметр "шлюза" обычно около 3 мм, а его положение выбирается исходя из принципа движения размягченного сырья от толстых сечений изделия к тонким. В противном случае возможно образование пустот, раковин, а также концентраторов напряжений.

При проектировании пресс-оснастки для одновременного формования нескольких деталей рекомендуется избегать Т-образных разветвлений с поворотом под прямым углом в литниковых каналах, ведущих к формовочным полостям, (слайд "Литниковые каналы в пресс-оснастке для одновременного формования нескольких изделий").

Неправильно

Правильно

Литниковые каналы в пресс-оснастке для одновременного формования нескольких изделий

Это связано с тем, что при разделении смеси на два потока в месте поворота может образовываться зона с повышенным содержанием твердой фазы, и расходящиеся потоки окажутся обедненными ею (слайд "Расслоение смеси в Т-образном разветвлении под прямым углом литникового канала").

Избыток связующего

Избыток связующего

Избыток порошка

Расслоение смеси в Т-образном разветвлении под прямым углом литникового канала

Для обеспечения требуемого режима затвердевания материала вокруг формующей полости организую систему охлаждающих каналов (реже дополнительно систему каналов для подогрева).

Поскольку инжекционное формование – процесс чаще всего автоматизированный, то в пресс-оснастке предусматриваются подвижные элементы для извлечения заготовки из полости матрицы. Как правило, они имеют свою собственную систему привода (механическую, гидравлическую или пневматическую). Места соприкосновения выталкивателей с формовками можно определить по характерным углублениям (слайд "Следы выталкивателей на деталях, изготовленных методом инжекционного формования").

Следует заметить, что уменьшение объема заготовки при застывании связки существенно снижает давление в формующей полости (поддерживаемое прессовым узлом машины, а потом и "шлюзом"), что, безусловно, облегчает извлечение заготовки.

Также эффективным средством облегчения извлечения заготовок из формующей полости матрицы является конусность 0,5 – 2о у некоторых их элементов (если такое допустимо по условиям работы конечной детали).

При расчете габаритов формовочной полости пресс-оснастки обязательно учитывают усадку, возникающую при спекании заготовок.

Количество формующих полостей в одном комплекте пресс-оснастки зависит от количества одновременно формуемых деталей (а это, в свою очередь, зависит от объема партии/производства), объема материала, впрыскиваемого за один цикл, стоимости изготовления оснастки, усилия, развиваемого формовочной машиной. Возможно изготовление пресс-формы для одновременного изготовления разных изделий. В крупномасштабном производстве используется оснастка, в которой может быть до 40 полостей. Большинство стальных изделий формуется в оснастке с количеством полостей от 1 до 16. В принципе, оснастка с одной полостью целесообразна при изготовлении партии менее 200000 штук.

Очевидно, что стоимость многопозиционной оснастки выше, но в результате конечная себестоимость изделий уменьшается, что не всегда достижимо при увеличении парка машин.

В общем случае в машинах для инжекционного формования выделяют инжекционный узел, прессовый узел, систему привода, систему управления. Современные модели имеют встроенные микропроцессоры, которые позволяют скорректировать возникающие ошибки и сбои прямо во время работы.

Машины для инжекционного формования обычно бывают трех основных типов: пневматические, гидравлические и машины с возвратно-поступательным движением шнека.

Пневматические машины обеспечивают непосредственное воздействие газа под избыточным давлением на исходный материал. Эти агрегаты недорогие, и они используются при производстве небольших деталей. Однако большое давление газа приводит к возникновению в заготовках пустот и других видов брака из-за невозможности полностью скомпенсировать усадку во время затвердевания связки.

Гидравлические машины лишены этого недостатка. Давление, развиваемое в них, оказывается достаточным для противодействия образованию усадочных раковин и т.п. Эти машины позволяют формовать большие изделия, но они не способны (из-за особенностей систем управления) успешно формовать изделия сложной геометрии.

Для крупномасштабного производства изделий, в том числе и изделий сложной геометрии, применяют машины с возвратно-поступательным движением шнека (reciprocating screw machine) (слайд "Машина для инжекционного формования с возвратно-поступательным движением шнека").

1 – гидроцилиндр замыкания полости матрицы; 2 – рама; 3 – колонна; 4 – подвижная плита; 5 – передняя неподвижная плита; 6 – сопло; 7 – шнек; 8 – обогреваемый инжекционный цилиндр; 9 – бункер; 10 – привод шнека; 11 – поршень; 12 – гидроцилиндр впрыска; 13 – гидроцилиндр перемещения инжекционного узла машины; 14, 18 – станина; 15 – нагреватели; 16, 17 – полуформы.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

18

15

16

17

Диаметр шнека обычно от 16 до 40 мм, чаще всего 22 мм. Он имеет специальное дозирующее кольцо, определяющее объем материала, который подается в форму за один цикл (слайд "Дозирующее кольцо на шнеке").

Дозирующее кольцо на шнеке

Литниковая система

Головка цилиндра

Корпус цилиндра

Шнек

Дозирующее кольцо

Фактически кольцо выполняет функцию одноходового клапана, предотвращающего обратное течение размягченного материала. При возникновении определенного противодавления кольцо смещается назад и садится на специальную коническую поверхность шнека.

В начале цикла формования гранулированный исходный материал подается в обогреваемый инжекционный цилиндр, размягчается в нем и заполняет пространство между витками вращающегося шнека, находящегося в крайнем переднем положении (слайд "Заполнение инжекционного цилиндра материалом и подача его в форму"). После того, как исходный материала достигнет головки цилиндра, продолжающий вращаться шнек постепенно отводится в крайнее заднее положение. В результате этого перед шнеком накапливается некоторый объем материала, который впрыскивается в литниковую систему и соответственно формующую полость в результате поступательного (без вращения) движения шнека.

Длительность цикла формования обычно составляет от 10 до 90 секунд, притом, что собственно впрыск материала в форму занимает доли секунды.

Заполнение инжекционного цилиндра материалом и подача его в форму

1 – Заполнение размягченным исходным материалом пространства между витками шнека

2 – Отвод шнека в крайнее заднее положение и накопление материала перед ним

3 – Впрыск размягченного материала в литниковую систему и формующую полость

1

2

3

Инжекционный цилиндр, как правило, имеет несколько зон нагрева. Для снижения абразивного действия порошка первая (ближайшая к бункеру) зона обеспечивает быстрый разогрев исходного материала и, поэтому, имеет самую большую температуру. Следующие зоны могут иметь более низкие температуры, достаточные для поддержания только требуемой вязкости формуемого материала. Элементы инжекционного цилиндра изготавливаются из износостойких материалов: инструментальных сталей, твердых сплавов и т.д.

Температура в инжекционном цилиндре поддерживается в диапазоне от 50 до 200 оС. Более низкие температуры приводят к неполному впрыску и соответственно возникновению дефектов в заготовках. Повышенные температуры могут приводить к ухудшению свойств связки, вплоть до изменения ее химического состава и разложения, к расслоению исходного материала и длительному охлаждению после формования.

Давление, развиваемое в инжекционном цилиндре, влияет на скорость заполнения формы, на полноту ее заполнения, а также на извлечение заготовки.

Влияние низкого давления по результатам формования во многом похоже на низкую температуру: неполное заполнение формующей полости, низкая скорость заполнения, дефекты заготовки.

При высоком давлении и особенно при высоком давлении и высокой температуре заготовка может "приклеиваться" к матрице, формуемый материал может проникать в тонкие щели между элементами матрицы, раздвигая их. Это усложняет извлечение и требует дополнительной механической обработки для удаления так называемого "облоя".

Удаление связки из формовок может осуществляться различными способами.

Широко распространенным является одностадийное термическое разложение, которое может быть выполнено на начальной стадии спекания. Заготовка медленно нагревается, связка при этом расплавляется, разлагается, остатки разложения выгорают. Затем оставшаяся металлическая структура спекается в той же самой печи (слайд "Печь компании "Elnik Systems" для удаления связки из заготовок и их спекания").

Например, парафин удаляется из заготовки при медленном нагреве до 150 оС, выдержке при этой температуре и дальнейшем медленном нагреве до 600 оС на воздухе. Таким образом, наблюдается большое сходство с режимом удаления связки в методе формования термопластичных шликеров. Суммарная длительность всей операции – 60 часов.

Для облегчения удаления связки при нагреве можно использовать так называемые фитили – пористые материалы, которые всасывающие расплавленный пластификатор. Предлагаемый режим включает медленный нагрев до 250 оС, выдержку при этой температуре, последующий нагрев до 750 оС в водороде. Общее продолжительность 4 часа.

Для связки, представляющей собой смесь воска с полимерным материалом может использоваться способ, названный "сверхкритическим": нагрев со скоростью 10 оС/мин до 600 оС в парах фреона (давление 10 МПа). Общее продолжительность 6 часов.

Аналогичную связку воск-полиэтилен можно удалять "вакуумной" экстракцией с медленным нагревом в течение 36 часов до температуры спекания при пропускании через печь газа под небольшим давлением.

Двухстадийный процесс подразумевает удаление на первом этапе одного из составляющих связки его растворением или каталитическим разложением. Например, из смеси масло-полимер первый компонент удаляется растворением (выдержкой) при 50 оС в этилендихлориде в течение 6 часов. Если в некоторых связках есть водорастворимые компоненты, то растворителем соответственно может быть вода (слайд "Установка компании "DSH Technologies" для удаления компонентов связки растворением").

Примером каталитического разложения одного составляющего связки может служить выдержка композиции полиацетат-полиэтилен при 135 оС в течение 4 часов в парах азотной кислоты (слайд "Печь компании "Elnik Systems" для каталитического разложения связки"). Также при каталитическом разложении может использоваться щавелевая кислота.

Все приведенные выше примеры режимов (температуры и длительности процессов) относятся к образцам из стального порошка дисперсностью 5 мкм, имеющим толщину сечения 10 мм и содержащим 60% металлической фазы в исходном состоянии.

Для удаления связок на основе водяных гелей используется вакуумная сублимация, суть которой сводится к переводу Н2О изо льда сразу в пар в условиях разрежения. Длительность этого процесса 8 часов. Их также можно удалять сушкой на воздухе в течение 10 часов при 60 оС, что условно можно отнести к термическим методам.

В случае растворения связки, ее каталитического разложения, сублимации жидкой составляющей часть компонентов обязательно остается, обеспечивая изделиям прочность, достаточную для транспортировки их на спекание (слайд "Внешний вид формовки, заготовки с частично удаленной связкой и спеченного изделия"). При одностадийном термическом разложении связки задача сохранения прочности для транспортировки не стоит, поскольку удаление пластификатора чаще всего проводится в той же печи, что и спекание. Если термическое разложение связки все-таки проводится в отдельном нагревательном устройстве, то следует иметь в виду, что температура, при которой необходимо заканчивать этот процесс (600 – 750 оС), должна быть достаточно высокой, чтобы сформировать в заготовках развитые контакты между высокодисперсными частицами по обычным механизмам твердофазного спекания.

К достоинствам удаления связки каталитическим разложением и растворением части компонентов следует отнести то, что они обеспечивают наилучшее сохранение формы и размеров.

Очевидно, что на процесс удаления связки толщина сечений заготовки оказывает большое влияние. Многие производители порошковых изделий, получаемых с использованием инжекционного формования, склоняются к мысли, что максимальная толщина сечений в настоящее время не должна превышать 50 мм. С другой стороны, сечения с толщиной 0,5 мм, которые успешно формируются при инжекционном формовании, видимо следует считать минимальными, хотя в некоторых источниках упоминаются сечения толщиной даже 0,2 мм.

Спекание изделий, изготовленных этим методом формования, принципиально не отличается от спекания изделий такого же химического состава, но сформованных другими методами.

В настоящее время можно говорить, что номенклатура изделий, полученных с использованием метода инжекционного формования, уже достаточно широка. Это роторы малогабаритных турбин, шестерни для ручного электроинструмента, в том числе и электрических зубных щеток, хирургические инструменты, сердечники магнитов для приводов дисков в компьютерах, электрические разъемы, микроволновые фильтры для высокочастотной микроэлектроники, пористые фильтры для обработки горячей загрязненной воды, стоматологические скобки для выправления зубов, элементы очков и наручных часов, детали ручного оружия (в основном детали УСМ и предохранителей) (слайд "Детали, выпускаемые ООО "Синтез – Порошковые детали""), спортивный инвентарь, корпуса блоков и радиаторы для процессоров компьютеров, износостойкие изделия из твердых сплавов: шипы для покрышек, волоки, фильеры и др.

Дальнейшее развитие метода инжекционного формования, вероятнее всего, связано со снятием ограничений по упоминавшимся толщинам сечений, массе изделий и некоторым требованиям геометрии проектируемых деталей, а также увеличения степени автоматизации процессов (слайд "Схема автоматизированной линии по производству изделий инжекционным формованием").