ИСПАРЕНИЕ–КОНДЕНСАЦИЯ

Формально этот метод не должен относиться к физико-химическим методам, поскольку при его реализации не происходит значительного изменения химического состава (состав исходного вещества практически полностью соответствует составу целевого продукта). Также он не должен относиться к механическим методам, поскольку на сырье не оказывается никакое механическое воздействие. Для него целесообразно выделить отдельную группу – физические методы.

Процесс состоит из двух стадий, первая из которых предусматривает перевод жидкого, или значительно реже – твердого, металла в парообразное состояние (соответственно испарение или возгонка), а вторая – конденсацию паров на поверхностях, температура которых ниже точки плавления металла.

Известно, что при обычных условиях над любой поверхностью наблюдается определенное давление паров вещества, соответствующее равновесию, при котором скорость испарения (возгонки) равна скорости конденсации. При отводе паров от исходной поверхности равновесие смещается, и можно добиться непрерывного перевода жидкого или твердого вещества в газообразное состояние.

Скорость испарения (возгонки) зависит от упругости пара вещества, концентрации его вблизи поверхности осаждения, парциальным давлением других газообразных веществ в реакторе.

Образование твердых частиц при конденсации пара происходит путем атомарного их формирования. Для успешного протекания конденсации необходимо выполнение двух условий:

- Большое пересыщение пара, величина которого должна в 100 и более раз превышать пороговые значения конденсации пара данного вещества. Такое пересыщение способствует одновременному и множественному возникновению зародышей твердой фазы, благодаря чему газовая фаза обедняется, рост частиц затормаживается и сохраняется возможность получать дисперсный целевой продукт.

- Присутствие в конденсируемом паре нейтрального газа, который препятствует коагуляционному и диффузионному росту частиц. Его давление обычно составляет от 10–3 до 102 кПа (от 0,00001 до 1 атм).

Следствием выполнения обоих условий является создание при конденсации режима вязкостного или молекулярно-вязкостного течения парогазовой смеси, когда длина свободного пробега атомов меньше характерного размера емкости с этой смесью.

Процесс конденсации пара может протекать либо по гетерофазному механизму (на холодной поверхности), либо по гомофазному или гомо-гетерофазному механизму (в объеме). Условной границей является пересыщение 104 – 106. Ниже 104 зародыши твердой фазы образуются по гетерофазному механизму, выше 106 – по гомофазному.

Формирование частиц порошка по гетерофазному механизму представляет собой рост частиц, зарождение которых происходит на макродефектах поверхности. В зависимости от условий могут образовываться частицы размером от долей миллиметра до нескольких миллиметров виде пластин или дендритов. Особенностью процесса является формирование в первые мгновения сплошной пленки. Далее кристаллы растут перпендикулярно подложке, приобретая ограненную форму (призмы, пирамиды по 10 – 20 мкм). Затем в осадке образуется как бы второй фронт, когда из общей массы выделяются доминирующие частицы, прорастающие друг через друга.

Гомофазный процесс инициируется пересыщением пара, и частицы порошка растут за счет коагуляционного слияния в газовом потоке. Их форма и структура зависят от характера тепло- и массопереноса в реакторе. Если температура в нем выше 0,7 Тпл металла, то частицы приобретают сферическую форму по схеме "пар – жидкость – твердое". При температуре ниже 0,7 Тпл образуются ограненные частицы (призмы, пирамиды, сложные изометрические кристаллы) по схеме "пар – твердое". Варьируя параметры конденсации можно получать порошки от 0,01 до 50 мкм.

Смешанный процесс характеризуется образованием зародышей в объеме реактора, рост которых происходит после осаждения на холодной поверхности. В этом случае также наблюдается слияние мелких частиц и ориентированное формирование из них крупных псевдокристаллов (сферолитов), легко разрушаемых ультразвуком. После разрушения фиксируются частицы смешанных форм (граненые, сферические поли- и монокристаллические).

Считается, что смешанным процессом целесообразно получать порошки металлов с большим или средним давлением паров при сравнительно низких температурах: Zn, Al, Ca, Mg, Cd, Be, хотя современные методы нагрева снимают ограничения по температуре плавления.

Металлические порошки, полученные методом испарения-конденсации, имеют высокую чистоту, несмотря на поверхностное окисление и адсорбцию газов (размер от 0,1 до 20 – 50 мкм).

В мировой практике ультра- и нанодисперсные частицы с размером 10 – 100 нм и удельной поверхностью более 10 м2/г получают с помощью плазменного нагрева (температуры 4000 – 10000 оС).

Не менее перспективным источником нагрева являются лазеры с мощностью импульсов 10 – 30 Дж и длительностью несколько микросекунд. С их помощью можно получать частицы железа, титана, никеля размером от 10 до 70 нм в зависимости от давления газов в аппарате. В этом случае к традиционным параметрам, влияющим на результаты процесса, добавляются светоотражение металла и его теплопроводность.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ ЦИНКА, АЛЮМИНИЯ, МАГНИЯ, КАЛЬЦИЯ

Крупнотоннажное производство порошка цинка методом испарения-конденсации реализовано по различным технологическим схемам. Одна из них (непрерывная) подразумевает расплавление цинка и его частичную очистку от железа и свинца в отражательной печи при температуре 550 оС, перегрев его в той же печи до 600 оС, испарение на тарелках в ректификационной колонне при температуре 1200 – 1300 оС и наконец конденсацию при 250 – 400 оС.

В другой технологической схеме испарение жидкого цинка осуществляется в вертикальной печи, которая заполнена кусками кокса, за счет тепла, выделяемого при протекании через них электрического тока. Порошок формируется в блоке конденсаторов, оснащенном фильтрами и системой принудительной циркуляции инертного газа-носителя. Имея производительность до 2000 т/г, этот метод не обеспечивает высокой чистоты получаемого порошка.

Для получения высокодисперсного порошка цинка в нашей стране в институте металлургии УрО Академии наук была разработана серия установок "Туман" с резистивным испарителем мощностью до 50 кВт. Конструктивное исполнение предусматривает размещение испарителя как в самой камере-конденсаторе (у одного торца), так и вне ее (слайд "Установки серии "Туман"").

Порошок алюминия получают в герметичном аппарате в инертном газе (аргоне, гелии) или вакууме в непрерывном или периодическом режиме работы. Слиток алюминия плавят и испаряют в тигле при температуре 1200 – 1500 оС (слайд "Установка для получения порошка алюминия испарением-конденсацией"). Пары конденсируются в объеме аппарата; полученный порошок черного цвета с размером частиц около 0,03 мкм и насыпной плотностью 0,08 г/см3 ссыпается в бункер.

Порошок магния с размером частиц более 100 мкм получают в аппарате с тарельчатым испарителем, в котором развивается температура до 1100 оС, и охлаждаемым до 30 – 50 оС кристаллизатором в виде двух охлаждаемых полок со специальными ножами. Свойства порошка меняют, изменяя температуру процесса и время пребывания частиц на полках кристаллизатора (слайд "Установка для получения порошка магния и кальция испарением-конденсацией").