СВОЙСТВА ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Целевая задача порошковой металлургии – получение материалов с заданными свойствами, которые могут как количественно, так и качественно отличаться от свойств изготавливаемых традиционными способами компактных материалов, в том числе и такого химического состава.

Поскольку на сегодняшний день разработано уже очень много различных материалов из металлических порошков, то подробно описать все их свойства не представляется возможным, и следует остановиться на наиболее общих закономерностях.

М.Ю. Бальшин обратил внимание на то, что многие свойства порошковых материалов зависят не только от относительной плотности, но и от безразмерного контактного сечения к. Если при изучении формования к характеризуется как отношение величины контактного сечения Sк к номинальному сечению Sн, то при рассмотрении свойств к можно трактовать как величину, характеризующую долю объема пористого тела, в котором концентрируются направленные напряжения или процессы.

В самом общем виде пористое тело представляет собой двухфазную объемную конструкцию, состоящую из твердой фазы (которая с точки зрения классических представлений может сама быть многофазной) и пустоты (или газовой среды). Для него характерно следующее:

- Передача энергии, напряжений и т.п. практически полностью концентрируется в твердой фазе, причем только в ее "активной" части, характеризуемой величиной к.

- Электропроводность, теплопроводность и другие свойства газовой фазы (а тем более пустоты) по своим величинам исчезающее малы по сравнению с аналогичными свойствами твердой фазы, поэтому ими можно пренебречь.

- Если твердая фаза сама состоит из нескольких компонентов, то априорная оценка свойств значительно усложняется, поскольку возможна преимущественная концентрация процессов в одном из них.

В общем виде зависимость свойств порошкового тела от различных факторов, и в первую очередь от относительной плотности, можно представить в виде так называемой диаграммы Бальшина-Хюттига (слайд "Диаграмма Баль



0,5

1,0

0

100

,%

1

2

3

4

шина-Хюттига"):

 – безразмерная величина, характеризующая относительное свойство порошкового тела:

χ=ССк

где: С – свойство порошкового тела; Ск – свойство компактного тела того же состава.

Величина  связана с относительной плотностью материала простым соотношением:

χ=ϑm

где: m – показатель степени, принимающий значения в диапазоне от 0 до 10. В зависимости от него возможны следующие случаи:

- m = 0: свойство порошкового тела не зависит от относительной плотности (пористости): температура плавления, коэффициент термического расширения, микротвердость.

- m = 1: аддитивные свойства зависят только от количества материала: теплоемкость, магнитная восприимчивость.

- m = 1,5 – 2: свойства типа теплопроводности: теплопроводность, электропроводность, модуль упругости, диэлектрическая проницаемость, начальная магнитная проницаемость.

- m = 3 – 10: структурно-чувствительные свойства: прочность, пластичность, максимальная магнитная проницаемость, ударная вязкость.

Величина  является масштабом искажения конкретного свойства в пористом теле. Ее иногда и называют масштабом.

С = МСк

Определив масштаб по одному свойству порошкового материала, можно спрогнозировать другие свойства из той же группы. К сожалению, М = const только для данного образца, то есть в другом образце с такой же относительной плотностью масштаб может быть другим из-за иного состояния межчастичных контактов.