ИЗОСТАТИЧЕСКОЕ ФОРМОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ

Изостатическое формование – формование металлического порошка в эластичной или деформируемой оболочке в условиях всестороннего сжатия.

Преимуществами этой группы методов являются:

- Возможность получения крупногабаритных заготовок, в том числе и с большим отношением высоты к поперечному размеру;

- Возможность получения изделий с высокой степенью равноплотности (с малой анизотропией свойств);

- Возможность формования хрупких и малопластичных материалов до бóльших плотностей, чем при прессовании в пресс-формах. Для этих материалов усадка при спекании оказывается меньше, соответственно меньше возможное искажение формы;

- Возможность одновременного осуществления формования и спекания, а также получения практически беспористых изделий (при газостатическом формовании);

- Возможность изготовления изделий сложной формы за один технологический цикл (при газостатическом формовании и принятии специальных мер);

- Возможность повышения свойств спеченных изделий (с помощью газостатического формования).

К недостаткам изостатического формования относятся:

- Более сложное и дорогое аппаратурное оформление процессов (более дорогие аппараты, с бóльшими затратами на эксплуатацию, в том числе затратами на обслуживающий персонал, и производственные площади);

- Более длительный технологический цикл, обусловливающий низкую производительность;

- Значительный уровень опасности для обслуживающего персонала (особенно в случае газостатического формования) и соответствующие большие расходы на защитные меры.

Первое сообщение об изостатическом формовании датируется 1913 годом, когда был выдан патент США №1081618 на гидростатический способ формования порошков.

В 1978 году прошла I международная конференция по изостатическому формованию, а к концу 80-х годов насчитывалось уже более 100 патентов и несколько тысяч публикаций по всем его аспектам.

В настоящее время изостатическое формование включает в себя гидростатическое, газостатическое формование и формование в толстостенных эластичных втулках.

ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ФОРМОВАНИЕ

Гидростатическое формование иногда называют холодным изостатическим формованием или холодным изостатическим прессованием (ХИП). Широкая его реализация в мире началась в 30 – 40-х годах прошлого века в керамической промышленности при изготовлении корпусов свечей зажигания для двигателей внутреннего сгорания. В СССР его применяют с 1948 года.

Основная идея этого метода иллюстрируется следующей схемой (слайд "Гидростатическое формование по методу "мокрого мешка"").

1

2

3

4

5

1 – Камера высокого давления

2 – Затвор

3 – Эластичная оболочка с порошком

4 – Магистраль от насоса высокого давления

5 – Система регистрации давления

Очевидно, что эластичная оболочка в гидростатическом формовании всегда деформируемая. Обратное утверждение, в соответствии с приведенным выше определением, не всегда верно, поскольку в газостатическом формовании оболочки деформируемые, но не эластичные.

Представленная схема, которая собственно и была запатентована в 1913 году, условно называется схемой "мокрого мешка". Через 16 лет в США были запатентованы схема "сухого мешка" (метод встроенной или фиксированной матрицы) и ее разновидность с радиальным уплотнением порошка. В 1971 году предложена оригинальная комбинация "сухого мешка" с радиальным уплотнением и двустороннего прессования.

Особенность движения частиц порошка в оболочке, а именно преимущественное перемещение по радиусу от периферии к центру и практически полное отсутствие внешнего трения их об оболочку (и соответственно потерь усилия формования на его преодоление), предопределяет весьма высокую равноплотность изделий. Единственным местом, где плотность слегка понижена, является центральная зона, в которой возникает эффект, похожий на арочный эффект в пресс-форме.

При гидростатическом формовании помимо повышения равноплотности формовок отмечается еще и увеличение их общей плотности по сравнению с прессованием, причем этот прирост при одинаковых давлениях наиболее выражен для малопластичных и хрупких материалов. По мере повышения пластичности различие уменьшается. При спекании "гидростатические" формовки имеют меньшую усадку и с меньшей вероятностью изменяют форму.

Для установок гидростатического формования (гидростатов) отсутствует понятие максимального усилия, характерное для прессов. При прессовании это усилие, действуя на некоторую поверхность в пресс-форме, определяет предельное давление: чем больше поверхность, тем давление меньше и, соответственно, меньше возможности достижения требуемых параметров прессовок.

Для гидростатов принято указывать предельно допустимое (исходя из их конструктивных особенностей) давление, которое во время формования будет одинаковым для заготовок с любой площадью габаритной поверхности. Именно это позволяет говорить о возможности формирования крупногабаритных изделий. Фактически лимитирующим фактором является объем рабочей камеры.

Процессы, происходящие при прессовании порошка в пресс-форме и формовании в гидростате, похожи друг на друга, однако точки перехода от одной стадии уплотнения к другой смещены друг относительно друга (слайд "Уплотнение порошка при гидростатическом формовании"). Отклонение от линейной зависимости в логарифмических координатах при гидростатическом формовании наступает при меньших давлениях и бóльших относительных плотностях.

1 – Гидростатическое формование

2 – Прессование в пресс-формах

lgP

lg

2

1

Для количественного описания уплотнения порошков при гидростатическом формовании можно использовать уравнение Кавакита (Kawakita), 1963 г (слайд "Уравнения гидростатического формования").

C=V0−VфV0=1−γнасγф=a⋅b⋅P1+b⋅P,  или

PC=1a⋅b+Pa

где: С – относительное уменьшение объема порошковой формовки; V0 и Vф – соответственно начальный объем порошка и текущий объем порошковой формовки; нас и ф – соответственно насыпная плотность порошка и плотность порошковой формовки при давлении P; a  и  b – константы.

1/(ab)

P

P/C

0



tg = 1/a

Константа  a  является мерой пористости порошка в состоянии свободной насыпки, причем наблюдается хорошая корреляция между ней и величиной  1 – (нас/к), где к – плотность беспористой формовки. Константа  b  зависит от геометрии частиц и их способности к пластической и упругой деформации.

В 1983 году Л.Ю. Максимов на основе теоретического анализа уплотнения сферических порошков пластичных металлов вывел свое уравнение для гидростатического формования:

P2,2⋅σт=ϑ5		или		ϑ=0,85 5Pσт

где: P – давление формования; т – предел текучести материала порошка;  – относительная плотность формовки при давлении P. По своему виду это уравнение аналогично логарифмическому уравнению Бальшина, поскольку Pmax = 2,2т; m = 5.

Для заготовок с одинаковой относительной плотностью существует соотношение между давлением гидростатического формования и давлением прессования:

PгидрPпресс=1+2ξ3

где  – коэффициент бокового давления.

Для грамотного осуществления гидростатического формования необходимо правильно выбрать жидкость, материал эластичной оболочки и собственно установку для создания давления (гидростат).

К гидравлической жидкости предъявляются следующие требования:

- Низкая стоимость и недефицитность;

- Совместимость с материалом рабочей камеры гидростата и материалом оболочки (например, натуральная резина и поливинилхлорид не могут работать в масле);

- Минимальная сжимаемость для минимального накопления энергии и, соответственно обеспечения относительной безопасности гидростата (слайд "Энергия, накопленная в контейнере высокого давления с водой"). Вода, считающаяся несжимаемой, имеет коэффициент сжимаемости примерно 1,5%;

Энергия, накопленная в контейнере высокого давления с водой при 15 оС

(числа у прямых – давление, МПа)

0,2

0,6

1,0

1,4

V, м3

0

2

4

6

8

10

E, МДж

50

100

150

200

300

400

500

- Легкость отделения порошка от рабочей жидкости при прорыве оболочки;

- Эффективность очистки жидкости от примесей, в том числе и от формуемого порошка.

- Низкая пожаро-взрывоопасность, отсутствие токсического воздействия.

В качестве рабочих жидкостей используют масла (веретенное, индустриальное, гидравлическое), воду с ингибиторами коррозии, водно-мясляные эмульсии, глицерин.

Требования к эластичным оболочкам:

- Низкий модуль упругости (примерно на пять порядков меньше модуля упругости металла);

- Низкая адгезия к порошку или вообще ее отсутствие;

- Большая усадка при сжатии;

- Хорошая обрабатываемость и износостойкость;

- Стойкость к формующей жидкости;

- Сопротивление выдавливанию через малые отверстия;

- Сопротивление просачиванию жидкости через материал оболочки;

- Стойкость к старению (для обеспечения возможности многократного использования);

- Возможность литья и прессования без образования поверхностных дефектов и включений;

- Твердость по Шору (шкала А) 40 – 80 единиц.

Указанными свойствами обладают натуральный и синтетический каучуки, неопреновая, нитрильная и силиконовая резины, поливинилхлорид, полиуретаны (одно-, двух- и многокомпонентные).

Одни типы порошков могут формоваться в любых оболочках, другие – только в специальных. Обычно толщина их стенок составляет от 1,6 до 6 мм. Более толстостенные оболочки служат дольше, но сложнее в изготовлении и при определенных условиях могут приводить к расслою заготовки. Тонкостенные оболочки применяют для формования изделий сложной формы, но они быстро выходят из строя.

К установкам для изостатического формования с помощью жидкости относятся специализированные гидростаты и гидростатические прессы для плунжерных гидростатов. Похожую на гидростаты конструкцию имеют машины для гидродинамического формования, но скорость нарастания давления в их рабочих камерах намного больше, а само формование в них относится к импульсным методам.

1

2

3

1

2

4

5

а

б

Конструкции гидростатов: а) безрамный гидростат; б) рамный гидростат;

1 – рабочая камера; 2 – крышка; 3 – резьбовой (байонетный) затвор; 4 – рама; 5 – запирающий элемент рамы.

По способу создания давления в рабочей камере гидростаты делятся на насосные, плунжерные и мультипликаторные. По конструктивным особенностям они делятся на рамные и безрамные (слайд "Рамные и безрамные гидростаты").

В рамных гидростатах осевое усилие, действующее на крышку, передается через запирающий элемент на раму. В безрамных гидростатах запирание крышки осуществляется различными затворами резьбового (байонетного) типа.

Рабочие камеры гидростатов испытывают большие радиальные усилия, поэтому они упрочняются предварительно напряженной (растянутой) проволокой, наматываемой снаружи (слайд "Упрочнение рабочей камеры гидростата). Внутренний диаметр таких рабочих камер может быть до 2,5 м, высота до 5,5 м, максимальное рабочее давление до 620 МПа. Аналогично может быть упрочнена и рама установки.

Характеристики некоторых отечественных (ВНИИметмаш) и зарубежных (ASEA) гидростатов приведены в учебнике "Процессы порошковой металлургии", Ч.II, стр. 84. Помимо компании ASEA за рубежом гидростаты выпускают компании ABRA, QUINTUS и другие (слайды "Гидростаты компании "QUINTUS"" и "Гидравлический агрегат гидростата").

Цикл гидростатического формования по методу "мокрого мешка" состоит из нескольких этапов:

- Расчет и отмеривание навески порошка.

- Придание оболочке правильного положения и требуемой формы.

- Равномерное заполнение оболочки порошком, в том числе и с использованием вибрации для обеспечения более плотной укладки.

- Герметизация оболочки.

- Вакуумирование оболочки во избежание образования при формовании изолированных пор с повышенным давлением "защемленного" воздуха. Для этого используют соединенную с вакуумным насосом полую иглу, которой протыкают оболочку. После удаления иглы оболочка самозатягивается. В случае формования малопластичных и хрупких порошков эту операцию можно не выполнять.

- Размещение оболочки с порошком в рабочей камере гидростата.

- Герметизация рабочей камеры.

- Создание требуемого давления.

- Выдержка оболочки при заданном давлении (если необходимо).

- Сброс давления.

- Вскрытие камеры.

- Извлечение оболочки с формовкой из камеры.

- Извлечение формовки из оболочки.

В настоящее время разработаны конвейерные линии, позволяющие повысить производительность гидростата (слайд "Конвейерная линия гидростатического формования").

Метод гидростатического формования по методу "сухого мешка" имеет несколько разновидностей, однако всех их объединяет наличие перфорированной обечайки, в которую помещают оболочку с порошком и которая предотвращает искажение формы оболочки под действием силы тяжести после того, как в нее засыпан порошок. Перфорированная обечайка обычно крепится к крышке (крышкам) рабочей камеры. Поэтому данный метод еще называют методом фиксированной или закрепленной оболочки (слайд "Гидростатическое формование по методу "сухого мешка" с радиально-осевым сжатием").

Схема гидростатического формования по

методу "сухого мешка" с радиально-осевым сжатием

1 – Рабочая камера

2 – Крышка

3 – Перфорированная обечайка

4 – Эластичная оболочка с порошком

1

2

3

4

В данной разновидности реализуется так называемое радиально-осевое уплотнение. Часть порошка, прилегающая к крышке не находится в условиях всестороннего сжатия, что очевидно должно приводить к некоторой неравноплотности по объему заготовки. Преимущество такой схемы, помимо предотвращения искажения формы оболочки, еще и в том, что цикл формования сокращается за счет возможного исключения этапов 6 и 12 (см. выше), а также объединения этапов 4 и 7, 11 и 13.

Схема гидростатического формования по методу "сухого мешка" с радиальным сжатием

1 – рабочая камера; 2 – крышка; 3 – перфорированная обечайка; 4 – эластичная оболочка с порошком;

5 – стержень для формирования внутренней полости в заготовке.

1

2

3

4

2

5

В методе "сухого мешка" может быть реализовано и чисто радиальное обжатие порошка (слайд "Гидростатическое формование по методу "сухого мешка" с радиальным сжатием").

Схема "трехосного" формования, как разновидность метода "сухого мешка", предусматривает сначала радиальное уплотнение порошка в оболочке, а затем дополнительное двустороннее прессование (без снятия радиального давления) с помощью двух пуансонов (слайд "Формование по методу "сухого меш

Схема формования по методу "сухого мешка" с трехосным сжатием

1 – рабочая камера; 2 – верхний пуансон;

3 – нижний пуансон; 4 – перфорированная

обечайка; 5 – оболочка с порошком

1

2

3

4

5

ка" с трехосным сжатием"). Объемы порошка, прилегающие к пуансонам и первоначально практически не уплотненные, вдавливаются в центральную область с возникновением сдвиговых деформаций. В этой схеме осевое давление должно превосходить боковое, создаваемое жидкостью. В конце своего хода торцы пуансонов оказываются на уровне перфорированной обечайки.

Такое комбинированное формование позволяет увеличивать плотность и прочность заготовок примерно на 25%. При увеличении отношения H/D этот прирост становится меньше.

2

1

3

4

Плунжерный гидростат

1 – Рабочая камера

2 – Пуансон

3 – Уплотнение пуансона

4 – Оболочка с порошком

Для проведения исследовательских работ применяются малогабаритные гидростаты (слайд "Малогабаритные гидростаты для исследовательских работ"), а также так называемые плунжерные гидростаты, давление в которых создается с помощью гидравлических прессов (слайд "Плунжерный гидростат"). Следует отметить, что в последнем случае возникает проблема обеспечения усилия пресса, достаточного для создания требуемого давления в рабочей камере, а также поддержание работоспособности уплотнения в течение нескольких циклов. Плунжерные гидростаты позволяют развивать давление до 20 т/см2.

При гидростатическом формовании по методу "мокрого мешка" может возникать брак следующих видов (слайд "Виды брака при гидростатическом формовании по методу "мокрого мешка""):

Виды брака при гидростатическом прессовании по методу "мокрого мешка"

1 – "шейка"; 2 – неравномерное уплотнение ("усадка"); 3 – "ступня слона"; 4 – "банан"; 5 – расслоение заготовки; 6 – скрашивание кромок

1

2

3

4

5

6

Причинами его может быть:

- Недостаточное или избыточное количество порошка в оболочке;

- Недостаточная жесткость оболочки, деформирующейся при засыпке порошка;

- Неравномерная засыпка порошка (из-за его недостаточной текучести);

- Недостаточная толщина оболочки;

- Изготовление заглушек оболочки из материала, более жесткого, чем материал остальных ее элементов;

- Высокая уплотняемость порошка;

- Высокая пластичность материала частиц;

- Неправильно подобранный материал оболочки;

- Избыточная толщина оболочки;

- Низкая прочность заготовки;

- Малый радиус скругления кромок заготовки.

Причины конкретных видов брака приведены в следующей таблице:

| Вид брака (метод "мокрого мешка") | Причины |
| --- | --- |
| 1 | 1, 2, 4 |
| 2 | 2, 3 |
| 3 | 5, 6 |
| 4 | 2, 7 |
| 5 | 8 – 10 |
| 6 | 8 – 11 |

При гидростатическом формовании по методу "сухого мешка" могут возникать дефекты, как сходные с дефектами при формовании по методу "мокрого мешка", так и специфические (слайд "Виды брака при гидростатическом формовании по методу "сухого мешка"").

1

2

3

4

5

Виды брака при гидростатическом прессовании по методу "сухого мешка"

1 – расслоение заготовки; 2 – "шейка"; 3 – трещины; 4 – трещины с расслоением; 5 – продольные (осевые) трещины

Расслоение возникает из-за смещения оболочки или пуансонов, избыточных давлений, плохой формуемости порошка. Причины возникновения "шейки" те же самые, что и в методе "мокрого мешка". Конусообразные трещины с расслоением или без него образуются из-за избыточных давлений формования и плохой формуемости порошка. Продольные трещины образуются из-за слишком быстрого сброса давления, а также при избыточном количестве смазки в порошке.

ГАЗОСТАТИЧЕСКОЕ ФОРМОВАНИЕ

Первые исследования формования порошков в деформируемых, но не эластичных, оболочках при одновременном воздействии высокого давления, создаваемого газом, и высокой температуры были выполнены в США в 50-х годах прошлого века. Эти работы были связаны с изготовлением тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Дальнейшая динамика увеличения количества газостатов хорошо иллюстрирует интерес к этому виду формования. В 1980 году в мире их всего было примерно 100 штук; в 1982 году – 305 (163 в США и Канаде, 46 в Японии и на Дальнем Востоке, 74 в Европе); в 1985 году – во всем мире более 600 газостатов (из них примерно половина в США); в 1988 году – во всем мире более 1000 газостатов (из них половина исследовательских).

Газостатическое формование иногда называют горячим изостатическим прессованием (англ. – Hot Isostatic Pressing – HIP).

Преимущества газостатического формования следующие:

- Повышенные свойства получаемых порошковых материалов, заготовок и изделий;

- Возможность изменения параметров обработки (давление, температура, время), позволяющего на одном и том же оборудовании получать материалы и изделия из различных порошков, в том числе и неметаллических;

- Отсутствие ограничений по конфигурации изготавливаемых или обрабатываемых изделий (слайд "Изделия из нитрида кремния, изготовленные газостатическим формованием").

Первое преимущество вытекает из возможности получать практически беспористые изделия благодаря тому, что давления могут достигать 1000 МПа (чаще 200, 315, 420 МПа), а температуры до 2000 оС (обычно 1200 – 1400 оС). Следует отметить, что максимальные давления обычно развиваются не при максимальных рабочих температурах и соответственно эти максимальные температуры развиваются не при максимальных давлениях.

Упоминание в п. 3 обрабатываемых изделий связано с современной тенденцией использования газостатов для дополнительной обработки спеченных изделий: повышения плотности, прочности, других эксплуатационных характеристик. Также газостатическое формование успешно используется для обработки гранулированных материалов (размер гранул превышает 1 мм).

К недостаткам газостатического формования относятся:

- Сравнительно небольшие давления формования;

- Большая длительность рабочего цикла и соответственно низкая производительность всего процесса;

- Высокие капитальные и эксплуатационные затраты из-за сложности оборудования и необходимости привлечения высококвалифицированных кадров;

- Большая опасность газостатов с точки зрения запасаемой энергии (слайд "Энергия, запасенная сжатым газом в рабочей камере газостата"), которая может достигать 200 МДж, что эквивалентно 50 кг тринитротолуола. В связи с этим установки газостатического формования размещают в бетонных бункерах или на больших площадях, ограниченных легкими стенами и крышами (слайд "Общая схема установки газостатического формования компании "QUINTUS"").

Энергия, запасенная сжатым газом в рабочей камере газостата

(числа у прямых – давление, МПа)

0,5

1,0

1,5

V, м3

0

E, МДж

75

100

150

200

100

150

200

50

Газ, применяемый для газостатического формования должен иметь высокую чистоту (содержание примесей порядка 10-6 %) и большую сжимаемость. Наиболее часто используют аргон, азот, реже гелий. Есть упоминания об использовании водорода, СО, СО2 и даже H2S.

Деформируемые (но не эластичные!) оболочки в газостатическом формовании являются одноразовыми, тем не менее, их проектирование и изготовление являются одними из наиболее сложных и ответственных этапов. К материалу оболочки предъявляются следующие требования:

- Отсутствие взаимодействия с формуемым материалом;

- Достаточная пластичность при температуре процесса;

- Технологичность (т.е. легкая обработка при изготовлении оболочки);

- Низкая стоимость.

Геометрия оболочки должна быть такой, чтобы обеспечить изготовление изделий с формой и размерами, наиболее близкими к конечным.

В практике газостатического формования наиболее распространены тонкостенные оболочки, получаемые штамповкой или выдавливанием из листов нержавеющих сталей с последующей сваркой отдельных элементов, и толстостенные оболочки из малоуглеродистых сталей, элементы которых могут изготавливаться литьем по выплавляемым моделям, штамповкой и т.п. с последующей сваркой.

Требование достаточной пластичности при температуре процесса позволяет применять оболочки, изготовленные из различных сортов стекла, которые уже при температуре 600 – 700 оС легко поддаются пластической деформации. Такие оболочки изготавливают методом шликерного формования с последующим спеканием.

Проектирование оболочек подразумевает расчет их сечений и толщин, которые обеспечили бы нужную форму и размеры заготовки. Большие оболочки не могут деформироваться абсолютно равномерно, а неравномерная деформация в свою очередь может привести к разрушению оболочки и, как следствие, к разрушению всей установки.

Считается, что коэффициент заполнения объема оболочки порошком (т.е. отношение суммарного объема всех частиц к ее внутреннему объему) должен быть около 0,7, что близко к пределу относительной плотности укладки для сферических монодисперсных частиц и гораздо больше величины нас для подавляющего большинства промышленно производимых порошков. Габаритный объем порошка при газостатическом формовании не должен изменяться более чем в 1,3 раза.

Для обеспечения относительной безопасности при обжатии порошка более чем в 1,3 раза проработаны технические решения, включающие осуществление сначала гидростатического, а затем газостатического формования.

Вакуумирование оболочки и соответственно сохранение ее герметичности при газостатическом формовании приобретает гораздо большее значение по сравнению с гидростатическим формованием по соображениям безопасности. Следует однако упомянуть об одной зарубежной научно-исследовательской работе, в ходе которой внутри оболочки оставляли контролируемое количество газа, который, попадая в ходе выдержки при заданных температуре и давлении в изолированные поры, расширялся после снятия давления, увеличивая объем пор и даже придавая им форму параллелипипедов.

Основными конструктивными элементами газостатов являются рабочая камера (контейнер), рама (для рамных установок) нагревательные устройства (внутри контейнера или вне его), системы создания и поддержания высокого давления газа, резервуары для хранения газа, системы управления и обеспечения безопасности.

1

1

1

2

2

3

3

4

5

3

4

6

2

4

7

В зависимости от рабочей температуры установки газостатического формования делятся на три типа (слайд "Типы контейнеров газостатов"):

Типы контейнеров газостатов

1 – крышка; 2 – рабочая камера; 3 – нагреватель; 4 – оболочка с порошком; 5 – внешняя оболочка; 6 – опора; 7 – система охлаждения

- Tmax = 700 – 800 оС: наружные нагревательные элементы, горячие стенки рабочей камеры, невысокие давления;

- Tmax < 1000 оС: внутренние нагревательные элементы, горячие стенки рабочей камеры (без охлаждения);

- Tmax = 1400 – 1500 оС (до 2000 оС): внутренние нагревательные элементы, холодные стенки рабочей камеры (охлаждаемые).

Большинство рабочих камер газостатов представляют собой толстостенный цилиндр из нескольких запрессованных друг в друга втулок. Для противодействия радиальным нагрузкам они, как и рабочие камеры гидростатов, обматывается снаружи предварительно напряженной растянутой проволокой (слайд "Схема рабочей камеры газостата с внутренними нагревателями").

Также аналогично гидростатам осевые нагрузки в газостатах воспринимаются крышками с затворами (безрамные установки) или специальными станинами, на которые передаются усилия от крышек (рамные установки).

Обычно нагревательные элементы располагают в донной части рабочей камеры и на ее боковой цилиндрической поверхности, чтобы обеспечить равномерное распределение температуры по высоте, однако встречаются камеры, где нагреватели устанавливают только на боковой поверхности (слайд "Установка нагревателей на боковой поверхности рабочей камеры"). При температурах до 1400 оС их изготавливают из молибдена (стержни, спирали, ленты), при температурах от 1400 до 2000 оС – из графита. Графитовые нагреватели выдерживают до 1000 рабочих циклов (сами газостаты – до 30000 циклов при предельных условиях).

Для перекачки газов и создания необходимого давления применяют механические агрегаты (компрессоры, насосы, мультипликаторы) и термические установки (термические компрессоры, криогенные термокомпрессоры) (слайд "Поршневой компрессор газостата").

Базовый цикл газостатического формования включает в себя несколько этапов:

- Сборка садки (расчет и отмеривание навески, загрузка порошка в оболочку, виброуплотнение, вакуумирование, герметизация оболочки);

- Установка термопар на садку;

- Загрузка садки в рабочую камеру, подключение термопар к измерительной аппаратуре, вакуумирование камеры и промывка ее рабочим газом.

- Создание необходимых рабочих параметров (давления и температуры);

- Выдержка садки в течение требуемого времени;

- Охлаждение садки и выпуск газа из рабочей камеры;

- Выгрузка садки, извлечение заготовки.

В настоящее время существует четыре основные схемы проведения газостатического формования (слайд "Схемы проведения газостатического формования").

Схемы проведения газостатического формования

а – базовая; б – для крупногабаритных заготовок; в – для формования в стеклянных оболочках; г – непрерывный процесс

Р, Т



Р

Т

Выдержка

а

0

Р, Т



Р

Т

Выдержка

б

0

Р, Т



Р

Т

Выдержка

в

0

Р, Т



Р

Т

Выдержка

г

0

Особенностью базовой схемы является первоначальный подъем давления компрессором (насосом) до небольшой величины и последующий нагрев газа до требуемой температуры, сопровождающийся дальнейшим повышением давления до необходимого уровня. Время выхода на постоянную температуру соответствует времени выхода на постоянное давление. Продолжительность всего цикла может достигать 24 часов.

В случае крупногабаритных заготовок осуществляют одновременный подъем температуры и давления до требуемых величин.

При использовании стеклянных оболочек сначала поднимают температуру до уровня, обеспечивающего их пластическую деформацию без нарушения целостности, после чего поднимают давление.

При непрерывном процессе (длительность одного цикла всего 3 – 4 часа) температура поддерживается на требуемом уровне постоянно.

В первом случае нет необходимости иметь компрессор (насос), развивающий предельное давление для процесса, во всех остальных случаях такой компрессор (насос) обязателен.

Современные газостаты оснащаются системами ускоренного охлаждения садки (40 – 100 оС/мин), что позволяет существенно уменьшить время одного цикла и повысить производительность установок. Заявленная компанией "QUINTUS" скорость охлаждения до 1000 оС/мин фактически позволяет осуществлять газостатическое формование и закалку в одном цикле (слайд "Газостаты компании "QUINTUS" с системами быстрого охлаждения").

Еще одна установка этой компании позволяет проводить газостатическое формование при давлении 200 МПа и температуре 2200 оС, а также спекание в вакууме при температуре 2000 оС; скорость охлаждения садки 40 оС/мин (слайд "Комбинированная установка компании "QUINTUS").

Из публикаций в иностранной научно-технической литературе известно, что разработан процесс формования атмосферным давлением воздуха (Compacting by Atmosphere Pressure – CAP). Суть его заключается в том, что порошок помещается в стеклянную оболочку, которая затем вакуумируется и герметизируется. В ходе процесса она нагревается в тигле с песком до температуры выше 1100 оС и деформируется под действием атмосферного давления, обеспечивая формование порошка. При охлаждении из-за разности в коэффициентах термического расширения стекло трескается и легко отделяется от формовки.

В учебнике "Процессы порошковой металлургии", Ч.II, стр. 101 приведены параметры газостатического формования малопластичных и хрупких материалов с достижением практически 100% относительной плотности.

Кроме отмеченных выше областей применения газостатического формования (собственно формование порошка и обработка спеченных изделий) необходимо упомянуть диффузионную сварку отдельных элементов в единое изделие. Происходящие при этом процессы напоминают процессы при твердофазном спекании частиц порошка. Также, в последнее время, газостаты стали активно использоваться для обработки заготовок, сформованных методами аддитивных технологий, для устранения некоторых видов дефектов в них.

ФОРМОВАНИЕ В ТОЛСТОСТЕННЫХ ЭЛАСТИЧНЫХ ОБОЛОЧКАХ

Схема формования в толстостенной эластичной оболочке (втулке)

1 – матрица, 2 – верхний пуансон; 3 – нижний пуансон; 4 – втулка; 5 – пробки; 6 – порошок

2

1

5

3

4

6

Этот метод иногда называют квазиизостатическим формованием из-за большого отличия свойств эластичных оболочек по сравнению со свойствами газов и жидкостей (слайд "Формование порошка в толстостенной эластичной оболочке").

К материалу оболочки предъявляется целый комплекс требований:

- Коэффициент Пуассона, близкий к 0,5. Иными словами, материал оболочки должен вести себя подобно жидкости или газу для обеспечения всестороннего обжатия порошка;

- Способность принимать и сохранять форму, соответствующую форме заготовки, при приложении давления (сохранение размеров и формы после снятия давления может затруднить извлечение заготовки из оболочки);

- Упругость для возврата к исходным размерам и форме после снятия давления, что облегчает извлечение заготовки (желательно, но не обязательно);

- Отсутствие приклеивания к формуемому материалу и схватывания с ним;

- Дешевизна и долговечность (для оболочек многоразового использования);

- Легкость переработки (для оболочек одноразового использования).

В качестве материалов для многоразовых оболочек применяют резиновые массы, каучуки, желатины (последние формуются в виде водных растворов). Для одноразовых оболочек используют парафины и воски.

Втулки из резин, каучуков, желатина имеют достаточно большой срок службы: резины и каучуки – до нескольких тысяч однотипных формовок, желатин – до сотен формовок.

Чем выше коэффициент Пуассона материала оболочки, тем бóльшую равноплотность можно обеспечить. Так заготовки, сформованные в каучуковых оболочках, оказываются более равноплотными и имеют повышенную общую плотность по сравнению с заготовками, сформованными в желатиновых оболочках.

При всестороннем сжатии порошка в толстостенных эластичных оболочках наблюдается небольшая подвижка частиц по внутренним поверхностям оболочек и в объеме засыпки. Поэтому применение смазок позволяет улучшить общее распределение плотности и повышает ее общий уровень.

В настоящее время накоплен достаточный опыт использования данного вида изостатического формования для изготовления полых цилиндров с H/D = 2  4 и толщиной стенки от 2 до 7 мм; стержней с H/D до 6; шаров из твердых сплавов и других материалов. Строго говоря, в последнем случае получают не правильные шары, а тела, по форме приближающиеся к ним с небольшой "цилиндрической вставкой". Диаметры их могут быть от 20 до 70 мм. Производительность пресса с соответствующей пресс-остасткой – до 600 формовок в час при объемной дозировке и автоматической загрузке.

Рекордным изделием, полученным формованием в толстостенных эластичных оболочках, является формовка из вольфрама массой около 700 кг.

Этим методом удается формовать порошки малопластичных и хрупких материалов даже без пластификаторов.

Во Всероссийском научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте металлургического машиностроения (ВНИИМЕТМАШ) разработана оригинальная схема изготовления трубок (длина 140 мм, диаметр 10,7 мм, толщина стенки 1 мм) из материала "поликор" на основе оксида алюминия, которая сочетает элементы формования в толстостенной эластичной оболочке и гидростатического формования по методу "сухого мешка" с трехосным сжатием (слайд "Комбинированная схема изостатического формования тонкостенных трубок из оксида алюминия (ВНИИМЕТМАШ)").

Центральный

стержень

Тонкостенная

эластичная

оболочка

Толстостенная

эластичная

оболочка

Формуемый

порошок

Конусный пуансон

Конусный пуансон

Формуемый порошок заключен в толстостенную эластичную оболочку, которая одновременно сжимается в осевом направлении под действием конусных пуансонов, а в радиальном – за счет давления жидкости, передаваемого через тонкостенную эластичную оболочку. Получаемые заготовки характеризуются высоким уровнем плотности и равномерным ее распределением. Кроме этого данная схема формования обеспечивает значительное снижение стоимости по сравнению с аналогичной продукцией зарубежных фирм. Усилие, прикладываемое к коническим пуансонам, достигает 300 кН, давление в рабочей камере гидростатического узла – 200 МПа. Производительность установки достигает 240 формовок в час.