ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ

Электролитический металлический порошок – металлический порошок, полученный электролизом растворов или расплавов соединений металлов.

Электролиз представляет собой своеобразный процесс, в ходе которого восстановление осуществляется не за счет химических веществ-восстановителей, а за счет энергии электрического тока. Он получил достаточно большое распространение, поскольку обладает рядом существенных преимуществ:

- Достаточная универсальность;

- Высокая чистота получаемых порошков;

- Высокие технологические свойства порошков;

- Возможность получать порошки из сточных вод промышленных предприятий, тем самым способствуя снижению техногенной нагрузки на окружающую среду.

Вместе с тем, к недостаткам электролиза следует отнести низкую производительность (несмотря на то, что в последнее время появился целый ряд высокопроизводительных агрегатов), чрезвычайно высокую энергоемкость процесса и, как следствие, большую стоимость порошков.

Электролитическое получение порошков заключается в разложении водных растворов соединений выделяемых металлов или расплавленных бескислородных их солей при пропускании электрического тока и протекании реакции MeZ+ + z e–  Me .

Электролиты относят к проводникам второго рода, перенос заряда в которых осуществляется положительными и отрицательными ионами, образующимися при диссоциации исходных соединений.

Сам процесс превращений происходит на границе электрод/электролит. Электрическая цепь "перекачивает" электроны с одного своего полюса на другой, так что катод приобретает отрицательный заряд, а анод – положительный. Источниками ионов целевого металла могут быть электролит (всегда) и растворимый анод (в ряде случаев).

При наличии в электролите ионов нескольких металлов первыми будут разряжаться ионы более электроположительного металла, так что, в принципе, может быть осуществлено селективное выделение. При создании в цепи определенного перенапряжения по отношению к потенциалу данного металла разряжаться будут не только его ионы, но ионы более электроотрицательного(ых) металла(ов), что необходимо учитывать при реализации реальных процессов, в том числе и процессов совместного выделения с получением порошков сплавов.

Электролитическое выделение металлов подчиняется закону Фарадея, в соответствии с которым количество целевой твердой фазы, выделившейся на катоде, прямо пропорционально силе тока, протекающего через цепь, времени процесса и электрохимическому эквиваленту. Однако реальные количества могут заметно отличаться от теоретических, причем в меньшую сторону. Это связано с разрядом на катоде посторонних ионов, в том числе и водорода, вторичным растворением полученного металла, а также утечками тока в несовершенной цепи. Эффективность процесса по целевому продукту оценивают с помощью величины, называемой выходом по току:

А = (q / qт)100% ,

где; q – реальное количество выделившегося металла, qт – теоретическое количество, которое должно было бы выделиться в соответствии c электрохимическим эквивалентом.

В зависимости от условий электролиза можно получить три основных типа катодных осадков:

- Твердые хрупкие осадки в виде плотных слоев металлов, чешуек или кристаллов;

- Губчатые мягкие осадки, которые представляют собой скопления отдельных кристаллов, легко поддающихся разрушению;

- Рыхлые (черные) осадки.

Только третий тип представляет собой практически готовый порошок, первый и второй тип осадков приходится дополнительно измельчать, в связи с чем процесс стараются организовать таким образом, чтобы получались рыхлые осадки.

Формирование того или иного типа осадков, а также дисперсность порошка зависит от целого ряда факторов:

- Концентрация ионов выделяемого металла. При электролизе выделение металла на катоде начинается не равномерно по его поверхности, а в отдельных точках, называемых первичными центрами кристаллизации. Повышение концентрации ионов металла будет способствовать улучшению питания этих центров, срастанию зародышей и формированию сплошных осадков. Для образования рыхлого (порошкообразного) осадка нужно понизить концентрацию ионов основного металла, однако при этом в процесс могут вовлекаться посторонние ионы, что приводит к снижению выхода по току.

- Плотность тока. Плотность тока на электроде представляет собой отношение силы тока, протекающего через цепь, к площади соответствующего электрода. Различают катодную (jк = I / Sк) и анодную (jа = I / Sа) плотности тока, причем в расчет следует принимать не габаритные, а суммарные площади. Катодная и анодная плотности тока, как правило, не совпадают из-за несовпадения Sк и Sа. Катодная плотность тока отвечает за количество центров выделения металлической фазы, и чем она больше, тем больше этих центров. При фиксированной концентрации ионов основного металла скорость роста зародышей будет уменьшаться с увеличением jк, что способствует формированию рыхлых порошкообразных осадков или уменьшению размеров получаемых частиц. Следует иметь в виду, что увеличение катодной плотности тока неизбежно увеличивает плотность тока на аноде, что приводит к разряду на нем анионов с выделением кислорода (при электролизе растворов), хлора или фтора (при электролизе расплавов), ухудшающих смачивание анода. В свою очередь ухудшение смачивания приводит к так называемому анодному эффекту, когда электролит отжимается от электрода, и сопротивление цепи резко увеличивается вплоть до фактического ее обрыва. Еще одним негативным эффектом увеличения jк является интенсификация выделения на катоде посторонних ионов и снижение выхода по току.

- Кислотность электролита (только при электролизе водных растворов). Кислотность раствора определяет содержание в нем ионов водорода, и ее повышение приводит к интенсивной их разрядке на катоде с очевидным снижением выхода по току. Вместе с тем, повышенная кислотность увеличивает проводимость электролита (что ускоряет весь процесс) и способствует формированию более рыхлых и дисперсных осадков за счет выделения на катоде пузырьков газообразного водорода. Увеличение кислотности может привести к вторичному растворению целевого металла, что также снижает выход по току.

- Температура электролита. Повышение температуры электролита увеличивает скорость перемещения ионов, ускоряет их перенос к катоду и способствует поддержанию заданной концентрации вблизи него (что в некоторой степени эквивалентно повышению концентрации ионов в электролите). Однако при этом усиливается испарение (в случае электролиза водных растворов) и вторичное растворение целевого металла (что особенно важно при электролизе расплавов), снижающее выход по току. Как правило, температура водного раствора не превышает 60 оС, а температура расплава находится в диапазоне Тпл эл-та < T < Tпл ме (ближе к нижней границе).

- Время наращивания слоя порошка. Длительность наращивания слоя порошка влияет на катодную плотность тока, так как со временем Sк увеличивается, а jк снижается, что должно приводить к укрупнению получаемых частиц. Несвоевременное удаление порошка может привести к короткому замыканию цепи катодным осадком. Поэтому данный параметр строго регламентирован для конкретного технологического процесса.

- Межэлектродное расстояние. При увеличении этого конструктивного параметра электролизера возрастает сопротивление некоторых участков цепи, снижается сила тока и катодная плотность тока, что приводит к укрупнению порошка. Попутно увеличивается количество тепла, выделяемого в электролите, и повышается его температура. При малом межэлектродном расстоянии усиливается опасность короткого замыкания при несвоевременном съеме осадка.

- Циркуляция электролита. Циркуляция необходима для выравнивания концентрации ионов в объеме ванны электролизера и температуры в нем (при электролизе водных растворов), а также предотвращения расслоения электролита (при электролизе расплавов). Следует отметить, что выравнивание концентрации ионов, в некоторой степени, эквивалентно повышению их концентрации и температуры.

- Наличие примесных ионов в электролите. Примесные ионы могут переходить в рабочее пространство электролизера с анода, попадать в него вместе с водой, расплавленными солями или соединениями основного металла (в случае нерастворимого анода). Разряжаясь на катоде, эти ионы снижают выход по току и загрязняют целевой порошок.

ЭЛЕКТРОЛИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

Электролиз водных растворов с успехом применяется для получения порошков меди, никеля, кадмия, серебра, железа, хрома, цинка, свинца, олова, сурьмы и их сплавов.

Характер образующихся катодных осадков зависит как от индивидуальных особенностей металлов, так и от состава электролита и условий электролиза. Некоторые металлы, например, никель, цинк и кобальт образуют равномерные плотные мелкозернистые осадки практически независимо от природы электролита. Серебро и кадмий растут в виде отдельных, сильно разветвленных кристаллов при электролизе простых солей, тогда как из растворов комплексных цианистых солей они выделяются в виде ровного сплошного слоя.

Для установления математической зависимости между плотностью тока, временем наращивания осадка и концентрацией ионов металла отечественные исследователи О. Кудра и Е. Гитман предложили следующие исходные положения (слайд "Математическое описание электролиза водных растворов (1)"):

- Выделение плотного осадка металла на катоде происходит до тех пор, пока концентрация катионов MeZ+ у катода не снизится до величины С0, при которой начнется выделение рыхлого осадка.

- При включении тока сразу разряжаются только близлежащие к катоду катионы MeZ+ и расположенные не дальше определенного расстояния h.

S

C0

C

Cтекущ

h

Катод

–

При выделении рыхлого осадка концентрация катионов MeZ+ изменяется от С0 у поверхности катода до С на расстоянии h.

- При данной плотности тока и для определенной соли выделяемого металла изменение концентрации dC/dh от С0 до С – величина постоянная, то есть Стекущ меняется линейно с увеличением расстояния от катода.

- Величина dC/dh линейно возрастает с увеличением катодной плотности, то есть dC/dh = Njк , где: N – коэффициент пропорциональности.

При малых плотностях тока величина С0 обычно не достигается, так как убыль ионов MeZ+ постоянно пополняется (в основном за счет диффузии), что приводит к выделению плотных осадков.

При больших плотностях тока концентрация ионов MeZ+ у катода резко падает, и через короткое время достигает величины С0, при которой и начинается выделение рыхлых осадков.

С

С0

h

Рассмотрим процесс образования осадка при высоких плотностях тока и предположим, что на элементарной площадке S на катоде разряжаются только те катионы, которые расположены не далее, чем на расстоянии h. До момента образования рыхлого осадка из объема Sh должно было бы выделиться количество ионов M = (С – С0)Sh, при постоянстве разницы концентраций во всем объеме. Однако на расстоянии h она постоянно меняется (постоянной является только dC/dh), из-за чего количество выделенных ионов будет определяться уже величиной  M = [(С – С0)/2]Sh.

По закону Фарадея (слайд "Математическое описание электролиза водных растворов (2)"):

С−С02⋅S⋅h=qZ⋅F

где: q – количество электричества, проходящего через площадку S; Z – валентность выделяемого металла; F – число Фарадея (96520). После интегрирования выражения dC/dh = Njк получаем:

C0CdC=N⋅jк 0hdh		C – C0 = Njкh		h = (C – C0)/Njк

Воспользовавшись выражением, полученным для h, можно получить:

С−С02⋅S⋅С−С0N⋅jк=qZ⋅F

Учитывая, что q = jкS, получаем:

(С−С0)22⋅N⋅jк⋅S=jк⋅S⋅τZ⋅F, 		откуда	(С−С0)2=2⋅jк2⋅N⋅τZ⋅F

Предполагая, что С0 << С, получим:

С2=2⋅jк2⋅N⋅τZ⋅F		и соответственно 		C=jк2⋅N⋅τZ⋅F

или С = ajк0,5 	где a=2⋅NZ⋅F (слайд "Области формирования осадков различных типов").

Практика показывает, что при любых условиях в первые мгновения после включения цепи на катоде будет выделяться плотный осадок, и если через секунду начнет выделяться рыхлый осадок, то катодная плотность тока при данной концентрации целевых ионов корректировки не требует.

Также обнаружено, что если через 25 секунд рыхлый осадок не начал выделяться, то при данной плотности тока он не будет выделяться и далее. Это связано с тем, что достигнутая убыль ионов в прикатодном пространстве постоянно пополняется за счет диффузии. Тогда С = 5ajк, откуда jк = С/(5a) = 0,2KС.

Оказалось, что величина K для сульфатных растворов практически постоянна (см. таблицу на стр. 221 ч. I учебника "Процессы порошковой металлургии") и составляет 0,53. Это позволяет подбирать величины концентрации ионов металла и катодной плотности тока, соответствующие требуемым типам осадков. Наглядно это можно продемонстрировать следующей диаграммой.

jк

C

С = ajк,jк = KС

С = 5ajк

jк = 0,2KС

Зона рыхлых осадков

Зона плотных осадков

Переходная зона

В переходной зоне рыхлые осадки будут появляться в диапазоне времени от 1 до 25 секунд.

Повышение плотности тока при фиксированной концентрации ионов целевого металла приводит к формированию более дисперсных частиц порошка, повышение концентрации при фиксированной плотности тока – соответственно к формированию более крупных частиц. В предельном случае возможен даже переход к плотным осадкам.

Повышение температуры электролита эквивалентно повышению концентрации ионов металла, следовательно, это должно приводить к получению более крупных порошков и наоборот.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ МЕДИ

В нашей стране эта технология была разработана в 1934 году, и в настоящее время он является практически монопольным, обеспечивая производство порошков высокой чистоты, требуемой дисперсности, с хорошими технологическими свойствами.

Основными источниками катионов служат аноды из чистовой меди, получаемые литьем, прокаткой или электрорафинированием черновой меди. Ранее плавленая черновая медь использовалась непосредственно в процессе, но со временем от нее отказались из-за примесей мышьяка, сурьмы и свинца, загрязняющих порошок.

Электролит представляет собой водный раствор медного купороса CuSO45H2O (10 – 16 г/л в пересчете на ионы Cu2+), в котором еще содержится серная кислота в количестве 125 – 180 г/л. Полезным оказывается введение небольшого количества ионов Cl– (0,5 – 4 мг/л) для устранения пассивации анодов. Катодная плотность тока 1,8 – 3,25 кА/м2, напряжение на электролизной ванне 1,3 – 1,8 В, температура электролита 48 – 55 оС. Катоды чаще всего изготавливаются из листовой меди.

Использование алюминиевых катодов целесообразно при jк выше 2,5 кА/м2, кислотности 120 – 140 г/л, температуре 30 – 35 оС, титановых – соответственно при плотностях тока 1,4 – 1,6 кА/м2, кислотности менее 100 г/л, температуре 35 – 40 оС. Свинцово-сурьямнистые (6% Sb) катоды применяют при плотности тока до 1,2 кА/м2, кислотности более 160 г/л, температуре 40 – 45 оС. Такие катоды облегчают съем осадков, но могут загрязнять порошок механически захваченными примесями. Вместо медных плоских катодов, число которых всегда на единицу меньше числа анодов, можно использовать медные трубки (по 7 – 8 штук в катодной сборке на одном токоподводе).

Как правило, электролизеры представляют собой ванны ящичного типа с горизонтальным или наклонным дном (слайд "Схемы электролизеров ящичного типа"). В последнем случае удаление снятого осадка осуществляется вместе с частью электролита (в виде пульпы). Ванны включаются в цеховые цепи последовательно, электроды с одинаковой полярностью – параллельно.

Процесс, происходящий на катоде, включает в себя следующее (слайд "Получение порошка меди электролизом"):

Cu2+ + 2 e–  Cu0

H+ + e–  0,5 H2

Кроме этого имеет место растворение некоторого количества выделившейся меди (до 2 – 2,5%) по следующей реакции:

Cu + O2 + H2SO4  CuSO4 + H2O

На аноде происходит растворение меди с образованием ионов Cu2+ (доля ионов Cu+ мала):

Cu – 2 e–  Cu2+

Выделение водорода уменьшает выход по току и одновременно снижает кислотность раствора. Для первичной корректировки электролита его перемешивают, что выравнивает флуктуации химического состава в объеме электролизера. За один час происходит примерно 10-кратный обмен раствора в ванне.

Более глубокая корректировка электролита заключается в так называемой регенерации, осуществляемой в специальных регенеративных ваннах с нерастворимыми анодами из свинца или сплава свинца с серебром (1% Ag) или сурьмой (6% Sb):

SO42– – 2 e–  SO3 + 0,5 O2

SO3 + H2O  H2SO4

Регенеративной может быть каждая 5-я – 7-я ванна. Также состав электролита можно восстановить простым добавлением серной кислоты или заменой определенного объема отработанного раствора свежим раствором.

Съем осадков осуществляется раз в 1 – 2 часа. Полученный порошок промывают горячей водой для удаления остатков электролита на нутч-фильтрах или аналогичных установках. Пленка оставшейся воды (или воды, адсорбированной при хранении) на поверхности частиц ухудшает свойства порошка, поэтому его стабилизируют, промывая раствором хозяйственного мыла или так называемого мылонафта (продукта очистки керосина) в количестве 6 м3 на 1 т порошка. В результате на частицах образуется гидрофобная пленка, повышающая гарантийный срок хранения до 6 месяцев.

Обезвоживание (удаление большей части влаги) полученного порошка можно осуществлять на уже упомянутых нутч-фильтрах или установках первичной промывки и стабилизации. Для этого слой частиц продувают воздухом под давлением 5 – 6 атмосфер (0,5 – 0,6 МПа) в течение 10 – 30 минут. Однако более эффективным оказывается центрифугирование, поскольку после него остаточная влажность составляет 8 – 10% (вместо 25 – 35% после продувки).

Обезвоженный порошок сушат в вакуумных сушильных аппаратах при температуре около 100 оС и остаточном давлении 0,05 – 0,09 МПа в течение 10 – 12 часов, либо в специальных вращающихся барабанах при той же температуре. В ОАО "Уралэлектромедь" (г. Верхняя Пышма) для сушки используют трубу-сушилку с атмосферой восстановительного газа (температура 725 – 755 оС). Также применяется конвейерная печь, в которой сушка осуществляется в конвертированном природном газе при 580 – 780 оС. Высушенный при высоких температурах порошок (спек) измельчают в мельницах непрерывного действия, объединенных с сепарирующим устройством.

Форма частиц медного электролитического порошка – дендритная, что обусловлено условиями формирования твердой фазы на катоде.

По ГОСТ 4960-75 в настоящее время выпускают следующие марки порошка (слайд "Медные электролитические порошки по ГОСТ 4960-75"): ПМ (порошок меди нестабилизированный, срок хранения – 2 месяца); ПМС-1, ПМС-А, ПМС-В (порошки меди стабилизированные, отличаются гранулометрическим составом и насыпной плотностью), ПМС-Н (порошок меди стабилизированный низкодисперсный), ПМС-К (порошок меди стабилизированный конопаточный, более 90% частиц имеют размер 180 – 450 мкм). Подробная информация по химическому, гранулометрическому составу и насыпной плотности приведена в таблицах на стр. 231 ч. I учебника "Процессы порошковой металлургии".

Помимо гостированных, ОАО "Уралэлектромедь" выпускает медные электролитические порошки в соответствии с техническими условиями. К ним относятся стабилизированные порошки ПМС-11, ПМС-12, ПМС-14, "легкие" порошки ПМЛ-0, ПМЛ-2, ПМЛ-3 (с размером частиц менее 63 мкм и насыпными плотностями соответственно 0,75  0,1; 1,0  0,1; 1,35  0,1 г/см3) (слайд ""Легкие" медные порошки"), высокодисперсные порошки ПМС-М1, ПМС-М2 (более 95% частиц размером < 45 мкм), ПМС-М3, ПМС-М4 (более 90% частиц размером < 26 мкм) (слайд "Высокодисперсные медные порошки"), а также порошок для лакокрасочной промышленности ПМС-Л (слайд "Медный порошок для лакокрасочной промышленности").

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ НИКЕЛЯ

Электролитический порошок никеля получают из аммиачных растворов сернокислого никеля NiSO47H2O (5 – 15 г/л в пересчете на ионы Ni2+) с использованием растворимых анодов из чернового никеля. Кислотность электролита невелика, содержание H2SO4 не превышает 2 – 3 г/л. Низкую электропроводность раствора повышают, вводя NaCl (до 200 г/л) и NH4Cl (40 – 50 г/л). Помимо этого в электролит добавляют сульфат аммония в количестве 75 – 80 г/л.

Ионы аммония стабилизируют pH раствора, служат комплексообразователями, препятствуя гидролизу NiSO4 у катода в условиях интенсивного выделения водорода. Ионы натрия, являясь внешней обкладкой так называемого двойного слоя на поверхности катода, затрудняют разряд ионов никеля (что эквивалентно снижению их концентрации), способствуя формированию порошкового осадка. Ионы хлора препятствуют пассивации растворимого анода.

Электролиз ведут при катодной плотности тока 1 – 3 кА/м2, напряжении на ванне 10 – 15 В и температуре 35 – 55 оС. Выход по току составляет 90 – 94%.

ГОСТ 9722-97 с начала 1998 г. предусматривает производство двух марок никелевого порошка: ПНЭ-1 и ПНЭ-2. Насыпная плотность ПНЭ-1 не более 3,4 г/см3, размер частиц < 71 мкм (содержание частиц < 45 мкм от 30% и более). Насыпная плотность ПНЭ-2 – соответственно не более 5,0 г/см3, размер частиц до 250 мкм (при содержании фракции < 71 мкм от 3% по массе).

В середине 90-х годов прошлого века выпуск никелевого электролитического порошка в Норильске был прекращен. В настоящее время ПНЭ-1 производится Уральским электрохимическим комбинатом (Свердловская область, г. Новоуральск). Кроме этой марки УЭХК производит ПНЭ-1 "Люкс", отличающийся допусками на содержание фракций 45 – 71 мкм и менее 45 мкм, АЭII-БТ с повышенным содержанием фракции менее 45 мкм (для всех содержание Ni не менее 99,5%) и А2 с более низкими требованиями к содержанию основного металла (Ni не менее 99%). Технологический процесс предусматривает восстановительный отжиг всех порошков для достижения необходимого химического состава (слайд "Свойства электролитических никелевых порошков производства УЭХК").

Свойства никелевых электролитических порошков

Уральского электрохимического комбината

| Марка порошка | Содержание Ni не менее, % | Массовая доля частиц (%)* |  |  | Насыпная плотность, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  45 мкм | 45 – 71 мкм | ≥ 71 мкм |  |
| А2 | 99 | 90 – 93 | 7 – 10 | – | 1,4 – 1,6 |
| АЭII-БТ | 99,5 | 80 – 90 | 10 – 20 | – | 1,6 – 1,8 |
| ПНЭ-1 |  | ≥ 30 |  66 | ≤ 4 | 3,0 – 4,0 |
| ПНЭ-1 "Люкс" |  | 30 – 45 | 51 – 66 |  |  |

* по данным ситового анализа

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ ЖЕЛЕЗА

В ряду напряжений железо располагается заметно левее водорода, и в кислых электролитах на катоде интенсивно выделяется водород, снижая выход по току и ухудшая качество порошка. Кроме этого, железо легко гидролизуется с образованием Fe(OH)3, загрязняющего осадок.

Электролит представляет собой сернокислый раствор сульфата железа с добавками хлорида натрия (для устранения пассивации анода и выделения на катоде нежелательных примесей) или солянокислый раствор хлорида железа с добавлением хлористого аммония. Хлористый электролит позволяет вести процесс при небольшом напряжении на ванне и повышенных плотностях тока, но в нем двухвалентное железо легко окисляется до трехвалентного, образующего Fe(OH)3. В сернокислых электролитах окисление проходит менее активно, режим электролиза более стабилен, но требуется повышенное напряжение и соответственно больший расход электроэнергии.

Растворимые аноды изготавливают из лома чугуна или низкоуглеродистой стали, обрези железных листов, стружки с содержанием углерода не более 0,6% С и т.п. Катоды изготавливают из пластин коррозионно-стойких сталей.

При получении порошка железа процесс можно вести на формирование как плотного, так и рыхлого осадка.

В первом случае анодный материал, очищенный от оксидной пленки, помещают в мешки-диафрагмы, препятствующие засорению электролита анодным шламом. Электролит содержит 120 – 140 г/л FeSO4 (40 – 52 г/л по ионам Fe2+), 0,2 – 0,28 г/л H2SO4, 40 – 50 г/л NaCl. Напряжение на ванне 1,5 – 1,7 В, катодная плотность тока 400 – 500 А/м2. Температура электролита 50 – 54 оС, скорость циркуляции раствора 8 – 10 л/мин.

Анодному растворению железа 90 – 95% соответствует катодное осаждение 80 – 85%, в результате чего концентрация ионов Fe2+ возрастает, а кислотность падает. Однако одновременно в электролите идет реакция

FeSO4 + H2O  Fe(OH)2 + H2SO4 ,

а также окисление двухвалентного железа кислородом воздуха до трехвалентного. Таким образом, кислотный баланс удается поддерживать.

Особенностью процесса является отключение тока через каждые 6 часов на 15 – 20 минут, что приводит к окислению наружного слоя осадка, причем после повторного включения тока новый слой железа будет формироваться на оксидной подложке. В результате образуется хрупкий слоистый осадок. Суммарная длительность процесса составляет 46 – 48 часов. Катоды, извлеченные из электролизера, промывают проточной водой, затем механическим способом с них снимают осадок, который дробят и размалывают в шаровых мельницах в жидкой среде. Полученный порошок промывают горячей водой (60 оС), затем просевают через сетку 160 мкм, причем плюсовую фракцию отправляют на повторное измельчение, а минусовую – на обезвоживание в центрифугах. После обезвоживания проводят сушку в барабанной печи при 150 оС или в горячей распылительной камере, получая так называемый "черный" порошок, содержащий всего 92 – 95% железа, который отжигают 1 – 3 часа во вращающихся трубчатых печах при 680 – 720 оС в восстановительной атмосфере (например, в генераторном газе). Далее спек c содержанием железа 98,5 – 99% Fe размалывают в шаровых мельницах, классифицируют и упаковывают.

При получении рыхлых осадков железа также используют сернокислый раствор FeSO4 (50 – 60 г/л), содержащий хлорид аммония (100 г/л) и серную кислоту в таком количестве, которое обеспечивает pH в диапазоне 3,5 – 4,0. По сравнению с предыдущим случаем катодная плотность тока выше и составляет 1,2 – 1,25 кА/м2, напряжение на ванне 2,0 – 2,5 В. Аноды изготовлены из армко-железа, катоды – из стали Х18Н10Т. Выход по току всего 60%. Время наращивания осадка – 4 часа. После съема осадок многократно промывают водой и этиловым спиртом и затем сушат 2 часа в вакуумном шкафу. Высушенный порошок может дополнительно размалываться в шаровой мельнице. Он применяется в качестве химического реактива или медицинского препарата.

В Ленинградском политехническом институте разработан способ получения рыхлых осадков, основанный на использовании растворимого железного анода вместе с нерастворимым свинцовым анодом и дополнительным сетчатым железным электродом, предназначенным для восстановления ионов Fe3+, образующихся у свинцового анода, до Fe2+, что исключает необходимость корректировки электролита. В состав электролита с pH от 2,75 до 3,0 входят FeSO4 (27 – 41 г/л), (NH4)2SO4 (25 – 40 г/л), K2SO4 (40 – 50 г/л). Сульфат аммония стабилизирует кислотность раствора, а сульфат калия повышает его электропроводность и улучшает осыпание порошка с катода. Катодная плотность тока 400 – 1000 А/м2, температура электролита 20 – 25 оС.

Использование двух анодов со своими собственными цепями позволяет в некоторой степени регулировать растворение железа и окисление Fe2+ до Fe3+. В ходе процесса потенциал сетчатого электрода должен быть близок к равновесному потенциалу железного электрода –0,44 В, чтобы исключить возможность анодного растворения или катодного осаждения на сетке.

Как уже отмечалось выше, железный порошок можно выделять и из солянокислых электролитов. В 1935 году М.Ю. Бальшин показал, что оптимальное содержание FeCl2 в растворе составляет 30 г/л. При большей концентрации формируются плотные осадки, при меньшей – высокодисперсные порошки. В электролит целесообразно добавлять NH4Cl в количестве 100 г/л, который стабилизирует получение осадка нужного типа. Катодная плотность тока 1 кА/м2, температура электролита 80 оС, выход по току может достигать 95%, хотя его средняя величина всего 70%.

Получение железного порошка из солянокислых электролитов отрабатывалось в НПО "Тулачермет" в 70-х годах прошлого века, где в качестве анодного материала использовали окатыши железорудных концентратов диаметром 12 – 18 мм с суммарным содержанием железа 92,7%. Окатыши загружали в катодные винипластовые коробки с окнами, затянутыми лавсановой тканью.

Параметры процесса отличались от предложенных М.Ю. Бальшиным. Так электролит с pH 1,5 – 3,0 содержал 100 г/л FeCl2, столько же NH4Cl, его температура поддерживалась в диапазоне 30 – 44 оС. Катодная плотность тока 4 – 15 кА/м2, выход по току составлял 85 – 92%. Полученный осадок промывали водой, сушили при комнатной температуре, измельчали до крупности 160 – 200 мкм, отжигали в водороде при 1100 оС и повторно измельчали до требуемой крупности. Содержание железа в порошке составляло 99,6%.

ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСПЛАВЛЕННЫХ СРЕД

Электролизом расплавов получают порошки электроотрицательных металлов, осаждение которых из водных растворов неэффективно из-за интенсивного выделения водорода.

При получении металлических порошков из расплавов электролитами являются хлориды, фториды соответствующих металлов, а также их смеси. Иногда к этим соединениям добавляют и другие соединения выделяемого металла. Принимая во внимание высокую температуру процесса, в герметичной установке создают инертную газовую атмосферу (чаще всего аргоновую) или вакуум.

Поскольку расплавы более электропроводны, чем водные растворы, они допускают повышение производительности процесса за счет увеличения катодной плотности тока. Вместе с тем, к недостаткам метода (помимо упомянутой необходимости создания защитной среды) относятся:

- Сложность отделения осадка от электролита. Порошок не отмывают водой, если она не только растворяет, но и разлагает соль, также не применяют отмывку растворами кислот, растворяющими целевой металл.

- Электролиты весьма чувствительны к попаданию в них влаги, которая может их разлагать.

- Выделение на нерастворимом аноде газообразного хлора и/или фтора требует специальных мер по предотвращению попадания его (их) в атмосферу, а также контакта с выделенным порошком и электролитом.

- Специфика процесса с технологической и аппаратурной точки зрения требует периодического его прерывания для съема осадков.

Из перечисленных ранее факторов, влияющих на результаты электролиза, наибольшее значение имеют состав, температура электролита, плотность тока и межэлектродное расстояние.

  - Состав электролита. Учитывая возможность постепенного накопления в электролите примесных ионов металлов при многократном его использовании, поддержанию требуемого состава уделяют большое внимание. Также приходится учитывать растворение полученного осадка с последующим окислением его анодными продуктами, что снижает выход по току. Процесс растворения можно в значительной степени подавить, если в электролит ввести соли с катионами, более электроотрицательными, чем катион выделяемого металла.

  - Температура электролита в ходе процесса должна быть выше температуры его плавления и ниже температуры плавления выделяемого металла. При увеличении этого важного технологического параметра усиливается взаимодействие осадка с расплавленными солями, что снижает выход по току. Кроме того, образующиеся при побочных реакциях соединения металлов с пониженной валентностью обладают высокой упругостью пара и склонны уходить в газовую фазу. Вместе с тем, слишком низкая температура процесса приводит к повышению вязкости электролита и механическим потерям металла. Обычно перегрев расплава составляет от 20 до 150 оС. Часто для снижения Тпл электролита его готовят на основе эвтектической смеси хлоридных и фторидных солей.

  - Плотность тока. С увеличением плотности тока возрастает выход по току, однако, для каждого конкретного процесса будет своя оптимальная величина, при которой уменьшение потерь основного металла из-за его вторичного растворения в электролите не будет сопровождаться слишком интенсивным разрядом катионов более электроотрицательных металлов. Слишком высокая плотность тока увеличивает падение напряжения в слое расплава и соответственно повышает расход электроэнергии. Кроме этого, увеличение катодной плотности тока неизбежно сопровождается повышением анодной плотности тока с возникновением так называемого "анодного" эффекта, когда интенсивно выделяющиеся газы ухудшают смачивание электрода расплавом или даже полностью отжимают его от анода. Для устранения этого эффекта в электролит добавляют поверхностно-активные вещества, например, хлориды щелочных и щелочно-земельных металлов, хорошо смачивающие анод.

  - Межэлектродное расстояние. Увеличение этого конструктивного параметра затрудняет перенос вторично растворенного металла от катода к аноду за счет диффузии, конвекции и циркуляции, поскольку удлиняется путь перемещения, уменьшается градиент концентрации катионов и замедляется циркуляция расплава, приводимого в движение анодными газами. В результате потери металла снижаются, а выход по току возрастает. Однако при чрезмерном увеличении межэлектродного расстояния возрастает сопротивление цепи и увеличивается перегрев электролита.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ ТАНТАЛА

В промышленных масштабах порошок тантала получают с 1922 г. Электролитом чаще всего служит оксифторидный или оксифторидно-хлоридный солевой расплав, содержащий K2TaF7, KCl и/или KF, а также Ta2O5. Соли калия могут заменяться аналогичными солями натрия (NaCl, NaF). Присутствие оксида тантала обусловлено его низким напряжением разложения, равным 1,65 В (у TaF5 – 2,0 В), а также предотвращением "анодного" эффекта, который неизбежно наблюдается в электролитах, не содержащих Ta2O5. При использовании графитового анода напряжение разложения Ta2O5 снижается до 1,41 В за счет вторичных процессов образования CO и CO2. Смесь фторида и хлорида калия (натрия) снижает температуру плавления электролита, повышает его жидкотекучесть и электропроводность. Катод электролизной ванны может изготавливаться из молибдена, никеля, нихрома, чугуна или стали.

Четырехкомпонентный электролит является сложной системой, в которой происходят различные химические реакции (слайд "Получение порошка тантала электролизом расплава"):

K2TaF7 + KF  K3TaF8

K2TaF7 + KCl  K3TaF7Cl

В результате этих реакций свободного фторотанталата калия в расплаве нет. При добавлении Ta2O5 протекает реакция его растворения, которую суммарно можно записать следующим образом:

K3TaF8 + Ta2O5 + KF  K3TaOF6 	(при содержании Ta2O5 < 5%)

K3TaF8 + Ta2O5 + KF  K3TaO2F4	(при содержании Ta2O5 ≥ 5%)

Полученные соединения K3TaOF6 и K3TaO2F4 неограниченно растворимы в KF и K3TaF8. Аналогичные реакции возможны при наличии в расплаве K3TaF7Cl.

Таким образом, в оксифторидно-хлоридных электролитах находятся ионы K+, Cl–, F–, TaF83–, TaOF63– или TaO2F43–.

На катоде происходит разрядка ионов Ta5+, образующихся в результате частичной диссоциации трехвалентных оксифторотанталовых анионов:

Ta5+ + 2 e–  Ta3+ + 3 e–  Ta0

Анодные реакции включают в себя следующее:

TaOF63– – 2 e–  TaF5 + F– + O2

TaF5 + F–  TaF83–

O2 + C  CO

Ионы TaF83–, взаимодействуя с вводимым в расплав оксидом тантала, снова образуют ионы TaOF63–. Фактически электролизу подвергается вводимый в расплав Ta2O5.

Обычно в состав электролита входят 2,5 – 8,5% Ta2O5 (преимущественно 3 – 5%), 8,5 – 32,5% K2TaF7, 27,5 – 57,5% KF, 25,5 – 55% KCl. Температура его плавления 650 – 700 оС. Для указанных концентраций фторотанталата калия соотношение KCl / KF= 2 или 1. Хлористый калий в смеси с фтористым калием снижает температуру плавления электролита; без KF нужно большее количество K2TaF7 для обеспечения растворения в нем K3TaOF6 или K3TaO2F4; без K2TaF7 растворимость Ta2O5 в расплаве KF – KCl очень мала вплоть до 850 оС.

В нашей стране разработан электролит, содержащий 3 – 3,5% Ta2O5, 25 – 30% K2TaF7, 66,5 – 72% NaCl + KCl и имеющий температуру плавления около 600 оС (температура процесса около 700 оС).

По мере протекания электролиза расплав обедняется оксидом тантала, и при малых его содержаниях (1,5 – 2%) возможен анодный эффект. В связи с этим в электролит регулярно добавляют Ta2O5, а также проводят корректировку по другим компонентам.

Электролизные ванны могут быть двух основных типов: с графитовым тиглем-анодом и металлическим стержнем-катодом или с металлическим тиглем-катодом и полым графитовым стержнем-анодом, через который удобно вводить Ta2O5 (слайд "Электролизер для получения порошка тантала"), поэтому второй тип более предпочтителен. Для таких установок напряжение на ванне составляет 2,5 – 7 В, катодная плотность тока 3 – 5 кА/м2, анодная – от 12 до 16 кА/м2. Процесс прекращается при заполнении примерно 2/3 объема тигля. Выход по току составляет 80 – 83%.

После отключения тока и охлаждения тигля-катода частицы порошка размером 30 – 120 мкм оказываются вкрапленными в застывший электролит. Для их выделения катодный продукт извлекают механическим способом, дробят, измельчают в шаровой мельнице и бóльшую часть электролита отделяют воздушной сепарацией (возвращая в электролизер). Оставшуюся часть солевой смеси отмывают водой, а порошок обрабатывают в фарфоровых реакторах горячей смесью соляной и азотной кислот для удаления примесей железа и молибдена.

В СССР разработан так называемый вакуум-термический способ отделения танталового порошка, при котором тигель-катод помещают в реторту, заполненную аргоном (после предварительной откачки воздуха), где при температуре около 1000 оС основная часть электролита выплавляется. Его остаток удаляется затем испарением при определенном разряжении. Полученный порошок отличается высокой чистотой: 0,03 – 0,1% Fe + Ni, 0,03 – 0,2% С, менее 0,1% Si, остальные примеси менее 0,01%.

Существует технология получения порошка тантала из электролитов, содержащих TaCl5. В расплав солей (NaCl + NaF, NaCl + KCl, NaCl + KCl + KF) вводят жидкий или газообразный пентахлорид тантала в расчете на содержание металлического тантала не более 10%. Напряжение на ванне 6 – 8 В, катодная плотность тока 27 кА/м2, анодная – 2 кА/м2, выход по току до 88%.

В настоящее время определенный интерес представляет процесс рафинирования тантала в хлоридно-фторидных и фторидных расплавах, содержащих K2TaF7 (например, 20% K2TaF7, 50 – 60% NaCl, 15 – 30% NaF). Температура электролита в ходе процесса 840 – 940 оС, катодная плотность тока 8 кА/м2, выход по току до 85%.

Данная технология позволяет снизить содержание железа в катодном осадке (по сравнению с анодным материалом) в 10 – 50 раз, кислорода и углерода в 10 – 100 раз, вольфрама и молибдена в 1000 – 10000 раз.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ НИОБИЯ

Крупнотоннажного производства электролитического порошка ниобия в настоящее время нет (в силу целого ряда причин), хотя физико-химические основы процессов изучены достаточно хорошо.

Одна из технологий, известная с 30-х годов прошлого века (патенты США 1931 и 1933 г.) предусматривает использование электролитов, содержащих K2NbF7, KCl, KF и Nb2O5, вторая – электролитов, содержащих K2NbF7, KCl и NaCl, что позволяет получать ниобий рафинированием.

В первом случае реакции, протекающие в электролизере очень похожи на реакции при получении порошка тантала (слайд "Получение порошка ниобия электролизом расплава"):

K2NbF7 + KF  K3NbF8

K2NbF7 + KCl  K3NbF7Cl

При добавлении в электролит Nb2O5 при избытке KF происходит растворение оксида по реакции:

K3NbF8 + Nb2O5 + KF  K3NbO2F4

Таким образом, в электролите присутствуют комплексные ниобийсодержащие анионы NbF83–, NbF72– и NbO2F43–.

Процесс проводят при катодной плотности тока 5 – 6 кА/м2, напряжении на ванне 2,5 В, температуре электролита около 750 оС. Выход по току составляет всего 30%. Получаемый порошок имеет довольно большой размер частиц и загрязнен низшими оксидами ниобия.

В электролите для рафинирования ниобия единственным его соединением будет K3NbF7Cl, которое диссоциирует на K+, Cl– и NbF22–. Этот процесс, проводящийся при температуре 700 – 750 оС и катодной плотности тока от 1 до 8 кА/м2, позволяет снизить содержание железа на 1 – 3 порядка, по кремнию и углероду на 1 – 1,5 порядка и по кислороду на 1 порядок.

Довольно чистые порошки ниобия получают электролизом хлоридных (NaCl + KCl) или хлоридно-фторидных (NaCl + NaF, KCl + NaCl + KF и др.) расплавов, содержащих пентахлорид ниобия (2 – 3% в пересчете на Nb), что, как и в одном из предыдущих случаев, похоже на получение порошка тантала.

При температуре электролита около 760 оС, катодной плотности тока 10 кА/м2 и выходе по току до 77% получают порошок, содержащий свыше 99,8% основного металла.

В нашей стране было предложено получать порошки ниобия в электролите KCl + NaCl + NaF, насыщаемом парами NbCl5 до 5 – 8% в пересчете на Nb. Катодная плотность тока 10 – 20 кА/м2, температура процесса 680 – 720 оС, выход по току не превышает 60%. Причина этого кроется в склонности ниобия к окислительно-восстановительным процессам в расплаве, приводящим к взаимодействию продуктов катодных и анодных реакций, растворению выделившегося металла или неполному разряду его ионов.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ ТИТАНА

Первые попытки получить электролитический порошок титана относятся к началу XX века, а к середине его объем исследований по этой проблеме резко возрос. В настоящее время существует обоснованное мнение о нецелесообразности крупнотоннажного производства титана из TiO2 и TiCl4 в хлоридных и фторидных электролитах с применением нерастворимого графитового анода.

Масштабное производство порошка титана базируется на технологии рафинирования с использованием растворимых анодов из вторичного титансодержащего сырья (шлаков руднотермической плавки титановых концентратов, оксикарбидов и оксикарбонитридов титана, низкосортной титановой губки и т.п.). Условная стоимость титана в таких материалах в несколько раз ниже его стоимости в TiO2 и TiCl4 и сравнима со стоимостью в титановых шламах.

Растворимые аноды изготавливают из дробленых кусков (5 – 40 мм) или из брикетированных материалов. В качестве солевой основы электролита берут смеси KCl + NaCl, KCl + NaCl + MgCl2, KCl + NaCl + LiCl. Расплав также содержит небольшое количество низших хлоридов TiCl3 и TiCl2, образующихся при пропускании через него небольшого количества тетрахлорида титана, который частично восстанавливается натрием или дополнительно вводимым титановым скрапом.

Растворение низших хлоридов титана в хлористом калии приводит к образованию комплексных соединений K3TiCl6 и KTiCl4 в системе KCl + TiCl3 и соответственно к образованию K2TiCl4 и KTiCl3 в системе KCl + TiCl2. Аналогичные соединения образуются с хлористым натрием.

Электролиз ведут при температуре 800 – 850 оС в атмосфере аргона. Напряжение на ванне около 6 В, катодная плотность тока составляет 5 – 15 кА/м2, анодная плотность тока в 4 – 8 раз меньше. Катод целесообразно изготавливать из жаростойких сталей (например, 1Х18Н10Т).

После окончания процесса катодный осадок снимают механическим способом, затем порошок отделяют от электролита отмывкой разбавленной кислотой (1% водный раствор HCl), промывают чистой водой, размалывают, классифицируют и сушат в вакуумном шкафу. Выход по току составляет 90%.

В ходе рафинирования примеси будут накапливаться в анодном шламе в виде оксидов, карбида, нитрида титана, свободный азот выделяется вместе с анодными газами, кремний – в виде SiCl4.

Выделение титана из скрапа титановых сплавов производится практически при тех же технологических режимах электролиза. Проблема селективного выделения титана решается подбором напряжения в соответствии с электродными потенциалами примесей (легирующих элементов). Эксперименты показали, что на практике титан можно отделять от молибдена, железа, хрома, ванадия, алюминия (исключая марганец и цирконий).

При подборе соответствующего сырья электролитическим рафинированием можно получать порошки титановых сплавов (например, Ti–Al).

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ ЦИРКОНИЯ

Порошки циркония получают электролизом расплава NaCl или KCl, содержащего K2ZrF6, причем хлорид калия более предпочтителен, так как у него напряжение разложения выше, чем у хлорида натрия, и анодный эффект в этом случае возникает при больших плотностях тока. Смесь 70% KCl + 30% K2ZrF6 (около 10% Zr) плавится при 730 оС, что позволяет проводить процесс при 750 – 800 оС. Еще одним преимуществом использования хлорида калия является бóльшая растворимость образующегося при электролизе KF в воде по сравнению с NaF.

В электролизере у стального катода происходят следующие превращения (слайд "Получение порошка циркония электролизом расплава"):

ZrF62–  Zr4+ + 6 F–

Zr4+ + e–  Zr3+ + e–  Zr2+ + 2 e–  Zr0

У анода разряжаются ионы фтора, и элементарный фтор реагирует с хлоридом калия или натрия (а фактически с соответствующими катионами):

4 F– + 4 KCl – 4 e–  4 KF + 2 Cl2

4 F– + 4 NaCl – 4 e–  4 NaF + 2 Cl2

Оптимальная катодная плотность тока для электролита 25 – 30% K2ZrF6 + 70 – 75% KCl составляет 35 – 45 кА/м2, время наращивания осадка – от 2 до 2,5 часов. Катодный осадок содержит около 30% циркония, частицы которого имеют размер 50 – 200 мкм. Осадок отделяют от катода механическим способом, дробят, обрабатывают водой, слабым раствором соляной кислоты и сушат в вакууме при 50 – 60 оС.

Для получения высокочистых циркониевых порошков исходное сырье должно быть очень чистым, а сам процесс проводиться в аргоне.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ ЖЕЛЕЗА

Условия выделения железа из хлоридных расплавов были впервые исследованы более 100 лет назад, а разработка промышленной технологии относится к началу 50-х годов прошлого века. Основное преимущество этого процесса – высокая чистота получаемого порошка, а также достижение при определенных режимах одновременно исключительно высоких уплотняемости и формуемости, что не получается в других методах получения железных порошков.

Электролиз расплавов выгодно отличается от электролиза растворов солей железа возможностью использования существенно более высоких плотностей тока, что позволяет уменьшить габариты установки и повысить ее производительность. Недостатком метода является сложность технологической цепочки.

При получении товарного железного порошка используют растворимые аноды из губчатого железа, чугуна, рудно-угольных окатышей, вторичного сырья. Хлоридные электролиты (NaCl + KCl или NaCl + KCl + MgCl2) содержат 12 – 14% растворенного FeCl2. Такой электролит готовится плавлением в атмосфере аргона при 800 – 850 оС хлорида натрия (22%), хлорида калия (30 – 31%), хлорида магния (33 – 36%) и безводного хлорида железа (III). В расплав дополнительно добавляют порошок железа для перевода FeCl3 в FeCl2.

В процессе электролиза при 750 – 900 оС в атмосфере азота убыль катионов железа пополняется растворением анода (состав электролита по катионам железа: 8 – 12% Fe3+, 87 – 91% Fe2+, около 1% Fe+). Напряжение на ванне 6 В, катодная плотность тока достигает 50 кА/м2, анодная плотность – на порядок меньше. Осадок наращивается 1 – 2 часа. Выход по току составляет 80 – 90%.

После окончания процесса катодную массу, в которой содержится около 50% целевого металла, измельчают до крупности менее 0,5 мм и подвергают магнитной сепарации. Немагнитную фракцию возвращают в электролизер, а железный порошок отмывают водой, высушивают, отжигают в водороде и классифицируют. Содержание основного металла достигает 99,9 – 99,94%, кислорода – менее 0,05%. Эта технология была опробована в НПО "Тулачермет", а на заводе "Сибэлектросталь" был построен специальный цех.

Существует возможность получения порошков железа из криолитного расплава (Na3FeF6), в который в качестве источника железа вводятся рудные концентраты или оксидное сырье. Нерастворимые аноды изготавливаются из электродного графита или карбида кремния. Температура процесса 850 – 870 оС, катодная плотность тока 8 – 20 кА/м2, анодная – соответственно 2 – 8 кА/м2. Выход по току может достигать 85%. Разряд на катоде примесных катионов кремния, алюминия, марганца и магния подавляется до тех пор, пока содержание оксидов железа в расплаве превышает 10%. Обработка катодного осадка такая же, как и в случае хлоридных электролитов. Содержание целевого металла в порошке достигает 99,5 – 99,7%, кислорода – менее 0,15%.