ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ

Восстановленный металлический порошок – металлический порошок, полученный восстановлением химических соединений металлов.

Под восстановлением в порошковой металлургии понимают процесс получения металла из его химического соединения путем отнятия неметаллической составляющей (кислорода, галогена и т.п.) при помощи вещества, называемого восстановителем, вступающего с этой составляющей во взаимодействие и окисляющегося в ходе такой реакции.

В самом общем виде реакцию восстановления можно записать следующим образом (слайд "Условия протекания реакции восстановления"):

MeA + X  Me + XA  Q

Двусторонняя стрелка означает, что в ходе реакции возможно одновременное существование соединений металла MeA и восстановителя XA, а также повторное образование соединения MeA в ходе взаимодействия соединения XA с восстановленным металлом. Знак "" у теплового эффекта показывает, что реакция может быть как экзо-, так и эндотермической.

Для успешного восстановления необходимо, чтобы при данной температуре восстановитель обладал бóльшим сродством к неметаллической составляющей, чем металл, то есть GMeA > GXA или GMeA < GXA.

GT = HT – TST

где: HT – изменение энтальпии реакции, кДж/моль; Т – температура, К; ST – изменение энтропии реакции, кДж/(Кмоль).

В простейшем виде для стандартных условий (когда компоненты находятся в чистом виде, давление газа в реакционном пространстве равно атмосферному):

GоT = GоXA – GоMeA = –RTlnKP

где: КР – константа равновесия реакции.

Практически для всех оксидных соединений величина G уменьшается с увеличением температуры. Исключение составляет углерод, его сродство к кислороду с увеличением температуры увеличивается.

Следует иметь в виду, что прочность химического соединения повышается с понижением валентности металла. Иными словами, если восстановление идет с образованием промежуточных соединений, то оценивать возможность получения чистого металла нужно, принимая во внимание Gо для низшего оксида (хлорида, фторида и т.п.). Примером этого может служить получение титана из его оксида с помощью металлов. Из взаимного расположения зависимостей Gо от температуры можно сделать вывод, что TiO2 можно эффективно восстанавливать кальцием, магнием, алюминием. Однако следует принимать во внимание наличие низшего оксида TiO, который можно восстановить только кальцием, а магний и алюминий способны довести процесс только до твердого раствора кислорода в титане.

Вообще характер восстановления химических соединений металлов хорошо описывается принципом Байкова, который в общем виде можно изложить следующим образом: химическое превращение проходит через все промежуточные химические соединения, способные существовать при данных условиях. Под условиями существования подразумеваются температура, давление газовой фазы и т.п.

В случае реакций, идущих с участием газообразных веществ, необходимо учитывать их парциальные давления, а также соотношение суммарного количества молекул газообразных реагентов и продуктов взаимодействия.

MeO + H2  Me + H2O			KP = PH2O / PH2

MeClx + 0,5xH2  Me + xHCl		KP = (PHCl)x / (PH2)0,5x

Если число участвующих в реакции молекул газообразных реагентов и продуктов взаимодействия неодинаковое, то равновесие будет смещаться с изменением суммарного давления в системе (в соответствии с известными принципами Ле-Шателье).

Когда исходные или образующиеся в ходе реакции конденсированные фазы имеют переменный состав с определенной областью гомогенности, условия равновесия при данных температуре и давлении определяются не только парциальными давлениями газообразных веществ, но и изменяющимися составами этих конденсированных фаз.

При восстановлении химических соединений металлами общая реакция принимает вид:

MeA + Me'  Me + Me'A + Q

В этом случае для протекания превращения слева направо необходим значительный положительный тепловой эффект – не менее 2,5 ÷ 2,9 кДж/г шихты. Стехиометрическое соотношение исходных компонентов обеспечивает максимальную термичность процесса. При избытке одного из компонентов она снижается из-за нерационального расхода тепла на нагрев и расплавление лишнего вещества, не участвующего в реакции.

В некоторых реакция термичность слишком велика, что может привести к выбросу веществ из реактора или даже его разрушение. В этом случае для замедления процесса в шихту добавляют инертные вещества.

Если теплового эффекта не хватает для поддержания самопроизвольного протекания процесса, к исходным веществам добавляют активные окислители (нитраты бария, калия, натрия, сульфаты кальция и натрия и др.).

Помимо инертных веществ и активаторов в шихту добавляют флюсы, которые создают легкоплавкий слой, защищающий получающийся металл от окисления, и растворяют тугоплавкие продукты реакции.

Наряду с термодинамикой для любого процесса восстановления большое значение имеет его кинетика, характеризуемая количеством вещества, прореагировавшего в единицу времени. Существенное влияние на нее оказывают поверхностные явления, связанные с удельной поверхностью реагентов и продуктов реакции: адсорбция, хемосорбция, взаимодействие в адсорбированных слоях, катализ, десорбция газов и т.д.

ВОССТАНОВИТЕЛИ

В практике порошковой металлургии восстановителями служат газы, твердые углеродсодержащие вещества и металлы.

Газы-восстановители

Водород. Простейший и один из самых распространенных элементов в природе (около 1% от общей массы земного шара). Однако в свободном виде практически не встречается, и в промышленных масштабах его получают каталитическим разложением или крекингом углеводородов, так называемым железо-паровым способом и электролизом воды (слайд "Способы получения газообразного водорода").

В железо-паровом способе Н2 получают, обрабатывая раскаленное железо (температура около 800 оС) водяным паром. Первая стадия процесса подразумевает восстановление Fe2O3 или FeхO до металлического железа при 800 ÷ 900 оС газообразным или твердым восстановителем. На второй стадии подаваемый в реактор водяной пар (предварительно подогретый до 900 оС) разлагается на железе или вюстите с образованием водорода по реакциям:

Fe + H2O  FexO + H2

FexO + H2O  Fe3O4 + H2

Получаемый водород содержит до 2% СО, СН4, N2 и имеет высокую стоимость, что ограничивает его применение в порошковой металлургии.

Электролитический способ получения водорода используется в промышленности с 90-х годов XIX века. Электролитом служат слабые водные растворы кислот или щелочей (поскольку дистиллированная вода плохо проводит электрический ток).

При разложении воды по реакции:

Н2О  Н+ + ОН–

ионы Н+ перемещаются к катоду, где разряжаются с образованием сначала атомарного, а затем молекулярного водорода:

2Н+ + 2e–  H2

На аноде разряжаются гидроксил-ионы с образованием воды и кислорода:

2ОН– – 2e–  H2О + 0,5О2

Режим электролиза: температура 60 – 80 оС, сила тока 1 ÷ 1,5 кА, катодная плотность тока 400 ÷ 600 А/м2. Теоретически на производство 1 м3 водорода (и соответственно 0,5 м3 кислорода) из 805 г воды должно расходоваться около 3 кВтч электроэнергии. На самом деле расходуется 4,5 ÷ 6 кВтч, поскольку на ванну подают напряжение в 1,5 ÷ 2 раза больше расчетного для преодоления ряда вредных сопротивлений (электролита, электродов, контактных участков).

По ГОСТ 3022-80 технический водород может быть четырех марок: А, Б, В и Г, причем марки Б и В еще делятся на высший и первый сорт. Характеристики водорода по этому стандарту приведены в таблице:

| Марка |  | Содержание, % |  | Точка росы, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Н2, не менее | О2, не более |  |
| А |  | 99,99 | 0,01 | Не хуже –40 оС |
| Б | Высший сорт | 99,95 | 0,05 |  |
|  | Первый сорт | 99,8 | 0,2 |  |
| В | Высший сорт | 98,5 | 0,3 | Не хуже +30 оС |
|  | Первый сорт | 97,5 | 0,4 |  |
| Г |  | 95 | 0,5 |  |

Для снижения содержания кислорода и паров воды используют систему двухступенчатой очистки-осушки. Сначала проводят реакцию, связывающую остаточный кислород с водородом с образованием вторичной воды. Она может протекать на палладиевом катализаторе при комнатной температуре или на медном катализаторе при температуре 300 ÷ 400 оС. Затем влажный водород подается в колонну с влагопоглотителем (силикагелем, алюмогелем и т.д.). После такой обработки Н2 должен содержать кислорода не более 0,001% и иметь точку росы не хуже –60 оС. Производительность очистительных установок от 6 до 60 м3/ч.

Современные компактные электролизеры оснащаются специальными мембранами, облегчающими разделение газов и тем самым снижающими загрязнение первичного водорода кислородом.

Стоимость электролитического водорода высока, кроме того, он образует с воздухом взрывоопасную смесь (при содержании его в смеси 4,1 до 75% об.), что заставляет строго следить за соблюдением правил техники безопасности.

Предприятия порошковой металлургии получают водород с собственных электролизных станций, либо используют привозной газ в баллонах. Иногда кассеты с 16-ю баллонами используются в качестве резерва на случай неисправностей на электролизной станции.

Оксид углерода. Технический оксид углерода (угарный газ) получают газификацией малосернистого кокса или древесного угля с применением кислородного дутья по реакциям (слайд "Получение оксида углерода и диссоциированного аммиака"):

С + О2  СО2

С + СО2  СО	(реакция Будуара)

После очистки газ содержит до 0,2% О2, менее 1% СО2, 6 ÷ 7% N2 и более 92% СО. Его стоимость высока, он ядовит (ПДК 0,02 мг/м3), взрывоопасен (пределы взрываемости в смеси с воздухом от 12,5 до 75%). Все это привело к тому, что для промышленных методов восстановления химических соединений его не применяют. СО образуется из твердых углеродсодержащих веществ в зоне протекания реакции. Специально оксид углерода готовится для процессов получения карбонильных соединений металлов.

Диссоциированный аммиак. Азото-водородная смесь, получаемая в результате разложения аммиака, является неплохим заменителем чистого водорода и дешевле его. Процесс проводят по реакции:

2NH3  N2 + 3H2

при температуре 600 – 650 оС на катализаторе (железе, оксидах железа и пр.). Осушка азото-водородной смеси осуществляется на силикагелевых блоках до точки росы от –40 до –60 оС. Количество неразложившегося NH3 не должно превышать 0,03 ÷ 0,05%.

Диссоциированный аммиак имеет практически те же самые пределы взрываемости, что и чистый водород: 4 ÷ 74,2 % об. ПДК по аммиаку не превышает 0,02 мг/м3. Кроме этого, следует учитывать возможность образования взрывоопасных веществ при контакте NH3 с ртутью, входящей в состав некоторых манометров и других устройств (применение которых в диссоциаторах строго запрещено).

Конвертированный природный газ. Основу природного газа составляет метан СН4, содержание которого обычно превышает 92% (остальное N2  4%, СО2  0,5%, различные углеводороды  5%). Конверсия состоит во взаимодействии метана и водяного пара в присутствии катализатора (слайд "Получение конвертированного природного газа, эндо- , экзогаза и водяного газа"):

СН4 + Н2О  3Н2 + СО

По одной технологии процесс проводится в металлическом реакторе, представляющем две коаксиальные трубы из жаропрочной стали. Кольцевой промежуток между ними заполнен стандартным катализатором ГИАП-3, на котором осуществляется взаимодействие при температуре 1000 оС (обогрев реакционной зоны осуществляется сжиганием природного газа). Соотношение СН4:Н2О в исходной смеси составляет 1:1,3. Образовавшийся газ по внутренней трубе реактора подается в теплообменник, где отдает тепло исходной смеси, подогревая ее до 400 ÷ 500 оС.

К сожалению, получаемая смесь оксида углерода и водорода имеет точку росы +40 оС и содержит много примесей: до 7 ÷ 8% СО2 и 3% Н2О, поскольку материал реактора не позволяет поднимать температуру выше 1000 ÷ 1050 оС и для полноты конверсии приходится подавать избыток воды.

Вторая технология предусматривает конверсию в пористой шамотной трубе специальной печи конструкции ИПМ АН Украины. В порах шамота отложен никелевый катализатор. Температура процесса 1100 оС, соотношение компонентов в исходной смеси 1:1, т.е. стехиометрическое. Содержание газов-восстановителей в получаемом продукте выше, чем в первом случае: 75 ÷ 76% Н2 и 22 ÷ 23% СО, остальное примеси.

Конвертированный природный газ существенно дешевле водорода, и его можно использовать при получении сравнительно недорогих железных порошков (если точка росы не хуже +40 оС) и даже сплавов на основе железа, легированных медью, никелем, вольфрамом и другими элементами (если точка росы не хуже +20 оС).

В монографии И.Ф.Курунова и Н.А.Савчука "Состояние и перспективы бездоменной металлургии железа" упоминается паровая конверсия природного газа по известной реакции СН4 + Н2О  Н2 + СО с последующим взаимодействием СО с водой по реакции СО + Н2О  Н2 + СО2, причем углекислый газ от водорода не отделяется.

Полученная смесь Н2 + СО2 используется для получения железной губки по процессу Circored, разработанному компанией "Lurgi".

Эндотермический и экзотермический газы. Эндотермический газ (эндогаз) широко применяется в порошковой металлургии, хотя и обладает меньшей восстановительной способностью по сравнению с водородом, диссоциированным аммиаком и конвертированным природным газом. Он получается сжиганием природного или другого углеродсодержащего газа при недостатке воздуха (0,25 ÷ 0,35 от стехиометрии по кислороду) в присутствии никелевого катализатора ГИАП-3 при температуре 1050 ÷ 1150 оС. На первой стадии протекает реакция с выделением тепла:

СН4 + 2О2  СО2 + 2Н2О

На второй стадии избыточный метан взаимодействует с продуктами первой стадии с поглощением тепла:

СН4 + СО2  2СО + 2Н2

СН4 + Н2О  СО + 3Н2

Содержание "целевых" компонентов (т.е. СО и Н2) в эндогазе ниже, чем в конвертированном природном газе, в первую очередь из-за азота, входящего в состав воздуха: 18 ÷ 20% СО, 38 ÷ 40% Н2. Точка росы от –20 до +20 оС.

Экзотермический газ получают при сжигании природного газа при 1000 ÷ 1200 оС и расходе воздуха 0,6 ÷ 0,9 от стехиометрического количества (по кислороду). Как следует из его названия, выделяющегося в ходе реакции тепла достаточно для того, чтобы его не подводить извне. Богатый экзогаз (0,6 от стехиометрии) содержит 15 ÷ 18% Н2, 10 ÷ 13% СО, 4 ÷ 5 % СО2, до 1% СН4, остальное азот. Бедный экзогаз (0,9 от стехиометрии) – соответственно 0,7% Н2, 0,7% СО, 10 ÷ 13% СО2, остальное азот. Кислород в составе экзогаза практически отсутствует.

Генераторный и водяной газы. Эти газы получаются соответственно при взаимодействии раскаленного ( 1000 оС) древесного, каменного угля или кокса с воздухом по реакциям образования оксида углерода или с парами воды по реакции:

С + Н2О  СО + Н2

Генераторный газ содержит 28 ÷ 34% СО, до 5% Н2, до 5% СО2, до 1% углеводородов и кислорода, остальное азот. Точка росы после осушки составляет –40 оС.

Теоретически в водяном газе должно содержаться 50% Н2 и 50% СО, но практически в нем кроме водорода (48 ÷ 49%) и оксида углерода (около 36%) еще содержится до 16% N2, CO2, CH4 и H2O.

Генераторный и водяной газы могут использоваться в качестве восстановителей при производстве порошков углеродистых сталей.

На крупных металлургических предприятиях для процессов восстановления можно использовать отходящие газы доменного или коксохимического производства, которые хотя и не являются сильными восстановителями, но зато дешевы, и в ряде случаев их применение экономически целесообразно.

Сводная таблица химического состава газов-восстановителей и защитных газов, применяемых при восстановлении и спекании, приведена на стр. 247 ч.II учебника "Процессы порошковой металлургии". К этому можно добавить относительные стоимости описанных выше газов:

- Н2: 100%

- Диссоциированный аммиак: 30 ÷ 50%

- Конвертированный природный газ: 10 ÷ 15%

- Эндогаз: 11 ÷ 20%

- Экзогаз (богатый и бедный): 4 ÷ 12%

Твердые углеродные восстановители

Кокс. Получаемый термической обработкой каменного угля, пеков, нефти и ее продуктов кокс является сильным восстановителем, так как содержит 93 ÷ 98% углерода, до 3% водорода, связанного в углеводороды, 2 ÷ 4% серы и 0,5 ÷ 1% золы. Это дорогое и дефицитное сырье, используемое в нашей стране в первую очередь в процессах черной металлургии, хотя за рубежом кокс используется для восстановления на предприятиях порошковой металлургии.

Термоштыб. Термоштыб представляет собой мелкие отходы (< 6 мм) производства термоантрацита и содержит 75 ÷ 80% углерода, до 10 ÷ 15% золы, до 3 ÷ 3,5% серы, до 5% летучих углеводородов вида СnHm. Он менее активен по сравнению с коксом, но существенно более дешевый. По данным компании "Русский уголь" сейчас его количество, получающееся при обработке углей, превышает потребность в нем на российских предприятиях.

Древесный уголь. Древесный уголь получают при сжигании древесины с недостатком воздуха. Он чище нефтяного кокса по сере ( 0,02%), но хуже по зольному остатку (до 4,5%), летучим веществам (17 ÷ 20%) и влаге (3 ÷ 5%). Строго говоря, большое количество летучих вряд ли можно считать недостатком, поскольку они облегчают газификацию в ходе восстановления.

Сажа. Сажа представляет собой высокодисперсный черный порошок с очень большой удельной поверхностью: до 15 ÷ 25 м2/г. В настоящее время выделяют ламповую, газовую и печную сажи. Первые два вида, как следует из их названия, являются продуктами неполного сжигания соответственно жидких и газообразных углеводородов или термическим их разложением. Третий вид – продукт сжигания древесины также при нехватке кислорода.

Ламповую сажу получают сжиганием при 1200 оС солярового дистиллята, лигроина в фитильных лампах. Образующаяся копоть осаждается на холодных движущихся поверхностях установки и удаляется с них механическими приспособлениями, а взвешенные частицы улавливаются фильтрами. Сажа марки ТМ-15 содержит более 95,5% углерода, не более 0,4% серы и 0,5% влаги. Зольность не превышает 0,1%.

Газовая сажа получается при сжигании природного газа в горелках, помещенных в осадительные камеры. Получающийся продукт более чистый по сравнению с ламповой сажей. Кроме того частицы газовой сажи мельче, имеют бóльшую удельную поверхность и соответственно более активные. Сажа марки ТеГ-10 содержит 99,5% углерода, менее 0,1% серы, не более 2,5% влаги. Зольность менее 0,16%.

Печная сажа ТГМ-33 содержит более 90% углерода, менее 0,03% серы. Зольность не более 2,5%.

Сажистое железо. Этот вид твердого восстановителя был разработан в СССР более 40 лет назад. Его получают из газообразных углеводородов либо термокаталитическим разложением на поверхности железной губки (в том числе в ее порах) при 700 ÷ 950 оС, либо при восстановлении ими окалины или магнетитового концентрата. Сажистый тонкодисперсный углерод в виде трубок диаметром 0,1 мкм и длиной 0,2 мкм внедряется в частицы железа и прочно сцепляется с ними, так что их (т.е. углерод и железо) невозможно отделить друг от друга магнитной сепарацией.

Первая технология позволяет дополнительно высвободить водород, который можно использовать в процессах порошковой металлургии (для восстановления или спекания). Из 1 м3 метана образуется 0,5 кг сажистого железа и 2 м3 Н2. При проведении процесса по второй технологии отходящий газ содержит Н2, СО, СО2, СН4, Н2О и представляет интерес в качестве топлива.

Оптимальное содержание углерода в сажистом железе 20 ÷ 50% (85 ÷ 90% от этого количества – углерод в свободном состоянии). При 20 ÷ 25% восстановитель имеет максимальную активность, при 50% – максимальную удельную поверхность (до 20 м2/г).

Сводная таблица химического состава твердых углеродных восстановителей

(слайд "Химический состав твердых углеродных восстановителей")

| Тип восстановителя | Содержание, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | S | Летучие CnHm | Н2О | Зола |
| Кокс | 93 ÷ 98 | 2 ÷ 4 |  3 (на Н) | – | 0,5 ÷ 1 |
| Термоштыб | 75 ÷ 80 | 3 ÷ 3,5 |  5 |  0,5 (после сушки) | 10 ÷ 15 |
| Древесный уголь | Остальн. | < 0,02 | 17 ÷ 20 | 3 ÷ 5 |  4,5 |
| Сажа ламповая газовая | Остальн. Остальн. |  0,4 < 0,1 | – – |  0,5  2,5 |  0,1 < 0,16 |

Металлы-восстановители

К металлам-восстановителям предъявляется следующий комплекс требований:

- Большая убыль свободной энергии при образовании соединений данного металла. Справочные данные показывают, что это требование выполняется для соединений Ca, Mg, Al, Na, K, Zr и Be.

- Невысокая летучесть металла. В противном случае процесс придется вести при повышенном давлении инертного газа в реакторе.

- Металл не должен образовывать с восстанавливаемым металлом соединений, твердых растворов и т.п.

- Продукт взаимодействия металла-восстановителя с неметаллическим компонентом исходного соединения, а также избыток восстановителя должны хорошо отделяться от восстановленного металла (отмывкой, магнитной сепарацией и т.д.)

- Металл-восстановитель должен быть относительно дешевым.

В практике металлотермического восстановления применяются кальций, магний, алюминий и натрий, в практике порошковой металлургии наибольшее распространение получили кальций и натрий.

В ряде случаев в качестве восстановителей используются не чистые металлы, а их соединения, например гидрид кальция СаН2 и карбид кальция СаС2.

Первое соединение получают прямым синтезом при температуре 400 ÷ 600 оС:

Са + Н2  СаН2

Полученный кусковой материал измельчают в фарфоровых мельницах фарфоровыми шарами во избежание искрения. Гидрид кальция более удобен, по сравнению с чистым металлом, из-за его высокой стойкости к влаге.

Карбид кальция получают прокалкой в электропечи смеси СаО и углерода с образованием СаС2 и СО или восстановлением известняка коксом в печи с воздушно-кислородным дутьем (типа доменной).

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ИЛИ РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ ЖЕЛЕЗА

Порошки железа и сплавов на его основе составляют, по-видимому, более 80% мирового производства металлических порошков. Сырьем для них служат различные оксиды железа и его хлорид FeCl2.

В соответствии с диаграммой состояния системы Fe-O существуют три оксида железа (слайд "Диаграмма состояния системы Fe-O"):

- Fe2O3 – гематит (30,06% кислорода)

- Fe3O4 – магнетит (27,64% кислорода)

- FexO – вюстит (теоретическое содержание кислорода 22,27% при х = 1)

Однако соединения FeO не существует: на диаграмме состояния есть широкая область гомогенности. FexO должен распадаться на -Fe и Fe3O4 при температурах ниже 572 оС.

Кроме этого необходимо отметить наличие переменной растворимости кислорода в железе: при 1550 оС она составляет 0,18%, при 1300 оС – менее 0,08%, при 900 оС – 0,03%, при 20 оС растворимость исчезающее мала.

Химически чистые оксиды железа редко применяются в практике порошковой металлургии, только при изготовлении порошков для специальных материалов (например, тяжелого сплава W-Ni-Fe). Наиболее распространенными сырьевыми источниками являются богатые окисленные руды или концентраты окисленных руд (компания Höganäs, Швеция) и прокатная окалина (повсеместно). Потенциальным сырьевым источником считается гематит, получающийся в результате прокалки FeSO47Н2О, выделяемого из травильных растворов:

FeSO47Н2О  Fe2O3 + SO2 + SO3 + H2O

В нашей стране такой гематит поставляется Новолипецким металлургическим комбинатом.

Окалина, образующаяся при прокатке кипящих углеродистых сталей, содержит 70 ÷ 75% Fe (Fe2O3 + Fe3O4 + Fe в малом количестве), до 0,4% углерода, до 0,1 ÷ 0,2% SiO2, до 0,3% MnO, примеси серы и фосфора. Ее химический состав зависит от места в технологической цепочке, где она образовалась. Наиболее чистая окалина отбирается из холодных пролетов цеха: она не засорена трудновосстановимыми оксидами, не требует магнитной сепарации. Окалину легированных сталей стараются не применять из-за наличия в ней оксидов, которые не восстанавливаются газами и твердым углеродом.

Восстановление оксидов железа водородом

В соответствии с упоминавшимся ранее принципом Байкова восстановление Fe2O3 до железа может идти по трехступенчатой (выше 572 оС) или двухступенчатой (ниже 572 оС) схеме (слайд "Восстановление оксидов железа водородом"):

Fe2O3 + H2  Fe3O4 + H2O + Q

Fe3O4 + H2  FexO + H2O – Q

FexO + H2  Fe + H2O – Q

или

Fe2O3 + H2  Fe3O4 + H2O + Q

Fe3O4 + H2  Fe + H2O – Q

% Н2 в газовой смеси

Т, oC

Fe2O3

Fe3O4

FexO

Fe

572

Кривые равновесия реакций восстановления оксидов железа водородом

В отличие от других реакций восстановление Fe2O3 до Fe3O4 экзотермично, поэтому с ростом температуры газовая фаза должна обедняться парами воды и обогащаться водородом. Однако константа этой реакции настолько велика, что можно говорить о необратимости протекания превращения даже при исчезающе малом содержании водорода в газовой фазе.

Константы равновесия эндотермических реакций увеличиваются с температурой, т.е. восстановительная способность водорода повышается, а его необходимая концентрация в газовой смеси наоборот снижается.

Механизм восстановления оксидов основывается на адсорбционно-автокаталитической теории. В достаточно законченном виде она была представлена в статье Чуфарова и Татиевской в сборнике 1953 года, посвященного юбилею знаменитого отечественного металлурга Ивана Павловича Бардина.

До этого времени весьма популярной была теория восстановления, сводившаяся к двум последовательно протекающим этапам:

- Первичная диссоциация оксидов с выделением кислорода и установление некоторого равновесия.

- Взаимодействие восстановителя с кислородом и нарушение равновесия, что должно приводить к дальнейшей диссоциации оксидов и протеканию очередных актов взаимодействия.

Таким образом, роль восстановителя сводилась лишь к удалению кислорода из газовой фазы и поддержанию его парциального давления на таком уровне, который обеспечивал бы диссоциацию оксидов.

При всей простоте этой теории, предсказываемые ею результаты были далеки от реальных. Так, например, наблюдаемое на практике восстановление серебра смесью Н2 + О2 (50:50) при 50 оС вообще не должно было идти, так как равновесное давление кислорода при диссоциации оксида в условиях опыта было всего 2 мм. рт. ст., что гораздо меньше реального его парциального давления в смеси.

В 1953 году адсорбционно-автокаталитическая теория выглядела следующим образом:

- Адсорбция восстановителя на реакционной поверхности.

- Взаимодействие кислорода оксида с восстановителем. Сюда же входила перестройка кристаллической решетки оксида в решетку металла.

- Десорбция газообразного продукта реакции.

В таком изложении теория не обеспечивает четкого понимания происходящих процессов, и три ее стадии целесообразно "раздробить" и изложить применительно к восстановлению оксидов водородом.

- Для любой реакции восстановления газами первой стадией будет внешняя диффузия молекул восстановителя к поверхности соединения металла, заканчивающаяся физической адсорбцией.

- Под действием силового поля кристаллической решетки соединения происходит активирование молекул водорода, их деформация и диссоциация на атомы.

- Атомы водорода отдают электроны в кристаллическую решетку соединения, которые расходуются на заполнение электронных вакансий в решетке металла

Н2  Н2*  Н  Н+ + е–

- От поверхности оксида металла в наиболее выгодных с энергетической точки зрения местах происходит отрыв анионов О2–, которые взаимодействуют с ионами водорода с образованием воды, молекулы которой десорбируются и переходят в газовую фазу. Одновременно с отрывом О2– образуются ионы металла.

Н+ + О2–  Н2О

- Далее следует образование металлической фазы из ионов металла, присоединивших электроны, диффузия ионов металла вглубь частицы оксида, участие их в восстановлении высших оксидов до промежуточных, встречная диффузия ионов О2– к поверхности.

МеZ+ + Ze–  Me

Процесс зарождения кристаллов новой фазы в результате кристаллохимической перестройки исходного оксида требует преодоления определенного энергетического барьера, что проявляется в замедленном развитии процесса в начальный период. Образование достаточного количества металлической фазы действует автокаталитически, и процесс ускоряется. Вообще реакции восстановления твердых соединений относятся к топохимическим, т.е. реакциям с исчезновением вещества с одной кристаллической решеткой и появлением вещества с другой.

Если внешняя диффузия восстановителя, его физическая адсорбция и десорбция газообразных продуктов протекают достаточно быстро (что является признаком правильно организованного процесса при повышенных температурах), диффузия ионов через слои твердых фаз может являться лимитирующим фактором.

Следует иметь в виду, что слой восстановленного металла на поверхности частицы обладает определенной пористостью, способствующей подводу восстановителя к нижележащим оксидным слоям и отводу газообразных продуктов взаимодействия. Облегчает внешнюю диффузию и растрескивание металлического слоя из-за напряжений, возникающих на границе Ме-МеО.

Восстановление в стационарном слое. По одному варианту процесс проводят в муфельных или трубчатых печах с внешним обогревом, часто электрическим (слайд "Технологии восстановления оксидов железа водородом"). Оксидное сырье помещают в лодочки или поддоны, непрерывно двигающиеся через горячую зону. Водород подают со стороны холодильника печи противотоком, который обеспечивает наиболее полное восстановление. Обычно температура процесса составляет от 700 до 1000 оС, время – от 30 минут до нескольких часов в зависимости от требований к порошку, сырья, размера частиц, толщины насыпки, давления и влажности водорода и т.д. Иногда процесс ведут в двухзонной печи: в первой зоне температура 650 ÷ 700 оС, во второй зоне 700 ÷ 800 оС, скорость продвижки лодочек 25 ÷ 30 мм/мин.

По другому варианту восстановление ведут в конвейерной печи при температуре 980 ÷ 1000 оС с трехкратным избытком водорода (P-Iron процесс). Толщина слоя окалины 20 ÷ 40 мм, длительность процесса 5 часов. В результате получается достаточно чистый порошок при сравнительно небольшой стоимости. Производительность печи невелика – 90 кг/ч. Ее можно повысить, увеличив толщину насыпки до 160 мм и температуру до 1040 оС, если между бункером подачи сырья и печным пространством установить электромагнитную систему для разрыхления окалины и улучшения внешней диффузии восстановителя (так называемый флокс-процесс).

Наиболее существенным недостатками восстановления в стационарном слое является его небольшая толщина, а также невозможность увеличить температуру процесса свыше 1000 оС из-за сильного спекания частиц железа в трудно измельчаемую губку.

Восстановление во вращающейся печи. В ЦНИИчермет им. И.П.Бардина были проведены работы по восстановлению оксидного железного сырья во вращающейся трубе из аустенитной нержавеющей стали. При пересыпании материала часть его постоянно находится во взвешенном состоянии, что обеспечивает хороший контакт с водородом, подаваемым противотоком. Оптимальная температура процесса 1000  25 оС; при более низкой скорость восстановления резко снижается, при более высокой материал трубы резко теряет свои прочностные характеристики. Припекание порошка к стенке трубы устраняется периодическими ударами по ней.

По такой технологии получают железные порошки, используемые в аккумуляторной промышленности при производстве активной массы щелочных аккумуляторов.

Восстановление в кипящем слое. Исходным сырьем для получения порошка железа по так называемому H-Iron процессу, разработанному в США в 1960 году компанией Hydrocarbon Research & Bethlehem Steel, служат рудные концентраты (слайд "Схема H-Iron процесса"). Измельченную до крупности менее 3 мм руду подвергали гравитационному обогащению с получением рядового концентрата с содержанием железа 67%, из которого выделяли мелкие классы (< 0,5 мм), отправлявшиеся на повторное обогащение с получением богатого концентрата (71% Fe). Затем материал измельчали в шаровых вращающихся мельницах до размера 0,15 мм и подвергали магнитной сепарации, после которой образовывался суперконцентрат (99,7% Fe3O4 или 72% Fe).

Этот суперконцентрат нагревали до 480 оС во вращающейся печи и в токе азота переправляли в загрузочный бункер, куда под давлением 3,5 МПа подавали водород, с помощью которого сырье транспортировалось в верхнюю часть вертикального реактора (диаметр 1,7 м, высота 29 м). Собственно восстановление осуществляли на трех подовых решетках при температуре 540 оС водородом, предварительно подогретым до указанной температуры и подававшимся в нижнюю часть колонны под давлением 2,8 МПа. Скорость подачи определялась необходимостью удержания частиц во взвешенном состоянии.

Восстановленный порошок поступал в разгрузочный шлюз, откуда током азота выводился на дальнейшую обработку, которая заключалась в отжиге при 800 оС для снятия пирофорности. В настоящее производство продукции по H-Iron процессу не ведется.

За рубежом создана установка кипящего слоя для получения железного порошка с малой пирофорностью восстановлением водородом при 650 ÷ 750 оС. Ее производительность достигает 1000 т/сутки.

Из современных технологий водородного восстановления порошков железа следует упомянуть процесс Circored. В качестве исходного сырья используется железорудный концентрат узкой фракции (0,1 ÷ 1,0 мм). Завод был построен компаниями Cleveland Cliff и LTD в Тринидаде и начал функционировать в 1999 году. Подробная информация о технологии и объемах производства отсутствует.

Восстановление оксидов железа твердым углеродом

Непосредственное взаимодействие твердых оксидов железа с твердым углеродом развивается очень слабо из-за ничтожно малой поверхности их соприкосновения. Фактически восстановление обеспечивает СО, образующийся при газификации твердого углерода. Соответствующие реакции восстановления можно записать следующим образом (слайд "Восстановление оксидов железа оксидом углерода"):

Fe2O3 + CO  Fe3O4 + CO2 + Q

Fe3O4 + CO  FexO + CO2 – Q

FexO + CO  Fe + CO2 + Q			(при Т > 572 оС)

или

Fe2O3 + CO  Fe3O4 + CO2 + Q

Fe3O4 + СО  Fe + CO2 + Q			(при Т < 572 оС)

Константа равновесия первой реакции уменьшается с увеличением температуры, хотя и остается достаточно большой, что позволяет легко проводить восстановление гематита до магнетита. При восстановлении последнего до вюстита, фактически представляющего собой твердый раствор FeO-Fe3O4, Kp зависит не только от температуры, но и от состава этого раствора. С увеличением температуры реакция восстановления вюстита до чистого железа требует увеличения концентрации СО.

Следует иметь в виду, что восстановление магнетита до чистого железа оксидом углерода при температурах ниже 572 оС возможно лишь при подаче его из внешнего источника.

% СО в газовой смеси

Т, oC

Fe2O3

Fe3O4

FexO

Fe

572

650

690

С + СО2  СО

Кривые равновесия реакций восстановления оксидов железа оксидом углерода

Из приведенной диаграммы видно, что вюстит можно получить при температуре выше 650 оС, а чистое железо – только выше 690 оС (при этом содержание СО в газовой фазе должно быть не менее 60%).

Существенное влияние на процесс восстановления оказывает Fe3C, который хотя и является термодинамически неустойчивым, распадается медленно и при температурах ниже 1100 оС может менять состав газовой фазы в системе Fe-C-O. Равновесное содержание CO для реакции

F3C + CO2  Fe + CO

оказывается выше, чем для реакции Будуара, поскольку связанный углерод в карбиде более активен, чем свободный (например, в графите). Образование Fe3C и твердых растворов углерода в железе загрязняет получаемые порошки и усложняет технологическую цепочку.

Если наложить друг на друга диаграммы восстановления оксидов железа водородом и CO, то окажется, что восстановительная способность первого выше теоретически с 730 оС, а фактически – с 818 оС, то есть точки пересечения кривых для реакций

FexO + H2  Fe + H2O		и

FexO + CO  Fe + CO2

Восстановление твердым углеродом. Восстановление окалины или богатой окисленной руды твердым углеродом является одним из распространенных и эффективных способов получения железного порошка. Он запатентован в 1911 году и впервые применен в практике шведской компании Höganäs в середине XX века. Сырьем для него служит практически чистый гематит, добываемый из земли, восстановителем – кокс. Для связывания серы, содержащейся в коксе, в шихту добавляют известняк CaCO3, который при температуре процесса распадается на CaO и CO2. Оксидное сырье составляет 60 ÷ 69% от массы шихты, кокс 25 ÷ 33%, известняк 6 ÷ 7%. Загрузка оксидов и восстановительной смеси (кокс + CaCO3) в тигли в первоначальном варианте была послойная.

Аналогичный процесс был организован в начале 50-х годов в нашей стране в г. Красный Сулин (Ростовская область). Технологическая схема приведена на стр. 141 части I учебника "Процессы порошковой металлургии". На Сулинском металлургическом заводе оксидным сырьем служила и служит до сих пор прокатная окалина низкоуглеродистых сталей, восстановителем – термоштыб. Поскольку в термоштыбе содержится сера, то для ее связывания необходимо использовать известняк. Фактически рецептура отечественной шихты соответствует рецептуре шведской.

Загрузка тиглей диаметром 350 мм и высотой 1550 ÷ 1560 мм осуществляется концентрическими вертикальными слоями.

Закрытые крышками тигли загружают по 16 штук на вагонетки, направляемые в горизонтальную туннельную печь, обогреваемую сжиганием природного газа (расход от 450 до 480 м3/т порошка). При длине печи 141,5 м рабочая зона составляет 132 м: нагрев 30 м, выдержка 66 м, охлаждение 36 м. Из 66 метров зоны выдержки 55 метров приходятся на максимальную температуру, достигающую 1175 ÷ 1200 оС. Внутри тигля она меньше на 100 ÷ 150 оС.

Общая продолжительность пребывания вагонеток в печи составляет 88 часов: нагрев длится 20 часов, выдержка 40 часов и охлаждение 28 часов. Производительность печи 1,8 ÷ 2,0 т/ч.

После выгрузки из печи тигли без крышек поступают на операцию самообезуглероживающего отжига, проводимого также в туннельной печи при температуре 750 ÷ 800 оС в течение 44 часов (нагрев 10 часов, выдержка 22 часа, охлаждение 12 ч). Суть процесса заключается в том, что значительная часть углерода, содержащаяся в частицах порошка, взаимодействует с кислородом воздуха (в первую очередь), а также с кислородом, остающимся в частицах.

Губчатое железо в виде трубы, выгруженное из тиглей, очищают от остатков восстановителя, разрезают на части размером менее 30 мм и измельчают в двухроторной молотковой дробилке С-599 до 10 мм (слайд "Двухроторная молотковая дробилка С-599"). Последующий двухстадийный размол осуществляют в стержневых мельницах. Каждую полученную фракцию подвергают магнитной сепарации для выделения неметаллических включений.

С целью повышения качества порошка для некоторых марок применяют дополнительный отжиг в конвейерных печах в водороде при температуре 800 ÷ 900 оС с последующими дроблением спека, классификацией и усреднением.

По ГОСТ 9849-86 восстановленный железный порошок обозначается следующим образом:

ПЖВ – порошок железный восстановленный.

Полное обозначение марки, например, ПЖВ 2.160.26, включает группу по химическому составу, максимальную крупность порошка и его насыпную плотность (аналогично распыленным Fe-порошкам).

Свойства восстановленных железных порошков (СМЗ, Höganäs) приведены в таблице на стр. 144 части I учебника "Процессы порошковой металлургии".

Весьма нежелательными примесями являются оксиды марганца и кремния, очистка от которых предусматривает гидрометаллургическую обработку смесью соляной и плавиковой кислот (HCl:HF = 10:1).

SiO2 + HF  SiF4 + H2O

MnO + HCl  MnCl2 + H2O

Для подавления коррозии в смесь вводят ингибитор "Уникол ПБ-5". После отмывки железного порошка его сушат в восстановительной атмосфере и отжигают в водороде при 1050 ÷ 1100 оС с последующими измельчением и классификацией спека.

В середине 90-х годов потребители железного порошка в России отмечали неудовлетворительное качество продукции СМЗ, что связывали с нестабильными поставками оксидного сырья с заводов Украины и общим положением в промышленности РФ.

В настоящее время окалина кипящих марок сталей поступает с Таганрогского и Челябинского металлургических комбинатов. Проведенные в начале 2000-х годов в ЦНИИчермет работы показали возможность применения гематита, полученного прокалкой травильных растворов Новолипецкого металлургического комбината. Однако в последнее время использование этого сырья натолкнулось на транспортные проблемы.

Восстановление сажистым железом. Использование этого восстановителя позволяет снизить температуру процесса на 100 ÷ 200 оС, уменьшить время процесса и соответственно поднять его производительность за счет высокой активности восстановителя и ускоренной регенерации СО2 до СО. Предполагается, что поверхность частиц железа может служить катализатором реакции взаимодействия оксидов с газообразными восстановителями.

Комбинированное восстановление. Суть этого метода состоит в одновременном воздействии на исходное сырье оксидом углерода, получающимся при газификации твердого восстановителя, и подводимым извне газообразным восстановителем (чаще всего конвертированным природным газом). Теоретически 60% кислорода должно удаляться с помощью СО, а 40% – газообразным восстановителем.

Этот процесс позволяет получать порошок с пониженным содержанием углерода (< 0,1%), поскольку мала вероятность науглероживания железной губки, и кислорода, т.к. на низшие оксиды может воздействовать газ с большим содержанием водорода.

Еще одним преимуществом такой технологии является ускорение взаимодействия за счет повышенной газопроницаемости брикетированной шихты и регенерации газов-восстановителей по реакции Будуара и реакции получения водяного газа (С + Н2О  СО + Н2). Газификация поддерживает пористость шихты на уровне, достаточном для эффективной внешней диффузии.

Комбинированное восстановление было разработано в ИПМ АН Украины и впервые реализовано на Броварском заводе порошковой металлургии (БЗПМ). Технологическая схема приведена на стр. 147 части I учебника "Процессы порошковой металлургии". Сырьем служила железная окалина, содержание которой в шихте составляло 76,8%. В качестве восстановителя применяли сажу (7,4%). Дополнительным источником углерода являлся каменноугольный пек, который в первую очередь играл роль связующего при брикетировании (7,4%). Возвратный железный порошок вводили в шихту в количестве 8,4% как катализатор восстановления, устраняющий инкубационный период реакции.

Шихту готовили в смесителе, подогреваемом до 80 ÷ 100 оС для размягчения пека. Далее брикеты яйцевидной формы загружали в стальные перфорированные поддоны, причем во избежание просыпания в них вставляли сплошные противни с асбестовой бумагой, препятствующей припеканию порошка к противням, или пористый железный лист, облегчающий доступ восстановителя к брикетам снизу. Второй вариант предпочтительнее, поскольку восстановление ускоряется в 1,5 раза.

Процесс вели в горизонтальных муфельных печах с газовым обогревом при 1100 ÷ 1150 оС в течение 8 часов (4,5 часа в горячей зоне, 3,5 часа в холодильнике). Конвертированный природный газ подавали либо противотоком (холодный), либо совпадающим потоком (предварительно подогретый до 700 ÷ 750 оС). Оказалось, что совпадающий поток обеспечивает лучшие результаты.

Полученную губку дробили в две стадии (если в поддоны закладывали пористые железные листы, то вместе с ними) и размалывали до крупности менее 0,5 мм; порошок подвергали магнитной сепарации, классифицировали, усредняли.

Недостатком процесса являлась низкая производительность муфельных печей – около 1 т/сутки. В 1981 году БЗПМ перешел на диспергирование расплавов.

Вскоре после запуска комбинированного восстановления в Броварах аналогичный процесс был освоен в цехе железных порошков Днепровского алюминиевого завода (ДАЗ). Технологическая схема приведена на стр. 149 части I учебника "Процессы порошковой металлургии". Шихта включала в себя 75 ÷ 80% окалины, 6 ÷ 7% древесного угля, 6 ÷ 7% каменноугольного пека, остальное возвратный Fe-порошок. Смешивание и брикетирование осуществляли практически так же, как и в предыдущем случае. Брикеты загружали в простые или кольцевые перфорированные стаканы, которые подавали в верхнюю часть вертикальных 2- или 4-муфельных печей (слайд "Схема размещения брикетов в муфелях печи восстановления ДАЗ"). Кольцевые стаканы оказались эффективнее, так как центральная труба создавала условия для более равномерного восстановления: брикеты прогревались снаружи и изнутри горячим газом, подававшимся противотоком. Температура процесса 1100 ÷ 1150 оС, суммарное время 9 ÷ 10 часов. После охлаждения спека до 60 ÷ 70 оС его измельчали, подвергали магнитной сепарации и классифицировали. В соответствии с ныне действующим ГОСТом получавшийся порошок соответствовал 4 марке по химическому составу, поскольку содержал большое количество примесей. Кроме этого он обладал низкой текучестью, плохой уплотняемостью и формуемостью. ДАЗ прекратил производство Fe-порошка в 1987 году.

Несколько лет назад в Национальной металлургической академии Украины (г. Днепропетровск) проводились исследовательские работы, направленные на возрождение комбинированного восстановления на БЗПМ. Оксидным сырьем служила прокатная окалина металлургического комбината "Запорожспецсталь" (содержание железа 75,1%), твердым восстановителем – чугун (рафинированный передельный или синтетический) с 4% углерода, газообразным восстановителем – конвертированный природный газ. В настоящее время технология на заводе не реализована.

Попытка получить железный порошок комбинированным восстановлением была предпринята в НПО "Тулачермет". В качестве исходного сырья использовали гематитовую руду-"синьку", которая смешивалась с нефтяным коксом и возвратным железным порошком. Содержание компонентов в шихте 90, 6 и 4% соответственно. Газообразным восстановителем служил доменный газ, отводимый с соответствующего производства. Технологическая схема приведена на стр. 151 части I учебника "Процессы порошковой металлургии".

Размол и одновременное смешивание компонентов проводили в шаровых вращающихся мельницах, далее шихту окомковывали и в таком виде подавали в конвейерную обжиговую машину – "аглоленту", где собственно и проходило восстановление. Температура в горячей зоне достигала 980 ÷ 1150 оС, скорость движения ленты 0,05 ÷ 0,1 м/мин, толщина насыпки не превышала 300 мм. В зоне сушки шихта находилась 10 ÷ 15 минут, в зоне подогрева столько же, в зоне восстановления 50 ÷ 75 минут и в зоне охлаждения 25 ÷ 30 минут.

Исследования показали, что после достижения степени восстановления 96% скорость процесса резко замедлялась, и полученный порошок имел низкое качество, в первую очередь из-за большого количества примесей.

Было бы целесообразно рассматривать этот порошок в качестве промежуточного продукта, который можно измельчить и подвергнуть магнитной сепарации для отделения неметаллических включений, после чего восстановить до содержания железа 99%.

Следует признать, порошки с такой чистотой уже не удовлетворяют современных потребителей, и восстановление на "аглоленте" было прекращено.

Повышение качества железных порошков

Эти методы включают в себя не только технологии дополнительной обработки уже полученных порошков (например, дополнительный отжиг в восстановительной атмосфере), но и технологии, в силу своей специфики позволяющие получить более качественный продукт.

Содовый способ. Сущность этого метода, разработанного ЦНИИчермет и ЕрПИ, заключается в совмещении восстановления твердым углеродом и газом-восстановителем с рафинированием получаемого порошка содой Na2CO3.

Примеси в виде оксидов кремния, алюминия, кальция, магния, марганца, хрома, фосфора, серы, нерастворимые в воде, будут образовывать водорастворимые соли с оксидом натрия, получающимся при термическом разложении соды. Например:

Al2O3 +Na2CO3  Na2OAl2O3 + CO2

SiO2 +Na2CO3  Na2OSiO2 + CO2

Помимо этого могут образовываться промежуточные углекислые соли кальция, магния, марганца, которые после разложения при температурах выше 500 оС превращаются в оксиды, легко растворимые в разбавленных кислотах.

Существует вероятность взаимодействия гематита с содой с образованием натриевого феррита и углекислого газа:

Fe2O3 + Na2CO3  Na2OFe2O3 + CO2,

однако в восстановительной атмосфере, которая создается газифицирующимся твердым углеродом и газом-восстановителем, подаваемым извне, Fe2O3 восстанавливается до низших оксидов или до чистого железа (в зависимости от температуры), и феррит не образуется.

Помимо этого сода выполняет функцию катализатора, ускоряя газификацию твердого углерода (из-за внедрения в его решетку ионов Na+) и кристаллохимические превращения в оксидах.

По одному из вариантов этого метода, реализованного в НПО "Тулачермет", исходным сырьем для получения порошка железа служит высокосортный рудный концентрат или прокатная окалина, твердым углеродным восстановителем – нефтяной кокс, газообразным восстановителем – доменный газ, очищенный от углекислоты (иногда упоминается конвертированный природный газ). Сода вводится в виде водного раствора на стадии смешивания шихты в барабане с шарами, что позволяет равномерно распределить ее в виде мелких частиц по всех поверхности оксидного сырья и кокса. Восстановление проводят при температуре 940 ÷ 1000 оС в течение 11,5 часов в муфельной печи или при температуре 1050 ÷ 1100 оС в течение 5 ÷ 6 часов на ленте агломерационной машины.

Полученный спек дробят до размера кусков 5 – 10 мм и подвергают мокрому размолу в ШВМ до получения частиц менее 200 мкм. Пульпу обрабатывают водой и слабыми растворами кислот, удаляя растворимые примеси. После этого порошок железа отфильтровывают, сушат и дополнительно отжигают в водороде при 1100 оС в течение 6 ÷ 7 часов, затем губку измельчают в молотковой дробилке и рассеивают на фракции.

Мокрое измельчение губки можно сочетать с магнитной сепарацией, что позволяет отделить от порошка нерастворимые силикаты и другие примеси, одновременно сократив расход соды в 2 ÷ 3 раза. В этом случае водородное довосстановление проводится при более низких температурах (700 ÷ 750 оС) и в течение меньшего времени (2 ÷ 3 часа).

К методам, позволяющим повысить качество железных порошков, можно отнести металлотермические технологии.

Карбидотермический метод. Этот метод, разработанный в ЕрПИ, предусматривает восстановление прокатной окалины или богатой окисленной железной руды продуктами диссоциации карбида кальция (при 800 ÷ 900 оС) по следующим суммарным реакциям (слайд "Карбидотермический способ получения порошков железа"):

Fe2O3 + Ca  Fe + CaO

Fe2O3 + C  Fe + CO2

Образующийся оксид кальция связывает примеси:

CaO + SiO2  CaOSiO2

CaO + MnO  CaOMnO

CaO + Al2O3  CaOAl2O3

CaO + C + FeS  Fe + CaS + CO

Тщательно просушенное исходное сырье и карбид кальция размалывают отдельно в шаровых мельницах, затем смешивают в барабанном смесителе в течение 3 часов. Шихту восстанавливают при 1100 ÷ 1150 оС в течение 2 ÷ 3 часов. Полученный спек подвергают сначала 2-часовому мокрому размолу в ШВМ до получения частиц менее 100 мкм и затем мокрой магнитной сепарации. "Обогащенный" железный порошок фильтруют и сушат при 50 ÷ 60 оС. Он содержит от 98,7 ÷ 99,1% Fe, и его качество можно повысить кислотной отмывкой примесей.

Гидридно-кальциевый метод. В ЦНИИчермет им. Бардина была разработана технология получения порошков сталей и сплавов сложного состава совместным восстановлением гидридом кальция смесей оксидов (в том числе и трудно восстановимых) или оксидов с металлами (слайд "Гидридно-кальциевый метод получения порошков сталей и сплавов").

Для одного из участников процесса реакцию можно записать следующим образом:

MeO + CaH2  Me + CaO + H2

Основное восстановление исходных оксидов осуществляется кальцием при практически одной и той же температуре 1150 ÷ 1220 оС.

Недавно проведенные исследования показали, что при температуре выше 800 оС сначала происходит твердофазное полиморфное превращение -CaH2  -CaH2 с максимальным эндотермическим эффектом при 815 ÷ 818 оС. Начиная с температуры 825 ÷ 827 оС происходит интенсивная диссоциация гидрида кальция с последующим плавлением металлического кальция при 840 оС:

-CaH2  L + H2

Появление жидкого кальция приводит к активизации реакций восстановления, а также процессов диффузионного переноса некоторых металлов через жидкую фазу, что интенсифицирует сплавообразование. Следует, правда, иметь в виду, что перенос самого железа через расплав незначителен, так как при температурах 900 ÷ 1200 оС растворимость Fe в жидком кальции составляет менее 0,01% масс.

Выделяющийся при диссоциации CaH2 водород в первую очередь создает защитную атмосферу и может принимать участие в восстановлении легко восстановимых оксидов, тем самым обеспечивая хороший контакт между металлическими компонентами и соответственно протекание диффузионных гомогенизационных процессов. При этом нужно принимать во внимание реакцию Ca + H2O  CaO + H2, способствующую поддержанию в реакторе атмосферы сухого водорода.

Практика показала, что легко восстановимые оксиды вводить в шихту нецелесообразно, поскольку на них будет расходоваться дефицитный кальций до того, как они начнут восстанавливаться водородом. Лучше вводить уже готовые металлические порошки, несмотря на то, что они дороже порошков оксидов.

Длительность процесса получения порошка сплава зависит от скорости гомогенизации частиц и обычно составляет 6 ÷ 8 часов.

Разгрузка спека осуществляется либо струей воды с одновременным гашением оставшегося CaH2 и образовавшегося в ходе реакций CaO, либо механическими способами с последующим его дроблением и гашением большим количеством воды. Полученную пульпу обогащают в гидроциклонах с удалением 60 ÷ 70% Ca(OH)2. Оставшуюся известь удаляют разбавленной соляной кислотой, превращающей нерастворимый в воде гидроксид кальция в растворимый хлорид. После отмывки CaCl2 металлический порошок центрифугируют и сушат в вакуумных шкафах при 60 ÷ 70 оС.

В настоящее время этот метод нашел широкое применение при получении порошков сплавов, интерметаллидов, тугоплавких соединений цветных металлов, а также композиционных материалов на их основе.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ ВОЛЬФРАМА

Исходным сырьем для получения порошка вольфрама служит его высший оксид WO3, который получается прокалкой вольфрамовой кислоты H2WO4 или паравольфрамата аммония (NH4)10H2W12O424H2O.

В системе W-O достоверно установлено существование 4 оксидов (слайд "Диаграмма состояния W-O"):

- -оксид WO3 (с областью гомогенности WO3 – WO2,9), желто-лимонный

- -оксид WO2,9, иногда записываемый как W20O58 (с областью гомогенности WO2,9 – WO2,83), синий

- -оксид WO2,72, иногда записываемый как W18O49 (с областью гомогенности WO2,72 – WO2,66), фиолетовый

- -оксид WO2 (с областью гомогенности WO2,03 – WO2), темно-коричневый или бурый

В основе решетки каждого оксида лежит структурный элемент WO6 в виде октаэдра. В WO3 они соединены только вершинами, в WO2,9 – только ребрами, при этом образуются очень длинные цепи, соединенные между собой вершинами октаэдров. Два других оксида имеют еще более сложную структуру.

Диаграмма состояния указывает на то, что некоторые оксиды неустойчивы при определенных температурах: WO2,9 распадается на WO3 и WO2 ниже 484 оС; WO2,72 распадается на WO2,9 и WO2 ниже 585 оС.

WO2 может сублимировать при 1000 ÷ 1050 оС, этот процесс сопровождается разложением твердой фазы: WO2  W3O9 + W. WO3 заметно возгоняется и в парах присутствует в виде тримера W3O9. Уход оксидов в газовую фазу существенно облегчается при образовании гидратных комплексов WOxnH2O, что играет огромную роль в технологии получения порошков вольфрама.

Восстановление оксидов вольфрама водородом

Суммарная реакция восстановления

WO3 + H2  W + H2O

в интервале температур 600 – 950 оС состоит из протекающих последовательно четырех реакций (слайд "Восстановление оксидов вольфрама водородом"):

WO3 + H2  WO2,9 + H2O

WO2,9 + H2  WO2,72 + H2O

WO2,72 + H2  WO2 + H2O

WO2 + H2  W + H2O

При температурах ниже 585 оС WO2,9 сразу восстанавливается до WO2, минуя WO2,72; при температурах ниже 484 оС теоретически WO3 должен сразу восстанавливаться до WO2.

С точки зрения технологии очень важными являются следующие обстоятельства:

- Переход в газовую фазу WO3 и водных комплексов вида WOxnH2O

- Получение из одной частицы WO3 нескольких частиц WO2 и получение из одной частицы WO2 чаще всего только одной частицы W.

Восстановление вольфрама водородом ведут в стационарном слое в лодочках, проталкиваемых через трубы или муфели печей (как правило, печей сопротивления). Водород подают чаще всего противотоком, хотя на нашей кафедре были проведены исследовательские работы, которые показали, что в ряде случаев целесообразно использовать схему с совпадающими потоками.

Следует обратить внимание на то, что в последовательности из четырех реакций восстановление WO3 до WO2,9 проходит очень быстро, как и восстановление WO2,9 до WO2,72. При 900 оС константа первой реакции Кр равна 39,3; для второй 2,85. Для остальных двух реакций Кр значительно ниже: 1,51 и 0,31 соответственно.

Восстановление WO2 до W термодинамически возможно при сравнительно высокой концентрации паров воды в атмосфере печи, но в условиях, близких к равновесным, этот процесс весьма затруднителен, так что на практике используют хорошо осушенный водород. Практика показала, что процесс сильно зависит от скорости внешней диффузии водорода и паров воды через слой порошка.

Исследованиями установлено, что при определенных условиях из мелкозернистого WO3 можно получать и мелкие, и средние, и крупные частицы вольфрама. Это объясняется тем, что часть оксидов переходит в газовую фазу и через нее переносится на первично образовавшиеся в высокотемпературной зоне зародыши фазы WO2, укрупняя их.

Таким образом, принято выделять несколько факторов, которые способствуют укрупнению частиц WO2 и соответственно частиц W при восстановлении:

- Высокая температура восстановления в рабочей (горячей) зоне печи

- Большая скорость подъема ее по длине зоны прогрева печи

- Большая скорость продвижки лодочек через печное пространство

- Большая толщина слоя насыпки оксида в лодочке

- Повышенная влажность водорода

- Малая скорость подачи водорода (малый расход водорода)

Факторы 1 ÷ 3 способствуют переходу водных комплексов оксидов вольфрама в газовую фазу и, тем самым, переносу их на образовавшиеся зародыши фазы WO2.

Факторы 4 ÷ 6 задерживают восстановление WO3 в низкотемпературных зонах печи и способствуют увеличению концентрации летучих комплексов в высокотемпературных зонах.

Рост WO2 возможен и за счет окислительно-восстановительных реакций в порах порошка, поскольку быстрое развитие восстановления приведет к увеличению концентрации паров воды до величины, близкой к равновесной.

Для мелких, и поэтому активных, частиц WO2, образовавшихся в первые минуты протекания реакции, существует вероятность окисления парами воды до образования комплексов WOxnH2O. Восстановление таких оксидов будет происходить на поверхности крупных частиц WO2. Большое влияние на это оказывают реальные константы равновесия реакций.

При нагреве порошка вольфрама до 1200 оС в осушенном водороде заметного увеличения размера частиц не наблюдается. Таким образом, можно утверждать, что укрупнение по механизму спекания не происходит. Однако во влажном водороде при температуре 1000 оС и более в порах насыпки создается достаточно высокая концентрация влаги, приводящая к окислению мелких частиц из-за их большой удельной поверхности. В результате образуется WO2nH2O (а не WO2,9nH2O), который восстанавливается на крупных частицах вольфрама, увеличивая их размер.

Также экспериментально установлено, что размер частиц чувствителен к примесям.

Говоря о крупных, средних или мелких вольфрамовых частицах следует иметь в виду, что их максимальный размер обычно не превышает 12 мкм.

Гранулометрический состав вольфрамовых порошков

(слайд "Гранулометрический состав вольфрамовых порошков")

| Порошок | < 1 мкм | 1 ÷ 4 мкм | 4 ÷ 12 мкм | > 12 мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мелкозернистый |  95% | Остальное | – | – |
| Среднезернистый | Остальное | < 25% | – | – |
| Крупнозернистый | Остальное |  25% |  10% |  10% |

При восстановлении вольфрама из его ангидрида (WO3) объем насыпки в лодочке меняется более чем в два раза. Это обстоятельство, а также необходимость контролировать дисперсность WO2 для получения требуемого металлического порошка привели к тому, что широкое распространение получил двухстадийный процесс, осуществляемый в двух разных печах с перегрузкой WO2. Следует отметить, что двухстадийность связана с дополнительными операциями, приводящим к потерям порошка, увеличению числа рабочих, энергозатрат, количества оборудования, занимаемых площадей и т.п.

При получении мелкозернистого порошка первая стадия осуществляется при температуре 600 ÷ 700 оС, вторая – при 800 ÷ 850 оС. Для среднезернистого порошка эти температуры увеличиваются до 700 ÷ 800 оС и 800 ÷ 950 оС соответственно.

Длительность первой стадии обычно в 2 раза меньше, чем второй (2 ÷ 3 часа и 3 ÷ 4 часа), что объясняется кинетикой восстановления разных оксидов.

Для получения крупнозернистого вольфрамового порошка используют одностадийный процесс при 1100 ÷ 1200 оС.

Обычно восстановление оксидов вольфрама ведут в трубчатых или муфельных печах сопротивления. Число труб, располагающихся в шахматном порядке, может достигать тринадцати, число муфелей, как правило, не превышает четырех.

Использование вращающихся печей, в которых процесс идет во взвешенном состоянии, целесообразно на первой стадии, когда температура не превышает 800 оС, что связано с прочностью материала трубы, хотя есть сведения о разработке таких печей и для второй стадии.

Восстановление в одну стадию при 800 ÷ 950 оС с прямоточной подачей водорода применялось для получения мелкозернистого вольфрама, поскольку при этом снижалась концентрация паров воды на стадии превращения WO3 в WO2.

Восстановление оксидов вольфрама углеродом

Восстановление вольфрама твердым углеродом или, по некоторым данным, оксидом углерода проходит через те же самые промежуточные оксиды, что и восстановление водородом.

Исследования показали, что при температуре ниже 730 оС невозможно достичь такой концентрации СО, которая обеспечила бы превращение WO2 в W из-за распада оксида углерода (СО  С + СО2).

Кинетика процесса такова, что промышленный процесс необходимо проводить при температуре выше 1000 оС. Следует отметить, что даже при 1400 ÷ 1500 оС не наблюдается заметного укрупнения частиц вольфрама, поскольку механизмы роста частиц WO2, присущие водородному восстановлению, в этом случае не действуют. При необходимости получить мелкие порошки просто не допускают длительного нахождения лодочек в горячей зоне печи или в шихту добавляют избыток сажи по отношению к стехиометрии.

Поскольку сажа имеет большую поверхность, пары оксидов вольфрама (но не их водные комплексы) осаждаются на ней в многочисленных центрах восстановления, у которых наблюдается повышенная концентрация СО.

При получении крупного порошка температуру процесса поднимают до 1700 ÷ 1800 оС, а избыток сажи не добавляют.

Чаще всего восстановление твердым углеродом осуществляют в графито-трубчатых печах, в которых труба одновременно выполняет функции муфеля и нагревателя. Для увеличения срока службы трубы внутрь ее можно подавать небольшое количество водорода, в основных процессах практически не участвующего. Тем не менее, наличие или отсутствие его может оказывать заметное влияние на механизм протекающих процессов.

Строго говоря, вопрос о том, чем собственно восстанавливается WO3 при его адсорбции на поверхности сажи – твердым углеродом или СО, по-прежнему остается дискуссионным. Если в трубу подают водород, то концентрация оксида углерода будет очень низкой, и вполне вероятно образование СН4 с его последующим разложением и образованием опять сажи и водорода, Это позволяет утверждать, что вполне вероятно восстановление твердым углеродом в первые минуты процесса. После образования первичных количеств СО2 будет протекать реакция Будуара и далее превращения пойдут с участием CO.

Если водород в трубу не подают (тогда срок ее службы не превышает одной рабочей смены), то образование СО в областях, непосредственно примыкающих к частицам сажи, гораздо более вероятно. Правда и в этом случае при адсорбции оксида на саже можно говорить о протекании непосредственно реакции WO3 + C  WO2,9 + CO2.

Несмотря на очевидные экономические преимущества углеродного восстановления (в первую очередь меньшая стоимость восстановителя), оно не получило широкого распространения из-за низкого качества порошка, загрязненного небольшим количеством углерода. Даже если этот порошок используется для получения WC, то карбид из "водородного" вольфрама оказывается лучше карбида из "углеродного" вольфрама.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКА МОЛИБДЕНА

Исходным сырьем для получения порошка молибдена служит оксид MoO3 (порошок белого или светло-зеленого цвета), получаемый прокалкой парамолибдата аммония 3(NH4)2O7MoO34H2O при 450 ÷ 500 оС в муфельных печах или печах с вращающейся трубой.

Известны четыре оксида молибдена, по составу похожие на оксиды вольфрама: MoO3; MoO2,9 (Mo9O26 или Mo8O23); MoO2,75 (Mo4O11); MoO2. Прочность связи между атомами в MoO3 меньше, чем в WO3, а в MoO2 – больше, чем в WO2. Как правило, ряд превращений записывают в упрощенном виде:

MoO3  MoO2  Mo.

Учитывая меньшую прочность MoO3 по сравнению с WO3, первую стадию процесса проводят при температуре 450 ÷ 650 оС, причем скорость ее подъема по длине печи должна быть невысокой, чтобы основное превращение произошло до 550 оС, поскольку при этой температуре образуется легкоплавкая эвтектика MoO3-MoO2.

Вторая стадия проводится при более высокой, по сравнению с получением вольфрама, температуре 900 ÷ 950 оС и даже 1000 оС хорошо осушенным водородом (точка росы не хуже –40 оС). Для максимально полного удаления кислорода время пребывания лодочек в горячей зоне должно быть большим, скорость продвижки в 2 ÷ 2,5 раза ниже, чем на первой стадии, расход водорода в 1,5 ÷ 2 раза больше.

Для повышения производительности печей второй стадии скорость движения лодочек можно повысить, но содержание кислорода в порошке может достигать 1,5%. Для снижения его до 0,3% организуют третье восстановление при 1000 ÷ 1100 оС.

Обычно размер частиц молибдена не превышает 2 ÷ 3 мкм, причем более 60% составляют частицы, не превышающие 1 мкм. Это обусловлено отсутствием механизмов, которые могли бы обеспечить достаточную концентрацию паров оксидов молибдена в горячей зоне.

Восстановление оксидов молибдена твердым углеродом не проводят из-за высокой склонности этого металла к образованию карбидов (большей, чем у вольфрама) и необходимости осуществления первой стадии процесса при температурах, не превышающих 550 оС, когда количество СО, образовавшегося по реакции Будуара, невелико.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ ТИТАНА

Высокое сродство титана к кислороду и галогенам предопределило использование в качестве восстановителей металлов: кальция, магния, натрия. Исходным сырьем служит высший оксид TiO2 или высший хлорид TiCl4.

Восстановление оксида титана кальцием и гидридом кальция

Восстановление оксида титана в основном ведут чистым металлическим кальцием, очищенным от примесей, в первую очередь от азота, содержание которого не должно превышать 0,15%.

Процесс проходит по суммарной реакции (слайд "Восстановление оксида титана кальцием и гидридом кальция"):

TiO2 + Ca  Ti + CaO + 2,2 кДж/г шихты

При такой термичности тепла реакции не хватает для самоподдержания, из-за чего используют внешний печной подогрев, чтобы обеспечить температуру 1000 ÷ 1100 оС, при которой жидкий кальций хорошо контактирует с частицами TiO2. Этому способствует и достаточно большое давление паров кальция при данных условиях (до 15 гПа).

Обычно Са берут с избытком от 25 до 100%. Брикетированная шихта загружается в герметичный реактор из жаростойкой стали, который перед началом восстановления вакуумируют и заполняют аргоном (слайд "Реактор для восстановления оксида кальция"). Проведение процесса без аргона возможно, но в этом случае наблюдается улетучивание значительной части кальция в холодные зоны реактора, да и поддержание вакуума создает конструктивные проблемы. После выдержки в течение часа реактор извлекают и дают ему остыть. Продукты взаимодействия представляют собой мелкие (2 ÷ 3 мкм) частицы титана, вкрапленные в матрицу из СаО и непрореагировавшего кальция. При последующей первичной отмывке большим количеством холодной воды и вторичной отмывке разбавленными кислотами (уксусной, соляной или азотной) эти частицы заметно окисляются из-за большой удельной поверхности (так что содержание кислорода достигает 0,3%) и могут уноситься промывными водами. Отмытый порошок сушат в вакуумных шкафах при температуре 40 ÷ 50 оС.

Чтобы получать более крупные частицы, необходимо устранить тонкие прослойки твердого СаО, разделяющие их. Для этого в шихту вводят хлорид кальция, растворяющий до 25% оксида кальция при 1000 оС и переводящий его частично или полностью в расплав.

Помимо растворения СаО хлорид кальция изменяет процессы, происходящие при восстановлении. При 1000 оС в CaCl2 растворяется несколько процентов TiO2 с образованием хлоридов титана:

TiO2 + CaCl2  TiCl4 + CaO,

TiO2 + CaCl2  TiCl3 + CaO,

TiO2 + CaCl2  TiCl2 + CaO,

причем, как бы ни мала была концентрация образующихся хлоридов, равновесие этих реакций все время смещается вправо из-за протекания в расплаве основных реакций с получением металлического титана (при температуре процесса в CaCl2 может растворяться до 20% Са):

TiCl4 + Ca  Ti + CaCl2

TiCl3 + Ca  Ti + CaCl2

TiCl2 + Ca  Ti + CaCl2

Получаемый при добавлении хлорида кальция порошок имеет размер частиц 10 ÷ 15 мкм и более. Его отделение от других продуктов реакций также осуществляют двухступенчатой отмывкой с последующей сушкой в вакуумных шкафах.

Для снижения расхода дорогостоящего кальция примерно вдвое предложен комбинированный двухступенчатый процесс, предусматривающий сначала восстановление TiO2 магнием до титана, содержащего около 2,3% кислорода, а затем восстановление полученного продукта кальцием до чистого титана.

Разновидностью кальциетермического процесса является восстановление TiO2 гидридом кальция с возможностью получения как чистого титана, так и его гидрида, более устойчивого к окислению при последующих водной и кислотной отмывках. Спекание в вакууме формовки из TiH2 протекает более активно, чем формовки из металлического титана, поскольку при диссоциации гидрида контакты между частицами формируются по свежим, активным металлическим поверхностям. TiH2 также находит применение в качестве сравнительно безопасного источника водорода.

При температуре выше 800 оС гидрид кальция полностью разлагается на кальций и атомарный водород, который практически сразу соединяется (рекомбинирует) в молекулы.

Суммарные реакции процесса записываются следующим образом:

TiO2 + CaH2  Ti + CaO + H2

TiO2 + CaH2  TiH2 + CaO + H2

Вторая реакция протекает в реакторе, предварительно заполненном водородом. Аппаратурно и технологически восстановление гидридом кальция оформлено точно так же, как и восстановление металлическим кальцием.

Восстановление хлорида титана натрием

Исходным сырьем для этого процесса является высший хлорид титана TiCl4 – сравнительно дешевый и недефицитный материал, получаемый хлорированием рудных концентратов или продуктов их первичной обработки (шлаков, карбидов и т.п.). При комнатной температуре это бесцветная жидкость, приобретающая желтоватую окраску при загрязнении низшими хлоридами.

В промышленной практике восстановление ведут в интервале температур от 801 оС (Тпл для NaCl) до 914 оС (Ткип для Na), таким образом, во взаимодействие вступают газообразный TiCl4 и жидкий натрий по реакциям (слайд "Восстановление тетрахлорида титана натрием"):

TiCl4 + Na  TiCl3 + NaCl

TiCl3 + Na  TiCl2 + NaCl

TiCl2 + Na  Ti + NaCl

Кроме этого низшие хлориды могут образовываться в результате вторичных взаимодействий:

TiCl4 + Ti  TiCl3

TiCl4 + Ti  TiCl2

TiCl3 + Ti  TiCl2

TiCl4 + TiCl2  TiCl3

На протекание процесса большое влияние оказывает значительная растворимость низших хлоридов титана в хлориде натрия, растворимость натрия в нем (до 3,88% при 890 оС), а также наличие двух эвтектик NaCl-TiCl2 (50% TiCl2; Тпл = 605 oC) и NaCl-TiCl3 (63,5% TiCl3; Тпл = 462 oC). Таким образом, образование металлического титана по реакции TiCl2 + Na  Ti + NaCl протекает в расплаве (в основном) и в газовой фазе, поскольку давление паров натрия уже при 801 оС достигает 45,3 кПа.

По схеме, применявшейся одной немецкой фирмой до Второй мировой войты и во время ее, смесь равных количеств NaCl и KCl (температура плавления 660 оС) загружали в реактор, покрывали слоем жидкого натрия и нагревали до 700 ÷ 800 оС с помощью тигельной печи (слайд "Схема реактора для восстановления тетрахлорида титана натрием"). Газообразный тетрахлорид титана пропускали через трубку, срез которой находился ниже уровня жидкого натрия. Пары TiCl4 пробулькивали через расплав солей и вступали в первичное взаимодействие с жидким и газообразным натрием. По мере появления низших хлоридов, растворяющихся в NaCl, последующее взаимодействие перемещалось в основном в солевой расплав. Полученные частицы имели размер от 0,02 до 1 мм и содержали до 98% Ti.

Современный процесс ведут в реакторе из коррозионно-стойкой стали, предварительно подогретом до 500 ÷ 600 оС, куда одновременно из мерных емкостей подают жидкий натрий и тетрахлорид в соотношении, близком к стехиометрическому: 2,06 кг TiCl4 + 1 кг Na. При накоплении определенного объема расплава внешний обогрев отключают, и реакция идет за счет собственного тепла при 850 ÷ 880 оС. Избыточное тепло может удаляться за счет обдува реактора воздухом.

Первый период процесса характеризуется преимущественным взаимодействием в газовой фазе с образованием титана, его низших хлоридов и хлорида натрия, в котором растворяются TiCl3 и TiCl2. Дальнейшее восстановление протекает в объеме расплава. Для обеспечения полноты взаимодействия в конце процесса температуру поднимают до 950 – 1000 оС за счет внешнего нагрева на 4 ÷ 6 часов.

Продукты реакции (17% Ti, 83% NaCl и небольшое количество непрореагировавшего натрия) выфрезеровывают из реактора, классифицируют, выделяя фракцию менее 10 мм, измельчают и выщелачивают слабым раствором соляной кислоты. После этого частицы титана отделяют на центрифуге и сушат в вакууме при 40 ÷ 50 оС.

Применяют и другое оформление процесса, при котором жидкие TiCl4 и Na (с 10% избытком) подают в реактор, разогретый до 850 ÷ 900 оС и содержащий расплавленную эвтектическую смесь NaCl+KCl.

Более экономичным считается так называемый процесс Кролля восстановления тетрахлорида титана магнием при 800 ÷ 900 оС. Однако в результате получается не порошок, а губка, с трудом поддающаяся измельчению.

В качестве альтернативы рассмотренным методам предлагают замену чистого магния его легкоплавким сплавом с кальцием (82% Mg + 18% Ca), который подается в виде гранул в реактор, заполненный парами TiCl4, а также восстановление паров TiCl4 газообразным магнием.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ ЦИРКОНИЯ

Восстановление оксида циркония кальцием и гидридом кальция

Взаимодействие ZrO2 с кальцием и гидридом кальция осуществляется по реакциям, аналогичным реакциям взаимодействия этих восстановителей с оксидом титана (слайд "Металлотермическое восстановление соединений циркония").

Термичность реакции ZrO2 + Ca  Zr + CaO невелика, и процесс проводят при температуре 1000 ÷ 1100 оС с подводом тепла извне. Для снижения содержания кислорода в конечном металле используют избыток кальция (от 50 до 100%) и длительные выдержки. Как и при восстановлении TiO2, в шихту может вводиться CaCl2, растворяющий оксид кальция и способствующий увеличению размера частиц с 3 ÷ 5 мкм до 15 ÷ 20 мкм. Охлажденный спек измельчают, обрабатывают большим количеством дистиллированной воды для выделения циркония и удаления избыточного восстановителя, CaO и CaCl2. После отмывки порошок высушивают в вакууме.

Учитывая высокую пирофорность порошков циркония, их рекомендуется хранить в емкостях, заполненных дистиллированной водой, так что в ряде случаев после водной отмывки сушку не проводят.

Восстановление ZrO2 гидридом кальция осуществляют при температуре 900 ÷ 1000 оС в атмосфере сухого водорода. Если в конце процесса реактор продувается аргоном, то получается порошок металлического циркония; если водородная атмосфера остается до полного остывания спека, получается порошок гидрида циркония.

Восстановление фтороцирконата калия натрием

Порошок циркония с повышенным содержанием примесей для использования в пиротехнике, а также в электровакуумной технике в качестве поглотителя газов получают восстановлением негигроскопичного (и соответственно устойчивого на воздухе) фтороцирконата калия K2ZrF6 натрием по реакции:

K2ZrF6 + Na  Zr + NaF + KF + 1,1 кДж/г шихты

Поскольку термичность процесса не велика, его проводят при постоянном подводе тепла (температура 800 – 900 оС). Избыток натрия составляет 20 ÷ 30%. После охлаждения и извлечения спек обрабатывают водой или раствором хлорида аммония для растворения остаточного натрия, затем измельчают в шаровых мельницах в воде, после чего NaF и KF выщелачивают водой в специальных реакторах. Для очистки выделенного порошка циркония от железа его обрабатывают разбавленной соляной кислотой, фильтруют и сушат в вакууме при 60 оС с соблюдением повышенных мер безопасности.

При использовании фторосодержащего сырья кальций и магний стараются не применять, поскольку фториды этих металлов очень плохо удаляются водной отмывкой.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ ТАНТАЛА И НИОБИЯ

Восстановление фторосодержащих солей калия натрием

Один из наиболее распространенных процессов получения порошка тантала предусматривает восстановление фторотанталата калия натрием по реакции (слайд "Металлотермическое восстановление соединений тантала и ниобия"):

K2TaF7 + Na  Ta + NaF + KF

В зависимости от агрегатного состояния натрия (газообразный или жидкий) термичность процесса составляет соответственно 3,1 и 2 кДж/г шихты. Реакция может быть инициирована точечным нагревом шихты до 450 ÷ 500 оС, при этом область взаимодействия быстро распространяется по всему ее объему.

Восстановление проводят в стальном тигле, куда послойно загружают фторотанталат калия и натрий (с 20%-м избытком). Поверх них насыпают NaCl, который образует легкоплавкую смесь с NaF и KF, защищающую получаемый порошок от окисления. Это позволяет отказаться от применения герметичных реакторов и инертного газа.

По окончании процесса металлический тантал находится в спеке в виде частиц размером не более 3 мкм, причем основная масса их имеет размер менее 0,6 мкм, что приводит к потерям порошка во время отмывок и снижению извлечения тантала до 90 ÷ 94%. Избыток металлического натрия и солевые продукты реакции удаляют большим количеством воды в реакторах, куда измельченный спек подают малыми порциями. Последующая обработка предусматривает отмывку порошка разбавленной соляной кислотой и дистиллированной водой, фильтрацию и сушку при 110 ÷ 120 оС.

Содержание примесей в тантале может быть снижено за счет увеличения размера частиц до 10 ÷ 12 мкм, которое достигается выдержкой при 1000 оС в конце процесса.

Порошок ниобия может быть получен по реакции:

K2NbF7 + Na  Nb + NaF + KF + 2,13 кДж/г шихты

Исходные реагенты с 15 ÷ 20%-м избытком натрия загружают в тигель послойно, сверху насыпают слой флюса (хлорида натрия). После этого тигель помещают в печь, предварительно разогретую до 600 оС, и выдерживают 1 ÷ 1,5 часа при 900 ÷ 1000 оС. Многостадийная отмывка предусматривает последовательное использование холодной, горячей воды, разбавленной азотной или соляной кислоты (для удаления железа, частично титана и других примесей) и 2,5% холодной плавиковой кислоты (для уменьшения содержания оксида ниобия).

Из оксифторониобата калия K2NbOF5 получают порошок более низкого качества, загрязненный в первую очередь кислородом и титаном.

Восстановление хлоридов тантала и ниобия магнием

Технология получения порошков тантала и ниобия из хлоридного сырья металлотермическим восстановлением похожа на технологию получения порошка титана. Суммарные реакции выглядят следующим образом:

TaCl5 + Mg  Ta + MgCl2

NbCl5 + Mg  Nb + MgCl2

Реактор со смесью соответствующего хлорида, магниевой стружки и флюса (смесь NaCl + KCl) загружают в шахтную печь, предварительно разогретую до 750 оС. Полученные частицы металла размером 1 ÷ 10 мкм отмывают от хлоридов и избытка магния сначала водой, а затем разбавленной соляной кислотой. Извлечение тантала и ниобия в порошок составляет примерно 98%.

Восстановление оксида ниобия углеродом

Порошок ниобия может быть получен восстановлением высшего оксида ниобия Nb2O5 углеродом при температуре 1800 ÷ 1900 оС в вакууме по суммарной реакции (слайд "Восстановление оксида ниобия углеродом"):

Nb2O5 + C  Nb + CO

Однако практическая реализация ее в вакуумной печи невыгодна, поскольку шихта содержит всего 57,2% Nb и даже в брикетированном виде имеет малую плотность (около 1,8 г/см3), а на 1 кг ее выделяется большое количество СО (~ 0,34 м3), что в целом приводит к низкой производительности оборудования.

Целесообразнее осуществлять восстановление в две стадии, с получением на первой карбида NbC, который на второй стадии будет восстанавливать оксид до металла. Такой карботермический процесс имеет ряд преимуществ:

- Первую стадию можно проводить в графито-трубчатых печах в атмосфере защитного газа, а не в вакууме.

- Шихта на второй стадии содержит 82,3% Nb, плотность брикетов составляет около 3 г/см3, а объем образующегося СО примерно в 2,5 раза меньше, чем в случае одностадийного процесса.

Суммарная реакция первой стадии:

Nb2O5 + C  NbC + CO

складывается из нескольких промежуточных:

Nb2O5 + C  NbO2 + CO,

NbO2 + C  NbO + CO,

NbO + C  Nb2C + CO,

Nb2C + C  NbC.

Причем эти реакции тоже являются суммарными, поскольку восстановление оксидов идет с участием СО, образующегося по реакции Будуара. Карбид ниобия получают при температуре 1800 ÷ 1900 оС в атмосфере аргона или водорода в течение 1 ÷ 1,5 ч. Слегка спекшийся NbC размалывают, смешивают с Nb2O5, прессуют при давлении 1 т/см2 и отправляют на вторую стадию, суммарная реакция которой:

Nb2O5 + NbC  Nb + CO

также складывается из промежуточных:

Nb2O5 + NbC  NbO2 + Nb2C + CO

NbO2 + NbC  NbO + Nb2C + CO

NbO + Nb2C  Nb + CO

Для последней реакции равновесное давление СО около 1,3 Па при 1800 оС, поэтому восстановление обязательно надо проводить в вакууме (1,3 ÷ 0,13 Па). Вблизи своей температуры плавления (1532 оС) Nb2O5 диссоциирует, и выделяющийся кислород соединяется с углеродом. Кроме этого, в присутствии оксидов ниобия его высший карбид NbC разлагается на Nb2C и углерод, которые взаимодействуют с ними. Часть оксидов испаряются и через газовую фазу переносятся на частицы углерода и карбидов, где и происходит восстановление.

Температура на второй стадии процесса такая же, как и на первой стадии, длительность – 6 ч. Конечный порошок содержит 0,1 ÷ 0,15% С; 0,15 ÷ 0,3% О.

Карботермический процесс можно использовать для получения порошков тантала, а также сплавов ниобия с Ta, W, Mo, Ti, Zr.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ ИЗ РАСТВОРОВ

Химически осажденный металлический порошок – металлический порошок, полученный осаждением из растворов солей металлов.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ АВТОКЛАВНЫМ СПОСОБОМ

Возможность вытеснения и восстановления ионов металла водородом из водных растворов была установлена русским химиком Н.Н. Бекетовым в 60-х годах XIX века, термодинамика и кинетика этого процесса изучалась многими отечественными и зарубежными учеными.

Автоклавные процессы получили широкое распространение для производства порошков меди, никеля, кобальта, серебра и других металлов, поскольку обладают рядом преимуществ:

- Автоклавные порошки по своим свойствам аналогичны свойствам электролитических порошков тех же металлов, но их стоимость значительно ниже.

- Автоклавные процессы позволяют использовать вторичное сырье и промежуточные продукты технологических процессов для получения товарных порошков.

В качестве исходного сырья могут использоваться рудные концентраты (никель-кобальтовый, медно-цинковый, медно-свинцово-цинковый), скрап (медно-цинковый), а также отходы металлообработки, подвергающиеся обработке серной кислотой или окислительному амиачно-карбонатному выщелачиванию. В результате получают сульфатный раствор или раствор комплексной аммиачной соли металла, который очищают от примесей и подают на восстановление в автоклавы. Повышенные давления и температуры, развиваемые в них, интенсифицируют происходящие превращения.

В качестве газообразных восстановителей можно применять водород, оксид углерода (СО), диоксид серы (SO2), однако наибольшее распространение получил водород, поскольку два других газа токсичны, приводят к изменению кислотно-основного равновесия, загрязняют порошок.

Восстановление иона металла MeZ+ водородом возможно, если потенциал водорода н2 меньше (электроотрицательнее) потенциала металла Ме (н2 < Ме) (слайд "Автоклавное восстановление металлов"):

MeZ+ + (Z/2) H2  Me + Z H+

Водород переходит в раствор по реакции ионизации:

0,5 Н2  Н+ + e–,

константа равновесия которой рассчитывается по формуле:

K=aH+pH20,5

где: aH+ – активность ионов водорода, связанная с их концентрацией, г-ион/л; рн2 – парциальное давление водорода.

Исходя из этого, потенциал водорода в растворе рассчитывается по формуле:

ϕH2=ϕH20+2,3 RTZ FlgaH+pH20,5=2,3 RTFlgaH+pH20,5

где: Z – валентность (для водорода Z = 1); н20 – стандартный потенциал водорода (принят равным нулю); F – число Фарадея (96485 Кл/моль).

Таким образом, потенциал водорода можно смещать, изменяя либо активность (концентрацию) его ионов, либо парциальное давление газа над поверхностью раствора, что, строго говоря, должно приводить к изменению концентрации ионов в нем.

Для потенциала металла справедливо следующее выражение:

ϕMe=ϕMe0+2,3 RTZ FlgaMeZ+

При равенстве потенциалов:

ϕMe0+2,3 RTZ FlgaMeZ+=−2,3 RTFpH+0,5⋅lg(pH2)

Откуда:

lgaMeZ+=−Z⋅pH−Z2lg(pH2)−Z⋅F⋅ϕMe02,3 RT

Из этой формулы видно, что для получения одного и того же результата выгоднее менять рН (на единицу), чем давление (в 100 раз). Полученное выражение позволяет рассчитать минимальную (равновесную) концентрацию катионов металла в конце процесса восстановления в зависимости от рН раствора и давления водорода (слайд "Зависимость равновесной активности ионов металлов от рН раствора"). Следует обратить внимание на значение pH = –2. При высоких концентрациях ионов водорода в растворах величина pH рассчитывается по формуле pH = –lg[H+], а не pH = –lg[a], где а – активность ионов водорода (которая не может быть больше единицы).

Из графических зависимостей видно, что в сильнокислых средах можно полностью осадить достаточно электроположительные металлы (Ag, Cu). Для выделения металлов со значением потенциала, ненамного более электроположительным по сравнению с потенциалом водорода, необходимо поддерживать определенную величину рН, нейтрализуя щелочью кислоту, образующуюся по реакции:

MeZ+ + H2 + SO42–  Me0 + H2SO4

Теоретически некоторые тяжелые металлы могут быть выделены из растворов в интервале рН от 4 до 10, однако практически это неосуществимо из-за образования гидроксидов. Для снижения потенциала водорода и предотвращения гидролиза восстановление целесообразно проводить в аммиачных средах, несмотря на то, что при этом концентрация свободных ионов металла существенно снижается (NH3 – сильный комплексообразующий лиганд).

Термодинамически восстановление ионов металлов возможно при комнатной температуре и давлении водорода 0,1 МПа (1 атм.), однако реальные процессы сдерживаются кинетическими факторами. К технологическим параметрам, оказывающим сильное влияние на кинетику превращений, можно отнести гидродинамику, давление газа-восстановителя, температуру, состав раствора, наличие затравок и поверхностно-активных веществ.

При достаточной интенсивности перемешивания достигаются эффективное насыщение исходного раствора реакционным газом и равномерная плотность пульпы по объему автоклава.

С увеличением давления водорода возрастает его концентрация в растворе/пульпе, что повышает скорость процесса. Предельные давления ограничиваются конструктивными соображениями, сложностью и опасностью обслуживания автоклава.

Повышение температуры приводит к интенсификации химических реакций, однако при этом возрастают энергетические затраты, агрессивность среды, суммарное давление газовой фазы в автоклаве, изменяется состав раствора (гидролиз, изменение растворимости солей).

С увеличением содержания ионов осаждаемого металла возрастает скорость процесса и его производительность при условии компенсации возможной недостаточности газа-восстановителя. Верхний предел определяется устойчивостью растворов (ограниченная растворимость, гидролиз соли металла), нижний – экономическими показателями процесса.

Свободная кислотность раствора повышает его коррозионную активность и замедляет стадию активации молекул газа-восстановителя. Рекомендуется минимальная кислотность, достаточная для предотвращения гидролиза при повышенных температурах, введение буферных солей (предпочтительно солей аммония или щелочных металлов).

При использовании аммиачных сред концентрация свободного аммиака выбирается так, чтобы обеспечить устойчивость комплексных ионов вида [Me(NH3)m]n+. При избытке аммиака возрастают общее давление в автоклаве и потери его с отработанной парогазовой смесью.

В зависимости от состава исходного сырья, растворы, поступающие на автоклавное осаждение, содержат различные примеси, особенно при организации замкнутых по раствору технологий и использовании кислотных схем. Накапливающиеся примеси приводят к дополнительному расходу газа-восстановителя, изменяют свойства раствора (кинематическую вязкость, рН).

В общем случае первой стадией процесса восстановления является образование зародыша твердой фазы, которое может быть как гомогенным (без участия твердых посторонних включений), так и гетерогенным (т.е. на уже имеющихся зародышах, которыми могут быть специально вводимые частицы-затравки, твердые примеси и даже ионы).

Гомогенное зародышеобразование затруднено большой энергией диссоциации молекулы водорода (425 кДж/моль). Энергия активации реакций автоклавного восстановления снижается при наличии в растворе твердых металлов, которые можно назвать катализаторами – Ni, Co, Fe, а также коллоидного графита.

Частицы металла, сформировавшиеся по гомогенному зародышеобразованию, могут играть роль затравок в ходе дальнейшего процесса, скорость которого резко увеличивается благодаря автокатализу. Считается, что способствовать гетерогенному зарождению твердой фазы могут способствовать даже растворенные в жидкости газы (в первую очередь водород).

Автоклавное восстановление металлов принято разделять на несколько стадий (на примере гетерогенного зародышеобразования):

- Растворение водорода в растворе соли металла (быстрая стадия).

- Перенос водорода к поверхности твердой частицы-затравки. Скорость такого переноса зависит от интенсивности перемешивания раствора.

- Активированная адсорбция водорода на поверхности частицы-затравки (быстрая стадия).

- Собственно восстановление ионов металла на поверхности затравки и наращивание слоя целевого металла (медленная стадия).

- Отвод растворимых продуктов реакции в объем раствора (быстрая стадия).

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ МЕДИ

В силу своих особенностей автоклавные процессы играют большую роль в переработке вторичного медного сырья.

Медь может выделяться водородом как из кислых, так и щелочных растворов. Чаще всего используют раствор сульфата меди или комплексной медноаммиачной соли. Соответствующие суммарные реакции восстановления имеют вид (слайд "Автоклавное восстановление меди из растворов"):

CuSO4 + H2  Cu + H2SO4

[Cu(NH3)4]SO4 + H2 + H2O  Cu + (NH3)2SO4 + NH4OH

В сернокислых растворах возможно протекание следующих реакций:

Cu2+ + H2  CuH+ + H+

CuH+ + Cu2+  2Cu+ + H+

2Cu+  Cu2+ + Cu

Таким образом, реализуется так называемый гетеролитический механизм (с образованием гидрида металла), а сама медь выделяется в результате реакции диспропорционирования.

В растворах комплексной аммиачной соли восстановление идет через следующие промежуточные этапы:

Cu(NH3)42+ + Cu ↔ 2Cu(NH3)2+

Cu(NH3)2+ + 0,5H2  Cu + NH3 + NH4+

Восстановление меди в сернокислых растворах проводят при суммарном давлении газа в автоклаве 2,4 ÷ 3,5 МПа (24 ÷ 35 атмосфер) и температуре 140 ÷ 170 оС, в растворах комплексной соли – соответственно при 3,5 ÷ 4,5 МПа (35 ÷ 45 атмосфер) и 180 ÷ 200 оС. Парциальное давление водорода в обоих случаях может достигать 1,5 ÷ 2,5 МПа (15 ÷ 25 атмосфер).

Извлечение меди в осадок составляет примерно 99% (так в растворе с исходной концентрацией CuSO4 на уровне 80 ÷ 90 г/л после окончания процесса ее остается около 1 г/л).

Получаемые порошки имеют насыпную плотность в широком диапазоне от 0,5 до 3,8 г/см3, причем размер их частиц можно регулировать от 2 ÷ 3 до 15 ÷ 20 мкм за счет введения в качестве затравки либо мелкого порошка меди, либо полиакриламида (0,1 ÷ 0,5 г на 1 литр раствора).

По завершении процесса пульпу перекачивают в промежуточную емкость, где сбрасывается давление и раствор "вскипает", освобождаясь от растворенного газа. После этого порошок фильтруют, промывают, обрабатывают мыльным раствором для стабилизации свойств и сушат.

Чистота получаемых порошков достаточно высока: 99,7 ÷ 99,9% меди, менее 0,1% кислорода, менее 0,01% железа. Форма их частиц может быть как губчатой (наиболее характерной для процессов восстановления), так и округлой или дендритной (что характерно для электролитических порошков).

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ НИКЕЛЯ И КОБАЛЬТА

Склонность никеля и кобальта к гидролизу при их автоклавном восстановлении накладывает жесткие требования к кислотности среды. Полное выделение этих металлов возможно при рН > 4, поэтому обработке подвергают растворы, содержащие аммиачные комплексы Ni(NH3)22+ или Co(NH3)22+ и (NH4)2SO4 (для предотвращения гидролиза аммиакатов). Суммарные реакции можно записать следующим образом (слайд "Автоклавное восстановление никеля и кобальта из растворов"):

[Ni(NH3)2]SO4 + H2  Ni + (NH4)2SO4

[Co(NH3)2]SO4 + H2  Co + (NH4)2SO4

Гомогенное зародышеобразование затруднено, поэтому для обеспечения гетерогенного зарождения в раствор в качестве затравки вводят соответственно частицы никеля или кобальта. Восстановление развивается по гетеролитическому механизму, скорость процесса пропорциональна поверхности затравки. Температура в автоклаве 180 ÷ 200 оС, суммарное давление газов 3,5 ÷ 5 МПа (парциальное давление водорода 2,0 ÷ 3,5 МПа).

При рН = 2,5 возможно селективное восстановление никеля до его остаточного содержания около 0,2 г/л в присутствии ≤ 10 г/л кобальта.

В СССР производили никелевые автоклавные порошки трех марок: стандартный (С), крупный (К) и мелкий (М). Их свойства приведены в таблице.

Свойства автоклавных никелевых порошков

| Марка | М | С | К |
| --- | --- | --- | --- |
| Насыпная плотность, г/см3 | 3,5 ÷ 3,8 | 3,9 ÷ 4,2 | 4,0 ÷ 4,5 |
| Гранулометрический состав, % масс., (по данным ситового анализа) |  |  |  |
| Более 150 мкм | 0 | 1 ÷ 2 | 5 ÷ 13 |
| 100 – 150 мкм | 0 ÷ 1 | 10 ÷ 22 | 50 ÷ 70 |
| 74 – 100 мкм | 1 ÷ 4 | 36 ÷ 44 | 18 ÷ 30 |
| 61 – 74 мкм | 5 ÷ 15 | 18 ÷ 28 | 2 ÷ 4 |
| 43 – 61 мкм | 35 ÷ 55 | 16 ÷ 22 | 1 ÷ 3 |
| Менее 43 мкм | 40 ÷ 60 | 5 ÷ 12 | 0 ÷ 2 |

Как и в случае медных автоклавных порошков, чистота автоклавных порошков никеля и кобальта высокая, соответственно: 99,7 ÷ 99,9 % Ni, 0,1 ÷ 0,2 % Co, ≤ 0,03 % Fe, ≤ 0,01 % S и 99,5 ÷ 99,8 % Co, 0,1 ÷ 0,5 % Ni, ≤ 0,2 % Fe, ≤ 0,03 % S.

ЦЕМЕНТАЦИОННОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ

Цементация – электрохимический процесс, который часто называют контактным восстановлением или внутренним электролизом. Металл с более отрицательным потенциалом вытесняет из раствора металл с более положительным потенциалом по реакции (слайд "Цементационное выделение порошков металлов"):

z2 Me1Z1+ + z1 Me20  z2 Me10 + z1 Me2Z2+

где: z1 и z2 – заряды ионов или валентности соответственно вытесняемого металла и металла-цементатора. Для протекания реакции должно выполняться соотношение Ме1 > Ме2. По мере вытеснения целевого металла его концентрация в растворе уменьшается, а потенциал становится более отрицательным, соответственно металл-цементатор накапливается в растворе, а его потенциал становится более положительным. Процесс прекратится, когда Ме1 = Ме2.

ϕMe10+2,3 RTZ1 FlgaMe1Z1+=ϕMe20+2,3 RTZ2 FlgaMe2Z2+

Тогда:

lg(aMe1Z1+)1Z1(aMe2Z2+)1Z2=F ϕMe20−ϕMe102,3 RT

где: ϕMe10и ϕMe20– соответственно стандартные потенциалы выделяемого металла и металла-цементатора, aMe1Z1+ и aMe2Z2+ – активности (концентрации) ионов металлов в растворе, г-ион/л. В таблице далее приведены значения стандартных потенциалов и равновесных соотношений aMe1Z1+/aMe2Z2+для некоторых пар двухвалентных металлов (слайд "Стандартные потенциалы и равновесные соотношения активностей для некоторых двухвалентных металлов"), (стр. 200 части I учебника "Процессы порошковой металлургии").

Из приведенных данных видно, что некоторые металлы можно почти полностью выделить из растворов (например, медь на цинке, железе и никеле, никель на цинке). В то же время, кинетика процесса иногда не позволяет достигать термодинамического равновесия. Так при комнатной температуре железо цинком не вытесняется. Связывание металлических ионов в прочные комплексы понижает их концентрацию в свободном виде и сдвигает электродный потенциал в отрицательную сторону.

Стандартные потенциалы и равновесные соотношения активностей

для некоторых пар двухвалентных металлов

| Металл |  | 0 |  | aMe1Z1+/aMe2Z2+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Me1 | Me2 | Me1 | Me2 |  |
| Cu | Zn | +0,340 | –0,763 | 1,010-33 |
| Cu | Fe | +0,340 | –0,440 | 1,310-27 |
| Cu | Ni | +0,340 | –0,230 | 2,010-20 |
| Ni | Zn | –0,230 | –0,763 | 5,010-19 |
| Hg | Cu | +0,798 | +0,340 | 1,610-16 |
| Cd | Zn | –0,402 | –0,763 | 3,210-13 |
| Fe | Zn | –0,440 | –0,763 | 8,010-12 |
| Ni | Co | –0,230 | –0,270 | 4,010-2 |

При погружении в раствор с ионами вытесняемого металла Me1Z1+ одни участки поверхности металла-цементатора Me2 становятся катодами, и на них выделяется целевой металл, а другие – анодами, где протекает ионизация Me2  Me2Z2+ (слайд "Схема процесса цементационного выделения металла").

Me1

Me1Z1+ + Z1e–  Me1

Me2 – Z2e–  Me2Z2+

Me2

e–

Это связано с различиями в уровнях энергии атомов, находящихся на поверхности Me2 из-за дефектов кристаллической решетки, наличия посторонних атомов, периодических флуктуаций из-за тепловых колебаний атомов. Катодные участки возникают преимущественно в местах (точках) с более высоким по абсолютной величине электродным потенциалом.

Суммарный процесс цементации состоит из двух последовательных стадий:

- Доставка ионов вытесняемого металла Me1Z1+ к катодной поверхности цементатора и отвод ионов Me2Z2+ от его анодной поверхности.

- Электрохимическое превращение на границе электрод-раствор, протекающее через промежуточные стадии.

Катодный процесс включает в себя дегидратацию иона Me1Z1+ и его сорбцию на поверхности цементатора; разряд иона Me1Z1+ с образованием нейтрального атома; образование зародыша кристаллизации и его пристройка к кристаллической решетке цементатора. Анодный процесс соответственно включает в себя ионизацию атома Me2 с образованием соответствующего иона, сорбированного на анодной поверхности; гидратацию сорбированного иона Me2Z2+ и его десорбцию; отвод гидратированного иона в объем раствора.

Скорость реакции в большой степени зависит от скорости переноса электронов от одного электрода к другому, которая, в свою очередь, зависит от разности потенциалов. Чем она больше, тем быстрее идет цементация. Общий характер изменения скорости реакции во времени носит экстремальный характер с максимальными значениями, приходящимися на 15 ÷ 30 минут, после чего наблюдается заметное торможение процессов.

Существует целый ряд и других факторов, оказывающих влияние на результаты цементации:

- Металл-цементатор должен образовывать растворимое соединение с анионом, который был первоначально связан с вытесняемым металлом. Например, поскольку железо не образует растворимых комплексных соединений с аммиаком, оно не может замещать медь в аммиачных растворах.

- Металл-цементатор должен находиться в избытке в твердой фазе (так как его часть всегда неактивна), особенно при выделении малых количеств более электроположительного металла. Повышенная удельная поверхность цементатора способствует полноте протекания процесса.

- Часть или даже вся поверхность цементатора со временем может покрываться выделяемым металлом, вследствие чего эта поверхность становится инертной. Для устранения этого рекомендуется перемешивать раствор (что попутно облегчает подвод ионов Me1Z1+ к катодным участкам) или обеспечивать отрыв частиц Me1 другим доступным способом, например ультразвуком.

- Повышение температуры процесса улучшает условия диффузии и часто ускоряет реакцию, снижая энергию активации и переводя ее в диффузионную область.

- Основные реакции сопровождаются побочными процессами, к которым относятся разряд ионов водорода и выделение соответствующего газа, а также восстановление растворенного кислорода, что приводит к дополнительному расходу цементатора и вторичному растворению выделившегося целевого металла.

В настоящее время цементационное выделение металлических порошков осуществляют двумя основными способами:

- Перемешиванием раствора с цементирующим порошком в емкостях с мешалками или во вращающихся цементаторах (слайд "Вращающийся барабанный цементатор");

- Просачиванием раствора через слой порошкообразного цементатора, что в большей степени отвечает принципу противотока: максимально концентрированный раствор соприкасается с наиболее отработанной частью порошка, а обедненный по целевому металлу раствор – соответственно с наименее отработанной частью. Вместе с тем, в этом способе трудно достичь равномерности просачивания, и в объеме аппарата возникают области с повышенной и пониженной скоростью раствора.

В случае перемешивания раствора с цементатором принцип противотока может быть частично реализован за счет батареи последовательно включенных аппаратов. Кроме этого данный способ более доступен для механизации и автоматизации.

Метод цементационного выделения металлов перспективен с точки зрения получения плакированных (композиционных) металлических порошков.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗООБРАЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОВ

Высокочистые порошки вольфрама, молибдена, рения, ниобия, тантала можно получать восстановлением соответствующих летучих галогенидов по реакции (слайд "Восстановление газообразных соединений металлов"):

MeГx + 0,5x H2  Me + x HГ

где: Г – хлор или фтор.

Константа реакции в случае газообразного галогенида выражается следующим образом:

KP=PHГxPH20,5xPMeГ

где: PHГ, PH2, PMeГ – парциальные давления паров соответствующих компонентов.

Температурные параметры процесса восстановления сильно зависят от свойств исходного сырья.

Свойства исходного сырья и температурные параметры восстановления

соединений вольфрама и молибдена

| Исходное вещество | MoCl5 | WCl6 | MoF6 | WF6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тпл, оС | 194 | 281,5 | 17,5 | 3 |
| Ткип, оС | 268 | 348 | 35 | 17 |
| Т в испарителе, оС | 200 ÷ 300 | 300 ÷ 350 | 28 ÷ 35 | 20 |
| Т в реакторе, оС | 550 ÷ 600 | 750 ÷ 800 (800 ÷ 850) | 550 ÷ 650 | 550 ÷ 650 |

При температурах выше 300 оС MoCl5 разлагается на MoCl3 и Cl2.

Порошки вольфрама и молибдена получают в реакторах "кипящего слоя" (слайд "Схема реактора кипящего слоя для получения порошков вольфрама и молибдена"). В нижней его части расположена металлическая сетка или слой мелких частиц соответствующего металла размером 3 ÷ 5 мм или пористая подина, спеченная из таких частиц. На сетку (подину) подают порошок размером 10 ÷ 60 мкм, играющий роль затравки, а под нее вводят водород или смесь водорода с аргоном со скоростью, обеспечивающей приведение порошка в псевдоожиженное состояние (5 ÷ 10 м/с и более, в зависимости от соотношения H2 : Ar, плотности металла и т.п.). Пары галогенида подают в нижнюю часть реактора, разогретого до нужной температуры. Помимо собственно реактора можно подогревать аргоно-водородную смесь в теплообменнике. Образующийся HCl или HF отводится вместе с избыточным водородом (аргоно-водородной смесью) и улавливается в скруббере, а смесь разделяется на титановой губке, поглощающей H2. Аргон возвращается в систему и смешивается со свежим водородом (в том числе и полученным дегидрированием TiH2). Выгрузка достаточно крупного порошка осуществляется непрерывно или периодически.

Проведение восстановления на поверхности частиц-затравок выгодно с энергетической точки зрения (энергия активации такой реакции ниже), хотя взаимодействие может проходить и в газовой фазе.

При восстановлении вольфрама из его гексахлорида при 750 ÷ 800 оС общая степень восстановления достигает 98 ÷ 99%, а степень осаждения на порошок 96 ÷ 97%. Небольшая доля полученного металла уносится в виде мелких частиц с отходящими газами.

При восстановлении пентахлорида или гексафторида молибдена при 550 ÷ 600 оС общая степень восстановления также составляет 98%, но степень осаждения на порошок снижается до 85%.

Следует отметить, что при восстановлении газообразных соединений металлов количество подаваемого водорода в несколько раз превышает стехиометрическое. Так, например, в случае получения вольфрама из WF6 эта величина достигает 5 ÷ 6, а при получении вольфрама и молибдена из хлоридов – соответственно до 12.

ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ В ПЛАЗМЕ

Плазмохимические методы, соединяющие в себе возможности быстрого протекания процессов восстановления и закалки продуктов реакции (в том числе и метастабильных), перспективны для получения высокодисперсных порошков металлов и их соединений (карбидов, нитридов и др.). Восстановителем служит водород, углеводороды или конвертированный природный газ, получаемый плазменной конверсией.

Плазма с температурой 4000 ÷ 10000 оС, практически недостижимой в традиционных для порошковой металлургии печах сопротивления и индукционных печах, создается в плазмотронах электрической дугой, пропускаемой через газ или смесь газов.

Превращение исходных материалов в плазменной восстановительной струе с образованием целевого продукта в виде конденсированной дисперсной фазы представляет собой сложные физико-химические процессы, включающие первоначальное формирование продуктов реакций в парообразном состоянии, их конденсацию, коагуляцию, кристаллизацию и полиморфные превращения.

Особенностью получаемых порошков является их высокая дисперсность и соответственно пирофорность, требующая особых мер безопасности. Также ряд плазмохимических соединений металлов могут заметно отличаться от стехиометрического состава.

Порошки вольфрама со средним размером 0,05 мкм и удельной поверхностью 6 ÷ 8 м2/г получают восстановлением его кислородных соединений или аммонийных солей водородом или продуктами конверсии углеводородов при 4000 ÷ 5000 оС. Для полноты протекания превращений избыток восстановителя должен быть не менее двухкратного.

Для пассивации, рафинирования и повышения технологических свойств полученных порошков применяют отжиг в осушенном водороде при 700 ÷ 1000 оС.