ПРЕССОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ

Прессование порошка – формование металлического порошка в пресс-форме под воздействием давления.

Прессовка – порошковая формовка, полученная прессованием металлического порошка.

Прессованием в настоящее время производится подавляющее большинство продукции порошковой металлургии, несмотря на наличие иных способов формования и интенсивное развитие некоторых из них.

Преимуществами этого метода являются:

- Высокая производительность;

- Возможность использования не только специализированного прессового оборудования, но и оборудования, первоначально предназначенного для штамповки компактного металла.

К недостаткам прессования относятся:

- Высокая стоимость пресс-оснастки;

- Большие трудности при изготовлении изделий сложной формы, вплоть до невозможности изготовления некоторых из них;

- Большие трудности или даже невозможность изготовления крупногабаритных изделий;

- Большие затраты при изготовлении изделий с малыми допусками по размерам (дорогие прессы и пресс-оснастка в сочетании со специальными адаптерами, устанавливаемыми в прессы).

Таким образом, недостатки прессования составляют бóльшую часть недостатков метода порошковой металлургии в целом.

Простейшая пресс-форма состоит из следующих элементов (слайд "Устройство простейшей пресс-формы"):

- Матрица – формирует засыпную полость для навески порошка и обеспечивает формирование боковой поверхности заготовки;

- Верхний пуансон – замыкает засыпную полость сверху, передает усилие на порошок сверху и формирует верхнюю торцевую поверхность прессовки;

- Нижний пуансон – замыкает засыпную полость снизу, формирует нижнюю торцевую поверхность прессовки, передает усилие на порошок снизу (при двустороннем прессовании)

1

2

3

1

2

3

а

б

Устройство простейшей пресс-формы (а – для одностороннего прессования; б – для двустороннего

прессования): 1 – матрица; 2 – верхний пуансон; 3 – нижний пуансон.

В пресс-форме для одностороннего прессования нижний пуансон не может передавать усилие на порошок, поскольку он неподвижен относительно матрицы.

Металлический порошок отличается от твердого компактного тела тем, что он оказывает давление на ограждающую поверхность подобно жидкости. Также подобно жидкости он практически не оказывает сопротивления растяжению, поскольку частицы в состоянии свободной насыпки связаны между собой только за счет зацепления неровностей и шероховатостей (особенно в случае частиц неправильной формы), а также за счет действия сил Ван-дер-Ваальса на контактах исчезающе малой площади между частицами. Наличие тончайших прослоек газа или оксидных и иных пленок в местах контакта заметно уменьшает величину этих сил.

Каждая частица порошка имеет шесть степеней свободы: три – для перемещения по основным осям координат, три – для вращения относительно этих осей. Частицы будут образовывать устойчивую структуру, если на каждую приходится в среднем не менее 6 связей. Тогда начальное число контактов для одной частицы в свободно насыпанном порошке Kα0 оказывается равным 4. Каждый парный контакт условно эквивалентен трем связям: Kα0 = (26)/3 = 4. Двойка в формуле появляется из-за того, что в контакте находится две частицы. У стенки пресс-формы Kα0 может быть равно 3; в плотной упаковке частиц Kα = 12.

Поведение генеральной совокупности реальных частиц в навеске оценивают по поведению гипотетической совокупности частиц одинаковой формы и одинакового размера. Средний размер определяется как средневзвешенное значение:

dср=i=1NdiN

Отклонение формы частиц от сферической оценивают по коэффициентам формы (объемному Ф0 и плоскостному Ф).

Если расположение частиц в порошковом теле равновероятно по любому направлению (то есть по любому направлению на единицу длины приходится одинаковое число частиц, даже при условии несферической формы), то такое тело называют дискретно-изотропным. В противном случае тело называют дискретно-анизотропным. В нем частицы стремятся занять такое положение, при котором площадь максимального сечения приблизительно перпендикулярна направлению приложения нагрузки. Обычно анизотропия свойств, как следствие дискретно-анизотропной структуры, выражена слабо.

Рассматривая порошковые тела, предполагают, что взаимное расположение частиц равновероятно и хаотично; направления в таких телах равноправны. Кроме этого полагают, что все частицы обладают примерно одинаковыми площадями контактов Sк и одинаковыми величинами контактного давления.

Уже при насыпании порошка в форму поверхностные слои частиц (свойства которых могут отличаться от свойств центральных объемов) воспринимают контактную нагрузку. Вследствие малости Sк действующие напряжения к могут достигать очень больших значений, при которых возможна пластическая деформация в микрообъемах, прилегающих к точке контакта. В результате Sк увеличивается, и контакт из практически точечного превращается в контакт по поверхности.

Под контактной поверхностью принято подразумевать ту часть суммарной внешней поверхности всех частиц порошка в насыпке или прессовке, которая приходится на места соприкосновения частиц и через которую передаются напряжения.

Контактная поверхность определяется визуально по отпечаткам на частицах после разрушения прессовки (особенно если частицы сферические) или путем измерения электросопротивления порошкового тела с последующим расчетом по формуле (слайд "Определение контактной поверхности в порошковом теле"):

Sк=λкλSн

где: Sк – контактная поверхность в номинальном сечении порошкового тела; Sн – номинальное сечение порошкового тела (может быть определено по площади поперечного сечения формующей полости пресс-формы); к – реальная удельная пористого порошкового тела;  – удельная электропроводность компактного материала (табличная или измеренная).

Безразмерное контактное сечение αк представляет собой отношение контактной поверхности Sк к номинальному сечению Sн:

αк=SкSн

Очевидно, что αк < 1. Обычно αк0  10–5  10–4. При αк  1  Sк  Sн.

Арочный эффект в насыпке порошка

При засыпании порошка в пресс-форму чаще всего в его объеме возникает так называемый арочный эффект, т.е. образование пустот, объем которых превышает объем отдельных частиц, составляющих "арку" (слайд "Арочный эффект в насыпке порошка").

Арочный эффект оказывает большое влияние на процесс прессования, основная задача которого – повышение связности порошкового тела за счет увеличения контактной поверхности. В насыпке мелких порошков неправильной формы вероятность возникновения этого эффекта более высокая, чем в насыпке крупных сферических из-за большего межчастичного трения.

Процесс прессования сопровождается, помимо увеличения Sк, еще и уменьшением первоначального объема заготовки, а, следовательно, перемещением отдельных частиц и целых их цепочек.

М.Ю. Бальшин в своих работах выделял пять типов относительного движения частиц (слайд "Виды относительного движения частиц и поведения цепочек частиц (по М.Ю. Бальшину)"):

- Сближение

- Удаление

- Скольжение

- Вращение

- Перемещение с подразделением

Перемещение одной частицы по отношению к соседним может быть разным: сближаясь с одной соседней частицей она может удаляться от другой, скользя по третьей.

Для цепочек (совокупностей частиц) М.Ю. Бальшин выделил четыре типа поведения:

- Растяжение

- Сжатие

- Растяжение с разрывом контактного узла

- Изгиб цепочки со сдвигом контактных узлов

Взаимосвязь между частицами в контактных узлах в порошковом теле носит жестко-подвижный характер. В ходе прессования атомы на одной стороне контакта (в одной частице) меняют своих партнеров на другой стороне (в другой частице). При сокращении расстояния между центрами частиц площадь контакта между ними возрастает, при увеличении расстояния – уменьшается. При изгибе цепочки площадь контактов между частицами может изменяться, а может оставаться неизменной.

Поскольку прессование металлического порошка сопровождается уменьшением его габаритного объема (при практически неизменной массе), то плотность и соответственно относительная плотность формовки возрастают при увеличении давления. Зависимости  = f(P) и  = f(P) являются чрезвычайно важными для описания процесса прессования.

Идеализированная кривая уплотнения пластичных порошков имеет следующий вид (слайд "Идеализированная кривая уплотнения пластичных порошков"):

0

P



I

II

III

0

Наиболее интенсивное уплотнение наблюдается в самом начале процесса при небольших давлениях. Этап I получил название "структурная деформация". Он характеризуется уплотнением за счет перемещения частиц как целых объектов с минимальными деформациями в ограниченных объемах приповерхностных слоев (сглаживанием шероховатостей, обламыванием выступов и т.п.). Центральные (внутренние) объемы порошинок не деформируются. Подобное явление может иметь место только при наличии пустот под "арками", в которых частицы могут разместиться.

В ходе структурной деформации перемещение частиц неравномерное, поскольку не все они находятся в равных условиях, не у всех рядом есть подходящая "арка".

В ряде монографий, посвященных прессованию металлических порошков, можно встретить упоминание о разгрузке части контактов на этом этапе, а не их дальнейшем нагружении. Это как раз связано с перемещением частиц, при котором происходит разрыв части сформированных ранее контактов, уменьшение нагрузки на них, или уменьшение площади с одновременным уменьшением нагрузки. В конце структурной деформации упаковка частиц становится достаточно плотной.

Второй этап процесса уплотнения называется упругой деформацией. Он характеризуется увеличением площадей контактов при увеличении нагрузки на них и возвратом к исходным значениям при снятии нагрузки (что показано на графике соответственно пунктирной и сплошной линиями).

На границе II-го и III-го этапов напряжения на контактах становятся равными пределу текучести материала или превышают его, после чего начинается пластическая деформация, постепенно затрагивающая весь объем каждой частицы порошка.

0

P



I

II

0

Следует иметь в виду, что реальная кривая уплотнения пластичных порошков отличается от идеализированной тем, что этапы упругой и пластической деформации сливаются, поэтому можно говорить об этапе упруго-пластической деформации (слайд "Реальная кривая уплотнения пластичных порошков"). Причина этого заключается в том, что порошковая прессовка состоит из множества отдельных компактных тел, для каждого из которых пластическая деформация должна следовать за упругой. Однако, поскольку частицы имеют различные размеры, находятся в различном напряженном состоянии, переход от упругой к пластической деформации будет в них не одновременным, что в масштабе всей прессовки приведет к наложению одного этапа на другой.

Вместе с тем, переход от структурной к упруго-пластической деформации может быть оценен более точно. Такая оценка базируется на предположении, что уплотнение за счет перемещения частиц как целых объектов превращается в уплотнение за счет их деформации тогда, когда относительное изменение объема порошкового тела (V0 – V)/V0 становится равным относительному изменению доли объема, занимаемого в этом теле порами (П0 – П)/П0. То есть (слайд "Оценка перехода от структурной к упруго-пластической деформации"):

V0−VV0=П0−ПП0

где V0 и П0 – соответственно начальные значения объема порошкового тела и пористости; V и П – текущие значения.

Граничным является такое состояние порошкового тела, когда доля объема, занимаемого порами, становится равной доле объема, которую занимали частицы порошка до начала уплотнения. Иными словами:

Пкр = 0 	или 	Пкр = 1 – П0

Для протекания структурной деформации нужно, чтобы выполнялось соотношение:

Пкр  П0 	или 	1 – П0  П0

откуда следует, что П0 ≥ 0,5. То есть до начала уплотнения объем пор в прессовке должен быть больше объема частиц в ней. С точки зрения технологических свойств порошка это означает, что его относительная насыпная плотность должна быть менее 50 %, что наблюдается для большинства промышленно выпускаемых порошков. Исключением могут составлять сферические частицы с довольно большим средним размером и узким гранулометрическим составом. В таком порошке укладка частиц в насыпке близка к максимально плотной.

Уплотнение малопластичных и хрупких металлических порошков обычно заканчивается при давлениях равных или слегка превышающих давление, соответствующее переходу от структурной к упруго-пластической (или даже только упругой) деформации. Это связано с характером упругой деформации, исчезающей при снятии нагрузки, так что при увеличении давления прессования прироста плотности не наблюдается и одновременно возрастает вероятность разрушения прессовки с образованием трещины, ориентированной перпендикулярно оси приложения нагрузки (расслойной трещины).

Уравнения прессования М.Ю. Бальшина

При выводе тех или иных уравнений прессования их авторы идут по одному из двух основных направлений. Первое характеризуется целым рядом упрощений, позволяющих решить задачу облегченным способом и вывести сравнительно простую зависимость, легко используемую на практике. К этому направлению относятся модели, основанные на теории сплошности, которая не предполагает наличие разрывов уплотняемой среде, что, в принципе, противоречит дискретному характеру порошковых тел.

Другое направление базируется на четкой физической обоснованности решения поставленной задачи. Оно предполагает использование сложного математического аппарата и дает результаты, которые не всегда можно легко использовать в практической деятельности. Полученные зависимости оказываются громоздкими, в них входят величины, с трудом поддающиеся определению. К этому направлению относятся модели, основанные на изучении явлений в зонах контактов частиц.

В середине XX века М.Ю. Бальшин провел ряд исследований, в результате чего появились два уравнения, получивших названия "полулогарифмическое" и "логарифмическое".

Первой была предложена следующая дифференциальная зависимость (слайд "Полулогарифмическое уравнение М.Ю. Бальшина"):

dPP=−ℓ dβ

где: P – давление прессования;  – относительный объем ( = 1/); ℓ – фактор прессования, постоянный в некотором интервале давлений.

После интегрирования:

PPmaxdPP=β1−ℓ dβ

ln Pmax−ln P=−ℓ (1−β)	или

ln P=−ℓ (β−1)+ln Pmax

При переходе от натуральных к десятичным логарифмам ℓ меняется на L (L = 0,434ℓ), и уравнение приобретает следующий вид:

lg P=−L(β−1)+lg Pmax

При выводе этого уравнения были сделаны четыре допущения:

- Контактное давление к является постоянной величиной, то есть упрочнение при пластической деформации (наклеп) в зоне контакта отсутствует.

- Закон Гука, линейно связывающий напряжения в теле с деформациями, ими вызываемыми, справедлив в области пластической деформации.

- Материал частицы порошка в зоне контакта находится в напряженном состоянии, близком к одноосному сжатию. (На самом деле в ходе прессования напряженное состояние материала меняется от одноосного сжатия до всестороннего неравномерного сжатия.)

- Деформирование (уплотнение) порошкового тела протекает так же, как и деформирование компактного тела, то есть без структурной деформации.

По Бальшину (слайд "Логарифмическое уравнение М.Ю. Бальшина"):

L=0,434K'⋅hKσK⋅h0

где: K' – константа; hK – приведенная высота порошкового тела (прессовки) при относительной плотности  = 1; h0 – первоначальная высота порошкового тела; K – контактное давление. Величина L может быть константой только при K = const, поскольку для данной прессовки hK и h0 – постоянные. Она довольно сильно меняется в сравнительно небольшом интервале давлений, поэтому полулогарифмическое уравнение не может корректно описывать уплотнение металлических порошков.

В связи с этим в следующем уравнении М.Ю. Бальшин предложил фактор прессования ℓ выразить следующим образом:

ℓ=L0,434=mβ

где: m – показатель прессования. Тогда:

PPmaxdPP=−β1mβ dβ

lnPmaxP=−m ln1β=m lnβ

В литературе встречаются различные окончательные виды логарифмического уравнения:

PmaxP=βm;		lgP=−m lgβ+lgPmax;		lgP=m lgϑ+lgPmax

Pmax – давление, при котором достигается беспористое состояние порошкового материала. При отсутствии внешнего трения Pmax = PK, где PK – напряжение, при котором пуансон погружается в испытуемый материал. Численно PK равно твердости материала при максимальной степени его упрочнения.

Показатель прессования m характеризует свойства порошка и может быть определен опытным путем или рассчитан по формуле:

m=2+ϑΔϑ≥3

где:  =  – 0;  – текущее значение относительной плотности; 0 – относительная плотность порошкового тела до приложения нагрузки.

Величина m остается практически постоянной в широком диапазоне давлений для большинства порошков железа и меди. Для электролитического оловянного, восстановленного вольфрамового порошков m заметно меняется, увеличиваясь с увеличением насыпной плотности.

В принципе, любое уравнение прессования позволяет рассчитывать величину плотности (), относительной плотности () или пористости (П) при заданном давлении. Но есть уравнения, которые кроме этого позволяют решать и другие попутные задачи, логарифмическое уравнение М.Ю. Бальшина относится к таковым.

В логарифмических координатах его графическая интерпретация – прямая линия.

lgP

lg

lgPmax

tgα = m

α

0

Тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс численно равен показателю прессования m, а отрезок, отсекаемый линией на оси ординат, равен логарифму максимального давления Pmax. Представляет большой интерес обработка реальных данных с помощью этого уравнения и построение соответствующих кривых (!) в логарифмических координатах (слайд "Интерпретация логарифмического уравнения М.Ю. Бальшина").

lgP

lg

1

2

3

0

Кривые с выпуклостью вниз встречаются наиболее часто. Этот случай соответствует росту контактного давления при увеличении давления из-за деформационного упрочнения в зоне контакта (наклепа). Кривая 2 может асимптотически приближаться к оси ординат, показывая тем самым, что тело с относительной плотностью 100 % при прессовании получить нельзя. Кривая 3 описывает ситуацию, когда с увеличением давления деформация частиц не затрудняется, а облегчается. Это имеет место при наличии на их поверхности твердых слоев (например, оксидных).



1

2

3

*

н1

н2

н3

P

P1

P2

P3

0

lgP

lg

lgPmax

1

2

3

0

В классической трактовке показатель прессования m характеризует затрудненность уплотнения металлического порошка. Чем больше m, тем труднее он уплотняется (слайд "Трактовка показателя прессования m").

Из графиков в логарифмических координатах следует, что m1 < m2 < m3, и порошок 3 уплотняется хуже всех. Однако если представить данные по уплотнению этих порошков в более привычном виде  = f(P), то получится иное соотношение. При получении прессовок с небольшой относительной плотностью * порошок 1 (с меньшей относительной насыпной плотностью н1) потребует приложения большего давления (Р1), чем порошки 2 и 3 (соответственно н2, н3 и Р2, Р3).

Иными словами, по величине m можно судить о затрудненности уплотнения порошков с одинаковой насыпной плотностью и отличающимися



1

2

3

*

н

P

P3

P2

P1

0

lgP

lg

lgPmax3

1

2

3

lgPmax2

lgPmax1

m3

m1

0

другими характеристиками.

Этот случай распространен мало, поскольку для разных порошков одной природы (т.е. одного металла, сплава или металлоподобного соединения) очень сложно обеспечить одинаковую насыпную плотность. Это можно сделать в случае порошков разной природы, и тогда показатель прессования m показывает различие в их уплотнении, исходя именно из разной природы.

Однако следует отметить, что если затрудненность уплотнения в виде показателя уплотнения m трактовать как скорость изменения относительной плотности при данном давлении (d/dP), то оценка процесса по этой величине будет корректной и для порошков одной природы с разными насыпными плотностями, поскольку величина d/dP (тангенс угла наклона касательной к кривой уплотнения) в некоторой точке, соответствующей, например, давлению P3, будет больше для порошка 1, чем для порошка 3, следовательно, затрудненность уплотнения для последнего будет больше.

Логарифмические кривые для порошков одинаковой природы, имеющих разную насыпную плотность, показывают еще одно важное обстоятельство. Величины Pmax у них практически одинаковые, то есть такие характеристики, как размер, форма частиц (и определяемая ими насыпная плотность) не оказывают прямого влияния на максимальное давление. В области высоких давлений большую роль играет химический состав порошка, от которого зависит характер деформации.

Логарифмическое уравнение работает в области средних и высоких давлений.

М.Ю. Бальшин предполагал, что единого описания уплотнения порошка от состояния свободной насыпки до практически беспористого состояния получить невозможно из-за стадийности процесса.

Общей основой механизма уплотнения на всех стадиях является уравновешивание давления прессования в контактном сечении. Другая общая черта – наличие давления прессования, производящего необратимую работу по преодолению межчастичного трения и обратимую (в известной степени) работу упругой деформации. Детали механизма уплотнения будут отличаться друг от друга на разных стадиях.

В качестве альтернативного подхода к разделению уплотнения на стадии можно рассматривать предложение М.Ю. Бальшина учитывать характер изменения безразмерного контактного сечения по формуле (слайд "Альтернативные подходы к разделению процесса уплотнения на стадии"):

αK=ϑ2Z=ϑ2ΔϑП0b

где: Z – коэффициент консолидации (взаимосвязанности) частиц порошкового тела;  – приращение относительной плотности порошкового тела ( =  – 0); П0 – начальная пористость (П0 = 1 – 0). Величина /П0 показывает нарастание безразмерного контактного сечения для одной частицы. Величина 2 – нарастание числа контактов у одной частицы. Для первой (по Бальшину) стадии уплотнения 1 < b  4. Роль упругой разгрузки некоторых контактов в самом начале уплотнения порошка велика. Эта ситуация должна способствовать уплотнению порошка за счет пластического деформирования материала частицы в области остаточных контактов (которые воспринимают нагрузку, увеличившуюся после разгрузки части контактов). Количественная оценка (/П0)b дает величину 0,06 – 0,1 для мягких металлов (свинца, олова) и до 0,2 для металлов средней твердости (медь, железо). Для тугоплавких соединений встречается величина > 0,5.

Для второй стадии уплотнения b = 1. Пластическая деформация носит местный характер, упругая разгрузка контактов незначительная.

Для третьей стадии характерны b = 0, αK = 2. Граница между второй и третьей стадиями связана с переходом от местной пластической деформации к деформации, захватывающий весь объем частицы. Смещение контактов прекращается, они фиксируются. Фактически третья стадия имеет место при относительной плотности 0,9 – 1.

Можно отметить еще одно интересное построение М.Ю. Бальшина, который ввел безразмерный параметр /Р, где Р – давление прессования;  – прочность (на сжатие, сдвиг и т.п.). На первом этапе скорость роста прочности прес

/P

P

I

II

III

совки оказывается выше скорости нарастания давления. На втором этапе скорости оказываются примерно одинаковыми. На третьем этапе скорость нарастания давления оказывается выше скорости роста прочности. В принципе, эти этапы можно условно поставить в соответствие структурной, упругой и пластической деформации в идеализированной модели Зеелига (1951 г.), рассмотренной ранее.

Деление процесса уплотнения на стадии по соотношению скоростей изменения двух величин оказалось очень полезным с методической точки зрения. Подобный подход оказывается весьма эффективным при рассмотрении иных процессов и явлений, возникающих при прессовании.

Уравнения прессования других авторов

К. Конопицкий (Австрия) для описания уплотнения порошков предложил логарифмическое выражение (слайд "Уравнения прессования (1)"):

P=A lnП0П

где: А – константа; П – текущее значение пористости; П0 – исходное значение пористости.

С. Торре подтвердил справедливость формулы Конопицкого и на основании большого объема экспериментальных данных вывел похожую зависимость:

P=2σТ ln1П+С

где: Т – предел текучести. Константа С определяется из начального условия РН = 0; П = П0. Тогда С = 2Тln(П0). Подставив выражение для С в свою формулу, Торре получил:

P=2σТ lnП0П		и		А = 2Т

Анализ этого уравнения, справедливо получившего название "уравнение Конопицкого-Торре", показывает, что оно некорректно описывает процесс при давлениях, близких к критическим, поскольку при П  0  P  ∞, а на самом деле P  РК.

Т.И. Знатакова и В.И. Лихтман (СССР) для медно-графитовых композиций предложили следующее уравнение:

P=K lnϑϑ0=K lnβ0⋅ϑ

Для критического краевого условия P = PK   = 1 это выражение приобретает вид:

PK=K lnβ0	и 	K=PKlnβ0, 		тогда:

P=PKln(β0⋅ϑ)ln(β0)

Данное уравнение хорошо описывает поведение указанных порошковых материалов в узком диапазоне давлений, близких к критическим.

Н.Ф. Кунин и Б.Д. Юрченко (СССР) на основании опытных данных предложили следующее выражение (слайд "Уравнения прессования (2)"):

K=dγdP=K0e−αP

где:  – плотность; K – коэффициент прессования;  – коэффициент потери сжимаемости (характеризует относительное уменьшение K при возрастании давления на единицу); K0 – начальный коэффициент прессования (при P = 0). После интегрирования получается:

γ=γпр−K0αe−αP

где: пр – условная предельная плотность при бесконечно большом давлении прессования.

Это уравнение изначально выводилось на основании гипотезы сплошности и с высокой точностью описывает уплотнение в широком диапазоне давлений. В учебнике "Процессы порошковой металлургии" Ч.II, стр. 40 приведены значения параметров уравнения Кунина-Юрченко для некоторых, наиболее распространенных порошков.

А.Н. Николаев (СССР) вывел свое уравнение, исходя из предположения, что при больших давлениях уплотнение порошка происходит за счет истечения его в поры. За основу было взята зависимость из обработки металлов давлением, описывающая выдавливание материала из конического отверстия:

P=C⋅σТ⋅ϑ⋅lnϑ1−ϑ

где: С – коэффициент, определяемый экспериментально и равный 2,5 – 3; Т – предел текучести.

Это уравнение не имеет смысла при P = 0, т.к. тогда 0 = 0,5, что справедливо для очень небольшой группы порошков. При   1  P  ∞, тогда как P должно стремиться к PK.

За начальное сечение Николаев принял площадь "металлического сечения" прессовки, а за конечное – сечение пор в заготовке. При прессовании первая величина возрастает, вторая – уменьшается. По мнению Г.М. Ждановича целесообразнее предполагать, что начальное сечение выдавливания остается постоянным, а процесс нарастания давления обуславливается уменьшением конечного сечения выдавливания. Тогда за начальное сечение необходимо принять первоначальную площадь сечения пор, в за конечное – текущую площадь. В этом случае:

P=C⋅σТ⋅ϑ⋅ln1−ϑ01−ϑ

В этом случае уравнение не имеет смысла только при   1, т.к. тогда P  ∞, а не P  PK. При нулевом давлении уравнение корректно, поскольку при P0 = 0   ln[(1 – 0)/(1 – 0)] = 0.

Весьма интересным для практического применения является уравнения Агте-Петрдлика (слайд "Уравнения прессования (3)"):

ϑ=ϑ0+K⋅Pm

где: 0 – относительная насыпная плотность; P – давление прессования; K и m – константы, определяемые экспериментально. При P = 0   = 0. Два коэффициента легко определяются по методу наименьших квадратов. Это уравнение хорошо описывает уплотнение большинства порошков в широком интервале давлений.

Ко второму направлению в описании процесса прессования относится уравнение Г.М. Ждановича (СССР). Оно считается одним из наиболее удачных решений, работающим во всем диапазоне давлений.

Промежуточные выкладки и окончательные версии уравнения для хрупких и пластичных материалов представлены в учебнике "Процессы порошковой металлургии" Ч.II, стр. 42 – 43.

Вместе с тем Г.М. Жданович доказал, что идеальный процесс уплотнения можно описать простой и достаточно точной интерполяционной формулой:

P=PKϑn−ϑ0n1−ϑ0n=PKβ0n−βnβn(β0n−1)

Относительно  уравнение имеет вид:

ϑ=ϑ0 1+β0n−1PPK1n

Показатель степени n в этом уравнении зависит от всех основных факторов, определяющих характер и особенности процесса прессования порошка: механических свойств материала частиц, коэффициента межчастичного трения, относительной насыпной плотности.

По мнению М.Ю. Бальшина среднее интегральное значение n равно:

n=1+2П0=1+11−ϑ0,		n > 3

Г.М. Жданович предложил зависимости, связывающие давления идеального и реального процессов прессования (слайд "Идеальный и реальный процесс прессования"). Для одностороннего прессования:

PР=PИ 1+0,5A⋅β

Для двустороннего прессования равными давлениями:

PР=PИ 1+0,25A⋅β

A=ξ⋅f⋅(ZН+ZB)hKSН

где: PР – давление реального процесса; PИ – давление идеального процесса;  – коэффициент бокового давления; f – коэффициент внешнего трения; hK – приведенная высота прессовки; ZН – наружный периметр прессовки; ZВ – внутренний периметр прессовки (если есть отверстие); SН – номинальное сечение прессовки.

Различие между идеальным и реальным процессами прессования состоит в том, что в реальном учитываются затраты прилагаемого усилия на преодоление внешнего трения.

Боковое давление

Как уже упоминалось, металлический порошок ведет себя подобно жидкости, и даже в состоянии свободной насыпки он оказывает давление на поверхность, ограждающую его сбоку. При приложении нагрузки это явление не исчезает, а стремление частиц порошка переместиться в сторону от оси нагружения создает то, что получило название "боковое давление".

Однако, в отличие от жидкости, давление в боковом направлении будет меньше, чем в осевом из-за межчастичного трения, заклинивания частиц и сопутствующих явлений. Коэффициент бокового давления задается следующим соотношением (слайд "Боковое давление"):

ξ=PБP≤1

где: PБ – боковое давление; P – осевое давление.

Для жидкостей  = 1. Для количественного определения коэффициента бокового давления рассмотрим упруго-напряженное состояние некоторого объема материала после того, как уплотнение при данном давлении закончилось, и перемещение частиц прекратилось. В этом момент прессовка находится в стабильном состоянии и сжата осевым давлением и реакцией боковой стенки матрицы, равной боковому давлению.

Каждое из этих напряжений (осевое давление и реакция боковой стенки) вызывает сжатие по своей оси действия и растяжение по другим осям. Деформация упругого сжатия равна частному от деления сжимающего напряжения на модуль упругости, а упругое растяжение из-за упругого сжатия – соответственно этой деформации сжатия, умноженной на коэффициент Пуассона (). Равновесие возможно, если по каждой из координатных осей деформации скомпенсированы. Тогда:

X

Y

Z

Сжатие

Растяжение

Растяжение

P/E – упругое горизонтальное растяжение из-за упругого сжатия по оси прессовки.

- PБ/E – упругое горизонтальное растяжение по одной горизонтальной оси из-за упругого горизонтального сжатия по другой оси, вызванного реакцией матрицы.

- PБ/E – упругое горизонтальное сжатие из-за реакции боковой стенки матрицы.

Таким образом, для одной из горизонтальных осей:

PEν+PБEν=PБE, откуда

P⋅ν=PБ1−ν	и	PБP=ξ=ν1−ν

В свою очередь:

ν=ξ1+ξ≤0,5

Коэффициент Пуассона, равный 0,5, характерен для жидкостей, некоторых эластичных упругих материалов типа резины, латекса, мягкого полиуретана. Для металлов он меньше: Pb = 0,44; Ag = 0,37; Cu = 0,35; Sn = 0,33; Fe = 0,28.

В общем случае, чем пластичнее материал, тем выше у него коэффициент Пуассона и соответственно тем больше коэффициент бокового давления. Величина  для вольфрама и его карбидов составляет 0,2; для железа – 0,39; для олова – 0,49; для меди – 0,54; для серебра – 0,72; для свинца – 0,79.

Величина  = [/(1 – )] трактуется как максимально возможная для беспористых материалов. Для пористых порошковых материалов коэффициент бокового давления зависит от многих факторов: в первую очередь от природы материала, от размера и формы частиц, состояния поверхности и ее шероховатости (т.е. от тех величин, которые влияют на подвижность отдельных частиц), а также от относительной плотности.

Для порошков железа  линейно увеличивается с увеличением относительной плотности. Зависимости для других металлов могут быть более сложными: чем пластичнее металл, тем больше этот коэффициент связан с давлением прессования. Это объясняется относительным увеличением сопротивляемости межчастичных контактов сдвигу при увеличении давления, а также пластичности.

Для малопластичных (например, W) и хрупких (например, WC) материалов  немного увеличивается с ростом давления в области низких давлений, а потом остается практически постоянным.

У мелких порошков коэффициент бокового давления ниже, чем у крупных, из-за большего межчастичного трения.

Следует иметь в виду, что боковое давление уменьшается по высоте прессовки (по мере удаления от прессующего пуансона) из-за снижения осевого давления в соответствующих сечениях (при постоянном ). Это вызвано внешним трением, которое собственно и вызывается боковым давлением.

Потери усилия прессования на преодоление внешнего трения

Трение частиц порошка о внутренние стенки матрицы, торцевые поверхности пуансонов, а также поверхности других элементов пресс-формы называют внешним трением.

Для его количественной оценки рассмотрим прессовку в простой цилиндрической пресс-форме (слайд "Оценка потери усилия прессования на преодоление внешнего трения").

F

D

H

Суммарное осевое усилие, действующее на прессовку, будет равно:

F=Pπ⋅D24

где: P – давление прессования; D – диаметр прессовки (внутренней полости матрицы).

Суммарное усилие, приходящееся на боковую поверхность матрицы, соприкасающейся с прессовкой:

FБ = PБDH

где: PБ – боковое давление; H – высота прессовки.

Сила трения по поверхности соприкосновения прессовки с матрицей численно равна потере осевого усилия, затрачиваемого на ее преодоление:

F = FТР	и	FТР = FБf

где: f – коэффициент внешнего трения. Тогда:

ΔFF=P⋅ξ⋅π⋅D⋅H⋅fPπ⋅D24, 	откуда ΔFF=4⋅f⋅ξHD

Обработка многочисленных экспериментальных данных показала, что величина 4f остается практически постоянной в широком диапазоне давлений для данной площади поперечного сечения прессовки и не зависит от давления. С ростом давления наблюдается некоторое увеличение  (в меру повышения связности порошка) и соответствующее уменьшение f (из-за выглаживания поверхности частиц и их притирания друг к другу и к поверхности пресс-формы). Изменение величины 4f составляет всего 3 – 5 %.

Полученную формулу следует трактовать следующим образом: доля затрат усилия прессования на преодоление внешнего трения порошка прямо пропорциональна высоте прессовки и обратно пропорциональна ее диаметру (поперечному размеру).

Доля усилия прессования, затрачиваемая на преодоление внешнего трения, может достигать значительной величины: 60 – 70 % и даже приближаться к 100 %.

Приведенный выше вывод формулы для величины F/F не совсем строгий, поскольку он не учитывает изменение бокового давления по мере удаления от прессующего пуансона как раз из-за потерь на преодоление внешнего трения (слайд "Оценка потери усилия прессования для заданного сечения прессовки").

В некотором сечении прессовки, находящемся на расстоянии h от прессующего пуансона:

Fh=F⋅exp−4⋅f⋅ξhD

где: F – усилие, действующее непосредственно под прессующим пуансоном.

ΔFF=F−FhF=1−exp−4⋅f⋅ξhD

или:

lnF−lnFh=4⋅f⋅ξhD

Межчастичное трение, коэффициент которого может в несколько раз превосходить коэффициент внешнего трения, при прессовании играет существенную роль, так как на его преодоление также затрачивается работа, но давление по высоте остается неизменным (идеальный процесс). Таким образом, межчастичное трение, определяя уровень достигаемой плотности (относительной плотности) заготовки, не приводит к неравномерному ее распределению.

Распределение плотности по объему прессовки

Самым важным следствием внешнего трения порошка о внутренние поверхности элементов пресс-формы является неравномерное распределение плотности по объему прессовки. Затрудненность перемещения порошка у внутренней поверхности матрицы хорошо иллюстрируют слои кальки или фольги, разделяющие части исходной навески и ориентированные перпендикулярно оси приложения нагрузки.

При приложении нагрузки наблюдается выгибание слоев по центральной оси прессовки. Если изначально части навески одинаковые, то верхние слои оказываются более тонкими, т.е. более плотными, чем нижние. Это наглядно иллюстрирует уменьшение давления прессования по мере удаления от прессующего пуансона.

Более подробно распределение плотности по объему прессовки иллюстрируют результаты исследования никелевой заготовки, спрессованной при давлении 700 МПа (слайд "Распределение плотности по объему прессовки").

При внимательном рассмотрении распределения плотности видно, что под прессующим пуансоном она увеличивается в горизонтальном направлении от центра к периферии, вблизи непрессующего – наоборот, от периферии к центру. Вблизи стенки пресс-формы плотность монотонно убывает по мере удаления от прессующего пуансона, а на вертикальной оси есть область максимума.

Существование такой области связано с формой и направлением распространения очага деформации порошка в процессе выдавливания его из тороидальной зоны вблизи стенки матрицы под прессующим пуансоном, в которой зафиксирована наивысшая плотность (бóльшая, чем в центре заготовки). Это наивысшая плотность обусловлена действием сил внешнего трения на порошок при его перемещении вдоль стенки матрицы, где фактически моделируется двустороннее прессование (с неодинаковыми силами вдоль одного направления).

При одностороннем прессовании плотность по оси прессовки и по ее боковой поверхности распределяется по высоте следующим образом:

h

По поверхности трения порошка о стенки матрицы (боковой поверхности).

Пунктиром показана реальная слабо

экспоненциальная зависимость.

  или  

По оси прессовки

Величины средних по сечениям прессовки плотностей при одно- и двустороннем прессовании (равными давлениями) распределяются так, как показано на приводимом далее графике:

  или  

h

Одностороннее прессование

Двустороннее прессование

При двустороннем прессовании усилия, действующие вдоль одной оси, могут быть одинаковыми, а могут отличаться друг от друга.

Двустороннее прессование неравными усилиями может быть осуществлено с помощью пресс-формы с так называемой "плавающей" матрицей (слайд "Простейшая пресс-форма для двустороннего прессования"). В такой пресс-форме нижний пуансон может быть неподвижным относительно стола пресса.

Упругий элемент

"Подвешенное" положение матрицы обеспечивает ее перемещение относительно нижнего пуансона за счет сил внешнего трения порошка, действующих на ее внутренней поверхности. Усилием, которое развивается упругим поддерживающим элементом и препятствует движению матрицы, можно пренебречь вследствие его малой величины по сравнению с усилием прессования.

Еще одним примером использования сил трения при прессовании может служить изготовление втулок с большим отношением H/D в пресс-формах со скользящим стержнем, называемым также иглой (слайд "Прессование втулок в пресс-форме со скользящим стержнем"). Трение стержня о внутреннюю поверхность порошка создает усилия, выравнивающие плотность заготовки по высоте.

1

2

3

4

5

1 – Верхний пуансон

2 – Матрица

3 – Стержень (игла)

4 – Нижний пуансон

5 – Порошок

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

Расстояние от верхнего пуансона, мм

Плотность, г/см3

1

2

3

4

1 – смазка только стержня (иглы); 2 – смазка только матрицы; 3 – без смазки; 4 – смазка стержня (иглы) и матрицы

Г.А. Меерсон подробно исследовал уплотнение железного восстановленного порошка при давлении 7 т/см2 в такой пресс-форме и установил, что даже без использования смазки удается достигать достаточно высоких значений плотности 5,6 – 6,2 г/см3 (кривая 3) и удовлетворительного ее распределения по высоте. Причиной этого является равномерное относительное перемещение под действием стержня внутренних и внешних слоев порошка. При смазке стержня и матрицы (кривая 4) плотность увеличивается до 6,5 г/см3, а ее распределение становится более равномерным по сравнению с прессованием без смазки.

При смазке только стержня или только матрицы наблюдается значительная неравноплотность, что Г.А. Меерсоном объясняется следующим образом. При смазке только стержня (кривая 1) имеет место большое различие в коэффициентах трения порошка по нему и матрице, при смазке только стенок матрицы (кривая 2) преобладающее трение порошка по стержню быстро увлекает частицы во внутренних слоях вниз, что приводит к заклиниванию его нижним сечением заготовки. В результате этого стержень принимает на себя бóльшую часть усилия, передаваемого пуансоном, ослабляя давление на верхние слои порошка.

Потери на преодоление внешнего трения могут быть столь значительными, что порошок в сечениях, максимально удаленных от прессующего пуансона вообще не образует связное тело и его плотность (относительная плотность) остается близкой к плотности (относительной плотности) утряски. Удовлетворительный уровень равноплотности при одностороннем прессовании достигается при H/D не более 1 – 1,5 (в зависимости свойств конкретного порошка). При двустороннем прессовании эта величина удваивается.

Необходимо иметь в виду одно обстоятельство: на первый взгляд существует вполне очевидное влияние межчастичного трения на распределение плотности по объему прессовки, проявляющееся через коэффициент бокового давления и соответственно через само боковое давление. Однако при этом следует еще учитывать и коэффициент внешнего трения, связанный с коэффициентом межчастичного трения. В результате можно говорить об отсутствии влияния межчастичного трения на неравноплотность.

Важнейшим практическим следствием межчастичного трения является затрудненность перемещения частиц под углом, близким к прямому, к направлению приложения нагрузки. Это, в свою очередь, не позволяет достигать одинаковую плотность в разных сечениях заготовки сложной формы, что накладывает существенные ограничения на метод прессования в целом.

Давление выталкивания

Изготовление порошковой прессовки не заканчивается в момент приложения заданного давления, поскольку ее еще нужно извлечь из полости матрицы. Для этого приходится прикладывать определенное усилие; соответствующее ему давление называют давлением выталкивания. Эту величину следует учитывать для грамотного расчета и конструирования пресс-оснастки и, в конечном итоге, выбора пресса.

Очевидно, что давление выталкивания пропорционально давлению прессования, а точнее боковому давлению, связанному с давлением прессования через коэффициент , и коэффициенту внешнего трения. Давление выталкивания тем больше, чем больше высота прессовки и чем меньше площадь ее поперечного сечения. Обычно его величина составляет 0,1 – 0,35 от давления прессования.

Усилие, необходимое для выталкивания заготовки из полости матрицы, всегда меньше потерь усилия прессования на преодоление внешнего трения, поскольку после снятия давления радиальные напряжения на поверхности раздела "порошок/матрица" снижаются (хотя нулевыми не становятся).

Упругое последействие

Упругим последействием прессовки называют увеличение ее размеров в результате проявления упругих напряжений после снятия давления. Оно представляет собой суммарный результат упругих деформаций контактов всех частиц порошка (слайд "Упругое последействие порошковой прессовки").

В цикле прессования первый раз упругое последействие проявляется сразу после снятия давления, когда прессовка еще остается в пресс-форме. В этот момент матрица, находящаяся при приложении максимальной нагрузки под действием радиальных растягивающих напряжений и соответственно имеющая увеличенный размер внутренней полости, возвращается в исходное состояние и приобретает первоначальные размеры. Прессовка при этом сжимается, ее размеры по горизонтальным осям уменьшаются, а высота увеличивается. Так проявляется осевое или аксиальное упругое последействие.

Второй раз упругое последействие проявляется в момент выхода прессовки из полости матрицы: диаметр прессовки увеличивается, при этом высота ее остается практически неизменной. Такое увеличение размеров в горизонтальной плоскости называют радиальным упругим последействием.

После извлечения прессовки из матрицы во время ее хранения может происходить увеличение всех размеров, но меньшее по сравнению с предыдущими двумя случаями.

В настоящее время оперируют понятиями линейного и объемного упругого последействия. Линейное (осевое H и радиальное D) упругое последействие рассчитывается по следующим формулам:

δH=H−H0H0⋅100%

δD=D−D0D0⋅100%

где: H0 – высота прессовки в момент приложения максимального давления; D0 – диаметр внутренней полости матрицы; H и D – соответственно высота и диаметр прессовки после извлечения ее из матрицы. При изготовлении нецилиндрических изделий вместо диаметра используют соответственно размер полости матрицы и размер прессовки по одной из горизонтальных осей. Определение размера прессовки по одной из горизонтальных осей в момент приложения максимального давления весьма затруднено, хотя очевидно, что DPmax > D0. При этом, определить высоту прессовки при приложении максимального давления можно, хотя и с определенными инструментальными трудностями.

Объемное упругое последействие рассчитывается по формуле:

δV=V−V0V0⋅100%

где: V0 – объем прессовки в момент приложения максимального давления, V – объем прессовки после извлечения ее из полости матрицы.

Осевое (аксиальное) упругое последействие в большинстве случаев превышает радиальное упругое последействие: 5 – 6 % (до 10 – 11 %) против 1 – 3 %. Это связано, во-первых, с бóльшими осевыми усилиями по сравнению с усилиями в боковых направлениях, а во вторых – с упругой деформацией матрицы после снятия давления, приводящей к сжатию прессовки в радиальном направлении и расширению в осевом.

Особое внимание следует обратить на зависимость упругого последействия от давления прессования. Наиболее наглядно эта зависимость проявляется для H (слайд "Зависимость осевого упругого последействия от давления прессования").

На первом этапе величина упругого последействия увеличивается, что связано с накоплением упругих напряжений на контактах, где прочность связи частиц еще невелика. Иными словами, упругие напряжения растут быстрее

P

H

0

I

II

III

прочности. Такая ситуация наблюдается до тех пор, пока не будет достигнуто давление, при котором порошок начинает образовывать связное тело. Это давление называют нижним пределом формуемости.

На втором этапе наблюдается уменьшение упругого последействия, поскольку скорость нарастания прочности оказывается выше скорости нарастания упругих напряжений.

На третьем этапе скорость нарастания упругих напряжений на контактах снова оказывается выше скорости нарастания прочности, что приводит к росту упругого последействия. Необходимо отметить, что ни на каком этапе ни прочность, ни упругие напряжения не уменьшаются! Для радиального упругого последействия должна была бы наблюдаться такая же зависимость, однако из-за меньших по абсолютной величине значений для него усредненный график D = f (P) представляет собой монотонную кривую (в пределах ошибки опытов).

Таким образом, можно утверждать, что в общем виде величина упругого последействия определяется двумя факторами: прочностью прессовки, а фактически прочностью на контактах между частицами, и упругими напряжениями на них. Поскольку каждая из этих величин зависит в свою очередь от целого ряда других факторов, то можно определить некоторую совокупность, в которую войдут:

- Природа материала (его твердость);

- Форма частиц;

- Размер частиц;

- Состояние поверхности частиц и ее шероховатость;

- Наличие связки и/или смазки и ее (их) количество.

Предельный случай проявления упругого последействия – возникновение в прессовке расслойных трещин, чаще всего ориентированных перпендикулярно оси приложения нагрузки.

Прочность прессовок

Прочность прессовок определяется как механическим зацеплением частиц (за счет поверхностных выступов и неровностей), так и действием межатомных сил сцепления (сил Ван-дер-Ваальса). Преобладание той или иной составляющей будет зависеть от комплекса свойств порошка и стадии уплотнения при прессовании.

Диаграммы деформации порошковых прессовок качественно не отличаются от диаграмм деформации компактных тел. Прочность прессовок обусловлена, главным образом, сопротивлением сдвигу межчастичных контактов, и при сжатии она много больше, чем при растяжении, когда разрушение происходит из-за сдвига и разрыва контактов.

Прочность литых материалов обычно возрастает с увеличением их твердости. В порошковых материалах наблюдается обратная зависимость: чем пластичнее материал, тем прочнее прессовки из него. Это связано с величиной межчастичных контактов, на которых действуют силы Ван-дер-Ваальса. После снятия давления в малопластичных материалах площадь таких контактов может значительно уменьшаться из-за локальных упругих деформаций, что приводит к снижению общей прочности прессовок вплоть до возникновения расслойных трещин, появление которых однозначно считается разрушением неспеченной заготовки.

Если рассмотреть механическое зацепление, то очевидно, что частицы неправильной формы (дендритные, губчатые, агломерированные) будут образовывать хотя и менее плотные, но более прочные прессовки. Это иллюстрируется опытом, состоявшим из двух частей (Слайд "Зависимость прочности прессовок от насыпной плотности порошка").

На первом этапе медные порошки с разной насыпной плотностью прессовали при разных давлениях до одинаковой относительной плотности 60 %. На втором этапе эти же порошки прессовали при одинаковом давлении 4 т/см2. В обоих случаях более высокая прочность на сжатие оказывалась у порошков с меньшей насыпной плотностью.

1

3

2

4

50

150

250

350

нас, г/см3

сж, МПа

I этап,  = 60%

II этап, P = 4 т/см2

Оценке прочности может способствовать определение коэффициента обжатия K:

K=γПγнас

где: П – плотность прессовки при заданном давлении; нас – насыпная плотность порошка.

Чем больше K при одной и той же плотности (относительной плотности), тем сильнее обжатие порошка и соответственно выше прочность. Минимальное значение коэффициента обжатия, необходимое для обеспечения прочности прессовок из пластичных порошков с шероховатыми частицами разветвленной формы, равно 1,7 – 1,8.

При значительном содержании оксидных пленок на поверхности частиц прочность прессовок снижается, поскольку увеличение твердости поверхностного слоя уменьшает площадь контактной поверхности и препятствует формированию новых и развитию уже сформировавшихся контактов типа "металл-металл".

Зависимость прочности прессовок в направлении приложения нагрузки от давления имеет немонотонный характер в случае пластичных порошков, а в случае хрупких порошков она практически линейная (слайд "Зависимость прочности прессовок от давления прессования").

P

сж

I

II

III

Для пластичных материалов

Для хрупких материалов

0

Если кривую зависимости прочности от давления для пластичных порошков описывать выражением сж = KPn, то для первого ее этапа n > 1, для второго n = 1, а для третьего n < 1.

Для повышения прочности прессовок из малопластичных и хрупких материалов в порошок вводят склеивающие добавки, называемые пластификаторами или связками. Иногда они могут еще выполнять функции смазки, повышая уплотняемость, однако основной функцией связок всегда является улучшения формуемости.

Введение пластификатора в порошок создает определенные трудности при спекании. Во время нагрева до требуемой температуры он разлагается, выгорает, при этом выделяющиеся газы могут разорвать прессовку, имеющую невысокую прочность. Ряд пластификаторов удаляется нацело, оставляя после себя только дополнительную пористость, некоторые оставляют еще и зольный остаток, меняющий химический состав материала.

В отечественной практике порошковой металлургии широко применялся синтетический каучук (СК), который вводили в порошок в виде раствора в бензине. Обладая очень хорошей клеящей способностью СК, к сожалению, оставлял заметный зольный остаток, из-за чего его использование резко сократилось.

Такие пластификаторы, как поливиниловый спирт (ПВС), полиэтилен-гликоль (ПЭГ) зольного остатка не дают, но склеивают частицы хуже синтетического каучука. Они вводятся в виде водных (ПВС), спиртовых (ПВС, ПЭГ) или других растворов. После удаления растворителей пластифицированные смеси могут представлять собой массу, не обладающую никакой текучестью, так что ее приходится гранулировать, протирая через ситовое полотно. Гранулы также можно получить, обрабатывая пульпу в установках сушки распылением.

Использование смазок при прессовании

Смазка – вещество, используемое для облегчения перемещения частиц порошка относительно друг друга и/или формующих поверхностей элементов пресс-формы.

Один вариант использования смазки предусматривает уменьшение как внешнего, так и межчастичного трения. Для этого она вводится в порошок. Второй вариант предусматривает уменьшение только внешнего трения за счет нанесения смазки на формующие поверхности пресс-формы. Уменьшение только межчастичного трения при использовании смазок возможно в тех методах формования, где внешнее трение практически отсутствует.

Уменьшение межчастичного трения приводит к повышению плотности (относительной плотности) прессовки и, при соблюдении определенных условий, повышению ее прочности. Основным условием этого является оптимальное количество смазки, поскольку избыток ее приводит к тому, что контакты типа "металл-металл" заменяются на контакты типа "металл-смазка-металл". Из-за разделения металлических поверхностей силы Ван-дер-Ваальса существенно уменьшаются и уже не могут обеспечить требуемую прочность.

Уменьшение внешнего трения приводит к снижению потерь усилия прессования на его преодоление и, соответственно, повышению равноплотности. Кроме этого, попутно повышается в некоторой степени и интегральная плотность прессовки за счет повышения плотности в зонах, удаленных от прессующего пуансона, а это, в свою очередь, повышает ее интегральную прочность.

В порошковой металлургии выделяют два типа смазок:

- Инертные, снижающие трение, но не оказывающие существенного влияния на механические свойства частиц.

- Активные (поверхностно-активные), снижающие трение и облегчающие деформацию частиц в результате адсорбционного понижения прочности, которое может приводить к разрушению неровностей на поверхности частиц.

Инертные смазки чаще всего твердые, они вводятся сухим смешиванием или с использованием суспензий или растворов, что, в зависимости от свойств жидкости, может потребовать дополнительных технологических операций. Поверхностно-активные смазки чаще всего вводятся в виде растворов.

К твердым инертным смазкам относятся графит, дисульфиды и диселениды вольфрама и молибдена, гексагональный нитрид бора (ГНБ), стеариновая кислота и ее соли. Характерной особенностью их структуры является увеличенное расстояние между атомами по одному из кристаллографических направлений по сравнению с другими направлениями.

К пластификаторам-смазкам можно отнести раствор синтетического каучука в бензине, спиртовые растворы ПЭГ и ПВС, водный раствор ПВС и др. Следует иметь в виду, что после удаления жидкости (растворителя) снижения коэффициента трения может не наблюдаться из-за "склеивания" частиц.

К поверхностно-активным смазкам относят олеиновую, бензойную кислоты. К сожалению, работа с ними затруднена из-за того, что эти соединения являются вредными, ядовитыми веществами.

Количество вводимой смазки зависит от ее типа, размера частиц порошка, его удельной поверхности. Инертные смазки обычно вводят в количестве 0,5 – 1,5% от массы порошка. При меньших количествах возникает проблема их равномерного распределения по объему смеси, при больших – снижается прочность прессовок из-за нарушения контактов типа "металл-металл". Поверхностно-активные смазки вводятся в количествах на порядок меньших.

Чем дисперснее порошок, тем больше смазки приходится вводить в него из-за большей удельной поверхности. Например, в частицы диаметром 30 – 50 мкм вводят 1,5 % инертной и 0,3 – 0,5 % поверхностно-активной смазки; в случае частиц диаметром 100 – 200 мкм эти количества составляют 0,5 % и 0,1 % соответственно.

Существует несколько способов использования смазок при прессовании:

- Смазка торцов пуансонов и внутренних поверхностей матрицы;

- Введение смазки в объем порошка;

- Комбинированный метод.

При массовом производстве способы 1 и 3 не применяются. Однако введение смазки в объем порошка может оказаться неприемлемым, если порошковый материал очень чувствителен к зольным остаткам и/или пористости, остающимся после удаления смазки в ходе спекания. С точки зрения зольного остатка весьма привлекательными являются стеариновая кислота и некоторые ее соли, удаляющиеся при нагреве почти полностью.

Практика прессования

Брак при прессовании

Расслой – трещины, ориентированные перпендикулярно к оси приложения нагрузки или под углом к ней (слайд "Расслой"). Причина его появления – осевое и радиальное упругое последействие. После снятия давления, пока прессовка находится в матрице, расслойные трещины возникают из-за резкого увеличения высоты прессовки. При прессовании тонких деталей (H/D = 0,1 – 0,2) из малопластичных порошков могут возникать радиальные трещины вследствие выгибания заготовок "куполом".

Расслой также может появляться из-за радиального упругого последействия при выходе прессовки из полости матрицы. Резкое увеличение диаметра приводит к разрыву контактов в плоскости, совпадающей с верхней торцевой поверхностью матрицы, и образованию трещин, ориентированных перпендикулярно оси приложения нагрузки. Конструктивная мера борьбы с таким расслоем – создание конусного расширения ("распушки") на том конце внутренней полости матрицы, через который осуществляется выпрессовка. Угол конусности обычно 1 – 2 о. Очевидно, что величина DR должна быть равна или даже чуть больше диаметра прессовки после ее удаления из матрицы. При прессовании некоторых материалов рекомендуют делать "распушку" с переменным углом конусности.

D0

DR

1 – 2о

Выделяют видимый и скрытый расслой. Скрытый расслой, невидимый после прессования, проявляется во время спекания, причем бракованные спеченные заготовки, в отличие от бракованных прессовок, сложно переработать с возвратом в технологическую цепочку.

Наиболее значимыми причинами образования расслоя являются:

- Совокупность технологических факторов, понижающих прочность прессовок: гладкие сфероидизированные частицы, частицы большого размера, заметный наклеп и поверхностное окисление их, отказ от использования пластификатора при прессовании малопластичных и хрупких порошков, избыточное количество смазки и пластификатора.

- Завышенные давления прессования при прессовании малопластичных и хрупких порошков.

- Неравномерное распределение примесей или компонентов смеси по объему прессовки.

- Неравномерный сброс давления при удалении прессовки из матрицы из-за неправильной конструкции пресс-формы, а также перекос прессовки.

- Слишком низкий темп выпрессовывания и остановки в ходе его (особенно у торца матрицы, когда в ней остается часть объема заготовки).

- Наличие в прессовке тонких стенок и резких переходов по высоте (см. учебник "Процессы порошковой металлургии", Ч.II, стр. 59). Вероятность расслоя увеличивает отсутствие скруглений (галтелей) в местах сопряжения поверхностей. Не рекомендуется делать изделия с элементами толщиной менее 0,8 мм, особенно из крупных порошков.

В крупногабаритных изделиях расслой более вероятен, поскольку для достаточно равномерного уплотнения всего объема необходимо прикладывать повышенное давление, а это может привести к слишком большим напряжениям в некоторых зонах/сечениях.

Неравномерное распределение плотности по объему прессовки из-за превышения разумной величины отношения H/D, из-за неравномерного заполнения формующей полости матрицы порошком или из-за неправильного расчета навески.

Брак по размерам, вызываемый неправильной конструкцией пресс-формы (пренебрежением или неправильным учетом упругого последействия), неправильной дозировкой порошка, завышением или занижением давления прессования.

Осыпание кромок прессовки, вызываемое недостаточной прочностью контактов между частицами.

Дефекты поверхности прессовки из-за дефектов соответствующих формующих поверхностей элементов пресс-формы.

При хорошо отлаженном процессе брак обычно составляет 2 – 3 % и менее. Бракованные по тем или иным признакам прессовки, как правило, удается вернуть в технологический процесс после несложной обработки. Порошок, полученный размолом бракованных прессовок, подмешивают к исходному порошку в небольших количествах (до 10 – 15 %).

Расчет навески порошковой прессовки

Навеска порошка рассчитывается по следующей формуле (слайд "Расчет навески порошковой прессовки"):

M = VKK1K2

где: V – объем изделия после спекания, вычисленный по соответствующим чертежам; K – плотность компактного материала (пикнометрическая плотность порошка, аддитивная плотность смеси или плотность спеченного беспористого материала); – относительная плотность материала после спекания; K1 – коэффициент, учитывающий убыль массы при прессовании (1,005 – 1,01); K2 – коэффициент, учитывающий убыль массы при спекании (1,01 – 1,03).

Аддитивная плотность смеси рассчитывается следующим образом:

γK=100a1γ1+a2γ2+...

где: a1, a2… – массовые содержания компонентов смеси, %; 1, 2… – пикнометрические плотности компонентов смеси. В случае взаимодействия компонентов при спекании эту формулу нельзя использовать для расчета навески порошка.

В практике порошковой металлургии применяют объемную и весовую дозировку. Весовая (массовая) дозировка более точная, но и более трудоемкая, требующая сложной аппаратуры для автоматизации процесса. Современные весовые дозаторы могут обеспечить до 600 навесок в час при точности  0,3 %.

Объемная дозировка более быстрая, но менее точная из-за возможной нестабильности свойств порошка или порошковой смеси. При ручной объемной дозировке используют специальные устройства (дозаторы, мерки), при прессовании на автоматических прессах "меркой" является внутренняя полость пресс-формы, объем которой будет регулироваться положением нижнего пуансона (слайд "Объемная дозировка при прессовании на автоматических прессах").

2

1

3

4

I

II

III

I – засыпка порошка в полость матрицы; II – прессование; III – извлечение прессовки из матрицы; 1 – верхний пуансон; 2 – нижний пуансон; 3 – матрица; 4 – кассета-питатель

Добиться стабильной объемной дозировки можно, лишь обеспечив стабильные свойства прессуемого порошка, например, путем грануляции, часто совмещаемой с вводом пластификатора.

Хорошему заполнению полости матрицы способствует вибрация, искусственно накладываемая на кассету-питатель или естественно возникающая при работе пресса.

В учебнике "Процессы порошковой металлургии", Ч.II, стр. 65 – 69 показаны схемы прессования на прессах-автоматах деталей различной сложности.

В настоящее время принято выделять семь групп сложности порошковых деталей (слайд "Группы сложности порошковых деталей"):

1 группа: детали без отверстий, с постоянным сечением по высоте, ограниченные двумя торцевыми поверхностями, перпендикулярными направлению прессования и параллельными друг другу.

H



min

2 группа: аналогично группе 1, но с одним или несколькими сквозными отверстиями, оси которых совпадают с направлением приложения нагрузки. Отношение высоты прессовки H к минимальной толщине стенки min < 8.

3 группа: аналогично группе 2, но H/min  8.

4 группа: детали с переходом по высоте (т.е. с наружным или внутренним буртом) и отверстием, H/min < 6. В эту группу иногда относят детали с буртом без отверстия.

5 группа: аналогично группе 4, но H/min  6.

6 группа: детали без отверстий, имеющие более одного перехода по высоте в направлении приложения нагрузки.

7 группа: детали с отверстиями, ограниченные непараллельными плоскостями или криволинейными поверхностями, с несколькими внутренними и/или наружными переходами по высоте.

Для прессования заготовок сложной формы применяют составные верхние и нижние пуансоны, которые позволяют обеспечить принцип равенства коэффициентов обжатия для всех вертикальных сечений прессовки. Это достигается установкой частей пуансонов на разной высоте при засыпке порошка, их независимым движением, подпружиниванием и т.п.

При прессовании изделий с большим соотношением H/D часто используют подпружиненную матрицу (называемую еще плавающей), в которой можно использовать силы внешнего трения для облегчения высокой степени равноплотности изделий.

При проектировании пресс-формы составляют ее эскизную схему с учетом направления приложения нагрузки и специфических особенностей прессования (слайд "Расчет размеров матрицы пресс-формы").

Высота матрицы рассчитывается по следующей формуле:

Hматр=γпγнас⋅h+2ℓ

где: п – плотность спрессованного изделия; нас – насыпная плотность порошка; h – высота спрессованного изделия; ℓ – длина заходной части для верхнего и нижнего пуансона (10 – 15 мм). При этом высота спрессованного изделия рассчитывается следующим образом:

h = hгот – hп  hус

hгот = hн + Ah/2 + qh

где: hгот – высота готового изделия после спекания (по чертежу); hн – номинальная высота готового изделия; hп – "плюсовой" допуск на упругое последействие; hус – допуск на изменение размера по высоте при спекании ("минус" – размер увеличивается, "плюс" – размер уменьшается); Ah – допуск по высоте на размер готового изделия; qh – припуск на дополнительную обработку.

Для расчета внутреннего диаметра цилиндрической матрицы используют аналогичную формулу:

Dвн = Dн  AD/2 + qD – Dп  Dус

Внешний диаметр такой матрицы в первом приближении рассчитывают, исходя из характеристик ее материала:

Dвнеш=Dвнσ+P⋅νσ−P⋅ν

где: [] – допустимое напряжение для материала матрицы; P – максимальное давление прессования;  – коэффициент Пуассона.

На практике для оценки возможности использования матрицы для прессования заданным давлением используют эмпирическое правило:

при Pб < 2 т/см2 		Dвнеш/Dвн = 2

при Pб  2 т/см2 		Dвнеш/Dвн = 3 и больше

Приведенные выше расчеты связаны с прочностью матрицы, следовательно, с безопасностью процесса, однако нужно еще учитывать прогиб стенки, которая непосредственно влияет на упругое последействие. Величина прогиба не должна превышать 0,2 % от ширины прессовки.

Высоту прессующего/выталкивающего (или только выталкивающего) пуансона рассчитывают по формуле (слайд "Расчет размеров пуансонов"):

Hпуан = Hматр + L + С

где: L – длина, приходящаяся на устройство для закрепления пуансона; С = 5  10 мм.

Для прессующего пуансона (выталкивающим не являющимся) формула преобразуется следующим образом:

Hпуан = Hматр – h – ℓ + L + С

где: h – высота спрессованного изделия; ℓ – длина, на которую выталкивающий пуансон заходит в матрицу до начала выталкивания.

ℓ

h

C

L

Важным является расчет диаметра пуансона, который должен быть меньше внутреннего диаметра матрицы на величину допуска одной из ходовых посадок. В абсолютном выражении допуск составляет сотые доли миллиметра. Зазоры должны обеспечить выход воздуха из-под движущегося пуансона и из порошка без образования "воздушной подушки". Если зазоры слишком большие, то в них может попадать прессуемый порошок, что приводит к налипанию его на внутренние поверхности матрицы и деформации частиц с образованием "фольги", вплоть до застревания пуансона. Кроме этого, на кромках прессовки могут образовываться закраины.

Буртики матрицы проверяют на срез, опорную поверхность – на смятие. Пуансоны рассчитывают на сжатие и продольный изгиб, стержни для формирования внутренних отверстий – на продольный изгиб, их опорные детали – на сжатие и смятие по обычным формулам сопротивления материалов.

Очевидно, что помимо нагрузок матрица и пуансоны (а также другие элементы пресс-формы, если они есть) испытывают абразивное воздействие со стороны порошков, особенно хрупких (оксидов, карбидов, нитридов и т.п.), поэтому они должны иметь достаточную твердость (при этом твердость пуансона меньше твердости матрицы). Обычно HRCматр = 56 – 61; HRCпуан = 54 – 58. Такие показатели обеспечивают инструментальные стали У8, У10 после закалки и отпуска.

Для работы при высоких температурах и работы с абразивными материалами используют хромистые и марганцовистые стали типа Х12М, ХВГ… В производстве твердых сплавов активно используют твердосплавные матрицы и пуансоны. В целях экономии дорогостоящего материала матрицы заключают в стальные обечайки, а пуансон прикрепляют к стальной державке.

Точность изготовления деталей пресс-формы должна быть на 1 класс выше точности изготовления прессовок в ней. Разница в чистоте поверхности составляет 2 – 3 класса. Собственно точность изготовления – не хуже 3-го класса, шлифовка – не хуже 7-го класса чистоты.

Нагружающие устройства – прессы

В середине прошлого века прессы, используемые в отечественной порошковой металлургии, были в основном заимствованы из металлообработки и приспособлены для изготовления порошковых заготовок.

К середине 70-х годов появились отечественные специализированные механические прессы, в том числе и серии КВО: КВО616, КВО621, КВО628, в основу которых были положены конструкции механических прессов западногерманской фирмы "DORST" TPA4, TPA12, TPA15 (слайд "Механические прессы "DORST" (начало 70-х годов XX века)"). В настоящее время российские предприятия порошковой металлургии оснащены как отечественным, так и импортным прессовым оборудованием, среди которого есть некоторая доля оборудования 40 – 50-летней давности (слайд "Механический пресс "DORST" (начало XXI века)").

Основная задача пресса – обеспечение заданного усилия прессования, заданной скорости его приложения, заданного усилия выталкивания и требуемой производительности. В последнее время к этому еще стало добавляться обеспечение необходимой точности размеров заготовки.

По способу создания усилия прессы делятся на механические и гидравлические, причем в качестве вспомогательных систем в механических прессах могут быть гидравлические и пневматические системы, а в гидравлических – механические и пневматические системы.

Усилия механических прессов, как правило, меньше усилия гидравлических, однако они обеспечивают гораздо бóльшую производительность (до 10 циклов в минуту). Гидравлические прессы создают гораздо более высокие усилия, но имеют низкую производительность, связанную со скоростью перемещения подвижных элементов пресса, к которым прикреплены пуансоны (слайд "Гидравлический пресс фирмы "Osterwalder""). Важным достоинством гидропрессов является возможность выдержки прессовки под давлением для снижения величины упругого последействия. Конструкция некоторых гидравлических прессов позволяет прикладывать нагрузку вдоль двух перпендикулярных друг другу осей, правда горизонтальное усилие чаще всего используется для фиксации при прессовании некоторых элементов разборных пресс-форм.

Механические прессы имеют меньшие габариты по сравнению с гидравлическими, у которых помимо собственно прессующего агрегата есть еще и гидроагрегат, обычно включающий в себя насосы и резервуары для гидравлической жидкости.

Особенностью современных прессов являются системы, обеспечивающие независимое движение различных частей пресс-оснастки для прессования изделий сложной формы. Часто для обеспечения такого движения используют специальные адаптеры.

В нашей стране принята шкала мощностей, в основу которой положен ряд величин от 1 до 10 т (от 9,81 до 98,1 кН) с шагом (модулем) 1,6. Второй ряд получается умножением элементов первого ряда на 10, третий – соответственно умножением элементов второго тоже на 10.

В настоящее время есть прессы, которые не укладываются в эту шкалу мощностей. Они либо имеют слишком большое усилие, либо усилие, соответствующее шкалам, принятым в других странах.