СПЕКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ

Спекание порошковой формовки – нагрев и выдержка порошковой формовки при температуре ниже точки плавления основного компонента с целью обеспечения заданного уровня механических и физико-химических свойств.

Спекание – третья основная технологическая операция, которая в большинстве случаев формирует готовое изделие. В реальных условиях она является очень сложным физико-химическим процессом, сопровождающимся целым комплексом взаимосвязанных явлений.

Систематическое изучение спекания началось в 20-е годы XX века с появлением работ Зауэрвальда, который в 1929 году предположил, что при Т  0,75 Тпл происходит обмен атомами между соприкасающимися частицами. В 1945 – 1946 годах Я.И. Френкель четко и корректно сформулировал задачу о кинетике спекания и предложил метод ее решения – самопроизвольное уплотнение пористого тела связано с уменьшением поверхностной энергии. В 1946 году Б.Я. Пинес указал конкретный молекулярный диффузионный механизм залечивания изолированной поры. В 1948 году М.Ю. Бальшин предложил рассматривать спекание как процесс образования контактов между частицами в результате деформации их самих и всего порошкового тела в целом.

В последующие годы большой вклад в науку о спекании внесли зарубежные ученые. Так в 1949 году Ж. Кучинский предложил обобщенный подход к описанию диффузионного массопереноса на основе многочисленных модельных экспериментов. В 1950 году Херринг выдвинул идею о том, что поверхностное натяжение является движущей силой спекания и диффузионно-вязкого течения поликристаллического тела. Годом раньше МакКензи и Шаттлворт предложили оригинальную модель уплотнения порошковой формовки, имеющую, однако, ограниченное применение в силу исходных предпосылок.

Позднее, в 60-х годах, появились работы Я.Е. Гегузина, И.М. Лифшица, И.М. Федорченко, Г.А. Меерсона, В.А. Ивенсена, В.В. Скорохода, Г.В. Самсонова и многих других исследователей, последовательно развивавших и дополнявших выработанные ранее подходы.

В конце 50-х годов в научных кругах обсуждение вопросов спекания перешло на уровень международных конференций (Лондон – 1959 г, Нью-Йорк – 1960, 1965 г.г., Айзенах – 1961, 1965 г.г.).

В 1968 году в Белграде была создана Международная группа по изучению спекания, превратившаяся со временем в международный институт науки о спекании, который функционировал до 1993 года, причем одним из официальных языков его был русский.

Несмотря на большие усилия многочисленных ученых, до сих пор не удалось создать единую, универсальную теорию спекания одно- и многокомпонентных систем. В большинстве случаев выявленные зависимости устанавливают общие качественные соотношения, а количественные соотношения носят частный, ограниченный характер.

Как и в случае формования, простые зависимости предполагают слишком серьезные допущения и упрощения, а сложные, физически обоснованные зависимости с трудом могут применяться на практике. Общие закономерности, например, температурный диапазон твердофазного спекания, имеют определенные диапазоны величин (Тсп = 0,7 – 0,95 Тпл), но даже в них реальные значения технологических параметров будут сильно зависеть от свойств конкретного материала. Так для чистого железа достаточно использовать Тсп = 0,7 – 0,75 Тпл, а для коррозионно-стойких сталей Тсп = 0,95 – 0,97 Тпл. Скорее всего, это связано со сложным химическим составом таких сталей, в которых поведение каждого конкретного элемента многократно усложняется взаимодействием с остальными. Можно утверждать, что на сегодняшний день наиболее полно изучено спекание однокомпонентных систем.

Различные подходы к спеканию, выработанные разными людьми, отражаются в определениях этого процесса. Приведенное выше определение по ГОСТ 17359-82 всего лишь констатирует условия проведения спекания и в самом общем виде формулирует его целевую задачу – достижение заданных физико-химических и механических, в первую очередь прочности, свойств.

Предыдущий ГОСТ 17359-71 содержал следующее определение: спекание – это процесс развития межчастичного сцепления и формирования свойств материала, полученного нагревом предварительно сформованного порошка или свободно насыпанного порошка или волокна без расплавления основного компонента. В этом определении была предпринята попытка обобщить проявление протекающих процессов на межчастичном уровне, хотя свойства получаемого материала также упомянуты.

Определение спекания с наиболее общих позиций было дано С.М. Солониным и В.В. Скороходом: спекание – термически активируемый процесс, самопроизвольный или инициируемый внешним воздействием переход системы контактирующих твердых тел или пористой среды в термодинамически более устойчивое (равновесное) состояние путем уменьшения площади свободной поверхности. Однако следует заметить, что переход в более устойчивое состояние сопровождается уменьшением свободной энергии, в которую поверхность вносит хотя и большой вклад, но не единственный.

В самом общем виде целевую задачу спекания можно сформулировать как достижение заданного уровня требуемых свойств (что и отражено в определении из действующего ГОСТа). Кроме этого в действующем определении отмечена характерная черта спекания – нерасплавление основного компонента (содержание которого превышает 50 % об.). Правда в практике порошковой металлургии встречаются случаи, когда основным приходится считать компонент, объемная доля которого перед началом спекания или к его концу составляет менее 50 %, но который остается единственным в изделии после самопроизвольного или принудительного удаления остальных.

Исходя из приведенного определения, при спекании допускается образование жидкой фазы, но полное расплавления материала не допускается.

Классификация видов спекания (слайд "Классификация видов спекания")

Спекание

Твердофазное

Жидкофазное

Однокомпонентные системы

Многокомпонентные системы

С неограниченной растворимостью

С ограниченной

растворимостью

С нерастворимыми

компонентами

С жидкой фазой,

присутствующей до конца

изотермической выдержки

С жидкой фазой,

исчезающей в процессе

нагрева

Инфильтрация

порошковой формовки

Горячее прессование

ТВЕРДОФАЗНОЕ СПЕКАНИЕ

Твердофазное спекание – спекание порошкового тела без образования жидкой фазы.

Спекание однокомпонентных систем

Строго говоря, термин "однокомпонентная порошковая система" довольно условен, поскольку частицы порошка практически всегда содержат примеси в виде газов, адсорбированных на поверхности или растворенных в объеме, а также химических соединений, влияние которых на проходящие процессы приходится учитывать.

Термодинамические предпосылки спекания однокомпонентных систем

В исходном состоянии порошковая формовка представляет собой тело, по своему энергетическому состоянию весьма удаленное от равновесия. Источниками избыточной энергии являются:

- Большая поверхность раздела фаз, а именно суммарная поверхность частиц, контактирующих друг с другом, с порами и окружающей средой;

- Дефекты кристаллической решетки материала порошка: вакансии, дислокации (краевые и винтовые), границы зерен в пределах частиц, микро- и нанопоры внутри них.

Следует иметь в виду, что в многокомпонентных системах может появляться еще один источник избыточной энергии – неравномерное распределение компонентов по объему заготовки на макроуровне, причем его вклад может значительно превосходить вклад указанных выше источников.

Стадии спекания

Всю сложную последовательность процессов, протекающих при спекании однокомпонентных систем можно условно разделить на отдельные стадии по характеру изменения некоторых ключевых объектов в спекаемом теле.

Для двух частиц, находящихся в контакте друг с другом внутри порошковой заготовки, вводят понятие межчастичного контакта или "шейки".

Структура порошкового тела на разных стадиях спекания:

а) и б) – эволюция структуры на первой стадии; в – структура на второй стадии; г – структура на третьей стадии

а

б

в

г

Я.Е. Гегузин предложил укрупненную классификацию стадий спекания (слайд "Структура порошкового тела на разных стадиях спекания").

На первой (начальной) стадии происходит припекание частиц друг к другу, что сопровождается увеличением площади контакта между ними, однако каждая частица сохраняет свою индивидуальность, а границы раздела не меняют своего положения в пространстве.

На второй стадии пористое тело может быть представлено как совокупность перемежающихся фаз – фазы вещества и "фазы пустоты" (т.е. пор). Первоначальные контакты между частицами исчезают, границы между ними меняют свое положение в пространстве, изоляция пор еще не началась.

На третьей стадии в порошковом теле наблюдаются лишь изолированные (замкнутые) поры, число которых и их суммарный объем могут уменьшаться.

Четких границ между указанными стадиями нет; так при определенных условиях изолированные поры встречаются уже в конце неизотермического спекания (прогрева), а первичные контакты между частицами могут наблюдаться после многочасовой изотермической выдержки.

Некоторые технологии получения порошковых материалов и изделий могут ограничиваться только первой стадией, например, получение металлических фильтров из крупных сферических порошков спеканием в состоянии свободной насыпки.

Более детальное разделение спекания предусматривает уже не три, а шесть стадий.

- Развитие и/или возникновение с последующим развитием связей между частицами порошка.

- Образование и рост "шеек" на межчастичных контактах.

- Закрытие сквозной пористости.

- Сфероидизация пор.

- Уплотнение порошкового тела за счет усадки изолированных пор.

- Укрупнение (коалесценция) пор.

a



x

Двухчастичная модель спекания

a – радиус частицы

x – радиус контакта

 – радиус "шейки

Развитие связей между частицами начинается сразу после начала нагрева порошковой формовки. Это диффузионный процесс, приводящий к увеличению межчастичных контактов, то есть к увеличению прочности, тепло- и электропроводности заготовки. В конце этой стадии могут появиться характерные образования, называемые "шейками".

Рост "шеек" осуществляется за счет продолжающегося массопереноса в область межчастичного контакта по различным механизмам.

Результатом роста "шеек" является пережатие ими сквозных поровых каналов, приводящее к образованию отдельных изолированных пор или их групп. На данной стадии может наблюдаться уменьшение суммарного объема пор, то есть усадка. В ряде случаев целесообразно спекание на этом остановить.

Сфероидизация пор также может быть следствием роста "шеек", поскольку вещество с некоторых участков поверхности перемещается в область контакта, так что поры округляются, не меняя своего объема (слайд "Сфероидизация пор в результате роста "шеек" при разных механизмах массопереноса").

Сфероидизация пор в результате роста "шеек" при действии разных механизмов массопереноса

Усадка изолированных пор требует высоких температур и длительных выдержек. Теоретически эта стадия, длящаяся десятки или даже сотни часов, может привести к формированию малопористого, и даже беспористого тела.

Укрупнение (коалесценция) пор представляет собой рост крупных пустот за счет уменьшения и исчезновения мелких. Общий уровень пористости (суммарный объем пустот) при этом не изменяется.

Условно первые две стадии детального разделения процесса спекания можно поставить в соответствие первой стадии деления по Я.Е. Гегузину, третью и четвертую – второй стадии, и соответственно пятую и шестую – третьей.

Движущие силы спекания однокомпонентных систем

В основе механистического подхода к движущим силам спекания лежит уже упоминавшийся термодинамический принцип уменьшения свободной энергии системы при самопроизвольном ее переходе из одного состояния в другое.

Рассмотрим условия равновесия на границе двух фаз, разделенных поверхностью с ненулевой кривизной, что характерно для поверхностей раздела в спекающихся порошковых системах (слайд "Равновесие на поверхности раздела двух фаз с ненулевой кривизной").

Так как смещение неплоской границы между фазами в общем случае должно сопровождаться изменением энергии системы в связи с изменением площади этой границы, с искривленной поверхностью раздела должны быть связаны некоторая сила и давление, которое является разностью давлений на границу раздела со стороны сосуществующих фаз.

P = P1 – P2  0

Равновесие фаз не предполагает равенства давлений со стороны каждой из них, оно реализуется при равенстве температур фаз и их химических потенциалов:

1(P1, T) = 2(P2, T) = ; 	V1 + V2 = const

где: V1 и V2 – объемы сосуществующих фаз; 1 и 2 – их химические потенциалы.

Термодинамический потенциал системы с учетом граничной энергии выражается следующим образом:

 = – P1V1 – P2V2 + 12S

где: 12 – удельная энергия на границе раздела фаз; S – площадь поверхности раздела фаз.

Из условия d = 0 при V1 + V2 = const следует, что:

ΔP=P1−P2=α12dSdV

Учитывая, что для каждой точки межфазной поверхности

dSdV=1R1+1R2

где: R1 и R2 – главные радиусы кривизны, последняя формула приобретает следующий вид:

ΔP=α121R1+1R2

Это выражение известно как формула Лапласа. Для сферической поверхности R1 = R2, Тогда

ΔP=2α12R

Для температур, при которых проводится спекание, справедлива замена удельной энергии на границе раздела фаз 12 на поверхностное натяжение .

a



x

PT

PП

PП

Для поверхности "шейки" контакта двух частиц главными радиусами кривизны будут радиус кривизны "шейки"  и радиус контакта x (слайд "Развитие контакта между частицами под действием сил Лапласа"). Механическое равновесие на внешней поверхности "шейки" будет определяться следующим образом:

PT=PП−γ 1ρ−1x

где: PT – давление на межфазную границу со стороны твердой фазы; PП – давление на межфазную границу со стороны поры. Знак "–" в скобках возникает из-за того, что центры главных радиусов кривизны находятся по разные стороны границы.

На начальной стадии спекания  << x, тогда

PT=PП−γρ

Величина /[(1/) – (1/x)] или в упрощенном виде / – растягивающее напряжение, стремящееся сдвинуть границу раздела фаз в сторону поры, а PП – давление газа в поре, противодействующее этому смещению. Контакт будет расти до тех пор, пока / > PП. В большинстве случаев в начале спекания поры открытые, и давление газа в них равно давлению в печном пространстве, которое в свою очередь может быть больше, меньше атмосферного или равно ему. Кроме этого в начале спекания радиус кривизны шейки мал, поэтому величина / большая, однако со временем она уменьшается. При закрытии пор и уменьшении их объема давление газа в них начнет увеличиваться, и в какой-то момент две рассматриваемые величины сравняются.

Для изолированной сферической поры

PT=PП−γ 1R1+1R2=PП−2γR

Величина 2/R – напряжение, стремящееся уменьшить поверхность поры, усадка которой возможна при 2/R > PП. По различным оценкам PП может достигать 0,1 МПа.

Наличие искривленных поверхностей определяет и другие движущие силы спекания. Одно из них – неравновесное давление пара над поверхностями разной кривизны разных знаков.

Отличие давления пара над изогнутой поверхностью конденсированной фазы от равновесного есть следствие изменения эффективной энергии испарения, связанного в свою очередь с изменением роли поверхностной энергии при увеличении или уменьшении радиуса кривизны (слайд "Неравновесное давление пара над изогнутыми поверхностями").

r

r

P0

P1

P2

P0

r

r

R  

P1

P0

P2

Неравновесное давление пара над поверхностями разной кривизны разных знаков

Разница давлений пара над выпуклой сферической и плоской поверхностями определяется следующей зависимостью (формула Кельвина):

P1−P0P0=2⋅γ⋅V0R'⋅T⋅r

где: P1 – давление над выпуклой поверхностью; P0 – давление над плоской поверхностью;  – поверхностное натяжение; V0 – элементарный объем (объем атома или молекулы); R' – универсальная газовая постоянная; T – температура; r – радиус кривизны поверхности.

Для разницы давлений пара над вогнутой и плоской поверхностями зависимость будет аналогичной:

P2−P0P0=−2⋅γ⋅V0R'⋅T⋅r

где: P2 – давление пара над вогнутой поверхностью.

Из двух приведенных формул для двухчастичной модели спекания интерес представляет первая, в которой радиус кривизны r заменяется на радиус частицы a:

P−P0P0=2⋅γ⋅V0R'⋅T⋅a

Разница давлений пара над выпуклой цилиндрической и плоской поверхностями выражается зависимостью:

P1−P0P0=γ⋅V0R'⋅T1r+1R=γ⋅V0R'⋅T⋅r, поскольку R  .

Для вогнутой и плоской поверхностей соответственно:

P2−P0P0=γ⋅V0R'⋅T−1r+1R=−γ⋅V0R'⋅T⋅r

С точки зрения двухчастичной модели спекания интерес представляет последняя формула, которую можно использовать для описания давления пара над вогнутой поверхностью "шейки", для чего R заменяется на x, а r – на . Также учитывается соотношение  << x:

P−P0P0=γ⋅V0R'⋅T−1ρ+1x=−γ⋅V0R'⋅T⋅ρ

Очевидно, что давление пара над выпуклой поверхностью оказывается больше, чем над вогнутой, из-за чего в системе "конденсированная фаза – пора" возникает направленный поток атомов через газовую фазу, приводящий к взаимному сглаживанию поверхностей, уменьшению их суммарной площади и соответственно снижению свободной энергии системы.

При описании третьей движущей силы, связанной с искривленными поверхностями, вводится понятие "фазы пустоты" и ее единицы – вакансии, чей объем приравнивается к объему атома.

Б.Я. Пинес обратил внимание на то, что в формулах, описывающих разницу давлений пара над выпуклой/вогнутой и плоской поверхностями, нет массы атомов. Следовательно, их можно использовать для оценки разницы в концентрациях вакансий под этими поверхностями (слайд "Неравновесная концентрация вакансий под изогнутыми поверхностями").

r

r

С1

С2

С0

r

r

R  

С1

С0

С2

Неравновесная концентрация вакансий под поверхностями разной кривизны разных знаков

Разница концентраций вакансий под выпуклой сферической и плоской поверхностями определяется следующей зависимостью:

C1−C0C0=−2⋅γ⋅V0k⋅T⋅r

где: С1 – концентрация под выпуклой поверхностью; С0 – концентрация под плоской поверхностью;  – поверхностное натяжение; V0 – элементарный объем (объем атома или молекулы); k – константа Больцмана; T – температура; r – радиус кривизны поверхности.

Для разницы концентраций вакансий под вогнутой и плоской поверхностями зависимость будет аналогичной:

С2−С0С0=2⋅γ⋅V0k⋅T⋅r

где: C2 – концентрация вакансий под вогнутой поверхностью.

Для двухчастичной модели спекания интерес представляет первая формула, в которой радиус кривизны r заменяется на радиус частицы a:

C−C0C0=−2⋅γ⋅V0k⋅T⋅a

Разница концентраций вакансий под выпуклой цилиндрической и плоской поверхностями выражается зависимостью:

С1−С0С0=γ⋅V0k⋅T−1r−1R=−γ⋅V0k⋅T⋅r, поскольку R  .

Для вогнутой и плоской поверхностей соответственно:

C2−C0C0=γ⋅V0k⋅T1r−1R=γ⋅V0k⋅T⋅r

С точки зрения двухчастичной модели спекания интерес представляет последняя формула, которую можно использовать для описания концентрации вакансий под вогнутой поверхностью "шейки", для чего R заменяется на x, а r – на . Также учитывается соотношение  << x:

C−C0C0=γ⋅V0k⋅T1ρ−1x=γ⋅V0k⋅T⋅ρ

Равновесная концентрация вакансий под плоской поверхностью задается следующим выражением:

С0=exp−Eвk⋅T

где: Eв – энергия образования вакансий. При комнатной температуре C0  10–15, а при температуре плавления C0  10–4.

Градиент вакансий, возникающий между поверхностями разной кривизны и разного знака, является движущей силой для диффузионного массопереноса. Из геометрии двухчастичной модели несложно увидеть, что их поток из-под "шейки" под выпуклые поверхности частиц вызовет встречный поток атомов, который приведет к росту контакта между спекающимися порошинками, уменьшению суммарной поверхности системы и соответствующее уменьшение ее энергии.

C0

C

ℓ

r

Неравновесная повышенная концентрация вакансий также возникает вблизи изолированной поры (также как вокруг капли жидкости возникает повышенная концентрация ее паров) (слайд "Неравновесная концентрация вакансий вблизи поры и нагруженных границ зерен").

Разница между концентрацией вакансий вблизи поры и равновесной концентрацией определяется следующим выражением:

С−С0С0=2⋅γ⋅V0k⋅T⋅r

где: С – концентрация вакансий в непосредственной близости от поры; С0 – равновесная концентрация вакансий на удалении от поры,  – поверхностное натяжение; V0 – элементарный объем (объем атома или молекулы); k – константа Больцмана; T – температура; r – радиус поры.

Чем меньше радиус поры, тем выше неравновесная концентрация вакансий вблизи нее. В результате этого возникает градиент вакансий и их перенос от пор малого размера к порам большого размера, а также к удаленным плоским поверхностям. Направленный противопоток атомов приводит либо к коалесценции пор (укрупнению больших за счет уменьшения и даже исчезновения мелких), либо к их "растворению", иногда называемому "испарением". В обоих случаях уменьшается свободная поверхность системы и ее избыточная энергия.

Градиент вакансий может быть вызван напряженным состоянием межзеренных (межкристаллитных) границ:

С=С0 expσ⋅V0k⋅T

где:  – напряжение, действующее на границе зерен: положительное, если граница растянута, отрицательное, если граница сжата.

Массоперенос, возникающий в результате этого градиента концентрации, приводит к важному явлению – диффузионной ползучести (диффузионному крипу).

Механизмы массопереноса

При высоких температурах, когда диффузионная подвижность атомов и упругость паров достаточно велики, экспериментально наблюдаемый рост площади контакта между припекающимися частицами, может происходить за обозримое время за счет следующих непороговых механизмов:

- Перенос через газовую фазу

- Поверхностная диффузия

- Объемная диффузия

- Вязкое и диффузионно-вязкое течение

- Припекание под влиянием внешних прижимающих усилий

Впервые задачу о временнóй зависимости радиуса контакта решил Ж. Кучинский (1949 г.). Им были предложено математическое описание для переноса через газовую фазу, поверхностной и объемной диффузии. В экспериментах использовались четыре модельные системы кристаллических тел (слайд "Кинетические зависимости Ж. Кучинского"):

  - Сфера-плоскость

  - Две сферы, контактирующие в точке

  - Стержень с навитой на него проволокой

  - Пучок проволок

Для описания кинетики припекания тел Кучинским была предложена обобщенная зависимость:

xn() = A(T)	или	xn() ~ 

где: n – показатель степени, зависящий от конкретного транспортного механизма. Вид функции А(Т) зависит от температуры спекания, геометрии приконтактного участка и от констант вещества (температуры плавления, температуры кипения, дефектности частиц, их поверхности и т.д.).

В наиболее общем виде кинетическая зависимость записывается следующим образом:

xnamτ=A'T⋅τ

где: m – показатель степени, зависящий от конкретного транспортного механизма; а – диаметр частиц порошка.

Перенос через газовую фазу

Иногда этот механизм называют "испарение – конденсация", что не совсем верно, поскольку при его реализации осуществляются переходы "твердое – газ" и "газ – твердое".

Вещество из конденсированной переходит в газовую фазу на выпуклых участках и переносится в область вогнутых участков. В результате наблюдается рост "шеек" и сфероидизация пор с соответствующим увеличением прочности заготовки, а также ее электро- и теплопроводности. К усадке этот механизм привести не может.

В литературе можно встретить разные виды кинетических зависимостей, описывающих перенос через газовую фазу (слайд "Перенос через газовую фазу"). По Ж. Кучинскому:

x3a=9π2M⋅R'⋅T0,5V0⋅γ⋅P0⋅τ		или	x3a~τ

где: M – молекулярная (атомная) масса; V0 – элементарный объем (объем атома или молекулы); R' – универсальная газовая постоянная; T – температура;  – поверхностное натяжение; P0 – равновесное давление пара;  – время изотермической выдержки.

По Б.Я. Пинесу вид функции А'(T) аналогичен представленному выше, но

x7a3~τ

Я.Е. Гегузин выделял два возможных случая:

- Длина свободного пробега атомов (молекул) спекающегося вещества  много больше линейного размера области конденсации, за который принимается радиус кривизны шейки, т.е.  >> . Это означает низкое давление атмосферы спекания. Тогда:

x3a~τ	и 	A'T=18π0,5μR'⋅T1,5γ⋅P0d2

где:  – масса нагреваемой частицы; d – плотность вещества в конденсированном состоянии; P0 – равновесная упругость пара спекающегося материала.

- Длина свободного пробега атомов (молекул) много меньше линейного размера области конденсации, т.е.  <<  (высокое давление атмосферы спекания). Тогда:

x5a2~τ	и	A'T=40γ⋅P0⋅δ4π6μ⋅R'⋅T⋅PС

где:  – параметр кристаллической решетки; PС – давление газовой среды.

Перенос через газовую фазу может оказать существенное влияние на спекание в том случае, если при температуре изотермической выдержки давление паров материала не ниже 1 – 10 МПа. Также этот механизм может внести заметный вклад в рост контактов, если спекается металл с восстанавливающимися или диссоциирующими оксидами. В последнем случае давление паров металла над поверхностью частиц будет больше, чем можно было бы ожидать, исходя из упругости паров над поверхностью компактного неокисленного металла. Это связано с тем, что при восстановлении или диссоциации оксида высвобождаются атомы, обладающие повышенной подвижностью, что облегчает их переход в газовую фазу.

При увеличении температуры давление пара растет как над выпуклыми, так и над вогнутыми поверхностями, однако рост над первыми оказывается больше, поскольку зависимость давления от температуры имеет экспоненциальный характер.

Экспериментально припекание сферических частиц друг к другу при определяющем значении переноса через газовую фазу было изучено на модельных системах, состоящих из монокристаллических шариков хлорида натрия диаметром 60 – 70 мкм. Было показано, что существует отчетливая зависимость радиуса контакта от давления инертного газа, окружающего образец.

Поверхностная диффузия

При высоких температурах перенос массы в область контактного перешейка может осуществляться вследствие перемещения легкоподвижных атомов, которые находятся в адсорбированном состоянии. Идея о наличии таких атомов принадлежит Я.И. Френкелю. Попутно с понятием "адсорбированных" атомов (адатомов) было введено понятие о двумерном газе, состоящем из атомов на поверхности частиц порошка (слайд "Двумерный газ на поверхности кристалла").

Появление адатомов связано с наличием ступеней естественной шероховатости, где атомы обладают наивысшей подвижностью. Наиболее "оседлые" атомы находятся внутри контактных участков, далее в порядке возрастания подвижности идут атомы на границах контактных участков, атомы в углублениях и впадинах поверхностей, атомы на ровных участках и, наконец, атомы на выступах.

Большая подвижность атомов связана со значительным запасом свободной энергии, поэтому перенос их в область контактных перешейков, впадины и т.п., сопровождающийся выглаживанием поверхности и уменьшением ее площади, приводит к уменьшению общей энергии системы.

В условиях отсутствия градиента химического потенциала отрыв атомов от ступеней естественной шероховатости и переход их в "двумерный газ" компенсируется обратным процессом "конденсации", так что ступени остаются неподвижными. При наличии градиента вдоль поверхности направленный поток адатомов приводит к перемещению ступеней в обратном направлении.

Если перемещение ступеней затормаживается какими-либо стопорами, перенос массы (даже при значительной диффузионной подвижности адатомов) осуществляться не будет. Энергия активации этого процесса может оказаться сопоставимой с энергией активации объемной диффузии. Роль стопоров играют различные примеси: вкрапления оксидов, других соединений, а также выходы на поверхность дислокационных линий.

При высоких температурах в переносе массы могут принимать участие не только атомы на поверхности, но и атомы в приповерхностных слоях, характеризующихся повышенной дефектностью.

Зависимости xn/am ~  для поверхностной диффузии в изложении Кучинского и Гегузина очень похожи. Отличие только в численном коэффициенте (28 у Гегузина, 56 – у Кучинского) (слайд "Поверхностная диффузия"):

x7a3=28⋅DS⋅γ⋅V0⋅δk⋅T⋅τ

где: DS – коэффициент поверхностной диффузии;  – параметр кристаллической решетки. В случае диффузии в приповерхностном слое величина  заменяется на S –толщину этого слоя.

Как и перенос через газовую фазу, поверхностная диффузия приводит к увеличению площади межчастичного контакта и соответственно к увеличению прочности заготовки, тепло- и электропроводности и сфероидизации пор.

При рассмотрении модели спекания двух частиц возникает впечатление, что поверхностная диффузия может приводить к сближению их центров и тем самым к усадке. Однако более сложная трехчастичная модель четко показывает, что данный механизм массопереноса обеспечивает только перераспределение материала без удаления элементарных объемов пустоты (вакансий) за габаритную границу тела.

Поверхностная диффузия очень чувствительна к атмосфере спекания и ее составу, так как адсорбция посторонних атомов на спекающихся частицах может повлиять на величины поверхностного натяжения и коэффициента поверхностной самодиффузии.

Объемная диффузия

Формулирование и развитие основных представлений о механизме диффузионного массопереноса при спекании связано с работами Я.И. Френкеля. В соответствии с этими представлениями перемещение атомов в объеме кристаллической решетки есть последовательное замещение ими вакансий, причем коэффициент диффузии атомов D связан с равновесной концентрацией вакансий и коэффициентом их диффузии D' соотношением (слайд "Объемная диффузия"):

D = C0D',		при этом

С0=exp−Eвk⋅T

D'=D0exp−Eak⋅T

где: Ев – энергия активации образования вакансий; Еа – энергия активации движения атомов (и, де-факто, вакансий). Таким образом:

D=D0exp−(Eв+Eа)k⋅T=D0exp−E0k⋅T

где: Е0 – энергия активации диффузии. По имеющимся данным Ев составляет примерно 1/3 от Е0. Величина D0 (коэффициента самодиффузии) задается следующим выражением:

D0=x26⋅t0

где: x – элементарный скачок атома; t0 – время оседлой жизни атома.

Для описания диффузионных потоков используют известные уравнения законов Фика:

m=−D⋅S∂C∂x	(I закон Фика)

∂C∂t=D∂2C∂x2		(II закон Фика)

где: m – количество материала, перенесенного через площадку S в единицу времени при градиенте концентрации С/x. Знак "–" означает, что диффузия атомов идет в сторону убывания их концентрации. Навстречу атомам идет эквивалентный поток вакансий.

При рассмотрении объемной диффузии целесообразно ввести понятия источника и стока вакансий (слайд "Источники и стоки вакансий при объемной диффузии").

Источники и стоки вакансий

| Источник вакансий | Сток вакансий | Результат |
| --- | --- | --- |
| Вогнутая поверхность "шейки" | Выпуклая поверхность частицы | Рост "шейки" |
|  |  | Сфероидизация пор |
|  | Граница зерна | Усадка – при выходе границы на габаритную поверхность образца |
|  |  | Рост "шейки" |
|  |  | Сфероидизация пор |
|  | Дислокация* | Усадка – при выходе дислокации на габаритную поверхность образца |
|  |  | Рост "шейки" |
|  |  | Сфероидизация пор |
| Сферическая поверхность поры | Поверхность поры большего диаметра | Коалесценция пор |
|  | Граница зерна | Коалесценция пор – при выходе границы в большую пору |
|  |  | Усадка – при выходе границы на габаритную поверхность образца |
|  | Дислокация* | Коалесценция пор – при выходе дислокации в большую пору |
|  |  | Усадка – при выходе дислокации на габаритную поверхность образца |

| Источник вакансий | Сток вакансий | Результат |
| --- | --- | --- |
| Дислокация* | Граница зерна | Укрупнение пор – при выходе границы зерна в пору |
|  |  | Усадка – при выходе границы на габаритную поверхность образца |
|  | Выпуклая поверхность частицы | Рост "шейки" |
|  |  | Сфероидизация пор |
| Граница зерна | Граница зерна под напряжением другого знака | Рост "шейки" |
|  |  | Усадка – при выходе границы на габаритную поверхность образца |

* Участие дислокаций в непороговых процессах считается маловероятным

Для объемной диффузии Ж. Кучинским была предложена следующая зависимость (слайд "Кинетические зависимости для объемной диффузии"):

x5a2=A'T⋅τ, 	A'T=10π⋅γ⋅V0lnbρ⋅k⋅TD

где: b – ширина границы, по которой идет диффузия вакансий;  – радиус "шейки"; D – коэффициент объемной диффузии.

Я.Е. Гегузин получил такую же зависимость xn/am ~ . Для случая стока вакансий на выпуклой поверхности частиц им предложен следующий вид функции A'(T):

A'T=20π⋅γ⋅V0k⋅TD

Если стоком вакансий является граница между частицами, то функция A'(T) выглядит следующим образом:

A'T=80⋅γ⋅V0k⋅TD

При спекании частиц с формой, отличающейся от сферической, закон роста контактного перешейка может отличаться от предложенного x5/a2 ~ , например, x3 ~ . Такие отклонения вполне вероятны и для других механизмов массопереноса.

Анализ путей объемной диффузии показывает, что влияние границ зерен весьма велико. Движение атомов по ним – процесс безусловно диффузионный, однако он не может быть описан чисто вакансионным механизмом, поскольку эти границы не являются кристаллическими телами. Как правило, коэффициент зернограничной диффузии при прочих равных оказывается выше коэффициента объемной диффузии, но меньше коэффициента поверхностной диффузии.

Б.Я. Пинес предложил решение для диффузионного (повакансионного) "растворения" сферической поры с начальным радиусом r0. Условием для этого решения является отсутствие вблизи поры стока вакансий, которым является внешняя габаритная поверхность модельного образца.

τп=k⋅T6⋅D⋅γ⋅V0r03

где: п – время полного растворения поры. Временнáя зависимость радиуса поры от времени выглядит следующим образом:

r3τ=r03−6⋅D⋅γ⋅V0k⋅T⋅τ

Если при объемной диффузии наблюдается усадка, то скорость сближения центров частиц описывается выражением:

Δℓℓ~τ25

Вязкое и диффузионно-вязкое течение

В середине 40-х годов прошлого века Я.И. Френкель сформулировал и решил две задачи о реализации при спекании порошкового тела механизма вязкого течения: слиянии двух соприкасающихся частиц и заплывании (залечивании) изолированной поры. В основу решений была положена аналогия между вязким течением аморфных и кристаллических тел.

Вязкое течение аморфных тел происходит по механизму непороговой ползучести путем кооперативного перемещения атомов в меру коэффициента вязкости. В расположении атомов и точек траекторий их движения отсутствует дальний порядок.

Абсолютный перенос идеи о вязком течении на кристаллические тела в настоящее время представляется не совсем корректным, поскольку время оседлой жизни атома в кристалле на пять порядков больше, чем в жидкости (аморфном теле). Реальное различие в соответствующих коэффициентах вязкости может достигать восьми порядков.

Причина этих различий заключается в том, что непороговое вязкое течение в кристаллах осуществляется не за счет кооперативного движения атомов, а за счет независимых элементарных скачков их по вакансиям, то есть диффузии. Таким образом, для кристаллических тел более точным является термин "диффузионно-вязкое течение".

Движущей силой этого механизма массопереноса являются напряжения, вызванные лапласовскими силами, которые в свою очередь обусловлены кривизной поверхностей в порошковом теле, а также напряжения в нем из-за иных (нелапласовских) сил, различающиеся по величине и знаку.

Если приравнять работу сил поверхностного натяжения и работу деформации контактирующих частиц, то в результате преобразований можно получить кинетическую зависимость роста контакта на начальной стадии спекания (слайд "Диффузионно-вязкое течение"):

x2a0=3⋅γ2⋅η⋅τ

где: a0 – начальный размер припекающихся сфер;  – поверхностное натяжение;  – коэффициент вязкости вещества.

Для кристаллических тел вязкость является константой вещества только при данных условиях, обуславливающих в первую очередь постоянство коэффициента диффузии.

Для полного слияния двух контактирующих сфер необходимо время:

τп=2⋅η3⋅γ⋅a0

На рисунке показана кинограмма модельного эксперимента по слиянию двух сфер из эпоксидной смолы, находящихся в соленой воде с плотностью, равной плотности смолы. Благодаря этому гравитационная деформация сфер была исключена, а слияние определялось только силами поверхностного натяжения.

Зависимость радиуса сферической поры, изолированной в вязкой среде неограниченных размеров, от времени описывается формулой:

r=r0−3⋅γ4⋅η⋅τ

где: r0 – радиус исходной поры. Для кристаллических тел этот радиус должен быть больше размера зерна или блока, контактирующего с порой. Время полного заплывания изолированной поры оценивается по формуле:

τп=4⋅η3⋅γ⋅r0

Заплывание изолированной поры моделировали с помощью стеклянного капилляра, который был удобен тем, что в нем не создавалось избыточное давление, искажающее кинетику уплотнения. Аналогичные опыты проводили и на металлических монокристаллах с цилиндрическими порами. В них в течение почти двух суток фиксировали линейное уменьшение радиуса со временем, после чего было отмечено резкое торможение процесса.

Ползучесть кристаллических тел

В одной из работ Я.Е. Гегузина приведено оригинальное определение спекания: "Спекание – диффузионная ползучесть под действием сил поверхностного натяжения". Собственно связь процессов спекания и ползучести кристаллических тел впервые установлена Френкелем и развита в работах Набарро, Херринга, Пинеса и Кучинского (слайд "Ползучесть кристаллических тел").

Классическим примером проявления непороговой деформации является диффузионно-вязкое истечение (ползучесть) цилиндрического образца, к которому приложена нагрузка, вызывающая напряжения, много меньше предела текучести. Напряжения в объеме кристалла одинаковые, а на поверхностях разные. Фактически к торцам его приложены растягивающие напряжения, а к боковой поверхности – сжимающие. В результате этого вакансии диффундируют от торцов к боковой поверхности, а атомы – от нее к торцам, и образец удлиняется.

Спекание порошкового тела, содержащего изолированные поры или являющегося пространственной конструкцией с перемежающимися фазами металла и пустоты, может осуществляться с участием как непороговых механизмов (когда вещество ведет себя как ньютоновская жидкость), так и пороговых (при σ > σ*). В пороговых механизмах принимают участие дислокации, преодолевающие при своем движении различные препятствия.

Потоки атомов и вакансий в

пределах одного зерна

вакансии

атомы



Общим признаком непороговой деформации являются встречные потоки вакансий и атомов в пределах одного элемента структуры. В результате этого его форма изменяется без изменения объема. Диффузионные потоки, замкнутые в элементах структуры не создают макроскопических потоков в пределах всего объема спекающегося порошкового тела.

Изменение формы структурных элементов происходит самосогласованно, то есть на их границах не наблюдается разрывов (нарушений сплошности), которые фактически будут представлять собой увеличение свободной энергии системы. Для более наглядного представления этого процесса была предложена аналогия в виде совокупности соприкасающихся резиновых оболочек, наполненных песком. При пересыпании песчинок в пределах одной оболочки их форма будет меняться, но согласованно с изменением формы соседних.

И.М. Лифшиц указал на идентичность процессов вязкого течения кристаллических тел при малых нагрузках и диффузионного перераспределения вещества за счет градиента концентрации вакансий; в их основе лежит вакансионный механизм.

Диффузионно-вязкое течение имеет место при выполнении условия ψ2 >> δ/L, где ψ – угол разориентировки соседних кристаллов; δ – атомный диаметр; L – линейный размер кристалла. При δ/L ≈ 10–4 величина ψ должен быть более 1о.

Описанный механизм получил название по фамилиям трех ученых – Набарро-Херринга-Лифшица. Он относится к идеализированному кристаллическому телу, в котором неравновесность создается сеткой аморфизированных границ. В реальных порошковых телах есть достаточное количество одиночных краевых дислокаций, переползание которых в поле напряжений может менять кинетику ползучести. По-видимому, этим определяется экспериментально наблюдаемая неустановившаяся ползучесть в режиме непорогового деформирования и ее зависимость от предыстории образца.

Диффузионно-вязкий механизм не является единственным. В начале 70-х годов прошлого века Эшби и Феррала предложили диффузионно-аккомодационный механизм течения, в котором, в отличие от диффузионно-вязкого механизма, зерна при деформации меняют своих соседей (слайд "Диффузионно-аккомодационные механизмы деформации поликристаллов").

1

2

3

4

1

2

3

4

2

1

4

3





Диффузионно-аккомодационный механизм течения поликристаллов

В соответствии с диффузионно-аккомодационным механизмом макродеформация является следствием двух процессов – взаимного скольжения соприкасающихся зерен и их диффузионной подстройки (аккомодации). Для этого необходим перенос массы (как объемной, так и граничной диффузией), составляющий примерно 10 – 14 % от объема зерна.

Следует отметить, что данный механизм обеспечивает существенно более высокую скорость деформирования, чем механизм Набарро – Херринга – Лифшица. Зависимость / = f(, Т), определяющая кинетику диффузионно-аккомодационного течения, очень похожа на такую же зависимость для диффузионно-вязкого течения. Отличие заключается только в численном коэффициенте, равном примерно 10.

Принципиально важное дополнение к диффузионно-аккомодационному механизму сделали Б.Я. Пинес и др. Оно заключается в учете возможности появления (при надлежащем уровне нагружений) и последующего залечивания зернограничных пор, существенно облегчающих аккомодацию.

Приближенные оценки показывают, что в стационарном режиме (когда поры остаются локализованными и не образуют "магистральных" пор – возможных зародышей трещин) уровень пористости в "кавитирующем" поликристалле может достигать 0,7 % (слайд "Межзеренные поры в "кавитирующем" поликристалле"

Диффузионно-аккомодационный механизм течения "кавитирующих" поликристаллов

1

2

3

4





1

2

3

4

1

4

3

2

1

3

2

4

1

3

2

4

).

Пороговая ползучесть при деформации поликристаллов связана с механизмами, действующими при напряжениях, превосходящих те, которые нужно приложить для преодоления дислокациями препятствий, мешающих их движению. Роль препятствий играют точечные дефекты и их скопления, выделения посторонней фазы, дислокации (в других системах скольжения). Тормоза (стопоры) могут быть подвижными и неподвижными. Кроме этого есть еще и естественный порог движения дислокаций, связанный с силой Пайерлса.

На ползучесть кристаллических тел большое влияние оказывает дефектность структуры. Неустановившаяся ползучесть (когда скорость процесса убывает со временем) оказывается значительной, если в исходном состоянии структура материала значительно искажена и его нагрев осуществляют под нагрузкой.

Неустановившаяся ползучесть проявляется как при нагреве заготовки под температуру изотермической выдержки, так и во время самой изотермической выдержки, причем в последнем случае она препятствует установившейся ползучести. Кинетика этих этапов спекания подобна кинетике процессов, которые происходят при спекании прессовок из активных порошков.

Ползучесть, наблюдаемая при нагреве заготовки, зависит от его режима, который влияет еще и на кинетику ползучести на изотермической стадии. Существующие формальные описания процессов при изотермической неустановившейся ползучести основаны на представлениях о залечивании неравновесных дефектов в решетке (иногда это называют биолого-медицинским термином "истощение"). Говоря об истощающихся дефектах, подразумевают не только дефекты, локализованные в объеме решетки, но и различные дефекты поверхностей, ограничивающих элементы структуры.

В процессе изотермического спекания текучесть вещества уменьшается с увеличением продолжительности нагрева и выдержки, что связано с устранением дефектов (искажений) кристаллической решетки. Поэтому быстрое уплотнение заготовки в начале спекания можно считать проявлением повышенной текучести из-за большой концентрации дефектов. Их залечиванием можно объяснить торможение уплотнения на средних и поздних стадиях изотермической выдержки.

Рекристаллизация при спекании

При нагреве порошковых материалов происходит рост (укрупнение) частиц, который по аналогии с компактными материалами называется рекристаллизацией. При общей схожести этих двух процессов существует ряд отличий, в первую очередь связанных с наличием в порошковых формовках большой свободной поверхности.

Как и в компактных телах, в порошковых телах рекристаллизация не приводит к образованию монокристалла, поскольку примеси и дефекты блокируют перемещение границ.

Крупные частицы образуются за счет переноса атомов поперек контактных участков с частицы меньшего размера на частицу большего размера, имеющую более низкую свободную энергию.

Рекристаллизация – процесс самопроизвольный, следовательно, в ходе него система переходит в состояние с меньшей энергией. Разница в свободных энергиях определяет направление перемещения границы в сторону центра ее кривизны. Установлена закономерность, по которой кристаллы, имеющие шесть и более граней, будут расти до некоторого предельного размера, а имеющие меньше шести граней соответственно уменьшаться до полного исчезновения. Кристаллы с шестью и более гранями имеют вогнутые границы, которые движутся в сторону их центров кривизны, т. е. от центра большого зерна (слайд "Рекристаллизация при спекании порошкового тела").

50

10

3

Кинетика роста зерен описывается следующей зависимостью:

d – d0 = k0,5

где: d0 – исходный размер; d – размер в момент времени .

Диапазон температур рекристаллизации достаточно велик: от 0,3 до 0,8 Тпл.

Собирательная рекристаллизация может протекать внутри частиц, если они достаточно большие, а может захватывать и соседние частицы. В последнем случае она называется межчастичной собирательной рекристаллизацией, начинающейся при температурах выше 0,45 Тпл.

Структурные особенности порошковых тел могут оказывать двоякое воздействие: с одной стороны "прикрепление" границ к порам приводит к уменьшению подвижности границ, и рекристаллизация затормаживается; с другой стороны сокращение числа и упрощение формы пор после определенного времени уменьшает число препятствий и облегчает движение границ, и рекристаллизация ускоряется.

Увеличение размеров исходных порошков (при прочих равных) приводит к увеличению размеров и уменьшению количества пор, при этом их тормозящее влияние на движение границ уменьшается. Однако, в случае мелких порошков суммарная площадь границ весьма велика, так что контуры отдельных частиц исчезают раньше, чем в случае крупных порошков.

В порошковых телах существуют еще и рекристаллизация обработки, однако она может проявляться в меньшей степени, чем в компактных металлах, если деформации обработки локализуются в приконтактных участках. При этом внутренние объемы частиц не подвергаются действию напряжений, которые могли бы оказать заметное воздействие на рекристаллизацию. Для большинства металлических порошков температура начала роста частиц и их конечный размер почти не зависят от давления прессования.

Рекристаллизация протекает параллельно с другими процессами при спекании, оказывает на них влияние, и в свою очередь зависит от них. Следует отметить, что она вызывает перераспределение вещества в пределах порошкового тела, но не приводит к сокращению объема пор и уплотнению изделия.

Уплотнение при спекании

В результате спекания в большинстве случаев плотность порошкового тела увеличивается с уменьшением линейных размеров и объема (слайд "Уплотнение порошкового тела при спекании").

(V – V0)

V0



P1

P2

P3

P1 > P2 > P3

0

Усадка

Рост

изот

В начальный период времени могут развиваться процессы, приводящие к расширению заготовки в направлении, противоположном сжатию при прессовании. Увеличение габаритов, обычно связанное с удалением паров воды и газов вследствие десорбции, релаксацией упругих напряжений, выгоранием/разложением связок, становится заметным при температуре 100 – 150 оС. Это приводит к разрушению некоторой доли контактов и уменьшению их суммарной площади. На увеличение объема образца оказывает влияние и обычное термическое расширение материала.

При температурах выше 150 оС (на следующем этапе неизотермического спекания) отмеченные выше процессы также имеют место, однако увеличение подвижности атомов, особенно появившихся в результате восстановления оксидных пленок, приводит к ускорению диффузии и началу уменьшения габаритов заготовки. При Т = 0,4 – 0,5 Тпл релаксация упругих напряжений заканчивается, неметаллические контакты заменяются металлическими, их площадь увеличивается, соответственно возрастают тепло- и электропроводность.

Если в материале есть связки и/или смазки, то процесс их удаления может продолжаться, а может уже закончится (в зависимости природы этих соединений).

При температурах выше 0,6 Тпл обычно может начинаться изотермическая стадия спекания, в начале которой восстановление оксидов завершается, все контакты становятся металлическими, протекают все рассмотренные ранее основные процессы: сглаживание неровных поверхностей, рекристаллизация зерен, сфероидизация и коалесценция пор, уменьшение их количества и суммарного объема. Следует отметить, что в случае мелких, активных порошков процессы, приводящие к усадке, могут начаться до достижения температурного диапазона 0,5 – 0,6 Тпл.

Усадку при изотермической выдержке можно разделить на три стадии:

Ранняя стадия. На этой стадии плотность порошковой формовки еще сравнительно мала, а скорость уплотнения высока. Это обусловливается процессами, протекающими в приконтактных областях, структура и геометрия которых играет большую роль. При большой исходной пористости заготовки высокая скорость уплотнения обеспечивается проскальзыванием зерен друг относительно друга, что Я.Е. Гегузин считал проявлением сверхпластичности. (Следует отметить, что эта стадия изотермического спекания характеризуется процессами, которые имеют место и во время нагрева заготовки до Тизот.)

Промежуточная стадия. Плотность порошкового тела на этой стадии становится достаточно большой. Уменьшение объема отдельных пор в так называемом ансамбле происходит практически независимо, а пористая матрица ведет себя как вязкая, сжимаемая среда и при равномерном распределении пор по объему заготовки усадка ее равномерная.

Поздняя стадия. Порошковое тело содержит отдельные изолированные поры, которые залечиваются (зарастают) путем медленного диффузионного растворения с выходом вакансий на габаритную поверхность образца.

Отчетливой границы между стадиями уплотнения при изотермической выдержке нет.





0

T1

T2

T3

T4

T5

T1 > T2 > T3 > T4 > T5

Типичные кривые зависимости относительной плотности от времени

Характерной чертой усадки порошкового однокомпонентного материала является уменьшение ее скорости по мере продолжения изотермической выдержки. С повышением температуры усадка в начале выдержки проходит быстрее, но быстрее тормозится, начиная с некоторого момента.

Для усадки однокомпонентных систем предложена общая зависимость следующего вида:

ΔVV=k⋅τ0,5

где: V – текущий объем пор; V – его изменение в данный момент времени; k – константа.

В.А. Ивенсен показал, что при изотермическом спекании металлических порошков снижение скорости уменьшения объема пор связано с уменьшением их объема, причем связь выражается достаточно простой формулой (слайд "Уравнение спекания В.А. Ивенсена"):

dVdτ1dVdτ2=V1V2n

где: V1 и V2 – объемы пор соответственно в моменты времени 1 и 2.

Эта закономерность при постоянном значении показателя степени n, характеризующего интенсивность торможения усадки, выдерживается на протяжении всего процесса спекания, как на этапе быстрого сокращения объема пор в начале, так и на этапе медленного его сокращения в конце.

Диапазон времен выдержки, в котором данное соотношение остается справедливым, достаточно велик – более 50 часов. Кроме этого, оно справедливо для порошков разной природы и полученных разными способами.

В результате интегрирования Ивенсен получил следующее выражение:

V=Vнq⋅m⋅τ + 1−1m

где: V – объем пор в некоторый момент времени  изотермической выдержки; Vн – начальный объем пор в момент времени  = 0; m – константа, характеризующая интенсивность снижения скорости сокращения объема пор во время спекания, m = n – 1; q – константа, имеющая смысл скорости относительного сокращения единицы объема пор в начале изотермической выдержки.

Чем больше m, тем интенсивнее тормозится уменьшение объема пор. Физический смысл этой константы можно уточнить следующим образом: величина m равна отношению относительных скоростей снижения концентрации несовершенств структуры металла и сокращения объема пор, то есть:

m=dNdτ⋅1NdVdτ⋅1V

где: N – текущая концентрация несовершенств. Это означает, что при большой величине m сокращение объема пор сопровождается быстрым снижением концентрации несовершенств, а поэтому и более резким снижением скорости уплотнения.

Для величины q предложено следующее соотношение:

q=−dVdτН⋅1V

Численные значения q и m зависят от температуры спекания и свойств порошков. Для разных материалов q может возрастать или уменьшаться с увеличением температуры изотермической выдержки из-за противоположного влияния двух факторов. Один из них – снижение способности порошкового тела к дальнейшему уплотнению в период нагрева до заданной температуры. Другой – обычное влияние температуры на процессы, это уплотнение обусловливающие.

Для порошков металлов, карбидов, оксидов величина m всегда уменьшается с ростом температуры. Как правило, выполняется линейная зависимость ℓg m = f(1/Т) (см. учебник "Процессы порошковой металлургии", Ч.II, стр. 203), если процесс спекания не нарушен образованием замкнутых пор. Рост m в области высоких температур является признаком тормозящего влияния давления газа, замкнутого в изолированных порах.

Зависимость усадки от времени, описываемая уравнением Ивенсена, объясняется тем, что запас энергии в единице массы порошка определяется не только его дисперсностью (т. е. площадью поверхности), но и состоянием поверхности, а также степенью дефектности частиц. Порошки с сильно развитой поверхностью и большой концентрацией дефектов уплотняются с большой скоростью. Затухание усадки связано с уменьшением свободной энергии.

На подтверждение этого "работает" эффект, заключающийся в том, что уровень плотности порошкового тела, достигнутый при изотермической выдержке при определенной температуре может быть повышен за счет подъема температуры, если это возможно по технологическим соображениям (слайд "Усадка формовки при ступенчатом изменении температуры изотермической выдержки").

(V – V0)

V0



740 оС

600 оС

880 оС

Усадка формовки из серебряного порошка при ступенчатом изменении температуры изотермической выдержки

Это было продемонстрировано В.А. Ивенсеном на прессовках из различных порошков. Для серебряного порошка температуры выдержек были 600, 740 и 880 оС. Для медного и никелевого – соответственно 700, 850 и 1000 оС. Каждая изотермическая выдержка длилась чуть больше 2 часов. Наиболее простым объяснением этого явления может быть термическая активация новых дефектов при подъеме температуры.

Следует отметить, что способность порошкового тела к уплотнению не может быть охарактеризована только одним параметром, даже таким обобщенным, как "активность" (куда входит и дисперсность с избытком свободной поверхностной энергии, и концентрация дефектов).

Высокая начальная скорость уплотнения может сочетаться с резким торможением усадки, что бывает, например, при больших скоростях нагрева или в случае очень дисперсных (активных) порошков. При этом уровень достигнутой плотности может оказаться ниже уровня плотности при спекании с меньшей начальной скоростью усадки и менее интенсивным торможением (т. е. в случае менее активных порошков и/или спекания с меньшей скоростью нагрева).

Для более строгого описания развития усадки при скачке температуры и достижения более высоких относительных плотностей при меньших скоростях нагрева с меньшим затуханием уплотнения можно использовать подход Ивенсена, который вкратце можно сформулировать следующим образом:

Процесс спекания с уплотнением порошкового тела, как любой сложный процесс, может включать в себя несколько стадий с образованием промежуточных продуктов. В частности нагрев и выдержка при повышенных температурах дефектного кристалла, вероятно, приводит не к простому исчезновению исходных несовершенств, а к одновременному образованию новых несовершенств, качественно отличных от исходных. Эти новые несовершенства также исчезают, взаимодействуют друг с другом или с другими (исходными) несовершенствами (дефектами).

Исходя из этого подхода, представляется весьма возможным, что повышение текучести, выражающееся в ускорении усадки, вызывают не исходные несовершенства решетки, возникшие при производстве порошка и/или при его формовании, а так называемые "активные" или "подвижные" несовершенства, образующиеся при взаимодействии и исчезновении (аннигиляции) исходных. Эти дефекты взаимодействуют друг с другом и исчезают с большой скоростью, причем энергия активации взаимодействия "активных" несовершенств намного ниже энергии активации взаимодействия или, что то же самое, исчезновения (аннигиляции) исходных (устойчивых) дефектов.

Текущая концентрация "активных" несовершенств будет определяться динамическим равновесием процессов их образования и исчезновения. В любой момент изотермического спекания скорости образования и исчезновения "активных" несовершенств должны быть равны при некоторой равновесной их концентрации.

При увеличивающейся температуре (нагреве или переходе от одной температуры изотермической выдержки к другой) "активные" несовершенства образуются быстрее, чем аннигилируют (исчезают). Это происходит потому, что энергия активации аннигиляции исходных дефектов и соответственно образования "активных" несовершенств оказывается больше энергии активации аннигиляции этих "активных" несовершенств. (Следует помнить, что чем выше энергия активации некоторого процесса, тем быстрее возрастает его скорость с повышением температуры; чем больше скорость подъема температуры, тем больше скорость процесса.)

Учитывая, что аннигиляция "активных" несовершенств не следует сразу же за их образованием, и требуется хотя и небольшое, но все-таки время для их сближения и взаимодействия (так называемое время жизни), можно сделать вывод, что из-за разницы в отмеченных выше энергиях активации при быстром повышении температуры должно наблюдаться накопление "активных" несовершенств. В этот период их текущая концентрация может значительно превысить равновесную величину при изотермическом спекании. После прекращения повышения температуры (или заметного уменьшения скорости повышения) концентрация "активных" несовершенств должна более или менее быстро снизиться до равновесного уровня, определяемого равенством скоростей их образования и аннигиляции (исчезновения). Этому снижению концентрации соответствует торможение усадки, четко фиксируемое на кривой уплотнения при ступенчатом подъеме температуры.

Очевидно, что наблюдаемая пониженная скорость уплотнения при нагреве порошковой заготовки до температуры изотермической выдержки с меньшей скоростью объясняется меньшей разницей между реальной и равновесной концентрациями "активных" несовершенств. Торможение усадки при приближении к температуре изотермической выдержки объясняется уменьшением разницы между реальной и равновесной концентрациями из-за снижения скорости подъема температуры.

Отмечаемая в некоторых экспериментах более высокая относительная плотность при спекании прессовок из теоретически менее активных порошков по сравнению с более активными (при одинаковых скоростях нагрева или при меньших скоростях нагрева первых) может быть объяснена не с позиций количества, а с позиций "качества" несовершенств. Ускорение уплотнения в этом случае зависит от энергии активации аннигиляции (исчезновения) первичных несовершенств и от способности материала генерировать активные несовершенства, причем этот подход может быть использован для описания различий в относительных плоскостях заготовок и на этапе изотермического спекания.

Следует отметить, что более низкие уровни относительной плотности заготовок после быстрого нагрева и определенной изотермической выдержки по сравнению с медленным нагревом могут объясняться проще, а именно более быстрой изоляцией пор и, как результат, противодавлением газа, замкнутого в этих порах. При медленном нагреве избыточный газ успевает выходить из усаживающихся, но все еще связанных друг с другом открытых пор.

Приведенная выше модель очень подробно описана в книге В.А. Ивенсена "Феноменология спекания" (1985 г.). В более поздней работе "О процессах в нагретых кристаллах (на примере спекания порошков)", вышедшей в 2002 году уже после смерти автора она трактуется как двухзвенная, поскольку в ней рассматриваются исходные дефекты, в качестве которых выступают дислокации, и "активные" несовершенства. Там же делается очень серьезная оговорка, что "…образование активных дефектов непосредственно из аннигилирующих исходных дефектов представляется маловероятным" (сохранена терминология В.А. Ивенсена), что очевидно делает описываемую модель весьма противоречивой.

Для устранения противоречия было сделано предположение, что аннигиляция исходных несовершенств (дислокаций) приводит к образованию "дополнительных" вакансий (дополнительных по отношению к уже существующим), которые потом исчезают на стоках. В изотермических условиях скорости обоих процессов одинаковы, что обуславливает наличие динамического равновесия, а при повышении температуры спекания скорость первого процесса (образования) превышает скорость второго (исчезновения). Разница в скоростях оказывается тем больше, чем быстрее повышается температура.

По Ивенсену, именно накопление "дополнительных" вакансий приводит к образованию "активных" несовершенств. Таким образом, модель из двухзвенной превращается в трехзвенную: исходные несовершенства (дислокации) – "дополнительные" вакансии – "активные" несовершенства.

Рассмотрим вкратце природу "активных" несовершенств и их влияние на массоперенос при спекании.

При интенсивном и сравнительно длительном накоплении "дополнительных" вакансий возможна их "конденсация" (объединение) с образованием зародышей пор и рост этих зародышей. Такое объединение термодинамически оправдано, поскольку при образовании дивакансии из двух моновакансий выделяется энергия. Присоединение каждой следующей вакансии также энергетически выгодно, так что можно говорить об энергетической устойчивости вакансионных комплексов.

Самыми устойчивыми являются конфигурации с наиболее высокой энергией связи (поливакансии обладают наименьшей свободной энергией). Однако, по мнению В.А. Ивенсена, не все поливакансии приобретают максимально устойчивые конфигурации. Флуктуации энергии вызывают перескоки атомов в менее энергетически выгодные положения, что приводит к "осцилляции" поливакансий и изменению их конфигурации, причем доля менее энергетически выгодных конфигураций растет с температурой и, видимо, меняется по экспоненциальному закону.

Атомы на границе поливакансии более подвижны, чем в глубине кристалла, поэтому они могут отрываться от него и уходить в объем поливакансии. Есть основания предполагать, что в крупной поливакансии велика доля перемещения атомов в ее объеме (по сравнению с перемещением атомов по ее поверхности). Таким образом, можно говорить об образовании не столько субмикропоры, сколько квазижидкого дефекта (КД). По мере поглощения таким дефектом дополнительных вакансий должно произойти его превращение в зародыш поры.

Квазижидкий дефект – окруженный кристаллической решеткой субмикроскопический объем, заполненный веществом, находящимся в квазижидком состоянии.

Субмикропора – полость, ограниченная поверхностью раздела "твердое – пар" или "твердое – вакуум".

В квазижидком дефекте ускоренное поступательное движение атомов происходит во всем объеме, в субмикропоре – только в поверхностном слое.

Расчеты показали, что существует некий критический размер КД: если размер дефекта превышает его, наблюдается переход "квазижидкий дефект  пора". Если размер дефекта меньше, КД остается тем, чем он является.

Отсюда становится ясно, что коагуляция вакансий не может сразу привести к образованию субмикропоры. Оценивая вероятность образования "жидкостного" дефекта вместо субмикропоры, следует учитывать напряженное состояние кристаллической решетки вокруг нее. Около поливакансии с поперечником 210–7 см (2 нм) окружающая решетка растянута отрицательным капиллярным давлением порядка 2500 МПа. Вероятно, растяжение решетки облегчает переход вещества в квазижидкое состояние (по аналогии с влиянием давления на температуру и энергию фазового перехода "твердое  жидкое"). Расчеты показывают, что критический размер дефекта в таких условиях может быть намного больше, чем 10–7 см (1 нм).

Около квазижидкого дефекта кристаллическая решетка тоже находится в растянутом состоянии, но отрицательное капиллярное давление в этом случае намного меньше, чем около субмикропоры эквивалентного размера, которая получится в результате перехода "КД  пора". Это обусловлено бóльшим радиусом кривизны поверхности и меньшей энергией границы "твердое – квазижидкое". Растянутая зона около жидкостного дефекта во многом предопределяет его поведение в спекающемся теле.

Аналогично движению вакансии, перемещающейся в поле напряжений, квазижидкий дефект, сохраняющий свойства поливакансии, также должен двигаться в поле напряжений. При этом его сферическая или центросимметричная форма может нарушаться. Передний (после начала движения) край дефекта на участке растворения будет расширяться, а противоположная сторона соответственно сужаться. В области сужения ("хвоста") развиваются очень большие сжимающие напряжения, которые могут превысить предел текучести кристаллического вещества.

Движение квазижидкого дефекта представляется как растворение вещества кристалла в "головной" части КД и перенос его в "хвост", где развиваются пластические деформации, и формируется структура, соответствующая понятию уже не "квазижидкого", а твердого состояния.

Дойдя до дислокации, КД "растворяется" в ней, вызывая резкий скачок участка дислокации в смежные плоскости. Эффект от поглощения квазижидкой поливакансии равноценен поглощению множества вакансий. Проходя ряд атомных плоскостей, дислокация (вернее ее переместившийся участок) может попасть в такую межатомную плоскость, где вблизи нет препятствий. В этой зоне создаются усилия сдвига, приводящие к быстрому смещению дислокации до встречи с очередным препятствием. Вызванный этим сдвиг следует рассматривать как единичный субмикроскопический акт деформации.

Вместе с тем, далеко не всякое взаимодействие квазижидкого дефекта с дислокацией заканчивается актом микродеформации. Если этот процесс проходит вне зоны интенсивного воздействия капиллярных сил, то при отсутствии сдвигового напряжения происходит лишь резкое перемещение дислокации в соседние атомные слои с исчезновением КД. Впрочем, и в зоне интенсивного воздействия этих сил не все дислокации расположены так, чтобы после скачкообразного перемещения попасть в слои с достаточным сдвиговым усилием.

Можно считать, что не все квазижидкие дефекты участвуют в создании микродеформаций, и исчезновение КД во многих случаях может происходить вхолостую с точки зрения микропластических сдвигов.

Подводя итоги по попыткам объяснения аномально быстрого уплотнения, наблюдаемого при неизотермическом спекании, а также иногда в начале изотермической выдержки, к упоминавшемуся диффузионно-аккомодационному механизму и механизму усадки с участием "активных" несовершенств следует добавить еще один, на первый взгляд похожий на диффузионно-аккомодационный.

Отмечаемое во многих экспериментах противоречие между реальной усадкой и ожидаемой по механизму Набарро-Херринга-Лифшица можно преодолеть, если предположить на стадии интенсивной усадки действие механизма, который связан с движением частиц, как целых объектов. При прессовании в пресс-формах аналогичный механизм, действующий на этапе структурной деформации, дает отчетливо заметные результаты. Однако если в случае структурной деформации при формовании есть возможность наглядно продемонстрировать процесс уплотнения, то в случае спекания необходимо косвенным путем доказывать справедливость предположений о схемах скольжения целых частиц друг относительно друга.

Простейшая модель скольжения частиц по диффузионной схеме состояла из четырех квадратных частиц, между которыми располагалась квадратная пора (слайд "Движение частиц за счет диффузионного течения").

Скорость взаимного скольжения на границе контакта под действием сдвигового напряжения описывается уравнением:

dLdτ=8⋅λ⋅V0⋅στπ⋅k⋅T⋅h2D+π⋅δλDG=Kλh2⋅στ

где: λ – средняя длина шероховатости; h – ее высота; V0 – атомный объем; τ – сдвиговое напряжение; D – коэффициент объемной диффузии; DG – коэффициент зернограничной диффузии; δ – толщина слоя зернограничной диффузии.

Макроскопическую скорость усадки на основе диффузионного скольжения можно описать следующим уравнением:

dLdτ⋅1dP=K⋅λh2⋅γS−γG2x⋅dP

где: dP – среднее расстояние между порами; γS – поверхностная энергия; γG – зернограничная энергия; 2x – расстояние, преодолеваемое скольжением.

Подстановка реальных значений для конкретного эксперимента даст скорость усадки порядка 10–5 мин-1. Эта величина на 2 – 3 порядка меньше измеренной экспериментально.

Для осуществления усадки с проскальзыванием целых частиц в поры за счет диффузионно-дислокационного течения необходимо, чтобы скорость локальной деформации dD/d такого течения в области контакта имела такую же величину, как и скорость усадки d/d (слайд "Движение частиц за счет диффузионно-дислокационного течения"):

dεDdτ≈NV⋅D⋅V0⋅Pk⋅T≈D⋅V0⋅PLV2⋅k⋅T

где: NV – плотность дислокаций; LV – среднее линейное расстояние между "свободными" подвижными дислокациями; D – коэффициент объемной диффузии; Р – среднее капиллярное давление.

P≈A12γS−γGПa

где: А1 – численный коэффициент, равный 1  4 в зависимости от геометрии частиц; γS – поверхностная энергия; γG – энергия контактной межзеренной границы; П – пористость; a– средний размер частиц,

При Nv  (1,0  1,7)1010 см–2; Р ≈ 0,05 МПа, что соответствует параметрам интенсивной усадки, dD/d ≈ (3,0  5,0)10–2 мин–1. Это совпадает с экспериментальными значениями.

В ходе исследований было показано, что максимальная скорость усадки совпадает по времени с процессами неконсервативного движения свободных дислокаций. Это позволяет сделать вывод, что стадия интенсивной усадки характеризуется "исчерпыванием" свободных дислокаций в процессе их переползания.

В своей монографии "Физика спекания" (1984 г.) Я.Е. Гегузин предложил механизм взаимного скольжения целых частиц по аморфизированным границам зерен. Однако в более поздней монографии советских и зарубежных ученых эта идея была подвергнута критике. Такой механизм считается маловероятным по двум причинам:

- Современные представления о структуре границ зерен отрицают их аморфное состояние.

- В выражение, описывающее скольжение по аморфизированным границам зерен, входит величина вязкости дефектного кристалла, которая не учитывает отличия контактных границ от обычных границ зерен.

Совершенно очевидно, что происходящие при спекании стабилизация кристаллической структуры, увеличение плотности нагреваемого порошкового тела, сопровождающееся повышением микроскопической вязкости, влияют на кинетику уплотнения. Влияние дефектов принято называть структурным фактором (по Бальшину); влияние упрочнения – геометрическим фактором (по Ивенсену).

Увеличение плотности пористого порошкового тела уменьшает его способность к деформированию под действием одних и тех же капиллярных сил из-за увеличения площадей контактных участков и увеличения макроскопической вязкости всего тела.

Вязкость порошкового тела некорректно принимать равной вязкости (табличной) материала порошка (слайд "Вязкость порошкового тела"). МакКензи говорил о двух разных вязкостях для пористого порошкового тела:

η1=ηк⋅ϑ

где: 1 – вязкость вещества в режиме, не приводящем к уплотнению; к – вязкость компактного материала;  – относительная плотность.

η2=43η1⋅ϑ1−ϑ=43ηк⋅ϑ21−ϑ

где: 2 – вязкость вещества в режиме, приводящем к уплотнению.

1ηк=D⋅δ3k⋅T⋅L3

где:  – параметр решетки; D – коэффициент объемной диффузии; L – характерный размер элемента структуры (зерна, частицы и т.п.).

Анизотропия усадки, зональное обособление

В реальном порошковом теле всегда есть поры разных размеров (с более или менее широким нормальным распределением), которые могут быть причиной достаточно часто встречающейся усадки, неравномерно распределенной по объему тела. Его локальные объемы с мелкими порами и/или с большей пористостью уплотняются сильнее, чем соседние объемы с более крупными порами и/или меньшей пористостью. М.Ю. Бальшин назвал это явление "зональным обособлением" усадки. Объем порошковой заготовки как бы разбивается на зоны, в каждой из которых частицы стягиваются к ее геометрическому центру. Это приводит к сближению частиц и уменьшению пористости внутри зоны и одновременно к удалению групп друг от друга и увеличении так называемой межгрупповой пористости.

Зональное обособление тормозит усадку спекаемого тела и задерживает увеличение контактного сечения.

Рост межгрупповой пористости может привести к повышению газопроницаемости спеченных изделий по сравнению с неспеченными формовками. Следует заметить, что такое увеличение газопроницаемости может объясняться еще и выглаживанием поверхности поровых каналов.

Помимо зонального обособления, носящего достаточно случайный характер, при спекании порошковых формовок может наблюдаться еще и регулярная анизотропия усадки.

Один из самых простых случаев ее проявления – повышенная усадка в сечении заготовки, наиболее удаленном от прессующего пуансона при одностороннем прессовании, и в среднем сечении заготовки при двустороннем прессовании.

Соответственно свободно насыпанные порошки и заготовки, полученные, например, изостатическим формованием, имеют почти равную усадку по всем направлениям в отсутствие внешних сил. (Такими силами для тела, нагретого до температуры спекания, могут быть гравитационные силы или специально прикладываемая нагрузка.)

Важной причиной анизотропии усадки является анизотропия капиллярных сил, вызванная изменением формы частиц и пор при сжатии, а также разными условиями формирования контактов по разным направлениям в порошковой формовке.

При значительной общей объемной усадке соотношение линейных усадок при спекании заготовок, полученных одно- и двусторонним прессованием, будет определяться:

- Анизотропией капиллярных сил вблизи одиночной поры, вызванной изменением ее формы;

- Анизотропией капиллярных сил в объеме спрессованного изделия, обусловленной разным числом контактов на единицу площади сечения в направлении приложения нагрузки и перпендикулярно ему.

Образование изолированных газонаполненных пор в пластичных порошковых материалах при высоких давлениях прессования может оказать значительное влияние на изменение линейных размеров спекаемого тела.

Давление газа в замкнутых сплющенных порах уменьшает усадку в направлении приложения нагрузки, так как неравноосные поры (например, эллиптического сечения) будут расширяться под действием газа преимущественно в направлении малой оси эллипса. В некоторых случаях это может приводить даже к увеличению размеров в этом направлении, сопровождающемуся усадкой перпендикулярно ему.

Другие уравнения уплотнения при спекании

Среди других, многочисленных зависимостей, описывающих усадку порошкового тела при спекании, следует упомянуть уравнение МакКензи-Шаттлворса (MacKenzie-Shuttleworth), датируемое 1949 годом. Наиболее простой вариант его был предложен для описания поведения вязкой ньютоновской среды, т.е. среды, теоретически способной деформироваться при сколь угодно малых нагрузках (слайд "Уравнения спекания МакКензи-Шаттворса и В.В. Скорохода"):

dϑdτ=324π313σ⋅n13η1−ϑ23ϑ13

где:  – относительная плотность;  – поверхностное натяжение; n – число сферических пор в одном кубическом сантиметре;  – вязкость вещества.

Лежащая в основе этого выражения модель вязкой среды с равноудаленными изолированными сферическими порами оправдана для малых пористостей. Эксперименты показали, что подобная структура материала, правда с несферическими изолированными порами, формируется к началу изотермической выдержки при спекании формовок из активных дисперсных порошков (например, ПНК-2Л7, ПНК-1Л8). Кинетика спекания таких порошков хорошо описывается приведенной выше версией уравнения МакКензи-Шаттворса в диапазоне температур 900 – 1200 оС и изотермических выдержках до 3 часов.

При своей относительной простоте и сравнительно небольшом количестве используемых физических величин уравнение МакКензи-Шаттлворса представляет собой основу для уточнения моделей спекания как одно- так и многокомпонентных систем, в первую очередь композиционных материалов (КМ) с металлической и керамической матрицей.

Один из подходов к уточнению моделей спекания на базе этого уравнения связан с более корректным представлением вязкости пористой кристаллической среды (учет влияния рекристаллизации, второго компонента и т.п.). Для вязкости спекающегося двухкомпонентного композиционного материала с пористой матрицей предложено достаточно много выражений. Введение их в формулы для описания кинетики спекания позволяет получать корректные результаты в больших температурных и временных диапазонах.

Наличие в числителе исходной формулы величины поверхностного натяжения позволяет описывать кинетику уплотнения двухфазных КМ с позиций весьма перспективного (хотя и не нового) подхода.

Этот подход учитывает влияние второй фазы не с позиций увеличения интегральной вязкости композита, а с позиций возникновения в матрице растягивающих напряжений, тормозящих ее усадку. Практика показала, что его можно эффективно использовать для описания процессов, не поддающихся описанию с помощью "вязкостной" модели.

Следует отметить, что спекание двухкомпонентных композиционных материалов с невзаимодействующими компонентами корректно рассматривать с позиций однокомпонентной системы, поскольку при полной изоляции частиц уплотнение КМ вызывается исключительно процессами, проходящими в матрице и не отличающимися от рассмотренных выше.

В качестве второго уравнения можно привести дифференциальную зависимость, предложенную В.В. Скороходом (ИПМ, Киев):

dПdτ=−32⋅σr0⋅η⋅П⋅3−П⋅1−П21−2П

где: П – пористость; r0 – средний размер частиц;  – поверхностное натяжение;  – вязкость вещества.

В это уравнение, как и в уравнение МакКензи-Шаттлворса, можно добавить сомножитель, который позволит учесть тормозящее действие частиц второй фазы композита на уплотнение его матрицы.

Влияние технологических факторов на процесс спекания

Влияние свойств порошков

Природа материала порошка и условия его получения, а также размер и форма его частиц оказывают большое влияние на процесс спекания.

С повышением дисперсности частиц увеличивается их удельная поверхность и соответственно избыток свободной энергии системы, а также кривизна различных участков поверхности, определяющая уровень лапласовских сил, вызывающих массоперенос.

Отклонение формы частиц от сферической, повышение их шероховатости также приводят к увеличению удельной поверхности. Выступы и впадины, имеющие радиусы кривизны много меньшие эффективных радиусов соответствующих частиц, обуславливают повышенный уровень лапласовских напряжений в формовке и способствуют формированию при спекании пор малого диаметра.

Влияние оксидов на поверхности частиц зависит от устойчивости этих соединений. Легко восстанавливающиеся оксиды интенсифицируют спекание за счет высвобождения активных подвижных атомов. Наиболее эффективная толщина оксидных пленок в порошках меди, железа и молибдена составляет соответственно 40 – 50, 40 – 60 и около 60 нм. Трудно восстановимые оксиды тормозят развитие металлических контактов между частицами, снижая прочность спеченных изделий.





1

2

3

Влияние предварительного отжига порошка на уплотнение при спекании.

1 – Без предварительного отжига

2 – Отжиг при Т < Тсп

3 – Отжиг при Т  Тсп

Влияние дефектов кристаллической решетки, унаследованных порошком, хорошо прослеживается в опытах по его предварительному отжигу перед спеканием (слайд "Влияние предварительного отжига порошка на уплотнение при спекании"). Наибольшее уплотнение было зафиксировано у формовок из неотожженного порошка, сохранившего бóльшую часть своих дефектов к началу изотермической выдержки.

Однако, следует иметь в виду, что повышенная концентрация дефектов в исходном порошке затрудняет развитие пластической деформации частиц при формовании и тем самым препятствует формированию межчастичных контактов.

Влияние давления формования

Давление формования влияет на результаты спекания через изменение общей площади контактов и относительной плотности формовки, через деформацию частиц, разрушение поверхностных пленок оксидов и других соединений, а также через формирование в ряде случаев изолированных пор с "защемленным" газом.

С одной стороны, при увеличении давления относительная плотность формовок увеличивается, объем пор в них уменьшается и соответственно уменьшается усадка. Кроме этого, более плотное порошковое тело будет иметь повышенную интегральную вязкость, снижающую интенсивность диффузионно-вязкого течения.

С другой стороны, увеличение давления и сопутствующая ему повышенная пластическая деформация (за исключением хрупких материалов) приводит к возрастанию концентрации дефектов кристаллической структуры, что положительно сказывается на процессах массопереноса с участием вакансий.

Очевидно, что повышенное давление газа в порах, изолированных еще на стадии формования, будет препятствовать уплотнению заготовки при спекании.

Влияние давления прессования в совокупности с некоторыми свойствами порошка можно проследить с помощью зависимости Vc/Vп = f(Р), где Vc и Vп – соответственно объем пор в заготовке после спекания и до него.

Постоянство соотношения Vc/Vп в широком интервале давлений было обнаружено В.А. Ивенсеном еще в 1947 году, но до сих пор адекватного объяснения этому эффекту не найдено. Процесс, при котором Vc/Vп = const, получил название "неискаженное спекание" (слайд "Неискаженное и искаженное спекание по В.А. Ивенсену"). Причина искажения кроется в торможении уплотнения порошковой заготовки за счет противодействия газа в замкнутых порах, сформировавшихся уже после начала нагрева.

Vc

Vп

п

п кр2

п кр4

п кр3

Т1

Т2

Т3

Т4

T1 < T2 < T3 < T4

Неискаженное спекание наблюдается в диапазоне плотностей прессовок, не превышающих некоторого критического значения п кр. При п > п кр величина Vc/Vп начинает быстро возрастать. Повышение температуры смещает п кр в область более низких значений, поскольку оно способствует более интенсивному массопереносу, приводящему к изоляции пор.

Аналогичное влияние оказывает и отклонение формы частиц от правильной (сферической). Хотя в заготовках из частиц неправильной формы поры будут иметь меньшие размеры и соответственно содержать меньше газа в каждой из них (при прочих равных), есть все основания полагать, что их общее число будет достаточно большим для обеспечения заметного суммарного тормозящего воздействия.

Vc

Vп

P

W

Fe

Cu

Очевидно, что при повышении пластичности материала порошка критическая плотность заготовки или соответствующее давление прессования будут смещаться в область пониженных значений, поскольку характер деформации частиц в ходе прессования и достигаемый уровень относительной плотности увеличивают вероятность образования замкнутых пор при спекании. Для заготовок из хрупких порошков отношение Vc/Vп может оказаться постоянным во всем диапазоне их формуемости.

Искажение спекания, наблюдаемое при очень низких плотностях формовок вне зависимости от природы порошка, объясняется недостаточным количеством контактов у частиц и соответственно малым массопереносом через них. Отношение Vc/Vп становится постоянным, начиная момента стабилизации числа контактов, приходящихся на одну частицу.

Влияние условий спекания

Температура спекания. Из рассмотренных ранее закономерностей следует, что повышение температуры интенсифицирует все процессы массопереноса, приводящие к повышению прочности спеченных изделий и показателей их пластичности.

Большое влияние оказывает и скорость нагрева, определяющая, в соответствии с теорией "активных" несовершенств Ивенсена, количество дефектов, принимающих участие в процессах массопереноса. Однако слишком быстрое повышение температуры может привести к разрушению образцов из-за интенсивного выделения адсорбированных газов, а также продуктов разложения связок и пластификаторов, или искажению их формы из-за зонального обособления.

Продолжительность спекания. Как правило, начальный этап изотермической выдержки характеризуется достаточно резким увеличением плотности и прочности заготовки, которое затем заметно замедляется. Обычно максимальная прочность достигается достаточно быстро, и при дальнейшей выдержке существенно не меняется.

На практике изотермическая выдержка обычно длится от 15 – 30 минут до 2 – 4 часов. Более длительные времена спекания используются в ходе специальных экспериментов.

Среда спекания. Опыт спекания показывает, что при прочих равных условиях в восстановительной среде удается достичь бóльшей относительной плотности, чем в нейтральной. Восстановление оксидных пленок активирует массоперенос не только на поверхности частиц, но и в их объеме.

Полно и сравнительно быстро происходит спекание в вакууме, которое, как правило, начинается при более низких температурах, чем в восстановительных и нейтральных средах.

Для твердофазного спекания влияние вакуума сродни влиянию восстановительного газа, поскольку в нем понижается температура диссоциации оксидов и, соответственно, облегчается образование подвижных атомов. Помимо этого разрежение в рабочей камере печи способствует дегазации порошков и препятствует развитию повышенного давления внутри изолированных пор в формовке.

Недостатком вакуума как среды для спекания можно считать сложное оборудование для его создания.

Активированное спекание

По ГОСТ 17359-82 активированным спеканием называют спекание порошковой формовки при воздействии химических и физических факторов, вызывающих интенсификацию спекания.

Следует иметь в виду, что обычное увеличение температуры и времени изотермической выдержки активирующими факторами не считаются.

В самом общем виде активирование проявляется в виде более эффективных механизмов массопереноса благодаря изменению состояния поверхности частиц порошка или контакта между ними, снижению энергии активации действующего транспортного механизма, изменению его типа и т. п.

Методы активации спекания обычно подразделяются на две основные группы:

- Физические, связанные с интенсивным измельчением порошка, воздействием на него различных излучений, циклическим изменением температуры при спекании, наложением магнитного поля и др.

- Химические, основанные на использовании окислительно-восстанови-тельных реакций, диссоциации химических соединений, химического переноса спекаемого вещества и т. п.

Физические методы активирования, прежде всего, связаны с увеличением дисперсности (удельной поверхности) порошка и дефектности его кристаллической решетки. Кроме этого, к ним относится ультразвук и уже упоминавшиеся ионизирующие излучения и электромагнитные поля.

Очень часто процессы, приводящие к увеличению удельной поверхности порошка и дефектности кристаллической решетки, объединяются термином "механическое активирование".

В порошковой металлургии обычно используют один метод механического активирования – измельчение в высокоэнергетических аппаратах (планетарных и вибрационных мельницах, аттриторах, дезинтеграторах и т.п.).

Практика показала, что наряду с очевидным увеличением поверхности при размоле можно целенаправленно менять форму, шероховатость и, в некоторых случаях, даже собственную пористость порошка.

Увеличение удельной поверхности приводит к росту уровня избыточной энергии. Повышение шероховатости и отклонение формы частиц от правильной приводит к уменьшению радиусов кривизны различных участков поверхностей, и, соответственно, к увеличению величины лапласовских сил.

Одним из следствий механической активации является накопление в кристаллической решетке металла дефектов в виде вакансий, атомов в междоузлиях и дислокаций. В решетке может аккумулироваться до 10 % энергии работы, расходуемой на деформацию. Плотность дислокаций достигает величины, превышающей 10–8 см–2.

Важным обстоятельством практического использования механически активированных порошков является ухудшение их формуемости. Для достижения таких же плотностей, как и в случае необработанных порошков, приходится прикладывать гораздо бóльшие давления, в первую очередь, из-за деформационного упрочнения (наклепа).

Применение жидкости при размоле-активации может привести к значительному увеличению поверхности порошка при более низкой степени искажения его решетки.

Обычно считается, что влияние ультразвуковых колебаний на спекание обусловливается:

- тепловым воздействием, возникающим вследствие внутреннего трения;

- механическим воздействием, вызывающим уменьшение эффективного коэффициента трения;

- молекулярно-кинетическим воздействием, увеличивающим подвижность дислокаций на границе раздела.

Достаточно подробно влияние ультразвука на спекание было изучено в ходе экспериментов на порошках карбида титана. Анализ полученных данных показал, что суммарное уплотнение образцов, обработанных УЗ-волнами, значительно больше, чем необработанных. Температура, при которой наблюдается максимальная скорость уплотнения, под действием ультразвука снижается на 250 оС.

В ходе опытов на образцы подавали короткие ультразвуковые импульсы. Часть их энергии передавалась от частицы к частице, сами частицы получали возможность перемещаться, скользить друг относительно друга (если они были сцеплены недостаточно прочно). Все это приводило к активации зернограничного скольжения в начальный период спекания.

Однако под действием ультразвука на конечном этапе спекания может происходить дезактивация уплотнения, которую можно объяснить тем, что при таких условиях граница (зерен, частиц) может попеременно быть как источником, так и стоком вакансий.

Де-факто, в промышленных условиях ультразвук для физического активирования применяют сравнительно редко.

Химические методы активирования можно классифицировать по составу активаторов, их источникам (из газовой фазы, из засыпки, из добавок в спекаемом материале), времени действия (до спекания или в процессе его) и характеру поведения (активаторы остаются в спеченном изделии или нет).

Изменение атмосферы с нейтральной на восстановительную представляет собой простой, но достаточно эффективный способ активации. В нем фактическими активаторами являются легко восстанавливаемые оксиды, которые могут либо быть унаследованы от процессов получения порошков (или от их обработки перед формованием), либо целенаправленно образовываться при добавлении в атмосферу паров воды. Таким способом удается спекать порошки молибдена при температуре 1700 оС.

В среду спекания можно добавлять вещества, которые будут взаимодействовать с примесями, содержащимися в формовке. Например, железо с примесями кремния можно спекать в водороде с добавками хлористого водорода (слайд "Химические методы активации спекания"):

HCl + Si  H2 + SiCl4 

Наиболее эффектным примером активации спекания малыми добавками металлов является добавление в вольфрам никеля в количестве 0,05 – 0,5 %, в результате чего температура процесса очень сильно снижается. Так при 1200 оС можно получить относительную плотность около 80 %, при 1400 оС – от 88 до 92 %. Без добавки относительная плотность при 1400 оС составляет около 60 %, а 90 % не удается получить и при 1800 – 1900 оС.

Впервые эффект активации в системе W-Ni (эффект Агте-Вацека) был обнаружен в 1953 году, хотя его природа была понята и объяснена почти через 20 лет.

Установлено, что в процессе нагрева до температуры изотермической выдержки никель диффундирует по поверхности вольфрамовых зерен, равномерно распределяясь в объеме прессовки и образуя сеть тонких межзеренных прослоек второй фазы, которая формируется за счет растворения W в Ni. При этом сам никель в вольфраме практически не растворяется. (При 1200 оС растворимость W в Ni составляет 38 %, а Ni в W – 0,3 %.) Принимая во внимание указанные величины, можно утверждать, что при твердофазном спекании эти прослойки будут устойчивыми.

Поскольку температура 1200 – 1400 оС является слишком низкой для диффузионно-вязкого деформирования зерен вольфрама, то уплотнение пористой заготовки под действием капиллярных сил будет осуществляться по механизму сверхпластической деформации за счет межзеренного (межчастичного) проскальзывания с одновременной подстройкой поверхностных слоев для самосогласованного взаимного перемещения зерен.

Зернограничное скольжение обусловлено вязким деформированием межзеренных прослоек, которое определяется диффузионными процессами в твердом растворе на основе никеля. Подстройка формы зерен вольфрама, необходимая для проскальзывания, осуществляется диффузией через Ni-раствор по механизму растворения-осаждения. С интенсивным диффузионным переносом вольфрама связана и интенсивная собирательная рекристаллизация.

По достижении относительной плотности около 90 % быстрое уплотнение резко тормозится из-за возрастания интегральной вязкости тела и значительного упрочнения зерен вольфрама, что делает их проскальзывание практически невозможным.

Требования к добавкам-активаторам, обеспечивающим уплотнение по механизму Агте-Вацека, можно сформулировать следующим образом:

- Температура плавления добавки должна быть ниже температуры плавления основного металла, что обеспечивает бóльшую диффузионную подвижность атомов в добавке по сравнению с основой.

- Металл добавки должен быть поверхностно-активным по отношению к основному металлу, т. е. он должен диффундировать по границам его зерен, образуя межзеренные прослойки.

- Растворимость в системе должна быть односторонней: основной металл должен хорошо растворяться и диффундировать в добавке (что обеспечивает диффузионную подстройку тугоплавких зерен), а добавка не должна растворяться в основном металле, что обеспечивает прослойкам на основе металла-добавки необходимую устойчивость.

Аналогичная активация уплотнения была зафиксирована в системе W – Pd с очень похожим характером растворимости: при 1550 оС W растворяется в Pd до 30 %, а Pd в W практически нерастворим. При содержании добавки свыше 0,2 % эффект активации снижается (см. учебник "Процессы порошковой металлургии", Ч.II, стр. 213).

10

20

Писх, %

V0 – V

V0

, %

10

5

0

Fe

Fe + 5 % Ni (мех. смесь)

Fe + 5 % Ni (хим. смесь)

Метод введения добавки оказывает заметное влияние на результаты активации. Химическое смешивание обеспечивает гораздо более равномерное распределение малых количеств металла-добавки по поверхности основы, чем механическое смешивание. Это способствует активному проявлению механизма Агте-Вацека.

Кинетика уплотнения при активированном спекании высокодисперсных металлических порошков может быть описана уравнением Ивенсена, если температура процесса достаточно высока (более 0,7 Тпл.), и изменение скорости уплотнения на изотермической стадии обусловлено диффузионным ростом частиц по параболическому закону, приводящему к линейной зависимости вязкости поликристаллического вещества от времени. При температурах 0,5 – 0,7 Тпл. кинетика уплотнения качественно соответствует пороговому течению поликристаллического материала под действием капиллярных сил и зависит от проскальзывания зерен по границам и подстройки их формы путем зернограничного диффузионного переноса массы.

Особенности спекания формовок из ультрадисперсных порошков (УДП)

По принятой в настоящее время классификации порошков по размерам ультрадисперсными называют частицы, попадающие в диапазон от 0,1 до 0,01 мкм, но часто, особенно в литературе 70 – 80-х годов прошлого века давности этим термином обозначали порошки менее 0,01 мкм (которые сейчас уже называют нанодисперсными).

Для частиц, размер которых меньше десятых долей микрометра наблюдается снижение температур плавления в связи с изменением колебательных спектров атомов. При диаметре порошинки 10 нм (0,01 мкм) около 30 % атомов находятся на ее поверхности, что нарушает симметрию в распределении сил и масс по сравнению с объемом частиц. При стандартной температуре плавления меди 1089 оС она для частиц размером примерно 180 нм может снижаться до 1000 оС, а для частиц размером примерно 50 нм – соответственно до 840 – 850 оС. Аналогичная картина зафиксирована и для других металлов.

Многочисленные эксперименты по спеканию формовок из УДП показали очень быстрое уплотнение на этапе нагрева и быстрое торможение усадки после нескольких минут изотермической выдержки, что на качественном уровне соответствовало кинетике спекания мелких активных порошков. С количественной точки зрения УДП показывали более быстрое уплотнение, которое, как и в случае упомянутых активных мелких порошков, невозможно было объяснить чисто диффузионными механизмами массопереноса.

Вполне разумным объяснением этого может быть уже рассмотренный выше механизм граничного проскальзывания целых частиц друг по другу. Принимая во внимание размер частиц и кривизну различных участков их поверхностей, можно предположить очень большие величины лапласовских сил, под действием которых осуществляется проскальзывание. Кроме этого следует учитывать, что взаимное диффузионное скольжение порошинок легче осуществляется на контактах малой площади, а это способствует большим скоростям уплотнения УДП.

Малые размеры частиц УДП и соответственно большая избыточная поверхность должны способствовать интенсивному протеканию рекристаллизационных процессов. Многочисленные эксперименты показали, что эти процессы сопровождаются интенсивным образованием неравновесных вакансий, которые назвали "рекристаллизационными". Участие таких вакансий в спекании рассматривается с позиций двух подходов.

Первый подразумевает традиционное участие их в диффузионных процессах (с учетом размерного фактора) наряду с дислокационным механизмом спекания.

В представлениях авторов второго подхода, при концентрации избыточных вакансий свыше 10–4 (что соответствует параметрам перегретого расплава), возникает возможность жидкоподобного слияния (коалесценции) частиц. Это явление было зафиксировано экспериментально как на островковых металлических пленках, так и на УДП.

При определенных условиях плотноупакованные агрегаты ультрадисперсных частиц могут коагулировать (коалесцировать) в крупные отдельные частицы, что было отмечено в ходе спекания нитрида алюминия при подъеме температуры до 1400 оС. Ультрадисперсные порошки никеля с размером частиц примерно 70 нм могут образовывать агрегаты даже при 200 оС.

Сила сцепления частиц в этом процессе оценивается следующим образом:

F=2π⋅x⋅σϕ

где: x – радиус контактного перешейка;  – коэффициент поверхностного натяжения;  – угол между поверхностями соприкасающихся частиц.

Анализ приведенной формулы показывает, что с уменьшением диаметра частиц сила сцепления возрастает. Следовательно, размер образующегося агрегата будет тем больше, чем мельче его составляющие.

Процесс коагуляции частиц начинается одновременно во всем объеме формовки и фактически приводит к двум дополняющим друг друга явлениям – бездиффузионной коалесценции пустоты (аналогично зональному обособлению) и уплотнению порошка. В результате этого образуется пористый каркас, отвечающий минимуму поверхностной энергии системы.

Возвращаясь к рекристаллизационным процессам, являющимся причиной появления большого количества избыточных вакансий, следует отметить, что средний размер частиц может увеличиваться на 1 – 2 порядка. Для УДП меди и никеля с 0,01 – 0,1 мкм до 0,5 – 2 мкм. Это явление зафиксировано в условиях низкотемпературного спекания при 0,1 – 0,3 Тпл.

Большая удельная поверхность ультрадисперсных порошков неизбежно обуславливает значительное количество адсорбированного газа в них, который может оказывать заметное влияние на результаты спекания. При быстром нагреве формовок из УД-Ni (5 – 7 минут до 1200 оС) наблюдалось образование радиальных трещин длиной до одного радиуса заготовок. Нагрев аналогичных заготовок вместе с печью (40 – 45 минут до 1200 оС) способствовал более медленному газовыделению и сохранению их формы.

Для некоторых УДП при определенных условиях фиксировались аномально высокие относительные (для твердофазного спекания) плотности: до 98 – 99 %. Однако, как отмечается в литературе, на практике чаще сталкиваются с "УДП-разновидностью" зонального обособления и более традиционными величинами относительной плотности.