- СВОЙСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ

Металлические порошки принято характеризовать химическими, физическими и технологическими свойствами, знание которых позволяет сформировать объективное представление о рассматриваемой совокупности огромного числа частиц и правильно организовать технологический процесс производства порошковых изделий.

- ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРОШКОВ

К химическим свойствам относят содержание основного компонента, легирующих элементов и примесей (химический состав), пожаровзрывоопасность и токсичность.

- ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Химический состав порошка зависит от способа его производства, а также от чистоты используемого сырья. Методы его анализа чаще всего аналогичны методам анализа литых металлов и сплавов (которые довольно часто специально переводятся для этого в порошкообразное состояние).

Обычно содержание основного металла (вместе с легирующими элементами, если они есть) составляет более 98 – 99 %. Для большинства материалов такая чистота вполне удовлетворительна. Для ряда специфических материалов (например, магнитных) используют и более чистые порошки. Допустимое содержание примесей в порошках определяется предельным их содержанием в готовой продукции. Исключение составляют легко восстановимые или легко разлагаемые соединения, которые, исчезая при нагреве и выдержке, могут интенсифицировать спекание. Содержание таких соединений может достигать 1 – 10 %, что для большинства оксидов в пересчете на кислород соответствует 0,5 – 2 %. Присутствие трудновосстановимых оксидов крайне нежелательно, так как они затрудняют формование и спекание заготовок. Исключением могут служить так называемые дисперсно-упрочненные материалы, которым такие оксиды придают специальные эксплуатационные свойства (слайд "Химический состав частицы порошка").

Содержание кислорода как основной примеси практически в любом металлическом порошке определяют при прокаливании (а фактически восстановлении) в водороде, после чего фиксируют либо убыль массы навески порошка, либо увеличение массы влагопоглотителя, вобравшего в себя пары воды, образовавшейся при восстановлении. Второй метод является более точным. Режимы прокаливания приведены на стр. 313 ч.I учебника "Процессы порошковой металлургии".

Следует иметь в виду, что многие газообразные примеси являются примесями адсорбированными, т.е. химический состав порошка напрямую зависит от его дисперсности и удельной поверхности. Установлено, что на одном квадратном сантиметре поверхности формируется воздушная пленка массой   0,610–6 г. Наличие адсорбированных газов может привести к нежелательному химическому взаимодействию с основным металлом, а также к интенсивному газовыделению при нагреве и повышению пористости заготовки вплоть до появления макротрещин. Это особенно ярко проявляется в случае ультра- и нанодисперсных порошков с очень большой удельной поверхностью.

Газовые примеси также могут быть растворенными и даже механически захваченными (например, при распылении).

Важной примесью в порошке является влага, неизбежно присутствующая в атмосфере или не до конца удаленная при получении порошка. Влажность до 0,1 % можно определить высушиванием навески порошка (например, в электрическом шкафу) до постоянной массы при температуре 100 – 105 оС. Существуют и другие методы, успешно работающие в диапазоне влажности от 0,05 до 0,5 % и основанные на отгонке влаги инертным газом с последующим титрованием с помощью реактива Фишера.

- ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ

Пожаровзрывоопасность порошка связана с его способностью к самовозгоранию при контакте с окружающей атмосферой при разных температурах. Она зависит от химической природы металла, его чистоты, размера и формы частиц, а также их удельной поверхности (с этой точки зрения мелкие порошки с большой поверхностью более опасны, чем крупные, а окисленные частицы менее опасны, чем неокисленные). В литом состоянии пожароопасны немногие металлы (Mg, Ti, Hf), тогда как в порошкообразном опасны очень многие. Реакции с выделением большого количества тепла могут протекать не только между металлами и кислородом, но и между металлами и азотом, углеродом, кремнием.

Наличие пленки оксида на частицах не всегда снижает их пирофорность, так как она, помимо своего присутствия, должна еще быть плотной, надежно закрывающей поверхность металла, и хорошо с ней сцепленной.

Для воспламенения некоторых порошков иногда вообще не нужен внешний источник тепла.

Пожаровзрывоопасность порошка зависит от того, в каком состоянии он находится: свободно насыпанном (аэрогеле) или взвешенном в воздухе или другом газе (аэрозоле). Аэрогели не взрываются, хотя в силу определенных обстоятельств могут стать источником аэрозолей, которые взрываются.

Способность порошка гореть характеризуется четырьмя температурными и одним энергетическим параметрами.

- Температура самонагревания – наименьшая температура, при которой в порошке начинается экзотермическая реакция взаимодействия с окружающей атмосферой, инициированная внешним тепловым импульсом. Для определения этой температуры порошок помещают либо на нагреваемой поверхности, либо вносят в нагретую печь. В обоих случаях фиксируют точку, начиная с которой изменение температуры порошка обгоняет изменение температуры подложки/печи.

- Температура тления – наименьшая температура, при которой в результате самонагревания возникает тление (т.е. видимое свечение без явного пламени).

- Температура самовоспламенения – наименьшая температура порошка, при которой резко увеличивается скорость экзотермической реакции с появлением открытого пламени. Обычно определение этих трех температур связано с печным нагревом.

- Температура воспламенения – минимальная температура, при которой в порошке происходит резкое увеличение температуры за счет экзотермического процесса с самопроизвольным возникновением пламени. Для ее определения к порошку прижимают нагретое тело, температуру которого и принимают за минимальную температуру воспламенения. (При кратковременном соприкосновении температуру порошка определить сложно, поэтому используют температуру нагретого тела).

- Энергия воспламенения – количество энергии, переданной порошку, которое достаточно для его воспламенения. Эта величина рассчитывается по формулам теплового баланса, исходя из температуры воспламенения и продолжительности нагрева до нее.

Для определения первых трех температурных параметров в МИСиС разработана установка, в основе которой лежит принцип дифференциально-термического анализа.

Важно отметить, что определяемые показатели не являются константами вещества, а представляют собой характеристики конкретного порошка в конкретных условиях. По мере уменьшения размера частиц температура воспламенения снижается. Порошок с частицами неправильной формы (с выступами, острыми кромками) более пирофорен, чем порошок с частицами округлой формы.

Показателями взрываемости являются температура воспламенения (температура, при которой пламя возникает во всем объеме), нижний концентрационный предел взрываемости (НКПВ), верхний концентрационный предел взрываемости (ВКПВ), конечное давление взрыва, скорость его нарастания.

Для обеспечения безопасности достаточно определить первые два параметра. Характеристики взрываемости порошков зависит от дисперсности, степени окисленности, содержания кислорода в газовой фазе. Обычно воспламеняются и взрываются порошки с размером частиц, не превышающим 150 – 200 мкм. Системы с более дисперсными порошками имеют более низкие температуру воспламенения, НКПВ, бóльшую скорость нарастания давления и само давления при взрыве. Наименьшими величинами нижнего концентрационного предела взрываемости обладают Mg (10 г/м3), Al, Ti (по 25 г/м3), Zr (40 г/м3).

Следует отметить, что взрываться или активно реагировать порошки могут при контакте не только с кислородом, но и с азотом, и даже углекислым газом.

- ТОКСИЧНОСТЬ

Попадая в организм человека, порошок любого металла, даже совершенно безвредного в компактном состоянии, может вызвать патологические изменения в его системах, привести к болезням различной тяжести. Чаще всего порошок попадает в организм через органы дыхания, реже через органы пищеварения. Степень воздействия того или иного порошка на человека зависит от его свойств (размера частиц, удельной поверхности), концентрации, длительности воздействия и путей проникновения в организм.

Наименьшую предельно допустимую концентрацию (ПДК) имеют порошки бериллия и его соединений (0,001 мг/м3), свинца (0,005 – 0,01 мг/м3), никеля (0,05 мг/м3). Из широко распространенных порошков значительно более высокие ПДК имеют медь и ее оксиды (соответственно 1 и 0,5 мг/м3), алюминий и его сплавы (2 мг/м3), железо и его оксиды (4 мг/м3), цирконий, вольфрам, карбид вольфрама, оксид алюминия (6 мг/м3).

Конечный результат воздействия металлических порошков на организм человека зависит от выполнения правил работы с ними и соблюдения мер безопасности.

- ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРОШКОВ

Физические свойства включают в себя форму частиц, их гранулометрический состав, удельную поверхность, пикнометрическую плотность и микротвердость.

- ФОРМА ЧАСТИЦ

Форма частиц порошка однозначно определяется способом его получения, причем в одном способе могут получаться частицы разной формы (например, автоклавные порошки). Кроме этого, одна и та же форма может быть характерной для нескольких методов (например, сферическая).

- Сферическая, округлая (диспергирование расплава, разложение карбонилов)

- Каплевидная (диспергирование расплава)

- Осколочная (размол твердых материалов в шаровых вращающихся, вихревых и струйных мельницах)

- Овализованная (размол в вибрационных мельницах)

- Дискообразная, тарельчатая (размол пластичных материалов в вихревых и струйных мельницах)

- Пластинчатая (обработка пластичных материалов в шаровых вращающихся и планетарных мельницах)

- Губчатая (восстановление твердых и расплавленных химсоединений)

- Дендритная (электролиз растворов и расплавов, автоклавное восстановление)

- Игольчатая (высокоскоростное затвердевание расплавов, измельчение волокон)

Первичная форма может меняться в ходе дополнительной обработки порошка (размол, отжиг и т.д.).

В стандартах и технических условиях на порошок обычно приводится генеральная форма, причем иногда к ней добавляется еще состояние частиц (например, для ПНК-1Л8 – сферические частицы, сцепленные в разветвленные агломераты).

Для определения формы частиц порошка используют оптические или растровые электронные микроскопы. В первом случае пробу исходную порошка массой около 10 г сокращают квартованием до 1 г, после чего отбирают некоторое количество порошка и переносят его на предметное стекло. После этого добавляют каплю диспергирующей жидкости (состав которой зависит от природы порошка), и полученную суспензию распределяют, накрывая покровным стеклом. Во втором случае готовят так называемую реплику по стандартным технологиям растровой электронной микроскопии или просто насыпают пробу порошка на предметный столик микроскопа.

Форма порошка оказывает большое влияние на его химические, физические и технологические свойства. Так, например, при переходе от сферической к дендритной форме (при одинаковом условном размере) существенно возрастает количество адсорбированных примесей, увеличивается удельная поверхность, улучшается формуемость, снижается текучесть, насыпная плотность, уплотняемость.

Для количественной оценки формы ГОСТ 25849-83 введены три величины – коэффициента формы (слайд "Количественная оценка формы частиц"):

- Отношение максимального наблюдаемого размера проекции частицы на плоскость к ее минимальному размеру: Фн = ℓmax/ℓmin, где ℓmax и ℓmin соответственно максимальный и минимальный размер частицы (по взаимно перпендикулярным направлениям). Это отношение иногда называют фактором неравноосности.

- Отношение расстояния между касательными к крайним точкам проекции частицы, параллельными некоторому выбранному направлению, (dF) к длине хорды, делящей проекцию частицы на две части равной площади и также параллельной некоторому выбранному направлению, (dM): Ф = dF/dM. Величину dF называют диаметром Фере, величину dM – диаметром Мартина.

- Отношение второй степени периметра проекции частицы к площади проекции: Фр = P2/S, где P – наблюдаемый периметр частицы, S – площадь ее видимой проекции. Это отношение иногда называют фактором развитости поверхности.

Первую величину можно сравнительно легко определять, пользуясь результатами ручных измерений на оптическом микроскопе. Определение второй величины будет затруднено выбором положения хорды, делящей площадь проекции частицы на две равные части. Третья величина может быть определена только с использованием автоматизированных систем анализа изображения.

Помимо соотношений, приведенных выше, учеными предложено много других соотношений, так что методы определения формы частиц могут быть разбиты на следующие группы:

- Геометрический метод, основанный на микроскопическом наблюдении и измерении параметров частиц (слайд "Геометрический метод оценки формы частиц"). Он включает в себя два направления:

  - Определение коэффициентов формы частиц в виде правильных геометрических тел. Это направление нашло применение для описания сферических частиц, а также волокон, полученных из проволоки.

Ф1 = 2,2V1/3/A0,5, 		Ф2 = VHср/A2,		Ф3 = 6V/(AHср)

где: V – объем частицы; A – площадь поверхности частицы; Hср – средняя высота частицы.

- Расчет безразмерных отношений между основными геометрическими параметрами частицы. Кроме упомянутых выше трех отношений, к этому направлению можно отнести следующее:

Ф4 = 4P2/S (фактор Салтыкова), 	Ф5 = dP/dS,		Ф6 = 3,5S0,5/P

Ф7 = 1,27S/(dF ср)2, 			Ф8 = dF ср/P	Ф9 = S/(ℓmaxℓmin)

где, соответственно: P – периметр проекции частицы; S – площадь проекции частицы; ℓmax и ℓmin – соответственно, максимальный и минимальный видимый размер частицы; dP – проекционный диаметр (диаметр круга с площадью, равной площади проекции частицы); dS – стоксовский диаметр (диаметр шара, имеющего одинаковую с частицей плотность и скорость движения в жидкости под действием силы тяжести); dF ср – средний диаметр Фере.

- Непрямой метод оценки формы частиц с применением специальных методов микроскопии (метод сеток, метод параллельных прямых и т.д.). Примерами количественных показателей для него могут быть (слайд "Непрямой метод оценки формы частиц специальными методиками микроскопии"):

Ф10 = 4,51N0,5/Mср0,5 (метод сеток),

Ф11= 1,128Lср0,5/(T0,50,5) (метод параллельных прямых)

где: N – число точек сетки, попадающих внутрь контура частицы; Мср – среднее число линий контура частицы, пересеченное сеткой; Lср – средняя длина хорд, которые пересекают контур частицы; T – число хорд, которые пересекают контур частицы;  – шаг нанесения параллельных прямых.

- Статистический метод, заключающийся в расчете соотношений усредненных параметров для некоторого количества частиц или их определенной массы. Для этих расчетов используются такие параметры как средний размер частиц, эквивалентный, проекционный, стоксовский диаметр, а также удельная поверхность порошка. Примерами могут служить коэффициенты, рассчитываемые по следующим формулам (слайд "Статистический и аналоговый методы оценки формы частиц"):

Ф12 = V*/(Sудdэ), 		Ф13 = SS/dср2

где: V* – объем 1 грамма частиц; Sуд – удельная поверхность (суммарная поверхность частиц, составляющих 1 грамм); dэ – эквивалентный диаметр (диаметр шара с объемом, равным объему частицы); SS – площадь поверхности частицы, рассчитанная по стоксовскому диаметру dS; dср – средний размер частиц.

- Аналоговый метод, суть которого состоит в том, что реальные частицы сопоставляются с эллипсоидом вращения:

Ф14 = π/6R, 		Ф15 = R0,5/0,5

где: R – отношение осей эллипсоида, которым приблизительно описывается форма частицы;  – отношение скоростей осаждения в жидкой среде эллипсоида и сферы одинакового объема.

- ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Гранулометрический состав порошка – это совокупность количественных содержаний фракций, выраженных в процентах.

Деление порошков в зависимости от размера частиц весьма условно:

- < 0,01 мкм – нанопорошки

- 0,01 – 0,1 мкм – ультрадисперсные порошки

- 0,1 – 10 мкм – высокодисперсные порошки

- 10 – 40 мкм – мелкие порошки

- 40 – 250 мкм – средние порошки

- 250 – 1000 мкм – крупные порошки

Следует иметь в виду, что в последнее десятилетие термином "нанопорошки" стали обозначать частицы размером менее 0,1 мкм. Частицы с размером более 1 мм называют гранулами.

Грансостав определяют ситовым, микроскопическим, седиментационным, кондуктометрическим методом, а также методами, основанными на рассеивании частицами порошка лазерного и рентгеновского излечения.

- Ситовой анализ (ГОСТ 18318-94, ISO 4497:1983)

Метод заключается в просеве через набор стандартных тканых сеток с квадратными отверстиями навески хорошо просушенного (во избежание образования агломератов) порошка 100 ± 1 г (при γнас.> 1,5 г/см3) или 50 ± 0,5 г (при γнас.< 1,5 г/см3).

Номер сетки определяет размер отверстия в свету (0040  0,040 мм). В ситовых полотнах, выпускающихся по ГОСТ 6613-86, размеры меняются от минимального 40 мкм до 71 мкм (40  45  50  56  63  71) с коэффициентом примерно 1,12 – 1,125 (слайд "Размеры ячеек ситовых полотен по ГОСТ 6613-86"). Второй ряд полотен формируется умножением размеров первого ряда на коэффициент 2. Третий и остальные ряды – аналогично. В нашей стране сетки ткут из проволоки, диаметр которой жестко не связан с размером ячейки, поэтому живое сечение полотен (отношение суммарной площади всех отверстий Sотв к габаритной площади сита Sс) не постоянное.

В США применяют шкалу сеток, за основу которой принят размер 0,074 мм, от которого выстраивается основной ряд с модулем 20,5 = 1,414 и дополнительный – с модулем 20,25 = 1,189. Следует иметь в виду, что в этой системе размер ячейки сита в свету равен диаметру проволоки, из которой оно изготовлено (слайд "Размеры ячеек ситовых полотен в американской системе"). Таким образом, живое сечение американских полотен всегда 0,25. Номер сита указывается в "мешах", где "меш" (mesh) – число отверстий на линейном дюйме (25,4 мм).

m = 25,4/(a + d)		или		m = 25,4/2a

a = 25,4/2m

где: а – размер отверстия сита в свету; d – диаметр проволоки; а = d.

Например, для сита 200 меш размер отверстия в свету составляет 63,5 мкм.

Сита должны иметь диаметр 200 мм и глубину 25 – 50 мм. Для приведения их в движение используют устройство, обеспечивающее вращательное движение с частотой 300 ± 15 об/мин и одновременное ударное воздействие с частотой 180 ± 10 ударов в минуту (слайд "Ситовой анализатор 028М"). Стандарт допускает применение и других устройств, дающих идентичные результаты (а не идентичное воздействие), с обязательным отделением частиц от поверхности сит (слайды "Установки для ситового анализа порошков компании "Fritsch", "Автоматизированные установки для ситового анализа грансостава").

Просев ведут либо до времени, указанного в документации на порошок, либо до момента времени, определяемого следующим образом: если количество порошка, проходящее за минуту через сито, задерживающее наибольшую массу порошка, изменится меньше, чем на 0,1 %, то просев можно заканчивать.

Суммарная масса всех фракций после рассева должна составлять более 98 % от исходной массы. Если массовая доля какой-либо фракции < 0,1 %, то она обозначается термином "следы". Способ обозначения фракции можно проиллюстрировать на примере: порошок, прошедший через сетку 100 мкм и задержавшийся на сетке 40 мкм, записывается как –01…+004;  –100… +40 мкм или <100… 40 мкм. В ходе анализа на верхнем сите не должно оставаться порошка, ибо тогда формально невозможно указать верхний предел размера соответствующих частиц.

Для ситового анализа можно получить расчетным путем и количественное распределение, использовав среднеарифметические значения размера порошка для каждой фракции.

Ограничением сухого ситового анализа можно считать невозможность разделения с заданной точностью частиц менее 40 мкм из-за трудностей с изготовлением соответствующих разделяющих поверхностей (которые могут быть неткаными) и склонности мелких порошков к агломерации. Также большая погрешность возникает при работе с частицами игольчатой, чешуйчатой, дендритной и иных форм с большими различиями в размерах по трем перпендикулярным осям.

Существует метод мокрого анализа, заключающийся в том, что навеску порошка помещают на сито, которое потом переносят под струю воды или другой смачивающей жидкости, и промывают до тех пор, пока промывающая жидкость не станет бесцветной, т.е. в ней уже не будет частиц, прошедших через отверстия. Мокрый рассев оказывается эффективным при использовании так называемых микросит с отверстиями ячеек менее 40 мкм, изготавливаемых печатным способом, чтобы обеспечить точность размеров отверстий.

Также мокрый ситовой анализ можно проводить на колонне сит, при условии, что в каждом из них будут установлены форсунки для подачи жидкости под давлением. Предотвратить забивание отверстий частицами порошка помогает разрежение, создаваемое под ситами.

- Микроскопический анализ (ГОСТ 23402-78)

По указанному стандарту микроскопический анализ гранулометрического состава порошка применяется для частиц полиэдрической или сферической формы размером от 1 до 100 мкм. Ограничение по форме связано с тем, что за размер частицы принимают ее максимальную хорду в вертикальном или горизонтальном направлении, и для удлиненных порошинок или порошинок неправильной формы такая оценка затруднена (слайд "Микроскопический метод определения гранулометрического состава порошков "). Ограничение по нижнему размеру связано с разрешающей способностью оптических микроскопов. При использовании растровых электронных микроскопов минимальный анализируемый размер будет зависеть от характеристик конкретной установки. Часто упоминаемое ограничение метода по верхнему размеру представляется не совсем разумным. По-видимому, более правильно задать его на уровне 1 мм, поскольку микроскопический метод более точен по сравнению с ситовым и обеспечивает хорошие результаты при даже использовании нескольких увеличений в случае пробы с широким гранулометрическим составом.

Препарат для исследования готовят следующим образом: навеску порошка массой 5 – 7 г перемешивают, рассыпают полоской длиной 7 – 8 см и разделяют на 7 – 8 частей. Четные части отбрасывают, нечетные перемешивают и повторно сокращают, и так до получения массы 0,5 – 1 г. Такую пробу переносят на конце стеклянной палочки на предметное стекло, добавляют 1 – 2 капли диспергирующей жидкости (вода с различными добавками; глицерин, парафиновое или кедровое масло), распределяют равномерно всю суспензию по предметному стеклу, накрывают покровным стеклом, следя за тем, чтобы не выдавить слишком большое количество частиц.

Увеличение микроскопа выбирают так, чтобы габарит самой маленькой частицы был больше минимального деления шкалы. Для измерения частиц около 1 мкм требуется увеличение 1400 крат. Предусмотрено два способа выполнения анализа: измерение размеров порошинок при наблюдении отдельных полей и при непрерывном движении препарата. В первом случае учитываются частицы, попадающие внутрь поля зрения и на половину периметра поля (хотя точно определить размеры частиц на периметре не всегда удается). Во втором – все частицы, пересекшие при своем движении измерительную шкалу.

На оптических микроскопах определять размеры частиц можно как в отраженном, так и в проходящем свете. Второй вариант представляется более целесообразным, так как в нем частицы выглядят как темные объекты на светлом фоне, что облегчает как измерение вручную с помощью окуляр-микрометра, так и компьютерный анализ изображения, поскольку границы проекций хорошо различимы.

Количество измеренных частиц должно быть больше, чем 625, тогда ошибка анализа не превышает 2 %. При обработке результатов по ГОСТ весь диапазон размеров разбивается не меньше, чем на 6 классов. На первом этапе рассчитывают количественное распределение частиц, на втором – массовое, исходя из среднего размера для каждого класса и количества частиц в нем.

Микроскопический анализ существенно ускоряется при использовании цифровых компьютерных систем для анализа изображения. Они позволяют оперировать не только одним или несколькими линейными размерами частиц, но и площадями их видимых проекций, что повышает точность определения грансостава и дает возможность попутно выполнять оценку формы.

- Седиментационный анализ (ГОСТ 22662-77, ISO 10076:1991)

Метод основан на определении скорости оседания твердых частиц в вязкой среде (жидкости или газе) при их ламинарном движении.

По закону Стокса (слайд "Седиментационный весовой метод анализа грансостава"):

V=γп−γж g d218 η

где: V – скорость оседания частицы, d – ее диаметр, γп – плотность материала порошка, γж – плотность жидкости,  – ее вязкость.

Зная скорость оседания, можно вычислить размер частицы по формуле:

d=18 η Vγп−γж g

Формула Стокса подразумевает постоянную скорость осаждения в ламинарном режиме. Это постоянство обеспечивается тем, что сила тяжести, под действием которой частица должна двигаться с ускорением, рано или поздно уравновешивается силой сопротивления среды, поскольку, чем больше скорость частицы, тем больше это сопротивление. При определенных условиях силы уравновешивают друг друга и скорость стабилизируется.

Вторым условием корректного применения формулы Стокса является независимое (индивидуальное) осаждение частиц, т.е. использование разбавленных суспензий, причем при уменьшении размеров частиц суспензии должны быть все более разбавленными. Так, например, для частиц с плотностями 2 – 7 г/см3 и размерами 5 – 40 мкм их массовая доля в суспензии не должна превышать 0,5 %. Объемная доля обычно составляет 0,4 %.

Указанные размеры (5 и 40 мкм) могут считаться соответственно минимальным и максимальным пределом для всей гаммы металлических порошков, анализируемых данным методом. Частицы менее 0,5 – 1 мкм осаждаются слишком медленно, что существенно увеличивает время анализа. Частицы более 40 мкм наоборот оседают слишком быстро, и корректно учесть их в ходе анализа не представляется возможным. Кроме этого, такие частицы оседают в турбулентном режиме (что противоречит приведенному выше закону Стокса) и со значительным действием сил инерции дисперсионной среды, которые возрастают и при увеличении скорости движения, и при увеличении размеров движущегося тела.

Следует иметь в виду, что повышение плотности материала порошка ведет к уменьшению верхнего предельно допустимого размера. Показано, что вольфрамовые частицы размером 20 мкм осаждаются с высоты 25 см за 48 секунд, а молибденовые такого же размера – примерно за 100 секунд, так что для этих металлов 20 мкм могут считаться предельными (при вязкости жидкости 0,01 пуаз).

Закон Стокса выведен в предположении сферической формы движущихся тел. Форма частиц реальных порошков очень часто весьма далека от сферической, что затрудняет проведение корректного анализа. В связи с этим на практике используют замену реальной частицы условной (модельной) сферической частицей из того же материала, скорость осаждения которой такая же. Диаметр модельной частицы называют стоксовским диаметром (см. выше).

Существенная разница между реальным и стоксовским размерами возникает при большой асимметрии частиц, поэтому еще одним условием использования формулы Стокса является близость размеров порошинок по трем взаимно перпендикулярным направлениям.

Седиментационный анализ не допускает использование смесей порошков, имеющих разную плотность и/или разную форму частиц.

Дисперсионная (седиментационная) жидкость должна смачивать исследуемый порошок, образовывать с ним устойчивые суспензии, не вступать с ним в химическое взаимодействие, не быть ядовитой. Ее плотность и вязкость должны обеспечивать оседание самых крупных частиц в ламинарном режиме за время, не превышающее 6 часов. В работах школы знаменитого отечественного физико-химика П.А. Ребиндера показано, что наиболее пригодны для формирования устойчивых суспензий жидкости с высокой энергией смачивания. Если для конкретного порошка не удается подобрать нужную жидкость, то используют поверхностно-активные вещества (ПАВ).

Рекомендуемые для разных материалов жидкости приведены в таблице на стр. 334 – 335 ч.I учебника "Процессы порошковой металлургии".

Стандарт предусматривает весовую седиментацию и фотоседиментацию. Первая разновидность подразумевает оценку скорости оседания частиц по скорости наращивания осадка, который взвешивают через определенные интервалы времени или непрерывно. Взвесь порошка равномерно перемешивают от одной до пяти минут без образования пузырьков воздуха. После извлечения мешалки в кювету вводят чашку весов за время не более 15 секунд. При неавтоматической регистрации массы осадка замеры проводят через 0,5; 1; 2; 3; 5; 7; 10; 15; 20; 25; 30; 45; 60; 70; 90 и 120 минут. Затем стоят графическую зависимость суммарной массы от времени.

m



1

d1

2

d2

3

d3

4

d4

n

dn

m1

m2

m3

m4

mn

После этого для частиц с размерами d1, d2, d3, d4…dn рассчитывают время осаждения 1, 2, 3, 4…n по формуле:

τi=18 η hg γп−γж di2

где: h – расстояние от поверхности суспензии до чашки весов (заглубление чашки).

Рассчитанные значения времени откладывают на оси абсцисс и из соответствующих точек восстанавливают перпендикуляры к кривой осаждения. В точках пересечения проводят касательные к кривой осаждения, которые отсекают на оси ординат отрезки, соответствующие суммарной массе частиц, осевших за выбранные временные интервалы. Анализ проводят два раза, причем отклонение результатов не должно превышать 10 %.

При весовой седиментации можно периодически отбирать пробы суспензии с одной и той же глубины с помощью пипетки. После фильтрации, сушки и взвешивания осадка стоят кривую осаждения. Примером может быть пипеточная центрифуга "Анализетте-21", которая позволяет анализировать порошки в диапазоне размеров 0,05 – 10 мкм.

При фотоседиментационном анализе скорость оседания регистрируют по скорости изменения оптической плотности суспензии (т.е. скорости ее просветления). Мерой просветления служит сила тока через фотоэлемент, который освещается лучом, проходящим через суспензию. Фототок по мере осаждения порошка в кювете увеличивается и, в идеале, должен совпасть с фототоком при пропускании света через чистую дисперсионную жидкость.

Зависимость изменения оптической плотности от концентрации описывается законом Бугера-Ламберта-Бэра (слайд "Фотоседиментационный метод анализа грансостава"):

I/I0 = exp (–xcτℓ)

где: I – интенсивность света, прошедшего через слой суспензии толщиной ℓ в момент времени τ; I0 – интенсивность света, прошедшего через чистую дисперсионную среду; с – концентрация суспензии (количество частиц в ней) в момент времени τ; x – коэффициент пропорциональности (коэффициент светопоглощения, коэффициент затухания).

- Коэффициент пропорциональности зависит от формы и размеров частиц, от преломления и отражения света поверхностью материала, от угла входа и выхода светового пучка, а также от длины волны излучения.

Скорость оседания очень мелких порошков крайне мала, и, соответственно, длительность анализа весьма велика. Для ускорения процесса в некоторых установках предусмотрено перемещение источника света и фотоприемника по высоте после выпадения относительно крупных фракций порошка. В суспензиях, содержащих частицы размером 1,5 – 2 мкм, начинает сказываться дифракция света и прямо пропорциональная зависимость между ослаблением света и поверхностью частиц нарушается.

Фотоседиментометры можно разделить на три основные группы: приборы, в которых измеряется интенсивность проходящего света (турбидиметры), приборы, в которых измеряется интенсивность рассеянного суспензией света (нефелометры) и приборы, в которых используется абсорбция ионизирующих излучений. Примерами турбидиметров является отечественный прибор АФС-2 и немецкий "Анализетте-20" с автоматической обработкой результатов анализа. Принцип оценки поглощения рентгеновских лучей в седиментационной ячейке на разных глубинах заложен в основу французского прибора "Седиграф-5000".

Особую разновидность метода седиментации составляет седиментация в центробежном поле, причем результаты могут оцениваться как по концентрационной неоднородности (аналогично фотоседиментации), так и по количеству выпавшего осадка.

Для седиментации в центробежном поле формула Стокса приобретает вид:

V=γп−γж ω2 d2 R18 η

где:  – угловая скорость вращения центрифуги; R – расстояние от оси вращения до искомой точки. Остальное – как в формуле для скорости оседания частиц под действием силы тяжести, приведенной выше.

Для нее действуют те же ограничения, что и классической формулы.

Примером центробежного фотоседиментометра может служить прибор, разработанный в Белоруссии в 70-х годах прошлого века (слайд "Центробежный фотоседиментометр").

Свет от осветителя, питаемого стабилизированным источником питания, формируется оптической системой в тонкий пучок, проходящий через прозрачную кювету с исследуемой суспензией, и попадает на фотоэлемент. Фототок, пропорциональный световому потоку, усиливается и регистрируется.

В начале анализа в кювету, вращающуюся вокруг горизонтальной оси, заливается некоторое количество седиментационной жидкости. Под действием центробежной силы она распределяется внутри кюветы в виде кольца, на внутреннюю цилиндрическую поверхность которого вводят небольшой объем исследуемой суспензии. В самом начале анализа весь порошок оказывается в тонком слое, находящемся на расстоянии R0 от оси вращения. При этом толщина исходного слоя намного меньше R0. Такая схема седиментации полидисперсного порошка характеризуется тем, что в зоне регистрации на расстоянии R от оси вращения в данный момент времени находится только одна узкая фракция.

По зависимостям фототока от оптической плотности суспензии и, в свою очередь, оптической плотности суспензии от размеров и концентрации частиц рассчитывают гранулометрический состав исследуемого порошка. При этом формула для некоторой фракции исходного порошка выглядит следующим образом (слайд "Расчет параметров фракции порошка для фотоседиментации в центробежном поле"):

d=18η⋅lnRR0γп−γж ω2τ

где: R – расстояние от оси вращения до оси светового потока (зоны регистрации); R0 – расстояние от оси вращения до установившейся свободной поверхности жидкости (т.е. до исходного положения частиц).

Время седиментации частиц заданного размера в центробежном поле рассчитывается по формуле:

τ=18η⋅lnRR0d2 γп−γж ω2

Законы оптики, используемые в фотоседиментации справедливы, если длина волны света много меньше размера частиц, т.е  << d. При анализе микронных и субмикронных порошков эти величины становятся сопоставимыми. Для такого случая были предложены центрифуги с источником рентгеновского излучения (K молибдена). Данный вид анализа основан на разном поглощении рентгеновского излучения частицами разного размера.

- Кондуктометрический анализ

Метод импульсной кондуктометрии предложен в 1949 году Коултером и предусматривает определение фракционного состава порошка в суспензии, находящейся в электрическом поле.

В основе лежит зависимость электропроводимости суспензии от количества и размера частиц проводящей твердой фазы. Если суспензию прокачивать из одного объема в другой через короткий канал малого диаметра (капилляр), а электроды, подключенные к измерительной системе, поместить в этих объемах по обе стороны канала, то при прохождении частицы по нему электросопротивление цепи изменится и возникнет импульс тока (слайд "Схема кондуктометрического метода анализа грансостава"). Длительность импульса зависит от скорости прохождения частицы по каналу, а амплитуда – от объема (и соответственно, линейного размера) частицы, ее электропроводности и некоторых других факторов.

В установке кондуктометрического анализа капилляр для прокачки суспензии диаметром 2 – 10 мкм выполняется в тонкой сапфировой пластинке, вплавленной в стенку пробирки. Оптимальное соотношение диаметра частиц к диаметру канала – от 0,02 до 0,4 – 0,5.

В каждом конкретном случае анализа подбирается такая жидкость для суспензии (электролит), чтобы ее электропроводность отличалась от электропроводности материала частиц. Между объемом частицы и амплитудой импульса должна соблюдаться линейная зависимость.

Основное уравнение, связывающее изменение сопротивления канала с размером частицы, выглядит следующим образом (слайд "Зависимость изменения сопротивления канала от размера частицы"):

ΔR=VS2ρ0⋅ρ−ρ0ρ⋅11−sS⋅ρ−ρ0ρ

где: V – объем частицы; s – площадь поперечного сечения частицы; S – площадь поперечного сечения канала; ρ – удельное сопротивление материала частицы; ρ0 – удельное сопротивление электролита.

Имеются теоретические и экспериментальные свидетельства того, что при одинаковом объеме частиц амплитуда импульса будет зависеть от их формы. Максимальное различие наблюдается при наличии в порошке цилиндрических и конических частиц.

В качестве жидкости для формирования суспензии (электролита) используют водные растворы солей, кислот и щелочей, которые не должны взаимодействовать с порошком. Благоприятным условием проведения анализа является удельное сопротивление жидкости 10 – 102 Омсм. Такое удельное сопротивление имеет 0,5-мольный раствор HCl и 1 % раствор NaCl. Еще одним требование к жидкости заключается в обеспечении агрегативной устойчивости суспензии (т.е. исключение скопления исследуемых частиц в агломераты).

- Лазерный анализ (ГОСТ Р 57923-2017, ГОСТ Р 8.777-2011)

Лазерный метод анализа гранулометрического состава основан на измерении интенсивности углового рассеивания когерентного монохроматического лазерного излучения на частицах порошка в суспензии или в аэрозоле. Такое рассеивание зависит от длины волны излучения, размера, формы и относительного показателя преломления частицы. Размер частиц определяют на основании индикатрисы рассеивания, регистрируемой многоэлементным фотоприемным устройством (слайд "Индикатриса рассеяния для наночастиц на длине волны 405 нм"). В зависимости от соотношения размера частицы d и длины волны электромагнитного излучения  индикатриса меняется, становясь при уменьшении размера все более симметричной в диапазоне углов 0 – 180 о.

В оптической системе лазерное излучение, рассеиваемое частицами, собирается линзами Фурье на фотоприемное устройство (детектор), размещенное в фокальной плоскости линз, для регистрации углового распределения интенсивности рассеянного излучения (слайд "Схема оптической системы установки для определения грансостава лазерным методом"). Гранулометрический состав порошка выводят математически из измеренного углового распределения в соответствии с теорией рассеяния Ми, теорией дифракции Фраунгофера и других моделей.

Типичная установка для оценки гранулометрического состава с применением метода лазерной дифракции включает в себя систему диспергирования образца в жидкости и подачи суспензии в проточную ячейку анализатора, лазер (He-Ne газовый или полупроводниковый твердотельный) в качестве источника излучения, оптическую систему для получения рассеянного излучения на детекторе и систему обработки результатов измерений (слайд "Схема установки для определения грансостава лазерным методом"). Существуют установки, в которых система приготовления суспензии ("мокрый" блок) дополняется системой приготовления аэрозоля ("сухой" блок).

Суспензия перемешивается в специальном резервуаре механической мешалкой. Система приготовления и подачи суспензии часто имеет в своем составе еще и ультразвуковое диспергирующее устройство. Подача суспензии в проточную ячейку анализатора осуществляется насосом.

В оптической системе анализатора лазерный луч при помощи коллиматора (расширителя луча) расширяется до параллельного пучка, который освещает частицы в проточной ячейке. Рассеянный свет от освещаемых частиц направляется преобразовательными линзами Фурье на детектор, состоящий из множества отдельных фотоэлементов.

В системе обработки результатов измерений электрический сигнал от каждого фотоэлемента проходит аналого-цифровое преобразование и направляется в процессор. Обработка и представление результатов измерений осуществляются с помощью встроенного программного обеспечения, которое для разных установок разных компаний-изготовителей может быть разным.

Рентгеновский метод анализа

Рентгеновский метод использует малоугловое рассеивание параллельных лучей и эффективно используется для наноразмерных частиц.

Представление результатов анализа гранулометрического состава

Для представления результатов оценки гранулометрического состава предусмотрено следующее (слайд "Представление результатов анализа гранулометрического состава"):

- Гистограммы, показывающие количественную (массовую) долю той или иной фракции.

- Частная кривая, строящаяся по точкам средних значений размеров фракций.

- Дифференциальная кривая. По оси ординат откладывается доля фракций, деленная на ширину соответствующих фракций ΔQ/Δd. При равных Δd эта кривая совпадает по форме с частной кривой.

- Интегральные кривые "по плюсу" и "по минусу", показывающие соответственно количество частиц, которые больше и меньше данного размера.

%

100

0

50

20

40

60

80

d, мкм

Интегральная кривая "по плюсу"

%

100

0

50

20

40

60

80

d, мкм

Интегральная кривая "по минусу"

- УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Удельная поверхность порошка – сумма площадей наружных поверхностей всех частиц, составляющих единицу массы. Обычно для большинства металлических порошков она составляет 0,01 – 5 м2/г, хотя для ультра- и нанодисперсные частиц зафиксированы поверхности порядка 15 – 50 м2/г и даже сотни м2/г. Удельная поверхность зависит от размера и формы частиц: чем мельче частицы и более неправильная их форма, тем суммарная площадь больше. Она также увеличивается с увеличением степени шероховатости (при одних и тех же форме и размере).

Геометрическая оценка удельной поверхности возможна только в случае сферических частиц с идеально гладкой поверхностью. Тогда Sуд = πd2/m, где: d – средний диаметр частиц; m – масса навески. При наличии шероховатости и особенно при отклонении формы частиц от сферической указанная формула будет занижать давать заниженные значения и тем более, заниженные, чем больше шероховатость и отклонение от сферичности.

Для определения удельной поверхности наибольшее распространение получили методы, построенные на газопроницаемости (протекании газов через слой свободно насыпанного или уплотненного порошка), и методы, основанными на адсорбции газов на поверхности порошков или десорбции их с поверхности. Значительно реже используются методики, основанные на физико-химических эффектах взаимодействия дисперсных тел с жидкостями (теплотах адсорбции и смачивания, сорбции красителей и т.п.).

Все известные методы обладают своими достоинствами и недостатками, среди которых важное место занимают точность, трудоемкость измерений и сложность аппаратурного оформления. Поэтому выбор того или иного конкретного метода напрямую зависит от поставленной задачи.

- Методы газопроницаемости

При реализации методов, построенных на газопроницаемости, оцениваются фильтрационные процессы при прохождении потока газа через слой порошка с известной плотностью. Фильтрация может проходить в вязком или молекулярном режиме.

Вязкий режим реализуется при давлении, близком к атмосферному. В нем пористое тело представляется системой капилляров с неким эквивалентным диаметром, обтекаемых ламинарным потоком газа. Методически фильтрация газа через пористое тело в вязком режиме осуществляется одинаково в целом ряде отечественных и зарубежных приборов, отличающихся лишь конструктивными деталями. В нашей стране распространение получили прибор Товарова (слайд "Прибор Товарова для оценки удельной поверхности порошков"), а также установки ПСХ, АДП, ТЗ.

В приборе Товарова исследуемый порошок известной массы помещают в гильзу и уплотняют пуансоном в слой фиксированной толщины. Под действием перепада давления, создаваемого водой, вытекающей из склянки Мариотта, через слой порошка начинает просачиваться воздух. Измерения проводят на стационарной стадии опыта при установившемся перепаде давления, регистрируемым одноколенным жидкостным манометром. Объем прошедшего через порошок воздуха оценивают по объему воды, которая вытекла из склянки, продолжительность стационарной фильтрации определяют по секундомеру. Как правило, она составляет 15 – 30 секунд.

Удельную поверхность порошка рассчитывают по следующей формуле (слайд "Расчет удельной поверхности по результатам экспериментов на приборе Товарова"):

Sуд=14⋅П3/2γ 1-ПFh⋅ΔPτηV,

П=1−mF h γ

где: F – площадь поперечного сечения слоя порошка; h – толщина слоя порошка; m – масса навески порошка;  – плотность материала порошка; P – перепад давления;  – вязкость воздуха; V – объем воздуха, прошедшего через порошок;  – время фильтрации на стационарной стадии; П – пористость слоя порошка.

Пористость – относительная безразмерная величина, показывающая долю объема пор (пустоты) в габаритном объеме тела. Она измеряется в долях единицы или процентах.

В установках ПСХ, АДП, ТЗ (слайд "Схема установки ТЗ") для создания разрежения используют водяной аспиратор. После отсечки аспиратора краном столб воды в манометре (поднявшийся благодаря разрежению) начинает опускаться, вызывая просачивание воздуха через слой порошка.

Продолжительность процесса, замеряемая секундомером, зависит от толщины слоя, его пористости и удельной поверхности порошка. Эти величины связаны следующим соотношением (слайд "Расчет удельной поверхности по результатам экспериментов на установке ТЗ"):

Sуд=Aγ⋅П31−П2⋅1η⋅τ

где: A –константа прибора;  – плотность материала порошка;  – вязкость воздуха;  – время опускания столба жидкости в манометре от одной контрольной метки до другой; П – пористость слоя порошка (см. выше).

По международному стандарту ISO 10070:1991 (обновлен в 2019 году) удельную поверхность порошков фильтрацией воздуха в вязком режиме определяют по методу Леа-Нурса (слайд "Схема установки Леа-Нурса").

Толщина и диаметр слоя порошка должны не меньше, чем в 50 и 100 раз, соответственно, превышать средний размер частиц, а перепад давлений должен быть малым по отношению к атмосферному давлению (< 4000 Н/мм2), чтобы можно было пренебречь сжатием воздуха. Величину удельной поверхности рассчитывают по следующей формуле (слайд "Расчет удельной поверхности по результатам экспериментов на установке Леа-Нурса"):

Sуд=П3⋅F⋅ΔP5 1−П2⋅q⋅η⋅h⋅γ

где: П – пористость слоя порошка; F – площадь сечения навески порошка; P – перепад давления; q – расход газа;  – вязкость газа; h –толщина слоя навески порошка;  – плотность материала частиц.

Методы фильтрации при атмосферном давлении в режиме вязкого течения позволяют определить удельные поверхности порошков в диапазоне от 0,3 до 1,5 м2/г (размер частиц более 10 мкм). Фактически в них оценивается только внешняя габаритная поверхность частиц. Сложный рельеф и поверхность незамкнутых полостей не учитываются.

Более точные результаты получаются при использовании молекулярного режима, то есть при таком разрежении, когда длина свободного пробега молекул превышает размеры внутренних поровых каналов, а соударения между молекулами крайне редки. В нашей стране под этот принцип, предложенный Б.В. Дерягиным, был разработан целый ряд приборов, в которых реализовывалось либо стационарное течение воздуха, либо его нестационарная фильтрация. В первом случае полученные величины характеризуют внешнюю геометрическую поверхность порошка с частицами, имеющими сравнительно сглаженную поверхность и не формирующими тупиковые и узкие извилистые поры. Нестационарная фильтрация разреженного воздуха позволяет определить полную удельную поверхность порошков, включая поверхность тупиковых пор (слайд "Схема прибора Дерягина для определения удельной поверхности порошков в режиме нестационарной фильтрации").

Фильтрация газа в молекулярном режиме идет через слой уплотненного порошка толщиной 0,5 – 5,0 мм (в зависимости от его дисперсности). Сначала система откачивается до остаточного давления 0,67 Па (0,005 мм рт. ст.), затем в некотором объеме этой установки, где находится образец, создают давление 0,013 – 13,3 кПа (0,1 – 10 мм рт. ст.), после чего системе дают возможность прийти в некоторое равновесие и фиксируют время для достижения стационарного потока через слой порошка. Фактически это время проникновения газа в микрополости частиц, что и является основной величиной, с помощью которой рассчитывают удельную поверхность порошка. Формула для расчета выглядит следующим образом (слайд "Расчет удельной поверхности по данным экспериментов в режиме нестационарной фильтрации"):

Sуд=144 П13 1-П⋅τзh22 RTπ M

где: з – время запаздывания (время для достижения стационарного потока); h – толщина слоя уплотненного порошка; M – молекулярная масса газа; T – температура; R – универсальная газовая постоянная; П – пористость слоя порошка (см. выше).

Данные по внешней и полной поверхности, полученные, соответственно, методами стационарной и нестационарной фильтрации разреженного газа, позволяют судить о развитости внутренней (в том числе и тупиковой) пористости частиц порошка непосредственно из разности двух удельных поверхностей.

- Адсорбционные методы

В настоящее время наиболее точными и универсальными являются адсорбционные методы, в основе которых лежит определение количества вещества, адсорбированного на поверхности твердых частиц в виде плотного мономолекулярного слоя (слайд "Мономолекулярный и полимолекулярный слои при адсорбции газа на поверхности"). Если известны площадь, занимаемая каждой молекулой, и масса адсорбированного газа, то несложно рассчитать площадь, на которую сел газ-адсорбат. Расчетная формула в этом случае выглядит следующим образом (слайд "Расчет удельной поверхности для плотного мономолекулярного слоя"):

Sуд=mm⋅NAm⋅s

где: mm – количество адсорбированного в монослое вещества, моль; NA – число Авогадро (6,0231023 молекул/моль); s – площадь, занимаемая одной молекулой, м2; m – масса исследуемого вещества, г.

Если количество адсорбированного вещества определяется весовым методом, и mm имеет размерность массы, то

Sуд=mm⋅NAM⋅m⋅s

где: М – молярная масса адсорбированного вещества, г/моль.

К сожалению, в реальных условиях слой может не быть мономолекулярным и одновременно не быть сплошным. В реальных условиях объем адсорбированного газа будет зависеть от давления газа в системе.

Адсорбционные методы принято делить на статические (манометрические, гравиметрические или с использованием калиброванного капилляра) и динамические (хроматографические). Среди статических наиболее известен метод БЭТ (Брунауэра-Эммета-Теллера), в основе которого лежит модель не идеального монослоя, а более реалистичная модель полимолекулярного слоя, в котором в каждом из слоев могут быть незанятые позиции.

Опуская довольно сложные расчеты для нескольких первых молекулярных слоев (не монослоев), можно получить итоговую формулу (слайд "Расчет массы вещества, адсорбированного на единице площади полимолекулярного слоя"):

m'mm=c PPS1−PPS⋅1+c−1PPS

где: m' – масса вещества, адсорбированного на единице площади; mm – масса вещества на единице площади одного идеального мономолекулярного слоя; P – рабочее давление; PS – давление насыщенного пара; с – константа.

Вместо масс в формулу могут входить соответствующие объемы газа-адсорбата.

V

P

PS

Vm

Разработанный в 30-х годах прошлого века, метод БЭТ использует в качестве адсорбата жидкий азот при температуре –196 оС. Типичная изотерма адсорбции представляет собой кривую с точкой перегиба.

По этой точке на кривой можно графически определить объем, соответствующий заполнению монослоя и, зная площадь, занимаемую одной молекулой N2 при указанной температуре (0,162 нм2 или 16,2 Å2), рассчитать всю занятую поверхность (слайд "Определение удельной поверхности порошка по методу БЭТ (1)").

По уравнению БЭТ объем адсорбированного газа рассчитывается следующим образом:

V=Vm ⋅c PPS−P 1+c−1PPS

где: с – константа, Vm – объем газа в виде монослоя, P – реальное давление газа, PS – давление насыщенного газа.

P

PS

P/[V(PS – P)]

tg = (с – 1)/(сVm)



0

1

сVm

В линеаризованной форме уравнение БЭТ записывается в следующем виде (слайд "Определение удельной поверхности порошка по методу БЭТ (2)"):

PV PS−P=1c Vm+c−1c Vm PPS

Графическая зависимость P/[V(PS – P)] от P/PS изображается в виде прямой линии с углом наклона (с – 1)/(сVm), отсекающей на оси ординат отрезок 1/(сVm).

Из рассчитанного объема Vm определяют поверхность частиц порошка, соответствующую монослою азота:

S=VmVμNA s

где: V – молекулярный объем одной грамм-молекулы газа (22414 см3/моль), NA – число Авогадро, s – площадь, занимаемая одной молекулой газа.

Затем полученную величину S делят на массу анализируемой пробы.

Определение количества адсорбированного газа может быть и весовым. В этом случае исходят из того, что монослой азота на поверхности 1 м2 весит 0,28 мг.

Статические методы определения удельной поверхности требуют значительных затрат времени, т.к. процесс установления адсорбционного равновесия долог.

Более производительные динамические методы газовой хроматографии основаны на различной адсорбции компонентов газовой смеси поверхностью адсорбента. В нашей стране был разработан ГОСТ 23401-90 на динамический метод тепловой десорбции газа. Сущность этого метода, впервые предложенного Нелсеном и Эггертсеном, заключается в измерении количества газа, адсобируемого порошком при охлаждении, и затем десорбированного при последующем нагревании. В качестве газа используют аргон из аргоно-гелиевой смеси (5 – 7% Ar, 93 – 95% Не). Сначала газ осаждают на холодную поверхность порошка из газовой смеси при –196 оС, а затем его десорбируют в ту же смесь при 20 ± 5 оС. Содержание газа-адсорбата определяют по изменению теплопроводности потока газа-носителя, транспортирующего адсорбат через анализируемый порошок.

К адсорбирующемуся на поверхности частиц газу-адсорбату предъявляется целый ряд требований:

- Определенное давление насыщенных паров при температуре адсорбции;

- Не зависящая от адсорбента (материала, на который осуществляется адсорбция) площадь, занимаемая одной молекулой газа;

- Исключение образования хемосорбционной связи с адсорбентом

Третьему пункту удовлетворяют все инертные газы. Азот нельзя считать полностью инертным, так как существует возможность его взаимодействия с адсорбентом, что впоследствии дает несколько завышенные результаты по удельной поверхности.

Метод тепловой десорбции применяют для измерения удельных поверхностей от 0,01 до 1000 м2/г при минимальной суммарной поверхности навески порошка 0,05 м2.

- ПИКНОМЕТРИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ

Пикнометрическая плотность частиц порошка зависит от природы материала, совершенства макро- и микроструктуры, химического состава (наличия примесей и т.д.). В случае сплавов она также будет зависеть от равномерности распределения в частице легирующих элементов и фаз. В связи с этим пикнометрическая плотность всегда отличается от теоретической плотности материала, указываемой в справочниках.

Это физическое свойство определяют с помощью мерных сосудов-пикнометров с фиксированным объемом (слайд "Определение пикнометрической плотности порошков").

Вначале измеряют массу сухого пикнометра m0, а затем массу пикнометра, заполненного до риски дистиллированной водой m1. Это позволяет, зная плотность воды при температуре опыта, рассчитать точный объем сосуда (который может слегка отличаться от величины, указанной на колбе):

- Vп = (m1 – m0)/γв

где: γв – плотность дистиллированной воды при температуре опыта.

Затем пикнометр сушат, заполняют до риски пикнометрической жидкостью, определяют массу m2 и рассчитывают по известному объему плотность этой жидкости при температуре опыта:

γж = (m2 – m0)/Vп

Далее отмытый от пикнометрической жидкости сосуд сушат и заполняют на 0,5 – 0,7 его объема исследуемым порошком, определяют массу m3, заполняют на 0,75 – 0,8 пикнометрической жидкостью, взбалтывают или вакуумируют для удаления воздуха, адсорбированного на частицах твердой фазы, доливают жидкость до риски и определяют массу m4.

После этого расчет пикнометрической плотности ведут по формуле:

γп = (m3 – m0)/(Vп – Vж)

где:

- Vж = (m4 – m3)/γж

Пикнометрическая жидкость должна хорошо смачивать материал порошка, не взаимодействовать с ним, обладать низкой вязкостью и желательно малой упругостью паров. Наиболее широко в настоящее время применяют керосин, реже спирты, бензол, ацетон.

Для работы с материалами, имеющими пикнометрическую плотность заведомо менее 1 г/см3 (например, полыми оксидными, стеклянными и углеродными микросферами), в МИСиС была разработана методика жидкостной пикнометрии в закрытом сосуде (слайд "Пикнометр для определения плотности порошков менее 1 г/см3"). Основное отличие этой методики от описанной выше заключается в том, что в расчетах используется полный объем сосуда, закрытого пробкой, очевидно превышающий номинальный. Ввод пикнометрической жидкости осуществляется с помощью тонкого капилляра (иглы). В ходе финальной стадии эксперимента легкие порошки всплывают под пробку, воздушные промежутки между ними принудительно заполняются жидкостью, вводимой под небольшим давлением, а ее избыток удаляется через щель между пробкой и горловиной пикнометра. Все замеры массы выполняются с пробкой с капилляром, вставленной в него.

Наряду с жидкостной можно использовать и газовую пикнометрию, основанную на определении объема газа, вытесняемого частицами из калиброванного объема. Это особенно удобно при работе с материалами, плотность которых меньше 1 г/см3.

В основе принципа работы газового (гелиевого) пикнометра лежит изменения давления газа в результате частичного его вытеснения из измерительной камеры исследуемым твердым материалом. На первой стадии эксперимента измеряют давление газа в камере сравнения с известным объемом, затем открывают клапан, обеспечивающий попадание газа в пустую измерительную камеру, и после установления равновесия снова измеряют давление, таким образом определяя объем пустой измерительной камеры. На следующей стадии в измерительную камеру помещают образец исследуемого материала и герметизируют ее. На третьей стадии в измерительную камеру подают такое же количество газа при том же давлении, что и на первой стадии, и снова измеряют давление. По разнице двух измеренных давлений (пустая камера и камера с образцом) определяют объем, занимаемый образцом. Пикнометрическую плотность рассчитывают делением массы образца на полученный объем.

Метод газовой пикнометрии характеризуется высокой точностью, которая, однако, сильно зависит от чистоты исследуемого материала и чистоты газа. Для "очистки" образца может быть использовано несколько приемов: продувка инертным газом, который уносит с поверхности образца влагу, грязь и сорбированные газы; импульсная продувка, которая работает так же, но за счет "ударных" волн газа обладает большей эффективностью по сравнению с обычной продувкой (не рекомендуется для мелкодисперсных образцов).

Следует, однако, иметь в виду, что установки газовой пикнометрии значительно более дороги, чем стеклянные сосуды для жидкостной пикнометрии, требуют более квалифицированного обслуживания и поэтому менее распространены.

- МИКРОТВЕРДОСТЬ

Микротвердость частиц позволяет косвенно оценить их способность к пластическому деформированию. Она зависит от природы и химического состава порошка, а также условий предварительной его обработки.

Определить эту величину удается только на крупных порошках, поскольку методика практически не отличается от аналогичной методики для компактных металлов (вдавливание алмазной пирамидки с углом при вершине 136о под нагрузкой от 0,5 до 200 г) и существует вероятность, что диагональ отпечатка окажется больше диаметра частицы.

Для закрепления порошинок их смешивают со специальными веществами типа бакелита, органического цемента, эпоксидной смолы, при необходимости смесь прессуют и полимеризуют наполнитель при комнатной или повышенной (до 140 оС) температуре.

Для замера микротвердости используют приборы типа ПМТ-3 или аналогичные более современные.

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРОШКОВ

К технологическим свойствам относят текучесть порошка, его насыпную плотность и плотность утряски, уплотняемость, формуемость и прессуемость.

- НАСЫПНАЯ ПЛОТНОСТЬ (ГОСТ 19440-94, ISO 3923-1:1979,

- ISO 3923-2:1981)

Насыпная плотность – масса единицы объема свободно насыпанного порошка (т.е. насыпанного без внешних силовых и вибрационных воздействий). Она зависит от природы материала (его пикнометрической плотности) и угла естественного откоса, составляющего для большинства порошков 25 – 70 о. Последняя величина редко встречается в литературе; как правило, предпочитают оперировать величинами, оказывающими непосредственное влияние на этот угол: их средним размером (гранулометрическим составом), формой частиц, состоянием поверхности. Чем меньше частицы порошка (при прочих равных), тем больше число контактов в единице объема и больше трение в насыпке, что приводит к снижению насыпной плотности. Чем более неправильная форма частиц, тем больше трение между ними и соответственно больше вероятность возникновения в порошке арочного эффекта (появления в насыпке пустот, объем которых больше объема самых крупных частиц) и соответственно меньше насыпная плотность. Аналогичное влияние оказывает шероховатость поверхности.

Следует отметить, что при изменении размера частиц может измениться и форма или, по крайней мере, измениться параметр, характеризующий степень ее отклонения от правильной. Это довольно четко проявляется в случае распыленных порошков, когда при уменьшении диаметра частиц их форма приближается к сферической, что приводит к увеличению насыпной плотности.

Если порошок характеризуется очень широким гранулометрическим составом (с разницей между минимальным и максимальным размером на порядок и более), то возможно увеличение насыпной плотности из-за того, что мелкие частицы попадают в пустоты между крупными. Для идеальных сферических частиц максимальное соотношение размеров мелкой и крупной фракции, обеспечивающее такое распределение – 1/7, для реальных порошков – 1/10.

Для определения насыпной плотности используют либо воронку с диаметром отверстия 2,5 или 5 мм (слайд "Воронка для определения насыпной плотности и текучести"), либо специальное устройство, называемое волюмометром Скотта. Это устройство представляет собой систему воронок с промежуточной прямоугольной колонной с пластинами, расположенными под углом 25 о к вертикали (см. чертеж на стр. 354 ч.I учебника "Процессы порошковой металлургии").

Проба порошка должна иметь объем не менее 100 см3, ее необходимо прокалить (высушить) при температуре до 110 оС. В ходе анализа емкость объемом 25 ± 0,03 см3, изготовленную из немагнитного материала, заполняют "с горкой" частицами, вытекающими из воронки или волюмометра. Избыток порошка удаляют однократным движением немагнитной линейки. Количество оставшегося порошка рассчитывают по разности масс заполненной и пустой емкости. Насыпную плотность рассчитывают по формуле:

γнас = (m1 – m0)/V

где: m1 – масса емкости, заполненной порошком, m0 – масса пустой емкости, V – ее внутренний объем.

Насыпную плотность порошка можно отнести к его пикнометрической плотности и получить относительную насыпную плотность (выражаемую в долях единицы или в процентах), которая показывает долю объема, занимаемого твердой фазой в габаритном объеме насыпки. Эта величина может быть очень небольшой, всего 5 – 7% в случае разветвленных агломератов мелких частиц, а может приближаться к теоретической относительной плотности укладки шаров (74,3 %) для крупных сферических частиц.

Насыпная плотность – чисто эмпирическая характеристика, которую нельзя рассчитать, зная гранулометрический состав порошка и его пикнометрическую плотность. Она также не подчиняется правилу аддитивности для смесей порошков.

- ПЛОТНОСТЬ УТРЯСКИ (ГОСТ 25279-93, ISO 3953:1993)

Понятие "плотность утряски" связано с наблюдаемым сокращением объема навески порошка до 20 – 25% при воздействии на нее вибрации. По аналогии с насыпной плотностью плотность утряски определяется как отношение массы порошка к занимаемому после вибровоздействия объему.

Методика определения этого технологического свойства предусматривает воздействие на порошок, находящийся в мерном цилиндре объемом 25 или 100 см3, осевой вибрации с частотой 1,6 – 5 Гц (100 – 300 ударов в минуту) и амплитудой 3 ± 0,2 мм (слайд "Схема установки для определения плотности утряски").

Максимальная плотность утряски достигается на крупных и средних порошках с частицами сферической формы и минимально шероховатой поверхностью. Однако следует иметь в виду, что разница между насыпной плотностью и плотностью утряски у таких порошков будет невелика, поскольку они уже при насыпке формируют довольно плотную укладку. Также малую разницу между этими двумя плотностями будут иметь порошки с частицами разветвленной формы или представляющие собой разветвленные агломераты, поскольку динамических нагрузок, возникающих во время вибрационного воздействия, будет не достаточно для разрушения связей между частицами (агломератами).

- ТЕКУЧЕСТЬ (ГОСТ 20899-98, ISO 4490:1978)

Текучесть – способность порошка с определенной скоростью вытекать из отверстия. Она непосредственно определяет время истечения порошка из бункера пресса-автомата и влияет на качество заполнения полости пресс-формы.

Текучесть – комплексная характеристика, зависящая от тех же факторов, что и насыпная плотность (форма частиц, их гранулометрический состав и состояние поверхности, пикнометрическая плотность), однако характеры зависимостей, например, от размера частиц, не всегда соответствует таковым для насыпной плотности.

В общем случае истечение порошка через отверстие затрудняется при увеличении его удельной поверхности, уменьшении размеров частиц, отдалении формы от сферической. Окисление, как правило, облегчает перемещение порошинок друг относительно друга из-за уменьшения коэффициента межчастичного трения. Влага значительно ухудшает течение порошка.

Текучесть выражают числом секунд, за которое 50 ± 0,1 г порошка вытекают через калиброванное отверстие диаметром 2,5 мм в воронке с углом конусности 60 о. Порошок перед опытом может быть просушен. Если после открытия отверстия порошок не начал вытекать из воронки, допускается один раз слегка ударить по ней. Если после удара истечение не началось или оно прекратилось до протекания всей пробы через отверстие, считается, что исследуемый порошок не течет.

Текучесть определяют по формуле:

- Т = Kτ

где: τ – время истечения 50 г порошка, определенное с помощью секундомера с точностью до 0,1 с, K – корректирующий (поправочный) коэффициент воронки.

Для определения корректирующего коэффициента используют фракцию –106 мкм стандартного порошка китайского или турецкого наждачного корунда, предварительно высушенного при 110 оС в течение 30 минут. Стандартная навеска массой 50 г должна вытекать из воронки за 40 ± 0,5 секунд. Клеймо (калибр) воронки С, выгравированное на ней, представляет собой среднее арифметическое по пяти замерам, округленное до первого десятичного знака. Корректирующий (поправочный) коэффициент равен числу 40, деленному на клеймо (калибр).

Проверка воронки должны выполняться не реже двух раз в год. Если время истечения контрольной пробы стандартного порошка оказывается меньше 37 секунд, воронка считается изношенной и ей пользоваться нельзя.

Ранее по ГОСТ 20899-75 для определения поправочного коэффициента использовали дистиллированную воду в объеме 100 мл. Среднее по пяти замерам время ее истечения из воронки (клеймо/калибр) должно составлять 25 ± 2 с. Корректирующий коэффициент рассчитывают по формуле K = 25,3/С. При калибровке с помощью дистиллированной воды воронка считается изношенной, если время истечения оказалось меньше 23 с.

Для определения текучести порошков допускается использование автоматического прибора, обеспечивающего фоторегистрацию начала и окончания вытекания порошка из воронки.

- УПЛОТНЯЕМОСТЬ (ГОСТ 25280-90, ISO 3927:1985)

Уплотняемость – способность порошка уменьшать занимаемый объем под действием давления или вибрации. Она зависит от коэффициента межчастичного трения, и все факторы, повышающие этот коэффициент (уменьшение размеров частиц, большая шероховатость поверхности, неправильная форма), будут ее снижать. Также уплотняемость зависит от материала частиц: порошки из более пластичных металлов при прочих равных уплотняются лучше, чем порошки из менее пластичных металлов.

Эта характеристика оценивается по плотности прессовок, изготовленных при 200, 400, 500, 600 и 800 МПа (примерно 2, 4, 5, 6 и 8 т/см2) в цилиндрической пресс-форме диаметром 20 – 26 мм, обеспечивающей соотношение высоты и диаметра прессовок от 0,8 до 1,0. Также можно использовать прямоугольную пресс-форму с сечением засыпной полости 30 х 12 мм, обеспечивающую высоту прессовок 5 – 7 мм. ГОСТ 25280-90 допускает по согласованию с заказчиком применение цилиндрической пресс-формы диаметром 11,3 мм из предыдущей версии стандарта 25280-82 (где предусматривалось еще давление 700 МПа). Масса навески рассчитывается по формуле:

m = 0,7 d3γпикн

где: d – диаметр полости матрицы, см, γпикн – пикнометрическая плотность порошка, г/см3. В версии стандарта 1982 года в формуле вместо 0,7 стояла величина 0,79.

Перед прессованием на стенки полости матрицы наносят стеарат цинка в качестве твердой смазки.

Прессование ведут по двусторонней схеме, в которой нагрузка прикладывается к порошку с двух сторон вдоль одной оси (слайд "Схема двустороннего прессования при определении уплотняемости порошков").

Сначала нижний пуансон вводят в матрицу и устанавливают ее на опорах. Навеску порошка засыпают в полость матрицы, обеспечивая равномерное ее заполнение. После этого в матрицу вводят верхний пуансон и устанавливают пресс-форму в сборе вместе с опорами в рабочем пространстве пресса.

Для обеспечения приложения нагрузки с двух сторон используют предварительное нагружение усилием 20 кН в случае цилиндрической пресс-формы диаметром 20 – 26 мм и прямоугольной пресс-формы 30 х 12 мм или 4 кН в случае цилиндрической пресс-формы диаметром 11,3 мм. Цель предварительного нагружения – создание трения по поверхности соприкосновения матрицы с порошком, которое бы удерживало матрицу в подвешенном состоянии после удаления опор. Подвешенное состояние матрицы обеспечит движение обоих пуансонов относительно нее (и соответственно приложение усилия к порошку с двух сторон) при последующем основном нагружении со скоростью, не превышающей 50 кН/с. Извлечение прессовки из матрицы осуществляют нижним пуансоном с использованием опор.

- ФОРМУЕМОСТЬ

Формуемость – способность порошка сохранять приданную ему под воздействием давления форму в заданном интервале пористости. Факторы, способствующие увеличению межчастичного трения и улучшению зацепления частиц, будут повышать формуемость порошка. Кроме этого, при прочих равных порошки пластичных металлов обладают более высокой формуемостью, чем порошки малопластичных и хрупких металлов, поскольку при приложении нагрузки они легче деформируются пластически и формируют более развитые межчастичные контакты, на которых действуют силы Ван-дер-Ваальса.

По ГОСТ 25280-82 формуемость определяется с помощью разборной пресс-формы с профильным верхним пуансоном (см. чертеж на стр. 361 ч.I учебника "Процессы порошковой металлургии"). В ходе опыта прессуется заготовка массой m = 2,5пикн, причем прессование ведут до соприкосновения плиты пресса с верхней поверхностью матрицы, то есть до полного захода верхнего пуансона в нее. Криволинейная рабочая поверхность этого пуансона обеспечивает различные коэффициенты обжатия порошка и соответственно различную его плотность в разных сечениях формовки.

После извлечения заготовки ее осматривают с помощью лупы и определяют места осыпания порошка и возникновения расслойных трещин. Далее по диаграмме определяют два значения пористости, между которыми находится интервал формуемости.

Формуемость качественно можно оценить по так называемой барабанной пробе, в ходе которой формовки диаметром 10 мм и высотой 5 мм обкатываются во вращающемся барабане-сите. После 15-минутной обработки оценивают убыль массы формовок за счет выкрашивания кромок.

- ПРЕССУЕМОСТЬ

## Прессуемость – способность порошка образовывать под воздействием давления тело, имеющее заданные размеры, плотность, форму. Ее условно можно считать интегральной характеристикой, поскольку на приобретение и сохранение формы непосредственно влияет формуемость порошка, а на достижение заданной плотности – уплотняемость. Однако следует иметь в виду, что действующий международный стандарт ISO 3927:1985, фактически описывающий определение уплотняемости порошков, озаглавлен "Порошки металлические (кроме порошков твердых сплавов). Определение прессуемости при одноосном сжатии".

- ОТБОР И ПОДГОТОВКА ПРОБ

Достоверность оценки свойств порошка в большой степени зависит от правильности отбора и подготовки представительной пробы. В нашей стране порядок отбора и подготовки регламентирует ГОСТ 23148-98, которому соответствует международный стандарт ISO 3954:1977.

Отбор и подготовка проб порошка в случае размещения его в контейнерах – процесс многоэтапный (слайд "Схема отбора проб порошка из контейнеров и их подготовки"). Количество контейнеров, случайно выбираемых для отбора проб, зависит от объема партии:

Количество контейнеров для отбора проб из партии порошка

(слайд "Количество контейнеров для отбора проб из партии порошка")

| Количество контейнеров в партии | Количество контейнеров для отбора точечных проб | Количество контейнеров в партии | Количество контейнеров для отбора точечных проб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – 5 | Все | 61 – 99 | 9 |
| 6 – 11 | 5 | 100 – 149 | 10 |
| 12 – 20 | 6 | 150 – 199 | 11 |
| 21 – 35 | 7 | 200 – 299 | 12 |
| 36 – 60 | 8 | 300 – 399 | 13 |

На каждые 100 контейнеров свыше 399 в отбор включают один дополнительный контейнер. В нормативной документации на конкретный порошок может быть приведено иное количество контейнеров для отбора точечных проб.

Если партия порошка выгружается непрерывным потоком, то отбор проб можно осуществлять при выгрузке через регулярные интервалы времени, которые рассчитываются по следующей формуле:

t=MQ⋅n

где: M – масса партии порошка, кг; Q – производительность процесса по порошку, кг/с; n – число точечных проб, равное предполагаемому количеству выборочных упаковочных единиц (см. таблицу выше). Необходимо отбирать не менее трех точечных проб – одну в начале потока, одну в середине и одну в конце потока.

Отбор точечной (в переводе ISO 3954:1977 групповой) пробы следует проводить так, чтобы представительная (в переводе ISO 3954:1977 усредненная) проба точно характеризовала всю партию. Масса объединенной (в переводе ISO 3954:1977 суммарной) пробы должна быть достаточной для приготовления из нее всех отдельных проб для испытаний. Гомогенизацию (усреднение) объединенной пробы проводят последовательной пересыпкой порошка не менее десяти раз или четырехкратным просеиванием порошка через сито с размером отверстий в два-три раза большим, чем максимальный размер частиц порошка. Также эффективной является гомогенизация в конусном (двухконусном) смесителе.

При отборе точечных (групповых) проб вручную из единицы упаковки (контейнера) используют разные виды пробоотборных щупов (слайд "Виды пробоотборных щупов"). Щупы должны иметь длину, позволяющую отбирать порошок на всех уровнях упаковки. Их конструкция зависит от текучести порошка, от которого берут пробу. Для отбора порошков с высокой текучестью применяется щуп, представляющий собой две трубки с закрытыми торцами, вставленные одна в другую. Обе они имеют несколько продольных отверстий, при совмещении которых порошок затекает во внутреннюю трубку. После взаимного поворота трубок на некоторый угол, порция порошка во внутренней трубке отсекается от основного его объема.

Щуп в виде трубки с открытым торцом применяется для отбора пробы порошка с низкой или очень низкой текучестью. Диаметр трубки подбирают таким образом, чтобы весь порошок, попавший в трубку при ее погружении в контейнер, остался в ней при извлечении.

Для разделения проб или партий порошка в зависимости от его количества применяют различные устройства и приспособления (слайд "Некоторые устройства для разделения проб").

Желобчатый делитель применяется при разделении (уменьшении) проб порошка с хорошей текучестью. Порошок партии или перемешанной объединенной пробы равномерно насыпают сверху на приемную плоскость по всей ширине делителя. Если требуется дальнейшее уменьшение массы пробы, операцию повторяют. Для порошков с хорошей текучестью также используют делители ротационного типа.

При уменьшении пробы квартованием порошок насыпают на чистую плиту конусом через воронку, неподвижно закрепленную над плитой. После насыпания конус уплотняют на 1/4 первоначальной высоты, нажимая на него пластиной. Затем порошок разделяют на четыре равные части с помощью крестовины. Длина ее ребер должна быть больше диаметра основания конуса. Для приготовления пробы используют порошок из двух противоположных секторов крестовины. Если требуется дальнейшее уменьшение массы партии или пробы, операцию повторяют.

Полученную представительную (усредненную) пробу делят на две части и помещают в отдельные упаковки. Одна часть пробы предназначается для испытания, а другая хранится на случай разногласий в оценке качества порошка в течение не менее шести месяцев. Способ упаковывания пробы должен обеспечивать сохранение свойств порошка до момента испытания и быть указан в нормативных документах на конкретный порошок.

На каждой упаковке должно быть указано наименование и марка порошка; обозначение нормативного документа на порошок; номер партии и дата отбора и подготовки проб.