ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ

Прежде чем приступить к изучению методов производства металлических порошков, необходимо кратко описать их свойства.

Свойства порошков принято делить на три группы: химические, физические и технологические.

- Химические свойства

  - Химический состав (содержание основного компонента, примесей с учетом адсорбированных газов)

  - Пожаровзрывоопасность (характеризует возможность возгорания порошка и объемного взрыва; количественная характеристика – предельно допустимая концентрация – ПДК, г/м3)

  - Токсичность (характеризует степень вредного воздействия порошка на организм человека; количественная характеристика – предельно допустимая концентрация – ПДК, г/м3)

- Физические свойства

  - Форма частиц (сферическая, округлая, овализованная, осколочная, губчатая, дендритная, игольчатая, пластинчатая, агломераты частиц)

  - Размер частиц/ гранулометрический состав (средний размер частиц, распределение частиц по размерам)

  - Удельная поверхность (суммарная поверхность всех частиц порошка, составляющих единицу массы или единицу объема материала)

  - Пикнометрическая плотность (близка к табличной, чаще всего рентгеновской, плотности, но может сильно отличаться от таковой из-за газовых включений, микропор и т.п.)

  - Микротвердость (определяется по стандартной методике для крупных порошков)

- Технологические свойства

  - Насыпная плотность (масса единицы объема свободно насыпанного порошка)

  - Плотность утряски (аналогична предыдущей характеристике, но для порошка, уплотненного по специальной программе)

  - Текучесть (способность порошка вытекать из отверстия)

  - Уплотняемость (способность порошка уменьшать занимаемый объем под воздействием давления или вибрации)

  - Формуемость (способность порошка сохранять приданную ему под воздействием давления или вибрации форму в заданном диапазоне пористости)

  - Прессуемость (способность порошка образовывать под действием давления тело, имеющее заданные размеры, форму и плотность)

Фактически прессуемость является обобщением для уплотняемости и формуемости. На практике вполне достаточно пользоваться понятиями уплотняемости и формуемости, тем более, что понятие прессуемости части трактуется разными людьми по-разному.

Методы получения металлических порошков в нашей стране принято делить на механические и физико-химические. Первые не предполагают существенного изменения химического состава обрабатываемого материала, вторые – соответственно основаны именно на изменении химического состава.

Также следует отметить, что, строго говоря, метод "испарение – конденсация" относится к физическим методам, которые ранее выделялись в отдельную группу в общей классификации методов, поскольку в ходе его реализации химический состав материала не меняется, а агрегатное состояние – весьма существенно (слайд "Классификация методов получения металлических порошков").

Методы получения металлических порошков

Механические

Физико-химические

Измельчение

твердых веществ

Диспергирование расплавов

Резание

Дробление

Размол

Измельчение ультразвуком

Механическим воздействием

Воздействием энергоносителя

Восстановление химических

соединений

Электролиз

Термическая диссоциация

хим. соединений

Твердых или расплавленных соединений

В растворах

Газообразных соединений

В плазме

Растворов

Расплавов

Газами (Н2)

Металлами

Газами

Тв. углеродом

Металлами

Газами

Жидкостями

Карбонилов

Других соединений

Испарение – конденсация

Термо-диффузионное насыщение

Межкристал-литная коррозия

СВС

Прочие методы

МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВ

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ

Механическим измельчением можно превратить в порошок практически любой твердый материал (металл).

Под измельчением понимают уменьшение начального размера частиц материала под действием внешних усилий, преодолевающих внутренние силы сцепления.

При измельчении обычно говорят о нескольких видах воздействия:

- Раздавливание (редкий вид воздействия при получении порошков; чаще характерен для операций подготовки вспомогательных материалов);

- Резание (характерен для тех случаев, когда металлический порошок или сырье для его изготовления получается в результате металлообработки)

- Удар

- Истирание

Собственно измельчение может быть самостоятельной операцией получения порошка, а может входить в технологическую цепочку в качестве промежуточной операции, например, при подготовке исходных материалов (тогда вообще речь может идти о получении частиц размером более 1 мм) или при разрушении спеченной губки.

Измельчение наиболее целесообразно использовать при производстве порошков из твердых, хрупких веществ: чугуна, кремния, бериллия, хрома, вольфрама, марганца, ферросплавов и т.д. Измельчение пластичных материалов достаточно затруднено, поскольку частицы преимущественно не разрушаются, а расплющиваются и даже склепываются.

Энергия, подводимая к разрушаемому телу, расходуется на упругую и пластическую деформацию, на теплоту и образование новых поверхностей. Если отвлечься от теплоты, которая существенно снижает КПД процесса (а он может составлять доли процента), то работа, затрачиваемая на измельчение, согласно теории П.А. Ребиндера выражается следующей суммой:

А = S + KV

где: S – слагаемое, показывающее долю энергии, расходуемую на образование новых поверхностей;  – поверхностная энергия; S – приращение поверхности; KV – слагаемое, показывающее долю энергии, расходуемую на деформацию; K – работа упругой и пластической деформации единицы объема; V – часть объема тела, подверженная деформации (слайд "Работа, затрачиваемая на измельчение").

При дроблении (т.е. процессе со степенью измельчения 5 ÷ 10) величина S мала, и энергия расходуется преимущественно на деформацию тела, при размоле (степень измельчения до 100) S большое, и энергия расходуется преимущественно на образование новых поверхностей.

Следует отметить, что при получении очень мелких порошков есть два конкурирующих процесса: разрушение частиц (дезинтеграция) и их агрегирование (интеграция). Предельный размер частиц, который можно получить в процессах тонкого измельчения – до 0,1 мкм.

ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ РЕЗАНИЕМ

Специальное получение металлического порошка в виде опилок или стружки экономически не выгодно, и на практике используется очень редко. Как правило, механическому измельчению подвергаются отходы металлообработки, очищенные от СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости): стальная, чугунная стружка и т.д.

Единственным, пожалуй, случаем промышленного производства порошка резанием можно считать получение магниевого порошка.

Первый способ – царапание с помощью так называемой "кратц-машины", оснащенной барабаном с царапающей зубчатой лентой.

Крупность порошка регулируется числом, толщиной зубьев, а также скоростью подачи магниевой пластины; dmin = 220 мкм.

Если нужно получить порошок меньшего размера, то после царапания проводят измельчение в мельницах в среде углекислого газа во избежание окисления.

Более производительным способом является фрезерование. Магниевую пластину обрабатывают одновременно двумя фрезами – вертикальной и горизонтальной. Линейная скорость фрезерования составляет 30 ÷ 40 м/с. Таким способом получают частицы порошка размером до 90 мкм при достаточно широком гранулометрическом составе. Отфрезерованный порошок отсасывают в циклон, затем он попадает на сито, где рассеивается на фракции.

ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ РАЗМОЛОМ

Размол в шаровых вращающихся мельницах

Шаровая вращающаяся мельница (ШВМ) – простейшее размольное устройство, представляющее собой горизонтально расположенный барабан, который вращается вокруг продольной оси. Барабан заполнен размольными телами, чаще всего шарами, однако отмечается использование и тел другой формы. Важным требованием для таких тел является примерно одинаковый размер по трем измерениям (слайд "Шаровые вращающиеся мельницы").

В шаровых мельницах могут быть реализованы два вида воздействия на материал – удар и истирание. Удар обеспечивается за счет подъема шаров на некоторую высоту (т.е. приобретения соответствующей потенциальной энергии) и последующего падения или скатывания (с переходом потенциальной энергии в кинетическую и передачей кинетической энергии частицам размалываемого материала). Истирающее воздействие реализуется за счет проскальзывания шаров друг относительно друга в объеме шаровой загрузки и за счет проскальзывания загрузки (точнее цилиндрической части ее наружной поверхности) относительно внутренней поверхности барабана. Прижим, необходимый для этого вида воздействия обеспечивается весом шаров.

Иногда можно встретить деление ШВМ на "длинные" и "короткие" в зависимости от соотношения их размеров. Считают, что в "длинных" мельницах (D/L  3) преобладает истирающее воздействие, а в "коротких" (D/L > 3) – соответственно ударное. Следует оговориться, что привязка преобладающего воздействия к соотношению габаритов барабана имеет смысл только при сравнении мельниц одинакового объема. Если это условие выполняется, то диаметр "короткой" мельницы будет больше диаметра "длинной", и размольные тела в ней будут подниматься на бóльшую высоту, приобретая бóльшую потенциальную энергию и нанося более сильный удар по частицам размалываемого материала. В мельницах с одинаковыми диаметрами и разными объемами потенциальная энергия шаров будет одной и той же (при прочих равных) и, следовательно, воздействие на частицы материала также будет одним и тем же.

Рассмотрим поведение шаровой загрузки сначала в покоящейся, а затем во вращающейся мельнице (слайд "Вывод формулы для критической скорости вращения барабана шаровой мельницы").

При небольшой скорости вращения шаровая загрузка будет двигаться как единое целое, поднимаясь на определенный угол и опускаясь в исходное положение или в положение, близкое к нему. С увеличением скорости вращения от шаровой загрузки начинают отрываться и скатываться вниз отдельные шары.

P

F

ц

P sin







R

V

Для более строгой оценки поведения шаров рассмотрим поведение одного шара, поднявшегося на определенную высоту.

Условием устойчивого положения шара является равенство сил: Fц = Psin

Fц=m⋅V2R; 	тогда		m⋅V2R=P⋅sinα

V = R = 2fR = (2n/60)R

P⋅V2g⋅R=P⋅sinα; 	P⋅(2π⋅n)2R2g⋅3600⋅R=P⋅sinα

Для шарика, поднявшегося в зенит  = 90о

4π2⋅R⋅nкр2g⋅3600=1		2π2⋅D⋅nкр2g⋅3600=1		nкр2=g⋅36002π2⋅D		тогда

nкр=42,4D

Важно помнить, что внутренний диаметр мельницы D выражается в метрах, а nкр – в об/мин.

При выводе этой формулы были сделаны следующие допущения:

- Не учитывается проскальзывание шаров по внутренней поверхности барабана. Из-за этого формула дает заниженные значения nкр.

- Формула выведена только для одного шара, непосредственно прилегающего к внутренней поверхности барабана. Для шара в следующем слое вместо радиуса R следует ввести разность (R – a), где "а" – расстояние от центра массы этого шара до поверхности барабана. При ее введении величина D в формуле должна уменьшиться, а nкр – соответственно возрасти. Строго говоря, для шара в первом слое тоже нужно было бы писать (R – r), где "r" – его радиус. Но учитывая, что R >> r, эти можно пренебречь.

- При выводе формулы не учитывалась реальная форма размольного тела, которая оказывает свое влияние.

Таким образом, nкр – некоторая предельная (минимальная) величина, в долях которой выражают скорость вращения барабана мельницы для одного из возможных режимов работы. Минимальная – из-за проскальзывания.

Режимы работы шаровой мельницы (слайд "Режимы работы шаровой мельницы")

- Режим скольжения: n  0,2nкр. Измельчаемый материал истирается между цилиндрической поверхностью шаровой загрузки и внутренней поверхностью барабана. Шаровая загрузка ведет себя как единое тело. В этом режиме можно осуществлять смешивание компонентов.

Когда угол подъема загрузки превышает угол естественного откоса шаров, мельница переходит в режим перекатывания.

- Режим перекатывания: n = (0,4 ÷ 0,6)nкр. Для этого режима в шаровой загрузке выделяют четыре зоны:

а) Зона подъема шаров. В ней материал истирается из-за проскальзывания шаров относительно поверхности барабана.

б) Зона скатывания шаров. В ней материал испытывает ударное воздействие от перекатывающихся и соударяющихся шаров и в меньшей степени истирание.

в) Зона встречи шаров с поверхностью барабана. В ней частицы, попавшие между шарами поверхностью барабана, испытывают ударное воздействие.

г) Застойная зона. В ней шары не перемещаются друг относительно друга, и поэтому воздействие на материал отсутствует. По мере увеличения скорости вращения мельницы до 0,6nкр застойная зона становится все меньше и наконец полностью рассасывается.

При дальнейшем увеличении оборотов шары могут отрываться от внутренней поверхности барабана, обеспечивая переход в режим интенсивного измельчения или так называемый "водопадный" режим.

- Режим интенсивного измельчения ("водопадный" режим): n = (0,7 ÷ 0,85)nкр. Частицы материала измельчаются за счет ударного воздействия при перекатывании шаров по поверхности загрузки и при соприкосновении их с барабаном.

- Закритический режим (n > nкр). Теоретически показанное на схеме положение шаров должно наблюдаться при n = nкр, однако "залипание" слоев происходит постепенно, по мере того как для каждого конкретного слоя шаров начнет выполняться условие n>42,4Dэфф,

где Dэфф = 2Rэфф; Rэфф – расстояние между осью барабана и центром массы шара в конкретном слое загрузки. Таким образом, можно говорить, что переход к закритическому режиму растянут в некотором диапазоне скоростей вращения мельницы. Переходы к режиму перекатывания и водопадному режиму определяются более четко, т.е. когда соответственно от загрузки отрывается и начинает свое перекатывание первый шар и когда первый шар отрывается и летит по воздуху.

Следует отметить, что проскальзывание слоев шаров друг по другу затруднено по сравнению с проскальзыванием наружного слоя по стенке барабана, так шары одного слоя попадают во впадины другого и это способствует их "залипанию".

Существует ряд ШВМ, которые работают в закритическом режиме благодаря наличию на внутренних стенках барабана специальных выступов, сбрасывающих шары с поверхности барабана.

Рассмотрим соотношение для оценки перехода режима скольжения в режим перекатывания (слайд "Вывод формулы для оценки перехода от режима скольжения к режиму перекатывания"), на схеме 1 – угол шаровой загрузки.

P

F

тр









R

a

P sin



Момент силы трения, обеспечивающей подъем шаровой загрузки, равен:

Mтр = fPR

Момент силы, препятствующей подъему шаровой загрузки, равен:

M = Psina = PsinRcos1, 	тогда

fPR = PsinRcos1, 	откуда

f= sincos1      и        sin = f / cos1

Режим перекатывания начнется тогда, когда угол  превысит угол естественного откоса для шаров в данной загрузке.

Если выводить это соотношение более строго, то нужно учесть зависимость момента силы трения от величины угла . Эта зависимость сложная, и в первом приближении ее можно учесть как Mтр = fPRcos. Тогда переход от режима скольжения к режиму перекатывания должен описываться зависимостью tg = f / cos1, поскольку исходное равенство должно выглядеть как:

fPRcos = PsinRcos1.

На результаты размола в ШВМ оказывают влияние многие факторы (слайд "Факторы, влияющие на результаты размола").

- Коэффициент загрузки . Обычно он составляет 0,4 ÷ 0,45 от внутреннего объема барабана мельницы. Для эффективного размола с ударным воздействием шары (размольные тела) должны приобретать достаточную кинетическую энергию. В условиях режима перекатывания и особенно в условиях "водопадного" режима такая энергия приобретается при движении шаров по сравнительно длинным траекториям (их протяженность может быть равна или даже превышать внутренний диаметр барабана). При значениях  0,5 и более траектории будут постепенно укорачиваться, а кинетическая энергия соответственно уменьшаться. Если коэффициент загрузки меньше 0,3 ÷ 0,4, то снижается производительность мельницы.

При весовой загрузке стальных размольных тел используют эмпирическое соотношение 1,7 ÷ 1,9 кг/литр объема мельницы. В случае использования размольных тел из других материалов загрузка изменяется пропорционально изменению их плотности.

- Соотношение между массой размольных тел и массой измельчаемого материала обычно составляет 2,5 ÷ 3,5. Вообще считается, что измельчаемый материал должен помещаться в пустоты между размольными телами. Верхний уровень материала не должен быть выше уровня шаровой загрузки.

При интенсивном измельчении указанное соотношение может достигать 6 ÷ 12 или даже больше. Изменяется оно и в случае, когда плотности размольных тел и измельчаемого материала близки. В этом случае mш/mмат = 5  6.

- Большое влияние на результаты размола оказывает размер шаров (размольных тел). По эмпирической оценке dmax = (118÷124)Dвн. Эту величину можно считать разумной с точки зрения кинетической энергии, приобретаемой шарами при своем движении. Чем больше шар, тем больше его масса, но тем короче его возможная траектория внутри барабана, следовательно, меньше приобретаемая им скорость. Также с увеличением размера шаров уменьшается их количество при заданной массе загрузки, и соответственно число соударений между ними, что снижает интенсивность воздействия на материал. При уменьшении размера шаров у них увеличивается поверхность, усиливается истирающее воздействие, но ослабляется ударное, поскольку уменьшение массы не компенсируется приростом скорости.

Для минимального размера шаров выведена эмпирическая формула

dшmin=dнач.матmaxσ21,28⋅E⋅γш⋅D⋅10−7

где:  – предел прочности измельчаемого материала, МПа; D – внутренний диаметр мельницы, мм; ш – плотность материала шаров, г/см3; Е – модуль упругости измельчаемого материала, МПа.

- Время размола. Зависимость среднего размера частиц от времени размола имеет следующий вид:



dср

Длительность размола обычно составляет от нескольких часов до нескольких суток. Как видно из графика, размол в течение нескольких суток не должен приводить к заметному изменению среднего размера частиц. Однако при длительном размоле наблюдается уменьшение отклонения размеров частиц от среднего. Это объясняется установлением динамического равновесия между разрушением частиц и образованием более или менее прочных агломератов.



2

1

dср

dср 2

dср 1

Сухой размол

Мокрый размол

Среда размола также оказывает большое влияние на результаты размола в ШВМ (слайд "Применение жидкости при размоле).

При использовании жидкости за одно и то же время размола можно получить более мелкие частицы, или за меньшее время можно получить такой же размер частиц, что и при сухом размоле.

Преимущества мокрого размола обусловлены следующими причинами:

- В работах академика П.А. Ребиндера был установлен эффект адсорбционного понижения прочности. Применительно к измельчению твердых материалов этот эффект заключается в снижении прочности поверхностных слоев разрушаемых частиц, на которых адсорбируется жидкость. Это облегчает зарождение трещин, распространение которых и приводит к разрушению частиц.

- В разрушаемых частицах существует вероятность самозаживления распространяющейся трещины. Жидкость, проникая в трещину, препятствует ее самозаживлению за счет эффекта "расклинивания".

- Жидкость снижает коэффициент трения между размольными телами, что должно интенсифицировать их перемещение относительно друг друга и тем самым усилить их воздействие на размалываемый материал.

- Жидкость (чаще всего состоящая из полярных молекул), адсорбируясь на частицах размалываемого материала, образует на них двойные заряженные слои, которые приводят к отталкиванию частиц друг от друга, препятствуя их агломерации.

- Жидкость устраняет пыление, вовлекая в процесс измельчения весь обрабатываемый материал.

Количество жидкости, заливаемой в мельницу, составляет 0,15 ÷ 0,25 л/кг размольных тел. Визуально уровень жидкости должен доходить до верхней поверхности шаровой загрузки. Иными словами, жидкость должна заполнить пустоты в ней.

Положительное влияние жидкости при размоле может быть усилено добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ).

К жидкостям предъявляются вполне разумные требования: смачивание поверхности размалываемого материала, слабое химическое взаимодействие с размалываемым материалом или полное отсутствие такового, отсутствие коррозионного воздействия на оборудование, низкая упругость паров (невысокая летучесть), низкая пожаровзрывоопасность, легкость отделения от частиц порошка, невысокая стоимость.

Часто весь этот комплекс требований удовлетворить не удается, например, широко используемый в твердосплавном производстве этиловый спирт летуч и пожаровзрывоопасен, хотя с другой стороны он не взаимодействует с порошком и хорошо отделяется от него. Кроме спирта для размола можно применять ацетон, эфиры, другие углеводороды, воду (для оксидных материалов).

Недостатками использования жидкостей являются необходимость ее отгонки и последующей сушки порошка, опасность взрыва барабана мельницы, необходимость использования различных охлаждающих систем.

Взрыв мельницы может произойти из-за повышенного давления паров жидкости (особенно легколетучей), которое вызывается теплом, выделяемым при трении внутри барабана. Предотвратить это можно охлаждением мельницы за счет орошения барабана из распылителей и/или частичного погружения его в емкость с водой, а также с помощью водяной рубашки на самом барабане. В последнем случае вода в рубашку подается через полые цапфы.

Помимо нагрева большую проблему представляет загрязнение измельчаемого порошка из-за натирания в него материала барабана и размольных тел. При этом следует четко разграничивать понятия "загрязнения" и "натирания". Натирания в шаровых мельницах избежать не удается из-за специфики работы этих размольных аппаратов. Однако если в результате натирания в измельчаемый порошок попадает материал того же химического состава, то загрязнения не будет. На этом построен один из простых способов борьбы с загрязнением: изготовление шаров и барабана мельницы из того же материала, что и порошок. Очевидно, что при всей простоте и привлекательности этот способ имеет ограниченное применение.

Часто с загрязнением измельчаемого порошка борются, футеруя барабан мельницы изнутри износостойкими материалами (твердыми сплавами, некоторыми видами керамики и т.п.).

Специфика процессов, происходящих при размоле, обусловливает осколочную форму частиц при обработке хрупких и малопластичных материалов и форму, близкую к чешуйчатой – при обработке пластичных материалов.

Несколько слов нужно сказать и о конструктивных особенностях шаровых мельниц. Барабан может быть установлен на цапфы, при этом привод осуществляться за счет зубчатого венца и приводной шестерни (слайд "Шаровая мельница для размола твердосплавных смесей") или за счет клиноременной передачи с расположением ведомого шкива на валу барабана. В первом случае изменение скорости вращения мельницы затруднительно без установки в трансмиссию КПП, во втором – скорость вращения меняется заменой пары шкивов и клиновых ремней. Если партия измельчаемого порошка невелика, можно воспользоваться так называемой валковой мельницей, когда барабан укладывается на два валка, один из которых имеет механический привод (слайд "Валковая и кассетная мельницы"). Как правило, на валки можно устанавливать более одного барабана и одновременно размалывать разные материалы по разным режимам. В кассетной мельнице барабаны (2 ÷ 3 шт) загружаются во вращающийся корпус.

Чаще всего в мельницах периодического действия загрузка и разгрузка осуществляются через люк на цилиндрической поверхности, но встречаются иностранные мельницы, загрузка и разгрузка которых осуществляется через люк на торцевой стенке.

В мельницах непрерывного действия загрузку целесообразно осуществлять через одну торцевую стенку, а разгрузку – через другую (противоположную). Весьма оригинально выглядит разгрузка мельницы через перфорированную цилиндрическую поверхность, хотя можно предположить, что отверстия перфорации вряд ли могут быть меньше, чем 0,4 ÷ 0,5 мм, т.е. получаемый порошок будет крупным. Очевидное преимущество такой разгрузки – отсутствие "передрабливания" частиц.

Необходимо отметить, что в мельницах, изначально предназначавшихся для измельчения, выполняются операции, в ходе которых изменение размера не превышает 1,5 ÷ 2. Примером может быть приготовление твердосплавных смесей порошков карбидов (WC, (TiW)C, (TiTaW)C ) с порошком кобальта.

Имея сравнительно низкий КПД (до 10 ÷ 12%) шаровые вращающиеся мельницы остаются очень распространенными агрегатами, используемыми в самых разных технологических цепочках, хотя и заимствованными из других отраслей промышленности.

Размол в аттриторах

Впервые устройства для измельчения твердых материалов под названием аттриторы были предложены в 1945 году доктором Эндрю Цвегвари (Andrew Szvegvari). Часто их называют разновидностью ШВМ, что не совсем точно, поскольку их барабан, располагающийся вертикально, не вращается. В иностранной литературе можно встретить термин "stirred ball mill", что можно перевести как "шаровая мельница с перемешиванием" или "мельница с перемешиванием шаров" (слайд "Аттриторы"). При неподвижном барабане движение шаров по довольно сложным траекториям обеспечивается мешалкой – вертикальным валом с горизонтальными лопастями. Собственно в конкретный момент времени мешалка взаимодействует с небольшим количеством шаров, остальным импульсы передаются "по эстафете". Размер шаров обычно от 2 до 10 мм, материал: углеродистые стали; нержавеющие стали; стали, легированные хромом, вольфрамом; оксид циркония, керамика. Коэффициент загрузки аттритора намного больше, чем шаровой вращающейся мельницы, поскольку для приобретения необходимой кинетической энергии шарам не нужна большая длина свободного пробега. В ходе обработки частицы материала испытывают ударное и истирающее (сдвиговое) воздействие, которое усиливается заливаемой в барабан жидкостью. Требуемая дисперсность порошка достигается гораздо быстрее, чем в ШВМ, при этом распределение частиц по размерам более равномерное.

Шары в аттриторе двигаются не только в горизонтальной плоскости. В объеме барабана наблюдается интенсивное вертикальное перемещение ("конвективные" потоки), способствующие перемешиванию обрабатываемого материала.

Скорость вращения мешалки достигает 100 об/мин. Такие обороты позволяют довести кинетическую энергию шаров до уровня, достаточного для осуществления операции механического легирования, когда вместо смеси порошков получается порошок сплава (без расплавления его компонентов). Для механического легирования соотношение  mш/mмат  составляет от 12:1 до 40:1. Продолжительность процесса достигает десятков часов. Шары изготавливаются из высокоуглеродистой хромовой стали.

Аттриторы конструктивно просты, хотя и сложнее шаровых вращающихся мельниц. Емкость барабана может достигать 2,3 м3, мощность электродвигателя – 150 л.с. Аппараты американской фирмы "Union Process" оснащены двухскоростными приводами с большим стартовым крутящим моментом. Высокая скорость вращения мешалки используется для измельчения материала, низкая – для облегчения его загрузки и выгрузки (слайд "Аттриторы Union Process").

Аттриторы оснащаются системами для циркуляции пульпы, которые облегчают получение равномерного распределения частиц по размерам и могут использоваться для разгрузки аппарата. Как и ШВМ, аттриторы требуют охлаждения, для чего предусмотрена водяная рубашка и еще одна система циркуляции охлаждающей воды. Барабан может наклоняться для облегчения его осмотра и замены мешалки.

Аттриторы упомянутой фирмы "Union Process", предназначенные для размола карбида вольфрама, имеют ряд интересных особенностей, связанных с условиями работы. Для снижения нагрузки на нижние лопасти мешалки во время запуска аппарата донная часть барабана сделана конической. Специальное устройство поднимает со дна шары и размалываемый материал. Лопасти мешалки имеют облицовку из WC для уменьшения их износа и загрязнения продукта.

Не смотря на отмеченные преимущества на сегодняшний день аттриторы не получили очень широкого распространения, в первую очередь из-за малого срока службы мешалки и ее большого износа.

Размол в вибрационных мельницах

Еще одним эффективным размольным агрегатом, используемым в порошковой металлургии, является вибрационная шаровая мельница (или просто вибрационная мельница). Конструктивно она представляет собой барабан, установленный на амортизаторы и снабженный вибровозбудителем.

Один из самых простых видов возбуждения вибрации – эксцентриковый или коленчатый вал, проходящий через центр мельницы (слайды "Вибрационные мельницы", "Однокамерная вибрационная мельница с эксцентриковым валом"). Амплитуда колебаний обычно составляет 2 ÷ 4 мм, но может достигать и 10 мм.

Основной принцип, положенный в основу вибрационной мельницы – воздействие на размалываемый материал многочисленных частых ударов малой силы. Эти удары приводят к усталостному разрушению частиц, когда зародившиеся трещины не могут самозаживляться из-за постоянной "подкачки" энергии, сообщаемой размольными телами.

Размольные тела получают импульсы от соударения со стенками мельницы и соседними телами. Колеблясь около своих центров масс, они еще движутся в объеме мельницы по замкнутым траекториям. При этом на размалываемый материал оказывается двоякое воздействие: удары (малой силы) и истирание, причем преобладающее воздействие в этих мельницах выделить очень сложно.

Суммарное число импульсов, сообщаемое размольным телам в единицу времени, выражается следующей формулой:

i = VknZB

где: V – объем мельницы; k – количество размольных тел в единице объема;  – коэффициент загрузки (0,75 ÷ 0,85); n – частота вращения вала (обычно 1000 ÷ 3000 об/мин); Z – число импульсов, сообщаемых каждому размольному телу за одно круговое качание; B – коэффициент, учитывающий дополнительное число импульсов, сообщаемых размольному телу соседями.

Для k = 1250 шт/дм3;  = 0,8; n = 1500 об/мин; Z = 1; B = 1; V = 200 дм3 получим i = 3108 импульсов в минуту.

Микроскопический анализ показывает, что большинство частиц имеет округлую (овализованную) форму вместо ожидаемой осколочной, что свидетельствует о существенной роли истирающего воздействия.

Большой коэффициент загрузки (до 0,85) может быть использован по той же причине, что и в аттриторе: нет необходимости в большом свободном пробеге размольного тела, поскольку нет необходимости в большой кинетической энергии.

Относясь к высокоэнергетическим размольным аппаратам, вибромельницы позволяют осуществлять механическое легирование и (по отечественным данным) получать аморфизированные металлические материалы, т.е. материалы, у которых в кристаллической решетке отсутствует дальний порядок.

Как и в упомянутых ранее ШВМ и аттриторах, в вибрационных мельницах можно проводить мокрый размол со всеми его преимуществами и недостатками.

Показанные ранее схемы вибрационных мельниц не являются единственно возможными. Целый ряд мельниц имеют вибратор, вынесенный за пределы размольного барабана (слайд "Двухкамерная вибрационная мельница"). В таком случае появляется возможность установить несколько барабанов-камер, работающих изолированно друг от друга или в паре, с перетеканием порошка из одной в другую.

Говоря о конструктивных недостатках вибромельниц, нужно отметить более сложную конструкцию (по сравнению с ШВМ), необходимость использования амортизаторов, мощных приводов, поскольку заставить барабан перемещаться в пространстве так, чтобы его ось двигалась по цилиндрической поверхности, сложнее, чем просто вращаться вокруг это оси.

Также к недостаткам следует отнести сильный шум, собственно вибрацию, а также прохождение резонансной частоты агрегата при его разгоне и торможении.

Вибромельницы большого объема не производят, видимо по совокупности причин (мощный привод, большие вибрационные воздействия на фундамент и строения, опасность низкочастотного резонанса и т.п.).

Размол в гироскопических мельницах

В гироскопических мельницах барабан с размольными телами и размалываемым материалом вращается одновременно вокруг двух осей – горизонтальной и вертикальной (слайд "Гироскопическая мельница"). Размольные тела двигаются по более сложным траекториям, чем в шаровых вращающихся мельницах, и более интенсивно воздействуют на частицы размалываемого материала. Соотношение скоростей вращения относительно вертикальной и горизонтальной осей составляет от 1:1 до 1:5.

В гироскопических мельницах наблюдается довольно сильное натирание.

Размол в планетарно-центробежных мельницах (ПЦМ)

В планетарно-центробежных (или просто планетарных) мельницах измельчение происходит во много раз интенсивнее, чем в мельницах других типов, включая вибрационные (слайд "Планетарно-центробежные мельницы").

Такая мельница представляет собой несколько барабанов (от 2 до 5 и даже более), которые благодаря специальной системе привода вращаются вокруг своих собственных осей и одновременно вокруг общей для них оси. Направление вращения барабанов может совпадать с направлением вращения общего для них вала, а может быть противоположным. Второй случай более распространен. Чаще всего оси барабанов и ось "водила" ориентированы вертикально, однако встречаются мельницы и с горизонтальными осями.

Поведение размольных тел (шаров) в движущемся барабане будет зависеть от скоростей вращения относительно обеих осей. Сначала под действием центробежных сил, возникающих из-за вращения относительно собственной оси барабана и общей оси, они образуют сегмент, форма и положение которого не меняются во времени. Тела двигаются по окружностям, центром которых является ось барабана.

При увеличении скорости вращения барабанов возможен переход в режим "отрыва", когда размольные тела начинают перекатываться в сегменте и вращаться вокруг своих центров тяжести. При дальнейшем увеличении оборотов шары могут двигаться так, как двигаются шары в "водопадном" режиме работы шаровой вращающейся мельницы.

В первом режиме работы мельницы материал измельчается за счет истирания между внутренней поверхностью барабана и наружной поверхностью шаровой загрузки.

В режиме "отрыва" истирание происходит во всем объеме шаровой загрузки, и к нему добавляется ударное воздействие со стороны размольных тел, усиливающееся по мере увеличения скоростей вращения.

"Отрыв" в ПЦМ наблюдается при выполнении следующего неравенства:

R2 > r2 + g		или

где R – расстояние от оси ведущего вала до оси барабана; r – радиус барабана;  – угловая скорость ведущего вала;  – угловая скорость барабана; k – передаточное число.

В приближенном виде:

Rr>1±k2

Для конкретной мельницы и конкретных барабанов подбирают оптимальное значение k. Наиболее интенсивное измельчение наблюдается, когда "водило" и барабаны вращаются в разные стороны. Тогда:

Rr>1−k2

При постоянных характеристиках барабана и сегмента размольных тел мощность на валу приводного электродвигателя пропорциональна массе загрузки, приходящейся на единицу площади поперечного сечения барабана. При увеличении угловой скорости ведущего вала  и при прочих равных параметрах мощность на валу двигателя увеличивается пропорционально 3!

Недостаток многих размольных аппаратов – загрязнение материала из-за натирания, в планетарно-центробежных мельницах выражен сильнее всего. Доля "натертого" материала стенок и шаров в измельчаемом материале может составлять несколько процентов.

Размол в вихревых и струйных мельницах

Отмеченного выше недостатка практически полностью лишены оригинальные аппараты, получившие название вихревые мельницы (слайд "Вихревые мельницы"). Они представляют собой емкости, в которых двумя пропеллерами создаются мощные турбулентные воздушные потоки. Скорость вращения вентиляторов достигает 3000 об/мин (она должна быть одинаковой для их обоих). В качестве исходного материала могут использоваться порошки различной крупности, а также мерные отрезки проволоки. Попав в турбулентные потоки, частицы будут испытывать многочисленные соударения друг с другом и самоизмельчаться (практически единственный случай в порошковой металлургии).

Для удаления продукта в камеру подается газ, с помощью которого измельченные частицы уносятся из рабочего пространства. Изменяя скорость потока этого газа, можно менять дисперсность получаемого порошка, которая обычно попадает в диапазон от 50 до 350 мкм. В приемной камере мельницы крупные частицы осаждаются и оттуда возвращаются в рабочую камеру на доизмельчение (если нужно), а мелкие частицы отводятся в отсадочную камеру.

Форма частиц может быть различной: осколочной, чешуйчатой, иногда даже округлой. Часто чешуйчатые частицы имеют углубление в центре, из-за чего их называют "тарельчатыми".

В результате измельчения могут получаться достаточно мелкие и пирофорные порошки. Для предотвращения из возгорания и даже взрыва при размоле или выгрузке в рабочую камеру или в разгрузочную камеру вводят инертный или нейтральный для данного порошка газ, к которому добавляют до 5% кислорода, который создает на поверхности частиц защитную оксидную пленку. Очевидно, что при этом химический состав материала меняется.

Рабочие камеры некоторых мельниц имеют водяные рубашки для охлаждения получаемого порошка.

Производительность вихревых мельниц может достигать 7 ÷ 15 кг/ч при мощности привода 30 кВт. Расход электроэнергии составляет 2,5 ÷ 3 кВтч/кг получаемого порошка.

Идея самоизмельчения материалов в турбулентных воздушных потоках также реализована в струйных мельницах, которые оказываются более производительными и обеспечивающими более тонкий размол порошков по сравнению с вихревыми мельницами (слайд "Струйная мельница Leybold Heraeus").

Вместо пропеллеров в рабочей камере струйной мельнице установлены сопла, через которые подается газ (например, азот), воздух и даже в некоторых случаях перегретый пар. Скорость истечения газа из сопел близка к скорости звука или даже превышает ее.

В рабочей камере из частиц измельчаемого материала формируется псевдоожиженный слой, в котором они испытывают многократные соударения. Характер воздействия на них можно охарактеризовать как сочетание истирания и удара. Размер получаемых частиц до 1 ÷ 5 мкм. Как и в вихревых мельницах, отвод порошка осуществляется отдельным газовым потоком. После сепарации крупные частицы возвращаются в рабочую камеру.

Натирание и соответственно загрязнение порошка в вихревых и струйных мельницах практически отсутствует.

Существуют конструкции, сочетающие в себе основные черты вихревых/струйных мельниц и других размольных агрегатов (слайд "Вихревая мельница М.Н. Чулкова"). Примером может быть вихревая мельница М.Н.Чулкова для измельчения стружковых отходов, в которой просматриваются элементы, характерные для молотковых дробилок.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКА

Этот метод является специфическим методом измельчения, в котором самоизмельчение частиц в жидкой среде сочетается со значительным воздействием на них со стороны среды (слайд "Установка для ультразвукового измельчения УЗВД-6").

Ультразвуком называют колебания среды, частота которых превышает 15 ÷ 16 кГц, т.е. не воспринимаемые среднестатистическим человеческим ухом. Ультразвук подразделяют на низкочастотный (15 ÷ 100 кГц), среднечастотный (100 кГц ÷ 10 МГц) и высокочастотный (10 МГц ÷ 1 ГГц). Колебания среды с частотой более 1 ГГц называют гиперзвуком.

Звуковые колебания, распространяясь в газах, жидкостях, твердых телах, вызывают звуковую волну, которая в свою очередь формирует в соответствующей среде зоны сгущения и разрежения вещества, колеблющиеся с соответствующей частотой. Если речь идет о воздухе, то звуковая волна вызывает образование зон с давлением, превышающим атмосферное. В жидкой среде из-за воздействия ультразвука возникают разрывы в виде каверн (полостей), которые пульсируют, растягиваясь в зоне разрежения волны и сжимаясь в зоне сжатия.

Полости называют кавитационными полостями (пузырями), а само явление – кавитацией. Возникновению и развитию кавитации в жидкости способствуют различные примеси.

Кавитационные процессы могут протекать только с участием тех пузырьков, начальный радиус которых R0 больше некоторого критического значения Rкр и меньше резонансного Rрез (т.е. когда частота колебаний среды совпадает с собственной частотой колебаний пузырька).

Если R0 < Rкр, пузырьки в кавитации участия не принимают из-за большого поверхностного натяжения. Если R0 > Rрез, пузырек не может схлопнуться и вытесняется из жидкости. Для Rкр существует выражение:

Rкр=1,33⋅σ0,7PA+PП−P0

где:  – поверхностное натяжение жидкости, РА – звуковое давление, РП – упругость пара жидкости, Р0 – статическое давление в объеме жидкости.

Для воды при нормальных условиях Rкр составляет десятые доли микрометра; Rрез для 20 кГц – сотни микрометров, для 1 МГц – несколько микрометров. Таким образом, с повышением частоты ультразвука кавитируют пузырьки все меньшего размера. Начиная с некоторого значения R, энергии пузырька не станет хватать для разрушения частиц материала. Исходя из этого обстоятельства, для ультразвукового измельчения выбирают частотный диапазон от 18 до 24 кГц.

Разрушение частиц осуществляется за счет энергии, высвобождающейся в фазе схлопывания пузырька, а также за счет их взаимодействия друг с другом при взаимном перемещении и соударениях. Взаимное перемещение (и соударения) возникает из-за потоков в жидкости, т.о. наблюдается гидроабразивное разрушение.

Кавитационное разрушение частиц вызвано образованием кавитирующих пузырьков в местах с повышенной дефектностью (субмикротрещины, неровности поверхности и т.п.). Их пульсация приводит к заполнению жидкостью возможных микропор, неровностей рельефа и т.п. При схлопывании пузырьков образуется ударная волна в непосредственной близости от частицы. Кроме этого, схлопывающийся пузырек "тянет" за собой жидкость, что приводит к образованию микроструй.

Ударное воздействие будет преобладать, если диаметр пузырька больше диаметра частицы. В противном случае будет преобладать действие микроструй. Так или иначе, но к твердым частицам прикладываются напряжения порядка 102 ÷ 103 МПа, что достаточно для преодоления предела прочности многих твердых материалов. Центр схлопывания пузырька располагается на некотором расстоянии от поверхности частицы.

Гидроабразивное действие в установках ультразвукового измельчения нельзя сводить только к действию микроструй в жидкости. Кроме них есть еще и макропотоки, вызванные акустическим воздействием, в которых частицы перемещаются, соударяются, истираются. Скорость акустических потоков составляет 1 ÷ 1,5 м/с (при 15 ÷ 45 кГц), скорость микропотоков, соответственно, 1500 ÷ 2000 м/с. Чтобы перемещаться со скоростью акустических потоков, частицы должны иметь размер не более 100 мкм; чтобы перемещаться со скоростью микропотоков – не более 0,1 мкм.

Эффективность ультразвукового диспергирования существенно зависит от структуры частиц и свойств жидкости, в первую очередь ее эрозионной активности. У воды она выше, чем у органики (из-за более низкой упругости пара). Все, что ухудшает смачивание жидкостью твердых тел, затрудняет ультразвуковое диспергирование и наоборот. Повысить эффективность этого процесса можно, используя поверхностно-активные вещества.

Большая вязкость жидкости снижает результативность процесса. Работа с высоковязкими жидкостями возможна лишь при больших интенсивностях ультразвука.

Увеличение температуры облегчает зарождение пузырьков, но одновременно повышает упругость пара, что уменьшает энергию при их схлопывании, поэтому существует оптимальный температурный интервал для каждого вида жидкости:

- Вода и водные растворы: 35 ÷ 50 оС

- Летучая органика: 15 ÷ 20 оС

- Нелетучая органика: 80 ÷ 85 оС

Объемное соотношение "твердое/жидкость" обычно составляет от 1:8 до 1:20. Чем концентрированней суспензия, тем крупнее получается порошок. Длительность процесса – от 5 до 60 минут. При больших длительностях наблюдается агрегирование порошков.

Установлено, что при ультразвуковой обработке различных материалов получаются частицы округлой (близкой к сферической) формы, которые имеют больше микроискажений, чем частицы, полученные в ШВМ.

ДРОБЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

Строго говоря, в большинстве случаев в дробилках не получают того, что подпадает под понятие "металлический порошок", поскольку размер частиц после измельчения превышает 1 мм. Тем не менее, этот процесс широко используется в практике порошковой металлургии при подготовке вспомогательных материалов, при измельчении губчатых масс после восстановления.

Измельчение твердых материалов в щековых дробилках

Одним из самых распространенных типов дробилок являются щековые дробилки. Измельчение материала в них происходит за счет его раздавливания или разламывания между двумя поверхностями, называемыми щеками (слайд "Щековая дробилка фирмы Клокнер-Гумбольдт-Дойц"). Обычно одна из щек неподвижная, вторая – подвижная, с верхней или нижней осью вращения (верхним или нижним подвесом). Этот вид оборудования предназначен для дробления материалов с пределом прочности на сжатие до 300 МПа. Если подвижная щека вращается только относительно одной оси, то такие аппараты называют дробилками с простым движением щеки (слайд "Схема работы щековой дробилки с верхним

a1 = a3 < a2

b1 = b3 > b2

an – ширина выходной щели

Неподвижная щека

Подвижная щека

Ось вращения подвижной щеки – подвес

Кривошипно-шатунный механизм

Распорные плиты-"сухари"

Измельчаемый материал

подвесом щеки").

С нижним подвесом и горизонтальным шатуном

а1  а2

С верхним подвесом и горизонтальным шатуном

а1  а2

С верхним подвесом и вертикальным шатуном

Со сложным движением щеки

Схема работы щековой дробилки с верхним подвесом

Схемы щековых дробилок с простым и сложным движением щеки

При верхнем подвесе щеки и в случае со сложным ее движением ширина выходной щели изменяется, а измельчаемый материал характеризуется широким гранулометрическим составом. При нижнем подвесе щеки ширина выходной щели практически постоянная, измельченный материал имеет узкий грансостав, однако дробилки этого типа имеют пониженную производительность и повышенный расход энергии на единицу массы продукта. Это связано с образованием застойных зон и затрудненным выходом продукта при мало меняющейся ширине щели. В таких дробилках существует вероятность полного ее забивания.

Щеки дробилок подвержены интенсивному износу, поэтому часто их защищают рифлеными плитами из твердосплавных элементов. Призматические рифления установлены таким образом, чтобы выступы на плите одной щеки находились бы напротив впадин на плите другой. Наибольший износ плит наблюдается в нижней части, так что предусмотрена возможность перестановки плит вверх ногами.

Существенным недостатком большинства дробилок является то, что на один рабочий ход (при котором разрушается материал) приходится один холостой (при котором материал опускается вниз к выходной щели). Соотношение "один рабочий ход/один холостой ход" приводит к неравномерной нагрузке на механизмы дробилки и двигатель привода, а это, в свою очередь, заставляет прибегать к использованию массивного маховика.

В порошковой металлургии наибольшее распространение получили дробилки с верхним подвесом щеки, совершающей простое движение, и дробилки со сложным движением щеки. Их КПД варьируется от 0,02 для самых маленьких дробилок до 0,38 для самых больших.

Измельчение в молотковых дробилках

Основными элементами этих аппаратов являются статор-корпус и ротор с шарнирно подвешенными на нем молотками (слайд "Молотковые дробилки"). Попадающий в рабочее пространство материал разрушается от первичного соударения с молотками, от ударов о броневые плиты (футеровку) корпуса и повторных соударений с молотками. Процесс измельчения будет продолжаться до тех пор, пока частицы не провалятся через отверстия в колосниковой решетке в нижней части рабочей камеры. Таким образом, размер частиц измельченного материала определяется размерами этих отверстий.

В молотковых дробилках может вообще не быть колосниковой решетки, но тогда гранулометрический состав материала будет достаточно широким.

Увеличение оборотов ротора приводит к более интенсивному дроблению материала (степень измельчения может достигать 10 ÷ 30), правда при этом наряду с достаточно крупными частицами будет встречаться и пылевая мелочь.

Молотковые дробилки принято делить на тихоходные (с тяжелыми молотками) и быстроходные (с легкими молотками). Если зазор между молотками и корпусом дробилки (броневыми плитами, колосниковыми решетками) небольшой, то есть возможность измельчения крупных кусков материала за счет истирания, особенно если молотки закреплены на роторе жестко. Следует однако отметить, что жесткое закрепление может привести к заклиниванию ротора и/или поломке молотков при попадании в рабочую зону кусков инородного, более прочного, материала.

В молотковых дробилках наибольшему износу подвергаются молотки и броневые (отбойные) плиты, обычно колосниковые решетки изнашиваются меньше.

## Измельчение в шахтных аксиальных мельницах

Шахтные аксиальные мельницы можно считать разновидностью молотковых дробилок, поскольку исходный материал измельчается в них за счет ударов стальных молотков-бил и выносится из рабочего пространства воздушным потоком (слайд "Шахтная аксиальная мельница"). На иллюстрации показан внешний вид шахтных мельниц ШМА 1000/470 и 1000/707 (1000 – диаметр ротора, мм; 470 или 707 – его длина, мм). Они состоят из корпуса, ротора, с молотками-билами, опор с подшипниками, опорной рамы и привода. Собственно ротор включает в себя вал, диски, держатели молотков и сами молотки. Линейная скорость молотков-бил при 975 ÷ 980 об/мин составляет 51 ÷ 52 м/с. Обе установки использовались для размола железной губки. ШМА 1000/470 на Днепровском алюминиевом заводе, ШМА 1000/707 – на Броварском заводе порошковой металлургии (БЗПМ).

## Измельчение в бегунах

Для грубого измельчения материалов в практике порошковой металлургии используют так называемые бегуны (слайд "Бегуны кочкарского типа"). В них измельчаемый материал непрерывно раздавливается массивными катками (масса 2,5 ÷ 3 т) и истирается между ними и чашей. В процессе дробления получаемые куски сдвигаются центробежными силами к наружной стенке чаши, откуда они возвращаются под катки специальными скребками.

Бегуны могут измельчать материал в жидкости, существует возможность добавить к весу катков усилие, создаваемое специальными рессорами и пружинами.

Измельчение в вальцовых мельницах

Для измельчения хрупких материалов можно использовать вальцовую мельницу (слайд "Вальцовая мельница"). Материал, загружаемый в бункер, попадает на валки, имеющие специальный профиль – вальцы (которые вращаются навстречу друг другу со скоростью 200 ÷ 350 об/мин), и раздавливается между ними. Частицы, имеющие размер менее того, который определяется отверстиями в колосниковой решетке, проваливаются через нее на наклонное дно и ссыпаются в сборник. Более крупные частицы поднимаются выступами вальцов и снова попадают в рабочее пространство со свежей партией материала. Охлаждение вальцов осуществляется сжатым воздухом под давлением 0,15 ÷ 0,2 МПа, подаваемым через сопло в бункере.

## Измельчение в валковых дробилках

Валковые дробилки по своему устройству очень похожи на вальцовые мельницы (слайд "Валковые дробилки"). Два валка, приводимые в действие электродвигателем, могут иметь гладкую или зубчатую поверхность.

Во избежание поломки дробилок при попадании в их рабочую зону кусков инородного материала с большей прочностью, чем у основного измельчаемого материала, валки имеют возможность перемещаться в горизонтальной плоскости. Возврат в исходное рабочее положение осуществляется с помощью пружин. Дробилки с одним подпружиненным валком называют неуравновешенными, с двумя подпружиненными валками – уравновешенными.

Неуравновешенная дробилка

Уравновешенная дробилка

Дробилки второго типа сложнее и дороже, однако, они более надежны в эксплуатации.

Выбор диаметра валков зависит от максимального размера исходного измельчаемого материала. Как правило, выполняется соотношение D = (18  20)dmax, где D – диаметр валков, dmax – максимальный размер исходных кусков.

Теоретические расчеты, а также практика, показывают, что линейная скорость валков не должна превышать 11 ÷ 11,5 м/с, предпочтительно 2,0 ÷ 6,5 м/с.

Вообще валковые дробилки просты по конструкции, надежны в эксплуатации, дают мало переизмельченного продукта, так как куски (частицы) с размером меньше ширины щели проскакивают в нее без заметного дробления или истирания.

Вместе с тем, к недостаткам валковых дробилок нужно отнести большой расход электроэнергии, сильный и неравномерный износ валков, наличие иногда в конечном материале плоских удлиненных кусков. В литературе среди недостатков этих установок можно встретить и невысокую производительность, но в современных условиях приведенные выше цифры выхода продукта в единицу времени могут расцениваться по-разному.

Идея зубчатых элементов, способствующих быстрому измельчению исходных материалов, была развита в дискозубчатой дробилке ДДЗ-500-6 (слайд "Дискозубчатая дробилка ДДЗ-500-6"). Ее рабочими органами являются ведущий и ведомый валы, которые вращаются в разные стороны с разными скоростями (ведущий – 235 об/мин, ведомый – 118 об/мин). На них насажено по шесть разъемных дисков диаметром 500 мм с четырьмя большими зубьями. Ведущий вал приводится в движение электродвигателем через клиноременную передачу, ведомый вал – ведущим через зубчатую передачу.

Для защиты дробилки от поломки при попадании в нее инородных материалов большой прочности, между ступицей и втулкой приводного шкива предусмотрено два срезаемых пальца (т.е. валы дробилки в горизонтальной плоскости не перемещаются).

ДДЗ-500-6 была установлена на СМЗ на операции предварительного измельчения железной губки, производительность по этой губке высока – до 60 т/час. Исходные куски могут иметь размер до 500 мм, измельченный материал – до 150 мм.

## Измельчение в конусных инерционных дробилках

В последние десятилетия большое внимание к себе привлекают размольные установки, получившие название конусные инерционные (вибрационные) дробилки (КИД) (слайд "Конусная инерционная дробилка"). В них измельчение материала осуществляется в кольцевой полости между наружной поверхностью конусного ротора и соответствующей поверхностью корпуса-статора. Конусный ротор, имеющий дебалансный возбудитель, приводится в действие электродвигателем через карданный вал.

В нормальном установившемся режиме работы дробилки ось конуса вращается вокруг оси корпуса с угловой скоростью, равной угловой скорости вращения вала дебаланса (а фактически угловой скорости вала электродвигателя). Суммарная дробящая сила складывается из центробежной силы инерции вращающегося дебаланса и центробежной силы, возникающей при прецессии конуса. Это предопределяет важную технологическую особенность дробилки: при увеличении максимального расстояния между конусом и корпусом (щели S) в нижней части рабочей зоны крупность готового продукта уменьшается и увеличивается производительность установки. (Дело в том, что при увеличении S увеличивается угол, на который может отклониться конус, и соответственно возрастают развиваемые усилия, действующие на измельчаемый материал.) Конструкция КИД предусматривает возможность регулирования размера щели S от практически нуля до некоторого предельного значения S*, при котором еще возможны существование и поддержание нормального режима работы. Фактически условие S  S* является требованием возможности передачи от дебаланса мощности, необходимой для поддержания обкатки конуса по корпусу.

Степень измельчения, получаемая в установках такого типа, в несколько раз превышает достигаемую в обычных дробилках (молотковых, валковых и т.п.).

В порошковой металлургии наибольшее распространение получили дробилки КИД-300. Диаметр дробящего конуса – 300 мм; производительность – до 1 м3/ч; максимальный размер загружаемого материала – 20 мм, максимальный размер щели – 10 мм (размер кусков/частиц получаемого продукта меньше!).