ТЕРМОДИФФУЗИОННОЕ НАСЫЩЕНИЕ

Порошки сталей и других сплавов, легированных элементами, оксиды которых трудновосстановимы, могут быть получены методом термодиффузионного насыщения, который был разработан в ИПМ АН Украины в 50-х годах прошлого века. Суть его заключается в том, что частицы сплава получаются в результате взаимной или однонаправленной диффузии атомов металлов.

Различают насыщение из твердых засыпок и из точечных источников. В первом варианте вокруг насыщаемого металла (порошка или губки) засыпается смесь порошка легирующего металла (47,5%), хлористого аммония (5%), играющего роль переносчика легирующего элемента, и балластного наполнителя (Al2O3 или SiO2 – 47,5%). Также возможна послойная засыпка насыщаемого порошка (губки) и насыщающей смеси. Наиболее существенными недостатками этой разновидности метода являются неравномерное распределение легирующего элемента по объему насыщаемых частиц, трудность регулирования состава получаемого порошка, недостаточно полное использование металла из насыщающей засыпки. Так при температуре 1000 – 1100 оС в течение 5 – 10 часов полной гомогенизации частиц получаемого сплава достичь не удавалось.

Использование так называемых точечных источников более рационально и позволяет получать более однородные по химическому составу порошки. Оно предусматривает приготовление смеси порошков металла-основы, легирующего металла и соединения, которое при нагреве способствует образованию галогенидов металлов (чаще всего NH4Cl).

Диффузионное насыщение из точечных источников происходит за счет переноса легирующего элемента через газовую фазу в виде галогенидов, образующихся при нагреве в ходе следующей последовательности реакций (слайд "Получение порошков сплавов методом термодиффузионного насыщения"):

NH4Г  NH3 + HГ

NH3  N2 + H2

HГ + Me  MeГy + H2

HГ + Me'  Me'Гx + H2

MeГy + Me'  Me'Гx + Me

Me'Гx + Me  MeГy + Me'

где: Г – хлор, йод или бром; Me – металл-основа; Me' – легирующий металл.

Количество образовавшихся галогенидных соединений металлов зависит от содержания в шихте NH4Г (оптимальное количество от 10 до 12%), температуры и скорости нагрева, температур агрегатных превращений Me'Гx и MeГy, коэффициентов испарения компонентов шихты и т.п.

Выделившиеся на поверхности частиц Me атомы Me' адсорбируются на ней и затем диффундируют вглубь, образуя сплав. Аналогичные процессы происходят с атомами Me на поверхности частиц Me'. В результате за 3 – 6 часов при температуре 1000 – 1200 оС происходит практически полное выравнивание концентрации металлов по объему частиц порошка.

Вместо порошка легирующего элемента можно использовать его оксид в смеси с углеродом. Металл образуется в ходе восстановления и далее принимает участие в приведенных выше реакциях. В принципе для порошков, содержащих три и более элемента, этот метод может быть реализован как совместное восстановление смеси легковосстановимых соединений (железа, никеля, кобальта, вольфрама) с последующим насыщением получаемых частиц хромом, кремнием, титаном, марганцем и т.д.

Частичная замена хлорида аммония на его гидрокарбонат NH4HCO3 позволяет снизить количество хлоридов в губке после завершения процесса.

Метод термодиффузионного насыщения используется для получения сталей 40Х, Х5, Х13, Х30, Г13, Х23Н18, Х18Н9, Х18Н9Т, 2Х13Н4Г9, нихрома Х20Н80, сплавов железа с фосфором. Описание технологий приведено на стр. 280 – 282 ч.I учебника "Процессы порошковой металлургии".

МЕЖКРИСТАЛЛИТНАЯ КОРРОЗИЯ

Некоторые исследователи считают этот метод одним и самых старых промышленных методов получения легированных железных порошков.

Суть его заключается в разрушении (растворении) межкристаллитных прослоек в сплавах специально подобранными травителями. Исходным материалом могут служить отходы металлообработки (стружка, обрезь листов, лент и т.п.). Чувствительность к такой коррозии повышается при соответствующей термической обработке. Например, для стали это закалка с 1150 – 1200 оС и отпуск при 500 – 700 оС.

Примером реализации данной технологии может служить получение порошка из отходов хромоникелевой стали. В результате термообработки по границам зерен выделяются карбиды хрома с одновременным обеднением хромом прилегающих областей. При погружении в раствор, содержащий 10 – 11% CuSO4 и 10% H2SO4, межкристаллитное вещество растворяется, поскольку обедненные хромом области являются анодами по отношению к центральным объемам зерен (не затронутым термообработкой). Осевшую на полученных частицах медь отмывают азотной кислотой.

В случае двух или более металлов, растворимых друг в друге в жидком состоянии и плохо растворимых (или вообще нерастворимых) в твердом, можно вообще удалить один элемент и оставить другие в порошке. Так, удаляя медь из сплава 72% Cu, 25% Fe, 3% Cr, получают порошок феррохрома.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ МЕТАЛЛОПОДОБНЫХ

ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ

К металлоподобным тугоплавким соединениям относят карбиды, нитриды, силициды и бориды металлов IV – VI групп периодической системы. Как правило, они обладают высокими температурой плавления, твердостью, модулем упругости, химической стойкостью. Также они имеют металлический блеск, термические и электрические свойства, близкие к аналогичным свойствам соответствующих металлов, а также склонность к сверхпроводимости.

Структура соединений зависит от соотношения атомных радиусов rме и rx и соответственно выполнения или невыполнения правила Хегга. Если rx/rме < 0,59 (или rме/rx > 1,7), то образуются так называемые нормальные фазы внедрения (структуры, похожие на структуры металлов с неметаллическими атомами, расположенными в междоузлиях. При невыполнении указанного условия возникает фаза с более сложной структурой.

ПОЛУЧЕНИЕ КАРБИДОВ

Карбиды, имеющие очень большое значение для порошковой металлургии, получают различными методами:

- Науглероживание порошков металлов или восстановление их оксидов с последующим науглероживанием твердым углеродом

- Науглероживание порошков металлов или восстановление их оксидов с последующим науглероживанием углеродсодержащими газами

В общем виде химические реакции можно записать следующим образом (слайд "Получение порошков карбидов"):

Me + C  MexCy

MeaOb + C  MexCy + CO

В процессах прямого синтеза существенную роль играет реакционная диффузия углерода. Сначала его атомы диффундируют в чистом металле, затем по мере развития процесса диффузия до чистого металла идет через слой твердого раствора, и после этого – сначала через слой образовавшегося карбида (где коэффициенты диффузии меньше на 2 – 3 порядка по сравнению с диффузией в металле), затем через слой твердого раствора.

Большинство металлов и их оксидов эффективно взаимодействуют с углеродом при температурах 1000 – 2000 оС (ниже температуры плавления образующегося соединения). Этот метод используется для промышленного получения карбидов вольфрама, титана, молибдена, тантала, ванадия и др. Углерод, преимущественно в виде сажи, добавляется в количествах, близких к стехиометрическим, или с небольшим избытком.

При получении карбидов из оксидов учитывают науглероживающее действие образующегося CO. Оказывается, что в шихту можно вводить 80 – 90% углерода от теоретически необходимого количества, рассчитанного по реакции.

Карбидизацию обычно проводят в электропечах сопротивления с графитовой трубой (муфелем, шахтой) в защитном газе (водороде, аргоне) или в вакууме. Вакуумирование реакционного пространства позволяет снизить температуру реакции, увеличить ее скорость за счет удаления газообразного продукта и повысить чистоту получаемого порошка.

Синтез карбидов в печах с графитовыми элементами высокотемпературной зоны в присутствии водорода включает в себя еще один механизм науглероживания со следующими реакциями:

C + H2  C2H2

Me + C2H2  MeC + H2

MeO + C2H2  MeC + H2O

Первая реакция идет с участием углерода элементов печи при температуре выше 1300 оС. Длительность синтеза в "графитовых" печах обычно составляет 30 – 60 минут при 1800 – 2000 оС.

- Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС), основанный на большой экзотермичности реакций соединения металлов с углеродом и высоких энергиях активации диффузии металлоидов в металлах.

Особенности процесса позволяют обеспечивать протекание реакции в узкой зоне, перемещающейся по веществу за счет теплопередачи после локального инициирования в не нагретой исходной смеси. Синтез сопровождается ярким свечением, поскольку температуры процесса могут достигать 1500 – 4000 оС. Скорость движения зоны горения от 0,5 до 15 см/с.

Глубина превращения исходных реагентов в СВС определяется термодинамическими и кинетическими ограничениями. Изменяя дисперсность реагентов, размеры и плотность порошкового тела, теплоотдачу с поверхности, температуру горения, можно добиться полного отсутствия исходных веществ в конечном продукте. Получаемые соединения, в том числе карбиды, однофазны, хорошо кристаллизованы (хотя иногда и получаются аморфные порошки).

- Плазмохимический синтез, характеризующийся очень высокими температурами в реакционной зоне (до 10000 оС), которые обуславливают одновременное существование ионов, радикалов, электронов и нейтральных частиц в возбужденном состоянии.

Время протекания реакций ограничивается 10–3 – 10–6 с. Взаимодействие исходных реагентов, находящихся в паровой фазе, и быстрая конденсация продуктов создают условия для формирования высокодисперсных частиц.

ПОЛУЧЕНИЕ БОРИДОВ

Методы получения боридов включают в себя следующее:

- Прямой синтез при спекании металла с бором ниже температуры плавления соответствующего соединения по реакции Me + B  MeB (слайд "Получение порошков боридов").

Этот метод подразделяется на низкотемпературный (1200 оС, длительность 48 часов) и высокотемпературный (1500 – 1600 оС, длительность несколько минут). Борид образуется в результате реакционной диффузии бора в металл. Возможно одновременное проведение синтеза и формирование изделия горячим прессованием.

- Восстановление оксида металла и B2O3 углеродом, металлом или кремнием по реакциям:

MeO + B2O3 + С  MeB + CO

MeO + B2O3 + Me'  MeB + Me'O

MeO + B2O3 + Si  MeB + SiO2

Такой процесс трудоемок и требует применения избытка дорогостоящего борного ангидрида.

- Боротермическое восстановление по реакции

MeO + B  MeB + B2O3

Процесс осуществляют при температурах 1550 – 1750 оС и используют для получения боридов ванадия, тантала, хрома, титана, циркония, ниобия.

- Борокарбидный метод – взаимодействие металла или его соединения (оксида, гидрида, нитрида, сульфида, карбида) с карбидом бора в присутствии B2O3 или без него по реакциям:

Me + B4C + B2O3  MeB + CO

MeO + B4C  MeB + CO

Если в качестве исходного компонента используют оксид металла, то боросодержащим соединением служит только карбид бора, в противном случае необходимо вводить в шихту борный ангидрид для удаления углерода, связанного в B4С. Неудобство использования B2O3 связано с его высокой летучестью, что заставляет проводить процесс в печах сопротивления с графитовой трубой при атмосферном давлении и температуре 1900 – 2000 оС, что неизбежно ведет к науглероживанию борида до содержания углерода от 0,5 до 2%.

Г.А. Меерсон и Г.В. Самсонов предложили осуществлять этот процесс по реакции

MeO + B4C + С  MeB + CO

в расчете на удаление углерода из карбида бора вместе с кислородом из оксида металла в виде CO. Наилучшие результаты по этой разновидности борокарбидного метода были получены при температуре 1500 – 1800 оС.

- Самораспространяющийся высокотемпературный синтез.

- Плазмохимический синтез.

ПОЛУЧЕНИЕ НИТРИДОВ

Нитриды получают следующими методами:

- Азотирование металлов или их гидридов азотом или аммиаком по реакциям (слайд "Получение порошков нитридов и силицидов"):

Me + N2  MeN

Me + NH3  MeN + H2

MeH + N2  MeN + H2

Это наиболее проверенный и отработанный метод, однако, при его реализации необходимо предотвратить окисление исходных порошков (путем тщательной очистки азота от кислорода и предотвращения попадания кислорода в реакционное пространство). Обычно температура азотирования находится в диапазоне 1100 – 1200 оС, продолжительность процесса 1 – 2 часа.

Механизм азотирования сводится к адсорбции молекул газа на поверхности металла, их диссоциации и последующей диффузии азота вглубь частицы с образованием нитрида. Скорость образования MeN лимитируется сначала скоростью взаимодействия металла с азотом, а затем диффузией азота через слой нитрида. Увеличение дисперсности исходных твердых частиц будет способствовать протеканию азотирования за счет увеличения реакционной поверхности.

- Азотирование оксидов металлов азотом или аммиаком в присутствии углерода.

MeO + C + N2  MeN + CO

Этим способом можно получать также нитриды бора и кремния. Исходными компонентами являются B2O3, C, N2 или соответственно SiO2, C, N2

- Обработка хлоридов или оксихлоридов металлов аммиаком или разложение аммонийных соединений соответствующих металлов.

- СВС в атмосфере Ar + N2.

Таким методом получают нитриды бора, алюминия, титана, циркония, гафния, ниобия, тантала.

- Плазмохимический синтез.

Особенностью этого процесса является то, что плазмообразующий газ одновременно участвует в реакции синтеза. При получении TiN1–x исходными реагентами являются TiCl4, N2, H2, а плазмообразующим газом – N2 или смесь N2 + Ar. Если синтез ведется с участием порошка титана, то плазма образуется в смеси N2 + Ar.

ПОЛУЧЕНИЕ СИЛИЦИДОВ

Основными способами получения силицидов являются:

- Прямой синтез из простых веществ по реакции:

Me + Si  MeSi

Этот процесс реализуется в печах сопротивления с графитовой трубой или в индукционных печах в вакууме или аргоне при температуре 1000 – 1200 оС в течение 0,5 – 2 часов.

- Восстановление оксидов металлов кремнием при температуре выше 1300 оС но ниже температуры плавления соответствующих силицидов:

MeO + Si  MeSi + SiO2

Длительность реакции обычно составляет 1 час.

- Взаимодействие оксидов металлов с SiO2 и углеродом в дуговых электропечах при высоких температурах:

MeO + SiO2 + C  MeSi + CO

- Металлотермическое восстановление оксида металла алюминием или магнием в присутствии оксида кремния.

- СВС-процесс в атмосфере аргона

Среди менее распространенных методов получения тугоплавких металлоподобных соединений следует упомянуть электролиз расплавленных сред и синтез в растворах расплавов с получением компактных продуктов, подвергающихся дальнейшему измельчению.