ТЕРМИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Долгое время этот способ подразумевал термическую диссоциацию только карбонильных соединений металлов, однако в последние годы металлические порошки получают разложением различных металлорганических соединений. Вместе с тем, карбонильный метод по тоннажу производимой продукции на несколько порядков превосходит методы, основанные на металлоорганике.

Карбонильный металлический порошок – металлический порошок, полученный разложением карбонильных соединений металлов.

Карбонильными называют соединения металлов с группами СО, называемыми лигандами. Схематически процесс может быть представлен следующим образом (слайд "Карбонильный метод получения порошков металлов"):

МеaБb + СО  Меn(СО)x + Б + Q  Me + CO – Q

где: Me – переходный металл V – VIII группы, Б – неметаллический (балластный) компонент (кислород, солевой остаток, примеси и т.п.).

Эти методом можно разделять металлы, основываясь на различиях в температурах плавления и кипения соответствующих карбонилов, и получать товарные порошки с высокими физико-химическими и технологическими свойствами. Однако участие в процессе CO (угарного газа) требует реализации специальных мер безопасности, удорожающих конечный продукт. Следует также иметь в виду, что большинство карбонилов высокотоксичны.

Карбонилы представляют собой координационные соединения вида Men(CO)x, не подчиняющихся правилу валентности и строение которых нельзя объяснить с позиций обычных теорий, использующих понятия ионной, ковалентной и других связей. В соединении Men(CO)x группа CO, являющаяся донором электронов, занимает одно координационное место и присоединяется к металлу через атом углерода одинарной координативной связью.

В целом в карбонилах металлов возможны четыре типа связей:

- Координацинно-ковалентная Me–CO, при которой атом углерода отдает металлу электронную пару (-связь) и дополнительно связывается с металлом обратной -связью.

- Ковалентная связь Me–Me в биметаллических карбонилах, при которой каждый атом металла поставляет для связи один электрон.

- Ковалентная связь Me–CO (-связь), причем атом углерода служит мостиком между двумя атомами металла, связываясь с каждым из них.

- Специфическая связь Me–CO, когда группа СО служит мостиком между тремя атомами металла.

По структурному признаку карбонилы можно классифицировать следующим образом:

Карбонилы

Одноядерные

Ni(CO)4

Fe(CO)5

W(CO)6

Многоядерные

Men(CO)x

Полиметаллические

Mn2Fe(CO)14

Fe2Ru(CO)12

MnFeRu(CO)14

Монометаллические

Co2(CO)6

Fe2(CO)9

Fe3(CO)12

Смешанные

CFe5(CO)15

CRu6(CO)17

SCo(CO)9

Установлено, что в монометаллических многоядерных карбонилах, где число ядер больше двух (например, Fe3(CO)12), атомы металла не эквивалентны по своему состоянию.

СИНТЕЗ КАРБОНИЛОВ

При синтезе карбонила сначала происходит физическая адсорбция молекул СО на поверхности исходного сырья с небольшим выделением тепла (адсорбированный газ при этом может легко десорбироваться). Затем накапливающиеся молекулы монооксида углерода создают адсорбированный слой (активированная адсорбция), в котором внутренние связи молекул деформируются, и начинается их взаимодействие с атомами металла с образованием соответствующего соединения, первоначально удерживающегося на поверхности твердой фазы силами Ван-дер-Ваальса (физическая адсорбция карбонила).

Активированная адсорбция CO протекает медленнее физической адсорбции Men(CO)x, поэтому слой карбонила постепенно полностью закрывает поверхность частицы MeaБb (включая трещины, поры, шероховатости), из-за чего затрудняется доступ монооксида углерода к металлу вплоть до полного прекращения реакции синтеза.

Кинетика образования карбонила тесно связана с диффузией молекул CO из газовой фазы к поверхности твердой фазы и с диффузией его молекул из глубины наружу и далее в газовую фазу. Практика показывает, что синтез идет быстрее диффузии CO к реакционной поверхности, которая и лимитирует весь процесс. По мере извлечения металла с поверхности трещин и пор твердой фазы в карбонил эффективная площадь процесса увеличивается. Диффузия CO в глубь твердого материала идет сплошным фронтом параллельно внешней его поверхности.

Десорбции полученного карбонила и переходу его в газовую фазу способствует температура в реакторе, которая превышает, и, как правило, значительно температуру его испарения (сублимации).

РАЗЛОЖЕНИЕ КАРБОНИЛОВ

Разложение карбонилов осуществляется нагревом их выше определенной температуры, причем разрыв связей металл–лиганд имеет место еще до достижения температуры кипения разлагаемого соединения. Распад молекул карбонила в первые мгновения приводит к образованию атомов (фактически пара) металла и молекул CO. Формирование твердых частиц (агрегатов) начинается с кристаллизации зародышей и их увеличения до критического размера 4 – 20 нм. В качестве зародышей можно использовать вводимые специально твердые добавки-затравки, размер которых зачастую изначально превышает критический.

Рост зародышей и затем уже собственно частиц осуществляется двумя путями:

- Наращивание слоев твердой фазы на поверхности зародыша (частицы) из паров металла. При адсорбции пара выделяется некоторое количество тепла, подогревающее зародыш (частицу). Адсорбированные атомы весьма подвижны и они быстро занимают энергетически выгодное положение в кристаллической решетке.

- Наращивание слоев твердой фазы в результате разложения карбонила, адсорбированного на поверхности зародыша (частицы), с образованием атомов металла, которые, как и в предыдущем случае, занимают энергетически выгодное положение в решетке. Адсорбция молекул карбонила сопровождается выделением небольшого количества тепла, что способствует протеканию эндотермической реакции распада Men(CO)x. Молекулы CO десорбируются с поверхности твердой фазы или распадаются с образованием CO2 и углерода. Это особенно существенно для металлов, склонных к карбидообразованию, например, для железа, в частицах которого формируется структура так называемой "луковичной кожуры" (слайд "Частицы карбонильного железа").

Размер частиц получаемого порошка определяется несколькими факторами:

- Температура. При повышении температуры распад карбонила интенсифицируется, и количество зародышей увеличивается, что при прочих равных условиях приводит к повышению дисперсности получаемых частиц.

- Концентрация паров карбонила. Теоретически при повышении концентрации карбонила при прочих равных условиях должен увеличиваться средний размер частиц из-за улучшения питания зародышей (как в случае электролиза). Однако при электролизе количество центров кристаллизации связано не с концентрацией, а с катодной плотностью тока, тогда как при термическом разложении карбонилов повышение концентрации сопровождается увеличением количества зародышей. Таким образом, до определенного предела увеличение числа молекул исходного соединения в реакционном пространстве будет повышать производительность процесса. Производительность также будет повышаться при одновременном увеличении температуры и концентрации карбонила. Укрупнения частиц порошка можно стабильно добиваться понижением температуры и повышением концентрации карбонила.

- Время пребывания частиц в горячей зоне реактора является очевидным путем регулирования размера частиц порошка. Это время зависит от длины зоны, температуры в ней, профиля распределения температуры, скорости газовых потоков в реакторе и массы частицы. Частица, свободно выпадающая из реакционной зоны, в размере увеличиваться уже не сможет.

- Наличие в реакторе инертных (нейтральных) газов приводит к их адсорбции на поверхности частиц (зародышей), что тормозит рост твердой фазы и приводит к повышению дисперсности целевого продукта. Разбавление карбонилов иными газами приводит к протеканию побочных процессов. Например, ввод в реактор водорода создает условие для реакции

Me + CO + H2  MeCx + H2O.

- Остаточное давление газов в реакторе. В условиях глубокого разрежения (т.е. глубокой откачки реактора перед запуском в него карбонила) образуются настолько мелкие частицы, что они, осаждаясь на стенках камеры, будут формировать сплошной слой металла, называемый "металлическое зеркало".

В промышленных масштабах карбонил-процесс используют для производства порошков никеля, железа, кобальта, вольфрама, молибдена, хрома, некоторых металлов платиновой группы. Наибольший тоннаж приходится на первые два металла, получаемые соответственно из Ni(CO)4 и Fe(CO)5.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ НИКЕЛЯ

Производство карбонильного никеля было начато в 1902 году в г. Клайдах (Англия, Южный Уэльс). Эта технология получила название "метод низкого давления", поскольку синтез Ni(CO)4 ведут при давлении, близком к атмосферному. Температура процесса 50 – 60 оС. Исходным сырьем служит медно-никелевый штейн (CuS – NiS – FeS), обрабатываемый в большом горизонтальном реакторе, по всей длине которого организован ввод CO. Наличие серы благоприятно сказывается на карбонилировании штейна. Длительность синтеза 96 часов, выход никеля в карбонил – до 95%.

Разложение Ni(CO)4 осуществляется при температуре 200 – 250 оС и атмосферном давлении в вертикальной установке элеваторного типа, где партия частиц может находиться несколько десятков дней. Это связано с тем, что данная технология, называемая также технологией Монда, в первую очередь рассчитана на получение гранул (дроби) диаметром 5 – 10 мм, которые используются в химической промышленности в качестве катализаторов. Вместимость установки по дроби 27 т, производительность 5 – 6 т/сутки.

Метод среднего давления, впервые реализованный также в Клайдахе, предусматривал проведение синтеза карбонила из NiO при давлении 2 МПа (20 атмосфер) и температуре 120 оС. Сейчас компания "INCO" в г. Коппер-Клиф (Канада) синтезирует Ni(CO)4 при давлении до 7 МПа (70 атмосфер) и температуре 180 оС в реакторе вращающегося типа. Обрабатываемая шихта включает металлизированный промпродукт, получаемый в результате флотационного разделения медно-никелевого файнштейна, электролитический шлам, медно-никелевые сплавы. Реактор вмещает 150 тонн сырья, длительность процесса 42 часа, степень извлечения никеля в карбонил – до 95%.

Разложение осуществляется либо так, как в технологии Монда (до 70% синтезированного карбонила идет на производство никелевой дроби), либо в вертикальном реакторе, аналогичном реактору "метода высокого давления".

Метод высокого давления был разработан в 30-х годах прошлого века в Германии компанией "I.G. Farbenindustrie" и реализован на заводе в г. Оппау. С середины 50-х годов в нашей стране по нему получают никелевый порошок в г. Мончегорске (сейчас комбинат "Североникель" ОАО "Кольская ГМК"). Технология предусматривает синтез карбонила из никелевого файнштейна при давлении 5 – 10 МПа (50 – 100 атмосфер) и температуре 170 – 180 оС в начале процесса. По мере обеднения сырья целевым металлом давление поднимают до 20 МПа (200 атмосфер), а температуру – до 250 оС. Синтез длится 72 часа, выход никеля в карбонил – до 97%. Реактор представляет собой вертикальную колонну высотой 9 – 12 м и диаметром 0,7 – 1 м, в которую подают подогретую до 150 – 200 оС реакционную смесь, состоящую из 95% CO и 5% H2. Для удаления примесей карбонил дистиллируют в специальной ректификационной колонне.

Разложение Ni(CO)4 проводят в цилиндрических вертикальных реакторах высотой 5 м и диаметром 1 м при температуре 250 – 400 оС. Такой температурный диапазон связан с широкой гаммой производимых порошков: для порошков тяжелой подгруппы температура разложения карбонила 250 – 300 оС, его расход 50 – 60 кг/час, при получении легких порошков температура 300 – 390 оС, расход 130 – 200 кг/час, соответственно. В нашей стране получают порошки четырех марок по химическому составу: ПНК-У, ПНК-0 (Ni  99,9%), ПНК-1, ПНК-2 (Ni  99,7%). По насыпной плотности выделяют группы Т (тяжелая), Л (легкая) и К (крупная). Первые две подразделяются соответственно на подгруппы 1, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8. Условной границей между группами Т и Л (т.е. между подгруппами 4 и 5) является величина 1,4 г/см3. Группа К включает в себя порошки ПНК-2К9 и ПНК-2К10, отличающиеся размером частиц: соответственно 71 – 100 мкм и 45 – 71 мкм.

В соответствии с действовавшим ранее ГОСТ 9722-79 марки У и 0 включали в себя только порошки группы Т (подгруппы 1 – 4), а марки 1 и 2 соответственно порошки группы Л (подгруппы 5 – 8). Кроме этого в марку 2 входила группа К. В ГОСТ 9722-97 были внесены изменения, и группа Л оказалась исключенной из марки 2, в которой осталась только группа К.

Характерной особенностью легкой группы (по ГОСТ 9722-97 имеющей химический состав только марки 1) являются микронные частицы никеля, сцепленные в цепочечные агрегаты (в отличие от отдельных сферических частиц групп Т и К) (слайд "Частицы карбонильных никелевых порошков групп Т и Л").

В настоящее время комбинатом "Североникель" выпускаются карбонильные никелевые порошки группы УТ: УТ-1, УТ-2, УТ-3ПМ, УТ-3ХП, УТ-3ХПЛ, УТ-4, группы Л: 1Л5, 1Л6, 1Л7, 1Л8 и группы С: С20, С27 и С30 (С10 – заявлен ООО "Институт "Гипроникель") (слайд "Карбонильные никелевые порошки группы С"). Свойства группы С приведены в таблице:

Свойства карбонильных никелевых порошков группы С

| Марка | Насыпная плотность, г/см3 | Размер частиц по Фишеру, мкм | Удельная поверхность, м2/г |
| --- | --- | --- | --- |
| ПНК-С10 | < 0,5 | 0,5 – 1,0 | 1,5 – 2,5 |
| ПНК-С20 | 0,51 – 0,64 | 1,85 – 2,21 | – |
| ПНК-С27 | 0,51 – 0,64 | 2,21 – 2,90 | – |
| ПНК-С30 | 0,6 – 0,8 | 2,91 – 3,50 | – |

Компания "INCO" также производит тяжелые, легкие и крупные никелевые порошки, причем первые обозначаются как серия "100", вторые – как серия "200", а третья – соответственно как серия "300". Их свойства приведены в таблице (слайд "Свойства никелевых карбонильных порошков компании INCO").

Свойства никелевых карбонильных порошков компании "INCO"

| Марка | Средний размер частиц, мкм | Насыпная плотность, г/см3 | Форма частиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 3 – 5 | 1,6 – 2,1 | Равноосная |
| 122 | 4 – 7 | 1,9 – 2,5 | Равноосная |
| 128 | 7 – 9 | 2,5 – 3,0 | Равноосная |
| 255 | 2,6 – 3,4 | 0,45 – 0,6 | Цепочечные агломераты |
| 287 | 2,9 – 3,6 | 0,8 – 1,0 | Волокнистая |
| 337 | 40 – 300 | 3,5 – 4,0 | Округлая |

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ ЖЕЛЕЗА

Производство карбонильного железного порошка впервые в мире было организовано в Германии в 20-х годах XX века по технологии, аналогичной технологии никелевого порошка, предусматривающей синтез высокого давления. В СССР такое производство в небольших масштабах было начато в 1941 году на одном из заводов химической промышленности.

Синтез пентакарбонила железа осуществляется при давлениях до 20 МПа (200 атмосфер) и температуре до 250 оС из дробленого железосодержащего сырья (губчатое железо, штейн, некоторые оксидные руды, скрап, стружка и т.п.) в виде кусков размером 10 – 25 мм. Поскольку реакция синтеза экзотермична, температура в рабочей зоне поддерживается за счет тепловыделения при взаимодействии железа с CO.

По окончании загрузки сырьем реакционная колонна продувается азотом, который затем сбрасывается в атмосферу. Монооксид углерода, нагретый до 150 – 190 оС, под давлением 5 – 10 МПа (50 – 100 атмосфер) подается в нижнюю ее часть. Во время синтеза содержание CO в циркулирующей газовой смеси поддерживается на уровне не ниже 80%. К концу процесса температура и давление поднимаются до указанных выше максимальных значений. Газообразные продукты реакции очищают от частиц твердой фазы, Fe(CO)5 конденсируют, и в специальном десорбере освобождают от растворенного CO.

При производстве порошка жидкий карбонил направляется в испаритель, который обогревается паром, пропускаемым через рубашку или змеевик. Также карбонил может подогреваться горячим CO, пропускаемым через спеченный фильтр, который погружен в жидкость. Из испарителя газообразный Fe(CO)5 направляется в колонну разложения, представляющую собой вертикальный цилиндр высотой 4 – 5 м и диаметром 1 м, который обогревается горячими топочными газами. Опытно-промышленные установки меньшего объема имеют электрический обогрев.

Колонна разделена по высоте на три тепловые зоны, что позволяет создавать различные профили температуры для различных режимов получения порошков.

При реализации стандартного режима в верхней зоне аппарата (примерно 0,8 высоты колонны) поддерживается температура 295 – 300 оС, в средней (0,6 высоты) 305 – 310 оС, в нижней (0,3 высоты) – 310 – 345 оС. Для падающего режима характерно снижение температуры сверху вниз на 12 – 15 оС между каждыми зонами с 290 – 295 до 265 – 270 оС. Конвективный режим отличается повышенной температурой в средней зоне (280 – 290 оС) и пониженной в верхней и нижней зонах (270 – 280 оС), что создает условия для возникновения восходящих потоков и укрупнения частиц порошка за счет увеличения времени пребывания их в реакторе. Падающий режим позволяет получать более чистые порошки, по сравнению со стандартным, поскольку при пониженной температуре снижается интенсивность побочных реакций, загрязняющих железо.

Разложение пентакарбонила железа целесообразно проводить в присутствии газообразного аммиака (20 – 40 л на 1 л жидкого Fe(CO)5), который способствует образованию более мелких и чистых сферических частиц, тормозя протекание распада CO по реакции CO  C + CO2 и тем самым уменьшая количество свободного углерода. Для предотвращения отложения металла на стенке разложителя и повышения производительности процесса газовый поток турбулизируют специальными мешалками или тангенциальным вводом его в разложитель.

Некоторые свойства порошков, извлеченных из реактора и фильтра выделения твердой фазы из отходящих газов, для разных режимов приведены в таблице (слайд "Свойства карбонильных порошков железа, полученных по разным режимам").

Свойства карбонильных порошков железа, полученных по разным режимам

| Место отбора порошка | Режим | Средний диаметр частиц, мкм | Содержание примесей, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | углерод | азот |
| Реактор | Стандартный | 3,3 – 4,3 | 0,89 – 0,99 | 0,81 – 0,98 |
|  | Падающий | 3,8 – 4,2 | 0,69 – 0,77 | 0,61 – 0,65 |
|  | Конвективный | 5,8 – 6,6 | 0,82 – 1,00 | 0,92 – 1,06 |
| Фильтр | Стандартный | 2,2 – 2,8 | 0,73 – 0,80 | 0,81 – 0,95 |
|  | Падающий | 2,8 – 3,1 | 0,55 – 0,57 | 0,54 – 0,56 |
|  | Конвективный | 4,5 – 5,0 | 0,90 – 0,92 | 0,95 – 1,06 |

Частицы карбонильного железа отличаются высокой твердостью (по некоторым данным достигающей твердости закаленной мартенситной стали 65 – 67 HRC), что обуславливает их низкую формуемость.

Для повышения дисперсности порошков железа разложение Fe(CO)5 проводят в присутствии различных инициирующих добавок (тетрахлорэтан, толуол, диметилфталат), создающих больше центров зародышеобразования.

Субмикронные порошки можно получать разложением пентакарбонила в плазме. Температура порядка 4500 – 5000 оС способствует возникновению большого количества центров зародышеобразования.

Высокодисперсные порошки (1 – 2 мкм) также можно получать разложением жидкого карбонила, впрыскиваемого в реактор через форсунку и испаряющегося при контакте с нагретой газовой смесью. Поскольку в этом случае размер зоны формирования (укрупнения) частиц уменьшается, одновременно уменьшается время их пребывания в рабочей зоне.

Карбонильное железо маркируется в соответствии с областями применения изделий из него. Так порошок Р-10 используется для изготовления сердечников, работающих в электромагнитных полях частотой до 20 МГц, Р-20 – в диапазоне частот 20 – 50 МГц, Р-100 – соответственно в диапазоне 100 – 200 МГц. Порошок марки П используется для изготовления сердечников устройств проводной аппаратуры, работающей на частотах 20 МГц. Для частот до 1 МГц предназначено так называемое обезуглероженное карбонильное железо марки ВКЖ.

Порошки разных марок можно получать, реализуя всего один из указанных выше режимов разложения Fe(CO)5. Так при стандартном режиме из реактора выгружают Р-10, из фильтра – Р-20, а из коллектора и конечного фильтра порошок П.

Разработаны способы получения сплавов на основе железа, содержащих до 5% никеля, совместным разложением соответствующих карбонилов (как газообразных, так и жидких). В аппарат также подают газообразный аммиак в количестве 45 л на каждый литр смеси карбонилов. Распределение температуры по высоте реактора сверху вниз 240, 295, 280 или 250, 305, 290 оС.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ ВОЛЬФРАМА И МОЛИБДЕНА

Способ получения карбонильных порошков вольфрама и молибдена соответственно из W(CO)6 и Mo(CO)6 в токе водорода или азота при атмосферном давлении и температуре 350 – 1000 оС был предложен в Германии в 1930 году. Особенностью процесса является не испарение, а возгонка (сублимация) карбонилов, поскольку они при комнатной температуре твердые. В нашей стране такая технология была разработана в 50-х годах прошлого века.

Синтез карбонилов вольфрама и молибдена проводят в жидких средах. Исходным сырьем являются WCl6 и MoCl5, восстановителем – цинковая пыль, растворителями – дихлорэтан и эфир. Температура процесса – от 50 до 80 оС, давление монооксида углерода 4 – 6 МПа (40 – 60 атмосфер).

Известен так называемый сухой синтез из хлоридов с использованием железной стружки в качестве восстановителя. Давление CO достигает 28 МПа (280 атмосфер), температура – 280 оС.

Современная технология получения порошков предусматривает возгонку W(CO)6 или Mo(CO)6 при температуре 60 – 135 оС и его транспортировку в токе водорода, нагретого до 100 оС, в аппарат разложения. Распад карбонила с образованием частиц от 2 до 4 мкм происходит при 350 – 400 оС.

В начале 60-х годов была создана установка с кварцевым разложителем, позволившая проводить диссоциацию карбонила молибдена в диапазоне температур от 400 до 1400 оС. Получаемые частицы имеют размер 1 – 2 мкм и удельную поверхность до 2,5 м2/г.

Как правило, карбонильные порошки после выгрузки из реактора измельчают для разрушения агломератов (если это требуется по техническим условиям) и отжигают в токе водорода или в вакууме при 400 – 600 оС для удаления оставшихся примесей углерода, азота и кислорода.