ЖИДКОФАЗНОЕ СПЕКАНИЕ

Жидкофазное спекание – спекание порошкового тела при температуре, обеспечивающей появление жидкой фазы.

Спекание с участием жидкой фазы имеет большое практическое значение при производстве широкого спектра порошковых материалов. Примерами таких систем являются: Cu-Sn, Fe-Cu, Fe-P, Cu-Pb, Cu-Bi, Cu-Cd, W-Cu, W-Ag, Mo-Cu, Mo-Ag, WC-Co, TiC-Ni и многие другие.

Особенности жидкофазного спекания (ЖФС) заключаются в следующем:

- Интенсификация усадки в присутствии жидкой фазы, что, в принципе, позволяет получить спеченный материал с очень малой остаточной пористостью. В связи с этим ЖФС представляет собой альтернативу использованию больших давлений формования, высоких температур, длительных выдержек, горячего прессования, различных методов активации усадки. Для некоторых систем (например, для твердых сплавов) жидкофазное спекание является практически единственным способом получения изделий с высокой конечной плотностью и заданными эксплуатационными свойствами.

- Зависимость усадки как от физико-химических характеристик компонентов системы, так и от количества жидкой фазы, размера частиц тугоплавкого компонента, начальной пористости сформованной заготовки и ее прочности (прочности сцепления частиц, формирующих твердый каркас). Увеличение количества жидкой фазы (до определенного предела) способствует усадке, но при наличии некоторой взаимной растворимости эта очевидная зависимость, может осложняться побочными процессами гетеродиффузии.

- Возможность существования жидкой фазы в течение ограниченного времени (конечный этап прогрева заготовки до температуры изотермической выдержки и начальный этап этой выдержки). Такое ограниченное существование жидкой фазы с ее исчезновением характерно для систем с взаимодействующими компонентами.

- Получение материалов с уникальными структурой и свойствами, если затвердевшая "бывшая" жидкая фаза сохраняется (частично или полностью) в конечном продукте. (Фактически речь идет о получении композиционных материалов).

Термодинамическим условием эффективного жидкофазного спекания является в первую очередь стремление системы к минимуму свободной поверхностной энергии и гомогенизации (выравниванию химического потенциала), что характерно и для твердофазного спекания многокомпонентных систем, хотя снижение концентрации дефектов кристаллической решетки также вносит свой вклад на определенной стадии ЖФС.

Вместе с тем, в отличие от твердофазного спекания, при жидкофазном спекании более наглядно проявляется действие движущих сил, родственных силам Лапласа – капиллярных сил.

Появление жидкой фазы в системе обусловлено переходом температуры в печи через точку плавления легкоплавкого компонента или точку плавления эвтектики на диаграмме состояния. Во втором случае говорят о контактном плавлении.

Эффект контактного плавления является следствием стремления системы к уменьшению свободной энергии поверхности. Оно наблюдается, когда между поверхностной энергией на границе соприкосновения твердых тел и поверхностными энергиями на соответствующих границах "твердое вещество-расплав" (в местах контакта с жидкостью) выполняется следующее неравенство (слайд "Условия контактного плавления и смачивания"):

A-L + B-L < А-В

Соблюдение этого неравенства зависит от констант, определяющих вид диаграммы состояния: температур плавления компонентов, скачка энтропии при их плавлении и энергии смешивания в твердой и жидкой фазах.

В системах, где наблюдается контактное плавление, одновременно выполняются условия, обеспечивающие смачивание расплавом твердых частиц и растекание его по их поверхности.

Контактное плавление экспериментально зафиксировано во многих металлических и неметаллических системах.

В своей монографии "Физика спекания" Я.Е. Гегузин отмечает следующие особенности этого явления:

- Образование жидкости прекращается в момент нарушения контакта между разнородными частицами;

- Расплав из приконтактной области растекается по поверхности разнородных частиц;

- В приконтактной области твердые порошинки частично растворяются в расплаве в соответствии с особенностями диаграммы состояния;

- В изотермических условиях толщина жидкой прослойки между частицами контактной пары увеличивается.

- Если твердые частицы содержат трещины, жидкий расплав проникает в них. Трещины при этом расширяются, и твердая частица может уподобиться "губке", пропитанной жидкостью.

Поскольку при жидкофазном спекании в порошковом теле возникает капиллярная структура, состоящая из твердой, жидкой и газообразной фаз, большое значение приобретает смачивание твердых частиц расплавом. Мерой этого смачивания является краевой угол смачивания .

Термодинамическим условием смачивания является уменьшение свободной энергии системы при превращении границ раздела "твердое-газ" и "жидкое-газ" в границу раздела "твердое-жидкость":

αТ−Г+αЖ−Г>αЖ−Т

Ж-Т

Т-Г

Ж-Г



При устойчивом положении капли на поверхности твердой фазы должно выполняться соотношение:

αТ−Г=αЖ−Т+αЖ−Гcosθ, 	откуда

cosθ=αТ−Г−αЖ−ТαЖ−Г

где: т-г, ж-т и ж-г – соответственно энергия на границе раздела "твердое-газ", "жидкое-твердое" и "жидкое-газ".

Полное смачивание характеризуется углом, близким к нулю; хорошим считают смачивание, когда 0 < θ < 90 о (иногда говорят о неравенстве 0 < θ < 60 о). При θ  90 о (или θ  60 о) смачивание считается плохим, образовавшаяся жидкая фаза скорее препятствует спеканию, чем помогает ему.

Угол θ поддается некоторому регулированию. Смачивание улучшается при уменьшении т-ж за счет применения поверхностно-активных веществ, очистки поверхности от оксидов и адсорбированных газов. В связи с этим, как и при твердофазном спекании, целесообразно использовать восстановительную среду или вакуум. Следует иметь в виду, что помимо удаления адсорбированных газов, вакуум способствует диссоциации и/или возгонке некоторых оксидов.

Краевой угол θ со временем уменьшается вследствие растекания расплава по поверхности твердой фазы. В рамках термодинамической теории смачивания, основанной на химическом взаимодействии на межфазной границе, это объясняется условиями прохождения химической реакции на ней.

Стадии жидкофазного спекания

В 1938 году Прайс, Смителс и Вильямс сформировали представление об уплотнении при жидкофазном спекании, состоящем из двух стадий. На первой стадии при появлении жидкой фазы твердые частицы перемещаются до состояния плотной укладки под действием сил поверхностного натяжения. Они смещаются относительно друг друга благодаря отрицательному капиллярному давлению в жидкостных "мостиках" (манжетах). После завершения свободного перемещения частиц их дальнейшее уплотнение на второй стадии происходит за счет растворения-осаждения тугоплавкой фазы (перекристаллизации через жидкую фазу). Очевидно, что вторая стадия ЖФС может иметь место только в системе с взаимодействующими компонентами.

Практически сразу же были опубликованы работы других исследователей, которые подвергли сомнению тезис о том, что уплотнение может осуществляться за счет только укрупнения частиц вследствие перекристаллизации через жидкую фазу.

В 1953 году Кеннон и Ленел указали на еще один механизм, приводящий к уплотнению при ЖФС, который не отрицал первые два, а дополнял их. Идея заключалась в том, что после перекристаллизации (при наличии взаимодействия в системе) или после механической перегруппировки (при отсутствии взаимодействия) частицы твердой фазы срастаются в жесткий каркас ("скелет") по механизмам, характерным для твердофазного спекания.

Эти же ученые отметили, что перекристаллизация через жидкую фазу приводит к уплотнению не за счет только укрупнения твердых частиц, а за счет укрупнения с одновременным изменением их формы, т. е. фактически с взаимной подстройкой. Фактически этим снимались претензии к исходным предпосылкам 1938 года. Следует отметить, что современные представления о ЖФС не отвергают упомянутые представления, а разумно дополняют их, изменяя частности, а не основные идеи.

Три стадии уплотнения при жидкофазном спекании существенно зависят от целого ряда факторов: однородности смеси компонентов, исходной пористости брикета, количества жидкой фазы, размера частиц твердой фазы, взаимодействия фаз и других факторов.

Первая стадия – механическая перегруппировка (жидкое течение)

При наличии смачивания в системе появившаяся в результате расплавления легкоплавкого компонента или контактного плавления жидкая фаза заполняет зазоры между частицами или проникает между контактирующими частицами, раздвигая их или растворяя приконтактные зоны обеих частиц. В первый момент усадка не наблюдается, имеет место только перераспределение жидкости. Затем благодаря наличию жидких "манжет" начинается сближение твердых частиц с возможно одновременным их поворотом, сдвигом и т.п. Параллельно жидкость перемещается на новые участки частиц, ускоряя их поворот и взаимный сдвиг. Некоторые исследователи считали, что жидкая фаза еще играет роль смазки, которая облегчает скольжение твердых частиц друг по другу.

Капиллярные силы в жидкости возникают благодаря наличию внутри пористого тела границы раздела "жидкость-газ" (при спекании в вакууме можно говорить о границе раздела "жидкость – сильно разреженный газ"). Поэтому при увеличении содержания жидкости в порошковом теле силы связи между частицами возрастают из-за увеличения доли этой поверхности раздела (слайд "Первая стадия жидкофазного спекания").

Капиллярные силы, сжимающие твердые частицы, смежные с объемом жидкости между ними, имеют общее происхождение с силой, поднимающей жидкость в капилляре при наличии смачивания. Около вогнутой поверхности создается отрицательное капиллярное давление, которое в одном случае поднимает жидкость в капилляре, а в другом – сжимает частицы.

Влияние поверхностного натяжения на границе раздела "жидкость-газ" становится особенно заметным при пониженном смачивании или относительно небольшом количестве жидкости.

После заполнения жидкостью большей части пространства между твердыми частицами поверхность раздела "жидкость-газ" сокращается, и силы связи между ними ослабляются. Если пространство между частицами полностью заполнено жидкостью, то капиллярные силы снижаются до нуля, силы сжатия, обеспечивающие связь между частицами исчезают, и спекающаяся заготовка может потерять свою форму. (Потеря формы может иметь место в системах, где нет непосредственного адгезионного взаимодействия между частицами, их чисто механического зацепления и спекания в твердой фазе.)

Следует отметить одно очень важное обстоятельство: перемещение порошинок относительно друг друга невозможно без разрыва межчастичных контактов, сформированных в заготовке до начала спекания. Необходимо, чтобы разделение твердых частиц жидкостью было бы энергетически выгодно. С позиций термодинамики условием такого разъединения является соотношение:



т-ж

т-ж

гр

αгр≥2 αТ−Ж⋅cosΨ2;		Ψ=ϕ0+2θ

где: гр – поверхностная энергия на межчастичной границе; т-ж – энергия на границе раздела "твердое-жидкость";  – двухгранный угол; 0 – угол между касательными к поверхностям частиц в точке их соприкосновения;  – краевой угол смачивания.

Если гр > 2т-ж, то соотношение оказывается справедливым при любых значениях угла , однако в равновесных условиях гр < 2т-ж, и соотношение не выполняется.

В реальных порошковых системах целый ряд факторов (например, малые площади контактов между частицами и наличие загрязнений на них) способствует повышению гр, и для приведенного выше неравенства создаются более благоприятные условия.

Чем ниже исходная плотность порошкового тела, тем меньше вероятность образования в нем прочного каркаса (в том числе и во время прогрева до момента появления жидкой фазы).

Отмеченное ранее растворение твердых частиц в зоне контакта между ними очевидно снижает прочность твердого каркаса и облегчает их проскальзывание в ходе механической перегруппировки.

Величина силы связи между частицами зависит не только от относительной доли поверхности раздела "жидкость-газ". Так как кривизна этой поверхности при прочих равных зависит от размера твердых частиц (чем мельче частицы, тем больше кривизна), то капиллярные силы, приходящиеся на единицу поверхности окруженного жидкостью контакта, существенно возрастают с увеличением дисперсности твердой фазы.

Оценка силы связи была выполнена Ю.В. Найдичем, И.А. Лавриненко и В.Н. Еременко (1963 г.) для систем, где твердая фаза не растворима в жидкой (слайд "Оценка силы связи между частицами на первой стадии жидкофазного спекания"):

r2





r1

90 – ( + )

R

В случае двух сферических частиц стягивающая сила равна:

F=σ π R2⋅sin ϕ2⋅1r2−1r1+2π⋅R⋅sin ϕ⋅sin ϕ+θ

где: R – радиус частиц; r1 и r2 – радиусы кривизны жидкостной манжеты;  – угол, зависящий от количества жидкости;  – краевой угол смачивания;  – поверхностное натяжение на границе "жидкость-газ".

При этом:

r1=R⋅sin ϕ−R⋅1−cos ϕ⋅1−sin ϕ+θcos ϕ+θ,

r2=R⋅1−cos ϕ⋅1cos ϕ+θ

Первый член выражения для величины F обусловлен разностью давлений по обе стороны поверхности раздела "жидкость-газ". Второй член определяется стягивающим действием поверхности жидкости (проекция вектора поверхностного натяжения жидкости, действующего у периметра соприкосновения жидкости с частицей, на линию, соединяющую центры частиц).

Необходимо отметить еще несколько обстоятельств. При увеличении количества жидкой фазы в зоне контакта частиц растет площадь сечения "манжеты" (перпендикулярно ее оси), но одновременно уменьшается кривизна свободной поверхности жидкости, и соответственно снижается капиллярное давление.

Эта кривизна, а вместе с нею величина и знак капиллярного давления, также зависят от краевого угла смачивания. При θ = 0 о поверхность манжеты имеет очень большую кривизну, соответственно капиллярное давление и сила, сжимающая твердые частицы, максимальны.

При ухудшении смачивания кривизна вогнутой поверхности в осевом сечении "манжеты" уменьшается; попутно снижаются капиллярное давление и сжимающая сила. При θ ≈ 65 – 85 о (в зависимости от количества жидкости и геометрии контакта) поверхность становится выпуклой со сменой знака и величины давления. Таким образом, при плохом смачивании (но еще при θ  90о) появляется сила, стремящаяся не сжать, а раздвинуть частицы.

Смена знака капиллярного давления в такой системе происходит при   90 о потому, что геометрия "манжеты" более сложная, чем геометрия мениска в модельном капилляре, где переход осуществляется при  = 90 о. У "манжеты", как и у "шейки" в твердофазном спекании, два радиуса кривизны. При схематических выкладках кривизной в сечении, перпендикулярном ее оси, можно пренебречь (по аналогии с соотношением x <<  при твердофазном спекании).

Следует иметь в виду, что жидкостная "манжета", соединяющая две идеально сферические частицы, вызывает появление стягивающих сил, равнодействующая которых проходит через центры сфер и точку их потенциального контакта. Такое направление не может привести к взаимному сближению частиц на величину, превышающую толщину манжеты в ее центральной зоне. При неправильной форме частиц равнодействующая стягивающих сил проходит вне точки контакта, вследствие чего они стремятся повернуть частицы относительно этой точки. Поворот частиц приводит к перемещению объема жидкости, область отрицательного капиллярного давления распространяется на новые участки поверхности твердой фазы, ускоряя поворот и взаимный сдвиг порошинок.

При сравнительно большом содержании жидкой фазы (10 – 30 % об.), малом размере частиц тугоплавкого компонента и достаточно высокой температуре процесса механическая перегруппировка частиц с их перемещением до достижения плотной упаковки составляет основной механизм уплотнения при жидкофазном спекании.

Вместе с тем следует иметь в виду, что в большинстве случаев этот механизм не обеспечивает полного уплотнения; после завершения перегруппировки между твердыми частицами находится не только жидкость, но и поры.

В общем случае на этой стадии уплотнения зависимость относительной объемной усадки в первом приближении описывается выражением:

ΔVV~τk		k > 1

Считается, что наиболее полное уплотнение в результате только механической перегруппировки может быть получено при объемном содержании жидкой фазы 35 – 50 %.

Вторая стадия – перекристаллизация через жидкую фазу

(химическая перегруппировка, растворение-осаждение)

Заметную роль этот процесс может сыграть в системе, где твердая фаза имеет некоторую растворимость в жидкой фазе.

С перекристаллизацией, вызванной разной растворимостью в жидкости мелких и крупных частиц непосредственно связано формирование микроструктуры материала, которая в значительной степени определяет конечные свойства изделия. (Термин "разная растворимость" подразумевает, что растворимость твердого вещества в жидкости увеличивается с увеличением кривизны поверхности частиц, т. е. с уменьшением их размера.)

Химическая перегруппировка включает в себя не менее трех элементарных процессов:

- Растворение мелких частиц (переход атомов с их поверхности в раствор, что иногда называется реакцией на межфазной поверхности);

- Диффузия растворенных атомов в жидкости к поверхности более крупных частиц;

- Осаждение растворенного вещества на поверхности крупных частиц.

Рост зерен по этому механизму при ЖФС подчиняется временной зависимости, аналогичной зависимости для роста зерна при собирательной рекристаллизации (слайд "Вторая стадия жидкофазного спекания"):

dn−d0n=k⋅τ

где: d – текущее значение размера зерна; d0 – начальное значение размера зерна; k – коэффициент;  – время.

Параметр n зависит от природы элементарного акта, который определяет весь процесс. Если рост зерна контролируется (лимитируется) переходом атомов в жидкость, то n = 2; если диффузией атомов в жидкости, то n = 3. Для большинства систем "карбид-металл" (очень важных с точки зрения производства твердых сплавов и аналогичных материалов) n ≈ 3. Казалось бы, можно говорить о лимитирующем влиянии диффузии в жидкой фазе. Однако было замечено, что величина n не всегда целочисленная. Более того, она меняется во времени. При малом содержании жидкой фазы контакт между частицами твердой фазы значительно усложняет кинетику их роста.

В настоящее время считается установленным отсутствие прямой связи между ростом зерна и уплотнением материала (подразумевается только рост зерна). Вместе с тем отмечается, что рост зерен с одновременным упрощением их формы (если частицы исходного порошка имели сложную неправильную форму) может обеспечить достижение более плотной укладки и тем самым способствовать уплотнению.

Существует и еще одна точка зрения, что механизм растворения-осаждения напрямую приводит к усадке (именно механизм в целом, а не рост зерна). В результате первой стадии спекания тугоплавкие частицы оказываются отделенными друг от друга тонкими прослойками жидкой фазы. При этом капиллярное давление уравновешивается напряжениями сжатия в зоне контакта. Напряженное состояние контактов обусловливает градиент химического потенциала и обеспечивает повышенное растворение вещества в объеме жидкости, примыкающей к зоне контакта. Диффузия растворенных атомов к местам осаждения приводит к тому, что зазор между тугоплавкими частицами увеличивается, и создаются условия для дальнейшей усадки (Кинджери, 1959 г.).

Перекристаллизация через жидкую фазу сопровождается приобретением тугоплавкими частицами более правильной формы (округлой или ограненной) в соответствии с принципом минимума поверхностной энергии.

Если уровни поверхностной энергии разных плоскостей в кристаллической решетке близки, то достигаемое в системе "твердое-жидкое" пересыщение, которое вызывается растворением мелких кристаллов, обычно превышает минимально необходимое для роста кристалла во всех направлениях. Благодаря этому образуется сфероид. Близкие поверхностные энергии разных граней характерны для кубических ГЦ- и ОЦ-кристаллов. Поэтому металлы, карбиды и другие соединения с такими решетками образуют при ЖФС округлые зерна.

Гексагональные кристаллы обладают различными уровнями поверхностной энергии разных плоскостей. Достигаемое при жидкофазном спекании пересыщение обычно обеспечивает рост кристаллов преимущественно в направлении, перпендикулярном плоскостям с наименьшей поверхностной энергией. Это приводит к появлению хорошо сформированных граней. Отклонения от данной закономерности наблюдаются при спекании в течение небольшого времени материалов из крупно- и среднезернистых малоактивных порошков.

Следует отметить, что в композициях с кубической твердой (тугоплавкой) фазой округлая форма ее встречается не всегда. По мере возрастания длительности спекания пересыщение постепенно уменьшается, и в какой-то момент оно достигает уровня, обеспечивающего рост только граней с "простыми" индексами (с низкой поверхностной энергией). Грани с более "сложными" индексами (более высокой поверхностной энергией) перестают расти, и зерно приобретает огранку.

В процессе спекания отклонение формы зерен от сферической также имеет место при малом содержании жидкой фазы. Зерна приобретают полиэдрическую форму, но образующиеся при этом грани обычно не соответствуют определенным кристаллографическим плоскостям.

Зависимость относительной объемной усадки на этапе растворения-осаждения от времени выдержки описывается следующим выражением:

ΔVV~τ13	(для сферических частиц)

От радиуса частиц относительная усадка зависит следующим образом:

ΔVV~a−43

В случае малых количеств жидкой фазы (менее 3 – 5 % об.), когда нет условий для механической перегруппировки, уплотнение порошкового тела может протекать за счет уменьшения объема тугоплавкой фазы из-за растворения некоторого объема ее частиц в жидкой фазе.

Для этого случая А.П. Савицкий предложил аналитическое выражение для оценки пористости спеченного порошкового тела:

П=П0−С⋅С11−С−С11−П0

где: П0 – начальная пористость порошкового тела; П – его конечная пористость; С – объемная концентрация легкоплавкого компонента в исходном теле; С1 – объемная концентрация твердой фазы, переходящей в расплав при растворении.

Из этой зависимости следует, что для получения усадки заданной величины при малой растворимости твердой фазы в жидкости требуется большое ее количество, а при большой растворимости можно ограничиться небольшим объемом расплава.

Третья стадия – срастание частиц твердой фазы (твердофазное спекание)

На этой стадии существенно возрастает количество частиц, не разделенных жидкой прослойкой, которые взаимно припекаются (срастаются) в жесткий "скелет".

Высказывалось мнение, что при полном смачивании расплавом твердой фазы срастание отсутствует, т. к. жидкость в этом случае проникает между частицами, разделяя их или оставляя лишь точечный контакт, что энергетически выгодно, так как это понижает избыточную энергию системы (данная проблема уже обсуждалась при рассмотрении первой стадии жидкофазного спекания).

αгр≥2 αТ−Ж⋅cosΨ2

Однако более точный учет различных факторов, влияющих на энергию системы, приводит к заключению, что даже при  = 0 полное разделение частиц твердой фазы не всегда имеет место.

В первую очередь нужно принимать во внимание степень разориентировки кристаллических решеток срастающихся частиц.

Степень смачивания жидкостью твердых частиц может менять условия их срастания, ограничивая в отдельных случаях величину угла разориентировки, при котором срастание может развиваться.

Можно говорить, что срастание зерен развивается до тех пор, пока двугранный угол, образованный межфазными поверхностями смежных зерен, не достигает значения, определяемого выражением:

αгр=2 αТ−Ж⋅cosΨ2

При продолжающемся спекании абсолютная площадь контакта может возрастать и дальше, но лишь вместе с ростом самих соприкасающихся зерен и пропорционально их размерам. При этом величина приконтактного двугранного угла  не меняется. Изменение его, а также относительной величины площади контакта в дальнейшем возможно только в связи с изменением угла разориентировки смежных зерен, что может иметь место при продолжающейся перекристаллизации.

Срастание частиц может быть следствием протекания нескольких процессов, некоторые из которых могут приводить к дальнейшей усадке, а некоторые нет. Как и при твердофазном спекании, усадку обеспечивают процессы, способные удалить пустоту из объема заготовки: объемная диффузия или диффузионно-вязкое течение.

Спекание с жидкой фазой, присутствующей до конца изотермической

выдержки

Системы, спекающиеся таким образом, обладают преимущественно растворимостью тугоплавкого компонента в жидкости или отсутствием какой-либо растворимости компонентов друг в друге. Очень хорошо изучено спекание систем WC-Co (ограниченная растворимость) и W-Cu (нерастворимые друг в друге компоненты).

Для такого спекания характерны все особенности ЖФС, рассмотренные ранее.

Спекание с жидкой фазой, исчезающей в процессе нагрева или в начале изотермической выдержки

Такой вид спекания наблюдается в системах со значительной взаимной растворимостью или преимущественной растворимостью жидкости в тугоплавкой фазе.

Примером может служить система Cu-Sn, имеющая большое значение для техники, а также ее "разновидность" Cu-Sn-C (слайд "Диаграмма состояния системы Cu-Sn").

На диаграмме состояния Cu-Sn есть эвтектика с температурой плавления 227 оС (слабо заметная из-за близкой температуры плавления олова 232 оС), -твердый раствор олова в меди (максимальная растворимость 13,5 % при 800 оС) и интерметаллидные фазы  (Cu6Sn5);  (Cu3Sn);  (Cu4Sn или Cu31Sn8);  (Cu6Sn) с температурами плавления соответственно 415;  680;  590 и 798 оС .

В этой системе жидкая фаза, появившаяся в результате контактного плавления или плавления самого олова, растворяясь в медной матрице, приводит к образованию интерметаллида, наиболее обогащенного оловом: -фазы. -фаза плавится при Т = 415 оС с повторным появлением жидкой фазы, при взаимодействии которой с медью образуется следующий интерметаллид: -фаза. Вероятно, дальнейшие превращения в этой системе осуществляются в твердой фазе, и результатом их является наличие в порошковой заготовке (на конечных этапах спекания) только тех фаз, существование которых определяется равновесной диаграммой состояния.

При этом следует иметь в виду, что на промежуточных этапах такого спекания можно зафиксировать фазы, которые на равновесной диаграмме отсутствуют при данных условиях (температуре и составе). Так, после первого исчезновения жидкой фазы в формовке будет присутствовать -фаза в количестве определяемом первоначальном количеством олова, и остаточная медь.

Еще одной системой, спекающейся с исчезающей жидкой фазой, является Cu-Al (слайд "Спекание систем с исчезающей жидкой фазой").

0

–2

–4

–6

200

600

Т, оС

5% (ат.) Al

10% (ат.) Al

15% (ат.) Al

V0 – V

V0

,%

При переходе через точку плавления эвтектики (548 оС) в системе резко увеличивается рост заготовок.

При низких температурах (550 – 700 оС) наблюдается небольшая усадка в твердой фазе у меди, у твердого раствора Al в Cu, а также у интерметаллида CuAl2. Она перекрывается ростом образца из-за преимущественной диффузии алюминия в медь (при 565 оС Al растворяется в Cu до 9,4 %, а Cu в Al до 2,5 %), которому способствует наличие жидкой фазы. Эта диффузия приводит к распуханию частиц меди (подобно тому, как распухают частицы никеля, в которые диффундируют атомы меди в системе Cu-Ni).

Было замечено, что при уменьшении размеров частиц алюминия рост образцов увеличивается, поскольку в этом случае улучшаются условия диффузии Al из жидкой фазы в твердую. Увеличение содержания алюминия, приводя к возрастанию количества жидкой фазы, обуславливает больший объемный рост заготовок.

При температурах выше 600 оС отмечается тенденция к уменьшению роста заготовок и даже к уплотнению (при Т > 800 оС и содержании Al около 5% ат.). Это объясняется более интенсивной усадкой меди, а также фаз на ее основе.

При изменении направления преимущественного диффузионного потока (когда диффузия Cu в Al становится более интенсивной, чем Al в Cu) можно получить объемную усадку при сравнительно малых содержаниях жидкой фазы. Такая смена направления преимущественной диффузии будет наблюдаться в системе на базе алюминия с небольшими добавками меди.

Ниже температуры плавления эвтектики (548 оС) никакой усадки не наблюдается. Она начинается около 580 оС и при содержании меди более 3 %. Чем выше температура, тем при меньшем содержании меди начинается уплотнение. При 640 оС все сплавы претерпевают значительную усадку.

Многочисленными исследованиями установлено, что усадку алюминия при ЖФС активируют только те металлы, которые обладают следующими отличительными признаками:

- Их растворимость в твердом алюминии должна быть мала и не должна превышать нескольких процентов;

- Алюминий должен хорошо растворяться в расплаве, образующемся при контактном плавлении на границе раздела фаз (Al и соответствующего металла).

Целесообразно обратить внимание на поведение при жидкофазном спекании системы Ti + 50 % ат. Fe. Жидкая фаза в ней образуется в результате контактного плавления при 1085 оС. Начиная с 800 оС, наблюдается "твердофазная" усадка, а с появлением расплава фиксируется рост формовки. Если порошок железа мелкий, то увеличение размеров происходит практически мгновенно, поскольку жидкая фаза существует всего несколько секунд. Развитая поверхность железа как бы "всасывает" титан из жидкой фазы. В случае крупного порошка жидкая фаза существует примерно 20 минут, и преимущественный массоперенос из нее в твердую фазу, приводящий к увеличению объема последней, связан с практически односторонней диффузией Ti из жидкости эвтектического состава (50/50 % ат.) в частицы железа. Коэффициент обратной диффузии оказывается на порядок меньше.

При температуре ниже 1085 оС в этой системе с уменьшением размера частиц железа уменьшается усадка из-за тормозящего действия эффекта Френкеля.

Увеличение пористости, имеющее место при определенных условиях в ходе ЖФС, можно оценить выражением, справедливым при достаточно малых исходных пористостях и количествах жидкой фазы не более 40% об.:

П = П0 + С(1 – П0)

где: П0 – пористость до начала спекания; П – пористость после спекания; С – объемная концентрация легкоплавкого компонента.

Аналитическое выражение, приведенное выше, оказывается справедливым для ситуаций, которые возникают при выполнении следующих условий:

- Легкоплавкая составляющая хорошо растворяется в твердой фазе или образует интерметаллиды;

- Растворимость твердой фазы в расплаве мала;

- Расплав хорошо растекается на поверхности твердой фазы; соблюдается геометрическое подобие исходной и конечной структуры заготовки; отсутствует перегруппировка частиц на первой стадии спекания;

- Размер частиц легкоплавкого компонента соизмерим с размером частиц тугоплавкой составляющей; распределение легкоплавкого компонента равномерное;

- Твердофазная усадка при спекании пренебрежимо мала (низкие температуры спекания).

Инфильтрация порошковой формовки

Инфильтрация порошковой формовки – заполнение пор порошковой формовки расплавленным металлом или сплавом.

Следует иметь в виду, что раньше в отечественной литературе этот процесс называли пропиткой. В настоящее время в нашей стране принято пропиткой называть заполнение пор порошковой заготовки органическими веществами и неметаллами (например, серой). В иностранной литературе для обоих процессов чаще всего используют один и тот же термин – infiltration. Для пропитки иногда используют термин soaking.

Исследования по инфильтрации начались в начале XX века, хотя массовый промышленный выпуск таких изделий был начат только после II Мировой войны. Суть метода довольно проста: из тугоплавкого материала формируют достаточно прочный каркас, а его поры заполняют более легкоплавким металлом или сплавом.

С помощью инфильтрации в больших количествах получают электроконтактные материалы, компрессорные лопатки реактивных двигателей, ряд материалов конструкционного назначения с особыми свойствами.

Следует иметь в виду, что требование прочного каркаса является необходимым условием, в противном случае возможно разрушение заготовки. Таким образом, инфильтрация не сопровождается сколько-нибудь значительными изменениями в структуре тугоплавкого каркаса, и ее термодинамическим условием является уменьшение свободной энергии системы за счет процессов, происходящих на границе (слайд "Условие инфильтрации порошковых формовок"):

(т-гSт + ж-гSж) – (т-жSт + ж-гSг) > 0

где: т-г, ж-г, т-ж – соответственно энергии на поверхностях раздела "твердое-газ", "жидкое-газ" и "твердое-жидкое"; Sт – внутренняя поверхность пор формовки; Sж – поверхность жидкого металла; Sг – площадь пор, выходящих на внешнюю габаритную поверхность формовки, где расплав соприкасается с окружающей газовой атмосферой.

Приведенное выше выражение можно преобразовать к виду:

(т-г – т-ж)Sт + ж-г( Sж – Sг) > 0

Если пренебречь слагаемым ж-г(Sж – Sг)·из-за близости величин Sж и Sг в начале процесса, получим

т-г – т-ж  0 	или 		ж-гcos  0; 		 < 90 о.

При  > 90 о инфильтрация протекать не будет. Так пористую заготовку из Al2O3 невозможно инфильтровать жидкими металлами группы железа.

Для улучшения инфильтрации к порошку тугоплавкого компонента можно добавлять небольшое (2,5 – 5 %) количество порошка металла, составляющего основу жидкой фазы.

Для обеспечения достаточной жидкотекучести расплава его перегрев над точкой плавления должен составлять 100 – 150 оС. Скорость инфильтрации составляет несколько десятых миллиметра в секунду. Толщина инфильтрованного слоя h зависит от свойств расплава и времени его контакта с твердым каркасом (слайд "Способы инфильтрации"):

h=1πσж⋅cosθ⋅rэηж⋅τ0,5

где: ж – поверхностное натяжение жидкости; ж – вязкость жидкости;  – краевой угол смачивания; rэ – эффективный радиус поровых каналов.

Длительность полной инфильтрации можно определить из следующего соотношения:

τп=4ηж⋅ℓ2rэ⋅σж⋅cosθ±g⋅V⋅γж⋅rэS

где: ℓ – размер объекта (толщина формовки); V – объем поровых каналов; ж – плотность расплава; S – площадь сечения формовки.

Таким образом, становится очевидным, что время процесса зависит от габаритов образца, физических свойств расплава и от способа инфильтрации.

Способы инфильтрации

По методу наложения: пористый каркас из частиц тугоплавкого компонента (после формования или предварительного спекания) вместе с помещенным на нем требуемым количеством твердого легкоплавкого компонента, рассчитанным, исходя из объема пор в каркасе, помещают в нагревательное устройство с защитной атмосферой. Образующийся расплав впитывается в поры под действием капиллярных сил и силы тяжести. При этом в знаменателе формулы для времени полной инфильтрации стоит знак "+".

По методу погружения: пористый каркас вводят в контакт с предварительно расплавленным компонентом, либо в процессе нагрева расплав формируют вокруг пористого каркаса. В этом случае в знаменателе формулы для полной инфильтрации стоит знак "–".

Fкап

Р

Р

Fкап

Расплав

Расплав

Твердый каркас

По методу наложения

По методу погружения

В принципе существует еще и комбинированный метод инфильтрации, сочетающий особенности двух предыдущих.