ГОРЯЧЕЕ ПРЕССОВАНИЕ

Горячее прессование – прессование металлического порошка или порошковой формовки при температуре, превышающей температуру рекристаллизации основного компонента.

Теплое прессование – прессование металлического порошка или порошковой формовки при температуре от 0,1 Тпл до температуры рекристаллизации основного компонента.

С технологической точки зрения горячее прессование (ГП) – это совмещение прессования и спекания в диапазоне 0,5 – 0,95 Тпл основного компонента. Оно позволяет реализовать повышенную пластичность (текучесть) материала при высоких температурах и получать практически беспористые порошковые изделия. Горячее прессование имеет очень большое значение для хрупких металлоподобных соединений.

Одним из первых примеров промышленного применения горячего прессования следует считать производство платиновых изделий П.Г. Соболевским с сотрудниками. Ряд опытов по ГП был проведен в США в конце XIX – начале XX века. В 1912 году в Германии и США проводили эксперименты по прессованию порошков тугоплавких металлов и их соединений с нагревом прямым пропусканием через них электрического тока. В середине 20-х годов прошлого века в Германии были получены патенты на горячепрессованные твердые сплавы.

Наиболее существенным преимуществом горячего прессования можно считать возможность получения заготовок с очень малой остаточной пористостью за сравнительно малое время в одной технологической операции. В ходе нее может появляться жидкая фаза, поведение которой определяется диаграммой состояния системы.

Значительными недостатками ГП является низкая производительность и низкий КПД применяемого оборудования.

Считается что результаты прессования и спекания в этом процессе неаддитивны, так как проводимыми раздельно прессованием и спеканием не удается получать такие же уровни остаточной пористости. Например, при давлении 1,5 т/см2 можно получать беспористые титановые изделия при 800 оС за 30 минут, при 850 оС за 20 минут, а при 900 оС за 10 минут.

Наиболее существенными процессами при горячем прессовании считаются стационарное (отожженные порошки) и нестационарное диффузионно-вязкое течение (неотожженные порошки). Силы, обуславливающие внешнее давление, суммируются с лапласовскими силами. Если напряжения, возникающие при приложении нагрузки, превышают предел текучести формуемого материала, то усадка осуществляется за счет обычной пластической деформации. Для каждой температуры можно указать минимальное давление, позволяющее получать пористость ниже 1 – 2%.

Скорость уплотнения при ГП хорошо описывается уравнением МакКензи-Шаттлворса (не путать с уравнением 1949 года для однокомпонентных систем) (слайд "Горячее прессование"):

dϑdτ=dϑdτп+с+34⋅Pη1−ϑ

где: (d/d)п+с – скорость уплотнения при обычном процессе "прессование + спекание"; P – давление горячего прессования;  – вязкость материала при температуре процесса.

Это уравнение можно преобразовать и записать в упрощенном виде:

ln1−ϑ01−ϑ~τ⋅0,75⋅Pη

где: 0 – начальная относительная плотность порошка или формовки;  – относительная плотность после горячего прессования.

Изделия, полученные горячим прессованием, чаще всего обладают более высокими свойствами, чем полученные по обычной технологии. У них фиксируются более высокий предел прочности, большее удлинение при деформации, повышенная твердость, лучшая тепло- и электропроводность, более точные размеры.

Классификация ГП может осуществляться по разным признакам:

По скорости приложения нагрузки: статическое (СГП) и динамическое (ДГП).

По конструкции пресс-оснастки (для ДГП): прессование пуансонами, заходящими в матрицу, и пуансонами, не заходящими в матрицу.

Схема динамического горячего прессования с пуансонами, не заходящими в матрицу

Классификацию методов горячего прессования по способу нагрева целесообразно представить в виде схемы (слайд "Классификация горячего прессования по способу нагрева"):

Нагрев

Косвенный

Прямой

Пропускание тока

через матрицу

(непроводящие

пуансоны)

Пропускание тока

через пуансоны и порошок

(непроводящая

матрица)

Пропускание тока

через пуансоны и матрицу

Нагрев в индукторе

Нагрев непроводящей формы с проводящим порошком

Нагрев проводящей формы с непроводящим порошком

Наиболее распространенным материалом для изготовления пресс-форм для горячего прессования является графит, в том числе и силицированный. Матрицы обычно выдерживают напряжения до 40 Н/мм2.

При сравнительно низких температурах процесса (900 – 1000 оС) используют жаропрочные сплавы на основе никеля и молибдена. В настоящее время все чаще используют тугоплавкие оксиды, силициды, карбиды и другие соединения.

Для предотвращения взаимодействия формуемого материала с материалом пресс-формы ее внутреннюю поверхность покрывают каким-либо инертным составом (жидким стеклом, эмалью, гексагональным нитридом бора или металлической фольгой).

Цикл горячего прессования включает в себя следующие этапы:

- Подъем температуры до 1/2 от температуры изотермической выдержки для десорбции газов.

- Приложение давления с одновременным, как можно более быстрым, повышением температуры до номинальной.

- Выдержка материала под давлением в течение требуемого времени (10 – 30 минут).

- Охлаждение заготовки под давлением до 500 – 600 оС. При использовании вакуумного пресса изделие охлаждают под давлением до достижения температуры около 150 – 200 оС (во избежание окисления и даже возгорания масла в вакуумных насосах). Выдержка под давлением при остывании позволяет избежать уменьшения плотности из-за проявления упругого последействия.

Прессы, используемые для горячего прессования, могут быть рычажно-механическими, гидравлическими, пневматическими. Около тридцати лет назад сообщалось о разработке гидравлического вибрационного пресса, способного вести процесс как на воздухе, так и в защитных средах.

Особым случаем горячего прессования является электроразрядное (электроимпульсное) спекание, которое иногда еще называют электроискровым.

Идея данного процесса заключается в пропускании через порошок сильного электрического разряда с помощью электродов-пуансонов. При этом наряду с обычными движущими силами спекания действуют еще и электромеханические силы, вызывающие соответствующие эффекты.

Наложение внешнего переменного электрического поля на порошок в состоянии свободной насыпки способно привести к разрушению агломератов частиц, а при определенных условиях даже вызвать электроэрозионные явления, способствующие измельчению самих частиц.

Существенным отличием электроразрядного спекания от горячего прессования можно считать применение предварительного уплотнения под настолько малым давлением, что при приложении разности потенциалов обеспечиваются условия для образования между частицами искрового разряда. В результате этого как в промежутках между частицами, так и на их поверхностях интенсивно выделяется тепло, количество которого значительно превышает количество тепла, выделяемого в соответствии с законом Джоуля-Ленца.

В зависимости от контактного сопротивления, массы примыкающего к контакту вещества, его теплоемкости и теплопроводности, а также силы тока материал вблизи контакта может оставаться в твердом состоянии, расплавляться и даже переходить в газообразное и плазменное состояние.

При электроспекании (термин, используемый А.И. Райченко в монографии "Основы спекания порошков пропусканием электрического тока") с приложением давления обычные представления о роли диффузии не всегда могут объяснить экспериментально наблюдаемый быстрый рост контактных перешейков. Считается, что при пропускании электрического тока интенсифицируется процесс эмиссии и движения дислокационных петель в приконтактной зоне вследствие значительного градиента механических напряжений, который, в свою очередь, вызван не только неоднородным температурным полем, но и электромагнитными силами.

Первая стадия процесса предусматривает пропускание тока плотностью несколько А/см2 через слабоспрессованный порошок (давление не превышает 100 кг/см2). На многочисленных контактах возникает искрение, сопровождающееся разрушением поверхностных оксидных пленок, и создаются условия для припекания частиц друг к другу.

Для второй стадии характерно увеличение плотности тока на три порядка (несколько кА/см2) и одновременное повышение давления. Выход на максимальную температуру совпадает с достижением максимального давления, которое при электроразрядном спекании в 10 – 20 раз меньше, чем при обычном холодном прессовании.

После выключения тока давление медленно снижают вместе с температурой (при естественном охлаждении).

Обычно пропускаемый ток имеет постоянную составляющую, обеспечивающую выделение джоулевого тепла, и высокочастотную составляющую (1 кГц – 100 МГц), создающую искровые разряды. Вместо постоянного тока может использоваться низкочастотный ток (~ 50 Гц).

Искрообразующее действие высокочастотной составляющей тока связано с тем, что оксидные пленки, практически всегда присутствующие на поверхности частиц порошка, в большинстве случаев представляют собой полупроводники. При пропускании переменного тока в них, помимо джоулевого тепла, выделяется еще тепло вследствие так называемых диэлектрических потерь. Таким образом, в разрядных промежутках помимо электрического пробоя возникают еще и тепловые пробои.

Опыт показывает, что одновременное пропускание постоянного и переменного токов ускоряет припекание частиц и способствует достижению более высокой и равномерно распределенной плотности, чем в случае других видов электрического воздействия на порошок. Выбор оптимального соотношения постоянной и переменной составляющих с учетом скин-эффекта (преимущественного распределения высокочастотного тока в поверхностном слое проводника) обеспечивает выравнивание температуры по сечению образца.

В качестве проводящих материалов при электроразрядном спекании используют твердые сплавы, графит, тугоплавкие металлы.

С помощью этого процесса удается довести относительную плотность заготовок из бериллия до 98%, из титана – до 95 – 98%.