Спекание многокомпонентных систем

Порошковые материалы, используемые в различных отраслях техники, в подавляющем большинстве случаев являются многокомпонентными системами, причем достаточно часто сплавообразование происходит непосредственно во время спекания. Главная отличительная черта таких материалов – наличие неравенства концентраций компонентов в различных точках порошкового тела, которое может иметь место либо только в исходном состоянии и на промежуточных этапах, либо сохраняться до конца спекания (особенно, если компоненты не полностью растворимы друг в друге).

Именно неоднородность химического состава будет являться основным источником избыточной энергии системы, а не избыточная поверхность и не дефекты кристаллической решетки. В общем случае значение энергии Гиббса при образовании твердых растворов составляет сотни или тысячи Джоулей на 1 моль сплава, тогда как поверхностная энергия одного моля металла при размере частиц менее 10 мкм составляет около 10 Дж.

В пористых порошковых телах, где кроме поверхностей непосредственного контакта между частицами разнородных и взаиморастворимых металлов имеются еще и свободные поверхности, кинетика диффузионной гомогенизации усложняется одновременным переносом массы по разным механизмам. Для ряда систем существенным является образование и развитие диффузионной пористости, т. е. пористости, образующейся в порошковой формовке, состоящей из материалов с сильно отличающимися коэффициентами взаимной диффузии.

От полноты гетеродиффузии зависят физические и механические свойства получаемых изделий, поэтому полезными оказываются все обстоятельства, способствующие ей: применение более дисперсных порошков, хорошее смешивание их, повышение температуры спекания, удаление адсорбированных газов и оксидных пленок (восстановлением и/или диссоциацией), повышение исходной плотности заготовок (т. е. увеличение площади контакта между разнородными частицами).

Следует отметить, что в последние годы активно используются порошки сплавов (иногда называемые предварительно легированными порошками), т. е. вещества с гомогенностью на атомарном уровне. В них отсутствует градиент химических потенциалов и, как следствие, один из источников неравновесности системы. Вместе с тем, в прессовках (формовках) из порошков сплавов наблюдается наиболее однородная усадка, и фиксируются наивысшие из достигнутых уровни физических и механических свойств.

Рассмотренные ранее процессы массопереноса в однокомпонентных системах, безусловно, действуют и в многокомпонентных системах, однако существенным обстоятельством является вид диаграммы состояния соответствующей системы.

В твердофазном спекании многокомпонентных систем принято выделять три основных группы систем:

- с полной растворимостью компонентов;

- с ограниченной растворимостью компонентов;

- с невзаимодействующими (нерастворимыми) компонентами.

Спекание систем с полной взаимной растворимостью компонентов

Примерами таких систем могут быть: Cu-Ni, Co-Ni, Cu-Au, W-Mo, Ta-W, W-Cr, Mo-Cr, Fe-Cr, Co-Ni-Cu, Fe-Ni-Al.

В результате спекания при достаточной выдержке в системе образуется одна фаза, на промежуточных стадиях фиксируются промежуточные фазы, которых может быть несколько.

Временная зависимость усадки при спекании в условиях гетеродиффузии существенной отклоняется от закономерностей, присущих однокомпонентным системам. Усадка оказывается меньше величины, рассчитанной по правилу аддитивности исходя из усадки отдельных компонентов при тех же условиях. Это можно объяснить более низкой подвижностью атомов в твердом растворе по сравнению с чистыми металлами и невозможностью получить при смешивании абсолютно однородную смесь.

При описании спекания подобных систем целесообразно ввести дополнительную зависимость неких физических/механических величин – зависимость от содержания второго (третьего, ...) компонента.

Характерной системой с неограниченной растворимостью, в которой происходят процессы, связанные со спеканием в условиях гетеродиффузии, является система Cu-Ni (слайд "Концентрационные зависимости усадки в системе Cu-Ni"). Для нее характерна классическая диаграмма состояния в виде чечевицы.

Cu

Ni

V0 – V

V0

1 < 2 < 3 < 4

2

3

4

P = const

1

По мере повышения содержания никеля в меди (или наоборот) усадка уменьшается и может даже происходить рост порошкового тела.

При увеличении изотермической выдержки усадка чистых компонентов закономерно увеличивается, а для некоторых смесей наблюдается рост образцов, который через определенный промежуток времени сменяется уплотнением. Это связано с неравенством коэффициентов взаимной диффузии меди в никель и никеля в медь. Из-за данного неравенства в частицах меди образуются избыточные вакансии (эффект Френкеля), которые коалесцируют в поры с образованием диффузионной пористости, а частицы никеля, в свою очередь, разбухают, вызывая макроскопический рост образца.

В некоторых источниках, например, в книге В.В. Скорохода и С.М. Солонина "Физико-металлургические основы спекания порошков" (М.:Металлургия, 1984 г.) утверждается, что коэффициент диффузии меди в никель оказывается больше коэффициента диффузии никеля в медь, и при таком соотношении этих коэффициентов хорошо объясняются явления, указанные в предыдущем абзаце. В ряде других источников (Я.С. Уманский, Б.Н. Финкельштейн, М.Е. Блантер Физические основы металловедения, М.:Металлургиздат, 1949; В. Д. Джонс Основы порошковой металлургии. Прессование и спекание. М.:Мир, 1965.) утверждается прямо противоположное – коэффициент диффузии меди в никель меньше коэффициента диффузии никеля в медь при любых температурах. Исходя из этого, диффузионная пористость должна образовываться в частицах никеля, а частицы меди должны разбухать.

Более правильным был бы расчет температурной зависимости соответствующих коэффициентов по известной формуле

D=D0exp−E0k⋅T 	или 		D=D0exp−E0R⋅T

где константа Больцмана замена на универсальную газовую постоянную (R = k∙NA). Такая замена удобна, если энергия активации E0 выражена в Дж/моль. Такой расчет показывает, что при D0 CuNi 1,0410–3 см2/с, Е0 CuNi = 14,73104 Дж/моль и D0 NiCu 6,510–5 см2/с, Е0 NiCu = 12,4104 Дж/моль коэффициент диффузии меди в никель остается меньше коэффициента никеля в медь примерно до температуры 750 оС, а выше этой температуры становится больше, причем разница увеличивается с повышением температуры (слайд "Зависимость коэффициентов гетеродиффузии в системе Cu-Ni от температуры").

Зависимость коэффициентов гетеродиффузии в системе Cu-Ni от

температуры

| Температура, оС | Коэффициенты гетеродиффузии, см2/с |  |
| --- | --- | --- |
|  | D Cu  Ni | D Ni  Cu |
| 100 | 2,4510-24 | 2,8010-22 |
| 150 | 6,7110-22 | 3,1610-20 |
| 200 | 5,6210-20 | 1,3110-18 |
| 250 | 2,0210-18 | 2,6810-17 |
| 300 | 3,8810-17 | 3,2310-16 |
| 350 | 4,6410-16 | 2,6110-15 |
| 400 | 3,8410-15 | 1,5410-14 |
| 450 | 2,3710-14 | 7,1410-14 |
| 500 | 1,1610-13 | 2,710-13 |
| 550 | 4,6510-13 | 8,7610-13 |
| 600 | 1,610-12 | 2,4710-12 |
| 650 | 4,7910-12 | 6,2410-12 |
| 700 | 1,2910-11 | 1,4310-11 |
| 750 | 3,1310-11 | 3,0310-11 |
| 800 | 7,0210-11 | 5,9710-11 |
| 850 | 1,4610-10 | 1,1110-10 |
| 900 | 2,8710-10 | 1,9510-10 |
| 950 | 5,3210-10 | 3,2910-10 |
| 1000 | 9,3910-10 | 5,3110-10 |

Таким образом, наиболее корректным будет утверждение, что разбухание частиц никеля и образование диффузионной пористости в частицах меди связано с тем, что при температурах спекания системы Cu-Ni (800 оС и выше) коэффициент диффузии меди в никель больше коэффициента диффузии никеля в медь.

Интенсивность диффузионного взаимодействия возрастает с увеличением поверхности раздела фаз, которая оказывается максимальной при 50 %-ном их содержании. Поэтому экстремум (минимум) на концентрационной зависимости наблюдается примерно в середине концентрационной оси.

На интенсификацию процессов гетеродиффузии оказывает влияние и давление прессования, поскольку с его ростом увеличивается площадь межфазных контактов.

Cu

Ni

V0 – V

V0

P1 < P2 < P3

P2

P3

 = const

P1

При небольших содержаниях никеля в системе Cu-Ni наблюдается некоторое увеличение усадки, которое приписывают эффекту химической активации.

Для малолегированных составов усадка обычно исчерпывается за 30 – 35 минут, а для составов с бóльшим содержанием легирующего элемента она продолжается 2 часа и более из-за образования диффузионной пористости.

Уменьшение размеров частиц в этой композиции приводит (при прочих равных) к более быстрому выравниванию химического состава по объему заготовки и более раннему началу "запоздавшей" усадки сильнолегированных материалов (как на основе Cu, так и на основе Ni).

Концентрационные зависимости усадки, аналогичные системе Cu-Ni и связанные с большой разницей парциальных коэффициентов диффузии компонентов, наблюдается в целом ряде бинарных систем, в том числе и систем тугоплавких металлов, с неограниченной растворимостью в твердом состоянии: W-Cr, Mo-Cr, Nb-Mo, Nb-W, Ta-W.

Однако кривые с минимумом могут быть получены в системах с неограниченной растворимостью и близкими парциальными коэффициентами диффузии (система Ni-Co). Таким образом, это уже не может быть объяснено проявлением эффекта Френкеля.

Независимо от времени спекания кривые имеют явно выраженный минимум в области 80 % Co, причем такой же минимум имеют концентрационные зависимости коэффициентов диффузии Ni в Со и Со в Ni. Об отсутствии эффекта Френкеля в этой системе могут свидетельствовать кинетические кривые усадки с явным ранним насыщением. Таким образом, можно говорить, что концентрационные зависимости усадки с явным минимумом могут быть обусловлены двумя возможными причинами.

При спекании ряда бинарных систем с неограниченной растворимостью компонентов могут быть получены и концентрационные кривые усадки с максимумом. Это зафиксировано, например, в системе Fe-Cr, в системе W-Mo, но в меньшей степени, а также в системе Fe-Pd. Во всех отмеченных композициях коэффициенты взаимной диффузии элементов близки друг к другу при температурах спекания, а концентрационные зависимости парциальных коэффициентов диффузии (А → В и В → А), а также "интегрального" коэффициента диффузии (или, как еще его называют, коэффициента самодиффузии сплава) имеют явно выраженные максимумы, которые примерно совпадают с максимумом на концентрационной кривой усадки.

Существенной особенностью спекания любой из рассмотренных систем является то, что некоторые из контактов между одноименными и разноименными частицами могут нарушаться (разрываться). Причины этого – напряжения диффузионного происхождения в зоне контакта, "исчезновение" одной частицы, вещество которой путем сублимации или поверхностной диффузии переносится на поверхность другой частицы. Могут быть и другие причины разрыва контактов.

Для решения практических задач важен вопрос о степени гомогенизации сплава в данный момент изотермической выдержки и времени, необходимом для достижения требуемой степени. Поскольку свойства порошковых тел определяются, в первую очередь, состоянием и величиной контактных поверхностей между частицами, в ряде случаев достижение полной гомогенизации оказывается ненужным.

В самом общем виде время гомогенизации можно определить из отношения:

τг=dср2D

где: dср – средний линейный размер частиц порошка; D – коэффициент гетеродиффузии в соответствующей двойной системе. На величину τг влияет средняя концентрация компонентов в порошковом теле, и при прочих равных условиях минимальное время гомогенизации наблюдается при равенстве средних концентраций каждого из компонентов.

Спекание систем с ограниченной растворимостью компонентов

В практике порошковой металлургии такие системы встречаются наиболее часто. Это Fe-C, W-Ni, W-Ni-Cu, Mo-Ni, Fe-Cu, Ni-Ti, Cu-Ag, Ni-Cr, Mo-Ni-Cr, Co-Cu, Co-Cr и многие другие. Для них характерны самые разные диаграммы состояния: с эвтектикой, перитектикой, эвтектоидным и перитектоидным превращениями, с химическими соединениями.

Общей закономерностью сплавообразования при спекании смесей порошков металлов, образующих как непрерывный ряд твердых растворов, так и области ограниченных твердых растворов, двухфазные области и химические соединения, является существование на промежуточных стадиях спекания всех фаз имеющихся на диаграмме состояния, независимо от исходного состава систем.

Следует отметить, что даже частичное, ограниченное локальными объемами диффузионных приконтактных зон образование двух- или многофазных участков (с иным сопротивлением течению под действием капиллярных сил по сравнению с однофазными) будет сказываться на объемных изменениях заготовок при спекании. Это связано с тем, что деформация спекающегося порошкового тела прежде всего связана с деформируемостью контактных областей.

Системы с эвтектикой

Cu

Ag

V0 – V

V0

700

T, оС

1 = 15 мин

2 = 30 мин





Снижение усадки в области твердого раствора связано с обычным снижением диффузионной подвижности атомов в нем (слайд "Концентрационные зависимости усадки в системе Cu-Ag").

Уменьшение усадки в области   -твердого раствора связано с использованием в эксперименте крупного порошка серебра. В двухфазной области наблюдается ярко выраженный максимум, приходящийся примерно на середину диаграммы, то есть на наибольшую поверхность раздела между фазами, которой соответствует максимальное диффузионное межфазное взаимодействие.

Р.А. Андриевский предположил, что максимум усадки связан с проявлением сверхпластичности структуры и межчастичным скольжением в ней. Для объяснения эффекта сверхпластичности и повышенной ползучести двухфазных эвтектических сплавов А.А. Бочвар выдвинул гипотезу, которая может использоваться для объяснения полученных зависимостей усадки от содержания компонентов сплава (смеси), т. е. для подтверждения предположения Р.А. Андриевского.

В гипотезе вводится понятие о взаимодействии фаз за счет переноса атомов между ними. Такой процесс может осуществляться при изменении растворимости в твердых растворах за счет локальных температурных флуктуаций. А.А. Бочвар считал, что подобный взаимный перенос может привести в действие новый механизм течения вещества – межфазное перемещение по границе раздела фаз (перемещение отдельных зерен или блоков структуры).

По Бочвару диффузия между фазами служит основой для диффузионно-дислокационной аккомодации при зернограничном проскальзывании по межфазным границам. Поскольку коэффициенты диффузии между разными фазами больше, чем коэффициенты самодиффузии в каждом твердом растворе, то и скорость аккомодации, необходимой для осуществления зернограничного скольжения при спекании будет выше, чем скорость диффузионно-вязкого течения вещества в объеме каждой фазы. Так как межфазная поверхность имеет максимум посередине двухфазной области диаграммы состояния, то межфазное взаимодействие и определяемое им межфазное скольжение (и усадка при спекании) будут максимальными также посередине двухфазной области. Следует отметить, что это не всегда соответствует соотношению компонентов 50/50.

В эвтектических системах с практически полным отсутствием растворимости между фазами (или очень малой такой растворимостью) зависимости усадки от величины межфазной поверхности нет.

Системы с перитектикой

Ag

Pt

V0 – V

V0

T





 + 

60% Pt

Спекание подобных систем рассмотрим на примере диаграммы состояния Ag-Pt (слайд "Концентрационная зависимость усадки в системе Ag-Pt"). В таких системах усадка имеет четко выраженный минимум из-за увеличения объема тела при спекании.

В сплаве с 60 % Pt при 900 оС наблюдается увеличение объема на 23 %, что связано со сравнительно малым изменением растворимости платины в серебре (50 % Pt в Ag при 1000 оС и 45 % Pt в Ag при 800 оС).

По этой причине диффузионное межфазное взаимодействие в двухфазных областях перитектических систем осуществляется слабо, и фактор многофазности не оказывает влияния на течение вещества под действием капиллярных сил. В этом случае создаются условия для проявления эффекта Френкеля в области средних концентраций компонентов порошковых смесей, что и наблюдается экспериментально для указанной системы, а также для системы Ni-Re.

Системы с химическими соединениями

Ni

Mo

V0 – V

V0

1200

T, оС



 + 



 + Mo

Примером может служить достаточно распространенная в технике система Ni-Mo, в которой образуется неустойчивое химическое соединение (слайд "Концентрационная зависимость усадки в системе Ni-Mo"). При температуре спекания 1200 оС на диаграмме состояния имеются три достаточно широких области: -твердый раствор на основе Ni; двухфазная область эвтектического типа  + ; двухфазная область δ + Мо. Кроме них есть узкая область δ-соединения Ni-Mo.

Область δ + Мо аналогична двухфазной области, образующейся по перитектической реакции, поскольку интерметаллид при кристаллизации образуется в результате взаимодействия жидкости с ранее выпавшими кристаллами молибдена.

В переделах однофазной области и двухфазной эвтектической области усадка монотонно снижается. В эвтектической области в силу малой температурной зависимости растворимости наличие двух фаз не оказывает активирующего влияния на усадку.

Анализируя концентрационную зависимость усадки в предыдущем случае для двухфазной области перитектической диаграммы можно прийти к выводу, что в системе Ni-Mo также можно наблюдать минимум усадки, который действительно фиксируется при 70 % Мо.

Образование неустойчивого интерметаллида не приводит к каким-либо особым объемным эффектам, поскольку кривая усадки монотонно снижается на участке 50-70 % Мо. Слабое уплотнение чистого молибдена и заметное его улучшение у сплава с 5 % никеля, по-видимому, связаны с активизацией спекания по механизму Агте-Вацека, тем более что для этого есть все предпосылки: однонаправленная растворимость, большая разница в температурах плавления, диффузия Ni по межзеренным прослойкам в Мо.

Справедливость предположений, высказанных для системы Ni-Mo, подтверждает аналогичная по внешнему виду система Со-Мо, в которой, начиная с температуры примерно при 1200 оС, зафиксирован точно такой же ход концентрационной зависимости усадки.

Спекание систем с невзаимодействующими компонентами

Примерами таких систем, имеющих значение для порошковой металлургии, могут быть W-Cu, Cu-C, W-Ag, Mo-Cu.

По Б.Я. Пинесу увеличение площади контакта на атомарном уровне между двумя частицами вещества А и В энергетически целесообразно, если возникающая новая граница А-В имеет поверхностную энергию меньшую, чем сумма поверхностных энергий двух веществ А и В (слайд "Спекание систем с невзаимодействующими компонентами").

АВ < |A + B|

Невыполнение этого условия означает принципиальную невозможность припекания частиц взаимно нерастворимых веществ.

Приведенное выше условие подразумевает возникновение двух ситуаций:

Если АВ < |A – B|, то тогда энергетически целесообразно покрытие частицы вещества с большей поверхностной энергией веществом с меньшей поверхностной энергией (А < B).

А

В

Первый этап спекания закончится, когда частица В будет полностью покрыта веществом частицы А. Такой перенос может осуществляться через газовую фазу или поверхностной диффузией.

При действии преимущественно механизма поверхностной диффузии длительность первого этапа оценивается с помощью следующего выражения:

τ1≈πR2DSг

где: R – путь, который должны пройти диффундирующие атомы; DSг – коэффициент поверхностной гетеродиффузии.

При R  10 мкм и DSг  10–5 см2/с длительность первого этапа будет примерно 1 с.

Следующий этап процесса заключается в увеличении контактной площади между частицей вещества А и частицей вещества В, покрытой частицей вещества А. Кинетика этого этапа близка к кинетике припекания частиц в однокомпонентной системе с той разницей, что область перешейка будет заполняться преимущественно веществом от одной порошинки. В результате формируется неоднородная частица, имеющая форму вытянутого тела.

Вторая частица вещества А

Первая частица вещества А

Длительность этого этапа при x ≈ R по порядку величины определяется соотношением:

τ2≈k⋅T⋅R2αA⋅V0A⋅DA

где: R – линейный размер порядка радиуса частиц; DA – парциальный коэффициент диффузии вещества А; A – поверхностная энергия вещества А; V0A – объем атома вещества А.

Окончательно система из двух частиц А и А + В должна прийти в состояние сферического тела, внутри которого находится бывшая частица вещества В.

При выполнении условия |A – B| < АВ < |A + B| процесс припекания частиц будет обусловливаться, как и в предыдущем случае, уменьшением свободной поверхностной энергии, однако геометрия системы будет иной (слайд "Двухчастичная модель спекания невзаимодействующих компонентов").

xA

xB

B

A

B

R

r

A

B > A

Образующийся перешеек между частицами будет заполняться как веществом А, так и веществом В, причем частица с большей поверхностной энергией будет как бы вдавливаться в вещество с меньшей поверхностной энергией.

Радиус контактной границы R будет определяться из соотношения:

αB−αAr=αABR; 		R > r

Перенос вещества в область перешейка будет определяться, как и в случае спекания однофазной системы, наличием искривленных поверхностей свободной поверхности перешейка и действием отрицательных давлений PA и PB на участках соответствующих компонентов.

PA=−αA1ρA−1xA;		PB=−αB1ρB−1xB

где: хА и хВ – средние расстояния от участков поверхности перешейка, ограничивающих вещества А и В, соответственно, до прямой, соединяющей центры частиц; A и B – радиусы кривизны соответствующих участков поверхности.

В рассматриваемом случае процесс припекания (заполнения веществом перешейка и соответственно сближения центров) должен остановиться на некотором этапе.

Следует отметить, что во многих случаях в системе с невзаимодействующими компонентами существует большое различие в температурах плавления, и, следовательно, в возможности деформироваться при температуре спекания (из-за сильно отличающейся диффузионной подвижности атомов). В таком случае форма более тугоплавкой частицы будет оставаться практически неизменной.

На практике часто приходится сталкиваться с ситуацией либо полной изоляции одной из фаз другой (тогда изолирующая фаза спекается по механизмам, характерным для спекания однокомпонентных материалов), либо возникновения в заготовке двух взаимопроникающих каркасов, каждый из которых спекается индивидуально (если температура спекания позволяет делать это).