ПРОКАТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ

Прокатка металлических порошков – формование металлического порошка в прокатном стане.

Первый патент на этот метод формования порошков был получен в 1906 году, однако широкое промышленное использование прокатки началось в 40-х годах прошлого века (в СССР – с 1948 года).

Прокатку применяют для получения заготовок из конструкционных материалов, фильтров, основ электродов химических источников тока, фрикционных и антифрикционных деталей. Формовки представляют собой простейшие длинномерные профили, полосы и т.п.

В СССР и Российской Федерации промышленное производство прокатанных порошковых профилей сосредоточено в основном в г. Выкса (Нижегородская область) в цехе порошкового проката Выксунского трубного завода. Теоретические основы прокатки порошков были заложены Г.И.Аксеновым и А.Н.Николаевым (Горьковский политехнический институт).

Преимущества прокатки, как метода формования порошков, следующие:

- Экономичность. Себестоимость тонкой ленты, прокатанной из порошка, оказывается в 2 раза ниже стоимости ленты, прокатанной из слитка, благодаря резкому сокращению числа технологических переходов.

- Высокая производительность (обусловленная малым числом технологических переходов).

- Несложное оборудование, эксплуатирующееся на участках прокатки компактных металлов и сплавов.

- Возможность изготовления крупногабаритных изделий.

- Возможность получения многослойного проката из разнородных материалов.

К недостаткам метода относят ограниченную толщину проката, обычно не превышающую 10 мм, и сравнительно низкую его прочность сразу после формования.

Сравнение прокатки компактных материалов и порошков по некоторым параметрам приведено в таблице ниже (слайд "Сравнение прокатки компактных материалов и порошков").

| Параметр | Прокатка компактного материала |  | Прокатка порошков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До прокатки | После прокатки | До прокатки | После прокатки |
| Масса (М) | 1 | 1 | 1 | ~ 1 |
| Объем (V) | M/к | M/к | M/нас | M/ленты |
| Относительная плотность | 100% | 100% | нас | ленты > нас |
| Форма |  |  | – |  |

Для описания формования металлических порошков в прокатных станах используют ряд величин, называемых угловыми параметрами прокатки (слайд "Угловые параметры прокатки").

Н

ш

р

г

п

сж



Угол подачи порошка ш определяется шириной бункера (Н). Иногда его называют углом шибера. Угол подачи определяет сечение, с которого начинается контакт порошка с валками.

- Граничный угол подачи г. Если ш > г, свойства проката не будут зависеть от ш; в противном случае, ш < г, свойства проката будет зависеть от мгновенного значения ш.

- Угол прокатки р определяет положение сечения, начиная с которого уплотнение материала будет непосредственно осуществляться валками. Под этим сечением плотность порошка превышает плотность утряски. р обычно до 15о.

- Угол спрессовывания п определяет положение сечения, которое является границей между порошком и жестким "клином" с некоторой плотностью (т.е. уже порошковым телом). Точное значение этого угла не поддается определению, потому что переход к консолидированному телу осуществляется постепенно, без заметного скачка.

- Нейтральный угол  определяет положение "нейтрального" сечения проката, где его линейная скорость совпадает с линейной скоростью поверхности валков. Иными словами, в этом сечении отсутствует проскальзывание проката по валкам. К этому сечению нарастание плотности практически заканчивается. Величина нейтрального угла  невелика, она практически не зависит от толщины проката и от условий подачи порошка. Обычно  = 1,5  2о.

- Угол упругого сжатия валков сж определяет положение сечения, в котором порошковый прокат перестает контактировать с валками. Величина сж отлична от нуля (~ 1  2о), поскольку имеет место упругое расширение валков и упругое последействие проката.

- Угол стабилизации ст характеризует начальный поворот валков после начала процесса, с которого свойства проката становятся стабильными. Обычно ст = 25  40о, но может достигать и 720о. Нестабильность прокатки в начальный период вызвана тем, что первоначально соприкасающиеся валки вынуждены раздвигаться при подаче порошка в них.

Величина угла прокатки, толщина и плотность ленты зависят от целого ряда факторов, которые объединяются в несколько групп.

Геометрические параметры прокатки

- Диаметры валков прокатного стана и их соотношение;

- Начальное расстояние между валками ("раствор валков");

- Длина рабочей части валков (ширина проката);

- Толщина подачи порошка – толщина слоя металлического порошка в сыпучем (в том числе и пластифицированном) состоянии перед подачей в валки.

Свойства порошка

- Природа материала прокатываемого порошка;

- Форма и размер частиц порошка;

- Насыпная плотность и плотность утряски порошка;

- Текучесть порошка;

- Коэффициент внешнего (между порошком и валком) и межчастичного трения.

Технологические параметры прокатки

- Скорость прокатки (скорость вращения валков);

- Температура частиц порошка;

- Состояние поверхности рабочей части валков;

- Жесткость клети стана;

- Вязкость газовой среды, в которой проводят прокатку.

Прокатку можно рассматривать как непрерывное формование, начинающееся в той части очага деформации, которая определяется углом прокатки р, и заканчивающееся на выходе из валков, который определяется углом упругого сжатия сж.

Уравнение прокатки Николаева

(слайд "Уравнение прокатки Николаева (1)")

Передний торец левого валка

Задний торец правого валка

hр

Bр

ℓр

л

Bл

ℓл

утр

hл



р

Из условия постоянства массы порошка в двух выделенных сечениях следует, что:

hрBрℓрутр = hлBлℓлл

Тогда:

hрhл=Bл⋅ℓл⋅γлBр⋅ℓр⋅γутр		 = Zупл

где:  = hр/hл – коэффициент спрессовывания;  = Bл/Bр – коэффициент уширения;  = ℓл/ℓр – коэффициент вытяжки; Zупл = л/утр – коэффициент уплотнения. Иногда коэффициенты  и  объединяют в один коэффициент , а также признают величину   1 в силу того, что Bл и Bр отличаются не более, чем на 6 – 9%. Кроме этого вводят коэффициент Z = л/нас. Очевидно, что Zупл  Z из-за того, что утр  нас.

hр

hл

р



R

Учитывая, что   1 , уравнение приобретает вид (слайд "Уравнение прокатки Николаева (2)"):

 = Zупл

Толщины проката в двух сечениях hр и hл связаны между собой следующим соотношением:

hр=hл+2αр2⋅R2

где: R – радиус валка.

В силу малости нейтрального угла  можно считать, что толщина проката в сечении, определяемом этим углом, равна "раствору" валков (расстоянию между их поверхностями на линии, соединяющей центры их осей).

hл+αр2⋅Rhл=1+αр2⋅Rhл=λ⋅Zупл

Тогда:

hл=αр2⋅Rλ⋅Zупл−1		или		γл=γутрλ1+αр2⋅Rhл

Поскольку определить величину  весьма непросто, Николаев решил эту проблему экспериментально, построив графики зависимостей  = f (Pmax) и Zупл = f (Pmax). Оказалось, что величина  постоянна во всем диапазоне максимальных давлений (слайд "Зависимости параметров уравнения прокатки от максимальных давлений"). Также было отмечено, что при  = 1,25  1,45 будет справедливо следующее соотношение:

γутрλ=γнас

то есть величина  близка к соотношению плотностей утряски и начальных плотностей соответствующих порошков. После этого уравнение прокатки может быть преобразовано:

γл=γнас1+αпр2⋅Rhл

где: пр – приведенный угол прокатки. Этот угол можно рассчитать по известным величинам нас и R, а также по определенным экспериментально л и hл.

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Zупл

0

200

600

400

800

Pmax, МПа

Ni

Al

Cu

Fe

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0



0

200

600

400

800

Pmax, МПа

Ni

Al

Cu

Fe

1,0

1,5



0

200

600

400

800

Pmax, МПа

Ni

Al

Cu

Fe

Величины приведенных углов прокатки для различных порошков железа попадают в диапазон от 8о20' до 9о40'; для медного, титанового и карбонильного никелевого порошков пр соответственно 10о50', 12о20' и 12о40'.

Из последней формулы для уравнения прокатки следует, что для качественного проката должно выполняться соотношение R/hл  100, т.е. для формования полосы толщиной 10 мм нужны валки диаметром 2 м!

Кривые уплотнения металлических порошков при прокатке похожи на аналогичные кривые при прессовании (слайд "Уплотнение металлических порошков при прокатке"). На них также выделяют три этапа. Первый соответствует диапазону относительных плотностей 0,5  0,6 , когда происходит более плотная укладка частиц, что в первом приближении можно считать аналогом структурной деформации при прессовании. Второй этап соответствует диапа

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0

200

400

600

800

1000

Л

PMAX, МПа

Fe

Cu

Al

зону  = 0,6  0,8 и характеризуется заполнением крупных пор за счет деформации приконтактных зон частиц. На третьем этапе с  = 0,8  0,85 происходит интенсивная пластическая деформация внутренних объемов частиц.

Для математического описания уплотнения порошков при прокатке можно использовать эмпирическое уравнение:

γл=γутр+Pmaxm+n⋅Pmax

где: m  и  n  – коэффициенты, зависящие от материала порошка. Значения этих коэффициентов для некоторых порошков приведены в таблице.

Величины коэффициентов  m  и  n  для некоторых порошков

| Порошок | m | n |
| --- | --- | --- |
| ПЖВ 2.160.23 | 4,56 | 0,165 |
| Медный восстановленный | 2,37 | 0,146 |
| Никелевый восстановленный | 7,97 | 0,149 |
| Алюминиевый распыленный | 3,12 | 0,66 |

В приведенном уравнении Pmax – величина, определяемая со значительными трудностями. Зависимость ее от пористости проката Пл, относительной плотности п и пористости порошка Пп имеет вид:

Pmax=10 A⋅ϑпПп−ПлПп⋅Пл

где: А – константа, МПа. Легко видеть, что величина Pmax также измеряется в МПа.

Целесообразно рассмотреть изменение плотности и давления в различных сечениях порошка/проката в зависимости от угла, характеризующего сечение (слайд "Изменение плотности и давления в различных сечениях порошка/проката").

Зона I – это зона ускоренного уплотнения. Ее продолжительность составляет примерно половину продолжительности всего процесса уплотнения. Окончание ускоренного уплотнения обычно связывают с углом спрессовывания п

р

п



сж

P



утр

л max

Pmax

I

II

III

I

II

III

.

В зоне II темпы уплотнения замедляются, поскольку происходит переход от материала в порошкообразном состоянии к консолидированному телу.

Зона III характеризуется практически постоянным уровнем плотности проката. Ее протяженность равна длине суммарной дуги, определяемой нейтральным углом  и углом упругого сжатия валков сж. Следует отметить, что к концу этой зоны происходит некоторое уменьшение плотности из-за упругого последействия.

Достижение максимального давления связывают с нейтральным углом.

Различают три основных периода прокатки:

- Начальный неустановившийся период. В этот период полоса порошкового проката характеризуется переменной толщиной и переменной плотностью по длине. В самом начале процесса частицы порошка расклинивают и раздвигают валки, что приводит к увеличению количества порошка, поступающего в очаг деформации. В свою очередь это приводит к увеличению давления и упругим деформациям конструкции стана. В момент уравновешивания всех нагрузок и деформаций начинается второй период с постоянным количеством порошка в очаге деформации.

- Установившийся период. В нем полоса имеет постоянную интегральную плотность и толщину. Этот период заканчивается, когда угол подачи ш становится равным граничному углу подачи г.

- Конечный нестационарный период. Как угол подачи ш становится меньше граничного угла подачи г и продолжает уменьшаться, свойства проката, в первую очередь hл и л, начинают зависеть от непрерывно меняющегося ш. Нестационарный режим длится до полного израсходования порошка в бункере.

Части проката, соответствующие начальному неустановившемуся и конечному нестационарному режимам, отрезают и отправляют на переработку.

По характеру процесса выделяют периодическую и непрерывную прокатку; по направлению движения проката – соответственно вертикальную, горизонтальную, наклонную и радиусную.

Н

Н/D  0,5

Н

Н/D > 1

Движение порошка в бункере-питателе похоже на движение вязкой жидкости, то есть в нем отсутствуют разрывы, несмотря на неравномерность перемещения отдельных слоев. Характер перемещения (траектории) частиц зависит от соотношения толщины подачи Н и диаметра валков D (слайд "Движение частиц при вертикальной и горизонтальной прокатке").

При вертикальной прокатке и соотношении H/D  0,5 горизонтальные слои порошка опускаются вдоль поверхности валков, образуя выпуклость вверх и "петлю". Скорость движения частиц у валков оказывается больше скорости в центральной части бункера. При H/D > 1 горизонтальные слои проседают по оси бункера, образуя там выпуклость вниз, а у стенок бункера выпуклости вверх с соответствующими петлями.

В широких (т.е. с H/D >1) бункерах линейная скорость понижения свободной поверхности частиц невелика, что облегчает пополнение свежими порциями порошка.

При горизонтальной прокатке движение частиц в бункере заметно отличается от движения частиц при вертикальной прокатке. Первоначально горизонтальные слои трансформируются в одну петлю, асимметричную к линии прокатки. Одновременно происходит вынос частиц, прилегающих к нижнему валку. Частицы, прилегающие к верхнему валку, ссыпаются вниз и обрушиваются по откосу, образующемуся на свободной поверхности порошка. В углу бункера образуется застойная зона, которая может быть устранена изменением его конструкции (скруглением стенки и приближением ее к границе застойной зоны) или путем принудительной подачи порошка шнеком.

При вертикальной прокатке с большим расстоянием между валками скорость движения порошка не должна быть больше скорости движения валка, в противном случае возникает просыпание. При горизонтальной прокатке такое превышение практически невозможно.

Если линейная скорость валков превысила некоторую критическую величину, возможен разрыв ленты. Обычно минимальная скорость прокатки составляет 1 – 3 м/мин; максимальная 20 – 25 м/мин.

При прокатке наблюдается некоторое перемещение частиц порошка вдоль оси валков, что приводит к "разлохмачиванию" кромок ленты, которые приходится обрезать вместе с начальным и конечным участками непостоянной плотности и толщины.

При постоянной интегральной плотности проката, получаемого в установившийся период процесса, распределение плотности по сечению (толщине) оказывается неравномерным. В тонких полосах из меди и коррозионно-стойких сталей (1,6 – 2,5 мм) относительная плотность увеличивается к центру, причем различие уменьшается с уменьшением толщины.

В более толстых полосах (> 2,5 мм) из железного порошка в приповерхностных слоях плотность увеличивается по мере удаления от поверхности, а в центральной зоне остается примерно постоянной. По-видимому, это обусловлено неравномерностью напряженно-деформированного состояния порошкового тела в очаге уплотнения. В поверхностных слоях проката обнаружены сравнительно большие растягивающие напряжения, следствием которых является расслоение его на две или даже три части, причем трещины могут зарождаться еще до выхода из валков (слайд "Расслойные трещины при прокатке").

Расслой с гладкими поверхностями характерен для сравнительно крупных частиц порошка и малой относительной плотности проката. Их можно устранить, повышая давление в очаге деформации и, соответственно, плотность.

Бугристые поверхности расслоения с выходом поперечных трещин на основную поверхность полосы наблюдаются при прокатке дисперсных порошков (карбонильный никелевый порошок с частицами 2 – 5 мкм; молибденовый порошок с частицами 5 – 20 мкм).

Другими видами брака являются:

Нарушение сплошности ленты по ширине при прокатке со скоростью ниже нижней критической из-за просыпания порошка в раствор между валками (слайд "Нарушение сплошности ленты по ее ширине");

Поперечные просветы по ширине ленты при прокатке со скоростью выше верхней критической из-за нарушения равномерности фильтрации воздуха через порошок (слайд "Поперечные просветы по ширине ленты");

Поперечные трещины при прокатке лент повышенной плотности и толщины (с более плотными краями ленты по сравнению с ее средней частью) (слайд "Поперечные трещины в лентах повышенной плотности и толщины");

Разрывы кромок проката при неравномерном распределении плотности по ширине ленты (пониженная плотность у кромок) (слайд "Разрывы кромок проката").

Для оценки максимального размера частиц, которые могут быть захвачены валками и сформировать прокат, можно воспользоваться эмпирической формулой:

dmax=h0+D⋅1−cos αp

где: h0 – начальное расстояние между поверхностями валков; D – диаметр валков, р – угол прокатки.

Очевидно, что все факторы, улучшающие формуемость, и, следовательно, повышающие прочность сцепления частиц, будут препятствовать появлению трещин.

Для получения проката с заданной толщиной и плотностью (относительной плотностью) используют различные приспособления, регулирующие уровень порошка или толщину его захвата в зоне деформации. Они приводятся и обсуждаются в учебнике "Процессы порошковой металлургии", Ч.II, стр. 127 – 128.

При сравнении различных вариантов прокатки выясняется отсутствие идеальной схемы.

Вертикальная прокатка не требует принудительной подачи порошка, однако существует вероятность отрыва части проката под действием собственного веса. Для нее нужны высокие помещения и устройства для отклонения полосы в горизонтальное положение.

Горизонтальная прокатка характеризуется затруднениями в подаче порошка, которые устраняются специальной формой бункера, а также применением механических устройств, например, шнеков. Разрывы полосы под действием ее веса отсутствуют при наличии простейших рольгангов для приема проката.

Наклонная прокатка представляется разумным компромиссом между первыми двумя вариантами.

Как метод формования металлических порошков, прокатка легко сочетается с термической обработкой (спеканием) в печах непрерывного действия. Последующая обработка, включающая повторную прокатку (уплотнение) и повторное спекание, позволяет повысить относительную плотность проката и, соответственно его прочность.

Г.И.Аксенов предложил следующие температурные границы деформации в зависимости от температуры плавления материала:

- Холодная деформация (0 – 0,25 Тпл);

- Горячая деформация (0,5 – 1,0 Тпл);

- Промежуточный диапазон между холодной и горячей деформацией (0,25 – 0,5 Тпл).

При горячей прокатке станы снабжаются дополнительными устройствами для предварительного нагрева порошка. Иногда станы помещают в камеры с защитным газом во избежание окисления материала.

Прокатка позволяет получать многослойные материалы. Для этого одновременно формуют два или даже три порошка, при этом вместо одного порошкового материала может использоваться компактный листовой материал.

Горячую прокатку иногда проводят, поместив порошок в герметичный деформируемый контейнер, аналогично газостатическому формованию.

Вакуумная прокатка или прокатка в контейнерах предупреждает загрязнение будущих изделий или полуфабрикатов кислородом, азотом и т.п. и применяется для обработки химически активных или особо чистых материалов. После формования защитный контейнер удаляется механическим или химическим способом (стравливанием).

В последние годы прокатка все чаще применяется в гранульной металлургии, причем из-за существенно большего размера частиц угол прокатки заметно увеличивается (иногда до 30 о).