- Лекция 2.

Способы получения и ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОТЫ

Цель нагрева металлических изделий перед обработкой давлением -придание ему необходимых свойств пластичности, а при термической или химико-термической обработке — изменение свойствв. Нагрев осуществляется либо подводом тепла извне в нагревательных или термических печах, либо генерацией тепла непосредственно . в металле, пропуская электрический ток или возбуждая в нем ток индукцией  При нагреве в печах тепло поступает на поверхность металла, а затем распостраняется внутрь. При пропускании электрич. тока через металл тепло выделяется во всем его объеме, в результатете чего нагрев можно вести с высокой скоростью. Этот метод нагрева пригоден для изделий небольшого поперечного сечения и, длины. При индукционном нагреве тепло генеририруется в тонком поверхностном, слое, откуда, как и при нагреве в печах, распростран. внутрь. 
Нагрев мметалла в газовой среде продуктов cropания топлива в плазме, печах или в воздушной среде в электрич. печах идет с окислением и обезуглерожив. поверхности металла. Такой нагрев называют «темным» и применяют гл. обр. перед обработкой металла давлением. Для термической  обработки предпочтителен безокислительный, т. н. «светлый» нагрев в нейтр. газе. В ряде случаев ведут в вакууме, при ХТО — в спец. газ. среде, к-рая реагирует с металлом, напр., обезуглероживая или науглероживая поверхность металла. Нагрев в активной или нейтр. средах ведут в электрич. печах с нагреват. эл-тами, а также в муфельных. 

Индукционный нагрев -нагрев металла в индукц. поле за счет возбуждения в нем вихревых токов. наз. нагрев токами высокой частоты (ТВЧ). Примен. для пластич. и термич. обраб. высоколегиров. сталей и мн. цв. металлов. Глубина проникнов. вихр. тока уменьш. с увелич. его частоты и магн. проницаемости и с уменьш. уд. электросопротивления, что дает возможность нагрев, металл на треб, глубину подбором соответст. частоты тока; 

Конвективный нагрев— нагрев преимущ. конвективно подвод, теплом; осуществ. в печах с конвект. режимом теплообмена; 

Радиационный нагрев - нагрев к-вом теплоты, передав, металлу преимущ.излучением: осуществл. в печах с радиац. режимом теплообмена.

Плазменный нагрев - нагрев теплотой плазмы. 

Пламенный нагрев - нагрев металла в печах теплоотдачей открытого пламени, получ. при сжигании топлива.

Струйный нагрев— нагрев теплоотдачей струй нагрет, газа, ударяющих в поверхность нагрев, материала.

Электроконтактный - электрич. нагрев при пропускании элект-рич. тока через нагреваемое тело. Часто электроконтактный нагрев называют кондукционным; 
Электронно-лучевой нагрев— нагрев за счет энергии пучка электронов.

Нагрев путем сжигания топлива

Необходимую для большинства термических операций температуру можно получить как в электрических, так и в топливных печах. Поэтому вид энергоносителя выбирают, руководствуясь часто не только технологическими требованиями, но также экономическими и другими условиями.

Топливные печи. Из топливных печей в термообработке используются преимущественно печи на газовом топливе. Неудобство печей, работающих на мазуте, состоит в трудности его распыления в воздухе, в связи с чем для его сгорания требуются топки больших размеров. Кроме того, при сгорании мазута выделяется большое количество сажи.

Преимуществами газовых печей по сравнению с электрическими являются более низкая стоимость энергоносителя, возможность более быстрого разогрева печи и нагрева изделий, широкий диапазон температурных режимов. Единовременные капитальные затраты при применении топливных печей ниже на 15— 20%, ниже и затраты на ремонт.

Недостатками топливных печей являются образование продуктов сгорания, которые усложняют регулирование режима, ухудшают условия труда на рабочем месте и загрязняют окружающую среду; низкий кпд (7—25 %); высокая пожарная опасность.

Теплотехническая система современных топливных печей предусматривает управление скоростью и полнотой сгорания топлива, длиной образующегося пламени, интенсивностью и направленностью движения продуктов сгорания.

По определению Д. И. Менделеева, «топливом называется горючее вещество, умышленно сжигаемое для получения теплоты».

# Горение топлива

Горение топлива – химическая реакция соединения горючих элементов топлива с окислителем при высокой температуре, сопровождающийся интенсивным выделением теплоты. В качестве окислителя используют кислород воздуха. Процессы горения разделяют на 2 группы:
1). гомогенное горение – горение газообразных горючих (характеризуется системой "газ+газ");
2). гетерогенное горение – горение твердых и жидких горючих (характеризуется системой "твердое тело + газ" или "жидкость+газ").
     Процесс горения может протекать с разной скоростью – от медленного до мгновенного. Медленное горение – самовозгорание твердого топлива при его хранении на складах. Мгновенное горение представляет собой взрыв. В теплоэнергетических установках практическое значение имеет такая скорость реакции, при которой происходит устойчивое горение, т.е. при постоянной подаче в зону горения топлива и окислителя. При этом соотношение концентрации топлива и окислителя должен быть определенным. При нарушении этого соотношения (богатая смесь, бедная смесь) скорость реакции снижается и уменьшается тепловыделение на единицу объема.

     Горение – это в основном химический процесс, т.к. в результате его протекания происходит качественные изменения состава реагирующих масс. Но в то же время химическая реакция горения сопровождается различными физическими явлениями: перенос теплоты, диффузионный перенос реагирующих масс и др.
Время горения топлива складывается из времени протекания физических (физ) и химических процессов (хим):

гор = физ + хим . (2.1)

Время протекания физических процессов состоит из времени, необходимого для смешивания топлива с окислителем (см) и времени, в течении которого топливо – воздушная смесь подогревается до температуры воспламенения (н):

физ = см + н . (2.2)

Время горения (гор) определяется скоростью наиболее медленнего процесса.

Горение газообразного топлива. Минимальная температура при которой происходит воспламенение смеси, называется температурой воспламенения. Значение этой температуры для различных газов неодинаково и зависит от теплофизических свойств горючих газов, содержания горючего в смеси, условий зажигания, условий отвода теплоты в каждом конкретном устройстве и т.д.

Горючий газ в смеси с окислителем сгорает в факеле. Различают два метода сжигания газа в факеле – кинетический и диффузионный. При кинетическом сжигании до начала горения газ предварительно смешивается с окислителем. Газ и окислитель подаются сначала в смешивающее устройство горелки. Горение смеси осуществляется вне пределов смесителя. При этом скорость горения не должна превышать скорости химических реакций горения , то есть время горения равно времени протекания химической реакции гор = хим.

Диффузионное горение происходит в процессе смешивания горючего газа с воздухом. Газ поступает в рабочий объем отдельно от воздуха. Скорость процесса будет ограничена скоростью смешивания газа с воздухом гор = физ.
Кроме этого существует смешанное (диффузионно-кинетическое) горение. При этом газ предварительно смешивается с некоторым количеством воздуха, затем полученная смесь поступает в рабочий объем, где отдельно подается остальная часть воздуха.
Горение твердого топлива. Процесс горения состоит из следующих стадий: 1) подсушка топлива и нагревание до температуры начала выхода летучих веществ; 2) воспламенение летучих веществ и их выгорание; 3) нагревание кокса до воспламенения; 4) выгорание горючих веществ из кокса. Эти стадии иногда частично накладываются одна на другую. 

Выход летучих веществ у различных топлив начинается при различных температурах: у торфа при 550-660К, у бурых углей при 690-710К, у тощих углей и антрацита при 1050-1070К.

Горение жидкого топлива. Основным жидким топливом, используемым в промышленности является мазут. В печах для термообработки металлов и сплавов в настоящее время мазут почти не используется. В установках небольшой мощности также используют смесь технического керосина со смолами.
Наибольшее применение получило метод сжигания в распыленном состоянии. Этот метод позволяет значительно ускорить его сгорание и получить высокие тепловые напряжения объемов топочных камер вследствие увеличения площади поверхности контакта топлива с окислителем.

Процесс горения жидкого топлива можно разделить на следующие стадии: 1) нагревание и испарение топлива; 2) образование горючей смеси; 3) воспламенение горючей смеси от постороннего источника (искры, раскаленной спирали и т.п.); 4) собственно горение смеси.

# Определение теоретического и действительного расхода воздуха на горение топлива

Горючие вещества топлива взаимодействуют с кислородом воздуха в определенном количественном соотношении. Расход кислорода и количество получающихся продуктов сгорания рассчитывают по стехиометрическим уравнениям горения (балансовые уравнения, показывающие исходные и конечные состояния, участвующих в реакциях компонентов называются  стехиометрическими), которые записывают для 1 кмоля каждой горючей составляющей.

Стехиометрические уравнения горения горючих составляющих твердого и жидкого топлива имеют вид:

для углерода С + О2 = СО2: 12кг С + 32кг О2 = 44кг СО2 ;

1кг С + (32/12)кг О2 = (44/12)кг СО2; (2.3)
водорода 2Н2 + О2 = 2Н2О : 
4кг Н2 + 32кг О2 = 36кг Н2О ;
1кг Н2 + 8кг О2 = 9кг Н2О . (2.4)
серы S + O2 = SO2 :
32кг S + 32кг O2 = 64кг SO2 ;
1кг S + 1кг O2 = 2кг SO2 ; (2.5)

Для горения 1 кг углерода, водорода и серы необходимо соответственно 8/3, 8 и 1 кг кислорода. В топливе находится Ср/100 кг углерода, Нр/100 кг водорода, Sлр/100 кг летучей серы и Ор/100 кг кислорода. Тогда для горения 1 кг топлива суммарный расход кислорода будет равен:

МоО2 = (8/3Ср + 8Нр + Sлр - Ор ) / 100 . (2.6)

Так как массовая доля кислорода в воздухе равна 0,232, то массовое количество воздуха определяется по формуле:

Мо = (8/3Ср + 8Нр + Sлр - Ор ) / 100 · 100/23,2 . 

Мо = 0,115 Ср + 0,345 Нр + 0,043(Sлр - Ор ) . (2.7)

При нормальных условиях плотность воздуха о= 1,293кг/м3. Тогда объемное количество воздуха, необходимого для горения 1кг топлива можно рассчитать по следующей формуле:

Vо = Мо / со= Мо / 1,293 м3 /кг.

Vо = 0,0889 (Ср + 0,3755Sлр ) + 0,265 Нр – 0,033Ор . (2.8)

Для газообразного топлива расход необходимого воздуха Vо определяют из объемных долей горючих компонентов газа с использованием стехиометрических реакций:

Н2 + 0,5 О2 = Н2О ;
СО + 0,5 О2 = СО2 ;
СН4 + 2 О2 = СО2 + 2Н2О ;
Н2S+ 1,5О2 = SО2 + Н2О .

Теоретическое количество воздуха (м3/м3), необходимого для сжигания газа, определяют по формуле:

Vо = 0,0476 [0,5СО + 0,5Н2 + 2СН4 +
+ 1,5Н2S + (m + n/4)CmHn - O2] . (2.9)

Количество воздуха Vо, рассчитываемого по формулам (2.8) и (2.9), называется теоретически необходимым. То есть Vо представляет собой минимальное количество воздуха, необходимое для обеспечения полного сгорания 1 кг (1м3) топлива при условии, что при горении используется весь содержащийся в топливе и подаваемый вместе с воздухом кислород.

В реальных условиях из-за технических трудностей ощущается местный недостаток или избыток окислителя (воздуха), в результате ухудшается полное горение топлива. Поэтому воздух подается в большем количестве по сравнению с его теоретическим количеством Vо. Отношение действительного количества воздуха (Vд), подаваемого в топку, к теоретически необходимому количеству называется коэффициентом избытка воздуха:

 = Vд / Vо . (2.10)

ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ТОПЛИВА

Под теплотой сгорания понимается количество теплоты, выделяю щейся при полном сгорании единицы  топлива. Теплоту сгорания твердого и жидкого топлива обычно относя к 1 кг, а газообразного — к 1 м3 (в но мальных условиях) на рабочее, сухое или сухое беззольное состояние, она определяется в калориметре.

Продукты сгорания пробы топлива охлаждаются в калориметре до комнатной температуры. При этом вода, образующаяся при сгорании водорода и содержащаяся во влажном топливе, оказывается в жидком виде. Если в результате сгорания вода получается в виде жидкости, теплота сгорания называется высшей — Qs .

В технических устройствах вода обычно выбрасывается вместе с продуктами сгорания в виде пара. Если в результате сгорания вода получается в виде пара, теплота сгорания называется низшей — Qi. Она меньше, чем Qs, на количество затрат теплоты на испарение. В России и ряде других стран обычно оперируют низшей теплотой сгорания на рабочее состояние Qi'. В США и Великобритании теплотехнические расчеты выполняют на основе высшей теплоты сгорания.

Теплоту сгорания газообразного топлива обычно относят к 1 м3 сухого газа (так называемая низшая теплота сгорания сухого газа Qdi) в нормальных условиях и рассчитывают через теплоты сгорания составляющих его компонентов (кДж/м3), являющиеся коэффициентами в формуле (15.2), умноженными на 100:

Qdi = 358,2СН4 +637,5С2Н6 + + 912,5С3Н8 + 590,6С2Н4 + 912,5C3H8 +

+ 1190C4H10 + 126,4CO + 108H2 + 234H2S.	                                                   (2.11)

Здесь СН4, С2Н6 и т. д.— содержание соответствующих компонентов в газе, % по объему. С другой стороны, теплоту сгорания нетрудно определить экспериментально в калориметре.

Температура горения. Температуру,    которую имели бы продукты сгорания при условии, что вся теплота горения затрачивается только на их нагрев, а теплопотери отсутствуют. Эта температура называется  адиабатной поскольку горение осуществляется    в    адиабатно-изолированной системе, без теплопотерь;

калориметрическая температура [calorimetric temperature] — температуpa горения топлива, при которой вся выделившаяся при горении теплота расходуется, только на повышение температуры продуктов сгорания;

теоретическая температура горения [theoretical combustion temperature] — температуpa, при которой выделившаяся во время горения топлива теплота расходуется, на повышение температуры продуктов cropания, с учетом их диссоциации;

Действительная температура оказывается тем ниже теоретической, чем больше теплопотери (в основном излучением) из зоны горения на холодные стены топки и в окружающую среду, и обычно отличается от нее на 20—25 %. При нагреве воздуха или обогащении его кислородом адиабатная температура увеличивается.