###### Лабораторная работа№ 8

##### МЕТОДИКА выбора ТЕРМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Цель работы: Изучение классификации печей и нагревательных устройств. Знакомство с методикой выбора термического оборудования  для заданных машиностроительных изделий.

- Вводная часть.

Печи для термической обработки классифицируют по различным признакам: виду энергии (пламенные и электрические); степени механизации (механизированные и немеханизированные); по назначению (закалочные, нормализационные, цементационные и т. п.); способу загрузки (камерные, шахтные, с выдвижным подом, колпаковые, элеваторные, конвейерные, толкательные, с пульсирующим подом и т. д.). Схемы печей некоторых типов показаны на рис,   1.

Рис.1. Схемы термических печей:

а – с выдвижным подом; б – шахтная; в –камерная; г – элеваторная; д – конвейерная; е – толкательная.

Электрические печи по способу нагрева, т. е. преобразования электрической энергии в теплоту, и подводу теплоты к нагреваемому телу подразделяют на две основные группы:

- Печи сопротивления, принцип действия которых основан на выделении в проводниках теплоты при прохождении по ним электрического тока; твердые или жидкие проводники включаются непосредственно  в электрическую печь.

2. Индукционные печи и установки, в которых электроэнергия передается нагреваемому телу, помещенному в переменное электромагнитное поле, по законам электромагнитной индукции.

Индексация электрических печей. Печи, изготовляемые отечественными заводами, обозначают различными индексами в зависимости от методов нагрева, особенностей конструкции, размеров с учетом признаков технологического характера. Индекс состоит из трех основных букв, нескольких цифр и вспомогательных букв.

Первая буква индекса для всех печей обозначает способ нагрева: С — сопротивлением; И — индукционный, Н — ионный.

Вторая буква индекса нагревательных печей сопротивления характеризует основной конструктивный признак: А — карусельная; Б — барабанная; В — ванная; Г — колпаковая; Д — с выдвижным подом; Е — подвесной конвейер; Ж — жидкостная; И — с пульсирующим подом; К — конвейерная; Л — туннельная; М — протяжная для эмалирования проводов; Н — камерная; П — протяжная для термической обработки; Р — роликовоконвейерная, Т — толкательная; У — трубчатая (лабораторная); Ф — калорифер; Ш — шахтная; Э — элеваторная; Ю — с шагающим подом;  Я — ямная.

Третья буква характеризует среду в рабочем пространстве печи: А — для азотирования; В — вакуум; Г — свинец, олово, цинк; 3 — защитная атмосфера; К — компрессия (повышенное давление); М — масло; Н — водород; О — окислительная (воздух); П — водяной пар; Р — агрессивная; С — соль, селитра; Ц — цементация; Щ — щелочь.

Индекс может включать вспомогательную четвертую букву: А — агрегат из нескольких печей; Л — лабораторная; П — проходная; М — муфельная;

X — с камерой охлаждения. Для вакуумных печей исполнение теплоизоляции: Г — графитовая; Ф — керамическая; Э — экранная.

После букв через дефис указывают размеры рабочего пространства печи (в дециметрах); для прямоугольной — ширину, длину и высоту; для цилиндрической— диаметр и высоту (длину).

В виде исключения для карусельных печей приводят внешний и внутренний диаметры и высоту рабочей камеры; для протяжных печей максимальный диаметр обрабатываемой проволоки и число нитей или толщину и ширину ленты, барабанных — диаметр внутренний и активную длину барабана; для агрегатов — ширину, длину и высоту рабочего пространства закалочной или цементационной печи.

После соответствующих размеров или мощности (для калориферов) через дробь указывают рабочую температуру печи, а для агрегатов — максимальную температуру отпускной печи в сотнях градусов Цельсия.

Кроме того, для некоторых конструкций применяют дополнительные обозначения. Например, для многокамерных печей после размера через дефис указывают число камер (шт.); для печей с выдвижным подом после температуры через тире приводят максимальную массу загрузки.

Примеры обозначения печей: 1) СГО-20.15-2/3 — электропечь сопротивления колпаковая с воздушной атмосферой, диаметр рабочего пространства 2 м, высота 1,5 м, двухстендовая, температура 300 °С; 2) СВС-3,5.8.4/6 — электрованна соляная, ширина рабочего пространства 0,35 м, длина 0,8 м, высота 0,4 м, температура 600 °С; 3) СРЗА-6.30.2/3,5 — агрегат сопротивления с закалочной роликовоконвейерной печью с защитной средой и рабочим пространством шириной 0,6 м, длиной 3 м, высотой 0,2 м, максимальная температура отпускной печи 350 °С.

Индексация пламенных печей. Для обозначения всех пламенных печей приняты индексы, в которых указаны назначение, тип, основные размеры, температура нагрева.

Первая буква индекса обозначает назначение печи: Т — термическая пламенная, Н — нагревательная пламенная.

Вторая буква характеризует основной конструктивный признак печи: А — с вращающимся подом, Б — барабанная, Д — с выдвижным подом, Е — с под весным конвейером, И — с пульсирующим подом, К — конвейерная, Н — камерная периодического действия, Р — рольганговая, Т — толкательная, У — методическая (кузнечная), Ш — круглого сечения, Щ — щелевая, Э — элеваторная, Ю — с шагающими балками, Я — ямная.

Третья буква обозначает характер среды в рабочем пространстве печи: О — обычная печная (окислительная), 3 — защитная, безокислительная и др.

Четвертая буква характеризует отдельные особенности печи: А — печь входит в агрегат, В — вертикальная (в печах круглого сечения), К — кольцевой под (в печах с вращающимся подом), М — механизированная, Н — непрерывного действия (в печах барабанных), П — горизонтальное (параллельно поду) перемещение заготовок (в печах щелевых механизированных), Т — тарельчатый под (в печах с вращающимся подом).

После буквенных обозначений через дефис приводят цифровые значения.

Первая цифра обозначает округленную ширину пода печи в дециметрах (для печей с вращающимся подом она обозначает диаметр рабочего пространства), вторая цифра — округленную длину (глубину) пода печи в дециметрах (для печей с вращающимся подом она обозначает ширину рабочего пода или кольца), третья цифра — округленную высоту рабочего пространства печи или максимальную высоту окна загрузки в дециметрах. После цифр, обозначающих габаритные размеры, через дробь указывается предельная рабочая температура нагрева в сотнях градусов Цельсия и через дефис ставится буква, определяющая вид топлива: Г — газ, М — мазут.

Приводимые значения размеров печей являются условными и округлены до 50 мм. Следует иметь в виду, что в зависимости от вида топлива, способа его сжигания и особых условий при конкретном проектировании высота печей может быть изменена. Примеры обозначения печей: 1) ТТО-8.72.8,5/10-Г — печь термическая толкательная с окислительной атмосферой и размерами рабочего пространства: ширина 0,8 м, длина 7,2 м, высота 0,85 м, максимальная температура 1000 °С, топливо — газ;

2) ТТЗА-8.72.8,5/9,5-Г — печь термическая толкательная с защитной атмосферой, входящая в агрегат, с размерами рабочего пространства: ширина поддона 0,8 м, длина 7,2 м, высота 0,85 м, максимальная температура 950 °С, топливо — газ.

Некоторые организации не применяют индексации, а в наименовании печи указывают ее основные технологические характеристики.

К термическим печам предъявляют следующие основные требования: простота конструкции и надежность в эксплуатации; получение высокого качества обработанных деталей, минимальное потребление энергии; экономичная эксплуатация, выполнение требований экологического характера.

Высокое качество деталей получается лишь при строгом соблюдении заданного режима нагрева и охлаждения. Если в печь загружают сразу несколько деталей, то одинаковыми свойствами после термической обработки они обладают только в том случае, если условия их нагрева и охлаждения будут неизменными.

Равномерный нагрев деталей, находящихся в различных частях рабочего пространства печи, достигается применением вентиляторов, которые перемешивают атмосферу в печи. Применяют также экранирование источников тепловыделения, а сами источники (горелки, нагреватели и т. п.) располагают равномерно в печном пространстве.

Для достижения равномерного охлаждения деталей, например при закалке, закалочные баки оборудуют устройствами, обеспечивающими интенсивную циркуляцию охлаждающей среды (воды, масла и т. п.) относительно всех закаливаемых деталей.

Тип печи для термической обработки выбирают с учетом ряда факторов. В первую очередь рассматривают весь перечень деталей, подвергаемых обработке. В зависимости от марки материала детали определяют максимальную и минимальную температуру печи. Выбор типа печи и степень механизации зависят от числа обрабатываемых деталей и их габаритных размеров.

При выборе вида энергии для обогрева печей следует учитывать целый ряд конкретных технико-экономических параметров: возможность получения того или иного вида энергии, стоимость нагрева при использовании различных видов энергии, технологические особенности процесса термической обработки, масштабы производства и т. д. Так, нагрев в вакуумных печах проводят только с помощью электроэнергии, скоростной поверхностный нагрев — только в индукционных установках, сквозной обычный нагрев при термической обработке особенно в условиях массового производства — в топливных и электрических печах. Химико-термическую обработку в условиях массового производства производят в основном в автоматических линиях с газовым или смешанным газовым и электрическим нагревом. К преимуществам печей с газовым нагревом относятся простота конструкции и меньшая стоимость как самой печи, так и нагрева по сравнению с электрическим нагревом, к недостаткам — повышенная опасность при эксплуатации, необходимость применения теплоутилизационных устройств и системы дымоудаления. К преимуществам печей с электрическим нагревом относятся большая точность регулирования температуры, чем в газовых печах, обеспечение лучших условий труда, а к недостаткам — большая стоимость нагрева, сложность конструкции печи, наличие трансформаторов и другой аппаратуры, большой расход дорогих и дефицитных материалов и комплектующих изделий (сплавы высокого омического сопротивления, кабельная продукция, специальная керамика и т. д.).

3.  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ВЫБОРА  ТЕРМИЧЕСКОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

При выборе или заказе нагревательного оборудования для термической обработки следует руководствоваться следующими данными:

- назначение оборудования (печи или агрегата), описание технологического процесса с указанием предыдущей и последующих операций;

2) материал нагреваемых в печи деталей;

3) конфигурация, масса и основные размеры нагреваемых деталей;

4) требуемая  кривая температурного режима, т.е. скорость нагрева до заданной температуры, время выдержки, скорость охлаждения, время отпуска и т.д.;

5) характер загрузки и выдачи деталей (штучная или массовая);

- желательная масса и габариты единовременной загрузки печи;

7) характер укладки деталей на загрузочные приспособления (поддоны, подставки, корзины, этажерки и т.д.);

8) предпочтительный вид энергии для нагрева (газ, электричество);

- наличие воздушных или гидравлических магистралей для питания механизмов печи;

10) схема транспортировки изделий, характеристика грузоподъемных устройств;

- прочие данные.

Рассмотрим подробнее некоторые критерии, которыми следует руководствоваться при выборе или проектировании термического оборудования.

- Технологический процесс:

- назначенные температурные режимы нагрева изделий;

- использование остаточной теплоты предыдущей операции, например после цементации или нитроцементации для непосредственной закалки, для самоотпуска и.д.

- применение скоростных нагревов, например индукционный, контактный нагрев сопротивлением, лазерный нагрев;

- использование повышенных температур нагрева для ускорения операций структурного превращения и диффузионных процессов;

- применение операций, приспособлений для уменьшения деформации на заключительных стадиях термообработки: нормализация, отжиг, охлаждение под прессом или в специальных зажимных приспособлениях, вертикальное расположение длинных деталей малого сечения и т.д.;

- использование комбинированных методов термообработки, например, охлаждение в магнитном поле или ультразвуковая очистка поверхности от загрязнений;

- применение сред нагрева и охлаждения, предотвращающих окисление и обезуглероживание;

- применение комбинированной обработки – ВТМО.

2.Характер загрузки:

- поштучный или партиями;

-  непрерывный – в данном способе особое внимание должно быть уделено на взаимосвязь смежных операций (нагрев, охлаждение, мойка и т.д.) с целью создания поточных, автоматизированных линий законченного цикла термической обработки; эти линии состоят из нагревательных устройств, охладительного и дополнительного оборудования, а также подъемно-транспортных механизмов, соединяющих все оборудование в порядке последовательности операций технологического процесса;

3.Положение изделий в процессе обработки:

стационарное;

перемещение поступательное;

перемещение по повторяющейся траектории.

4.Сочетание операций:

последовательное;

параллельное;

параллельно-последовательное и т.д.

5.Режим работы оборудования:

-   периодический;

-   полунепрерывный (пульсирующий);

непрерывный.

6.Параметры и средства контроля:

-  температурный режим – приборы для измерения, регулирования и записи температуры;

-  среда – газоанализаторы, приборы для измерения давления или ваккуума;

- продолжительность операции – реле времени, аппаратура для сигнализации;

-  твердость – шлифовальные станки, твердомеры типа Бринеля и Роквелла;

- глубина слоя диффузионного насыщения – металлографические или физические методы;

-  трещины и другие поверхностные дефекты – магнитные дефектоскопы;

-  величина деформации – плиты, лекальные линейки, центры, щупы и т. д.

Из приведенного перечня необходимых данных очевидно, что технологический процесс должен быть детально разработан. Технологический процесс термического упрочнения содержит комплекс операций, различных по своим характеристикам. Это укладка деталей в загрузочное приспособление, загрузка их в печь и нагрев до заданной температуры с заданной скоростью нагрева и выдержки, передача деталей на охлаждение, собственно процесс охлаждения, выполнение вспомогательных операций. Но основным параметром технологического процесса является температурный режим, точность которого должна быть обеспечена выбранным оборудованием.

  - ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1.Каждому студенту выдается чертеж изделия, которое должно быть подвергнуто термообработке, при этом указывается  способ загрузки или количество деталей в одной садке. По чертежу изделия студент составляет краткий технологический процесс термической обработки, при этом в обязательном порядке указываются операции, сопутствующие термической обработке. Температура нагрева под термообработку определяется по справочнику, предоставляемому преподавателем или по диаграмме состояния железо – углерод.

  - Режимы нагрева и охлаждения отображаются на графике зависимости температуры от времени. Общее время нагрева определяется из выражения:

То = Тн + Тв,

где Тн – время нагрева до температуры операции; Тв – время выдержки для завершения структурных или диффузионных превращений в мин.

Тн = К1К2 (V: F),

где Тн — время нагрева изделия в печи или ванне, мин; K1— коэффициент нагревательной среды, мин/см; К2— коэффициент равномерности нагрева; V — объем изделия, см3; F — поверхность изделия, см2.

Значения коэффициента К1 приведены в таблице 1, значения коэффициента К2 взять из лабораторной работы 1, где он обозначен как f.

При нагреве изделий вместе с приспособлениями расчетное время увеличивается на 20-30%. Время Тв принимается 0,2-0,3 от Тн, таким образом, То = 1,2-1,3Тн Скорость диффузии при цементации принимается  0,1 мм/час обработки.

Таблица 1 Значения коэффициента К1 в зависимости от среды нагрева

| Температура нагрева, "С | ### Среда нагрева | Коэффициент К1, мин/см |
| --- | --- | --- |
| 500—650 800—950 1000—1150 1200—1300 | Воздух Продукты горения топлива Расплавы солей и щелочей Воздух Продукты горения топлива Расплавы солей Расплав солей То же | 35 30 10 45—40 40—35 12—9 8—6 5—4 |

Значения коэффициента К2 следует выбирать исходя из следующих соображений:

- К2 = 1,0 – детали нагреваются всесторонне;

- К2 = 1,3-1,5 – детали нагреваются с трех сторон, при этом они расположены друг от друга на расстоянии не менее двух габаритных размеров;

- К2 = 1,7-2,0 – детали прогреваются с трех сторон, но расстояние между ними от 0,5 до 1.0 габаритного размера;

- К2 = 2,2 –3,0 детали насыпаны навалом;

- К2  до 4,0 – детали уложены вплотную друг к другу.

  - На основании технологического процесса и режимов нагрева выбирается необходимое термическое оборудование с учетом критериев, изложенных в разделе 3 настоящих указаний, при этом необходимо обосновать выбор среды нагрева и защитной атмосферы, если это потребуется.

  - ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ  ЗАДАНИЯ

5.1. Задана деталь «ШЕВЕР» из стали Р6М5 (см. чертеж). HRC 60-63.

Количество деталей в одной садке – 12штук. Необходимо для термообработки этой детали подобрать соответсвующее оборудование, учитывая, что оно будет загружено постоянно аналогичными изделиями.

5.2. Определим данные для расчета времени нагрева: объем  определяем без учета внутреннего отверстия V = πR2 (bо+0,1) =  3,14 · 7,52 · (2+0,1) = 371 см3; площадь поверхности определяем без учета отверстия S = 2πR2 + 2πR(bo +0,1)  = 2 · 3,14 · 7,52 +2 · 3,14 · 7,5 · (2 + 0,1) = 452см2; коэффициент К1 = 10 для первых двух подогревов и отпуска,  для окончательного нагрева под закалку К1 =7. Конструкция приспособления обеспечивает всесторонний нагрев деталей, поэтому коэффициент К2 = 1,0.

5.3. Определяем среду и режим нагрева и охлаждения. Для инструмента из стали Р6М5 под закалку будем производить трехступенчатый  нагрев в расплаве солей  70% BaCl2 + 30% NaCl, а отпуск в расплаве 100% KNO3. Температура нагрева под закалку 1200 – 1230 оС, температура отпуска 580 оС. Охлаждающая среда при закалке – расплав 70% KNO3 + 30% NaOH. Время нагрева и выдержки при первом подогреве То1 =1,3 [10 · 1 · (371 : 452)] = 10,66мин; время  нагрева и выдержки при втором подогреве будет таким же - То2 = 10,66 мин. Время  нагрева и выдержки при окончательном нагреве – То3 = 1,3[8 · 1 · (371 : 452)] = 8,5 мин. Время охлаждения не нормируем. Время нагрева и выдержки при отпуске принимаем 60 мин

5.4. Назначаем  режимы нагрева:

1-й подогрев до 300 оC, время нагрева  и выдержки 10,66 мин; 2-й подогрев до 850 о, время нагрева  и выдержки  10,66 мин; окончательный нагрев до 1220 оС, время нагрева и выдержки 8,5 мин; при отпуске нагрев до 560 оС, время нагрева и выдержки 60 мин. По определенным режимам строим график термической обработки (рис.3).

110

1.60-63 HRC

2.dao = 149,25

3.bo = 20

4.d = 63,5

|  |  |  | 23.4765 – 0 -34 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шевер |  |  |  |
|  |  |  | Сталь Р6М5 |  |  |  |

Рис.2

5.5. Определяем вес детали и вес одной садки нетто. Вес детали 2,3 кг, садки  нетто 12·2,3 = 27,6кг. Загрузка будет осуществляться в приспособлении, вес которого составит ~30% от веса садки, таким образом,  вес садки брутто равен 27,6 + 0,3·27,6 = 35,88кг. Поскольку вес садки больше 20кг, то для загрузки садки будем использовать консольно-поворотную кран-балку.

5.6. Составляем краткий пооперационный технологический процесс:

  - Подготовительная.Закрепить детали на приспособлении.

  - 1-й подогрев. Опустить приспособление с деталями в ванну для первого подогрева с t = 300оС, время нагрева 10,66 мин.

  - 2-й подогрев. Вынуть приспособление с деталями из ванны, переместить их и погрузить в ванну с температурой 850оС для второго подогрева в течение 10,66 мин.

  - Окончательный нагрев. Вынуть приспособление с деталями из ванны, переместить их и погрузить для окончательного нагрева в ванну с температурой 1220оС, выдержать в течение 8,5 мин.

  - Охлаждение. Вынуть приспособление с деталями из ванны и погрузить их в ванну для охлаждения.

  - Отпускная. После охлаждения в том же приспособлении погрузить детали в ванну для отпуска, нагретой до 560оС, выдержать в течение 60 мин.

  - Охлаждение. Вынуть детали из ванны отпуска и охладить на воздухе.

  - Очистная. Очистить детали от остатков солей пескоструйным способом.

  - Контрольная. Зачистить нерабочую плоскость на точильном станке и замерить твердость на приборе Роквелла.

5.7. Выбор оборудования. Учитывая, что оборудование для термической обработки будет постоянно загружено, выбираем четыре печи-ванны с электродным нагревом. Для определения габаритных размеров найдем габариты приспособления, на котором подвешиваются детали. Расстояние между деталями и деталями и краями приспособления  примем 0,5 do = 75мм. Расположение деталей в приспособлении в виде прямоугольника 3 детали x 4 детали, тогда длина приспособления будет равна 4do + 5·0,5do = 6,5do; ширина приспособления – 3do + 5·0,5do = 5,5do. Площадь приспособления 6,5dox5,5do = 6,5·150·5,5·150 = 975 x 825 мм2. Принимаем площадь зеркала ванны 1000 x 850 мм2 или 100 x 85 дцм2. Глубину ванны примем равной длине или 100 дцм. Для определения рабочей температуры печи к соответствующим значениям нагрева добавляем 100оС Тогда в соответствии с индексацией электрических печей выбираем тип печей для термообработки заданных изделий: 1 - для первого подогрева СВС-100.85.100/4; для второго подогрева СВС-100.85.100/9,5; для окончательного нагрева СВС-100.85.100/13,2 и для отпуска СВС-100.85.100/6,6. Все печи - электрические соляные ванны сопротивления с электродным способом нагрева, размеры рабочего пространства печи 100 x 85 x 100 дцм3.

τ,мин

Рис. 3. Режим термообработки шевера.

  - СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

    - Цель работы.

    - Составить краткий технологический процесс термической обработки заданного изделия.

    - Рассчитать режимы нагрева.

    - Записать критерии, по которым будет осуществлен выбор печи.

Обосновать выбор печи и записать ее индекс, исходя из данных раздела 2.

  - Контрольные вопросы

    - Принципы индексации нагревательных устройств для термообработки.

    - Основные критерии выбора печей для нагрева.

    - Порядок выбора необходимого нагревательного оборудования.

    - Какие виды загрузок могут быть?

    - Как построить график нагрева и охлаждения?

    - Режимы работы оборудования.

    - Отчего зависят размеры рабочего пространства печи, и как его рассчитать?

    - Преимущества и недостатки электрических и пламенных печей.

    - От чего зависит скорость нагрева деталей?