Лабораторная работа №1

НАГРЕВ и охлаждение МЕТАЛЛических изделий в среде с постоянной температурой

1. Цель работы: Изучение закономерностей при нагреве  и охлаждении изделий в электрической печи. Расчетное и экспериментальное определение скорости нагрева.

2. Основные теоретические представления

Для расчетов времени нагрева и охлаждения изделий при термической обработке используются следующие свойства: теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность и  коэффициент теплоотдачи.

Теплоемкость С – величина, равная отношению количества теплоты Q, необходимой для нагревания тела, к разности ΔТ температур тела – С = Q/ΔТ  (Дж/К).

До настоящего времени в расчетах часто используется единица количества теплоты кал. 1Дж = 0,239 кал.

Теплопроводность (коэффициент теплопроводности) λ – величина, равная отношению количества теплоты, перенесенного через единичную плоскую поверхность, нормальную вектору градиента температуры, при градиенте температуры, равном единице, ко времени в течение которого эта теплота перенесена:

λ= Q/ [dT/dx·St]    (Вт/(м·К).

Температуропроводность  а - величина, характеризующая скорость выравнивания температуры в среде при нестационарной теплопроводности к объемной теплоемкости.

а =  λ/(сpρ), где cp – удельная теплоемкость при постоянном давлении, ρ –плотность вещества. Единица температуропроводности – м2/с.

Коэффициент излучения С  ( в теплотехнике его называют излучательной способностью тела) измеряется в Вт/(м2·К4).  Размерность этого коэффициента  вытекает из формулы, описывающей закон Стефана – Больцмана Е =С(Т/100)4, где Е  - поверхностная  плотность интегрального излучения  Вт/м2.

Коэффициент теплоотдачи (теплообмена) α – отношение теплового потока Ф между двумя средами площадью S и разностью температур ΔT.

α = Ф/(SΔТ) (Вт/м2·К)

С увеличением содержания углерода и легирующих элементов теплопроводность уменьшается. Теплопроводность также снижается с ростом температуры

Теплоемкость стали зависит от содержания углерода и температуры. С увеличением температуры теплоемкость возрастает. Обычно для расчетов пользуются средней теплоемкостью за цикл нагрева. Теплопередача при высокой температуре происходит главным образом излучением; передачей конвекцией при высоких температурах можно пренебречь. Излучение стен, свода, пода печи и газов, имеющих разную температуру, можно заменить одним источником, имеющим среднюю температуру, называемую температурой печи.

Происходящие в нагретом сплаве фазовые превращения, растворение карбидов и интерметаллидов являются диффузионными процессами и протекают относительно медленно, поэтому для их завершения необходима определенная выдержка. Выдержка также необходима для прогрева или охлаждения изделия или садки по сечению. Время выдержки зависит от различных   факторов. Так, при аустенитизации оно определяется составом сплава и скоростью фазовых превращений. На каждый миллиметр толщины сечения после нагрева устанавливают выдержку обычно продолжительностью 1 мин. С увеличением легированности сплава для растворения специальных карбидов в аустените время выдержки увеличивают до 2 мин. на каждый миллиметр сечения. При цементации и нитроцементации время выдержки определяется температурой, глубиной слоя и составом активной среды, причем с увеличением толщины слоя время возрастает в прогрессии.

Существенное влияние на скорость и равномерность нагрева и охлаждения оказывает один из определяющих технологических факторов — коэффициент формомассы изделия, выражаемый отношением S/V, где S — общая активная поверхность изделия или садки; V — объем того же изделия или садки. Коэффициент формомассы характеризует степень восприимчивости изделия (садки) к технологическому воздействию: при одинаковой интенсивности энергетического воздействия и одинаковых теплопроводности и температуропроводности металла изделие или садка с меньшим коэффициентом формомассы нагреваются и охлаждаются медленнее.

Например, шар как тело, имеющее минимально возможную площадь поверхности, будет нагреваться и охлаждаться медленнее тонкой пластины той же массы, но обладающей большим коэффициентом формомассы.

Сопротивление потоку внутри изделия (сопротивление внутреннего порядка) прямо пропорционально определяющему размеру (расстоянию от самой горячей до самой холодной точек сечения) изделия s, м, и обратно пропорционально коэффициенту теплопроводности λ, Вт/(м-К). Отношение внутреннего теплового сопротивления к внешнему представляет собой критерий (число) Био:

Bi = αs/λ

Если Bi<0,25, то тела считают тонкими; если Bi>0,5, то тела массивные (садки). Промежуток 0,25<Bi<0,5 является переходной областью, которую можно относить к области массивных тел, но при этом можно пользоваться методами расчета нагрева тонких тел. Как правило критерий Вi используют в совокупности с критерием Фурье Fo для определения времени нагрева по специальным диаграммам.

При незначительном сечении изделий (тонкие тела) их внутреннее сопротивление мало и нагрев определяется в основном внешним тепловым потоком. При обработке изделий больших сечений (массивные тела) внутреннее сопротивление возрастает и нагрев замедляется.

3. ПОРЯДОК выполнения работы

При выполнении работы необходимо выполнить следующее задание.

Определить время нагрева заданных изделий расчетным и экспериментальным путем. Сравнить полученные результаты

Расчетная  часть.

Время нагрева до заданной температуры tн определяем тремя способами.

Способ №1 определения времени нагрева до заданной температуры.

tн = aD                (2)

где  a — коэффициент, определяемый экспериментально, в сек/мм;

D— диаметр изделия в мм.

Если изделие квадратного или прямоугольного сечения, то вместо величины D берут толщину изделия H. Значения коэффициента a в зависимости от условий нагрева и формы изделия приведены в табл. 1.

| Таблица 1. Значение коэффициента a |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагревательный агрегат | Температура печи в oС | Коэффициент а |  |  |
|  |  | для круглого сечения | для квадратного сечения | для прямоугольного сечения |
| Электропечь | 800 | 40—50 | 60—60 | 60—75 |
| Соляная ванна | 800 | 12—15 | 15—18 | 18—22 |
| Свинцовая ванна | 800 | 6-8 | 8—10 | 10-12 |
| Соляная ванна | 1300 | 6—8 | 8—10 | 10—12 |

По формуле (2) определяется время при всестороннем нагреве. Если нагреваются несколько изделий с различным расположением на поду печи, то получаемый результат надо умножить на коэффициент равномерности нагрева соответственно данным, приведенным в таблице 2. Этот способ определения времени нагрева   наиболее   простой   и   распространенный, но недостаточно точный, так как он не учитывает влияние нагрева с торцов и соотношения длины и диаметра (толщины) изделия.

| Таблица 2. Коэффициенты равномерности нагрева круглых и квадратных заготовок в зависимости от их расположения на поду печи (В. Ф. Копытов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расположение заготовок | Коэффициент равномерного нагрева | Расположение заготовок | Коэффициент равномерного нагрева |
|  | 1 |  | 1 |
|  | 1,4 |  | 1 |
|  | 4 |  | 2 |
|  | 2,2 |  | 1,4 |
|  | 2 |  | 1,3 |
|  | 1,8 |  | 1,7 |

Способ №2 определения времени нагрева до заданной температуры.

Этот способ предложен А.П. Гуляевым

tн = 0,1D          (3)

где  D— диаметр шара в мм;

tн— время сквозного прогрева шара в мин.

По данной формуле можно определять только время нагрева стальных шаров и соли (время сквозного прогрева шаров в соляной ванне имеет прямолинейную зависимость).

Для определения времени нагрева различных по форме изделий в различных средах с учетом их расположения в печи формула (3) будет иметь вид:

tн = 0,1K1K2K3D1 мин.           (4)

гдеD1 — размерная характеристика нагреваемого изделия в мм, т. е. минимальный размер максимального сечения. У изделия, показанного на рис. 1, максимальное сечение 30X40 мм и, следовательно, минимальный размер этого сечения и будет являться размерной характеристикой изделия: , D1=30.

Рис.1. Деталь с максимальным сечением 30X40 мм

K1— коэффициент формы — имеет следующие значения: для шара—1; для цилиндра — 2; для параллелепипеда — 2,5; для пластины — 4 (указанные коэффициенты можно принимать при отношении длины к диаметру (d) или толщине (а) более 3; если l : d или l : а пределах 1,5 — 2,5, то эти коэффициенты надо умножить на 0,75);

K2 — коэффициент среды (для нагрева в соли равен 1, в свинце — 0,5, в газовой среде — 2);

K3— коэффициент равномерности нагрева (по таблице 1).

Этот способ определения времени нагрева достаточно точен и наиболее удобен для практического применения.

Пример. Определить время нагрева в электропечи детали, изображенной на рис. 1. Детали на поду печи расположены друг от друга на расстоянии d. Сталь легированная. Находим соответствующие коэффициенты:

K1= 2,5;   K2=2;  K3= 2;  D1 = 30

(максимальное поперечное сечение 30X40):

tн= 30 мин; tобщ = 30 + 2 = 32 мин.

Способ 3. Этот способ предложен Е.А. Смольниковым.

| tн | = | K | · | V/ F | (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где tн— время нагрева в мин; V— объем тела в см3;

F — поверхность тела в см2;

К — суммарный физический фактор нагрева в мин/см.

Отношение V / F называется геометрическим показателем тела W.

W = V / F c/м

Получим следующую формулу для определения времени нагрева

tн= K·W                                         (6)

Значение W вычисляется по формулам, приведенным в таблице 3, а коэффициент К по таблице 4.

| Таблица 3. Формулы для вычисления величины W различных тел простой формы. |  |
| --- | --- |
| Форма тела | Формула для W |
| Шар | D. 6. |
| Сплошной цилиндр, нагреваемый со всех сторон | D·l. 4·l + 2·D. |
| Сплошной цилиндр, нагреваемый с одной стороны | D·l1. 4·l1 + 2·D. |
| Полый цилиндр, нагреваемый со всех сторон | (D-d)·l. 4·l+ 2·(D-d). |
| Прямоугольная пластина, нагреваемая со всех сторон | B·a·l. 2·(B·l + B·a + a·l). |
| Куб | B. 6. |
| Призма с основанием в виде квадрата, треугольника или правильного шестиугольника | D1·l1. 4·l1+2·D1. |

Условные обозначения в таблице:

D — наружный диаметр в см; d— внутренний диаметр в см; D1—диаметр окружности, вписанной в данный многоугольник, в см; l — полная длина тела в см; l1— длина нагреваемой части тела в см; В — ребро куба или толщина пластины в см; а — ширина пластины в см.

| Таблица 4. Значение К для различных условий нагрева. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь | Температура нагревания в oC | Нагревающая среда | K |
| Углеродистая и легированная | 300 - 400 | Воздух | 45 |
|  |  | Продукты сгорания | 35 |
| Углеродистая | 750 - 900 | Воздух | 40 |
|  |  | Продукты сгорания | 35 |
|  |  | Соль | 10 |
| Легированная | 750 - 900 | Воздух | 45 |
|  |  | Продукты сгорания | 40 |
|  |  | Соль | 13 |
| Быстрорежущая | 500 - 650 | Воздух | 35 |
|  |  | Продукты сгорания | 30 |
|  |  | Соль | 7 |
| Быстрорежущая | 800 - 900 | Соль | 10 |
|  | 1200 - 1300 | Соль | 5 |

Этот способ определения времени нагрева является более сложным, но и более точным.

Все три приведенных способа применимы для определения времени нагрева изделий диаметром (стороной квадрата) 3 — 100 мм.

Методика выполнения работы

Экспериментальная часть

Нагрев садки проводится в печи SNOL 6,7/1300 при температуре 870 оС,

Контроль изменения температур производится термопарами, установленными в печи. Изменение температур каждые 20оС фиксировать с помощью часов с секундной стрелкой.

Значения температур и времени занести в таблицу «Изменение температуры печи во времени после помещения в нее садки»

| Температура в печи, оС | tо = 870 | t1 | t2 | t3 | … | … | … | … | … | … | tn = 870 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время достижения температуры, сек | τ0 = 0 | τ2 | τ4 | τ3 | … | … | … | … | … | … | τn |

Построить график зависимости изменения температуры от времени как при нагреве. Практические результаты сверить с расчетными и сделать выводы.

4. Содержание отчета:

- цель работы;

- основные теоретические представления о нагреве изделий в электрической печи;

- схема укладки изделий;

- определение поправочных коэффициентов;

- расчет времени нагрева и охлаждения садки;

- таблица с результатами эксперимента;

- графики нагрева и охлаждения;

- выводы.

5. Контрольные вопросы:

-   Что такое прямой и косвенный электронагрев?

- Дать определение теплоемкости.

- Дать определение теплопроводности.

- Для чего вводится коэффициент теплового излучения?

- Что такое температуропроводность?

- Как устанавливается температура нагрева стальных изделий?

-  От чего зависит время нагрева?

- Как от степени легирования изменяются коэффициенты нагрева?

- Для чего вводится коэффициент Био?

- Пояснить основные принципы методики расчета нагрева.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.Соколов К.Н., Коротич И.И. Технология термической обработки и проектирование термических цехов. М.: Металлургия,1988. 2. Теплотехника / Под ред. Баскакова Л.П. М.: Энергоиздат, 1982. 3.Самойлович Ю.А., Тимошпольский В.И. Нагрев стали: Справочное пособие – Минск: Вышейшая школа, 1990. 4. Термическая обработка в машиностроении/ Справочник под ред. Лахтина Ю.М. и Рахштада А.Г. – М., Машиностроение, 1980.