Лабораторная работа №2

Потери тепла в проходных электрических печах

Цель работы.  Изучение методики расчета тепловых потерь в электрических проходных печах и ее практическое применение.

- Общие представления о печах непрерывного действия (методические печи)

При установившемся технологическом процессе термообработки для увеличения производительности предпочтительно применять непрерывнодействующие печи. В зависимости от требований технологического процесса в таких печах кроме нагрева изделий до заданных температур можно производить выдержку при этой температуре, а также их охлаждение. В таком случае печи выполняют состоящими из нескольких зон, протяженность которых зависит от конкретных условий проведения технологического процесса.

Часто печи непрерывного действия объединяют в один полностью механизированный и автоматизированный агрегат, состоящий из нескольких печей. В частности, такая линия может включать в себя закалочную и отпускную печи, закалочный бак, моечную машину и сушилку.

Конструкции печей непрерывного действия различаются в основном механизмами перемещения нагреваемых изделий в рабочем пространстве печи.

Конвейерная печь – печь непрерывного действия с перемещением садки на горизонтальном конвейере.

Рисунок 1. Схема конвейерной электропечи: 1 – теплоизолированный корпус; 2 – загрузочное окно; 3 – нагреваемое изделие; 4 – нагревательные элементы; 5 – конвейер

Под печи представляет собой конвейер – полотно, натянутое между двумя валами, которые приводятся в движение специальными двигателями. Нагреваемые изделия укладываются на конвейер и передвигаются на нем через рабочее пространство печи. Конвейерная лента может быть выполнена плетеной из нихромовой сетки, штампованных пластин и соединяющих их прутков, а также для тяжелых нагреваемых изделий – из штампованных или литых цепных звеньев.

Конвейер размещается целиком в камере печи и не остывает. Однако валы конвейера находятся в очень тяжелых условиях и требуют водяного охлаждения. Поэтому часто концы конвейера выносят за пределы печи. В этом случае значительно облегчаются условия работы валов, но возрастают потери теплоты в связи с остыванием конвейера у разгрузочных и загрузочных концов. Нагреватели в конвейерных печах чаще всего размещаются на своде или в поду под верхней частью ленты конвейера, реже – на боковых стенках.

Конвейерные нагревательные печи в основном применяются для нагрева сравнительно мелких деталей до температуры около 1200 К.

Рисунок 2. Схема толкательной печи: 1 – толкатель с приводным механизмом; 2 – нагреваемые изделия; 3 – теплоизолированный корпус; 4 – нагревательные элементы; 5 – подина печи; 6 – закалочная ванна

Для высоких температур (выше 1400 К) применяются печи непрерывного действия с перемещением садки путем проталкивания вдоль рабочего пространства – толкательные печи. Они применяются для нагрева как мелких, так и крупных деталей. На поду таких печей устанавливаются направляющие в виде труб, рельсов или роликового пода, изготовленных из жароупорного материала, и по ним в сварных или литых специальных поддонах перемещаются нагреваемые изделия.

Перемещение поддонов обеспечивается электромеханическими или гидравлическими толкающими устройствами. Основное преимущество таких печей перед другими типами – их относительная простота, отсутствие сложных деталей из жароупорных материалов. Их недостатки – наличие поддонов, применение которых ведет к увеличению тепловых потерь и к повышенному расходу электрической энергии, ограниченный срок службы поддонов.

2. Общие принципы расчета потерь тепла электропечи

Расчет потерь тепла в электрических печах производят с некоторыми допущениями. Наименьшую точность имеют расчеты потерь через дверцы, несколько точнее расчет потерь через тепловые короткие замыкания. Более точны расчеты потерь тепла излучением в окружающую среду через отверстия в стенках и теплопроводностью через футеровку.

После суммирования всех расчетных потерь к ним добавляют неучтенные потери, составляющие 20-40% расчетных, и таким образом получают полные потери.

3. Потери теплопроводностью через футеровку и короткие замыкания

В рабочем режиме все элементы конструкции, включая футеровку, находятся в стационарном режиме, т. е. не изменяют свою температуру во времени. При этом не учитываем небольшие изменения температуры, связанные с автоматическим регулированием.

В таких условиях потери теплопроводностью через отдельные части футеровки и короткие замыкания можно рассчитать по формуле

где                                                 (1)

tm  - температура окружающей печь среды.

Расчет футеровки одной из стенок печи может быть произведен в следующем порядке:

1. Имея в качестве исходных данных количество слоев, коэффициенты теплопроводности и максимальные рабочие температуры материала футеровки, назначают температуру tm-1 на наружной поверхности стенки.

2. Рассчитывают тепловой поток через 1 м2 стенки

(2)

где αi  определяют по кривым (рис. 3).

Рис. 3. Коэффициент теплоотдачи α плиты в окружающее печь пространство.

α1, α2 - коэффициенты теплоотдачи излучением (в вакууме) при температуре окружающего пространства 20° С для α1, и 40° С для α2; α3 -  α8 – то же с учетом конвекции при температуре окружающего пространства 20° С для α3, α5  и α7 и 40°  для α4 , α6 и α8;  α3, α4 - для горизонтальной стенки, обращенной вниз; α5, α6 - то же для вертикальной; α7, α8 -то же для горизонтальной стенки, обращенной вверх.

3. Температуру t1 назначают равной температуре печи, если она известна, или температуре нагрева загрузки.

4. Назначают температуры t2, . . . ,  tm_ границ между  каждыми двумя слоями футеровки. Температуру границы принимают равной максимально допустимой температуре того из двух соседних слоев, для которого эта температура меньше. Такой выбор позволяет наилучшим образом использовать теплоизоляционные свойства каждого материала.

5. Определяют термические сопротивления слоев

(3)

6. Находят средние арифметические температур слоев и рассчитывают по ним средние коэффициенты теплопроводности λi,i+1 .

6. Температуру tx назначают равной температуре печи, если она известна, или температуре нагрева загрузки.

7. Определяют расчетные толщины слоев

(4)

- Устанавливают реальные толщины  слоев δкi,i+1, исходя  из размеров кирпича, толщины теплоизоляционных плит, матов и т. п.:

Когда футеровка стенки сконструирована, делают поверочный расчет с целью определения потерь тепла:

а)	назначают t1 так, как в предыдущем расчете;

б)	ориентировочно назначают все t2, . . . , tm-1;

в)	определяют средние арифметические температуры  слоев  и рассчитывают по ним средние коэффициенты теплопроводности;

г)	определяют термические сопротивления плоской стенки

(5)

(6)

Термическое сопротивление цилиндрической стенки рассчитывают по формуле

(7)

где Li, Li+1, d1, di+1 - длины и диаметры слоев на границе i и i + 1;

д)	определяют полный тепловой поток через футеровку по формуле (1);

е)	последовательно, начиная с t2 определяют температуры на границах слоев и на наружной поверхности стенки, используя формулу (3);

ж)	по новым температурам границ слоев рассчитывают новые средние температуры, а по ним новые коэффициенты теплопроводности и затем более точный тепловой поток и температуры границ. Повторяют такие расчеты до тех пор, пока в расчете не совпадут с удовлетворительной точностью исходные и расчетные температуры границ.

Поверочный расчет теплового потока и температур аналогично проводят и для теплопроводящего стержня, проходящего сквозь футеровку, если стержень не выступает за наружную поверхность стенки. В противном случае термическое сопротивление Rm-l определяют по формуле

(8)

где L - длина выступающей части стержня, м.

3. Потери тепла через дверные проемы

Через загрузочный проем в футеровке тепло теряется в окружающую печь пространство излучением и конвекцией.

Рис. 4.   Коэффициент диафрагмирования отверстий.

1- круглое отверстие; 2 - квадратное отверстие;   3 - прямоугольное   отверстие   при   ширине окна В = 2А (А - высота;  L - глубина  окна);  4 - узкая щель высотой А (В > А).

Потери излучением определяют по формуле

(9)

где F - площадь поперечного сечения проема; ψ - коэффициент диафрагмирования (рис. 4).

Потери конвекцией рассчитывают по формуле

(10)

Теплоемкость газа определяют по средней его температуре

Для расчета расхода газа через дверной проем используют формулу

(11)

где В, H - ширина и высота дверного проема, м; ζд-коэффициент аэродинамического сопротивления дверного проема, зависящий от соотношения площадей поперечного сечения дверного проема Fдв и печи Fпечи следующим образом:

Gм-масса 1  кмоль  газа (для воздуха Gм = 28,96 кг); Р-давление газа в печном пространстве, Па.

4. Задание для выполнения лабораторной работы

Найти толщины трех слоев плоской вертикальной стенки с максимальной температурой эксплуатации материалов футеровки tмакс i для печи с окислительной атмосферой и рабочей температурой t1 . Внутренние размеры стенки В1•Н1, наружные размеры стенки Вн•Нн. Температура окружающей печь среды tн. Максимальные температуры эксплуатации материалов футеровки t1макс, t2макс, t3макс. Формулы для расчета коэффициентов теплопроводности в Вт/(м•оС): λ1 = 0,99 – 0,000186t; λ2 = 0,334 + 0,000365t ; λ3 = 0,221 +0,000347t.

| № вари-анта | В1 | Н1 | t1 | Вн | Нн | tн | t1макс | t2макс | t3макс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | оС | м | м | оС | оС | оС | оС |
| 1 | 1,0 | 0,575 | 1350 | 1,0 | 1,545 | 20 | 1400 | 1150 | 900 |
| 2 | 1,1 | 0,600 | 1300 | 1.1 | 1,560 | 20 | 1350 | 1125 | 875 |
| 3 | 1,05 | 0,620 | 1280 | 1.05 | 1,560 | 20 | 1320 | 1100 | 860 |
| 4 | 1,15 | 0,650 | 1250 | 1,15 | 1,580 | 20 | 1300 | 1075 | 850 |
| 5 | 1,20 | 0,660 | 1240 | 1,20 | 1,600 | 20 | 1275 | 1050 | 835 |
| 6 | 1,25 | 0,670 | 1200 | 1,25 | 1.640 | 20 | 1250 | 1025 | 810 |
| 7 | 1,30 | 0,680 | 1175 | 1,30 | 1,660 | 20 | 1230 | 1000 | 800 |
| 8 | 1,35 | 0,690 | 1150 | 1,35 | 1,680 | 20 | 1210 | 980 | 775 |
| 9 | 1,40 | 0,700 | 1135 | 1,40 | 1,700 | 20 | 1200 | 960 | 750 |
| 10 | 1,45 | 0,720 | 1125 | 1,45 | 1,730 | 20 | 1180 | 950 | 725 |
| 11 | 1,50 | 0,725 | 1110 | 1,50 | 1,750 | 20 | 1160 | 935 | 710 |
| 12 | 1,55 | 0,740 | 1000 | 1,55 | 1,760 | 20 | 1150 | 920 | 690 |
| 13 | 1,60 | 0,750 | 975 | 1,60 | 1,780 | 20 | 1120 | 900 | 670 |
| 14 | 1,65 | 0,760 | 950 | 1,65 | 1,800 | 20 | 1080 | 870 | 650 |
| 15 | 1,70 | 0,775 | 900 | 1,70 | 1,800 | 20 | 1000 | 850 | 600 |

5. Содержание отчета.

1.Дать краткую характеристику тепловых потерь в проходных электропечах, сопроводив пояснения эскизами.

2. В соответствии с заданием сделать эскиз трехслойной стенки, указать температуры на их границах и направление теплового потока.

3. Произвести расчет толщин слоев стенки и установить их окончательные толщины, исходя из конструктивных соображений.

4. Произвести поверочный расчет.