ЛЕКЦИЯ  1

ВВЕДЕНИЕ

### В настоящее время тепловая обработка материалов применяется в металлургии и химической промышленности; при термической обработке; в литейном производстве; в сварочных процессах; при осуществлении покрытий; в процессах сушки и обжига после окраски, эмалирования и для многих других целей. Для осуществления нагрева в технологических целях имеется целый комплекс основного и вспомогательного оборудования. Так для проведения термической обработки используют печи, ванны, индукционные установки, закалочные баки, грузоподъемные механизмы, установки для приготовления защитных и контролирующих атмосфер. Современное оборудование отличается высокой степенью механизации и автоматизации с использованием микропроцессорной техники, систем АСУ и САПР. Изучению конструкций такого оборудования, процессов происходящих при нагреве и посвящен курс «Оборудование и автоматизация процессов тепловой обработки материалов и изделий».

### НАГРЕВ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Основы теплопередачи

Помимо макрофизической формы передачи энергии — работы существует также и микрофизическая, т. е. осуществляемая на молекулярном уровне форма обмена энергией между системой и окружающей средой. В этом случае энергия может быть передана системе без совершения работы. Мерой количества энергии, переданной микрофизическим путем, служит  теплота.

Теплота и работа — это энергетические характеристики процессов механического и теплового взаимодействий системы с окружающей средой. Они характеризуют те количества энергии, которые переданы системе или отданы ею через ее границы в определенном процессе.

Элементарное количество теплоты dQ = CdT, где С – теплоемкость тела, dT – малое изменение температуры тела. Измеряется теплота в единицах энергии: Дж, кал. Теплоемкость - количество теплоты, необходимое для нагрева тела на  dT. Согласно второму закону термодинамики самопроизвольный процесс переноса теплоты в пространстве возникает под действием разности температур и направлен в сторону уменьшения температуры. Закономерности переноса теплоты и количественные характеристики этого процесса являются предметом исследования теории теплообмена (теплопередачи).

Закономерности переноса теплоты и количественные характеристики этого процесса являются предметом исследования теории теплообмена (теплопередачи).

Теплота может распространяться в любых веществах и даже через вакуум (пустоту). Идеальных теплоизоляторов не существует.

Во всех веществах теплота передается теплопроводностью за счет переноса энергии микрочастицами. Молекулы, атомы, электроны и другие микрочастицы, из которых состоит вещество, движутся со скоростями, пропорциональными их температуре. За счет взаимодействия друг с другом быстродвижущиеся микрочастицы отдают свою энергию более медленным, перенося таким образом теплоту из зоны с высокой в зону с более низкой температурой

В жидкостях перенос теплоты может осуществляться еще и за счет перемешивания. При этом уже не отдельные молекулы, а большие, макроскопические объемы горячей жидкости перемещаются в зоны с низкими температурами, а холодная жидкость попадает в зоны с высокими температурами. Перенос теплоты вместе с макроскопическими объемами вещества носит название конвективного теплопереноса, или просто конвекции.

Следует иметь в виду, что одновременно с конвекцией всегда сосуществует и теплопроводность, однако конвективный перенос в жидкостях обычно является определяющим, поскольку он значительно интенсивнее теплопроводности.

В твердых монолитных телах перемещение макроскопических объемов относительно друг друга невозможно, поэтому теплота переносится в них только теплопроводностью. Однако при нагреве, сушке зернистых материалов (песка, зерна и т. д.) очень часто искусственно организуют перемешивание. Процесс теплопереноса при этом резко интенсифицируется и физически становится похожим на конвективный теплоперенос в жидкостях.

Часто приходится рассчитывать теплообмен между жидкостью и поверхностью твердого тела. Этот процесс получил специальное название конвективная теплоотдача (теплота отдается от жидкости к поверхности или наоборот).

Третьим способом переноса теплоты является излучение. Излучением теплота передается через все лучепрозрачные среды, в том числе и через вакуум, например в космосе, где это единственно возможный способ получения теплоты от Солнца и потери ее в межзвездное пространство. Носителями энергии при теплообмене излучением являются фотоны, излучаемые и поглощаемые телами, участвующими в теплообмене.

В большинстве случаев перенос теплоты осуществляется несколькими способами одновременно, хотя часто одним или даже двумя способами пренебрегают ввиду их относительно небольшого вклада в суммарный сложный теплоперенос/

Таким образом, теплота (количество теплоты) – энергетическая характеристика процесса теплообмена, определяется количеством энергии, которое получает или отдает физическое тело в процессе  теплообмена.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕНОСА ТЕПЛОТЫ

Интенсивность переноса теплоты характеризуется плотностью теплового потока, т. е. количеством теплоты, передаваемой в единицу времени через   единичную   площадь   поверхности. Эта величина измеряется в Вт/м2 и обычно обозначается q. (Следует обратить внимание на то, что в термодинамике теми же буквами обозначают другие величины: Q — количество теплоты, q — удельное количество теплоты, т. е. отнесенное к единице массы рабочего тела.)

Количество теплоты, передаваемое в единицу времени через произвольную поверхность F, в теории теплообмена принято называть мощностью теплового потока или просто тепловым потоком и обозначать буквой Q. Единицей ее измерения обычно служит Дж/с, т. е. Вт.

Количество теплоты, передаваемое за произвольный промежуток времени τ через произвольную поверхность F, будем обозначать Qτ. Используя эти обозначения, можно записать соотношение между рассмотренными величинами:

q =Q/F = Qτ(τF)                                      (1.1)

В общем случае тепловой поток Q, а соответственно, количество теплоты Qτ могут изменяться как по времени, так и по координатам, где выражение (1.1) можно записывать только в дифференциальной форме:

q = ∂Q/∂F = ∂2Qτ/ (∂τdF).             (1.2)

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

В основной закон теплопроводности входит ряд математических понятий, определения которых целесообразно напомнить и пояснить.

Температурное поле — это совокупность значений температуры во всех точках тела в данный момент времени. Математически оно описывается в виде t = f (x, у, z, τ). Различают стационарное температурное поле, когда температура во всех точках тела не зависит от времени, и нестационарное. Кроме того, если температура изменяется только по одной или двум пространственным координатам, то температурное поле называют соответственно одно- или двухмерным.

Изотермическая поверхность — это геометрическое место точек, температура в которых одинакова.

Градиент температуры — grad t есть вектор, направленный по нормали к изотермической поверхности и численно равный производной от температуры по этому направлению.

Согласно основному закону теплопроводности — закону	Фурье
вектор плотности теплового потока, передаваемого теплопроводностью,
пропорционален градиенту температуры:

q = - λ grad t,	                                                                           (1.3)

где λ — коэффициент теплопроводности вещества; его единица измерения Вт/(м·К).

Знак минус в уравнении (1.3) указывает на то, что вектор q направлен противоположно вектору gradt, т. е. в сторону наибольшего уменьшения температуры.

Тепловой поток ∂Q через произвольно ориентированную элементарную площадку dF равен скалярному произведению вектора q на вектор элементарной площадки dF, а полный тепловой поток Q через всю поверхность F определяется интегрированием этого произведения по поверхности F:

Q=qdF.                                               (1.4)

Коэффициент теплопроводности λ в законе Фурье (1.3) характеризует способность данного вещества проводить теплоту. Значения коэффициентов теплопроводности приводятся в справочниках по теплофизическим свойствам веществ. Численно коэффициент теплопроводности λ, = q/grad t равен плотности теплового потока при градиенте температуры 1 К/м. Понять влияние различных параметров, а иногда и оценить значение λ можно на основе рассмотрения механизма переноса теплоты в веществе. Согласно молекулярно-кинетической теории коэффициент теплопроводности в газах зависит в основном от скорости движения молекул, которая в свою очередь возрастает    с    увеличением   температуры и уменьшением массы молекул. Наибольшей теплопроводностью обладает легкий газ — водород. При комнатных условиях коэффициент теплопроводности водорода

λ≈0,2 Вт/(м-К). У более тяжелых газов теплопроводность меньше — у воздуха λ≈0,025 Вт/(м-К), у диоксида углерода λ≈0,02 Вт/(м-к).

В металлах теплопроводность обеспечивается главным образом за счет теплового движения электронов («электронного газа»), которые более чем в 3000 раз легче молекул самого легкого газа — водорода. Соответственно и теплопроводность металлов много выше, чем газов.

Наибольшим коэффициентом теплопроводности обладают чистые серебро и медь: λ≈400 Вт/(м-К). Для углеродистых сталей λ≈50 Вт/(м-К). У жидкостей (неметаллов) коэффициент теплопроводности, как правило, меньше 1 Вт/(м-К). Вода является одним из лучших жидких проводников теплоты, для нее λ≈0,6Вт/(м•К)

Коэффициент теплопроводности неметаллических твердых материалов обычно ниже 10Вт/(м-К).

Пористые материалы — пробка, различные волокнистые наполнители типа ваты — обладают наименьшими коэффициентами теплопроводности λ<0,25 Вт/(м-К), приближающимися при малой плотности набивки к коэффициенту теплопроводности воздуха, заполняющего поры.

Значительное влияние на коэффициент теплопроводности могут оказывать температура, давление, а у пористых материалов еще и влажность. В справочниках всегда приводят условия, при которых определялся коэффициенг теплопроводности данного вещества.

ПЕРЕНОС ТЕПЛОТЫ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ

Однородная плоская стенка. Простейшей и очень распространенной задачей, решаемой теорией теплообмена, является определение плотности теплового потока, передаваемого через плоскую стенку толщиной δ, на поверхностях которой поддерживаются температуры tc1 и tC2 (рис.1.1). Температура изменяется только по толщине пластины — по одной координате х. Такие задачи называются одномерными, решения их наиболее просты, и в данном  случае мы ограничимся рассмотрением только одномерных задач. Учитывая, что для одномерного случая

grad t = dt/dx,	(1.5)

и используя основной закон теплопроводности , получаем дифференциальное уравнение стационарной теплопроводности для плоской стенки:

q = -  Xdt/dx.                                                                                                            (1.6)

В стационарных условиях, когда энергия не расходуется на нагрев, плотность теплового потока q неизменна по толщине стенки. В большинстве практических задач приближенно предполагается, что коэффициент теплопроводности X не зависит от температуры и одинаков по всей толщине стенки стенки. Значение X находят в справочниках при температуре

t=0,5(tcl-tc2),                                                                                                  (1.7)

Рисунок1.1. Стационарное распределение температуры по толщине плоской  стенки

средней между температурами поверхностей стенки. При λ = const

dt/dx = — q/X = const,   (1.8)

т. е. зависимость температуры t от ко ординаты х линейна (см. рис.1.1).

Разделив переменные в уравнении (1.8) и проинтегрировав по t и по x от 0 до б: получим зависимость для расчета плотности теплового потока

Q = qF = (tc1 – tc2) λF/δ   (1.9)

Полученная простейшая формула имеет очень широкое распространение в тепловых расчетах. По этой формуле не только рассчитывают плотности теплового потока через плоские стенки, но и делают оценки для случаев более сложных, упрощенно заменяя в расчетах стенки сложной конфигурации на плоскую. Иногда уже на основании оценки тот или иной вариант отвергается без дальнейших затрат времени на его детальную проработку.

По формуле можно рассчитать коэффициент теплопроводности материала, если экспериментально замерить тепловой поток и разность температур на поверхностях пластины (стенки) известных размеров.

Отношение λF /δ называется тепловой проводимостью стенки, а обратная величина δ/(λF) тепловым или термическим сопротивлением стенки и обозначается Rλ. Пользуясь понятием термического сопротивления, формулу для расчета теплового потока можно представить в виде:

Q = (tc1 – tc2)/ Rλ  (1.10)

аналогичном закону Ома в электротехнике (сила электрического тока равна разности потенциалов, деленной на электрическое сопротивление проводника, по которому течет ток).

Очень часто термическим сопротивлением называют величину δ/λ, которая равна термическому сопротивлению плоской стенки площадью 1 м2.

Пример 1. Определить тепловой поток через стенку закалочной печи толщиной 200 мм, высотой 1 м и длиной 2 м, если температуры на ее поверхностях tс1=1000 °С, tc2 = 20°C, а коэффициент теплопроводности λ=1 Вт/(м-К):

Q = qF = (tc1 – tc2) λF/δ = (1000 – 20)• 1• 1,0 •2,0/0,2 = 9800Вт

Многослойная стенка. Формулой (1.10) можно пользоваться и для расчета теплового потока через стенку, состоящую из нескольких плотно прилегающих друг к другу слоев разнородных материалов (рис.1. 2), например кирпичную стенку здания, покрытую слоем штукатурки, краски и т. д. Термическое сопротивление такой стенки равно сумме термических сопротивлений отдельных слоев:

Rλ = ΣRλi (1.11)

В формулу (1.10) нужно подставить разность температур в тех точках (поверхностях), между которыми «включены» все суммируемые термические сопротивления.

Q =tc1 – tc(n+1)/Σ Rλi                                                                 (1.12)

Формулу (1.12) легко получить, записав разность температур по формуле (1.13) для каждого из п слоев многослойной стенки и сложив все п выражений с учетом того, что во всех слоях Q имеет одно и то же значение. При сложении все промежуточные температуры сократятся.

Распределение температур в пределах каждого слоя — линейное, однако в различных слоях крутизна температурной зависимости различна, поскольку согласно формуле (1.13) (dt/dx)i= —q/λi. Плотность теплового потока, проходящего через все слои, в стационарном режиме одинакова, а коэффициент теплопроводности слоев различен, следовательно, более резко температура меняется в слоях с меньшей теплопроводностью. Так, в примере на рис.1. 2 наименьшей теплопроводностью обладает материал второго слоя, а наибольшей — третьего.

Рисунок 1.2. Распределение температуры по толщине многослойной плоской стенки

Рассчитав тепловой поток через многослойную стенку, можно определить падение температуры в каждом слое по соотношению (1.10) и найти температуры на границах всех слоев. Это очень важно при использовании в качестве теплоизоляторов материалов с ограниченной допустимой температурой.

Контактное термическое сопротивление. Идеально плотный контакт между отдельными слоями многослойной стенки получается, если один из слоев наносят на другой в жидком состоянии или в виде текучего раствора (цементного, гипсового и др.). Твердые тела касаются друг друга только вершинами профилей шероховатостей. Площадь контакта вершин пренебрежимо мала, и весь тепловой поток идет через воздушный зазор. Это создает дополнительное (контактное) термическое сопротивление Rλ. Так, при контакте двух пластин с шероховатостью поверхности 5 класса (после чистовой обточки, строгания, фрезерования) воздушный зазор равен ≈0,03 мм. Его термическое сопротивление эквивалентно термическому сопротивлению слоя стали толщиной около 30 мм.

Для уменьшения контактного сопротивления необходимо заполнять зазоры каким-либо материалом с более высокой, чем у воздуха, теплопроводностью, например спаять или хотя бы склеить поверхности.

Цилиндрическая стенка. Очень часто стенки печей имеют форму цилиндра,

и требуется рассчитать тепловой поток, передаваемый через цилиндрическую стенку. Задача о распространении теплоты в цилиндрической стенке при известных и постоянных температурах на внутренней и наружной поверхностях, также одномерная, если ее рассматривать в цилиндрических координатах. Температура изменяется только вдоль радиуса (по координате r), а по длине трубы и по ее периметру остается неизменной. В этом случае grad t = dt/dr и закон Фурье будет иметь вид

q=—λ(dt/dr),	(1.13)

или для трубы длиной l

Q = Fq=—2nrlλ(dt/dr).     (1.14)

Интегрировать удобно уравнение (7.14), так как тепловой поток не меняется по толщине стенки. После интегрирования получаем

t = C – (Q/2πλl)lnr      (1.15)

Очевидно, что распределение температуры по радиусу стенки подчиняется логарифмическому       закону       (рис.1. 3). У внутренней поверхности, где кривизна стенки больше, температура меняется резче, чем у наружной.

Рисунок 1.3. Изменение температуры по толщине однослойной цилиндрической стенки

Термическое сопротивление для цилиндрической стенки имеет вид

Rλ = (1/2πλl)lnr

Для определения теплового потока через многослойную цилиндрическую стенку следует, как и для многослойной плоской стенки, просуммировать термические сопротивления отдельных слоев.

Расчет температур на границах слоев в данном случае осуществляется так же, как для многослойной плоской стенки.

Более сложные случаи переноса теплоты теплопроводностью рассматриваются в курсе «Теплотехника».

- основной закон

КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕН

Обычно жидкие и газообразные теплоносители нагреваются или охлаждаются при соприкосновении с поверхностями твердых тел. Например, дымовые газы в печах отдают теплоту нагреваемым заготовкам, а в паровых котлах — трубам, внутри которых греется или кипит вода; воздух в комнате греется от горячих приборов отопления и т. д. Процесс теплообмена между поверхностью твердого тела и жидкостью называется теплоотдачей, а поверхность тела, через которую переносится теплота,— поверхностью теплообмена или теплоотдающей  поверхностью.

Согласно закону Ньютона (1643— 1717) и Рихмана (1711 —1753 гг.) тепловой поток в процессе теплоотдачи пропорционален площади поверхности теплообмена F и разности температур поверхности tc и жидкости tж:

Q = αF|tc-tж|.	(1.16)

В процессе теплоотдачи независимо от направления теплового потока Q (от стенки к жидкости или наоборот) значение его принято считать положительным, поэтому разность tс — tm берут по абсолютной величине.

Коэффициент пропорциональности α называется коэффициентом теплоотдачи;    его    единица    измерения Вт/(м2-К). Он характеризует интенсивность процесса теплоотдачи. Численное значение его равно тепловому потоку от единичной поверхности теплообмена при разности температур поверхности и жидкости в 1 К.

Коэффициент теплоотдачи обычно определяют экспериментально, измеряя тепловой поток Q и разность температур Δt = tc —tж в процессе теплоотдачи от поверхности известной площади F. Затем по формуле (1.16) рассчитывают α. При проведении тепловых расчетов по этой формуле определяют одно из значений Q, F или ΔТ. При этом α находят по результатам обобщения ранее проведенных экспериментов.

Строго говоря, выражение (1.16) справедливо лишь для дифференциально малого участка поверхности dF, поскольку коэффициент теплоотдачи может быть не одинаковым в разных точках поверхности тела.

Для расчета полного потока теплоты от всей поверхности нужно проинтегрировать обе части уравнения (1.16) по поверхности

Q=|tc-tx|dF.

Рис.1.4 Распределение скоростей и температур теплоносителя около вертикальной тепло-отдающей поверхности при естественной конвекции

В расчетах используются понятия среднего по поверхности коэффициента теплоотдачи:

Q = αF|tc-tk|.                (1.17)

Коэффициент теплоотдачи α зависит от физических свойств жидкости и характера ее движения. Различают естественное и вынужденное движение жидкости. Вынужденное движение создается внешним источником (насосом, вентилятором, ветром). Естественная конвекция возникает за счет теплового расширения жидкости, нагретой около теплоотдающей поверхности (рис.1.4) в самом процессе теплообмена. Она будет тем сильнее, чем больше разность температур Δt=tc — tж и температурный коэффициент объемного расширения:

Ββ= 1/v ,    (1.18)

где v = 1/ρ — удельный объем жидкости.

- Для газов, которые в  большинстве случаев   приближенно   можно   считать идеальными, коэффициент объемного расширения можно получить, воспользовавшись уравнением Клапейрона : β=1/T.

Разность плотностей горячего и холодного газов или жидкости приводит к тому, что на любой единичный объем прогретой массы будет действовать подъемная сила Fn, равная алгебраической сумме выталкивающей архимедовой силы А= — pжg и силы тяжести G = pg:

Подъемная сила Fn перемещает прогретую жидкость вверх без каких-либо побуждающих устройств (возникает естественная конвекция). Все рассуждения о возникновении естественной конвекции справедливы и для случая охлаждения с той лишь разницей, что жидкость или газ около холодной поверхности будет двигаться вниз, поскольку ее плотность будет больше, чем вдали от поверхности.

Из-за вязкого трения течение жидкости около поверхности затормаживается, поэтому, несмотря на то, что наибольший прогрев жидкости, а соответственно и подъемная сила при естественной конвекции будут около теплоотдающей поверхности, скорость движения частиц жидкости, прилипших к самой поверхности, равна нулю (см. рис.1.4).

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА И ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Тепловое излучение есть результат превращения внутренней энергии тел в энергию электромагнитных колебаний. При попадании тепловых лучей (волн) на другое тело их энергия частично поглощается им, снова превращаясь во внутреннюю. Так осуществляется лучистый теплообмен между телами.

Тепловое излучение как процесс распространения электромагнитных волн характеризуется длиной волны к и частотой колебаний λ = с/к, где с — скорость света (в вакууме с = 3•108м/с).

Все виды электромагнитного излучения имеют одинаковую природу, поэтому классификация излучения по длинам волн в зависимости от производимого ими эффекта носит лишь условный характер. При температурах, с какими обычно имеют дело в технике, основное количество энергии излучается при λ = 0,8-80 мкм. Эти лучи принято называть тепловыми (инфракрасным и). Большую длину имеют радиоволны, меньшую — волны видимого (светового, 0,4—0,8 мкм) и ультрафиолетового излучения.

Тепловой поток, излучаемый на всех длинах волн с единицы поверхности тела по всем направлениям, называется поверхностной плотностью потока интегрального излучения Е, Вт/м2. Она определяется природой данного тела и его температурой. Это собственное излучение тела.

Часть энергии излучения Епад, падающей   на  тело   (рис.1.5),   поглощается (ЕА),   часть   отражается   (ER)   и   часть проникает сквозь него (ED). Таким образом,

EA+ER + ED=Eпад        (1.19)

Это уравнение теплового баланса можно записать в безразмерной форме:

А+R+D=1	(1.20)

Величина А =ЕА/Епад называется коэффициентом поглощения,

R= ER/Eпад— коэффициентом отражения, D = ED/Eпад — коэффициентом пропускания.

Тело, поглощающее все падающее на него излучение, называется абсолютно черным. Для этого тела А = 1. Тела, для которых коэффициент А < 1 и не зависит от длины волны падающего излучения, называются серыми. Для абсолютно белого тела R=1, для а бсолютно  прозрачного D=l.

Если поверхность поглощает тепловые лучи, но не поглощает световые, она не кажется черной. Более того, наше зрение может воспринимать такую поверхность как белую, например снег, для которого А = 0,98. Стекло, прозрачное в видимой части спектра, почти не прозрачно для тепловых лучей (А =0,94).

Рисунок 1.5.Распределение энергии излучения, падающей на тело.

Твердые и жидкие тела в большинстве излучают энергию всех длин волн в интервале от 0 до ∞, т. е. имеют сплошной спектр излучения (хотя наибольшее количество энергии испускается в пределах длин волн от 0,8 до 80мкм). Чистые (неокисленные) металлы и газы характеризуются выборочным— селективным излучением, т. е. излучают энергию только определенных длин волн.

В большинстве твердых и жидких тел поглощение тепловых лучей завершается в тонком поверхностном слое, т. е. не зависит от толщины тела. Для этих тел тепловое излучение обычно рассматривается как поверхностное явление. В газе в силу значительно меньшей концентрации молекул процесс лучистого теплообмена носит объемный характер. Коэффициент поглощения газа зависит от размеров («толщины») газового объема и давления газа, т. е. концентрации поглощающих молекул.

Сумма потоков собственного и отраженного телом излучения называется его эффективным  излучением:

Eэф = Е +RЕпад        (1.21)

Суммарный процесс взаимного испускания, поглощения, отражения и пропускания энергии излучения в системах тел называется лучистым теплообменом.

Из курса физики известно, что спектральная плотность потока излучения абсолютно черного тела IQX=dEo/dλ (в дальнейшем все характеристики абсолютно черного тела будем записывать с индексом «нуль»), характеризующая интенсивность излучения на данной длине волны λi, имеет максимум при определенной длине волны λм.Величина λм (мкм) связана с абсолютной температурой Т тела законом Вина:

λм = 2,898/(103 Т).	(1.22)

Из выражения (1.22) следует, что с ростом температуры максимум излучения смещается в сторону коротких волн. Так, в излучении с поверхности Солнца (Т (λм ≈5800 К) максимум приходится на видимую часть спектра ( λм ≈0,5 мкм), а в излучении электронагревателя  (Т ≈1100 К) λм = 3 мкм, причем в последнем случае энергия видимого (светового) излучения ничтожна в сравнении с энергией теплового (инфракрасного). Поверхностная плотность потока интегрального излучения абсолютно черного тела в зависимости от его температуры описывается законом Стефана — Больцмана:

Ео =σоТ4,	(1.23)

Здесь σо = 5,67•10"8 Вт/(м2-К4) —постоянная Стефана—Больцмана. Для технических расчетов закон Стефана— Больцмана обычно записывают в виде

Ео = С0(Т/100)4	(1.24)

где Со = σо•1О8 = 5,67Вт/(м2-К4) называется коэффициентом излучения абсолютно черного тела.

Тела, с которыми мы имеем дело на практике, излучают меньше тепловой энергии, чем абсолютно черное тело при той же температуре.

Отношение поверхностной плотности потока собственного интегрального излучения Е данного тела к поверхностной плотности потока интегрального излучения Ео абсолютно черного тела при той же температуре называется степенью черноты этого тела:

ε = Е/Ео	(1.25)

Степень черноты ε меняется для различных тел от нуля до единицы в зависимости от материала, состояния поверхности и температуры. Используя понятие степени черноты, можно записать закон Стефана—Больцмана для реального тела:

Е = ε Е0= ε С0 (Т/100)4 = С (Т/100)4.

(1.26)

Здесь С = ε Со—коэффициент излучения реального тела, Вт/(м2-К4).

Согласно закону Кирхгофа степень черноты любого тела в состоянии термодинамического равновесия численно равна его коэффициенту поглощения при той же температуре, т. е. ε = А. В соответствии с этим законом отношение энергии излучения к коэффициенту поглощения (Е/А) не зависит от природы тела и равно энергии излучения Ео абсолютно черного тела при той же температуре. Чем больше коэффициент поглощения, тем больше и энергия излучения этого тела при заданной температуре. Абсолютно белое тело не способно ни излучать, ни поглощать энергию.

На практике часто одна теплообменная поверхность полностью охватывается другой (рис. 1.6). В отличие от теплообмена между близко расположенными поверхностями с равными площадями здесь лишь часть излучения поверхности F2 попадает на F1. Остальная энергия воспринимается самой же поверхностью F2.

В случае теплообмена между произвольными телами каждое из них излучает на другое лишь часть энергии, излучаемой им по всем направлениям; остальная энергия рассеивается в пространстве или попадает на другие тела. В этом случае вводится поправочный коэффициент, называемый	коэффициентом облученности тела φ1,2 и учитывающий долю излучения первого тела, которая воспринимается вторым телом.

(1.27)

Рис. 1.6. Схема лучистого теплообмена между телами в замкнутом пространстве

Теплообмен между двумя произвольно расположенными телами может быть рассчитан по формуле

(1.28)

Коэффициент облученности называют также угловым коэффициентом излучения. Это чисто геометрический фактор, зависящий только от формы, размеров тел и их взаимного расположения. Различают коэффициент облученности первым телом второго φ1,2 и коэффициент облученности вторым телом первого φ2,1. При этом φ1,2F1 = φ2,1F2 Коэффициент облученности определяется аналитически или экспериментально. Для большинства частных случаев, имеющих место в технике, значения коэффициентов облученности или соответствующие формулы для их расчета приводятся в справочниках. Если все излучение одного тела попадает на другое, то φ1,2 = 1.

В приближенных расчетах лучистого теплообмена между двумя произвольно расположенными телами εпр допустимо рассчитывать по формуле εпр = ε1ε2. При ε1 и ε2 > 0,8 ошибка таких расчетов меняется от 0 до 20 % при изменении отношения F1/F2 от 1 до 0. Ошибка возрастает с уменьшением ε1 или ε2.

СЛОЖНЫЙ ТЕПЛООБМЕН

Разделение теплопереноса на теплопроводность, конвекцию и излучение удобно для изучения этих процессов. В действительности очень часто встречается сложный теплообмен, при котором теплота передается двумя или даже всеми тремя способами одновременно.

Наиболее распространенным случаем сложного теплообмена при нагреве в термических печах является теплоотдача от газа к поверхности. При этом имеет место конвективный теплообмен между поверхностью и омывающим ее газом и, кроме того, та же самая поверхность излучает и поглощает энергию, обмениваясь потоками излучения с газом и окружающими предметами. В целом интенсивность сложного теплообмена в этом случае характеризуют суммарным коэффициентом теплоотдачи:

α = αк + αл.	(1.29)

Обычно считают, что конвекция и излучение не влияют друг на друга. Коэффициент теплоотдачи конвекцией αк считают в зависимости от характера течения газа или жидкости, а под коэффициентом теплоотдачи излучением αл понимают отношение плотности теплового потока излучением qл к разности температур газа и поверхности:

αл = qл /( tг— tс).	(1.30)

РАСЧЕТ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ  ТОНКИХ ТЕЛ

При термообработке металлов, например, нужно знать, за какое время заготовка прогреется в печи до заданной температуры или остынет при закалке в ванне с маслом.

Наиболее простым, но достаточно распространенным является случай, когда удельное термическое сопротивление теплоотдачи 1/α

от греющей среды к рассматриваемому телу значительно больше удельного термического сопротивления переносу теплоты теплопроводностью внутри тела от его поверхности к середине δ/λ, т. е. когда

(1.31)

где δ половина толщины тела (пластины) или радиус (шара и цилиндра); для тел сложной формы δ— половина наибольшего линейного размера. При выполнении данного условия тело называют термически тонким. В каждый момент времени температура t внутри такого тела успевает выровняться за счет интенсивного переноса теплоты теплопроводностью. Таким образом, значение t зависит только от времени τ и не зависит от координат.

Рассмотрим термически тонкое тело произвольной формы с объемом V, все точки которого охлаждаются или нагреваются за счет теплоотдачи с одинаковой скоростью dt/dτ. За время dτ тело отдает или получает количество теплоты

(1.32)

Одновременно эта теплота передается путем теплоотдачи к жидкости или газу с температурой tж от поверхности F, имеющей температуру t тела:

(1.33)

По закону сохранения энергии

-cpVdt = aF(t- tж)dτ.     (1.34)

Введя избыточную температуру θ = t — tж , разделив переменные

и   проинтегрировав,   получим

(1.35)

Согласно начальным условиям (при τ = 0,  θ t0 – tж = θ0) постоянная интегрирования

следовательно

(1.36)

Таким образом, избыточная температура термически тонкого тела с течением времени уменьшается или увеличивается экспоненциально от начальной температуры тем быстрее, чем больше комплекс αF/(cpV).

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Если условие не выполняется, то температура внутри охлаждаемого (или нагреваемого) тела зависит не только от времени, но и от координат, т. е. разные участки тела охлаждаются с различной скоростью. Зависимость t = f (x, у, z, τ) в этом случае можно получить, интегрируя нестационарное дифференциальное уравнение теплопроводности. Это уравнение можно получить, рассмотрев баланс энергии произвольного объема V внутри тела. Выбранный объем ограничен замкнутой поверхностью F. При отсутствии источников и стоков теплоты в объеме тела полный тепловой поток, уходящий через поверхность F равен скорости изменения энтальпии (теплосодержания) вещества, заключенного в объеме V.

Нестационарное дифференциальное уравнение теплопроводности имеет вид

(1.37)

где а = λ/(ср) — коэффициент температуропроводности.  Для его интегрирования необходимо задать начальные условия, определяющие температурное поле в рассматриваемом теле в начальный момент времени τ= 0, и граничные условия, определяющие температуру или законы переноса теплоты на границе тела. В теплопередаче принята классификация граничных условий:

I	рода—задана температура на поверхности тела;

II	рода — задана плотность теплового потока на поверхности тела;

- рода — поверхность тела обменивается теплотой со средой известной тем-
пературы по закону Ньютона ;

- рода — рассматриваемое тело находится  в   плотном   контакте  с  другим
телом.

Аналитическое решение задачи обычно приводится в безразмерном виде:

(1.38)

где—                                                     безразмерная температура;

μn— корни характеристического     уравнения

Fo = aδ/λ - число Фурье (безразмерное время); Bi =α/λ- число Био.

Число Био характеризует отношение термического сопротивления переносу теплоты теплопроводностью от середины твердого тела к поверхности Rλ = δ/(λF) к термическому сопротивлению теплоотдачи Ra=1/(αF). Для термически тонкого тела можно считать Bi →0 (практически Bi<0,l).

Распределение температуры по толщине пластины в различные моменты времени представляет собой семейство кривых в координатах θ, X (или t, х) c  максимумом на оси пластины (рис. 1.7). В любой момент времени Fo>0 (τ>0) касательные к кривой распределения температуры на границе пластины выходят из одной точки С, расположенной на оси X на расстоянии 1/Bi от поверхности пластины.

Рисунок1.7. Распределение температуры по толщине охлаждаемой пластины.