СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………………2

1. Технологический процесс изготовления ножа-матрицы……………...3

2. Термическая обработка ножа-матрицы…………………………………5

2.1. Закалка………………………………………………………………..6

2.2. Отпуск………………………………………………………………..8

3. Проектирование оборудования для термической обработки .............9

3.1. Оборудование для закалки и отпуска……………………………..9

3.2. Расчет основных параметров соляных печей…………………….22

3.3. Оборудование для охлаждения ножа-матрицы после закалки….30

3.4. Оборудование для очистки детали………………………………...32

4. Контрольно-измерительное и регулирующее оборудование…………35

5. Контроль качества термической обработки ножа-матрицы………….41

6. Общие положения техники безопасности при работе с соляными     ваннами………………………………………………………………….47

7. Планировка участка термического цеха……………………………….49

Заключение………………………………………………………………….50

Список использованной литературы……………………………………...51

ВВЕДЕНИЕ

Во время прохождения практики на заводе ЗАО «РЗ СИТО» были собраны материалы по технологическому процессу изготовления и оборудованию для термической обработки детали типа ножа-матрицы. Завод является крупнейшим на Юге России предприятием по изготовлению штампов для холодной листовой и горячей штамповки, нестандартных механических приспособлений и другой оснастки для изготовления любых видов деталей. Также одним из направлений завода является изготовление валкового и профилегибочного инструмента для трубной и металлургической отраслей.

Любая термическая обработка заключается в нагреве, выдержке и охлаждении, для этого существует различное оборудование. Поэтому целью данного курсового проекта является проектирование оборудования и автоматизации процессов термической обработки ножа-матрицы. Данную деталь выпускают на заводе ЗАО «РЗ СИТО». Производство штампов, пуансонов и матриц — один из приоритетных видов деятельности ЗАО «РЗ СИТО».

В ходе выполнения данного курсового проекта решались следующие задачи:

- обоснование технологического процесса изготовления ножа-матрицы;

- разработка режимов термической обработки ножа-матрицы из быстрорежущей стали Р6М5;

-  выбор основного, вспомогательного и дополнительного оборудования;

- проектирование соляной печи-ванны для термической обработки ножа-матрицы;

- расчет основных параметров соляной печи-ванны;

- рассмотрение основных методов контроля качества;

- разработка планировки участка для термической обработки ножа-матрицы.

1. Технологический процесс изготовления ножа-матрицы

Технологический маршрут изготовления ножа-матрицы из стали Р6М5 представлен ниже.

Ковочная Р6М5

Контроль балла карбидной неоднородности

Отжиг изотермический

Контроль твердости

Предварительная механическая обработка

Закалка.

1-ый подогрев 650°С,

расплав соли

Закалка.

2-ой подогрев 860°С-880°С, расплав соли

Закалка.

3-ий подогрев 1220°С,

расплав соли

Отпуск.

560°С, 1 час, воздух

3-х кратный

Пескоструйная обработка

Контроль твердости

Окончательная механическая обработка

Доводка

Контроль качества

Со склада заготовка поступает в кузнечный цех, где она подвергается горячей пластической деформации – ковке. После чего контролируется балл карбидной неоднородности и, если он соответствует норме, деталь поступает на предварительную термическую операцию – изотермический отжиг. Цель отжига заключается в том, чтобы создать равновесную структуру, т.е. понизить твердость до пределов, при которых обеспечивается высокая производительность резания, а также для того, чтобы подготовить структуру для закалки и предупредить возникновение нафталинистого излома. Затем после предварительной термической обработки производится контроль твердости. После контроля твердости заготовка поступает в механической отделение для предварительной механической обработки, где производится зачистка заусенцев и шлифование боковых поверхностей. Так же в механическом отделении производится контроль геометрии форм и размеров, выявление поверхностных дефектов. Для предотвращения попадания влаги в соляную печь вместе с деталью производится сушка деталей. Затем деталь подвергается термической обработке: закалке с двумя подогревами и одним окончательным нагревом и 3-х кратному отпуску для полного превращения аустенита в мартенсит (снижения количества остаточного аустенита), снижения напряжений, образовавшихся в результате мартенситного превращения – то есть для получения структуры, обеспечивающую заданные технологические свойства. После термической обработки деталь поступает на пескоструйную обработку для удаления с поверхности инструментов окислов, солей и остатков масла. Контроль термической обработки производится по твердости. Окончательная механическая обработка представляет собой заточку и чистовое шлифование режущих кромок. После чего производится доводка, окончательный контроль качества детали и затем готовое изделие поступает на склад готовой продукции.

Ниже представлен рисунок детали-представителя типа ножа-матрица.

2. Термическая обработка ножа-матрицы из стали Р6М5

Нож-матрица является составной частью штампа. При работе штампа пуансон заходит в матрицу с зазором 1-2 мм и при помощи ножа-матрицы производится вырубка изделия из листа металла по контуру для получения детали заданной конфигурации. Режущий инструмент работает в условиях длительного контакта и трения с обрабатываемым металлом. В процессе эксплуатации должны сохраняться неизменными конфигурация и свойства режущей кромки. Нож-матрица изготавливается из быстрорежущей стали Р6М5. Быстрорежущие стали, применяют для режущих инструментов, работающих в условиях значительного нагружения и нагрева рабочих кромок. При резании часть работы переходит в тепло, которое разогревает режущую кромку инструмента. Поэтому для режущего инструмента важна не только высокая твердость при комнатных температурах, но и сохранение твердости при повышенных температурах (тепло- и красностойкость). Быстрорежущие стали сочетают высокую теплостойкость с высокими твердостью, износостойкостью при повышенных температурах и повышенным сопротивлением пластической деформации. Химический состав быстрорежущей стали Р6М5 приведен в таблице 1:

Таблица 1 - Химический состав стали Р6М5, %, по ГОСТ 19265-73.

| Марка стали | С | Mn | Si | Cr | W | V | Mo | S | P | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Не более |  |  |  |  | Не более |  |  |  |
| Р6М5 | 0,80-0,88 | 0,4 | 0,5 | 3,8-4,4 | 5,5-6,5 | 1,7-2,1 | 5,0-5,5 | 0,025 | 0,035 | 0,4 |

Вольфрамомолибденовая сталь Р6М5 получила широкое распространение благодаря тому, что, будучи сравнительно недорогой, эта сталь обладает значительными достоинствами: высокой прочностью, сопротивляемостью усталости и изнашиванию, удовлетворительной шлифуемостью. Молибден является сравнительно не дорогим аналогом дорогостоящего вольфрама.

2.1 Закалка

Быстрорежущая сталь Р6М5 имеет низкую теплопроводность, поэтому во избежание образования трещин и уменьшения напряжений перед нагревом до высокой температуры закалки применяем подогревы, выравнивающие температуру по всему сечению инструмента, также эта сталь склонна к окислению и обезуглероживанию поверхности, поэтому для защиты от этих явлений нагрев проводим в соляных ваннах. Благодаря высокому коэффициенту теплоотдачи нагрев инструмента в расплавленных солях происходит с большой скоростью.

Примерные состава смесей солей, щелочей и их рабочие температуры представлены в таблице 2.[1]

Таблица 2 – Примерные составы солей и щелочей для закалки в печах-ваннах.

Первый подогрев для инструмента проводим при 650°C в соляной ванне, имеющей состав соли 60% NaOH + 40%NaCl.

Второй подогрев проводим при 850°C в соляной ванне, имеющей состав соли 78% ВаС12 + 22% NaCl. Окончательный нагрев производим до высокой температуры 1220оС. Состав соли 100% ВаС12. Нагрев быстрорежущих сталей до высоких температур необходим для возможно более полного растворения вторичных карбидов и получения высоколегированного аустенита. В процессе работы расплавленные соли взаимодействуют с кислородом воздуха, нагреваемым инструментом, электродами, огнеупорной кладкой и насыщаются газами и окислами металлов. Эти вещества, находящиеся в расплаве солей, могут вызывать окисление и обезуглероживание поверхности нагреваемого инструмента. Для предотвращения окисления и обезуглероживания инструмента в соляные ванны вводим различные ректификаторы, очищающие расплав. В качестве раскислителей соляных ванн используем буру или ферросилиций, которые периодически (через 4-8 ч.) вводятся в ванны. Применяем для данной цели и фтористый магний.

Время нагрева в соляных ваннах составляет 15-20 с на 1 мм сечения инструмента. Сечение ножа-матрицы составляет 110 мм. Следовательно, время нагрева τнагр = 31,2 мин. Время выдержки составляет τвыд = (25-40)% τнагр. Следовательно, время окончательной выдержки равно τвыд = 5 мин. Время выдержки на первой ступени подогрева равно 10 мин, на второй ступени подогрева составляет 7 минут.

τобщ = τнагр + τвыд = 31,2 + 10 +7 +5 = 53,2 мин.

Охлаждение при закалке быстрорежущей сталей Р6М5 должно обеспечить сохранение высокой концентрации углерода и легирующих элементов в твердом растворе, а также сведения до минимума закалочной деформации, отсутствие трещин. Охлаждение с температур закалки 600-500°С ускоренное, чтобы задержать выделение карбидов из аустенита и не ухудшить теплостойкость. Поэтому охлаждение проводим в масле. Инструмент рекомендуется охлаждать ступенчато: до 500—550° С в соляной ванне, далее в масле.

В качестве промежуточных охлаждающих сред при закалке быстрорежущей стали используем безводные расплавы калиевой селитры (KNO3)  или едкого натра (NaOH), а также их смеси, содержащие 70% KNO3 и 30% NaOH.

2.2 Отпуск

Отпуск должен обеспечить получение высокой вторичной твердости и снятие закалочных напряжений для повышения прочности и превращения остаточного аустенита.  Чтобы избавится от остаточного аустенита проводим трехкратный отпуск при 550-570°С по 60 минут каждый. В результате отпуска твердость быстрорежущей стали немного повышается вследствие дисперсионного твердения мартенсита и распада остаточного аустенита. Лучше всего это достигается многократным отпуском, поскольку распад остаточного аустенита происходит в процессе охлаждения от температуры отпуска, начиная от точки Мн вторичного мартенситного превращения.

Нагрев для отпуска выполняем в солях; они не только защищают от окисления, но позволяют нагревать только рабочую часть инструмента. Для этого применяем калиевую селитру. Разъедание поверхности в  KNO3 незначительно. Добавление к ней 10-15% NaOH улучшает жидкотекучесть и облегчает промывку инструмента от остатков солей.

После каждого отпуска инструменты охлаждаем полностью до 20°С, чтобы обеспечить более полное мартенситное превращение остаточного аустенита.

На рисунке 1 приведен температурный режим термической обработки ножа-матрицы из стали Р6М5.

Рисунок 1 - Температурный режим термической обработки ножа-матрицы из стали Р6М5

3. Проектирование оборудования для термической обработки

3.1. Оборудование для закалки и отпуска

Для нагрева под закалку ножа-матрицы из быстрорежущей стали Р6М5  предлагается использовать электродные печи-ванны, которые обеспечивают быстрый и равномерный нагрев,  жидкая среда защищает нагреваемый инструмент от окисления и обезуглероживания, а при переносе его после нагрева на поверхности образуется защитная пленка соли.

При нагреве в солях вследствие наличия в них растворенного кислорода и окислов возможно обезуглероживание деталей. Для борьбы с этим явлением в ванны добавляем небольшое количество цианистых солей или карбида кремния.

Нагрев в жидких средах по сравнению с нагревом в печах имеет достоинства:

- более быстрый прогрев деталей в расплавленных солях;

- относительную однородность температуры всей среды;

- отсутствие окисления детали при нагреве в солях;

- возможность производить местный нагрев детали.

Более быстрый нагрев в печах-ваннах идет потому, что коэффициент теплопередачи ванн намного больше, чем в обычных печах.

В рабочем пространстве электродной ванны установлены электроды, изготовленные из стали, к которым подводим электрическую энергию. Ток к электродам подаем по массивным шинам от печного трансформатора. В электродных ваннах нагревательным элементом является расплавленная соль. Электрическое сопротивление слоя соли между электродами значительно больше сопротивления самих электродов и подводящих шин, поэтому при подключении ванны к сети практически вся теплота выделяется непосредственно в расплавленной соли. Чем больше необходимо выделить в ванне теплоты, тем больше напряжение должно быть подано на электроды.

Протекающий по электродам ток достигает большой величины (5000–10000 А), поэтому вокруг них возникает сильное магнитное поле. Под действием этого магнитного поля начинается интенсивная циркуляция расплавленной соли в ванне. Около стен ванны соль поднимается со дна и, достигая верха, перемещается к электродам, а затем вниз, к нижним концам электродов. Возникающая циркуляция соли способствует выравниванию температуры в ванне и предотвращает перегрев соли вблизи электродов. Печи работают на переменном токе; применение постоянного тока исключается вследствие электролиза соли.

Для предварительного подогрева выбираю печь-ванну типа С-100. В первой ванне для подогрева до температур 650°C будем использовать состав солей 60% NaOH + 40%NaCl. Во второй ванне типа С-100 для подогрева до 850°C- состав соли 78% ВаС12 + 22% NaCl. Также в печи этой марки мы будем проводить 3-х кратный отпуск. Электродная печь-ванна типа С-100 показана на рис 2.

Рисунок 2- Электродная печь-ванна типа С-100

Печь-ванна типа С-100 имеет прямоугольную форму и заключена в металлический каркас. Ванна имеет три пары опущенных в тигель электродов 1, сверху печь-ванна закрывается крышкой 2, которая передвигается специальным механизмом от электродвигателя, установленного сбоку печи. Кроме того, печь-ванна типа С-100 снабжена бортовым отсосом 3 для удаления вредных паров солей. Отсос вместе с вытяжным зонтом над ванной присоединен к общей вентиляционной системе цеха.

Рабочее пространство электродных ванн выкладываем из шамотного кирпича и изолируем пеношамотом, трепельным кирпичом или шлаковой ватой. Для создания герметичности устраиваем наружный кожух и железный промежуточный тигель за огнеупорной кладкой.

Для окончательного нагрева под закалку до температуры 1220°С спроектирована электродная печь – ванна новой конструкции с составом соли 100% ВаС12 (Рисунок 3).

Рисунок 3 - Электродные печи-ванны новой конструкции: 1 – система охлаждения пирометра; 2 – зонт; 3 – перегородка; 4 – футеровка; 5 – противовес; 6 – задвижка; 7 – кожух; 8 – электродная группа.

Эта печь-ванна новой конструкции с внутренними экранами, отделяющими электроды от рабочего объема соли, в котором производим нагрев изделий. Такая конструкция исключает возможность прохождения тока через изделия, предохраняет их от соприкосновения с электродами, позволяет лучше использовать рабочий объем соли. Новым в конструкции этой ванны является также удобный вентиляционный зонт, который обеспечивает чистку ванн и лучше защищает обслуживающий персонал от теплового излучения печи.

Эти печи обладают следующими эксплуатационными преимуществами:

1. Вне зависимости от размера все печи питаются через трехфазные трансформаторы;

2. Имеют упрощенный электрод – круглое сечение вместо квадратного;

3. Оснащены удобной системой сборки электрода с держателем, обеспечивающей перепуск электрода;

4. Обеспечена защита электромагнитных групп от коротких замыканий.

Электрические печи-ванны для нагрева деталей под закалку бывают двух видов – с элементами нагрева в виде проволоки или ленты и электродные, с внутренним нагревом тигля.

Спроектированная печь-ванна для окончательного нагрева под закалку при температурах 1220оС – электродная. Принцип работы электродных соляных ванн заключается в следующем. Нагрев инструментов в этих ваннах осуществляем электрическим током, проходящим непосредственно через расплавленную соль, с помощью металлических электродов, помещенных в рабочую камеру. Так как электросопротивление расплавленных солей высокое, то при прохождении через них тока выделяется большое количество теплоты, разогревающей соль и позволяющей поддерживать требуемую температуру соляной ванны. Во избежании электролиза соли применяем переменный ток, снижая цеховое напряжение с 380 или 220 до 24-5,5 В с помощью специального печного трансформатора, мощность которого определяется объемом и рабочей температурой соляной ванны. Трансформатор устанавливаем в непосредственной близости от соляной ванны, чтобы уменьшить потери в соединительных шинах. Для удаления дыма ванна снабжена вытяжным колпаком с бортовым отсосом, расположенным вблизи зеркала ванны.

Для увеличения срока службы электродов и облегчения их замены в ванне применяем перепускные электроды.

Три электрода 8, закрепленных в специальных держателях, опущены концами в рабочее пространство ванны, которое футеровано шамотом. Футеровка 4 размещена в промежуточном металлическом кожухе-тигле. Электроды по мере обгорания опускают в ванну. Вдоль фронта электродов, отгораживая рабочую зону ванны от электродной, подвешена перегородка 3 из листовой стали. Это четвертый электрод или нуль звезды в системе трехфазной электродной группы. Перегородка способствует выравниванию нагрузки на фазах при расположении электродов в один ряд, создает необходимые условия для активной электромагнитной и тепловой циркуляции расплавленной соли, защищает нагреваемые изделия от короткого замыкания на электроды. Ванна имеет вытяжной зонт 2, присоединяемый к вентиляционной системе цеха. Температура ванны измеряется оптическим термометром 1.

В высокотемпературных (1300 оС) электродных ваннах применение стальных тиглей затруднено из-за их незначительной стойкости, поэтому рабочее пространство этих ванн футеруем кирпичом или плитами  из высокоглиноземистого шамота. Огнеупорную футеровку размещаем на промежуточном стальном кожухе, создающем герметичность ванны и облегчающим извлечение огнеупорной кладки из печи для замены на новую.

Футеровка.

Огнеупорная футеровка является одним из основных элементов электродных соляных ванн. Она обеспечивает возможность проведения в этих ваннах нагрева под закалку режущего инструмента при температуре 1000-1300 °С.

Стойкостью футеровки при эксплуатации соляных ванн очень часто определяется возможность повышения производительности данного оборудования, улучшения качества и снижения себестоимости обрабатываемых изделий.

В свою очередь стойкость футеровки соляных ванн зависит от состава высокоогнеупорных материалов - кирпича и мертеля (связки, которой заполняют швы при кладке кирпичей), качества укладки огнеупора (толщины швов и др.), состава находящихся в ванне солей, а также температуры, при которой работает ванна. Состав мертеля должен быть одинаковым с составом применяемого огнеупорного кирпича.

В настоящее время в промышленности для футеровки высокотемпературных электродных соляных ванн в основном применяют высококачественный хорошо обожженный шамот класса А, который относится к кремнеземистым (кислым) материалам и состоит в основном из окислов кремния и алюминия не менее 45-30 % А12О3). Он имеет температуру размягчения не менее 1730 °С и предел прочности при сжатии не менее 10 МПа или 100 кгс/см2. Однако срок службы этих ванн весьма небольшой: при ректификации солевого расплава бурой или ферросилицием он не превышает обычно одного месяца. Широкий опыт использования шамота в качестве, огнеупорного материала для футеровки высокотемпературных соляных ванн свидетельствует о быстром разрушении его под воздействием солевых расплавов. В связи с этим в последнее время для данной цели иногда используют другие материалы, обладающие более значительной химической инертностью по отношению к расплавам хлористых солей.

При выборе их исходят из того, что применяемые при термообработке расплавы солей являются нейтральными или основными, следовательно, для футеровки соляных ванн в принципе целесообразно использовать такие огнеупоры, которые относились бы к группе нейтральных или основных материалов. Из материалов этих групп особый интерес представляют хромомагнезитовые и высокоглиноземистые огнеупоры. Было установлено, что стойкость футеровки высокотемпературных соляных ванн может быть существенно увеличена применением высокоглинозёмистого кирпича, содержащего более 45 % А12О3, для производства которого используют различные виды высококачественного природного высокоглиноземистого сырья. За рубежом с этой же целью применяют иногда футеровку из прессованной мраморной крошки. Однако, наиболее эффективным является использование силлиманита, представляющего собой природный минерал класса силикатов, имеющий химический состав А1(АlSiO2).

Наибольшей стойкостью при нагреве в высокотемпературных соляных ваннах обладает корундовый огнеупор КО-96; сравнительно мало уступают ему муллитокорундовые МКО-83, МКО-72 и МЛО-62. Из них наибольшее внимание заслуживают огнеупоры МКО-72 и МЛО-62, которые обладают меньшей склонностью к растрескиванию при теплосменах, чем огнеупоры МКО-83 и особенно КО-96, и вместе с тем являются более дешевыми и недефицитными.

На стойкость огнеупоров влияет состав солевых расплавов: она является наименьшей при нагреве в расплаве хлористого бария, несколько возрастает при нагреве  в расплаве БМФ и достигает максимального значения при нагреве в расплаве БМ5Б. Последнее можно объяснить тем, что совместное присутствие в расплаве соли БМ5Б фтористого магния и черного аморфного бора (полиборида магния) уменьшает образование окислов, ускоряющих разрушение футеровки ванны, и облегчает удаление окислов со дна ванны при ее систематической чистке.

Отрицательное влияние на стойкость футеровки электродных соляных ванн оказывает ферросилиций. Известно, что эффективность его действия достигается лишь в том случае, если ферросилиций вводится в ванну через 4 часа, после чего каждый раз ее температура на 30-40 минут повышается до 1300°С. Проходящие в ванне в этих условиях сложные процессы интенсивного взаимодействия ферросилиция с электродами, нагреваемыми изделиями, и футеровкой ванны в конечном итоге приводят к быстрому разрушению последней. Производственные испытания показали, что при работе на солевом расплаве БМ5Б стойкость шамотной футеровки в 3-4 раза, а футеровки из огнеупора МКО-72 в 5 раз выше, чем стойкость в хлорбариевых ваннах, раскисленных ферросилицием. Наконец, футеровка из огнеупора МКО-72 при использовании солевого расплава БМ5Б имеет стойкость в 12-15 раз выше, чем шамотная футеровка хлорбариевой ванны, раскисленной ферросилицием.

Таким образом, не вызывает сомнений целесообразность замены шамотной футеровки высокотемпературных соляных ванн футеровкой из высокоглиноземистого огнеупора МКО-72. Для связки этого огнеупора должен применяться высокоглиноземистый мертель ВТ-1, выпускаемый по ГОСТ 6137-61. Применение огнеупора МКО-72 сопровождается резким повышением стойкости соляных ванн, сокращением числа ремонтов, экономией электроэнергии и снижением количества хлористого бария, расходуемого каждый раз на пропитку новой футеровки ванны. Эффективность применения огнеупора МКО-72 еще более возрастает при использовании его для футеровки высокотемпературных соляных ванн, в которых применяется смесь солей БМ5Б. Учитывая, что огнеупор МЛО-62 по стойкости против разъедания расплавленными солями незначительно уступает огнеупору МКО-72 и менее склонен к растрескиванию при теплосменах, его можно также рекомендовать для использования при футеровке соляных ванн.

Футеровка соляной печи-ванны представлена на рисунке 4.

| Рисунок 4 - Футеровка соляной печи. 1 – шамотный кирпич; 2 – фасонный кирпич (высокоглиноземистый огнеупор); 3 – промежуточный кожух; 4 – шамотный легковесный кирпич; 5 – асбоцементные теплоизоляционные плиты; 6 – диатомитовая засыпка; 7 – огнеупорный бетон; 8 – шамотный порошок. |  |
| --- | --- |

После футеровки печи-ванны производим тщательную сушку, сначала дровами в течение 6-8 часов, а затем углем, после чего можно расплавлять соль. При длительных остановках печи-ванны необходимо также вычерпать соль и слить ее в специальные изложницы. После затвердевания соль раскалываем на куски, и ее можно опять использовать. В твердом виде соль не является электрическим проводником, поэтому для ее расплавления применяют ряд методов.

Материал электродов.

В качестве материала для изготовления электродов широко используют низкоуглеродистые стали 10, 15 или 20, более устойчивые против разъедания расплавленной солью, чем применяемые иногда для этой же цели конструкционные стали 45 или 50. В высокотемпературных соляных ваннах электроды, с целью повышения их стойкости в 3-6 раз, в ряде случаев изготовляют из высокохромистых жаропрочных сплавов 12X17, 15X28 и хромоникелевых сплавов 12Х18Н9Т и др.

За рубежом в ваннах данной категории применяют также никелевые электроды, срок службы которых в 3-4 раза превышает обычный. Для предотвращения резкого снижения температуры в момент загрузки инструментов объем рабочего пространства соляных ванн выбирают из расчета, чтобы масса расплава превышала массу одновременно загружаемого в ванну металла не менее чем в 10 раз. Выбор трансформаторов для соляных ванн зависит от объема рабочего пространства и максимальной температуры нагрева. В отечественной промышленности для соляных ванн в настоящее время применяют трансформаторы ТПТ-63/17ПК, ТПТ-100/17пк, ТПТ-160/21ПК и ТПТ-250/21ПК, что позволяет обеспечивать различную температуру нагрева.

Более подходящим материалом для электродов высокотемпературных соляных печей является высокохромистая сталь. В спроектированной печи-ванне в данном проекте электроды изготовлены из высокохромистой жаропрочной стали 12Х17.

На рисунке 5 приведена конструкция электродной группы ванны  с перепуском электродов.

В этой конструкции нагрев охватывающего электрод хомута не вызывает заметного ослабления зажима электрода в электродержателе, так как зажимающее электрод усилие создается постоянно действующей пружиной, вмонтированной в электродержатель (рис. 6). Перепуск электрода осуществляется с помощью специального приспособления в виде струбцины с винтом, сжимающим пружину

Рисунок 5- Трехфазная электродная группа высокотемпературной соляной печи с перепуском электродов. 1 – электродержатель; 2 – тяга винтового зажима; 3 – электрод; 4 – изоляционный клин; 5 – отжимное приспособление.

Рисунок 6 - Конструкция пружинного зажима электрода. 1 – электродержатель; 2 – тяга электродного зажима; 3 – электрод; 4 – изоляционный клин; 5 – пружина электродного зажима; 6 – натяжная гайка; 7 – водоохлаждение электрододержателя.

На рисунке 7 изображена конструкция нулевой перегородки трехфазной соляной печи 3-й группы. Конструкция перегородки проста, однако при конструировании и изготовлении следует учитывать особенности ее работы. Самым слабым местом в конструкции перегородки являются вертикальные планки, образующие проем для перетекания соли и несущие на себе всю массивную часть перегородки. При малом сечении планки быстро разъедаются на уровне поверхности расплавленной соли, и нижняя часть перегородки обваливается на дно печи, замыкая при этом электроды. Для защиты вертикальных планок могут применяться керамические манжеты аналогично электродным манжетам.

Материалом для перегородки может служить любая сталь. Вертикальные несущие планки предпочтительно выполнять из малоуглеродистой стали марки Ст. 10. Пластины, которыми перегородка опирается на огнеупорную кладку печи, должны привариваться с соблюдением параллельности опорных плоскостей, иначе перегородка не будет устойчивой.

Рисунок 7 - Нулевая перегородка трехфазной соляной печи. 1 – перегородка; 2 – несущие планки; 3 – опорные планки.

Комплектующее электрооборудование соляной ванны

Установленная мощность трансформатора у печи-ванны  равна 35 кВа соответственно расчетам, представленным ниже. Печь-ванна питается через трехфазный трансформатор ТПТ-350. Этот трансформатор имеет сухое наполнение, магнитопроводы стержневого типа, естественное воздушное охлаждение и предназначен для установки в закрытом сухом помещении.

Трехфазный трансформатор включаться в сеть напряжением 200 или 380 В. В зависимости от напряжения в сети первичные обмотки при помощи трех перемычек соединяются либо в треугольник (для включения в сеть 220 В), либо в звезду (для включения в сеть 380 В).

Переключение ступеней вторичного напряжения осуществляется поворотом штурвала переключателя за счет изменения числа витков первичной обмотки. При переключении трансформатор должен быть отключен от питающей сети.

На максимальных вторичных напряжениях (выше 12 В) допускается лишь кратковременная работа трансформатора с номинальной мощностью до 1,5 часа. На остальных ступенях вторичного напряжения длительность работы трансформатора ТПТ – 350 не ограничивается.

Перед включением трансформатора в сеть его кожух должен быть надежно заземлен. Обозначение трансформатора расшифровывается следующим образом:

ТПТ – трансформатор печной трехфазный; цифровая часть: первые две цифры указывают мощность в киловольт-амперах, а последняя – первичное напряжение в сети (0 – любое из двух напряжений, либо 220 В, либо 380 В).

Приспособление для закалки в соляной ванне

При конструировании приспособлений для нагрева деталей в печах или ваннах следует руководствоваться следующим:

1) малым весом приспособлений;

2) максимальным использованием приспособлений, загружаемых для нагрева деталей;

3) возможностью быстрой загрузки деталей;

4) высокой стойкостью приспособлений в печной атмосфере;

5) малой чувствительностью к резким изменениям температуры.

Для нагрева изделий в ваннах применяют большое количество приспособлений, изготавливаемых из жаропрочных сплавов и из малоуглеродистой стали.

В качестве приспособления для закалки ножа-матрицы используем вал, на который при помощи утолщенной проволки подвешены детали. Простота конструкции позволяет расходовать меньше энергии при закалке на приспособление.

Схема приспособления для загрузки ножа-матрицы представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Схема приспособления для загрузки детали в соляную печь-ванну.

3.2. Расчет основных параметров соляных печей

Исходные данные:

а) назначение печи – нагрев под закалку ножа-матрицы из быстрорежущей стали Р6М5;

б) максимальная температура нагрева 1220 С;

в) средняя толщина стенки ножа-матрицы 33 мм;

г) максимальный диаметр ножа-матрицы 110 мм;

д) максимальная длина ножа-матрицы 176 мм;

е) способ загрузки инструмента в соль – подвеска на специальных приспособлениях.

где - масса одной детали;

- объем детали;

= 7,85 г/см3 – плотность железа.

Количество деталей в садке – 33 шт.

Производительность печи д = 33 * 4 = 135 кг/ч

Во избежании появления трещин и коробления для ножа-матрицы из быстрорежущей стали с толщиной стенки 33мм рекомендуется ступенчатый нагрев следующими стадиями:

- до 650 С;

- от 650 С до 850 С;

- от 850С до 1220 С.

Принимаем комплект печей со следующим составом солей:

- в печи № 1 для первой ступени нагрева до 650С состав соли 60% NaOH + 40%NaCl;

- в печи № 2 для второй ступени нагрева от 650С до 850С состав соли 78% ВаС12 + 22% NaCl;

- в печи №3 для третьей ступени нагрева от 850 до 1220С состав соли 100 % BaCl2.

Расчеты производим только для печи № 3.

Потребляемая мощность

Определение потребляемой мощности рекомендуется производить по следующей формуле:

где   Рпол - полезная мощность для нагрева до рабочей температуры заданного в соответствии с производительностью количества полезной загрузки, квт;

К1 - коэффициент, учитывающий простои на вспомогательные операции и ремонт печи; коэффициент К1 обычно принимается равным 1,05-1,15 для печей с рабочей температурой до 850 °С и 1,15-1,25 для печей с рабочей температурой от 850 до 1300 °С;

К2 - коэффициент, учитывающий количество тепла, необходимого для нагрева корзин или подвесок, несущих обрабатываемые изделия; величина этого коэффициента находится в пределах 1,15-1,4; необходимо иметь в виду, что неудачное решение конструкции корзин или подвесок может существенно повысить величину удельного расхода энергии;

К3 - коэффициент, учитывающий потери тепла на испарение соли, а также на нагрев и расплавление новых добавляемых порций соли; для печей и ванн садочного типа коэффициент К3 принимается равным 1,05;

К4 - коэффициент, учитывающий потери тепла во время переноса изделий из одной печи в другую; на каждый перенос изделий следует принимать коэффициент К4=1,05; если загрузка нагревается от начальной до конечной температуры в одной печи без пересадок, то К4=1;

 - энергетический к. п. д. печи или ванны, в основном определяемый ее тепловым к. п. д. (поскольку электрические потери соляных печей и ванн в сравнении с тепловыми обычно незначительны).

Ориентировочные значения  для печей и ванн с открытым зеркалом и вентилируемым зонтом:

| Температура расплавленной соли, °С |  |
| --- | --- |
| От 150 до 650 ………………………….. | 0,7-0,55 |
| Свыше 650 до 850……………………... | 0,55-0,35 |
| Свыше 850 до 1 300 …………………... | 0,35-0,25 |

∆ω = 0,075; η = 0,35

Мощность холостого хода

Мощностью холостого хода называется мощность, необходимая для поддержания рабочей температуры незагруженной печи при установившемся тепловом режиме.

Эта мощность может определиться по формуле

Рх.х = Рпотр (1 - ),

где  - к. п. д. печи.

Рх.х. = 47,7 · (1 – 0,35) = 31 квт

Напряжение питающей сети

Во всех случаях питания соляных печей или ванн через понизительные трансформаторы могут быть использованы сети с напряжением 380 и 220 в. По соображениям техники безопасности, а также исходя из условий размещения оптимальной мощности при заданных размерах печи, рабочее напряжение на электродах соляных ванн принимается 10 - 12 в.

Трансформаторы трехфазные трех типоразмеров мощностью 35, 60 и 100 ква.

Ступени напряжения на низкой стороне трансформаторов практически одинаковы и составляют:

пусковые напряжения ....…………. 14-17 в

рабочие напряжения    ....…………. 10-12 в

напряжения холостого хода печи… 5-8 в

Для нашей печи ближайший по установленной мощности является трехфазный трансформатор мощностью 35 ква.

Число фаз

При мощности выше 25 квт рекомендуется принимать трехфазную систему питания, поэтому выбираем трехфазную систему питания.

Число электродных групп

Эти параметры определяются в зависимости от потребляемой мощности с учетом конкретных условий технологического процесса.

В табл. 3 приведены некоторые данные по электродам современных отечественных соляных печей в зависимости от типа и мощности питающих трансформаторов.

Таблица 3. Данные по электродам соляных печей

| Тип трансформатора | #### Мощность, ква | Число электродов в группе | Диаметр электрода, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Однофазный | 25 | 2 | 45 |
| Однофазный | 35 | 2 | 75 |
| Однофазный | 50 | 2 | 45 |
| Трехфазный | 35 | 3 | 45 |
| Трехфазный | 60 | 3 | 60 |
| Трехфазный | 100 | 3 | 75 |

Размеры поперечного сечения электрода выбираются по допустимой плотности тока.

При номинальном рабочем напряжении  12 в плотность тока в сечении электрода рекомендуется принимать около 1 а/мм2.

В тех случаях, когда по длине печи требуется высокая равномерность температуры соли, следует применять большее количество электродных групп с меньшей установленной мощностью трансформаторов. В этих же целях может оказаться целесообразным параллельное питание нескольких электродных групп от одного трансформатора.

Исходя из данных таблицы, мы используем число электродов в группе – 3 с диаметром 45 мм.

Объем расплавленной соли.

Это – один из важнейших параметров печи.

Принятый для печи объем расплавленной соли определяет количество тепла, аккумулированного расплавом. Недостаточный объем соли может привести при загрузке садки к резкому падению температуры соли.

Нагреваемые детали могут покрыться слоем переохлажденной закристаллизовавшейся соли, электрическое сопротивление ванны возрастает, появляется необходимость переключать трансформатор на ступени с более высоким напряжением, то есть ход печи расстраивается. Иногда приходится долго расплавлять высадившуюся на изделиях соль. С другой стороны, чрезмерно большой объем соли в печи вызывает неоправданное повышение тепловых потерь, и печь приобретает излишне большую тепловую инерцию, что увеличивает длительность пуска печи и повышает расход электроэнергии.

После предварительного выбора по табл. 3 мощности, типа трансформатора и диаметра электрода производится определение минимального объема соли, для чего можно пользоваться приведенными на рис. 9 данными по расположению загрузки и электродов относительно ванны печи.

Рисунок 9 - Эскиз для определения минимального объема расплавленной соли.

1 – контур изделия или загрузочной корзины; 2 – уровень соли;

d – диаметр электрода.

Для полученного минимального объема соли следует определить удельную объемную мощность печи, выражаемую отношением мощности печи в киловаттах к объему соли в литрах.

В табл. 4 приведены величины оптимальных значений удельной объемной мощности, полученные в результате анализа серийных соляных печей и ванн.

Таблица 4. Удельная объемная мощность серийных соляных печей и ванн, квт/л

| Общий объем соли, л | Рабочая температура печи, С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 150-650 | 700-950 | 1000-1300 |
| До 10 | 0,6-0,8 | 1,0-1,2 | 1,6-2,0 |
| Свыше 10 до 20 | 0,5-0,6 | 0,8-1,0 | 1,2-1,6 |
| Свыше 20 до 50 | 0,35-0,5 | 0,5-0,8 | 1,0-1,2 |
| Свыше 50 до 100 | 0,2-0,35 | 0,35-0,5 | 0,7-1,0 |
| Свыше 100 до 300 | 0,14-0,2 | 0,2-0,35 | 0,5-0,7 |
| Свыше 300 до 500 | 0,1-0,14 | 0,14-0,2 | 0,4-0,5 |
| Свыше 500 до 1000 | 0,08-0,1 | 0,10-0,12 | 0,3-0,4 |
| Свыше 1000 до 2000 | 0,04-0,08 | 0,08-0,10 | - |
| Свыше 2000 до 3000 | 0,02-0,04 | - | - |

Для нагревательных садочных печей целесообразно проверить величину падения температуры жидкой соли при внесении в нее расчетной загрузки. Эта величина, как правило, бывает в пределах 10 - 20° С.

В случае необходимости после этой проверки производится  корректировка ранее принятого объема соли.

Вес расплавленной соли определяется, исходя из принятого окончательно объема соли с использованием приведенных в приложении таблиц объемных весов солей.

Определяем общую весовую производительность печи

gобщ = g· к1 · к2 = 135 · 1,15 · 1,3 = 202 кг/ч

Время пребывания с учетом времени, потребленного на загрузку и выгрузки инструмента (1,5 мин), цикл работы печи будет составлять:

ц = 3,5 + 1,5 = 5 мин.

Определим число циклов за 1 ч

Вес инструмента вместе с приспособлением для его транспортировки, единовременно находящегося в печи в течение 5 мин.

В соответствии с приведенными рекомендациями, определим объем соли.

Глубина соли А = 50 + 176 + 100 = 326 мм

Ширина ванны Б = 50 + 33 + 50 +2,7d = 255 мм

Длина ванны по фронту печи В = 50 + 110 + 50 = 210 мм

Объем соли 3,26 · 2,55 · 2,1 = 18 л.

Определим удельный объем мощности для принятого минимального объема соли

Удельный расход энергии

При разработке новых конструкций производительность печи всегда является заданной величиной и принимается за основу расчета.

Удельный расход энергии получается как частное от деления потребляемой печью мощности на часовую производительность печи.

3.3. Оборудование для охлаждения ножа-матрицы после закалки

К оборудованию, предназначенному для охлаждения при закалке, относят немеханизированные и механизированные закалочные баки, в которых детали охлаждаются в свободном состоянии, закалочные прессы, закалочные и гибозакалочные машины, в которых детали (шестерни, валы, листы, рессоры) закаливаются в зажатом состоянии. В данном курсовом проекте используем закалочный бак, представленный на рисунке 10.

| Рисунок 10 – Схема и фотография закалочного бака |  |
| --- | --- |

Закалочный блок состоит из:

- ёмкости для заливки масла (Дл*Ш*Гл :1500*2000*2800 (V=8,4м3 – 7…7,5 т масла*), герметично сваренной из листового проката (s=10мм) и швеллеров для придания жесткости конструкции;

-  вентиляционных отсосов для удаления паров масла – объём удаляемых испарений определяется расчётом;

-  змеевика, расположенного внутри бака на стойках, через который  пропускается холодная вода для охлаждения масла – длина и диаметр труб рассчитывается с учётом подержания рабочей температуры закалочной среды 40÷80оС. На входе в змеевик имеется кран для регулировки подачи воды.

-  решетчатой платформы, подвешиваемой внутри ёмкости для масла на цепях;

-  насоса для перемешивания масла во время закалки - мощность насоса должна обеспечивать перемешивание 35м3 (30т) масла;

- трубчатые электронагреватели (ТЭН) для подогрева масла до 100 оС;

-  термометра – в идеале закалочный бак должен быть оснащён прибором для контроля и регулирования температуры закалочной среды (управление нагревом и охлаждением);

В нижней части ёмкости установлен штуцер (спускной кран) для слива воды в случае попадания ее в масло.

Два боковых вентиляционных отсоса с помощью фланцев, болтов и гаек соединяется с третьим отсосом, который через фланец подсоединен к цеховой системе вентиляции. Два боковых отсоса крепятся непосредственно к ёмкости.

Закалочный масляный бак должен иметь в подвале сборную ёмкость для полного слива масла в случае аварийной ситуации. Диаметр сливных труб должен обеспечивать аварийный слив масла из бака не более чем за 10 минут. Объём маслосборного резервуара должен быть на 30% больше объёма бака закалочного. Оборудование рекомендуется оснастить устройствами включения и выключения местной вытяжной вентиляции. Высота бака с открытым зеркалом масла над уровнем пола должна быть не менее 1 м. Трубопроводы местной вытяжной вентиляции от бака следует делать короткими, без колен, в которых может скапливаться конденсат. В них устанавливаются заслонки для предотвращения распространения огня в случае пожара.

3.4. Оборудование для очистки детали

Для удаления с поверхности термически обработанных инструментов остатков солей и масел применяют следующие способы очистки: промывку, обезжиривание, химическую очистку, гидроочистку, дробеструйную очистку.

Промывка применяется главным образом для удаления солей и лишь отчасти масла.

Обезжиривание в основном преследует цель удаления с поверхности инструментов масел и частично солей.

Химическая очистка производится с целью растворения или разрыхления окалины и растворения остатков солей.

Абразивно-жидкостная обработка применяется для очистки инструментов от окислов, окалины и травильного шлама.

Дробеструйная очистка вместе с предшествующей ей вываркой в кипящей воде позволяет тщательно очистить поверхность инструментов от окислов и солей и находит в последние годы все более широкое применение в инструментальной промышленности.

В термическом производстве используют моечные машины различных типов. Для очистки от солей, масла и грязи детали после термической обработки обычно промывают в щелочной ванне, т. е. в горячем водном растворе щелочи с содержанием 3—10% каустической или кальцинированной соды.

На рисунке 11 показана малогабаритная моечная машина с роликовым подом конструкции ЗИЛ.

Рисунок 11 – Малогабаритная моечная машина с роликовым подом конструкции ЗИЛ

На сварной раме установлена моечная камера, вход в которую закрыт резиновой заслонкой. Контейнер с уложенными деталями устанавливают на роликовый под. В процессе промывки контейнер  совершает возвратно-поступательные перемещения в моечной камере со скоростью 2,9 м/мин.

Для очистки очистки от окалины и для получения более светлого вида деталей после термической обработки применяют абразивноструйные и дробеструйные аппараты.

Абразивноструйная установка представлена на рисунке 12.

Термоабразивная установка предназначена для: высококачественной очистки металлических и неметаллических поверхностей от различных видов загрязнений и коррозии: ржавчины, окалины, красок, грунтовок, битума, смол, герметика, резины и мн. др.; подготовки поверхностей конструкций под нанесение защитных покрытий; обработки поверхности старого бетона для соединения с новым бетоном, удаление участков "больного" бетона перед восстановительными операциями. Термоабразивная установка предназначена для работы вне помещений. Сутью технологии используемой в установке является термоабразивный метод антикоррозийной обработки. В основу метода заложен принцип одновременного термического и интенсивного ударно-абразивного воздействия на обрабатываемую поверхность двухкомпонентной сверхзвуковой высокотемпературной струей, состоящей из газового потока продуктов сгорания и частиц абразивного материала. Абразивные частицы подаются в поток сверхзвуковой газовой струи, генерируемой аппаратом, ускоряются до сверхзвуковой скорости и вместе с продуктами сгорания бомбардируют обрабатываемую поверхность. Для обеспечения работы установки необходимы: Сжатый воздух, керосин или дизельное топливо; абразивный материал. В качестве абразивного материала могут использоваться речной сухой просеянный песок, дробь, корунд и др.

Рисунок 12 – Абразивноструйная установка

Дробеструйная установка представлена на рисунке 13.

Дробеструйные (пескоструйные) камеры подлежат эксплуатации внутри производственных помещений, оборудованы системами:

Рисунок 13 – Дробеструйная установка

- вентиляции

- фильтрации воздуха

- непрерывного разряжения (пыль не проникает в помещение)

- защиты смотрового окна (воздушная)

- защиты камеры (полиуретановая футеровка)

- двойного инжектора (увеличивает производительность)

Струйно-абразивная обработка деталей представляет собой процессы, при которых рабочий материал (металлический песок, дробь) вводится в струю газа или жидкости и направляется на очищаемую поверхность. В этом случае кинетическая энергия, сообщенная абразиву, расходуется на удаление загрязнений с поверхности обрабатываемой детали. Так как струйно-абразивная обработка основана на чисто механическом действии абразива, эффективность обработки увеличивается с увеличением твердости абразива и скорости его перемещения.

4. Контрольно – измерительное и регулирующее оборудование

В условиях автоматизированного производства основным методом контроля качества термической обработки инструментов является операционный контроль. На основе результатов операционного контроля корректируются технологические процессы и составы ванн.

Операционный контроль производится при подготовке к работе и в процессе выполнения различных операций. Его целью является периодическая выборочная проверка правильности проведения технологических процессов (температура, величина аустенитного зерна, обезуглероживающая активность соляных ванн и др.) и качества термической обработки (твердость, микроструктура, отклонение от прямолинейности, изменение размеров посадочного отверстия  инструментов  и др.).

Окончательный контроль качества инструмента производится после завершения всего технологического цикла термической обработки и вспомогательных операций (правки, очистки от солей).

Окончательный контроль в основном применяется для проверки параметров, не контролируемых или редко контролируемых в процессе термической обработки, например, красностойкости, кривизны и биения.

Контроль температуры

Контроль температуры должен обеспечить строгое соблюдение режимов термообработки инструментов. Для этого соляные ванны должны быть оснащены стационарными (рабочими) приборами для автоматического регулирования и записи температуры.

В процессе эксплуатации температуру соляных ванн, работающих при 1000-1300°С, рекомендуется контролировать радиационным пирометром-телескопом ''Тера-50'' и электронным потенциометром, имеющим градуировку РК-15 и шкалу 700-1400°С. В качестве вторичного прибора целесообразно использовать потенциометры типа КСП-4 или КСП-3 с той же градуировкой РК-15 и шкалой 700-1400°С. При такой градуировке потенциометра можно получить максимальную ЭДС (например, 19, 75 мВ при 1300°С) и достичь высокой точности регулирования температуры соляной ванны в указанном выше диапазоне (1000- 1300°С) вследствие уменьшения амплитуды и увеличения периода колебаний температуры. При выборе типа вторичного прибора для высокотемпературных соляных ванн необходимо учитывать, что электронный потенциометр типа КСП-4 имеет более высокий класс точности (0,25) по сравнению с прибором КСП-3; он снабжен ленточной диаграммой и позволяет непрерывно и четко записывать изменение температуры ванны и в случае необходимости изменять скорость движения бумаги. Прибор КСП-4 обычно применяют лишь в тех случаях, когда, предъявляются повышенные требования к точности измерения и регулирования температуры и ее записи, в частности в лабораторных условиях и для ванн, предназначенных для обработки особенно ответственного инструмента. В остальных случаях в цеховых условиях предпочитают пользоваться менее сложным по конструкции электронным потенциометром типа КСП-3, снабженным дисковой диаграммой, движущейся с постоянной скоростью (один оборот в сутки).

При помощи радиационных пирометров возможно измерять температуру ванн с точностью ±10 °С. Однако следует иметь в виду, что современные первичные пирометрические отечественные приборы при правильной установке телескопа гарантируют измерение температуры лишь с весьма невысокой точностью ±20 °С, что для целей термообработки в высокотемпературных соляных ваннах явно недостаточно, учитывая, что в них подвергаются нагреву инструменты из быстрорежущих сталей, режимы обработки которых задаются в более узких интервалах. Поэтому перед началом работы температура высокотемпературных соляных ванн заранее тщательно проверяется тарированной с точностью ±1 °С контрольной термопарой и по ее показаниям каждый раз производится корректировка вторичного прибора на данную температуру. В этом случае точность измерения температуры радиационным пирометром значительно повышается и составляет обычно ±5 °С.

Чтобы дым, образующийся над зеркалом соляной ванны при разложении и испарении солевого расплава, не мешал измерению температуры, его удаляют с помощью бортового вентиляционного отсоса или путем подачи к зеркалу ванны сжатого воздуха, поступающего через специальную металлическую визирную трубу, установленную непосредственно под телескопом.

С целью повышения точности регулирования разработана электрическая схема ПТРТ (повышенной точности регулирования температуры), представленная на рис. 14, которая предназначена для высокотемпературных электродных соляных ванн, работающих в интервале температур 1000-1300°С и используемых для нагрева под закалку инструментов из быстрорежущих и высоколегированных сталей с выдержкой их в узком температурном интервале ±5°С.

Рисунок 14- Электрическая схема ПТРТ электродной соляной ванны: УП – универсальный переключатель; ПР1-Пр5 – предохранители; К1, К2 – электроконтакторы; РП – катушка промежуточного реле; РВ – катушка реле времени; 1К, 2К – катушка контакторов; 1К1, 2К1, 1К3, 2К3 – контакты электроконтакторов К1 и К2; РВ1 – контакты реле времени; РП1, РП2 – контакты промежуточного реле; ВК – выключатель схемы ПТРТ; КЛ1, КЛ2 – лампы контрольные; Кл1-Кл2 – входные клеммы трехфазного тока; КСП-3 – электронный автоматический потенциометр.

Принцип действия электрической схемы ПТРТ заключается в следующем. При достижении заданной температуры нагрева электромагнитный пускатель К2, который в точках А1, А2 и А3 постоянно подключен к выбранной низкой ступени трансформатора, по команде измерительного прибора через промежуточное реле РП отключает электропитание ванны с более мощной ступени. Одновременно промежуточное реле РП другими своими контактами РП1 подает команду на включение электромагнитного пускателя К1 который в свою очередь включает менее мощную электрическую ступень на понижающем трансформаторе ванны. Реле времени РВ включено в схему для замедления переключения двух контакторов К1 и К2 Оно определяет время переключения ступеней трансформатора, составляющее обычно несколько секунд. Во избежание одновременного включения обоих электромагнитных пускателей (К1 и К2) пусковые катушки их сблокированы через блок-контакты данных пускателей (1К1, 2К1). Таким образом, при работе по схеме ПТРТ происходит попеременное переключение электропитания соляной ванны с более высокой ступени трансформатора на более низкую ступень и обратно, т. е. отсутствуют периоды времени, когда электропитание полностью отключено. В результате этого значительно снижается тепловая инерция соляной ванны и уменьшается амплитуда температурных колебаний в ее рабочем пространстве. КСП3 подключен к измерительному мосту от термопары.

Практическое применение схемы к высокотемпературной электродной соляной ванне (работающей при температуре до 1300 °С) приводит к повышению точности автоматического регулирования температуры в 2 раза (с 10 до 5 С). При этом вследствие непрерывной циркуляции расплавленной соли перепад температуры на глубине до 0,5 м практически сведен к нулю, в то время как при работе ванн по принципу включено-выключено он достигает 30 С.

Контроль твердости

Контроль твердости осуществляется твердомером Бринелля, твердомером Роквелла, твердомером Викерса, а также портативным переносным твердомером.

На рисунке 15 представлен твердомер портативный комбинированный МЕТ-УД .

Этот твердомер состоит из двух сменных датчиков (ультразвукового и динамического принципа действия) и одного универсального электронного блока. Твердомер портативный комбинированный МЕТ-УД предназначен для измерения твёрдости металлов и сплавов по всем стандартизованным в России шкалам твёрдости – Роквелла (HRC), Бринелля (HB), Виккерса (HV) и Шора (HSD). Твердомер предназначен для неразрушающего контроля твёрдости изделий в цеховых, лабораторных и полевых условиях. В твердомере имеется шкала предела прочности (Rm), которая позволяет в соответствии с ГОСТ 22791-77 определять предел прочности на растяжение изделий из углеродистых сталей перлитного класса путём автоматического пересчёта со шкалы твёрдости Бринелля (HB).

Рисунок 15 – портативный комбинированный твердомер МЕТ-УД

В твердомере предусмотрены 3 (три) дополнительные шкалы твёрдости (Н1, Н2, Н3), которые позволяют:

- проводить измерения твёрдости по другим шкалам (например шкала "В" Роквелла (HRB), шкалы Супер-Роквелла (HRN и HRT), Лейба (HL) и др.);

- проводить контроль твёрдости металлов, которые существенно отличаются по свойствам от стали (чугуна, алюминиевых, медных сплавов и т.д.);

- проводить калибровку твердомера для работы с датчиком коротким ультразвуковым У1/2 и датчиком коротким динамическим Д1/2 (по заказу).

- Твердомер оснащён микропроцессором, который позволяет:

- Удалять измеренное число твёрдости в случае сомнения в корректности произведённого измерения;

- Вычислять среднее значение из серии проведённых измерений;

- Сохранять данные в энергонезависимой памяти при выключении твердомера;

- Вычислять среднее значение из данных, сохранённых в энергонезависимой памяти;

- Переносить данные из энергонезависимой памяти твердомера в компьютер для дальнейшей распечатки и сохранения в виде файла (по заказу).

Принцип действия:

- определение изменений частот свободных колебаний индентора (акустический резонатор с алмазной пирамидой Виккерса), находящегося под действием постоянной нагрузки - метод ультразвукового контактного импеданса UCI;

- определение отношения скоростей индентора (ударный элемент с твердосплавным сферическим наконечником) до и после соударения с поверхностью контролируемого изделия - метод отскока.

Твердомер портативный комбинированный МЕТ-УД незаменим при контроле твёрдости широкой гаммы изделий, когда невозможно применить только ультразвуковой или динамический метод измерения.

5. Контроль качества термической обработки ножа-матрицы

При закалке появляются следующие наиболее характерные виды брака. Пониженная твердость инструмента и «мягкие пятна» на его поверхности — результат низкой температуры, недостаточной выдержки, замедленного охлаждения, загрязнения охлаждающих   ванн   и   обезуглероживания. Возникают у сталей небольшой прокаливаемости при закалке с охлаждением в воде вследствие образования паровых пузырей на поверхности инструмента. Устраняются при применении в качестве охлаждающей среды водных растворов солей.

Перегрев приводит к росту зерна, получению крупноигольчатого мартенсита, что вызывает хрупкость и снижает прочность, инструмента: для предупреждения перегрева необходимо соблюдать установленный режим закалки. Устраняют перегрев отжигом, а в случае сильного перегрева проводят нормализацию, а затем отжиг.

Оплавление происходит в результате общего или местного нагрева выше температуры плавления стали. Причинами оплавления являются соприкосновение инструмента е электродами соляной ванны (местное оплавление), повышение температуры ванны выше точки плавления стали (общее оплавление), науглероживание инструмента при отжиге перед повторной закалкой. Для инструмента из быстрорежущей стали оплавление характеризуется наличием ледебуритной эвтектики и считается окончательным браком.

Пониженная теплостойкость (красностойкость) инструмента связана с недостаточным насыщением твердого раствора углеродом и легирующими элементами в связи с пониженной температурой и недостаточной выдержкой при нагреве под закалку.

Деформация (коробление) приводит к значительной кривизне инструмента (особенно хвостового), вызываемой интенсивным и неравномерным нагревом и охлаждением и неправильным способом погружения в нагревающие и охлаждающие среды. Кривизну инструмента   исправляют   правкой.

Трещины — неисправимый и потому наиболее опасный вид брака. Равномерный и постепенный (ступенчатый) нагрев и охлаждение, соблюдение режимов закалки, защита от обезуглероживания, придание инструменту формы, технологичной для закалки, предупреждают   появление трещин.

Разъедание поверхности инструмента вызывается плохой промывкой инструмента после закалки, недостаточной очисткой соляных ванн от продуктов раскисления и налипанием на инструмент частиц раскислителя, охлаждением инструмента в загрязненных расплавах селитры или на приспособлениях, на которых инструмент нагревали в высокотемпературной ванне.

Обезуглероживание поверхности инструмента происходит при недостаточном раскислении соляных ванн для нагрева или накопления   осадков   на   дне   ванн. У ледебуритных сталей определяют чаще по изменению температуры мартенситного превращения (ГОСТ 1763 — 68). Проверяемый образец после нагрева под закалку помещают в ванну, имеющую температуру несколько выше точки Мн данной стали, выдерживают 5—10 мин, переносят в ванну с температурой 500 — 600° С, выдерживают 10 мин и охлаждают на воздухе. Обезуглероженный слой определяют по наличию отпущенного мартенсита, образовавшегося при выдержке выше точки Мн. Кроме того, возможно определение обезуглероженного слоя методом цветного травления, измерением твердости, ТЭДС или химическим анализом

Нафталинистый излом — результат неудовлетворительного отжига перед повторной закалкой или нарушения режима горячей пластической деформации. Характеризуется своеобразным видом излома (блестки), что является следствием разрушения по определенным кристаллографическим плоскостям; сопровождается значительным снижением прочностных свойств и особенно ударной вязкости. Вызывается окончанием горячей механической обработки при излишне высокой температуре 1050—1100° С), если степень деформации при последнем отжатии была небольшой и если последующий отжиг выполнен недостаточно полно и не обеспечил необходимого снижения твердости (ниже НВ 260—280); выполнением повторной закалки без промежуточного отжига. Устранение нафталинистого излома и восстановление механических свойств сложно. Это достигается многократным и длительным отжигом или отпуском.

Виды   брака   при   отпуске:

1)  понижение твердости при высокой температуре и длительной выдержке;

2)  хрупкость инструмента (из углеродистых и легированных сталей) в результате пониженной температуры или недостаточной выдержки при отпуске;

3)  повышенное количество остаточного аустенита в быстрорежущей стали при понижении температуры, сокращении длительности отпуска или числа отпусков, а также неполном охлаждении между отпусками;

4)  разъедание поверхности инструмента; при отпуске в печах с воздушной атмосферой в результате плохой промывки после закалки;  при отпуске в селитре — из-за загрязнения селитры;

5)  искривление при отпуске вызывается беспорядочной загрузкой инструмента  в корзины.

Качество отпуска инструмента из быстрорежущей стали проверяют магнитным методом или по микроструктуре. Наличие слаботравящихся участков мартенсита и аустенита свидетельствует о недоотпуске.

Механические испытания деталей или образцов не могут дать полного представления о качестве термической обработки. Для  лучшего выявления свойств металла после термической обработки производят металлографическое исследование строения металла методом макро- или микроанализа. Макроскопический анализ производится путем изучения структуры или излома невооруженным глазом, а также через лупу с небольшим увеличением. Макроанализ позволяет видеть структуру металла на большой площади, выявлять направления волокон и металлургические дефекты (трещины, волосовины, газовые пузыри, ликвацию и т. п.). Для макроанализа поверхность детали или образца, подлежащего  изучению, шлифуют и травят специальным реактивом. Изломы получают без специальной подготовки поверхности. Обычно после  макроанализа производится микроанализ.

Микроскопический анализ заключается в исследовании структуры с помощью оптического или электронного микроскопа при больших увеличениях. Микроскопический анализ позволяет изучать размеры и расположение зерен отдельных составляющих структуры металла,  определять глубину слоя после химико-термической обработки, характер мелких дефектов, посторонних включений и т. п. Для микроанализа требуется изготовление специальных  микрошлифов — образцов, вырезанных из детали. Поверхности образцов должны быть отполированы до зеркального блеска и протравлены  специальными реактивами. Шлифование образцов производят специальной шлифовальной бумагой и при этом постепенно переходят от грубой бумаги к более тонкой.

Состав стали определяют химическим  анализом в лаборатории.

В последние годы получили широкое распространение качественный и количественный спектральные анализы металла. Марку стали можно определять также пробой на искру.

Спектральный анализ основан на том, что при нагреве металла до температуры в несколько тысяч градусов при дуговом или искровом электрическом разряде виден характерный спектр излучения. По характеру излучения можно определить наличие элемента, а по  интенсивности излучения — количество элемента в сплаве. Спектральный метод отличается высокой скоростью и высокой чувствительностью, что позволяет определять малые концентрации элементов в металле. Для проведения анализа не требуется отбора специальных проб; анализу может быть подвергнута сама деталь, которая затем используется по назначению.

Качественный анализ применяют при разбраковке деталей или заготовок в тех случаях, когда требуется установить, соответствует ли испытуемая деталь или заготовка определенной  марке стали. При качественном анализе применяют стилоскоп стационарного или переносного типа, при помощи которого марку стали можно определить в течение 1 мин.

Количественный анализ производят специальными приборами — спектрографами. При помощи искры или вольтовой дуги получают спектр исследуемого металла, который фотографируют на фотопластинку. Затем на фотометре по интенсивности линий  определяют содержание искомых элементов. Средняя продолжительность  количественного спектрального анализа равна 30 мин.

Для обнаружения дефектов в металле применяют различные  физические методы контроля. Наибольшее распространение имеет  магнитный метод. Приборы, предназначенные для выявления дефектов, называются дефектоскопами. В местах несплошности металла  осаждаются частицы окиси железа, рельефно выделяя дефект. После  контроля детали размагничиваются в соленоиде. При магнитном методе контроля деталей обнаруживаются дефекты термической обработки (трещины, надрывы и т. п.) и дефекты материала (волосовины, группы шлаковых включений и др.) в поверхностных слоях детали.

Дефекты, выходящие на поверхность детали (трещины, раковины и т. п.), определяются капиллярным методом контроля. Он  заключается в следующем. Контролируемая деталь погружается в  специальную жидкость, содержащую флюороль (вещество, светящееся под  действием ультрафиолетовых лучей), затем изделие промывают водой; при этом жидкость удаляется только с гладкой поверхности, а в  дефектных местах она остается. После этого на поверхность детали  насыпается мелкий порошок, обычно силикогель. Порошок впитывает  жидкость из полостей и прилипает по краям дефекта, обнаруживая его при последующей обдувке поверхности изделия. Если обработанную таким образом деталь осветить в темном помещении ультрафиолетовыми  лучами, места дефектов будут светиться сине-голубым светом. Дефекты, находящиеся на значительном расстоянии от поверхности детали,  обнаруживают проникающим излучением или ультразвуковым методом.

Для изучения атомно-кристаллического строения (тонкой структуры) материалов пользуются дифракционными методами исследования. Самыми распространёнными дифракционными методами изучения кристаллической структуры являются методы рентгеноструктурного анализа. Применяя их, идентифицируют материалы, определяют тип кристаллической решётки и свойства. Они основаны на том, что коротковолновые излучения (рентгеновское, электронно-лучевое, нейтронное), взаимодействуя с кристаллической решёткой,  рассеиваются, дифрагирует и интерферируют так же, как волны видимого света, на пути которых находится обычная дифракционная решётка. Для регистрации рентгеновской дифракционной картины применяются счётчики квантов излучения (газовые, сцинтилляционные, пропорциональные). В результате получают запись зависимости интенсивности рассеянного излучения от угла дифракции, называемую дифрактограммой.

6. Общие положения техники безопасности при работе с соляными ваннами

В печах - ваннах должна быть предусмотрена система автоматического регулирования температуры. При неисправности приборов этой системы обязательно автоматическое отключение нагревателей с одновременным включением световой или звуковой сигнализации.

Печи - ванны должны быть закрыты кожухами (с закрывающимися дверцами), подсоединенными к местной вытяжной вентиляции, или оборудованы эффективными бортовыми отсосами.

В конструкции печей - ванн не допускается размещение нагревательных устройств под днищем из-за возможного скопления твердых осадков на дне ванны, создающих теплоизоляцию, что может привести к перегреву и прогоранию днища.

Загружать соли в ванны можно только хорошо просушенными при температуре 200 град. C. Уровень расплавленных солей не должен превышать 3/4 высоты ванны. Соли, добавляемые в процессе работы печи - ванны, должны засыпаться небольшими порциями (0,5 - 1 кг) при помощи специальных ковшей.

Детали и приспособления должны быть хорошо просушены и иметь комнатную температуру. Холодные и влажные детали и приспособления при погружении в ванну вызывают выброс расплавленной соли.

В процессе эксплуатации печей - ванн возможно разъедание кладки расплавленной солью, поэтому внутренняя поверхность печей - ванн должна выкладываться шамотным кирпичом.

Пленка и шлаки с поверхности расплава в ванне должны периодически удаляться при помощи специальных, предварительно просушенных ковшей с отверстиями.

Для уменьшения окисления и улетучивания расплавленных солей зеркало ванны рекомендуется покрывать защитным слоем (например, порошком серебристого графита).

При остановке электродных ванн соль следует вычерпать подогретым ковшом, оставив в ванне 1/4 часть ее объема. В случае использования для последующего розжига вынимаемого блока нагревательных элементов, вмороженного в расплав, соль из ванны не сливается.

При разогреве застывших солей запрещается пробивать твердую корку солей во избежание брызг и выплеска.

При необходимости соль из ванны следует сливать в сухие железные изложницы.

После слива расплава ванны очищают от остатков солей, окалины и грязи только после отключения печи от источника электроэнергии.

Работу на печах - ваннах после ремонта можно начинать только после их тщательной просушки.

Для тушения расплавленных солей и металла на рабочем месте необходимо иметь ящик с сухим песком.

Для загрузки деталей в ванну необходимо применять инструмент и приспособления с удлиненными ручками. Рабочий, обслуживающий печи-ванны, должен обязательно пользоваться рукавицами и защитными очками.

Погрузка изделий и деталей массой более 20 кг на транспортные средства и загрузка их должны осуществляться погрузочно-разгрузочными устройствами.

Работающие в термических цехах должны использовать средства индивидуальной защиты, соответствующие требованиям ГОСТ 12.4.011—89.

7. Планировка участка термического цеха

Участок термического цеха для обработки ножа-матрицы располагается в одноэтажном здании прямоугольной формы. Размер участка: ширина 20 м, длина 33 м, общая площадь 660 м2. В соответствии с объемом годовой программы выпуска деталей (10000 шт) и с учетом их термической обработки в цехе установлены: одна печь-ванна для 1-го подогрева, одна печь-ванна для 2-го подогрева, две электродные печи-ванны новой конструкции для окончательного нагрева деталей, два закалочных бака для охлаждения деталей, одна печь-ванна для отпуска, одна моечная машина. В цехе также располагается участок пескоструйной обработки, огражденный от общего цеха перегородкой. Все оборудование установлено последовательно в соответствии с технологическим маршрутом изготовления ножа-матрицы из быстрорежущей стали Р6М5.

На участке также располагается отдел контроля качества, отгороженный от основного цеха. В этом отделе установлены твердомеры Бриннеля, Роквелла и портативный твердомер, а также станок для шлифования, полирования и стол для травления. Также в отделе контроля качества имеется оптический микроскоп и стилоскоп для спектрального анализа. На участке имеется служебное и бытовое помещение.

На участке предусмотрена установка мостового однобалочного крана, проходящего по участку цеха грузоподъемностью 10 т для проведения ремонтных работ или подачи деталей к агрегатам. Энергетическое обеспечение оборудования участка осуществляется от цеховой системы.

Склад для термически обработанных деталей размещается на участке после участков для окончательных операций. Применение единой оборотной тары унифицированных размеров обеспечивает возможность эффективного использования подъемно-транспортного оборудования и многоярусного хранения в штабелях и стеллажах, которые установлены на участке.

Расстояние между оборудованием и стенами здания составляет 1,5 м, а расстояние между смежным оборудованием составляет 2,0 м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте были выполнены следующие задачи:

- обоснован технологический маршрут изготовления ножа-матрицы из       быстрорежущей стали Р6М5;

- разработан режим термической обработки ножа-матрицы из быстрорежущей стали Р6М5;

- выбрано основное, вспомогательное и дополнительное оборудование;

- спроектирована электродная соляная печь-ванна новой конструкции для термической обработки ножа-матрицы;

- рассчитаны основные параметры электродной соляной печи-ванны;

- рассмотрены основные дефекты при термической обработки и основные методы контроля качества;

- разработана планировка участка для термической обработки ножа-матрицы из быстрорежущей стали Р6М5.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рустем С.Л. Оборудование термических цехов. М.: Машиностроение,1971. – 288с.

2. Крылов П.А. Электрические соляные печи и ванны. М. – Л., Госэнергоиздат, 1962. -104с.

3. Смольников Е.А. Термическая обработка инструментов в соляных ваннах. М.: Машиностроение,1981. – 272с.

4. Геллер Ю.А. Инструментальные стали. – М.: Металлургия, 1983. – 527 с.

5. Термическая обработка в машиностроении. Справочник/ Под ред Ю.М. Лахтина, А.Г. Рахштадта. – М.: Машиностроение, 1980. – 783 с.

6.  Долотов Г.П., Кондаков Е.А. Оборудование термических цехов и лабораторий испытания металлов. – М.: Машиностроение, 1988.

7. Корнилов Ю.А. Проектирование подразделений термической обработки металлов и сплавов: Учеб.пособие. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2006. – 60 с.