## Slide 1
Карбюраторы, форсунки

## Slide 2
Надежность и экономичность двигателя и динамические качества автомобиля в значительной мере зависят от состоя­ния топливной аппаратуры. От 20 до 50 % отказов во время эксплуатации дизельного двигателя приходится на систему питания из-за износа плунжерных пар, распылителей и нагне­тательных клапанов.
Повреждения карбюраторов:
изменение пропускной способности жиклеров;
деформации, трещины или обломы корпусов;
нарушение герметичности поплавка;
износ резьб;
разрывы прокладок и диафрагм.

## Slide 3
Способы ремонта карбюраторов. Определяющее условие качественного ремонта карбюраторов заключается в тщатель­ной очистке жиклеров и каналов. Этому требованию удовле­творяет очистка в трихлорэтилене в ультразвуковых ваннах марки УЭР-18М с магнитострикционными преобразователя­ми. Качественную очистку обеспечивает также раствор фур­фурола.
Основные элементы дозирующих систем карбюраторов - это жиклеры, работоспособность которых определяется их пропускной способностью. Последнюю характеристику опре­деляют на стенде. В качестве рабочего тела применяют воду. Более 90 % жиклеров имеют уменьшенную пропускную спо­собность, которую восстанавливают специальными разверт­ками. Изношенные жиклеры с большим расходом воды вы­браковывают.

## Slide 4
Герметичность поплавка восстанавливают пайкой мягким припоем с доведением его массы до нормативной. Уровень топлива в поплавковой камере измеряют с помощью стеклян­ной трубки с делениями, полость которой сообщается с по­плавковой камерой, а нулевое деление совпадает с плоскостью разъема крышки и поплавковой камеры карбюратора. Произ­водительность ускорительного насоса определяют объемом топлива, которое подается за десять полных ходов поршня. Уровень топлива в поплавковой камере устанавливают вос­становлением герметичности соединения «запорная игла- седло» и подгибанием язычка поплавка. Ремонт ускоритель­ного насоса заключается в замене его изношенных элементов (уплотнений и поршня) и притирке клапана к седлу.
У смесительных камер карбюраторов заменяют подшипни­ки оси дроссельной заслонки, изломанные рычаги и изношен­ные винты.

## Slide 5
В конце ремонта в смесительных камерах проверяют:
плотность прилегания дроссельных заслонок к стенкам камер;
размеры и чистоту переходных и вакуумных отверстий и их взаимное расположение относительно кромок дроссельных заслонок;
герметичность посадки винта холостого хода.
Карбюраторы собирают на стенде, который оснащен уста­новочными приспособлениями и механической отверткой. Собранный карбюратор контролируют на соответствие расхо­дов топлива и воздуха нормативным показателям для различ­ных режимов его работы на безмоторной вакуумной установ­ке, которая позволяет проверять работу на пяти режимах: пус­ковом, трех дроссельных и внешнем.

## Slide 6
В качестве среды для проверки карбюратора применяют керосин, который подают в карбюратор при помощи бензонасоса. Минимальный (макси­мальный) расход воздуха через карбюратор будет при полно­стью закрытой (открытой) дроссельной заслонке. Расход топ­лива на всех режимах работы карбюратора контролируют при помощи ротаметра.
Разрежение в смесительной камере карбюратора создает вакуумный насос типа ВВН-12М. Работа насоса сопровожда­ется сильным шумом, поэтому его устанавливают в отдельном помещении.
Сглаживание пульсаций воздушного потока и отделение керосина из этого потока производят при помощи ресивера.
Путем открытия дроссельной заслонки поочередно уста­навливают необходимые значения расхода воздуха через кар­бюратор и измеряют соответствующие значения расхода топ­лива, которые сопоставляют с нормативными. При обнаруже­нии несоответствий производят регулировку карбюратора или замену элементов.

## Slide 7
Повреждения и ремонт форсунок. Основные поврежде­ния форсунок - износ прецизионных соединений (плунжер- гильза, нагнетательный клапан - седло, игла - корпус распы­лителя).
Клапанные пары изнашиваются по разгрузочному пояску и конусу, а на конусе образуется кольцевая выработка. Недоста­точная плотность в паре уменьшает количество впрыснутого топлива, вызывает его подтекание и плохой распыл.

## Slide 8
В процессе длительной работы изнашиваются направляющие и конус иглы форсунки и седло иглы в корпусе распылителя. При из­носе увеличивается подъем иглы и, как следствие, увеличива­ется объем впрыснутого топлива. Если суммарные площади сопловых отверстий распылителей значительно отличаются друг от друга, то резко увеличивается неравномерность пода­чи по цилиндрам.
Для контроля плунжерных пар применяют приборы КИ-759 и КИ-3369, для контроля клапанных пар и гидравлической полости в области разгрузочного пояска - прибор КИ-1086 и для испытания и регулирования форсунок - прибор КИ-3333.

## Slide 9
Приборы электрооборудования
Приборы электрооборудования требуют особого обраще­ния с ними ввиду ажурного устройства, легкости разрушения и наличия пластмассовых узлов, реле, конденсаторов, транзи­сторов и др. Поэтому ремонт таких изделий организуют на отдельных участках.
Повреждения и ремонт генераторов и стартеров. Слож­ные и разнообразные повреждения электромашин можно раз­делить на две группы:
механические износы и поломки;
повреждения токопроводящих частей (разрушение изо­ляции, обрывы обмоток, пробои диодов и др.).

## Slide 10
Трудоемкость работы по устранению повреждений второй группы составляет наибольшую часть.
Замыкание на массу выводов и обмоток выявляют кон­трольной лампой, питаемой от сети напряжением 220...500 В (рис. 5.4, а). При нарушении изоляции лампа горит. Обрыв обмотки проверяют касанием щупа к контактным кольцам якоря или к выводам фаз обмотки статора (рис. 5.4, б). Меж- витковые замыкания определяют измерением сопротивления обмотки (рис. 5.4, в).
Механические повреждения устраняют сваркой, наплав­кой, электрохимическими покрытиями, пластическим дефор­мированием и механической обработкой. Отказавшие транзи­сторы, диоды и конденсаторы, а также катушки, имеющие межвитковые замыкания, выбраковывают. Обрыв выводов

## Slide 11
Замену обмоток производят в следующей последователь­ности. Выжигают изоляцию обмоток в электрической печи в течение 3...4 ч. Удаляют старую обмотку. Промывают и окра­шивают корпус. Укладывают в пазы изоляцию из электротех­нического картона. Устанавливают витки катушки в соответ­ствии с ее обмоточными данными. Забивают в каждый паз клин, изготовленный из гетинакса или текстолита. Начало об­моток зачищают, облуживают и припаивают к выводам. Про­веряют обмотку на замыкание на корпус и межвитковое замы­кание под напряжением 220...500 В. Обмотку пропитывают лаком и сушат.

## Slide 12
а б в Рис. 5.4. Схемы определения повреждений обмоток статора и ротора: а - замыкания на массу; б - на обрыв; в - на отсутствие межвитковых замыканий

## Slide 13
При испытании генератора проверяют степень искрения щеток, шумность работы и электрическое напряжение под нагрузкой при установленной частоте вращения якоря.
Стартеры испытывают на стенде в режимах: холостого хо­да для определения силы тока, потребляемого стартером, и частоты вращения якоря; полного торможения для определе­ния величин момента и потребляемого тока и работоспособ­ности муфты свободного хода.

## Slide 14
Повреждения аккумуляторных батарей:
трещины стенок банок;
отслаивание заливочной мастики;
короткое замыкание внутри батареи;
сульфатация пластин.
Признаки короткого замыкания, быстрое падение напря­жения до нуля при испытании нагрузочной вилкой, незначи­тельное повышение напряжения и плотности электролита при заряде, повышенный саморазряд батареи.
Признаки сульфатации: батарея плохо принимает заряд, напряжение аккумуляторов в конце зарядки невысокое; более раннее кипение, быстрое повышение температуры и малое повышение плотности электролита при зарядке; значительное снижение емкости и выпадение активной массы.

## Slide 15
Ремонт аккумуляторных батарей. В зависимости от объема повреждений ремонт включает такие работы:
замену заливочной мастики;
приварку межэлектродных соединений;
наварку выводных клемм;
замену крышек аккумуляторов;
замену моноблока и сепараторов;
замену полублоков пластин одной из полярностей;
замену полублоков обеих полярностей.

## Slide 16
Аккумуляторную батарею очищают и протирают ветошью.
Перед разборкой батарею разряжают током, численно равным 0,1 емкости, до напряжения 1,7 В. Затем сливают электролит и промывают батарею водой. Разборку батареи начинают со снятия выводных клемм и межэлементных перемычек. Для удаления мастики ее размягчают нагретым паяльником с до­лотообразным наконечником. Крышки аккумуляторов удаля­ют съемником, после чего извлекают блоки пластин, которые разделяют на полублоки положительных и отрицательных пластин и удаляют сепараторы. Детали разобранной батареи промывают в ванне с проточной водой в течение 10... 15 мин и просушивают.

## Slide 17
Трещины в наружных и внутренних стенках определяют осмотром или обнаружением тока под напряжением 220 В, приложенного по разные стороны проверяемой стенки. Тре­щины могут быть залиты различными пластмассами после засверливания концов трещин и разделки под углом 90...120° на глубину, равную 2/3 толщины стенки.
Сепараторы из пористой пластмассы, не имеющие трещин и изломов, могут быть использованы повторно.

## Slide 18
Пластины, покрытые сульфатом свинца менее 50 % по площади, могут быть восстановлены слабым током за 3...4 зарядно-разрядных цикла. Пластины правят во влажном состоянии под прессом усилием до 30 кН при величине ко­робления до 3 мм. Положительные пластины с выпавшей ак­тивной массой ремонтируют путем запрессовывания приго­товленной активной массы и сушки. Обломанные ушки пла­стин наплавляют, а оторванные пластины от бареток привари­вают угольным электродом постоянным током силой 100... 125 А под напряжением 5...7 В. В качестве присадочного материала применяют свинцовый стержень.

## Slide 19
При сборке аккумуляторной батареи подбирают пластины одинакового технического состояния. Комплект пластин с ба­ретками собирают и сваривают в приспособлении. При сборке блоков между пластинами устанавливают сепараторы ребри­стой стороной к положительным пластинам. Собранные блоки устанавливают в отсеки бака, затем устанавливают предохра­нительные щитки и крышки, канавки уплотняют резиновыми или асбестовыми шнурами и заливают разогретой мастикой. Заливочная мастика состоит из нефтяного битума (73...78 %) и смазочного масла МК 22, МС-20 или МС-14 (остальное). Вы­ступающие концы штырей уплотняют и заливают расплавлен­ным свинцом в форму, образуя полюсные наконечники. Сви­нец расплавляют в электротигле

## Slide 20
Батареи заправляют электролитом в соответствии с руко­водством по эксплуатации. Для их заряда применяют устрой­ства типа ВАЗ-6/12, ВАГЗ-12/24. Для разборки и сборки акку­муляторных батарей в процессе их ремонта применяют вер­стаки. Хранят аккумуляторные батареи на стеллажах открыто­го типа с местными отсосами. Моноблоки, крышки и пласти­ны промывают в ваннах.
Для качественного ремонта аккумуляторных батарей необ­ходимо иметь следующие средства:
съемник крышек аккумуляторов;
экстрактор для извлечения блоков пластин;
кондуктор для сборки и сварки пластин в полублоки;
трубчатое сверло для высверливания перемычек, шабло­ны для наплавки ушков пластин и выводных клемм;
формы для отливки межэлементных соединений и бареток.

## Slide 21
Повреждения приборов зажигания. Ремонтируют индук­ционную катушку, прерыватель-распределитель и запальные свечи.
Основные повреждения:
у индукционной катушки: обрыв и замыкание в цепи об­моток, повреждение изоляции, замыкание витков на массу;
прерывателя: износ контактов, потеря упругости пру­жин, износы в узле управления углом опережения зажигания и неисправность конденсатора;
неисправности запальных свечей: отложения нагара на корпусе и изоляторе, облом бокового электрода, трещины и пробой изоляции.

## Slide 22
Ремонт приборов зажигания. Контакты прерывателя за­чищают надфилем, а при значительном износе перепаивают. Упругость пружины определяют динамометром, а при потере упругости ее заменяют новой. Электрическую прочность изо­ляции рычажка и соединительной пластины прерывателя про­веряют на пробой при разомкнутых контактах под напряжени­ем 380...500 В.
Вакуумный регулятор, имеющий поврежденную диафраг­му, заменяют новым. Изношенные втулки в корпусе прерыва­теля заменяют новыми с последующим развертыванием под номинальный размер. Изношенные шейки валика восстанав­ливают хромированием или железнением с последующим шлифованием под номинальный размер.

## Slide 23
Собранный прерыватель-распределитель испытывают на стенде, где проверяют бесперебойность искрообразования, чередование искр, характеристику центробежного регулятора опережения зажигания, герметичность и характеристику ваку­умного регулятора опережения зажигания.
Неисправности конденсатора - это пробой изоляции или обрыв цепи. На контрольно-испытательных стендах конденса­торы испытывают методом сравнения с эталонным конденса­тором по интенсивности искрообразования.
Ремонт свечей заключается в очистке загрязненных эле­ментов в растворителях или струей песка и проверке работо­способности на разряднике с параллельно включенной эта­лонной свечой.

## Slide 24
Агрегаты трансмиссии
Трансмиссия (от лат. transmissio - передача, переход) - устройство или система для передачи вращения от двигателя к ведущим колесам.
Сцепление. Основные повреждения картера сцепления следующие:
обломы и трещины, в том числе захватывающие отвер­стия под втулки вилки или центральное отверстие под крышку подшипника;
износ отверстий во втулках под вал вилки и крышку подшипника;
коробление поверхности прилегания к картеру маховика.

## Slide 25
При наличии трещин и обломов, захватывающих отверстия
под втулки вала вилки или центральное отверстие, а также проходящих более чем через одно отверстие крепления ко­робки передач, картер выбраковывают. Другие трещины и обломы устраняют заваркой и наплавкой. Износ отверстий во втулках устраняют заменой втулки. При износе отверстия под крышку подшипника отверстие восстанавливают наплавкой или электроконтактным железнением. Коробление поверхно­сти прилегания к картеру маховика (блоку цилиндров) прове­ряют с помощью шаблона и щупа. Коробление торцовой по­верхности устраняют наплавкой и (или) обработкой резанием.

## Slide 26
Основные повреждения нажимного диска:
обломы;
трещины;
риски, задиры, износ и коробление рабочей поверхности диска;
износ отверстий под оси отжимных рычажков.
При наличии трещин или обломов диск бракуют. Рабочие поверхности всех дисков при капитальном ремонте подлежат обработке.
Основными повреждениями ведомого диска являются:
обломы и трещины на деталях;
поломка пружин гасителя крутильных колебаний или местный износ торцов пружин;
коробление диска со ступицей (без фрикционных накла­док);
ослабление заклепок крепления ступицы и диска гасителя;
износ шлицев ступицы;
износ фрикционных накладок

## Slide 27
При наличии обломов и трещин на деталях диска его вы­браковывают. При поломке пружин гасителя или местном из­носе торцов пружин последние заменяют. Коробление диска со ступицей (без фрикционных накладок) определяют индика­тором часового типа ИТ, установленным на штативе (диск устанавливают в центрах). Износ шлицов ступицы определя­ют калибром. При большом износе ступицу заменяют. При капитальном ремонте все фрикционные накладки подле­жат обязательной замене на новые. После восстановления контролируют отклонение от плоскостности наружных по­верхностей фрикционных накладок в сборе и торцовое биение наружных поверхностей фрикционных накладок относительно оси центрального отверстия.

## Slide 28
Коробка передач.
Основные повреждения картера коробки передач:
пробоины, трещины, обломы ушков крепления картера;
износ отверстий под подшипники и ось блока шестерен заднего хода.
При наличии обломов и пробоин картер выбраковывают. Если трещины не захватывают отверстия под подшипники или ось блока шестерен заднего хода, то картер восстанавли­вают сваркой. Наибольшее распространение получил холод­ный способ сварки чугуна стальными электродами и электро­дами из цветных металлов и сплавов. Если трещины захваты­вают отверстия под подшипники, то картер выбраковывают. Облом ушка крепления картера устраняют наплавкой или приваркой ремонтного ушка. Если облом захватывает тело картера или обломано более одного ушка, картер выбраковы­вают. Износ отверстий под подшипники восстанавливают вневанным железнением, электроконтактным железнением или электроискровым наращиванием, установкой ДРД. Износ отверстий под ось блока шестерен заднего хода устраняют обработкой под ремонтный размер или установкой ДРД. Износ торцовых поверхностей бобышек под блок шестерен заднего хода устраняется фрезерованием. Увеличение размера компенсируют установкой шайб соответствующей толщины.

## Slide 29
Основные повреждения первичного вала:
обломы зубьев и шлицев;
трещины;
выкрашивание рабочих поверхностей зубьев;
износ зубьев по толщине;
износ зубьев муфты включения передачи по толщине;
вмятины от роликов или износ отверстия под ролико­вый подшипник;
износ шлицев по толщине;
износ шейки под подшипник;
износ шейки под сальник;
повреждение или износ резьбы

## Slide 30
При обнаружении обломов или трещин вал выбраковыва­ют. Вал используют без ремонта, если площадь зоны выкра­шивания рабочих поверхностей не превышает 10 мм2 на сто­роне зуба. Износ зубьев шестерни постоянного зацепления по толщине проверяют калибром. Если износ больше допустимо­го, то вал выбраковывают. Износ зубьев муфты по толщине определяют замером бокового зазора в зацеплении с сопря­женной новой деталью. При этом боковой зазор должен быть в допустимых пределах. Если он больше, то вал восстанавли­вают заменой венца ДРД. Если вмятины от роликов или износ отверстия под роликовый подшипник превышают допусти­мый, то вал выбраковывают. Износ шлицев по толщине уста­навливают калибром. Восстанавливаются шлицы наплавкой под слоем флюса и последующей обработкой. Изношенную шейку под внутреннее кольцо подшипника восстанавливают железнением, хромированием или наплавкой

## Slide 31
Основными дефектами крышки подшипника первичного вала являются:
обломы и трещины;
износ шейки под муфту выключения сцепления;
износ отверстия с маслосгонной резьбой;
износ маслонагнетательных лопаток;
износ отверстия под сальник;
износ отверстий под болты крепления к картеру;
облом прилива под пружину;
повреждение резьбовых отверстий с метрической и ко­нической дюймовой резьбой.

## Slide 32
Обломы и трещины на крышке определяют осмотром и при их наличии деталь выбраковывают. Износ шейки под муфту выключения сцепления определяет калибром-скобой и устра­няется наплавкой или установкой ДРД. Износ отверстия с маслосгонной резьбой и отверстия под сальник определяют калибром-скобой и восстанавливается установкой ДРД. Износ маслонагнетательных лопаток определяют осмотром и калиб- ром-скобой и устраняют наплавкой. Износ отверстий под бол­ты крепления к картеру определяют калибром-пробкой и вос­станавливают заваркой. Облом прилива под пружину устра­няют путем замены дефектной части ДРД. Повреждение резь­бовых отверстий восстанавливают заваркой, установкой до­полнительной резьбовой вставки, а коническая резьба восста­навливается углублением ее не более чем на 2,0 мм.

## Slide 33
Дефектами на промежуточном валу могут быть:
обломы и трещины;
выкрашивание рабочих поверхностей зубьев;
забоины и отколы на торцах зубьев или износ зубьев по длине;
износ зубьев по толщине;
износ шпоночных пазов (для всех шеек вала);
износ шейки под передний подшипник;
износ шейки под задний подшипник;
износ шеек под шестерни соответствующих передач;
износ паза под хвостовик вала ведущей шестерни масля­ного насоса по ширине;
повреждение резьбы.

## Slide 34
При наличии на валу обломов и трещин вал бракуется. Вы­крашивание рабочих поверхностей зубьев устраняют заменой зубчатого венца ДРД, в случае невозможности замены деталь выбраковывают. Забоины, отколы на торцах зубьев или износ зубьев по длине определяют осмотром и калибром-скобой и устраняют зачисткой или заменой зубчатого венца. Износ зубьев по толщине определяют калибром «НЕ» по длине об­щей нормали по 2, 3 или 4 зубьям и восстанавливают заменой зубчатого венца. При невозможности восстановления деталь выбраковывают. Износ шпоночных пазов устраняют путем нарезания новых пазов под углом 180° к изношенному или заваркой. Износ шеек под подшипники и шестерни определя­ются калибром и восстанавливают железнением, хромирова­нием или наплавкой. Износ под хвостовик вала ведущей шестерни масляного насоса по ширине восстанавливают наплавкой.

## Slide 35
Основными повреждениями синхронизаторов являются:
обломы и трещины деталей;
износ паза каретки (износ диска под сухари вилки);
износ шлицев по толщине;
износ зубьев муфты (каретки) по толщине;
износ зубьев каретки с торца включения;
риски, задиры или неравномерный износ фрикционных колец;
нарушение фиксации каретки в обойме.

## Slide 36
При наличии обломов и трещин детали выбраковывают и заменяют новыми. Износ паза каретки (износ диска под суха­ри вилки) определяют калибром и устраняют заменой детали. Износ шлицев каретки по толщине определяют калибром. При увеличении зазора каретку выбраковывают и заменяют новой. Износ зубьев муфты каретки по толщине определяют калибром, при увеличенном зазоре деталь выбраковывают. Износ зубьев каретки с торцов устраняют, при возможности, зачисткой острых кромок или деталь выбраковывают. Риски, задиры или неравномерный износ фрикционных колец опре­деляют осмотром и устраняют путем замены колец. Наруше­ние фиксации каретки в обойме устраняются заменой дефект­ных деталей.

## Slide 37
Карданная передача.
Основные повреждения карданного вала\
погнутость трубы;
погнутость щек вилок;
обломы или трещины на вилках.
Погнутость трубы устраняют правкой. Биение в любой точке вала не более 0,4 мм. При проверке биения вал центри­руют по пазам и отверстиям в вилках. Погнутость щек вилок устраняют также правкой. При обломах и трещинах вилка подлежит замене. Для этого следует срезать сваркой шов, вы- прессовать негодную вилку, запрессовать новую и приварить ее к трубе сплошным швом шириной 8 мм по всей окруж­ности. Дефектом фланца карданного вала является износ от­верстий под подшипники. Если диаметр отверстий превышает допустимый, то их подвергают вибродуговой наплавке с по­следующей обработкой отверстий до номинального размера.

## Slide 38
Повреждения крестовины карданного вала следующие:
вмятины на поверхности шипов;
износ шипов по диаметру.
Эти дефекты устраняются автоматической наплавкой в углекислом газе с последующей термической и механической обработкой. Отклонение от соосности поверхностей шипов после обработки - не более 0,15 мм. Овальность и конусооб- разность поверхностей шипов по всей длине - не более 0,008 мм.

## Slide 39
Основные повреждения скользящей вилки:
погнутость шеек;
износ отверстий под подшипники;
ослабление посадки или нарушение герметичности за­глушки;
ослабление крепления защитного колпака;
износ шейки под подшипник и сальник удлинителя ко­робки передач.
Погнутость щек вилки устраняют правкой. Если диаметр отверстий под подшипники больше допустимого, их подвер­гают вибродуговой наплавке с последующей обработкой от­верстий до номинального размера. Дефекты заглушки устра­няют ее заменой, ослабление крепления защитного колпака - сваркой. Заглушку вилки кардана после запрессовывания сле­дует обжать для прочности и герметичности соединения. Вил­ки с трещинами, обломами и недопустимым износом шлице- вых канавок по ширине подлежат выбраковке.

## Slide 40
Ведущий мост.
Основные повреждения картера ведуще­го моста:
обломы и трещины на картере;
обломы и трещины на кожухах полуосей;
смятие или облом шлицев кожуха полуоси;
износ шейки кожуха под подшипник ступицы;
риски, задиры или износ кольца сальника ступицы;
повреждение резьбы на кожухе полуосей;
износ отверстий под оси тормозных колодок;
износ отверстий под трубку кронштейна задней тормоз­ной камеры;
ослабление заклепок крепления суппорта;
повреждение резьбы под шпильки крепления редуктора;
повреждение резьбовых отверстий крепления резиновой подушки.

## Slide 41
При наличии трещины длиной менее 200 мм, не захваты­вающей отверстий под кожухи полуосей, картер восстанавли­вается заваркой трещины, в противном случае картер выбра­ковывают. Детали с обломами и трещинами на суппорте и кожухе полуоси бракуют. Риски, задиры и износ кольца сальника ступицы устраняют обработкой до устранения по­вреждения. Износ отверстий под оси колодок и под трубку кронштейна задней тормозной камеры восстанавливается установкой ДРД или заменой суппорта

## Slide 42
Основными повреждениями картера редуктора являются:
износ отверстий под подшипники ведущей шестерни;
износ отверстий под стакан подшипников ведущей шес­терни;
износ отверстий под подшипники дифференциала;
повреждение резьбы под гайки подшипников дифферен­циала.
Обломы и трещины, не захватывающие посадочные отвер­стия, устраняют заваркой или наплавкой. Отверстие под ста­кан подшипников и подшипники ведущей шестерни восста­навливаются установкой ДРД или наплавкой с последующим растачиванием под номинальный размер. Износ отверстий под подшипники дифференциала и поврежденная резьба под гай­ки подшипников дифференциала восстанавливают вибродуго­вой наплавкой.

## Slide 43
Основными повреждениями дифференциала в сборе с ве­домой шестерней редуктора являются:
обломы и трещины на чашках;
обломы вершин зубьев ведомой шестерни по краям;
выкрашивание рабочей поверхности зубьев ведомой шестерни;
износ зубьев ведомой шестерни по толщине;
ступенчатый износ поверхности зубьев;
ослабление заклепок;
износ отверстий под шейки крестовины дифференциала;
износ отверстий под шестерни полуоси;
износ шеек под подшипники;
риски, задиры и неравномерный износ поверхности под опорные шейки сателлитов;
риски, задиры и неравномерный износ торцов под шайбу шестерни полуоси;
износ резьбы под шпильки.

## Slide 44
При наличии трещин на чашках их выбраковывают. Обло­мы вершин зубьев ведомой шестерни по краям при длине облома менее 5 мм (с каждой стороны) устраняют путем зачи­стки и округления острых кромок, при длине более 5 мм шес­терню заменяют. Ведомую шестерню заменяют при наличии выкрашивания рабочей поверхности, износе зубьев по толщи­не и при увеличенном боковом зазоре. Износ отверстий под шейки крестовины дифференциала устраняют обработкой до ремонтного размера, железнением, наплавкой или сверлением новых отверстий в коробке дифференциала, расположенных под углом 45 0 к изношенным.

## Slide 45
Отверстия под шестерню полу­оси восстанавливают растачиванием и установкой ДРД. Шей­ки под подшипники восстанавливают под размер рабочего чертежа наплавкой, железнением или хромированием с после­дующей обработкой. Риски, задиры или неравномерный износ поверхности под опорные шайбы сателлитов и торца под шайбу шестерни полуоси устраняют обработкой под ремонт­ный размер (два ремонтных размера с интервалами 0,5 и 1 мм, соответственно) с последующей установкой опорных шайб соответствующего размера.

## Slide 46
Основными повреждениями ведущей шестерни являются:
обломы вершин зубьев у края;
выкрашивание рабочей поверхности зубьев;
износ зубьев по толщине;
износ шлицев по толщине;
ступенчатая выработка по поверхности зубьев;
износ шейки под передний роликоподшипник;
износ шейки под средний роликоподшипник;
износ шейки под задний роликоподшипник;
повреждение резьбы.

## Slide 47
Шестерни главной передачи не раскомплектовывают. В слу­чае износа одной из них допускается комплектование пары шес­тернями, бывшими в эксплуатации или новыми с обязательной проверкой их зацепления по пятну контакта. Обломы вершин зубьев у края восстанавливаются закруглением острых кромок. При невозможности закругления деталь выбраковывают. Вы­крашивание рабочих поверхностей зубьев не допускается. Износ зубьев по толщине определяют по боковому зазору с сопряжен­ной новой деталью, при увеличенном зазоре деталь выбраковы­вают. Износ шлицев по толщине определяется калибром, при увеличенном износе деталь выбраковывают. Износы шеек под передний, средний и задний подшипники восстанавливаются хромированием, железнением или наплавкой. Поврежденные резьбы калибруются или восстанавливаются наплавкой.

## Slide 48
Передняя ось.
Основные повреждения балки передней оси.
износ бобышки под шкворень по высоте;
износ конусных отверстий;
выбоины и неравномерный износ площадок под рессоры;
износ отверстий под стремянки рессор.
Если балка имеет обломы и трещины, то ее выбраковыва­ют. В случае, если трещина проходит от отверстия под стре­мянку рессор наружу, то допускается заварка таких трещин. Изгиб и скручивание определяют на стенде для проверки и правки балок передних осей. Правка производится в холодном состоянии. При невозможности исправления балки выбрако­вывают. Износ бобышки под шкворень устраняется обработ­кой торцевых поверхностей с последующей установкой ком­пенсирующих шайб между бобышками шкворня и кулака. Из­нос отверстий под стремянки крепления рессор, местный из­нос отверстий под центровые болты рессор устраняют завар­кой. Отклонение от параллельности площадок под рессоры допускается не более 0,5 мм на длине 100 мм.

## Slide 49
Основные повреждения поворотной цапфы:
износ конусных отверстий под поворотные рычаги;
износ отверстий во втулках под шкворень;
износ отверстий под втулки шкворня;
износ проушины под балку;
износ шеек под подшипники.
На поворотном кулаке из-за повышенных нагрузок могут возникать трещины и обломы, которые определяют осмотром и дефектоскопией. В этих случаях поворотные кулаки выбра­ковывают. Износ конусных отверстий под рычаги определяет­ся конусным калибром. Если диаметр отверстия под втулки шкворня превышает допустимый размер, они обрабатываются под ремонтный размер. Износ шеек под внутренний и внеш­ний подшипники устраняют железнением или хромированием с последующей обработкой резанием.

## Slide 50
Требования безопасности. Рабочие места слесарей долж­ны содержаться в чистоте и не загромождаться деталями. Вер­стаки должны иметь жесткую и прочную конструкцию и быть достаточно устойчивыми, шириной не менее 0,75 м.
Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и болтов. Лезвие отвертки должно по толщине соответствовать ширине шлица в голове винта. Слесарные тиски должны иметь исправные губки и зажимной винт.
При работе пневматическим инструментом подавать воз­дух разрешается только после того, как инструмент установ­лен в рабочее положение. Шланги должны быть исправными, крепление их проволокой запрещается. Ручные и пневматиче­ские инструменты должны быть оборудованы эффективными глушителями шума и выпуска сжатого воздуха.

## Slide 51
Присоединение электрического инструмента к электросети разрешается только при помощи штепсельных соединений. Проверка замыканий на корпусе и состояние изоляции прово­дов, отсутствия обрыва заземляющего провода должна произ­водиться мегомметром не реже одного раза в месяц. К работе с электрическим инструментом допускаются лица, прошедшие специальное обучение и инструктаж по технике безопасности.

## Slide 52
. Автомобильные шины
Экономическая целесообразность ремонта шин. Усло­вие восстановления шин заключается в достижении ими нор­мативной послеремонтной наработки. При обеспечении этого условия целесообразность восстановления шин устанавливают расчетом наибольшей стоимости ремонта Ср (р.) по формуле
Cp<CHi (5.1)
где Пр и Пн - пробег отремонтированной и новой шины, тыс. км, соответственно; Сн - стоимость новой шины, р.

## Slide 53
Повреждения покрышек и камер. Основные поврежде­ния покрышек:
износ протектора;
проколы;
порезы;
разрывы;
расслоение каркаса.
По месту расположения повреждения бывают наружные, внутренние и сквозные, а по объему - захватывающие не­большой участок и захватывающие покрышку по всей окруж­ности.

## Slide 54
Камеры, имеющие кольцевые прорезы, потертости в ре­зультате движения на спущенной шине, признаки старения, разрушенные нефтепродуктами, непригоды к ремонту.
Технические условия на прием автомобильных шин в ремонт. В ремонт принимают покрышки, имеющие не более одного сквозного повреждения размером до 100 мм для легко­вых автомобилей и до 150 мм для грузовых автомобилей. До­пускаются повреждения каркаса на глубину одного слоя для шин легковых автомобилей и до двух слоев для шин грузовых автомобилей. Могут приниматься в ремонт наложением ново­го протектора покрышки с местными повреждениями. В зави­симости от значения износа протектора и состояния каркаса, покрышки, пригодные к ремонту наложением протектора, от­носятся к одной из групп ремонта:
покрышки с частичным износом рисунка протектора, не имеющие сквозных трещин;
покрышки с полным износом рисунка протектора, имеющие сквозные повреждения каркаса.

## Slide 55
В ремонт не принимают покрышки, имеющие излом или оголение металлического сердечника борта, пропитанные маслом, что привело к набуханию резины, с признаками ста­рения, с изломом внутренних слоев каркаса, с деформирован­ными бортами, с износом корда брекера, со сквозными повреж­дениями, находящимися на расстоянии менее 50 мм от пятки борта, спустя пять лет с момента изготовления.
Гарантийный пробег покрышек после устранения местных повреждений установлен 10... 16 тыс. км, в зависимости от ха­рактера повреждения. Для покрышек, отремонтированных наложением нового протектора этот пробег установлен в пре­делах 12...28 тыс. км, в зависимости от группы ремонта.

## Slide 56
Виды ремонта покрышек. Для покрышек установлено два вида ремонта: местный (устранение местных поврежде­ний) и восстановительный (наложение нового протектора). Вид ремонта определяют при осмотре покрышки.
Ремонт покрышек с местными повреждениями включа­ет основные операции: осмотр, очистку, подготовку повреж­денных участков, нанесение клея и его сушку, установку пла­стырей или манжет, вулканизацию, обработку, контроль.
Для осмотра покрышек применяют расширители с пневмо­приводом и бортовыворачиватели. Внутренние расслоения определяют обстукиванием молотком (покрышка издает глу­хой звук) или при помощи ультразвукового дефектоскопа. По­крышку очищают механически или вручную жесткими щет­ками и скребками с подачей теплой воды. Затем ее высуши­вают в течение 2 ч потоком воздуха, нагретого до температу­ры 40 °С. Из покрышки удаляют инородные предметы и отме­чают мелом границы поврежденных участков. Вырезают эти участки на всю глубину. Форма полученных углублений пред­ставляет собой усеченный конус с углом при вершине 90°.

## Slide 57
Материал каркаса не должен иметь влажность более 6 %. При необходимости покрышку высушивают горячим воздухом в течение 24 ч или ультрафиолетовыми лучами в течение 2...4 ч. Поверхности реза обрабатывают дисковой проволочной щеткой или фигурной шарошкой, закрепленной на конце гибкого при­водного вала. После обработки поверхности очищают от пыли.
Резиновый клей состоит из клеевой резины и бензина. Клей наносят дважды: первый раз массовая доля клеевой резины составляет Vg, второй раз - V5. Клей наносят кистью, вначале на внутренние поверхности, а затем - на наружные. Первый слой клея сушат в сушильном шкафу при температуре 30...40 °С в течение 25...30 мин, а второй слой - в течение 35...40 мин.

## Slide 58
Каркас покрышки, глубина повреждения которого более двух слоев, ремонтируют пластырями или манжетами, изго­товленными из годных участков каркаса выбракованных по­крышек. При меньшей глубине повреждений применяют по­лосы обрезиненного корда. Способы устранение повреждений покрышек вырезанием участков приведены на рис. 5.5, при этом несквозные повреждения устраняют вырезанием ре­зины по схеме одинарного конуса (рис. 5.5, а; 5.5, б и 5.5, в), а сквозные повреждения - по схеме встречного конуса (рис. 5.5, г).

## Slide 59
На внутреннюю поверхность покрышки при необходимости уста­навливают пластырь. Ремонтные материалы промазывают клеем, сушат, накладывают на восстанавливаемые участки покрышки и прикатывают роликом. Края ремонтного материала заклеивают прослоечной резиной. Число пластырей и направление их нитей должно соответствовать числу вырезанных слоев и направлению нитей каркаса. Между слоями прокладывают прослоечную резину. Последний слой каркаса перекрывает поврежденный участок на 20...30 мм. Заделывание повреждений начинают с внутренней стороны покрышки, а заканчивают с наружной.

## Slide 60
Рис. 5.5. Устранение повреждений покрышек вырезанием участков: а, б - наружным конусом; в - внутренним конусом; г - встречным конусом; 1 - прослоечная резина; 2 - протекторная резина; 3 - пластырь

## Slide 61
На внутреннюю поверхность покрышки при необходимости уста­навливают пластырь. Ремонтные материалы промазывают клеем, сушат, накладывают на восстанавливаемые участки покрышки и прикатывают роликом. Края ремонтного материала заклеивают прослоечной резиной. Число пластырей и направление их нитей должно соответствовать числу вырезанных слоев и направлению нитей каркаса. Между слоями прокладывают прослоечную резину. Последний слой каркаса перекрывает поврежденный участок на 20...30 мм. Заделывание повреждений начинают с внутренней стороны покрышки, а заканчивают с наружной

## Slide 62
Прочное соединение покрышки с ремонтными материала­ми получают путем вулканизации, которая превращает соеди­няемые элементы в монолитную прочную и эластичную мас­су. Вулканизацию ведут в секторных формах с паровым или электрическим подогревом. На рис. 5.6 приведены

## Slide 63
Рис. 5.6. Аппараты для вулканизации покрышек: a - мульда; б - сектор; 1 - корпус; 2 - струбцина; 3 - покрышка; 4 - бортовые накладки; 5 - корсет; 6 - паровая камера; 7 - штуцер для подвода пара; 8 - устройство для затяжки корсета

## Slide 64
для вулканизации покрышек. Температура рабочих поверхно­стей вулканизационных устройств составляет 143+2 °С. Давле­ние воздуха в мешках при опрессовке покрышек во время вулканизации должно быть не менее 0,5 МПа. Время вулкани­зации зависит от размеров покрышки, массы ремонтного ма­териала и вида повреждения и составляет от 60 до 150 мин.
После вулканизации срезают излишки резины и заусенцы и зачищают неровности. Затем проверяют сплошность и проч­ность соединений, отсутствие раковин и твердость резины.

## Slide 65
Установка нового протектора. Долговечность каркаса превышает долговечность протектора в 2...3 раза, что позво­ляет эффективно эксплуатировать шины с восстановленным протектором. Протектор устанавливают после устранения местных повреждений. Установка нового протектора включает такие операции:
шероховку восстанавливаемой поверхности;
нанесение клея и сушку;
подготовку, наложение и прикатку протекторной резины;
вулканизацию и обработку поверхности.
Протектор вулканизируют в бандажных или кольцевых вулканизаторах. После установки покрышки в прессформу подают сжатый воздух, пар или воду под давлением 1,2 МПа для опрессовки, которая предотвращает расслоение каркаса и уменьшает вредное влияние повторной вулканизации.

## Slide 66
Время вулканизации покрышки зависит от размера по­крышки и способа опрессовки. Время вулканизации после опрессовки холодной водой составляет 105...155 мин, возду­хом - 90... 140 мин, при опрессовке паром это время сокраща­ется примерно на 30 %.
Ремонт камер. Для определения проколов камеры ее наду­вают сжатым воздухом под давлением 0,05 МПа и помещают в ванну с водой. Место повреждения определяют по выходу воздушных пузырьков. Ремонт камер включает следующие операции:
вырезание повреждений;
шероховку мест наложения заплат;
заготовку ремонтных материалов;
нанесение резинового клея и сушку;
замену вентилей и фланцев;
установку ремонтных материалов;
вулканизацию и обработку;
контроль качества.

## Slide 67
Требования безопасности. При ремонте покрышек и ка­мер применяют органические растворители, пары которых огнеопасны и вредно действуют на организм человека. Пред­ставляет опасность органам дыхания резиновая и тканевая пыль. Отрицательно действует на организм человека и тепло, выделяющееся в большом количестве при работе вулканиза- ционного оборудования. Запасы бензина, клея и других вред­ных веществ, находящиеся в герметически закрытых металли­ческих сосудах, не должны превышать трехчасовой потребно­сти в них. Помещение должно быть оборудовано приточно- вытяжной вентиляцией с отсосами у мест вредных выделений. Светильники и электрооборудование должны быть во взрыво- безопасном исполнении. Круги и щетки шероховальных стан­ков должны быть ограждены защитными кожухами. Работать необходимо на шероховальных станках в защитных очках. Запрещается обрабатывать на абразивных кругах в помещении металлические детали. Металлические ключи и молотки должны быть медными или латунными. Все неподвижные части вулканизационного оборудования и паропроводы долж­ны быть теплоизолированы.

## Slide 68
Рамы, кузова и кабины
Рамы изготавливают из углеродистых (стали 08кп, 20 или 25) или низколегированных (30Т, 12ГС, 14ХГС, 19ХГС и др.) сталей, которые выдерживают горячую и холодную гибку и сварку. Для изготовления большинства деталей кузовов лег­ковых автомобилей и кабин применяют тонколистовые каче­ственные малоуглеродистые стали марок 08, 10, 15, 20.
Повреждения рам:
деформация лонжеронов и поперечин;
повреждения кронштейнов;
ослабление посадки заклепок;
износ отверстий;
трещины.
Неплоскостность полок собранной рамы не должна пре­вышать 7 мм. Неперпендикулярность поперечин рамы к ее лонжеронам не более 2 мм на длине 1 м. Критерием выбра­ковки лонжеронов и поперечин является деформация балок большего размера, чем предусмотрено, а также наличие уста­лостных трещин с коррозионным разрушением мест располо­жения этих трещин. Другие повреждения подлежат устра­нению.

## Slide 69
Ремонт рам
Раму ремонтируют при неполной или полной ее разборке. Неполную разборку применяют в случае неболь­шого количества трещин, ослабления заклепочных соедине­ний и износа отверстий. Ремонт рамы с полной разборкой включает:
очистку с удалением старой краски;
разборку на детали;
определение технического состояния деталей и их вос­становление;
сборку рамы и ее окрашивание.

## Slide 70
Рамы очищают в растворах каустической соды с массовой долей растворяемого вещества до 80 г/л при температуре 80...90 °С в течение 1,0... 1,5 ч. После такой очистки необходи­ма промывка рамы в горячей воде. Заклепочные соединения разбирают с применением пневматических рубильных молот­ков или газовой резки. Однако газовая резка значительно оп­лавляет основной металл и изменяет его структуру в зоне на­грева. После отделения головки тело заклепки выбивают из отверстия пневмомолотком с оправками. Балки рамы правят в холодном состоянии на прессе. Результат правки контролиру­ют линейками и шаблонами. Затем устанавливают границы усталостных трещин.

## Slide 71
Трещины прорезают, обеспечивая зазор 1...3 мм, что повышает качество шва. Поврежденные участки балок заменяют приваренными ДРД. Все сварные соединения выполняют встык. Применяют электроды ОЗС-6, ВН-48 или У ОНИ-13/55 диаметром 4 мм. Сварной шов и прилегающую к нему поверхность основного металла на ширине 20 мм по обе стороны очищают от шлака. Валик шва должен иметь ровную чешуйчатую поверхность. Шов не должен возвышаться более чем на 2 мм над поверхностью основного металла.
Изношенные отверстия заваривают на медной подкладке. Затем шов зачищают, сверлят отверстия, диаметр которых на 1 мм меньше номинального, и раздают дорном на прессе уси­лием 200...600 кН до требуемого размера. Кромки отверстий упрочняют шариком.

## Slide 72
Рамы собирают с помощью гидравлической установки для клепки. Применение гидравлической установки по сравнению с пневматической не требует нагрева заклепки, уменьшает шум, снижает трудоемкость и повышает качество работы. Усилие формирования головки заклепки зависит от ее диа­метра. Например, если диаметр заклепки равен 10 мм, то уси­лие, развиваемое установкой, должно быть 160 кН. Собран­ную раму окрашивают способом окунания.
Повреждения кузовов и кабин встречаются в виде:
коррозионных разрушений и усталостных трещин;
механических повреждений (вмятин и разрывов);
пространственных отклонений расположения элементов и старения материала.

## Slide 73
Процесс ремонта кузовов и кабин включает следующее:
удаление старого лакокрасочного покрытия;
определение технического состояния и объема ремонт­ных работ;
предварительная правка панелей;
удаление поврежденных участков, заварка трещин и раз­рывов, приварка ДРД;
проковка и зачистка сварных швов;
окончательная правка и тонкая рихтовка поверхностей;
окрашивание и сушка.
Старое лакокрасочное покрытие эффективно удаляется в горячем растворе каустической соды. Предварительная правка панелей производится с помощью гидравлических или пнев­матических устройств с автоматическим или ручным приво­дом. Поврежденные участки удаляют пневмомеханическим устройством или газовым резаком. Устранение трещин и раз­рывов и приварку ДРД ведут электродуговой сваркой в среде углекислого газа, газокислородной или точечной сваркой.

## Slide 74
Электродуговую сварку панелей в среде углекислого газа выполняют током обратной полярности проволокой Св-08ГСА или Св-08Г2С. Спокойное горение дуги и минимальное раз­брызгивание металла обеспечивает сварка короткой дугой при быстром перемещении горелки. Сварку ведут полуавтомата­ми, которые обеспечивают подачу проволоки, газа и свароч­ного напряжения.
При газокислородной сварке применяют инжекторные го­релки с наконечниками № 1 или № 2. Диаметр присадочной проволоки d связан с толщиной S свариваемого металла зави­симостью d = 0,5iS + 1. Угол наклона горелки к свариваемой поверхности определяется толщиной металла, например, при толщине металла 1...3 мм он равен 20°.

## Slide 75
Детали соединяют внахлест точечной сваркой. Стационар­ные машины для точечной сварки имеют пневматический ме­ханизм сжатия свариваемых кромок. В качестве сварочных клещей применяют устройства с гидравлическим или пневма­тическим приводом.
Отдельные элементы каркаса автомобильного кузова со­единяют заклепками из стали или алюминия. Соединение эле­ментов каркаса производят пневматическими молотками, гид­равлическими скобами или на прессах. Распространены пнев­матические молотки массой 1,1... 1,6 кг с частотой ударов 1000... 1800 мин-1, работающие при давлении сжатого воздуха 0,5 МПа.

## Slide 76
Ремонт металлических деталей кузовов и кабин.
Харак­терными повреждениями являются:
вмятины;
разрывы;
коррозия.
Небольшие вмятины выправляют выколоткой. Неглубокие закрытые вмятины устраняют вытягиванием изогнутым стержнем, который вводят через высверленное отверстие диа­метром 6 мм. При термомеханическом способе вмятину на­гревают до 600...650 °С, создавая нагретое пятно диаметром 20...30 мм. Ударами деревянной киянки с помощью различных поддержек вгоняют излишек металла в это пятно. Вмятины больших размеров заделывают полимерными композициями на основе эпоксидных смол.

## Slide 77
Повреждения в виде разрывов и поражений коррозией устраняют установкой ДРД с помощью точечной сварки, сварки в среде углекислого газа или приклеивания. ДРД изго­тавливают отдельно и устанавливают вместо вырезанного по- врс)1\ чпшого места. С внутренней стороны восстанавливаемо­го шсмснта закрепляют стеклоткань или стальной лист, имсюишс размеры на 15...20 мм больше чем размеры заплаты. На мест с установленными ДРД наносят шпатлевку, затем их шлифуют и закрашивают.
Нанесение противокоррозионных покрытий на поверхно­сти деталей кузовов предохраняет их от коррозионного раз­рушения при эксплуатации. Для этой цели применяют элек­трохимические покрытия, химические фосфатные покрытия, мастики, пластмассы и эмали.

## Slide 78
Наибольшее применение получили мастики, которые нано­сят для покрытия стальных деталей в нижней части кузова. Эти места наиболее подвержены действию коррозии. Хорошо защищают металлические детали от коррозии битумные мас­тики, которые состоят из композиции битума и измельченного волокнистого асбеста. Применяют материалы Tectil, Dinol, Noxutol, Rust-stop и др.
Мастику толщиной 1...2 мм наносят на предварительно грунтованную поверхность при помощи краскораспылителей. При эксплуатации мастика не затвердевает, а сохраняет вяз­кость и эластичность, поэтому она поглощает вибрацию дета­лей, служит шумо- и теплоизолирующим элементом.

## Slide 79
Требования безопасности. Кабины и кузова, подлежащие ремонту, должны устанавливаться и надежно закрепляться на подставках (стендах). При правке крыльев и других деталей их необходимо устанавливать на специальные оправки. За­прещается править детали, находящиеся на весу. Переносить, править и резать детали из листового металла разрешается только в рукавицах. Запрещается подавать металл, держа руки против режущих роликов.
При удалении старой краски химическим способом следует надевать резиновые перчатки и удалять краску с помощью шпателя. При окрашивании кузовов автобусов, пользоваться прочно установленными подмостями с поручнями, а также лестницами-стремянками.

## Slide 80
Во избежание излишнего туманообразования и в целях снижения загрязнения рабочей зоны аэрозолями и парами кра­сок и лаков при пульверизаторной окраске краскораспылитель держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности на расстоянии не более 350 мм от нее.
Приготовление красок производить в изолированном от окрасочного отделения помещении, при этом надевать респи­ратор и защитные очки. При окраске, выполняемой на откры­том воздухе, находиться с подветренной стороны. Окрашива­ние внутри кабины и салона автомобиля, а также салона авто­буса производить только в респираторах при открытых две­рях, окнах, люках. На окрасочных участках и в местах хране­ния красок и растворителей не пользоваться открытым огнем и не применять искрообразующие приспособления и оборудо­вание. Окрашивание осуществлять в окрасочной камере, обо­рудованной вентиляцией.