## Slide 1: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТИПОВЫХ ДЕТАЛЕЙ Классификация деталей ремонтного фонда

## Slide 2
Классификация деталей - это разделение их на группы с одинаковыми признаками. Использование результатов клас­сификации деталей позволяет существенно уменьшить объем работ по разработке процессов и средств ремонта, связанных с их восстановлением, что приводит к уменьшению объемов технологической подготовки производства.

## Slide 3
Классификацию деталей в авторемонтном производстве разработали К.Т. Кошкин и Г.А. Малышев. Эта классифика­ция включает десять классов деталей.
Толстостенные корпусные детали (из отливок) - блок и головка цилиндров, картер коробки передач и др.
Тонкостенные коробчатые детали (штампованные из листа) крылья, масляный картер, топливный бак и др.
Прямые круглые стержни с гладкой поверхностью - поршневой палец, валик водяного насоса, оси и др.
Прямые круглые стержни с фасонной поверхностью - шлицевые валы, пальцы рулевых тяг и др.
Некруглые стержни - шатун, коленчатый вал и др.
Полые стержни - гильзы цилиндра, втулки шатуна и др.
Диски с гладкой периферией - маховик, шкив вентиля­тора, ступица и др.
Диски с фасонной периферией - зубчатые колеса, кулач­ки, эксцентрики и др.
Крепежные детали.
Другие детали.

## Slide 4
Каждому из перечисленных классов деталей соответствует определенное множество видов элементов. Например, толсто­стенным корпусным деталям присущи связующие, опорные, стыковые и крепежные элементы. Каждому виду элементов соответствуют определенные виды нагрузок, разрушительных процессов, изнашивания и повреждений. Детали автомобиль­ного двигателя, например, содержат больше всего восстанав­ливаемых элементов в виде внутренних цилиндрических по­верхностей (около 30 %). Наружные цилиндрические поверх­ности составляют около 15 %. Поверхности сложного профи­ля составляют около 5 %, на внутренние и наружные резьбы приходится примерно 11 и 2 %. Внутренние полости 3 % де­талей должны быть герметичными. На трущиеся торцы при­ходится 15 % поверхностей, а на стыки - 18 %.

## Slide 5
Корпусные детали
Устройство и повреждения. К корпусным деталям отно­сят блоки цилиндров, картеры сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, заднего моста и топливных насосов вы­сокого давления (ТНВД), головку и корпус бензонасоса, кор­пус карбюратора и др.
Признаки корпусной детали:
® коробчатая форма, необходимая для образования закры­того рабочего объема, в котором размещают различные меха­низмы агрегата и запас смазочного масла;
жесткие стенки, подверженные статическим и динамиче­ским нагрузкам с оребренными приливами и бобышками, в которых выполнены гладкие и резьбовые отверстия;
глубокие отверстия, выполненные в собранных деталях (в том числе из разных материалов), когда плоскость соедине­ния проходит через ось отверстий;
наличие стыковых плоскостей;
высокая точность размеров, формы и расположения основных цилиндрических и плоских поверхностей.

## Slide 6
Материал корпусных деталей, полученных из отливок, — серый чугун (СЧ18), алюминиевый (AЛ-4) или цинковый (ЦАМ) сплавы. Наиболее распространен первый вид материала.
Основные повреждения корпусных деталей:
трещины в стенках, обломы, коробление или износ стыков;
разрушение резьб;
деформация или износ отверстий;
коррозия.
Детали с трещинами, проходящими через приливы с точ­ными отверстиями и резьбами, подлежат выбраковке.

## Slide 7
Наиболее сложная в технологическом отношении корпус­ная деталь автомобиля - это блок цилиндров (рис. 4.1), кото­рый на операциях изготовления собирается с крышками ко­ренных подшипников и картером сцепления. Наиболее сложная в технологическом отношении корпус­ная деталь автомобиля - это блок цилиндров (рис. 4.1), кото­рый на операциях изготовления собирается с крышками ко­ренных подшипников и картером сцепления. Эта сборочная единица не разукомплектовывается при эксплуатации и ремонте.

## Slide 8
Рис. 4.1. Основные повреждения блока цилиндров двухрядного двигателя: 1, 20, 21 - трещины; 2 - износ осей и штифтов; 3 - износ торца подшипника рас­пределительного вала; 4, 8 - предельная несоосность отверстий под распредели­тельный вал и коренных опор; 5 - забоины плоских поверхностей; 6 - износ тор­цов крышек коренных опор; 7 - износ отверстий под штифты; 9 - износ боковых поверхностей крышек коренных опор; 10 - деформация поверхностей отверстий коренных опор; 11 - ослабление посадки оси в блоке; 12 - деформация поверх­ностей отверстий под втулки распределительного вала; 13 - износ отверстий во втулках распределительного вала; 14, 22, 23 - деформация и коррозия поверхно­сти отверстий и торца под гильзу; 15, 17 - повреждения резьбы; 16- износ отвер­стий под толкатели; 18 - деформация плоскости под головку цилиндров; 19- износ боковых поверхностей под крышки коренных опор

## Slide 9
Требования к восстановлению. В корпусных деталях восстанавливают геометрические параметры элементов, проч­ность и сплошность материала. Точность размеров, формы и расположения стыковых поверхностей и отверстий оказывают решающее влияние на долговечность отремонтированного агрегата. Так, например, показатели блока цилиндров, опреде­ляющие надежность подшипников коленчатого и распредели­тельного валов, имеют такие значения. Допуски на размеры отверстий соответствует 5-6-му квалитету точности. Степени точности (ГОСТ 24643-81) имеют значения: суммарный до­пуск круглости и профиля продольного сечения отверстий - 6-7-я; параллельность общей оси подшипников распредели­тельного вала относительно крайних отверстий в коренных опорах - 8-9-я, соосность средней коренной опоры с крайними - 5-6-я. Шероховатость обработанных отверстий -Ra 0,63 мкм.

## Slide 10
Технологический процесс восстановления корпусной де­тали следующий:
механическая обработка поврежденных участков детали;
изготовление ДРД;
сварочные (в том числе связанные с закреплением ДРД) и наплавочные работы;
термические работы, связанные со снятием внутренних напряжений от сварки;
механическая обработка мест сварки;
нанесение полимерных покрытий;
установка ДРД, закрепляемых силами упругости, клеем и штифтами;
черновая обработка резанием стыков и отверстий;
нарезание резьб номинального и ремонтного размеров и установка спиральных резьбовых вставок;
чистовая обработка резанием поверхностей;
отделка поверхностей;
очистка от технологических загрязнений;
контроль детали.

## Slide 11
Механическая обработка в начале технологического процес­са восстановления детали служит для удаления поврежденных элементов, придания восстанавливаемым элементам правиль­ной геометрической формы, разделки и засверливания концов трещин, выполнения упоров и стыков под установку ДРД.
Трещины разделывают с помощью шлифовальной машины ИП2002. В качестве инструмента используют абразивный круг. В концах трещин высверливают отверстия диаметром 3 мм. Трещины в чугунных стенках заваривают проволокой ПАНЧ-11 или ПАНЧ-12, или штучными электродами ЦЧ-ЗА участками шва 20...25 мм с его проковкой. Сварочные работы на деталях из алюминиевого сплава выполняют аргонодуговой сваркой.

## Slide 12
Сварочные и наплавочные работы связаны с тепловложением в материал детали и вызывают напряженное состояние материала и сопутствующие деформации. Эти деформации применительно к чугунным деталям могут быть уменьшены их нагревом перед сваркой до температуры 600 °С. Сварку выполняют латунью JI63 в газокислородном пламени. На место обломанных приливов корпусных деталей, выполненных из алюминиевого сплава, приваривают ДРД.
Блок цилиндров из алюминиевого сплава, изготовленный кокильным литьем, после сварки должен пройти термическую обработку при температуре 180 °С в течение 10 ч.

## Slide 13
В несиловых стенках трещины герметизируют нанесением эпоксидного компаунда на основе смол ЭД16 или ЭД20. На мазеобразную пластмассу, покрывающую трещину, накла­дывают полоску стеклоткани, которую перекрывают стальной накладкой, толщиной 0,5...0,8 мм с нанесенным компаундом.
Основные восстанавливаемые элементы корпусной детали - это отверстия под подшипники. В блоке цилиндров к ним от­носятся коренные опоры, которые представляют собой точное прерывистое по длине отверстие, выполненное одновременно, как в блоке цилиндров, так и в привинченных крышках. В ре­монтном производстве апробированы такие способы восста­новления поверхностей опор под подшипники: установкой ДРД; нанесением полимерных композиций; проточным хо­лодным железнением; газопламенной наплавкой латунями; электродуговым и плазменным напылением.

## Slide 14
Изношенные резьбы восстанавливают нарезанием резьбы ремонтного размера или заваркой с последующим сверлением и нарезанием резьбы номинального размера, или ввинчивани­ем резьбовой спиральной вставки в предварительно нарезан­ную резьбу большего диаметра.
Средства и способы обработки резанием, обеспечивающие необходимое качество восстанавливаемых поверхностей, на­пример, блока цилиндров, следующие:
коренные опоры растачивают на специальных станках одновременно с обработкой отверстий во втулках распредели­тельного вала. Плоские поверхности фрезеруют или шлифу­ют. Торцы первой коренной опоры подрезают с базированием по обработанным коренным опорам и поверхности отверстия под гильзу первого цилиндра;

## Slide 15
торец картера сцепления в сборе его с блоком цилиндров подрезают с базированием по коренным опорам и обрабаты­ваемой поверхности. Последняя база обеспечивает снятие припуска наименьшей толщины. Отверстия под толкатели разворачивают под ремонтный размер.
Контрольные операции в конце процесса восстановления состоят из проверки чистоты детали, ее герметичности, разме­ров геометрических элементов и их взаимного расположения, шероховатости поверхностей. Размеры отверстий контроли­руют индикаторными нутромерами. Взаимное расположение поверхностей измеряют индикаторными средствами. Особое внимание уделяют контролю чистоты и герметичности масля­ных каналов.

## Slide 16
Валы, оси
Конструктивные особенности и повреждения. Валы в механизмах автомобиля служат для передачи момента и пре­образования движений (поступательного во вращательное или наоборот). Наиболее сложные детали автомобиля, относящие­ся к классу валов, - это коленчатые и распределительные ва­лы. Конструктивные элементы деталей - это шейки, кри­вошипы, кулачки, шпоночные пазы, торцы, стыки и отверстия.
Коленчатые валы изготовлены из конструкционных (сталь 45) или легированных (18ХНВА) сталей, или высокопрочного чугуна (ВЧ50). Распределительные валы изготовлены из улучшаемых сталей 45, 40Г, 50Г или цементуемых сталей 20, 20Г. Шейки валов закалены ТВЧ на глубину 1,5...3,0 мм.
Оси в отличие от валов не передают крутящие моменты и нагружены только поперечными силами и изгибающими мо­ментами, но имеют часть перечисленных конструктивных элементов, принадлежащих валам.

## Slide 17
Основные повреждения валов и осей:
износ шеек, кулачков, пазов, отверстий, торцов, резьб;
деформации;
усталостные трещины.
У деталей восстанавливают расположение, форму, размеры и шероховатость элементов, износостойкость трущихся по­верхностей и усталостную прочность. При восстановлении осей нет необходимости восстанавливать последнее свойство.
Точность обработки восстановленных шеек и кулачков 5-7-го квалитета (рис. 4.2), шероховатость поверхностей Ra 0,32...0,63 мкм, точность углового расположения кулачков и кривошипов + 15', допуск на радиус кривошипа + 0,05 мм.
В процессе восстановления детали припуски на обработку создают на шейках, их торцах и на поверхности отверстия под подшипник.

## Slide 19
Технологический процесс восстановления вала сле­дующий:
определение места расположения и размеров усталост­ных трещин и принятие решения о целесообразности восста­новления детали;
правка;
подготовка поверхностей под нанесение покрытий или установку ДРД;
нанесение покрытий или установка ДРД;
термическая обработка;
черновая обработка резанием;
закалка шеек ТВЧ;
упрочнение галтелей;
чистовая обработка;
отделка резанием шеек.

## Slide 20
Чугунные валы с усталостными трещинами выбраковыва­ют. Отдельные неопасные трещины в стальных валах могут быть разделаны абразивным инструментом по всей длине с целью образования канавки радиусом 1,5...2,0 мм и глубиной 0,2...0,4 мм. Острые кромки притупляют по периметру, а ма­териал в ложе канавки пластически деформируют.
Правка детали необходима для придания прямолинейности ее оси, что, в свою очередь, позволяет уменьшить величину припусков на обработку, более полно использовать ремонтные размеры детали и уменьшить ее дисбаланс.

## Slide 21
При исчерпании ремонтных размеров шеек деталей на них наносят покрытия и восстанавливают до номинальных разме­ров. Основные способы нанесения покрытий на шейки сталь­ных деталей - это наплавка различных видов. Наиболее рас­пространены два вида наплавки:
в первом процессе применяют пружинную проволоку диаметром 1,6 мм и флюс состава АН-348А с добавками 2,5 % феррохрома и 2 % графита. Режим наплавки: сила тока 190...200 А, частота вращения заготовки 3 мин-1, скорость по­дачи проволоки 2,4 м/мин. Затем шейки шлифуют и полиру­ют. Способ нетрудоемкий, обеспечивает высокую износостой­кость шеек, но имеет существенный недостаток - появление трещин при правке и шлифовании;

## Slide 22
второй процесс предусматривает применение проволоки Нп-ЗОХГСА диаметром 1,6 мм под слоем флюса АН-348А. Режим наплавки: сила тока 180...220 А, скорость подачи прово­локи 1,6...2,1 м/мин, частота вращения заготовки 2,0...2,5 мин-1. После наплавки заготовку нормализуют, точат и правят. Затем шейки закаливают, шлифуют и полируют. Процесс характери­зуется увеличенной трудоемкостью восстановления, но обес­печивает стабильное качество с высокими показателями изно­состойкости и усталостной прочности.

## Slide 23
Большие технологические трудности представляет нанесе­ние покрытий при восстановлении коленчатых валов, изготов­ленных из высокопрочного чугуна. Наилучшие показатели износостойкости и усталостной прочности шеек валов обеспе­чивают нанесение плазменных покрытий и установка сталь­ных закаленных ДРД.
Плазменное покрытие из композиции порошков наносят на подслой из материала ПН85Ю15. Состав композиции (% мас­сы): ПГ-ХН80СРЗ - 50, ПЖ4 - 30 и ПН85Ю15 - 20. Режимы процесса: сила тока 350 А, расстояние от сопла до детали 150 мм, расход азота 25 л/мин.
Восстановление коленчатого вала установкой ДРД включа­ет предварительную обработку шеек, изготовление ДРД и за­крепление их на шейках, обработку шеек (при необходимо­сти). ДРД состоит из двух полуколец, если ее закрепляют сваркой по образующим шейки, или из одной части в виде ленты, если ее закрепляют на шейке силами упругости и упо­рами. Материал полукольца - сталь 45, закаленная до 37...42 HRC, материал ленты - сталь 65Г.

## Slide 24
Шейки с приваренными ДРД окончательно шлифуют до номинального размера. Шейки с ДРД, закрепленными силами упругости по упорам, не шлифуют, а размер восстановленной шейки обеспечивают предварительным шлифованием и под­бором толщины ленты ДРД.
Припуск на обработку отверстий под подшипник создают запрессовыванием ДРД или наплавкой. Отверстие обрабаты­вают с базированием детали по шейкам, одна из которых са­мая близкая к обрабатываемому отверстию.
Шейки под шестерню и ступицу и поверхность отверстия под подшипник наплавляют вибродуговой наплавкой прово­локой Нп-40Х2М в среде углекислого газа. Ремонтные заго­товки распределительных валов получают наплавкой или напылением шеек и кулачков. Шейки коленчатых валов шли­фуют на специализированном станке 3B423, а кулачки рас­пределительных валов - на специальном копировально- шлифовальном станке ЗМ433У. Усталостную прочность вос­станавливают поверхностным пластическим деформировани­ем. Поверхностный слой наклепывают в концентраторах на­пряжений обкатыванием роликами, упрочняющей чеканкой, центробежной обработкой или алмазным выглаживанием.

## Slide 25
Полирование является отделочной операцией, на которую оставляют припуск 0,005 мм. Для полирования коленчатых валов применяют специальные станки СШ-4516. В качестве инструмента используют шлифовальные шкурки на тканевой основе. При отсутствии специального полировального обору­дования применяют ленточно-полировальные головки, уста­навливаемые на шлифовальные станки, или изготавливают собственными силами станки с войлочными кругами или жимками. В последнем случае абразивным материалом слу­жит алмазная паста.

## Slide 26
В заключение контролируют следующие параметры детали:
твердость поверхностей шеек;
размеры (диаметр и длину) шеек и фланцев и шерохова­тость их поверхностей;
диаметры отверстий;
длины от базового торца до торцов шеек;
ширину шпоночных пазов;
биения всех соосных цилиндрических поверхностей от­носительно крайних шеек;
радиусы и угловое расположение всех кривошипов отно­сительно шпоночного паза.
Параметры расположения измеряют индикаторными при­борами собственного изготовления, остальные параметры - универсальными средствами или калибрами

## Slide 27
Гильзы, пальцы
Ремонтные заготовки. Заготовку гильзы цилиндра, изго­товленную из чугуна СЧ-18 или ИЧГ-33, получают за счет создания припуска на внутренней цилиндрической поверхно­сти (рис. 4.3), на наружной поверхности цилиндрического пояска и на торце. Припуски на зеркале гильзы создают путем центробежного индукционного напекания композиции по­рошков, электроконтактной приварки стальной ленты, термо­пластического деформирования материала, установки ДРД в виде свернутой ленты и железнения.

## Slide 28
размеры)

## Slide 29
При центробежном индукционном напекании порошков гильзу устанавливают в патрон установки с горизонтальной осью вращения, засыпают порцию материала из композиции порошков ПЖ1 и ПГ-ХН80СР2 в равных долях и включают привод с частотой вращения 350...450 мин-1. Порошок равно­мерно распределяется по поверхности гильзы. В отверстие гильзы вводят высокочастотный индуктор и включают напря­жение. В течение 1,0...1,5 мин порошок нагревается и припе­кается к гильзе. Выключают нагрев и спустя 1,2...2,0 мин - привод. Долговечность гильз с таким покрытием в 2...3 раза выше, чем у расточенных под ремонтный размер.

## Slide 30
Электроконтактная приварка стальной ленты на поверх­ность цилиндра обеспечивает плотное соединение ленты с деталью, хороший отвод тепла от зеркала цилиндра в тело гильзы и отсутствие зазоров в стыках ленты. При этом внут­реннюю поверхность гильзы растачивают, в нее вставля­ют ленту, которую приваривают с помощью установки 011-1-06.01-Ремдеталь. Способ позволяет неоднократное вос­становление гильз, в том числе расточенных до одного из ре­монтных размеров.

## Slide 31
Установка для термопластического обжатия гильзы вклю­чает высокочастотный генератор, индуктор, спрейер, устрой­ство возвратно-поступательного и вращательного движения гильзы. Гильзу устанавливают на стол, которому сообщают вращение и возвратно-поступательное движение. Подают ТВЧ на индуктор и охлаждающий раствор в спрейер. Температура нагрева гильзы от индуктора 840...880 °С. При равномерном перемещении нагревающе-охлаждающего узла относительно гильзы в материале заготовки создается значительный осевой температурный перепад. Он обеспечивает различное напря­женное состояние по сечению детали и внутренние напряже­ния, под действием которых происходит равномерное пласти­ческое обжатие гильзы, создающее припуск на ее внутренней поверхности. Длительность процесса 5...6 мин. Значение обжатия 0,9...1 мм. Ресурс гильзы - 85...90 % от новой детали.

## Slide 32
Установка ДРД в виде свернутной ленты включает предва­рительное растачивание восстанавливаемой гильзы, мерную отрезку стальной полосы, сворачивание полосы в трубу в при­способлении к прессу, поочередное запрессовывание двух ДРД в гильзу, хонингование. В качестве материала ДРД при­меняют термически обработанную ленту из стали марок У8А, У10А, 70С2ХА, 65Г и др. Толщина ленты - 0,6...0,8 мм. Длина заготовки полосы соответствует длине развертки восстанавли­ваемого цилиндра с учетом натяга, необходимого для закреп­ления ДРД в гильзе цилиндра. Следует отметить, что запрес­совывание ДРД в гильзу приводит к увеличению наружного диаметра центрирующего пояска детали на 0,05...0,15 мм.
Возможно нанесение электрохимических покрытий осаж­дением хрома, железа и железа с никелем.
Припуск на центрирующем пояске гильзы создают с по­мощью электродугового напыления на установке модели 01.15.102.

## Slide 33
Поршневой палец изготовлен из стали 15Х или стали 45, материал детали проходит улучшение. Поверхность пальца закалена ТВЧ до твердости HRC 58...65 на глубину 1,0...1,5 мм. Деталь имеет отклонение наружного диаметра - 0,010 мм, ше­роховатость рабочей поверхности Ra 0,16 мкм. Повреждения поршневого пальца - износ рабочей поверхности. Ремонтную заготовку поршневого пальца, получают нанесением хромово­го покрытия на его трущуюся поверхность, термопластиче­ской или электрогидравлической раздачей.
Распространено нанесение хромовых покрытий на изно­шенные поверхности поршневых пальцев в саморегулиру­ющемся электролите состава: хромовый ангидрид - 225...300 г/л, кремнефтористый калий - 20 г/л, сернокислый стронций - 6 г/л. Процесс идет при температуре электролита 50...70 °С и плотности тока до 100 А/дм2 с выходом по току 0,17...0,20. Недостаток процесса - значительное время нанесения покры­тия, например, при толщине наносимого слоя 0,1 мм это время составляет 1...2 ч.
Большую производительность восстановления обеспечива­ет термопластическая или электрогидравлическая раздача.

## Slide 34
Обработка заготовок. Обработка резанием зеркала гильзы состоит из растачивания и хонингования.
Растачивание отверстий ведут на алмазно-расточных станках 2Е78П резцами из твердого сплава ВК6 с подачей 0,05 мм/об и скоростью резания около 100 м/мин. Деталь при обработке неподвижно закреплена в приспособлении.
Хонингование дает возможность получать поверхность с точностью 5-6-го квалитета и шероховатостью до 0,16 мкм. Точность обработанного отверстия составляет 0,005...0,020 мм, а овальность и конусообразность не превышают 0,005 мм.
Восстановление плоскостности рабочего торца гильзы возможно путем его подрезки на 1 мм под установку компен­сирующего кольца такой же толщины при узловой сборке гильз с блоком цилиндров.
Черновую обработку резанием поршневых пальцев выпол­няют за 2...5 ходов на бесцентрово-шлифовальных станках. Чистовую обработку в режиме полирования выполняют кру­гами из электрокорунда белого или нормального зернисто­стью 7... 10 мкм. Число ходов при шлифовании ремонтных за­готовок, полученных раздачей, в 2...3 раза больше, чем после нанесения электрохимического покрытия.

## Slide 35
Шатуны, коромысла
Назначение, материалы, повреждения. Шатуны участ­вуют в преобразовании поступательного движения во враща­тельное, а коромысла - в передаче поступательного движения. Детали обоих видов снабжены втулками.
Шатуны карбюраторных двигателей изготовлены из сталей 40, 45, 40Х, 45Г2, 40 ХМА, 18ХНМА и др., материал втулки - БрОЦС4-4-2,5, БрАЖ 9-4, материал болта - сталь 35ХМА, 38ХА, 40Х и др. Твердость материала шатуна - НВ 228...268.
Коромысла изготовлены из сталей 45, 45Л, материал втул­ки совпадает с материалом втулки шатуна. Твердость закален­ного бойка 56...60 HRC.

## Slide 36
Основные повреждения шатунов:
трещины различного характера;
повреждение резьбы болтов и гаек;
непараллельность осей, деформация и износ отверстий кривошипной и поршневой головок.
Детали с повреждениями первых двух видов подлежат вы­браковке.
Повреждения коромысел - износ отверстий и бойков.
Допуск на размер отверстий головок шатуна - 5...6-й ква- литет, допуск на размер между осями этих отверстий и на па­раллельность их осей соответствует 8...9-й степени точности. Шероховатость восстановленных поверхностей Ra 0,16 мкм.

## Slide 37
Ремонтные заготовки. Заготовку шатуна получают нане­сением электрохимического покрытия на поверхность отвер­стия кривошипной головки и запрессовыванием новой втулки в отверстие поршневой головки.
Распространено нанесение электрохимических покрытий железнения на поверхность отверстия в головке. Процесс ве­дут при температуре электролита 60...80 °С состава: железо хлористое - 300...500 г/л и кислота соляная - 2...5 г/л, плотности тока 5... 15 А/дм2 с коэффициентом асимметрии от 1,3 до 2,0.

## Slide 38
Обработка. Обработка отверстий заключается в хонинго- вании отверстия нижней головки и растачивании отверстия верхней головки. Нормативную точность параметров распо­ложения основных поверхностей обеспечивает обработка ре­занием шатуна в такой последовательности. Отверстие в кри­вошипной головке с нанесенным покрытием двукратно хо­нингуют с ориентированием инструмента по обрабатываемой поверхности, что обеспечивает снятие наименьшего припуска. Заготовка 3 (рис. 4.4) при растачивании отверстия под порш­невой палец устанавливают на оправку 4, рабочий торец кото­рой перпендикулярен к опорной цилиндрической поверхно­сти. Заготовку с оправкой ориентируют относительно шпин­деля с помощью оправки 2 и в таком положении заготовки к ней прикладывают силы закрепления Р\ и Р"3. Выводят оправку 2 из отверстия заготовки и его поверхность растачи­вают за счет вращения шпинделя с резцами.

## Slide 39
Обработка шатуна по приведенной схеме обеспечивает снятие равномерного припуска и параллельность осей отвер­стий в головках шатуна в пределах установленного допуска - 0,04 мм на 100 мм длины. Шатуны сортируют на размерные группы отверстия под поршневой палец. Нормативное значе­ние массы головок шатунов обеспечивают снятием металла с приливов.
Бойки коромысел при восстановлении наплавляют само­флюсующимися сплавами с последующим их шлифованием. Отверстие в запрессованной втулке растачивают.

## Slide 41
Поршни
Материал, повреждения. Поршни двигателей изготавли­вают преимущественно из силумина AJI-4. В процессе восста­новления поршня двигателя устраняют:
износы отверстия под поршневой палец;
износы рабочих поверхностей под поршневое кольцо и юбки.
Восстановлению подлежат 47...57 % поршней ремонтного фонда.

## Slide 42
Способы восстановления. Восстановление поршня вклю­чает его очистку, создание технологических баз, изготовление и установку ДРД, точение головки и канавок, обработку юбки, разворачивание отверстия под поршневой палец и контроль восстановленной детали. Здесь способ установки ДРД сочета­ется со способом ремонтных размеров. Для восстановления канавки под верхнее поршневое кольцо применяют ДРД, отверстие под поршневой палец разворачивают под ремонт­ный размер, а юбку шлифуют до предыдущего ремонтного (или номинального) размера.

## Slide 43
Очистка поршней от нагара эффективна в расплаве щелочи и солей или потоком стеклянных шариков. Центровые отвер­стия на днище и бобышках выполняют на токарно- винторезном станке за два установа с закреплением поршня за головку специальными кулачками. Последующие операции выполняют с базированием поршня по выполненным поверхностям.
Для восстановления наиболее изнашиваемой верхней ка­навки поршня отливают ДРД из сплава АК12ММгН. Твер­дость отливки 100... 120 НВ и хорошую ее обрабатываемость обеспечивают рафинированием расплава и термообработкой отливки. Внутреннюю поверхность ДРД, торец и фаску под сварку обрабатывают.

## Slide 44
Очистка поршней от нагара эффективна в расплаве щелочи и солей или потоком стеклянных шариков. Центровые отвер­стия на днище и бобышках выполняют на токарно- винторезном станке за два установа с закреплением поршня за головку специальными кулачками. Последующие операции выполняют с базированием поршня по выполненным поверхностям.

## Slide 45
Для восстановления наиболее изнашиваемой верхней ка­навки поршня отливают ДРД из сплава АК12ММгН. Твер­дость отливки 100... 120 НВ и хорошую ее обрабатываемость обеспечивают рафинированием расплава и термообработкой отливки. Внутреннюю поверхность ДРД, торец и фаску под сварку обрабатывают.

## Slide 46
Перемычку между днищем поршня и канавкой под верхнее поршневое кольцо протачивают до выхода резца в простран­ство под канавкой (рис. 4.5), при этом диаметр обработки дол­жен быть меньше диаметра канавки. С торца днища сни­мают фаску под сварку.
ДРД базируют на обрабо­танной поверхности поршня до упора и закрепляют коль­цевым сварным швом, кото­рый заполняет пространство между совмещенными фаска­ми поршня и ДРД. Сварку ведут на вращателе с помо­щью аргонодуговой установ­ки УДГ301. Затем подрезают днище, обрабатывают цилинд­рическую поверхность голов­ки по длине, снимают фаску и протачивают канавки.

## Slide 48
Юбку поршня шлифуют на станке ЗМ4ЭЗУ, который пред­назначен для обработки кулачков распределительного вала. Станок модернизирован следующим образом:
применен абразивный круг из хромисто-титанистого электрокорунда марки 92А высотой 80 мм, позволяющий вес­ти врезное шлифование заготовки по копиру;
установлены опорно-базирующие элементы, соответ­ствующие базам детали;
заменены копиры.
Конусная форма юбки достигается поворотом стола отно­сительно направляющих шлифовальной бабки. Изношенные отверстия под поршневой палец разворачивают на вертикаль­но-сверлильном станке под ремонтный размер. Под этот же ремонтный размер обрабатывают втулку шатуна и шлифуют поршневой палец, прошедший хромирование или термопла­стическую раздачу. При обработке отверстия в поршне при­меняют развертку с твердосплавными зубьями.

## Slide 49
Форму и размеры юбки контролируют на индикаторном приспособлении, которое настраивают с помощью эталона. Высоту канавок измеряют плоскими калибрами, диаметр от­верстия под поршневой палец - индикаторным нутромером.
На шлифованные поршни наносят химическим способом слой олова толщиной 5 мкм. Поршни помещают в ванну с водным раствором двухлористого олова S11CI2 • 2Н20 (45 г/л), каустической соды NaOH (30 г/л) и пероксида водорода Н2О2 (20 г/л). Температура раствора 50...60 °С, время выдержки за­готовки 3...5 мин.

## Slide 50
Клапаны
Материал и повреждения. Клапаны изготавливают из ле­гированных сталей: впускные из сталей 40X10С2М, 40Х9С2; выпускные - из сталей 40X10С2М, 40Х14НВ2М, 55Х20Г9АН4. Рабочие фаски наплавлены жаростойким сплавом В2К или В34. Стержни клапанов имеют твердость 27...32 HRC, а торцы-42...58 HRC.
Основные повреждения клапанов: износ стержня и фаски; деформация стержня.
Деформированные стержни правят. Восстановительные покрытия наносят на стержень и фаску клапана. Малый диа­метр стержня клапана не допускает применение наплавки. Эта причина в сочетании с небольшими износами поверхности обусловила нанесение на нее электрохимических покрытий.

## Slide 51
Железнение стержня ведут на подвеске в электролите со­става: железо хлористое 300...500 г/л, кислота соляная 2...3 г/л. Плотность тока 15...20 А/дм2. Принят асимметричный ток с изменением коэффициента асимметрии от 1,3 до 6.
Покрытие на фаску клапана наносят плазменной на­плавкой самофлюсующимися порошками на установке ОКС-11192 ГосНИТИ, электродуговой наплавкой сплавами на основе кобальта и никеля, газопорошковой наплавкой само­флюсующимися хромоникелевыми порошками и высокочас­тотной наплавкой с удержанием расплавленного металла в керамической форме.
На Полоцком авторемонтном заводе, например, покрытия на фаски клапанов наносят аргоннодуговой наплавкой из про­волоки Св-05Х19Н9ФЗС2 на установке собственной конст­рукции. Деталь принудительно вращается, а тепло от ее го­ловки отводится в медную водоохлаждаемую опору.

## Slide 52
Зубчатые колеса
Материал и повреждения. Зубчатые колеса изготавлива­ют из легированных сталей (40Х, 30ХГТ, 20ХНМ и др.). Не­обходимую поверхностную твердость зубьев обеспечивают химико-термической или термической обработкой (цемента­цией, цианированием, закалкой и др.)
Характерные повреждения зубчатых колес:
усталостные разрушения рабочих поверхностей зубьев в виде раковин;
уменьшение толщины (при абразивном изнашивании);
износ торцов (из-за включения передач);
поломки.
У зубчатых колес повреждаются также элементы, сопря­гаемые с валами, крестовинами, вилками и синхронизаторами.

## Slide 53
Способы восстановления. Элементы зубчатых колес вос­станавливают заменой венцов, электроконтактной приваркой и пластическим деформированием.
Венцы зубчатых колес заменяются чаще всего при восста­новлении блоков шестерен с несколькими венцами, когда один из них сильно изношен, а остальные находятся в хоро­шем состоянии.
Изношенный венец отжигают и отрезают, а для напрессо­вывания ДРД протачивают шейку. Толщина венца ДРД (рас­стояние от окружности впадин до установочной поверхности) не менее 1,00... 1,25 высоты зуба. Разрушить изношенный ве­нец можно электроэрозионным способом на станке 4А722, применяя трубчатый электрод.

## Slide 54
Материал нового зубчатого венца такой же, как и восста­навливаемой детали. ДРД напрессовывают на блок шестерен и фиксируют двумя-тремя винтами, электродуговой сваркой или полимерами. Зубья на ДРД нарезают после ее напрессо­вывания.
Венцы маховиков с односторонним износом торцовой части зубьев могут быть перевернуты для работы другой стороной. В таком случае ранее не работавшие торцы зубьев должны быть закруглены. В некоторых случаях целесообразно пере­ставлять на другой торец колеса элемент с проточкой для вил­ки переключения передач.

## Slide 55
Покрытие из железного порошка, нанесенное электрокон­тактной приваркой, наносят на неработающую часть зуба и на поверхность выступов (у зубчатых колес масляного насоса).
Пластическое деформирование (вдавливание) применяют для восстановления зубчатых колес, изношенных по толщине и имеющих на венце запас металла. Для этого необходимы специальные штампы (рис. 4.6). Пластическим деформирова­нием восстанавливают как блочные, так и одинарные коле­са, если они не имеют поломанных зубьев, сколов и трещин.

## Slide 56
Вдавливание ведут с нагревом. Получают припуски на механи­ческую обработку: 1,4... 1,5 мм по толщине зубьев, 0,5...0,7 мм по наружному диаметру и 1,2...1,4 по диаметру внутреннего отверстия. Затем деталь нормализуют, обрабатывают лез­вийным инструментом, закаливают, отпускают и шлифуют зубья.

## Slide 57
Рис. 4.6. Штамп для восстановления зубчатых колес вдавливанием: 1 - ручка; 2 - верхняя половина штампа; 3 - нижняя половина штампа; 4 - оправка; 5 - штифт

## Slide 58
Упругие элементы
Виды, материалы, повреждения. К упругим элементам относят пружины, рессорные листы и торсионы. Пружины применяют в большинстве автомобильных агрегатов (двигате­ле, сцеплении, ТНВД, бензонасосе, карбюраторе и др.) Рес­сорные листы и торсионы работают в подвеске автомобиля. Материал упругих элементов - стали 60С2А, 60СА, 60С2ГФ, 65Г, 50ХГФ, 50ХФА.
Характерное повреждение упругих элементов - утрата жест­кости.

## Slide 59
Способы восстановления. Упругие элементы восстанав­ливают дробеструйной и термомеханической обработкой.
Дробеструйная обработка применяется для восстановле­ния жесткости пружин, торсионов и рессорных листов. Поток стальной или чугунной дроби диаметром 0,6...0,9 мм направ­ляется на обрабатываемую деталь со скоростью до 100 м/с, в результате чего в поверхностном слое детали образуется на­клеп. Упрочнение наклепом увеличивает срок службы спи­ральных пружин в 2,4 раза, а рессор - в 6 раз.
Упругость спиральных пружин восстанавливают с по­мощью установки ОРГ-275ЭО. Пружину сжимают до сопри­косновения витков и через нее пропускают ток силой 420 А в течение 18 с (значения величин приведены для восстанов­ления пружин клапанов и сцеплений). Температура детали достигает 830...850 °С. Отключают подачу тока, а пружину медленно (в течение 17 с) растягивают из расчета, чтобы ее длина увеличилась на 3,5 мм по сравнению с длиной новой пружины.

## Slide 60
Затем пружину сбрасывают в закалочную емкость с маслом.
Термомеханическая обработка пружин заключается в том, что вращающуюся на оправке пружину, деформируют роли­ком из стали ШХ-15, обработанной до твердости 60...62 HRC. Профиль ролика соответствует сечению пружины, а его пода­ча согласуется с шагом пружины. Ролик прижимают к детали с усилием 2...4 кН. Через витки пружины пропускают ток плотностью 430 А/мм2. Число оборотов шпинделя в минуту 80... 100, число ходов - 2...3. В завершение операции пружина сбрасывается в масло для закалки.
Контроль жесткости. Жесткость упругих элементов контролируют путем измерения осадки или угла поворота элемента при приложении заданного усилия или момента, соответственно.