## Slide 1: РЕМОНТ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И АГРЕГАТОВ

## Slide 2
Радиаторы, баки, трубопроводы
Радиаторы, баки и трубопроводы ремонтируют на мед­ницком участке. Здесь же паяют изделия, заливают металл, восстанавливают втулки распределительного вала, упорные шайбы коленчатого вала и другие детали.

## Slide 3
Материалы для пайки. В качестве припоев применяют оловянно-свинцовые, медно-цинковые и алюминиевые спла­вы, медь и ее сплавы, серебро и его сплавы, сплавы на основе никеля и др. Различают низко- и высокотемпературные при­пои. Температура полного расплавления последних превыша­ет 450 °С.
Припой в жидком состоянии должен иметь высокую теку­честь, а значения коэффициентов теплового расширения при­поя и материала детали должны быть примерно одинаковыми.
Оловянно-свинцовые припои плавятся при температуре до 280 °С. Припои ПОС-18 (17...18 % свинца) применяют для со­единений обычного назначения, ПОС-ЗО и ПОС-40 - для гер­метичных соединений, ПОС-50 и ПОС-61 - для соединений, которые не должны окисляться при работе.
Медно-цинковые припои ПМЦ-48 (46...50 % меди) приме­няют для соединения деталей из медных сплавов, не подвер­женных изгибающим, ударным и вибрационным нагрузкам, ПМЦ-54 - для соединения медных, бронзовых и стальных де­талей. Температура плавления припоев составляет 800...900 °С.
Алюминиевые припои применяют для пайки деталей из алюминиевого сплава. Распространены алюминиево-кремниевые 34А и алюминиево-медные П590А припои, которые обра­зуют как прочные, так и коррозионно-стойкие соединения.

## Slide 4
Высокопрочное соединение деталей из меди, сталей и чугунов получают, если в качестве припоя применяют латуни J1-63 и JI-68. При пайке ответственных изделий применяют припои, содержащие серебро.
Флюсы необходимы для удаления оксидов с поверхности детали и защиты ванночки расплавленного металла от окисле­ния в процессе пайки. Состав флюса зависит от состава при­поя и соединяемых металлов. При пайке деталей из стали, ме­ди и ее сплавов оловянно-свинцовыми припоями применяют флюсы на основе хлористого цинка. Бескислотные флюсы на основе канифоли используют при пайке деталей электрообо­рудования. При пайке металлов высокотемпературными при­поями применяют буру, борный ангидрид, а также флюсы, состоящие из смеси фтористого калия, фторбората калия и борного ангидрида. Последние флюсы имеют более низкую температуру плавления. При пайке алюминия и его сплавов с применением высокотемпературного припоя на основе алю­миния рекомендуются специальные флюсы из смеси хлори­стых и фтористых солей калия, лития, натрия и цинка.
Пайка включает очистку поверхностей, нагрев основного металла до температуры, близкой к температуре плавления припоя, флюсование, плавление припоя, перенесение его на поверхность основного металла и заполнение им шва, кри­сталлизацию и обработку шва. Основное условие получения прочного соединения заключается в создании условий для растворения или диффузии материала припоя в материале ос­новного металла.

## Slide 5
Подготовка поверхностей к пайке состоит в очистке кро­мок деталей от загрязнений механическим путем или травле­нием. Для травления стальных деталей применяют кислотные или щелочные растворы. Место пайки очищают 10...15 %-ным раствором соляной кислоты в воде.
При пайке применяют ручные паяльники - нагреваемые предварительно, газовые и электрические. Паяльники первого вида массивные, их изготавливают из меди. Нагрев ведется в горне или на электрической плитке. Газовые паяльники используют тепло сгорающих газов, а электрические - тепло, выделяющееся от прохождения электрического тока. Припой и кромки деталей (при пайке низкотемпературными при­поями) нагревают до температуры, которая превышает температуру полного расплавления припоя на 40...50 °С.
Пайку высокотемпературными припоями применяют при устранении трещин, закреплении ДРД и контактов электро­оборудования. После очистки кромок деталей их покрывают флюсом и туда укладывают припой в виде колец, прутков или пластинок. Деталь в месте пайки нагревают до расплавления припоя. Время выдержки жидкого припоя должно быть доста­точным для заполнения зазора и протекания диффузионных процессов между припоем и кромками детали.

## Slide 6
Весьма прогрессивный способ плавления припоя в печах с контролируемой атмосферой или в соляных ваннах.
Сложность пайки из алюминиевого сплава заключается в трудности удаления и разрушения оксидной пленки. Бесфлю­совая пайка выполняется абразивными или ультразвуковыми паяльниками.
Абразивный стержень паяльника первого вида, изготов­ленный из прессованной мелкой стружки припоя и измель­ченного асбеста, нагревается теплом электрической спирали, а затем облуживает поверхность с ее очисткой от оксидов под слоем расплавленного припоя. При пайке ультразвуковым па­яльником в расплавленном припое возникают ультразвуковые колебания, разрушающие оксидную пленку.
Изделия после пайки медленно охлаждают, очищают от наплывов припоя и промывают водой от остатков флюса. Ка­чество пайки емкостей и радиаторов контролируют опрессов кой сжатым воздухом или водой.

## Slide 7
Охрана труда при пайке. Флюсы и припои содержат вредные для здоровья работающего элементы (Pb, Zn, li, Са, Na и др.). Эти элементы и их оксиды в виде пыли, паров и аэрозолей находятся в зоне пайки. Рабочие места оснащены местными отсосами, которые выведены в общую вентиляцию.
Медники работают в рукавицах из асбестовой ткани для защиты рук от попадания флюсов и припоя. Разбрызгивание припоя уменьшается при подогреве деталей до температуры 110...120 °С. Промывку деталей от остатков кислотных флю­сов ведут в ваннах, слив воды из которых в канализацию до­пустим после ее обезвреживания.

## Slide 8
Материал и повреждения радиаторов: бачки водяных ра­диаторов изготавливают из латуни Л63, охлаждающие трубки - из латуни Л90, охлаждающие пластины - из меди МЗ, а каркас - из стали 3. Бачки и охлаждающие пластины масляных радиа­торов изготавливают из стали 08, а охлаждающие трубки - из латуни Л63 или Л90.

## Slide 9
Основные повреждения радиаторов:
отложение накипи (для водяных радиаторов);
деформации;
разрушение трубок и паяных швов;
трещины в бачках.

## Slide 10
Способы ремонта радиаторов. Накипь удаляют заполне­нием радиатора 15 %-ным раствором ингибированной соляной кислоты, подогретой до температуры 60 °С. После слива рас­твора полость радиатора промывают водой.
Течи бачков и трубок определяют путем подачи сжатого воздуха под давлением 0,12...0,15 МПа в водяной радиатор, погруженный в воду. Пузырьки выходящего воздуха покажут место повреждения. Масляный радиатор проверяют таким же образом под давлением 0,4...0,5 МПа.
Если необходимо заменять большое число трубок, то ра­диатор разбирают путем отпаивания бачков. Трубки прочи­щают шомполом, а течи сердцевины определяют на специаль­ном стенде.

## Slide 11
Поврежденные места запаивают мягким припоем ПОС-ЗО или ПОС-40. Поврежденные трубки заменяют, для чего они отпаиваются от опорных и охлаждающих пластин с помощью воздуха, подогретого до 500...600 °С, при движении через обогреваемый змеевик. Когда припой расплавляется, трубку извлекают специальными пассатижами с язычком, имеющим размеры и форму, соответствующие сечению отверстия в трубке. Отпайка трубок может производиться и шомполом, нагретым до температуры 700...800 °С, открытым пламенем или электрическим током, пропускаемым через трубки.
Вместо снятых трубок устанавливают новые или отремон­тированные трубки, которые направляют по усикам охлаж­дающих пластин. Установленные трубки развальцовывают и припаивают к опорным пластинам с помощью специального паяльника. Применяют мягкий припой ПОС-ЗО или ПОС-40, а в качестве флюса - травленную цинком соляную кислоту.

## Slide 12
Кроме замены поврежденных трубок, существует способ их ремонта гильзованием. Для этого поврежденную трубку раздают путем протягивания сквозь нее дорна с утолщением на конце. В расширенную трубку вставляют новую трубку, которую припаивают к опорной пластине. Деформированные трубки правят, завальцовывают и запаивают разошедшиеся швы. Количество вновь установленных и гильзованных тру­бок не должно превышать 25 % от общего их числа, так как такие трубки имеют слабый контакт с охлаждающими пласти­нами. Сердцевину после ремонта вновь испытывают на герме­тичность. Трещины бачков, изготовленных из латуни, устра­няют пайкой оловянно-свинцовыми припоями, припайкой за­плат этими же припоями, а также газовой сваркой латунями или твердыми медно-цинковыми припоями. После сборки ра­диатор испытывают на герметичность так же, как в начале ремонта.
Ремонт масляных радиаторов аналогичен ремонту водяных радиаторов. Отремонтированные радиаторы окрашивают.

## Slide 13
Материал и повреждения топливных баков. Топлив­ные баки изготавливают из листовой освинцованной стали. Их основные повреждения:
трещины и вмятины в стенках;
® трещины в местах крепления заливной горловины, шту­церов отстойника и кранов;
нарушение соединений перегородок со стенками бака.

## Slide 14
Способы ремонта топливных баков. Топливный бак пе­ред ремонтом тщательно очищают снаружи от эксплуатаци­онных загрязнений, а изнутри промывают горячим раствором Лабомида и ополаскивают водой. Течи бака определяют путем подачи в него сжатого воздуха под давлением 0,025 МПа и помещения в воду. При этом горловина бака и отверстие под датчик указателя топлива закрывают пробочными зажимами. Погружение бака в воду производят с помощью поворотного пневматического стенда.

## Slide 15
Перед сваркой или пайкой топливный бак предварительно выпаривают в течение 3 ч для полного удаления паров бензи­на. Незначительные трещины бака устраняют пайкой мягкими припоями. Большие трещины или пробоины ремонтируют на­ложением заплат, предварительно засверлив концы трещины. Заплату припаивают твердым припоем или приваривают.
Вмятины устраняют следующим образом. Напротив вмя­тины, на противоположной стенке бака, вырезают прямо­угольное окно по периметру с трех сторон и отгибают выре­занную часть так, чтобы был свободный доступ инструмента внутрь бака. Вмятину выправляют с помощью молотка и оп­равки. После устранения вмятины отогнутую часть стенки подгибают на место, заваривают или запаивают.
Поврежденные соединения перегородок со стенками бака ремонтируют сваркой. После ремонта бак испытывают на герметичность и окрашивают.

## Slide 16
Материал и повреждения трубопроводов. Трубопроводы низкого давления изготавливают из медных, латунных или стальных трубок с антикоррозийным покрытием. Трубопрово­ды высокого давления изготавливают из толстостенных стальных трубок.
Трубопроводы имеют следующие повреждения:
деформации или износ соединительных поверхностей;
трещины, переломы и перетирания стенок;
Вмятины на стенках;
деформации штуцеров;
Срыв резьбы на наконечниках

## Slide 19
5.2. Насосы, вентиляторы
Функциональное назначение насосов и вентиляторов со­стоит в перемещении жидких или газообразных сред с необ­ходимым расходом под определенным напором.
Повреждения топливных насосов высокого давления:
износы корпусов и кулачковых валиков;
потеря плотности прецизионными парами;
потеря плотности клапанными парами;
износ отверстий в распылителях.

## Slide 20
Способы ремонта прецизионных пар. Восстановление деталей этих соединений представляет наибольшую труд­ность. Овальность и конусообразность деталей не более 2 мкм, а диаметральный зазор между деталями 2...3 мкм. Плунжер­ные пары, у которых течи превышают норму или не обеспечи­вается необходимое давления впрыскивания, подлежат ре­монту - перекомплектовыванию (групповой метод) или вос­становлению изношенных поверхностей путем нанесения металлических покрытий и обработкой под установленный размер.
Число размерных групп плунжерных пар достигает 20, по­этому с учетом небольшого износа деталей удается составить их новые пары после притирки. Ремонт перекомплектовыванием состоит в раздельной притирке деталей, сортировке их на группы, подборе и совместной притирке пар. Для перекомплектовывания используют плунжерные пары, имеющие гладкую рабочую поверхность без трещин.

## Slide 21
Гильзы предварительно притирают следующим образом. Деталь устанавливают в патроне притирочного станка. Оправ­ку с чугунным притиром (рис. 5.2) устанавливают в шпинделе станка и на поверхность притира наносят алмазную пасту из
микропорошка М10. Притир вводят в обрабатываемую деталь. Время обработки 60 с, частота вращения детали 250 мин-1, число двойных ходов 100... 150 в минуту, выход притира из гильзы 25 мм, начальное давление на притир 0,1...0,2 МПа. Окончательную притирку выполняют другим притиром с микропорошком МЗ при тех же режимах. Торцы гильз прити­рают на чугунных плитах вначале микропорошком М7, а за­тем МЗ. Плунжер притирают с помощью регулируемой оправ­ки (рис. 5.3).

## Slide 24
После обработки необходимого количества деталей их из­меряют, сортируют на группы через 1 мкм в пределах допуска на их восстановление и подбирают в пары с таким расчетом, чтобы плунжер входил в гильзу на Уз длины от усилия пальца. Затем притирают детали друг к другу с использованием мик­ропорошка Ml в течение 1...2 мин при частоте вращения плунжера 100... 150 мин"1 и числе двойных ходов 80... 100 в минуту. После промывки деталей в дизельном топливе при температуре 18...20 °С плунжер должен медленно под соб­ственным весом войти в гильзу на всю длину.

## Slide 25
Плунжеры, которые не удается подобрать к гильзам, вос­станавливают с нанесением покрытия. Для исключения абра­зивного изнашивания от частиц кварца и гранита в топливе необходимо обеспечить твердость восстановленных поверх­ностей 16... 17 ГПа.
Технологический процесс ремонта плунжерных пар с по­мощью нанесения покрытия на поверхность плунжера вклю­чает такие операции: очистку; предварительную механиче­скую обработку плунжеров; нанесение покрытий; шлифование и притирку. Ввиду небольших износов деталей и высокой твердости их материала при восстановлении этих деталей при­меняют способы нанесения тонких твердых покрытий (хромирование, лазерную, плазменную или электроискровую наплавку и др.).

## Slide 26
Коническая фаска корпуса распылителя должна быть соосной с направляющим отверстием с точностью 2 мкм. Предва­рительную обработку конусной фаски корпуса распылителей ведут электроискровым способом, а окончательную - чугун­ным притиром.
Контроль пар заключается в определении плотности ци­линдрических соединений и герметичности конических со­единений. Проверку ведут на стенде. Определяют качество распыливания, которое должно быть туманообразным с рез­ким началом и концом.

## Slide 27
Ремонт ТНВД заключается в восстановлении корпуса и вала по технологиям восстановления деталей этих классов (см. параграфы 4.2 и 4.3) и ремонте прецизионных пар.
ТНВД после восстановления деталей собирают, обкатыва­ют и испытывают. Во время обкатки прирабатываются тру­щиеся и стыковые поверхности деталей. Для обкатки, испыта­ний и регулировки ТНДВ всех отечественных дизелей с чис­лом цилиндров до 12 используют стенды КИ-22204, КИ-15711, КИ-6397 и КИ-6251. Первоначальная обкатка ТНВД в течение 15 мин происходит без форсунок на смеси дизельного топлива с маслом, а затем в течение 30 мин на ди­зельном топливе, совместно со стендовыми форсунками.

## Slide 28
Повреждения и ремонт водяных насосов. Корпуса водя­ных насосов в основном изготавливают из серого чугуна.
Основные повреждения:
трещины в корпусах;
износ отверстий под подшипники;
износ резьб и торцовых уплотнений;
износ шеек у валиков;
излом лопастей у крыльчаток.
Трещины на корпусе насоса герметизируют полимерными материалами или заваривают. Торцы уплотнения шлифуют «как чисто» и полируют, при больших износах торцовую по­верхность выполняют на ДРД, которую закрепляют на месте поврежденного участка. Посадка подшипников может быть восстановлена нанесением полимерных композиций или уста­новкой ДРД. Шейки вала восстанавливают нанесением элек­трохимических покрытий с последующим шлифованием. На место изломанных лопастей приваривают ДРД, одинако­вые по форме с отломанными элементами. В корпусе водяного насоса контролируют биение торцевой поверхности под упор­ную шайбу крыльчатки относительно оси отверстий под под­шипники.

## Slide 29
При сборке водяного насоса между крыльчаткой и его кор­пусом необходимо обеспечить торцовый зазор не менее 5 мм. В собранном насосе шкив и валик должны вращаться без за­еданий с некоторым усилием от руки. Водяной насос испыты­вают на стенде при частоте вращения вала 3000 мин-1 в тече­ние 5... 10 мин. Течь воды через сальник и из-под крышки не допускается.
После сборки водяной насос испытывают на стенде, кото­рый служит для контроля герметичности уплотнений рабо­тающего агрегата, его стенок и развиваемого давления при установленной частоте вращения вал

## Slide 30
Повреждения и ремонт бензонасосов. Корпус и головку бензонасоса изготавливают из цинкового сплава. Основные повреждения:
трещины;
обломы и коробление стыковых поверхностей;
износ резьб;
разрывы прокладок и диафрагм.
Ремонт корпуса и головки бензонасоса проводят по техно­логиям восстановления корпусных деталей. Рабочие части рычагов, соприкасающиеся с эксцентриками, наплавляют га­зопорошковой наплавкой и шлифуют. Прокладки и диафраг­мы заменяют новыми.

## Slide 31
Необходимым условием сборки бензонасоса является за­тяжка винтов, соединяющих головку с корпусом, при нажатом приводном рычаге. При сборке бензонасосов широко приме­няются механические отвертки. На авторемонтных заводах применяют механизированные установки для контроля бензо­насосов. На них определяют герметичность рабочих полостей, создаваемые давление и разрежение, производительность. В за­висимости от марки насоса частота качаний рычага изменяется.

## Slide 32
Повреждения и ремонт масляных насосов. Изнашивание деталей масляного насоса протекает сравнительно медленно, но приводит к снижению напора масла и производительности насоса и, как следствие, к интенсивному изнашиванию дета­лей обслуживаемого агрегата. Если предремонтное диагно­стирование выявляет соответствие значений выходных пара­метров насоса нормативным значениям, то запаса долговечно­сти хватает до следующего ремонта. У такого насоса доста­точно лишь очистить и отрегулировать редукционный клапан. При работе насоса увеличиваются торцовый и радиальный зазоры между колодцем корпуса и зубчатыми колесами.

## Slide 33
Ремонт масляных насосов заключается в восстановлении геометрических параметров корпуса и его крышки, восстанов­лении или замене зубчатых колес.
В корпусе комплексно восстанавливают отверстия под ва­лик и колодцы под колеса. Глубину колодца восстанавливают шлифованием его стыковой поверхности с крышкой. Следы изнашивания на крышке также удаляют шлифованием ее ра­бочей поверхности. Восстановление радиального зазора меж­ду зубьями колес и корпусом насоса имеет несколько реше­ний. Первое заключается в смещении осей вращения колес в сторону всасывания на 0,5...0,7 мм (при этом в отверстия под валик устанавливают ДРД в виде втулки). Второе решение состоит в установке и закреплении ДРД в виде частей кольца на цилиндрические поверхности колодца. Третье решение предполагает нанесение полимерных компаундов на изно­шенные поверхности. В остальном корпус проходит техноло­гические операции как корпусная деталь.

## Slide 34
Механическая обра­ботка может выполняться и под ремонтные размеры элемен­тов. Отклонение от параллельности поверхностей разъема корпусов верхней и нижней секций масляного насоса относи­тельно торцевых поверхностей под шестерни указанных кор­пусов и отклонение от перпендикулярности осей поверхно­стей под валик масляного насоса и оси ведомой шестерни от­носительно поверхностей разъема корпусов верхней и нижней секции должны соответствовать техническим требованиям. Ось ведомой шестерни масляного насоса должна быть запрес­сована в корпус верхней секции заподлицо с поверхностью разъема.

## Slide 35
Колеса с износами зубьев по высоте и длине можно шли­фовать под ремонтный размер.
Собранный масляный насос обкатывают и испытывают на стенде КИ-5278. Стенд имеет механизм базирования и закреп­ления испытываемого насоса, привод вращения его ведущего вала и систему хранения рабочей жидкости. Механический вариатор привода позволяет плавное изменение частоты вра­щения ведущего вала насоса от 147 до 2015 мин-1. Рабочая жидкость - смесь масла с керосином или дизельным топли­вом. Вязкость жидкости соответствует вязкости масла в рабо­тающем двигателе.

## Slide 36
Обкатку насоса ведут в течение 10 мин, из них в первые 4 мин постепенно повышают частоту вращения ведущего вала от минимальной до рабочей, а давление - от нуля до рабочего. Если во время обкатки не обнаруживаются нагрев, заедание и излишний шум, то насос испытывают на производительность, обычно на двух частотах вращения ведущего вала. Масло, вы­ходящее из насоса, пропускают через отверстие диаметром 1,5 мм. При этом давление прокачиваемого масла должно быть не меньше нормативного значения, установленного для каждой марки двигателя. При работе насоса определяют давление рабо­чей жидкости, при котором срабатывает редукционный клапан. Если это давление отличается от нормативного, то клапан ре­гулируют, изменяя осадку пружины винтом или прокладками.

## Slide 37
Повреждения вентиляторов:
износ базовых отверстий;
деформация лопастей;
ослабление заклепок;
износ отверстий под болты.
Ремонт вентиляторов. Изношенные базовые отверстия вос­станавливают растачиванием с установкой промежуточных ко­лец. Люфт в соединении лопастей с крестовиной устраняют осаживанием заклепок. Если отверстия под заклепки имеют овальную форму, то их рассверливают и приклепывают к кре­стовине заклепками увеличенного диаметра. На одну кресто­вину приклепывают лопасти одной массы. Деформированные лопасти правят в штампе под прессом.
Установленный на ступице или шкиве вентилятор статиче­ски балансируют на приспособлении или на балансировочном станке. Излишнюю массу удаляют сверлением шкива или спиливанием лопасти.