Классификация моторных масел

Отечественная система обозначения моторных масел определена ГОСТ 17479.1-85 и включает в себя букву М (моторное), число, характеризующее класс вязкости, и букву, обозначающую принадлежность масла к группе по эксплуатационным свойствам. В зависимости от кинематической вязкости установлены следующие классы вязкости (табл. 6.5).

Таблица 6.5

Классы и значения кинематической вязкости отечественных моторных масел

| Класс вязкости | Кинематическая вязкость, мм2/с |  | Класс вязкости | Кинематическая вязкость, мм2/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 С | -18 С |  | 100 С | -18 С |
| 3з | 3,8 | 1250 | 3з/8 | 7,0...9,5 | 1250 |
| 4з | 4,1 | 2600 | 4з/6 | 5,6...7,0 | 2600 |
| 5з | 5,6 | 6000 | 4з/8 | 7,0...9,5 | 2600 |
| 6з | 5,6 | 10400 | 4з/10 | 9,5...11,5 | 2600 |
| 6 | 5,6...7,0 | - | 5з/10 | 9,5...11,5 | 6000 |
| 8 | 7,0...9,5 | - | 5з/12 | 11,5...13,0 | 6000 |
| 10 | 9,5...11,5 | - | 5з/14 | 13,0...15,0 | 6000 |
| 12 | 11,5...13,0 | - | 6з/10 | 9,5...11,5 | 10400 |
| 14 | 13,0...15,0 | - | 6з/14 | 13,0...15,0 | 10400 |
| 16 | 15,0...18,0 | - | 6з/16 | 15,0...18,0 | 10400 |
| 20 | 18,0...23,0 | - |  |  |  |

Дробные обозначения указывают, что масло по вязкости при температуре -18 С соответствует классу, указанному в числителе; в знаменателе – кинематическая вязкость масла при 100 С.

В отечественной и международной маркировках моторных масел класс вязкости, соответствующий нижнему интервалу температур, соотносится к –180С, что равняется нулю американской шкалы температур Фаренгейта. Соответствие шкал температур выражается соотношением:

Градус Фаренгейта = (градус Цельсия   х 1,8) + 32. (6.10)

В зависимости от области применения моторные масла подразделяют на группы. При этом маслам для карбюраторных двигателей присваивают индекс 1, а для дизелей - 2. Универсальные масла, предназначенные для использования как в дизелях, так и в карбюраторных двигателях одного уровня форсирования, индекса в обозначении не имеют. Масла различных групп отличаются концентрацией и эффективностью введенных присадок (табл. 6.6.).

Таблица 6.6

Группы и области применения отечественных моторных масел

| Группа по эксплуатационным свойствам | Рекомендуемая область применения |
| --- | --- |
| А | Нефорсированные карбюраторные двигатели и дизели |
| Б1 | Малофорсированные карбюраторные двигатели |
| Б2 | Малофорсированные дизели |
| В1 | Среднефорсированные карбюраторные двигатели |
| В2 | Среднефорсированные дизели |
| Г1 | Высокофорсированные карбюраторные двигатели, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях, способствующих окислению масла, образованию всех видов отложений, коррозии и ржавлению |
| Г2 | Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным наддувом, работающие в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений |
| Д | Высокофорсированные дизели с наддувом, работающие в тяжелых эксплуатационных условиях, где требуются масла с высокой нейтрализующей способностью, антикоррозионными и противоизносными свойствами, малой склонностью к образованию всех видов отложений |
| Е | Лубрикоторные смазочные системы цилиндров дизелей, работающих на топливе с высоким содержанием серы |

Классификация автомобильных масел по системе SAE

Классификация автомобильных масел производится по вязкости SAE (Общество автомобильных инженеров США) и по области применения API (Американский нефтяной институт).

Принятые нормы вязкости по классификации SAE соответствуют обозначению сезонных (зимних и летних) сортов масел. При маркировке зимних масел ставится буква W (Winter), а для летних сортов буква не ставится. Всесезонное масло сочетает в своем обозначении и зимнюю, и летнюю маркировки.

Таблица 6.7

Таблица перевода классификации моторных масел по SAE и ГОСТ 17479.1-85

| ГОСТ 17479.1-85 | SAE | ГОСТ 17479.1-85 | SAE |
| --- | --- | --- | --- |
| 3з | 5W | 3з/8 | 5W-20 |
| 43 | 10W | 4з/6 | 10W-20 |
| 53 | 15W | 4з/8 | 10W-20 |
| 6з | 20W | 4з/10 | 10W-30 |
| 6 | 20 | 5з/10 | 15W-30 |
| 8 | 20 | 5з/12 | 15W-30 |
| 10 | 30 | 5з/14 | 15W-40 |
| 12 | 30 | 6з/10 | 20W-30 |
| 14 | 40 | 6з/14 | 20W-40 |
| 16 | 40 | - |  |
| 20 | 50 | - |  |

Классификация API подразделяет масла на две категории: S – категория «сервис» и С – коммерческая категория. Масла категории S предназначены для легких транспортных средств, т.е. преимущественно для бензиновых двигателей. Масла категории С предназначены для дизелей автомобилей.

В каждой категории масла в зависимости от условий работы подразделяются на классы, также имеющие буквенную маркировку. Поэтому обозначение масел в соответствии с классификацией производится двумя буквами латинского алфавита, указывающими категорию и класс масел, например SE (для карбюраторных двигателей) или CD (для дизелей). Универсальные масла, относящиеся к обеим категориям классификации API, имеют маркировку двух классов разных категорий, например SE/CD (табл. 6.8).

Таблица 6.8

Классификация моторных масел по стандарту API

| Масла для карбюраторных двигателей | Масла для дизелей |
| --- | --- |
| SA – двигатели, работающие в легких условиях | CA – легкие условия эксплуатации. Безнаддувные дизели при работе на бессернистом топливе |
| SB – двигатели, работающие при умеренных нагрузках | CB – условия работы безнаддувного дизеля при использовании малосернистого топлива |
| SC – двигатели, работающие с повышенными нагрузками (модели выпуска до 1964 г.) | CC – условия работы дизельного двигателя с малым наддувом |
| SD – двигатели, работающие в тяжелых условиях (модели выпуска до 1968 г.) | CD – тяжелые условия работы дизеля с высоким наддувом и использовании малосернистого топлива |
| SE – двигатели, работающие в тяжелых условиях (модели выпуска до 1972 г.) | CE – дизели с турбонаддувом выпуска после 1983 г. |
| SF – двигатели, работающие в тяжелых условиях на неэтилированном бензине (модели выпуска до 1988 г.) | CF – дизели, работающие на топливе с содержанием серы до 0,5% |
| SG – двигатели для автомобилей выпуска после 1988 г | CF2 – двухтактные дизели |
|  | CF4, CG4 – дизели высокооборотные, магистральные выпуска после 1995 г. |

Таблица 6.9

Ориентировочное соответствие классов моторных масел по группам эксплуатационных свойств по ГОСТ 17479.1-85 и классификации API

| ГОСТ 14749.1-85 | API | ГОСТ 14749.1-85 | API |
| --- | --- | --- | --- |
| А | SB | Г | SE/CC |
| Б | SC/CA | Г1 | SE |
| Б1 | SC | - | SF |
| Б2 | CA | - | SG |
| В | SD/CB | Г2 | CC |
| В1 | SD | Д | CD |
| В2 | CB | Е | - |