Наиболее жаропрочные металлы и сплавы на их основе, такие как вольфрам, молибден и ниобий, являются одновременно наименее жаростойкими металлами.

Газовая коррозия металлов может происходить и в газах, отличных по своей природе от воздуха, например, в галогенах. Процессы и их закономерности в этом случае во многом аналогичны рассмотренным для кислорода, с тем отличием, что возможность пассивации в случае газовой коррозии в атмосфере хлора, например, определяется свойствами образующегося на поверхности металла хлорида:

Ме+n/2Cl2=MeCln,

Возвращаясь к газовой коррозии на воздухе, необходимо помнить, что наличие в составе воздуха даже небольших количеств агрессивных газов, таких как SO2, CO2 или Н2О, а также примесей в составе металла, как правило, ускоряет химическую коррозию. Например, химическая коррозия углеродистой стали на воздухе в присутствии СО2 идет значительно быстрее, чем чистого железа в сухом воздухе. Коррозионный процесс при коррозии стали развивается по следующим схемам:

Fe+O2↔2FeO,

FeO→[FeO] раст.,            FeO+Fe3C→4Fe+CO,

Fe+CO2→FeO+CO           FeO→[FeO] раст.

Fe3C+CO2→Fe+CO.

Видно, что железо окисляется не только кислородом воздуха, но и СО2 как в объеме стали, так и на ее поверхности, что ускоряет газовую коррозию и уменьшает жаростойкость углеродистых сталей.

Химическая коррозия может происходить и при невысоких температурах. Такой вид коррозии особенно характерен для неводных растворов неэлектролитов. Часто встречается коррозия в растворах неэлектролитов в химической и нефтеперерабатывающей промышленности и характерна для различных видов химического оборудования.

При сравнительно невысоких температурах многие органические соединения, например, хлориды или сульфиды, могут взаимодействовать с металлами и тем самым вызывать их коррозионные повреждения:

RCl+Me→MeCln+R-R,

R″-S-R″+Me→MenSm+R′-R″.

Таким образом, химическая коррозия, которая может протекать в разных условиях, является несомненно вредным явлением, с которым необходимо бороться, учитывая при разработке конструкций машин и механизмов возможность эксплуатации их в агрессивных средах при повышенной температуре.

Коррозия металлов в неводных средах часто идет с образованием комплексных соединений. Наибольшее интенсивно коррозионные процессы протекают  в системах металл – координирующий неводный растворитель – окислитель. Примером может служить система медь – диметилсульфоксид (ДМСО) – четыреххлористый углерод (CCI4). Чистая медь не взаимодействует отдельно с ДМСО:

В то же время в смеси ДМСО и CCI4 медь уже при комнатной температуре быстро корродирует с образованием комплексного соединения

Cu+ ДМСО+CCl4→[Cu(ДМСО)2Cl2].

Аналогично ведут себя в такого типа коррозионных средах и другие переходные металлы.

Однако в некоторых процессах регулируемая химическая коррозия является положительным фактором. Примером может служить химическая коррозия в условиях трения (трибокоррозия), вызывающая образование на поверхности трущихся в смазке металлов, оксидов, хлоридов, сульфидов, комплексных соединений, которые, модифицируя поверхность трения, оказывают благоприятное воздействие на работоспособность узлов трения.

11.3. Электрохимическая коррозия.

Разрушение металла под действием возникающих гальванических пар называется электрохимической коррозией.

К электрохимической коррозии относят прежде всего все случаи коррозии в водных растворах и в присутствии воды. С учетом характерных особенностей агрессивной среды электрохимическая коррозия подразделяется на отдельные виды: атмосферная коррозия, почвенная коррозия, коррозия под действием блуждающих токов, коррозия в растворах электролитов и т.д.

Принципиальным в условиях  электрохимической коррозии является вопрос о причинах возникновения электрического тока в корродирующей системе. Понятно, что при отсутствии внешнего источника электрического тока последний может возникнуть в системе лишь вследствие возникновения гальванических элементов, которые должны состоять по меньшей мере из двух электродов и раствора, или расплава электролита. Типичными случаями возникновения гальванических элементов в условиях электрохимической коррозии являются:

- контакт с электролитом двух разных металлов или сплавов в результате сочетания их в одном узле или детали;

- контакт с электролитом металла и его соединения;

- контакт металла с электролитом разной концентрации;

- контакт напряженного металла с электролитом.

Рассмотрим каждый из этих случаев отдельно.

Примером узла, в котором электролит контактирует с разными металлами, может служить соединение двух стальных листов медной заклепкой (рис. 11.4).

Электролитом в данном случае может выступать, как водный раствор электролита, например, кислоты, так и вода с растворенными в ней солями и кислородом воздуха. В последнем случае возникает гальванический элемент, электрохимическая схема которого

Fe/H2O,O2/Cu

Рис. 11.4. Коррозия при контакте двух

разных металлов во влажном воздухе.

Показывает, что в роли анода в таком элементе выступает железо, а катодом является медь.

Коррозионный процесс развивается под действием электрического тока в результате работы указанного гальванического элемента. На аноде при этом идет окисление (коррозия) железа

A] 2Fe-4ē=2Fe2+,

А на катоде – восстановление воды

K] 2H2O+O2+4ē=4OH-.

Суммарный процесс электрохимической коррозии

2Fe+2H2O+O2=2Fe(OH)2

приводит к разрушению железа, а медь в данном случае не подвергается коррозии.

Такой вид электрохимической коррозии, называемой контактной коррозией, часто проявляется на практике, являясь причиной разрушения многих узлов и механизмов.

В условиях контактной коррозии более активный металл (металл, выступающий в роли анода, в первую очередь подвергается коррозионному разрушению). Примером может служить коррозия оцинкованного и луженного железа при нарушении целостности покрытия.

В случае коррозии оцинкованного железа во влажном воздухе работа гальванического элемента зависит от рН среды и протекает по следующим схемам:

рН<7             Zn/H2O,O2/Fe

A] Zn-2 ē=Zn2+

K] 2H++2 ē=H2

Zn+2H+=Zn2++H2

pH≥7

Zn/H2O,O2/Fe

A] 2Zn-4 ē=2Zn2+

K] 2H2O+O2+4 ē=4OH-

2Zn+2H2O+O2=2Zn(OH)2

В обоих случаях цинк, являясь более активным металлом, чем железо, корродирует раньше железа, и до тех пор, пока на поверхности железа есть цинк, железо коррозии не подвергается.

Напротив, при коррозии луженного (покрытого оловом) железа или повреждении целостности покрытия в первую очередь корродирует железо:

рН<7                              Fe/H2O,O2/Sn

A] Fe-2ē=Fe2+

K] 2H++2ē=H2

Fe+2H2+=Fe2++H2↑.

pH≥7

Fe/H2O,O2/Sn

A] 2Fe-4ē=2Fe2+

K] 2H2O+O2+4ē=4OH-

2Fe+2H2O+O2=Fe(OH)2

Таким   образом, олово защищает железо от коррозии только до тех пор, пока покрытие на железе не повреждено.

Заметим, что изменение условий протекания контактной коррозии может приводить к другим процессам и образованию других продуктов. Например, коррозия оцинкованного железа в горячей воде происходит таким образом, что в анодном процессе окисляется железо, а не цинк.

Электрохимическая коррозия при контакте металла и его соединения  реализуется при коррозии углеродистых сталей, чугунов и других сплавов. При коррозии углеродистой стали, микроструктура которой представлена отдельными участками α

- Fe и карбида железа Fe3C, гальванический элемент возникает в

Рис. 11.5. Механизм электрохимической коррозии углеродной стали.

электрохимической системе: анод α – Fe, катод – Fe3C и раствор электролита. При коррозии во влажном воздухе в зависимости от рН протекают разные химические реакции, приводящие к разрушению стали. В кислых средах (рН<7) в роли окислителя выступают ионы Н+, в щелочных и нейтральных (рН≥7) кислород воздуха.

Схемы электрохимической коррозии углеродистой стали, представлены на рис. 11.5. объясняются работой гальванического элемента.

Работа гальванического элемента:

Fe/H2O,O2/ Fe3C

рН<7                                                           рН≥7

A] Fe-2ē=Fe2+                                                    A] 2Fe-4ē=2Fe2+

K] 2H++2ē=H2                                                    K] 2H2O+O2+4ē=4OH-

Fe+2H+=Fe2++H2↑                                              2Fe+2H2O+O2=2Fe(OH)2

При электрохимической коррозии чугуна протекающие процессы аналогичны, но в роли катода в возникающих микрогальванических элементах выступает графит, а в роли анода железо.

Различные концентрации электролита, контактирующие с поверхностью даже одинаковых металлов, могут образовывать гальванический элемент, работа которого предопределяет возможность коррозионного разрушения металла. Примером может служить коррозия железной пластинки под каплей воды. Разность концентраций электролита в данном случае обусловлена тем обстоятельством, что концентрация растворенного кислорода на поверхности капли больше, чем внутри нее, что приводит к возникновению концентрационного гальванического элемента.

Рис. 11.6. Механизм электрохимической коррозии чугуна.

Fe/H2O, O2(C1)//H2O, O2 (C2)/Fe,

где  в случае С1<С2, участок железной пластинки внутри капли выступает в роли анода, а снаружи – в роли катода (рис. 11.6)

На аноде при этом идет коррозия (окисление) железа, а на катоде – восстановление кислорода воздуха по схемам, описанным ранее. В результате в центре капли появляется коррозионное повреждение в виде язвочки, так называемая точечная коррозия, которая может перейти в питтинг.

Коррозия под воздействием механических напряжений. Причиной возникновения гальванических элементов при коррозии напряжений металлов является изменение электродного потенциала в результате механического     воздействия.     Если

Рис. 11.7. Коррозия железа под каплей

воды на воздухе.

учесть, что при напряжениях растяжения электродный потенциал понижается, а при сжатии увеличивается, то понятно, что коррозионное воздействие будут испытывать в первую очередь растянутые участки. Механические напряжения, как известно, могут быть внешними и внутренними. В условиях электрохимической коррозии принципиально не имеет значения природа напряжений. Важно их наличие, а не происхождение. Поэтому возникают механические напряжения при сборке металлоконструкций или присутствуют в этой же конструкции в виде остаточных напряжений, например, при сварке, электрохимическая коррозия такой конструкции неизбежна. Результатом такой коррозии является растрескивание растянутой области металла, что ведет к так называемой «ножевой» коррозии, которая связана с межкристаллитным растрескиванием.

Химические реакции, протекающие в случае электрохимической коррозии металлов под напряжением, не отличаются от рассмотренных выше случаев. Особенностью возникающих в этом случае гальванических элементов является то, что растянутый металл выступает в роли анода, а сжатый – в роли катода

Анод – Ме (раст) /Н2О, О2/ Ме(сжат) – катод

Таким образом, электрохимическая коррозия протекает в результате возникновения макро- или микрогальванических элементов, работа которых усиливает коррозионное повреждение металлов или сплавов.

Рассмотрим еще один вид электрохимической коррозии. Это коррозия под действием так называемых блуждающих  токов.

Блуждающими токами называют электрический ток, ответвляющийся от своего основного пути. Попадая в металлические конструкции, такой ток может приводить к глубоким коррозионным повреждениям. Источником блуждающих токов служат рельсовые пути электрофицированного железнодорожного транспорта, электросварочные установки, электролизеры, ванны для гальванопокрытий и другие устройства, работающие на постоянном электрическом токе и имеющие контакт с влажной   почвой (заземление). Возникающие при этом блуждающие токи стремятся идти по подземным металлическим конструкциям, например, трубопроводам, так как электрическое сопротивление металла много меньше сопротивления почвы. Вследствие этого участок металлоконструкции на входе блуждающего тока выполняет роль катода, а на выходе – анода. Таким образом, при прохождении блуждающего тока через металл можно выделить три зоны (рис. 11.8.).

Рис. 11.8. Блуждающий ток в металлоконструкции.

- катодную – участок входа блуждающих токов в металлоконструкцию;

- нейтральную – участок протекания блуждающего тока металлоконструкции;

- анодную – участок выхода блуждающего тока в грунт.

Как и в обычных процессах электролиза, анодный участок металлоконструкции выступает в роли растворимого анода, что приводит к быстрому разрушению анодного участка металлоконструкции в результате коррозии под действием блуждающих токов. Катодный участок в этом случае защищен от электрохимической коррозии, а нейтральный безопасен в коррозионном отношении.

Сила блуждающих токов вблизи путей электрофикации железный дорог достигает 200-300 А. блуждающие токи в трубопроводах больших городов характеризуется величинами 10-20 А. О разрушительной силе таких токов можно судить по следующим данным: ток силой 1 А за год может разрушить 9 кг железа, 11 кг меди или цинка, 34 кг свинца, 3 кг алюминия. Именно поэтому коррозия под действием блуждающих токов, радиус действия которых измеряется десятками километров, является одной из основных причин электрохимической коррозии подземных городских коммуникаций.

11.4. Защита металлов от коррозии.

Защита металлов от коррозии или борьба с коррозией – одна из важнейших отраслей современной химической науки – имеет в своем арсенале различные средства и методы, позволяющие существенно снизить экономический, технический и социальный ущерб, наносимый коррозией.

Кардинальным путем борьбы с коррозией является изготовление машин, механизмов и приборов из коррозионно-стойких материалов. Такой реализуется применением нержавеющих металлов и сплавов, а также использованием неорганических материалов (стекло, бетон, ситаллы и т.д.) и пластических масс. К сожалению, коррозионно-стойкие материалы не всегда можно использовать в конструкциях машин и механизмов прежде всего по экономическим и в ряде случаев – по технологическим соображениям.

В связи с этим на практике часто используют коррозионно нестойкие материалы с применением различных методов защиты от коррозии, что позволяет, если не избежать коррозионных повреждений, то резко ее снизить.

Наиболее распространенные методы защиты от коррозии основаны на следующих принципах:

- Изоляция корродирующего металла от коррозионной среды за счет применения коррозионно-стойких покрытий.

- Электрохимическая защита за счет внешних источников тока или создания гальванического элемента, в котором корродирующий металл выполняет роль катода.

- Изменение свойств коррозионной среды за счет введения в ее состав веществ, замедляющих коррозию.

Использование  каждого из этих принципов или их комбинации позволяет в ряде случаев успешно бороться с коррозией, продлевая срок службы машин и механизмов.

Самый распространенный способ защиты от коррозии – это использование защитных покрытий, которые могут быть металлическими, неорганическими и органическими в зависимости от материалов, применяемых для их получения.

Металлические покрытия на изделиях, подвергающихся коррозии, могут быть получены из разных металлов (медь, никель, хром, серебро, алюминий, цинк, золото и т.д.),  а также из различных сплавов методами химического или электрохимического осаждения или путем плакирования.

По характеру защитного действия металлические покрытия подразделяются на анодные и катодные в зависимости от характера процессов, протекающих в коррозионной зоне при их повреждении. Заметим, что защитные покрытия вообще и металлические в частности обеспечивают выполнение своих функций лишь в случае целостности. Повреждение покрытий ведет к немедленному возникновению и развитию коррозионного процесса, направленного либо на разрушение защищаемого металла (катодные покрытия), либо на разрушение металла покрытия (анодные покрытия).

Катодными  называются металлические покрытия, у которых электродный потенциал выше электродного потенциала защищаемого металла. Примером может служить покрытие оловом железа. Анодными называются металлические покрытия, у которых электродный потенциал ниже электродного потенциала защищаемого металла. Примером является цинковое покрытие железа.

Химические процессы, происходящие при повреждении оловянного и цинкового покрытия на железе рассмотрены выше.

При повреждении катодных покрытий защищаемый металл корродирует быстрее, чем без покрытия. При повреждении анодных покрытий наоборот, коррозия защищаемого металла будет идти медленнее или вообще не идти до тех пор, пока не прокорродирует весь металл покрытия.

Таким образом, выбор материала металлического покрытия нужно учитывать условия работы изделия и возможные последствия подведения покрытия.

Неорганические покрытия получают на поверхности металла, используя химические реакции металла с различными неорганическими реагентами, в результате которых на поверхности образуются пленки устойчивых к коррозии соединений защищаемого металла. Другими словами, за счет химической модификации поверхности металла получают устойчивые к коррозии металлические изделия.

Наиболее известными и распространенными методами химической модификации являются азотирование, фосфатирование, цианирование, сульфирование, сульфоцианирование. В результате химической обработки на поверхности металла образуются защитные слои из нерастворимых соединений, которые и обеспечивают защиту металла от коррозии. Например, в процессах азотирования стали происходит насыщение поверхности азотом за счет образования нитридов железа и легирующих элементов стали, а также твердого раствора азота в железе, а при фосфатировании образуются нерастворимые фосфаты металлов, прочно связанные с поверхностью стали. Защитное действие таких пленок связано прежде всего с механической изоляцией от окружающей коррозионной среды.

К электрохимическим методам защиты от коррозии относят протекторную защиту и защиту внешним электрическим током. Протекторная защита осуществляется обеспечением электрического контакта защищаемой конструкции с металлами, имеющими меньший электродный потенциал, чем металл защищаемой конструкции (рис. 11.9). В результате такого соединения в электролите возникает гальванический элемент, в котором роль анода выполняет протектор (металл с меньшим электродным потенциалом). Протектор, разрушаясь в ре-

зультате электрохимической коррозии, защищает материал катода от коррозионного воздействия  агрессивной среды. Протекторная защита применяется для конструкций, работающих в растворах солей, например, в морской воде.  В   связи   с

Рис. 11.9. Протекторная защита.

этим ее часто используют в судостроении, котлостроении, а также при защите нефтехранилищ. В качестве протекторов для защиты от коррозии стальных конструкций чаще всего используют металлический цинк и сплавы на основе магния. Понятно, что протекторная защита работает до полного разрушения протектора при надежном электрическом контакте с защищаемой конструкцией. Поэтому протекторы приходится заменять по мере их разрушения и следить за состоянием электрических контактов.

Защита внешним электрическим током, или катодная защита металлов от коррозии (рис. 11.10), обеспечивается с помощью внешнего источника тока. При этом защищаемую конструкцию присоединяют к отрицательному полюсу внешнего источника тока с небольшим ~0,1 В напряжением. С положительным полюсом соединяют ненужные металлические изделия (лом, старые трубы, рельсы и т.д.). В результате электролиза под действием внешнего электрического тока анод, являясь

Рис.11.10. Катодная защита.

растворимым, разрушается, а катод – защищаемый металл – не подвергается коррозионному воздействию агрессивной среды. Катодную защиту удобно применять для защиты от коррозии крупных стационарных металлоконструкций, таких как трубо- и газопроводы, крупные металлические резервуары и т.д.

Изменение свойств коррозионной среды введением в ее состав веществ, замедляющих коррозию, достигается применением ингибиторов – веществ, способных при незначительных концентрациях в коррозионной среде эффективно уменьшать коррозию металла или сплава. Механизм действия ингибиторов связан с изменением характера электродных процессов в ходе электрохимической коррозии. В связи с этим различают анодные и катодные ингибиторы в соответствии с их влиянием на анодный или катодный процесс в реакциях коррозионного разрушения металла.

Анодные ингибиторы (хромиты, бихроматы, нитраты, фосфаты, карбонаты, силикаты и т.д.), как правило, обладают окислительными свойствами и, образуя на анодной поверхности металла оксидные пленки, пассивируют его, что приводит к уменьшению скорости его коррозионного разрушения.

Катодные ингибиторы (соли магния, цинка, никеля и т.д.) снижают скорость катодных процессов, в частности восстановления водорода или электрохимическое восстановление воды, что также приводит к уменьшению коррозии.

Часто для защиты металлов от коррозии применяют комбинированные методы защиты, результаты которой , как правило, выше, чем сумма эффектов соответствующих индивидуальных методов.