ЛЕКЦИЯ   ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Таблица. Термическая стабильность смазок

| Смазки | Предел прочности |  | Коллоидная стабильность, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | исходный | конечный | исходная | конечная |
| Натриевые консталины: жировой синтетический | 15,7 4,7 | 32,0 50,0 | 13,6 2,9 | 11,8 1,8 |
| Кальцево-натриевые I-13 жировая синтетическая | 1,8 4,8 | 22,0 32,0 | 15,6 3,5 | 14,1 3,6 |
| Гидратированные какльциевые солидолы жировой синтетический | 9,0 2,9 | 10,3 5,5 | 10,3 - | 12,1 - |
| Литивые ЦИАТИМ-201 ЦИАТИМ-203 | 8,6 9,0 | 11,6 5,9 | 24,3 - | 32,6 - |

Таблица    Классы консистенции пластичных смазок

| Индекс класса консистенции | Пенетрация при 25°С по ГОСТ 5346-78 | Индекс класса консистенции | Пенетрация при 25°С по ГОСТ 5346-78 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 400-430 | 4 | 175-205 |
| 0 | 335-385 | 5 | 130-160 |
| 1 | 310-340 | 6 | 85-115 |
| 2 | 265-295 | 7 | ниже 70 |
| 3 | 220-250 |  |  |