ЛЕКЦИЯ № 16    Конструкционные и ремонтные

материалы

Лакокрасочные и защитные материалы

Назначение и требования к ЛКМ

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) предназначены для выполнения защитной и декоративной функций. При нанесении на поверхность они образуют пленку, которая защищает металл от коррозии.

В зависимости от назначения ЛКМ и покрытий к ним предъявляются следующие требования:

- должны прочно удерживаться на окрашиваемой поверхности;

- обладать необходимыми механической прочностью, твердостью и эластичностью;

- обладать стойкостью к воде, нефтепродуктам, отработавшим газам и солнечным лучам;

- быть водо- и газонепроницаемыми;

- сохранять свои качества при любых температурах окружающей среды;

- быть нейтральными, не вызывать коррозии окрашиваемых поверхностей;

- быстро  сохнуть и  не  требовать сложных  сушильных устройств;

- обеспечивать необходимый цвет при минимальной толщине и числе наносимых слоев;

- быть недорогими и долговечными.

Из ЛКМ на автотранспорте широко используются грунтовки (грунты), шпатлевки и эмали.

Грунтовки предназначены для обеспечения прочной связи между лакокрасочным покрытием и окрашиваемой поверхностью, а также для ее надежной антикоррозионной защиты, представляют собой суспензию пигментов (преимущественно противокоррозионных) с наполнителями в пленкообразователе и создают после высыхания однородную пленку с хорошей прилипаемостью к подложке и покрывным слоям.

Шпатлевка применяется для выравнивания окрашиваемой поверхности и представляет собой густую вязкую массу, состоящую из смеси пигментов с наполнителями в пленкообразователе.

Эмали служат для получения наружного слоя лакокрасочного покрытия, который придает ему необходимый цвет, блеск, гладкость, устойчивость к воздействиям окружающей среды, механическую прочность и химическую стойкость, представляют собой суспензию пигментов с наполнителем в лаке и образуют после высыхания непрозрачную твердую пленку.

Лак — это раствор пленкообразующих веществ в органических растворителях или в воде, образующий после высыхания твердую прозрачную однородную пленку.

Краска — это суспензия пигмента с наполнителями в олифах, масле, эмульсиях, латексе, образующая после высыхания непрозрачную однородную пленку.

Состав ЛКМ

ЛКМ содержат следующие основные компоненты: пленкооб-разователи, растворители, разбавители, пигменты, пластификаторы, сиккативы, наполнители.

Пленкообразователи — это вещества, которые при нанесении тонким слоем на поверхность высыхают под действием воздуха, света, тепла и образуют на ней сплошную пленку. От них зависят прочность соединения покрытий с поверхностью, антикор-розионность, стойкость к воздействию окружающей среды. К ним относятся смолы, нитроцеллюлозы, растительные масла. Для усиления тех или иных свойств пленкообразователей их получают в виде смеси.

Смолы используют только растворимые, как природные (канифоль, битумы, копалы), так и синтетические (глифтале-вые, меламинные, фенольные, поливинилацетатные, эпоксидные и др.).

Нитроцеллюлозы получают путем обработки древесины или хлопковых очесов азотной кислотой.

Растительные масла (льняное, конопляное) применяют в виде натуральной или уплотненной олифы. Натуральную олифу получают путем термообработки высыхающих растительных масел с добавкой сиккативов, а уплотненную — из растительного масла, подвергнутого длительному нагреву до температуры 300 °С с последующей добавкой растворителя (до 50 %). Плохо высыхающие масла (подсолнечное, хлопковое) для получения

оксидированной олифы (оксоль и др.) подвергают нагреву да 150 °С окислением кислородом воздуха в присутствии сиккативов и добавляют растворитель (до 50 %). Синтетические олифу приготовляют из смол, продуктов переработки нефти и пр.       |

Пленки, которые после высыхания могут под действием растворителя вновь стать жидкой фазой, называются обратимыми, Необратимые пленки не растворяются. Натуральные смолы образуют обратимую пленку. Термореактивные смолы и растительтеные масла — необратимую.

Растворители служат для растворения пленкообразователя,| т. е. придания ему определенной вязкости и представляют собой летучие жидкие органические соединения, которые должны ис* париться без остатка после нанесения ЛКМ на поверхность.

Разбавители служат для разбавления готовых ЛКМ и сами растворять пленкообразователи не могут, дешевле растворителей. Избыток разбавителя может вызвать свертывание пленкооб-разователя и выпадение его в осадок.

Пигменты — это сухие краски, придающие ЛКМ цвет и непрозрачность, замедляют старение и повышают стойкость лакокрасочных покрытий. Пигменты находятся в пленкообразователях и растворителях во взвешенном состоянии, представляют собой окислы и соли металлов, сажу, алюминиевую пудру, глины, Размер частиц пигментов 0,5—2 мкм. К распространенным пигментам относятся:

- белые — цинковые, свинцовые, титановые белила;

- желтые — охра, крон свинцовый и цинковый;

- синие — ультрамарин, лазурь;

- зеленые — окись хрома, медянка, зеленый крон;

- красные — мумия, сурик железный, свинцовый сурик, киноварь;

- черные — сажа.

Основные цвета: синий, красный, желтый, белый и черный. Остальные получают путем смешивания.

Пластификаторы или мягчители добавляются к ЛКМ для придания эластичности, гибкости, долговечности, повышают, прилипаемость, свето-, тепло- и морозостойкость.	|

К пластификаторам относятся льняное, касторовое масла, эфиры кислот, камфора, термопластичные смолы.

Сиккативы — вещества, ускоряющие процесс образования  пленки, представляют собой окислы свинца, марганца, кобальта или соли органических кислот этих металлов.

Чрезмерное количество сиккатива вызывает не сокращение, а увеличение времени высыхания.

Наполнители применяют в качестве примеси к слишком насыщенным и непрозрачным красителям для частичной их замены и удешевления, способствуют более полному осаждению красителя и лучшему его закреплению. Распространенные наполнители: мел, гипс, каолин, тальк, гидрат окиси алюминия.

Способы нанесения ЛКМ

Способы нанесения ЛКМ зависят от природы пленкообразующего, на основе которого они изготовлены, от растворителя, входящего в его состав, а также от объема окрасочных работ.

На заводах первый слой грунтовки (водоразбавляемой) наносят на кузова легковых автомобилей методом электроосаждения. Второй слой наносят методом электростатического, либо пневматического распыления с помощью установок, работающих в автоматическом режиме. Эмаль также наносят методом автоматического пневмораспыления. И только труднодоступные места красят пневмораспылением вручную. Мелкие детали окрашивают окунанием.

При проведении ремонтных работ используют обычно два метода: пневмораспыление — для окраски поверхностей, к которым предъявляются высокие требования, и кистевую окраску — для всех остальных поверхностей.

Самый распространенный способ — пневмораспыление. Он заключается в дроблении ЛКМ струей сжатого воздуха до частиц размером 10—60 мкм. Частицы аэрозоля переносятся струей? сжатого воздуха к поверхности детали, прилипают к ней и растекаются.

Краскораспылитель перемещают параллельно поверхности на расстоянии 30 см от нее со скоростью 30—40 см/с. Угол колебания пистолета не должен превышать 5—10°. Первый слой на
носят горизонтальными полосами, второй вертикальными. Перекрытие полос должно быть 40—60 мм. Уменьшать число слоев за счет увеличения их толщины недопустимо.

Дефекты поверхности, которые не удается устранить рихто-ванием выравнивают шпатлеванием.

Шпатлевки наносятся на просушенный грунт пластмассовым или металлическим шпателем (для ровных поверхностей) или куском листовой резины толщиной 5—6 мм (для криволинейных поверхностей). Ширина шпателя — 30—150 мм. Не рекомендуется наносить более трех слоев шпатлевки. Общая толщина шпаклевочного слоя не должна превышать для эпоксид- и  полиэфирных  шпатлевок  2  мм,  а для  остальных шпатлевок — 0,3 мм.

Классификация лакокрасочных покрытий

Лакокрасочные покрытия по внешнему виду подразделяются на четыре класса.(табл. 5.1), а по условиям эксплуатации на восемь групп.

Таблица 5.1. Классификация покрытий по внешнему виду

По условиям эксплуатации покрытия подразделяются на следующие группы: стойкие, стойкие к воздействию окружающей среды, химически стойкие, водостойкие, термостойкие, маслостойкие, бензостойкие, электроизоляционные.

Основные показатели качества ЛКМ и их покрытий

Прочность при ударе (в Дж) определяется высотой падения груза массой в 1 кг, при которой боек прибора (рис. 5.1) не вызывает механического разрушения покрытия.

Прочность при изгибе характеризуется минимальным диаметром стержня (20, 15, 10, 3 и 1 мм), изгибание на котором окрашенной пластинки из черной жести не вызывает механического разрушения покрытия.

Прочность при растяжении измеряется в мм глубины прогиба металлической пластинки в момент разрушения нанесенной на нее пленки покрытия.

Адгезия — прочность прилипания пленки к поверхности, определяется в баллах по отслаиванию и шелушению лакокрасочной пленки после ее надреза лезвием безопасной бритвы в виде решетки надрезов на расстоянии 2 мм друг от друга.

Твердость измеряется числом, полученным от деления времени качания маятника маятникового прибора с шариковыми опорами, установленными на стеклянной пластинке с нанесенным испытываемым ЛКМ, на время его качания, когда шариковые опоры установлены на стекле (рис. 5.2). Чем тверже ЛКМ, тем число больше.

Укрывистость измеряется количеством ЛКМ (в г/м2), необходимым для закрашивания пластинки из бесцветного стекла таким числом слоев, при котором не просматриваются черные и белые квадраты у подложенной под пластинку шахматной доски.

От укрывистости зависят расход ЛКМ и число слоев краски.

Вязкость измеряется необходимым временем для вытекания 100 мл ЛКМ из вискозиметра ВЗ-4 (рис. 5.3) через отверстие диаметром 4 мм при температуре 18—20 "С, нормальное значение которого должно быть от 15 до 45 с. При повышенной вязкости увеличивается толщина пленки одного слоя и снижается ее прочность, при пониженной — толщина слоя уменьшается и увеличивается расход растворителя.

Стойкость к перепадам температур определяется числом циклов попеременного нагрева до 60 "С с выдержкой 30 мин и охлаждения до —40 "С в течение часа окрашенной стальной пластины, при котором не наблюдается появление трещин лакокрасочного покрытия (ЛКП).

Водостойкость и стойкость к минеральным маслам и бензину

определяется погружением окрашенных металлических пластин в соответствующую жидкость при температуре 20±2 "С, время определяется ГОСТом. После испытания ЛКП должно быть без изменений.

Потеря блеска при влажном облучении определяется облучением кварцевой лампой в течение определенного времени пластинки с ЛКП, которая погружена в дистиллированную, подогретую до 50 "С воду.

Время высыхания характеризует продолжительность высыхания ЛКП до заданной степени при определенной температуре.
Установлено семь степеней высыхания. Чем выше степень высыхания, тем качественней произведена сушка.

Маркировка ЛКМ

Маркировка ЛКМ имеет пять групп буквенно-цифровых знаков.

Первая группа — наименование ЛКМ («эмаль», «грунтовка», «шпатлевка»).

Вторая группа — обозначается двумя буквами и указывает тип пленкообразователя по химическому составу:

НЦ — нитроцеллюлозный, МЛ — меламинный, ПФ — пентафталевый, БТ — битумный, ФЛ — фенольный, АК — полиакриловый, ВЛ — поливинилацетатный, ГФ — глифталевый, ЭП — эпоксидный, ПЭ — полиэфирный, КО — кремнийорганический и т. д.

Для специфических ЛКМ между первой и второй группами знаков через дефис ставят индексы: В — водоразбавляемые, П — порошковые, Э — эмульсионные, Б — без активного растворителя.

Третья группа — отделяется от второй дефисом и определяет основное назначение ЛКМ, обозначается цифрами от 1 до 9 — в обозначении эмалей, 0<— в обозначении грунтовок и 00 — в обозначении шпатлевок.

Цифры означают:

- — эмаль атмосферостойкая,

- — ограниченно атмосферостойкая,

- — консервационная,

- — водостойкая,

- — специальная,

- — маслобензостойкая,

- — химически стойкая,

- — термостойкая,

- — электроизоляционная.

Четвертая группа — определяет порядковый номер, присвоенный данному ЛКМ и обозначается одной, двумя или тремя цифрами, номер характеризует оттенок цвета эмали.

Иногда добавляют буквенные индексы для обозначения специфической особенности ЛКМ. Например, индекс ГС обозначает, что эмаль горячей сушки, ХС — холодной сушки, ПГ — пониженной горючести.

Пятая группа — обозначает цвет и пишется полным словом.

Пример. Эмаль В-ПЭ-1179 красная:

- Эмаль — вид ЛКМ,

- ПЭ — полиэфирная ненасыщенная,

- 1 — атмосферостойкая,

- 179 — порядковый номер,

- красная — цвет.

Качество ЛКМ улучшится и увеличится долговечность, если перед грунтовкой поверхность обработать растворами солей фосфорной кислоты, так как в результате фосфатирования на поверхности металла образуется фосфатная пленка серого цвета толщиной 2—5 мкм, которая защищает металл от коррозии и улучшает сцепление ЛКМ с металлами.

Л КМ можно условно разделить на шесть основных групп:

Лаки - раствор пленкообразующего вещества, образующий после высыхания однородное, как правило, прозрачное покрытие.

Краски - суспензия пигментов и наполнителей в олифе или в водной дисперсии синтетических полимеров, дает непрозрачное покрытие, как правило, без блеска.

Эмали - суспензия наполнителей и пигментов в растворе полимеров (лаке), дает блестящее покрытие и, как правило, более твердое, чем краска.

Грунты - краски или эмали, обладающие высокой адгезионной прочностью. К грунтам лучше, чем к необработанной поверхности, прилипают ЛКМ. Как правило, декоративные свойства грунтов хуже, чем у красок и эмалей.

Шпаклевка - густая, вязкая композиция, предназначенная для заполнения и сглаживания неровностей окрашиваемой поверхности.

Порошковые краски - сухая композиция из порошкообразных пленкообразующих, пигментов и наполнителей, образующая после расплавления, а затем охлаждения непрозрачную твердую пленку.

Буквенное обозначение ЛКМ показывает, на основе какого пленкообразующего вещества они изготовлены. В табл. 4 приведены основные из них.

По преимущественному назначению ЛКМ разделяют на следующие группы:

-атмосферостойкие;

-ограниченно атмосферостойкие;

-консервационные;

-водостойкие;

-специальные;

-маслобензостойкие;

-химически стойкие;

-термостойкие;

-электроизоляционные.

Таблица 4

|  | Буквенное обозначение в названии |  | лкм |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Вид | Обозначение | Вид |
|  | пленкообразующего |  | пленкообразующего |
| MA | Масляные | ХВ | Перхлорвиниловые |
| ПФ | Пентафталевые | МЛ | Меламиноалкидные |
| НЦ | Нитроцеллюлозные | АК | Полиакриловые |
| ГФ | Глифталевые | КЧ | Каучуковые |
| БТ | Битумные | СС | Сополимерно- |
| МС | Масляно-стирольные |  | стирольные |
| ВЛ- ХС | Сополимерно- | УР | Полиуретановые |
|  | винилхлоридные | ФЛ | Фенольные |
| ЭТ | Этрифталевые | эп | Эпоксидные |
| пэ | Полиэфирные | АС | Алкидно-акриловые |
| мч | Мочевиноформаль- | КО | Кремнеорганические |
|  | дегидные | КФ | Канифольные |

Отнесение к одной из данных групп достаточно условно и означает лишь, что данный материал, безусловно, подходит для указанных целей. Однако многие из них могут применяться и для других целей, например, атмосферостойкие материалы (1), как правило, подходят и для внутренних работ (2), а отдельные термостойкие ЛКМ могут являться также электроизоляционными и химостойкими одновременно.

Существует общепринятая система обозначений лакокрасочных материалов, которая отражает их свойства, назначение, условия эксплуатации. Большинство лакокрасочных материалов имеют условное название в соответствии с ГОСТ 9825-73 "Материалы лакокрасочные. Классификация и обозначения", например "Эмаль ПФ-115 белая".

Первая группа в условном обозначении обозначает вид лакокрасочного материала, в нашем случае "эмаль". Следующие две (иногда больше) прописные   буквы  указывают  на  пленкообразующее,   на  основе   которого изготовлен данный материал (ПФ - пентафталевый) (см. табл. 4). Цифра (или две в отношении шпаклевки) после дефиса означает преимущественное назначение материала, в частности, 1 относится к атмосферостойким лакокрасочным материалам.

Четвертая группа знаков обозначает порядковый номер, присвоенный данному материалу органами государственной регистрации. Она состоит из одной, двух или трех цифр и находится сразу после цифры (или двух нулей для шпаклевок), обозначающей преимущественное назначение материала (для ПФ-115 это номер 15).

Обозначая марку и номер лакокрасочного материала буквами (индексом), производители указывают его пленкообразующую основу (ПФ — пентафталевая, ГФ — глифталевая, НЦ — нитроцеллюлозная и т. п.), следующими за ними цифрами — условия эксплуатации (1 — атмосферостойкие, 2 — стойкие внутри помещений, 3 - консервационные, 4 — водостойкие, 5 — специальные покрытия, 6 — маслобензостойкие, 7 — химически стойкие, 8 — термостойкие, 9 — электроизолирующие, 0 — грунтовки, 00 — шпаклевки) и присвоенный ЛКМ регистрационный номер.

Например, эмаль ПФ-115 белая— пентафталевая (ПФ) атмосферостойкая (1) с регистрационным номером 15, ГФ-0119 коричневая — глифталевая (ГФ) грунтовка (0) с регистрационным номером 119, ЭП-0010— эпоксидная (ЭП) шпаклевка (00) с регистрационным номером 10, эмаль ХВ-785 — на перхлорвиниловой смоле (ХВ) химически стойкая с номером 85.

В ряде обозначений между первой и второй группой знаков ставятся индексы:

Б — для материалов без летучего растворителя; В — для водоразбавляемых; ВД — для водно-дисперсионных; П — для порошковых. Например, ВД-АК-117— краска водно-дисперсионная (ВД) акриловая (АК) атмосферостойкая. В некоторых случаях для уточнения специфических свойств лакокрасочного покрытия после порядкового номера ставят буквенный индекс:

М — матовый, В — высоковязкий, ПГ — пониженной горючести. Например, эмаль МЧ-240 ПМ — мочевиноформальдегидная (МЧ) для работ внутри помещений (2) полуматовая (ПМ).

Исключением из данной системы обозначений являются масляные краски. Во-первых, если масляная краска изготавливается с использованием одного пигмента, вместо вида лакокрасочного материала (Краска масляная) пишется название базового пигмента. Например, масляная краска, изготовленная на сурике железном и предназначенная для наружных работ, будет носить название - " Сурик железный МА-15".

Кроме того, четвертая группа в обозначении масляных красок говорит не о порядковом номере материала, а о виде олифы, на которой данная краска сделана. Так, цифра "1" означает, что краска изготовлена на натуральной олифе, цифра "2" указывает на то, что компонентом является олифа "Оксоль". Соответственно цифра "3" означает использование глифталевой, "4" -пентафталевой, а "5" - комбинированной олифы. Если в названии масляной краски первой цифрой является "О", это означает, что перед Вами густотертая краска, а не грунт, как в общем случае.

Кроме обязательных составляющих названия лакокрасочных материалов в нем могут присутствовать дополнительные буквы, характеризующие некоторые особенности данного материала. Например, в названии "Эмаль ПФ-1217 ВЭ" сокращение "ВЭ" означает, что данная эмаль содержит воду, эмульгированную в пленкообразователе.

В названиях материалов могут также встречаться следующие сокращения:

"М" образует матовые покрытия, "ПМ" - полуматовые, "ХС" - холодной сушки, "ГС" - горячей сушки.

Дополнительная группа знаков (ВД) присутствует в обозначении вододесперсионных материалов. Она располагается перед знаками, обозначающими вид пленкообразующего вещества, как правило, в следующих сочетаниях: "ВД-АК", "ВД-КЧ" [6].

В последние годы многие производители стали изготавливать лакокрасочные материалы под собственными торговыми марками, названия которых не соответствуют ГОСТ 9825-73 [6].

Способы нанесения и сушки лакокрасочных материалов

Существуют следующие способы нанесения грунтовых и покровных эмалей: пневматический без подогрева, пневматический с подогревом, безвоздушный и в электрическом поле. Простейшим и вместе с тем наименее экономичным с точки зрения расхода ЛКМ является пневматический способ без подогрева при помощи пульверизаторов различной конструкции (пистолетов-краскораспылителей). При подогреве красок вязкость их снижается, поэтому расход растворителей резко уменьшается. Так, при подогреве нитроэмалей до температуры 55...60°С расход растворителя снижается на 20... 30 %, а синтетических эмалей - на 30... 40 % (при их подогреве до 70°С). Распылением в подогретом состоянии с помощью специальных установок, выпускаемых отечественной промышленностью, можно наносить все виды эмалей. Способ безвоздушного распыления, который чаще всего производится с подогревом, основан на перепаде давления, создаваемого насосом установки, на выходе эмалей из сопла распылителя. При этом потери эмалей на туманообразование сокращаются в 2...4 раза по сравнению с пневматическим распылением. Наиболее совершенным в отношении потерь ЛКМ является способ нанесения покрытий в электрическом поле, где распыленные частицы эмалей получают отрицательный заряд и притягиваются к противоположно заряженной окрашиваемой поверхности. Этот способ снижает расход эмалей на 30... 50 % и увеличивает производительность в 2...3 раза по сравнению с другими способами нанесения ЛКМ. Однако окраска в электрическом поле целесообразна   лишь   при   больших   объемах   работ,   так   как   достаточно нергоемка и требует сложного и дорогостоящего оборудования.

Приведенные способы нанесения ЛКМ относятся к грунтовым и покровным эмалям. Что касается шпаклевок, то при так называемом местном шпаклевании, когда устраняются отдельные шероховатости, шпаклевку наносят вручную - шпателем, а при шпаклевании более значительных площадей изделия используют грунты - шпаклевки в виде жидкостей, которые наносят на окрашиваемую поверхность пневматическим способом.

Долговечность лакокрасочных покрытий во многом зависит от принятого способа сушки. Различают естественный, конвекционный и терморадиационный способы сушки. Естественный способ сушки используют, как правило, для нитроэмалей. Необходимая температура сушки создается подогревом воздуха (конвекционный способ) или лучистой энергией (терморадиационный способ). Для алкидных эмалей можно использовать все названные виды сушек, а для меламиноалкидной - терморадиационный. При терморадиационном способе инфракрасные лучи проходят через лакокрасочное покрытие и нагревают поверхность изделия, отчего сушка начинается не с поверхности, как это имеет место при естественном и конвекционном способах, а изнутри, способствуя беспрепятственному улетучиванию растворителя и исключая образование дефектов (воздушных пузырьков и различного рода включений) в подповерхностном слое покрытия [3].