Эксплуатационные свойства и ассортимент охлаждающих жидкостей

Жидкость для системы охлаждения двигателя не должна замерзать и кипеть во всем рабочем диапазоне температур двигателя, легко прокачиваться, не воспламеняться, не вспениваться, не воздействовать на материалы системы охлаждения, иметь высокую теплопроводность и теплоемкость.

В некоторой степени этим требованиям отвечает вода. Она имеет целый ряд положительных качеств: доступность, высокую теплоемкость, пожаробезопасность, нетоксичность и т.д. К недостаткам воды следует отнести: высокую температуру замерзания и увеличение объема при этом, недостаточно высокую температуру кипения и склонность к образованию накипи. Отложение накипи в рубашках охлаждения двигателей ухудшает теплоотвод и может приводить к появлению трещин, так как из-за ухудшения охлаждения стенки неравномерно расширяются, в металле возникают значительные внутренние напряжения.

Воду, вызывающую образование накипи, называют жесткой. Общая жесткость – это суммарное содержание в воде ионов кальция и магния. Она измеряется миллиграмм-эквивалентами на 1 литр воды (мг.экв/л). Один мг.экв/л соответствует содержанию в 1 литре воды 20,04 мг кальция или 12,16 мг магния.

Воду считают мягкой, если в ней общее содержание солей не превышает 3 мг.экв/л, в двигателях ее можно использовать без умягчения. При содержании солей от 3 до 6 мг.экв/л – относят к средней жесткости, перед использованием в двигателе ее желательно умягчать. Воду, содержащую более 6 мг.экв/л солей, считают жесткой, она подлежит обязательному умягчению.

По степени пригодности в качестве охлаждающей жидкости для двигателей природные воды распределяются в следующем порядке: атмосферная (дождевая, снеговая) – самая мягкая (до 1,5 мг.экв/л); речная или озерная – достаточно мягкая (1,5...4,0 мг.экв/л); грунтовая (колодезная, ключевая), наиболее жёсткая - морская.

Самым простым способом умягчения является кипячение воды в течение 15...20 мин. При этом большая часть солей выпадает в осадок, который отфильтровывают. Остаточная жесткость в таком случае не превышает 1...2 мг.экв/л. Более сложный, но кардинальный способ очистки воды от солей – перегонка. В результате получается дистиллированная вода.

Существуют химические способы умягчения воды: добавление к ней веществ, образующих с солями кальция и магния нерастворимые соединения, выпадающие в осадок. К таким способам относится известково-содовое умягчение: к воде добавляют соду Na2CO3 в количестве 53 мг/л на одну единицу жесткости или раствор извести – гидроксид кальция Ca(OH)2. Теплую воду перемешивают с реактивом, 20...30 мин отстаивают и фильтруют от осадка. Все накипеобразующие соединения выпадают в виде нерастворимых соединений CaCO3, MgCO3, Mg(OH)2. Этот способ более эффективен, чем кипячение – остаточная жесткость не превышает 0,5...1,0 мг.экв/л.

Образование накипи можно предотвратить обработкой воды непосредственно в системе охлаждения добавкой так называемых антинакипинов. Они особенно удобны, когда систему требуется заправить водой из естественных источников при отсутствии умягченной воды. Наиболее часто в качестве антинакипина используют хромпик K2Cr2O7. Хромпик переводит соли накипи в растворенное состояние. Используют его следующим образом: готовят концентрат – 100 г реактива на 1 л воды. На 1 л среднежесткой воды берут 30...50 мл концентрата, для жесткой воды – 100...130 мл. Кроме того, являясь сильным окислителем, хромпик на поверхности металла создает защитную оксидную пленку, предохраняющую от коррозии.

Недостатком воды как охлаждающей жидкости является не только склонность к накипеобразованию. Температура её кипения составляет 1000С, что не всегда обеспечивает охлаждение современных форсированных двигателей. Замерзает вода при 00С, при этом примерно на 10 % увеличиваясь в объеме. Образующийся лед давит на стенки системы охлаждения с усилием свыше 200 МПа, что может привести к разрушению головки блока цилиндров и радиатора. По этой причине в зимнее время года целесообразнее использовать низкозамерзающие охлаждающие жидкости (НОЖ). Лучшие из них - этиленгликолевые смеси. Эти жидкости, обеспечивая надежное охлаждение двигателя, полностью исключают возможность размораживания системы охлаждения при длительной стоянке в условиях низких температур.

Этиленгликоль - прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость без запаха, хорошо смешивается с водой, ацетоном, спиртами, нерастворим в нефтепродуктах. Несмотря на то, что в случае применения этиленгликоля рабочая температура жидкости может быть повышена до 120...130°С, в чистом виде его практически не используют. Причиной этого является относительно высокая температура застывания ( -10 С) и низкая температура вспышки 122 С (пожароопасность) этиленгликоля. Для охлаждения используют водные растворы этиленгликоля. Смешивая этиленгликоль с водой в разных соотношениях, можно получить жидкости с температурой замерзания от 0 до -75 С. Зависимость температуры замерзания водоэтиленгликолевых растворов от их состава приведена на рис. 6.1.

Кривая кристаллизации имеет перелом в точке В, соответствующей 33,3% вoды и 66,7 % этиленгликоля, температура замерзания - 75 °С. В водных растворах этиленгликоля с содержанием воды от 0 до 33,3 % (кривая ВС) при замерзании образуются кристаллы этиленгликоля, а вода остается в жидком состоянии. Если концентрация воды более 33,3 % (кривая АВ), при замерзании кристаллизуется вода, а этиленгликоль остается в жидком состоянии. В точке В одновременно кристаллизуются и этиленгликоль, и вода.

Пользуясь кривой кристаллизации, можно, зная необходимую температуру застывания, найти состав смеси, и наоборот.

| Использование НОЖ с этиленгликолем в системе охлаждения имеет много преимуществ: низкая температура застывания, высокая температура кипения, хорошие вязкостные свойства, жидкость негорюча, достаточно высока теплоемкость и теплопроводность. При их замерзании образуется рыхлая масса, объем которой увеличивается лишь на 0,2...0,3 % от первоначального, поэтому система не разрушается. |  |
| --- | --- |

Основные марки НОЖ представлены в табл. 6.15.

Таблица 6.15

Марки низкозамерзающих охлаждающих жидкостей

| ПОКАЗАТЕЛЬ | Антифризы |  | Тосолы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 65 | А - 40 | А - 65 |
| Внешний вид | Светло-желтая, слегка мутная жидкость |  | Сине-зеленая жидкость |  |
| Температура кристаллизации, С, не выше | -40 | -65 | -40 | -65 |
| Температура кипения,  С, не ниже | 100 | 100 | 105 | 105 |
| Состав, массовый %: этиленгликоль вода присадки (сверх 100%) | 52 48  4 | 64 36  4,5 | 53 47  4 | 63 37  4,5 |

Антифриз марки 40 представляет собой смесь 52 % этиленгликоля и 48% воды, марки 65 - соответственно 64 и 36 %. Поскольку этиленгликоль корродирует металл, к антифризам добавляют антикоррозионную присадку. Антифризы практически не действуют на резиновые шланги. Они обладают повышенной текучестью, поэтому нужно особенно тщательно следить за уплотнением соединений между деталями.

Для всесезонной эксплуатации легковых и ряда грузовых автомобилей (КамАЗ), тракторов К-701 предназначены тосолы А-40 и А-65, окрашенные в зелено-голубой цвет. Тосолы готовят на основе этиленгликоля с добавкой 2,5...3,0% сложной композиции противокоррозионных и антипенных присадок. Цифры в марках характеризуют температуру застывания.

Заменять тосолы в системе охлаждения следует через два года (или 60 тыс. км пробега), так как присадки в процессе эксплуатации разрушаются, ухудшая качество жидкостей.

Использовать НОЖ можно только после удаления из системы охлаждения накипи, которая разрушает антикоррозионные присадки.

При нагревании этиленгликолевые жидкости значительно увеличиваются в объеме. В связи с этим систему охлаждения заполняют на 92...94 %. В автомобилях для учёта этого явления предусматриваются расширительные бачки.

При обнаружении подтекания НОЖ из системы добавляют до нужного объема только НОЖ. Если система исправна, а уровень жидкости уменьшился, то доливать можно дистиллированную воду, так как температура кипения воды значительно ниже, чем у этиленгликоля, и вода быстрее испаряется.

Существенный недостаток этиленгликолевых жидкостей - их токсичность. При попадании НОЖ в организм человека наблюдаются тяжелые отравления. Основные меры предосторожности: НОЖ нельзя засасывать ртом, необходимо осторожно заполнять систему охлаждения, не допуская разливов и перелива жидкости, работать следует в резиновых перчатках, лучше в специальной одежде и т.д.

Охлаждающая жидкость - рекомендации по использованию

Безотказная работа современных отечественных и зарубежных дизелей, которыми оснащаются автобусы и грузовики, эксплуатирующиеся в нашей стране, зависит не только от типа и качества применяемого масла, но также от функционирования системы охлаждения. Её главной задачей является создание оптимального температурного режима, при котором эксплуатация двигателя не вызывает нареканий. Это особенно важно, поскольку одним из главных достоинств дизельных двигателей последнего поколения, которые оснащаются турбокомпрессорами с промежуточным охлаждением надувочного воздуха, является высокий к. п. д., который достигает за счёт температуры сгорания топлива, превышающей 1900С. При этом 33% тепловой энергии преобразуется в механическую, около 30% тепла  отводится выпускной системой, ещё 7% изучается поверхностями двигателя, в то время как оставшиеся 30% поглощаются системой охлаждения. Важнейшая роль в поддержании правильного температурного баланса и обеспечении долговечности дизельного двигателя отводится охлаждающей жидкости. Её качество имеет такое же значение, как и качество топлива или масла.

Охлаждающая жидкость, как правило, представляет собой смесь воды и кондиционера - специальной присадки, предотвращающей коррозию деталей системы охлаждения. При эксплуатации в условиях низких температур к этим составляющим добавляется антифриз, который предотвращает замерзание охлаждающей жидкости. Необходимо помнить, что эффективность работы, а также срок службы дизельного двигателя и системы охлаждения во многом зависят от типа охлаждающей жидкости. Главным теплоносителем в её составе является вода, свойства которой хорошо изучены. Однако в составе воды находятся вещества в той или иной степени загрязняющие её. Опасность этого явления заключается в том, что в условиях высоких рабочих температур двигателя образуются кислоты или накипь, которые могут существенно сократить долговечность системы охлаждения. Помимо этого охлаждающая жидкость должна защищать от коррозии и кавитации корпус водяного насоса, а также от образования солевых отложений, сохранять эластичность резиновых деталей, в её составе недопустимо присутствие нитратов и фосфатов. Вот почему столь важно следить за типом и качеством охлаждающей жидкости, а также производить правильное техническое обслуживание системы охлаждения.

Антифризы, рекомендованные компаниями изготовителями для использования в системе охлаждения, содержат все необходимые присадки, которые не только предотвращают замерзание охлаждающей жидкости и образования коррозии, но также повышают точку кипения воды, и обеспечивают защиту деталей из алюминиевых сплавов. В качестве антифриза в России распространены составы на основе этиленгликоля и пропилен гликоля. Относительная концентрация этих веществ в воде имеет решающее значение при определении защитных свойств смеси от замерзания. Смесь упомянутых основ с водой в соотношении 1:1 способна обеспечить температуру замерзания до   -40С. Кроме того, при более низких температурах перечисленные основы не превращаются в лёд, а образуют густую массу, не вызывая повреждения блока цилиндров и радиатора. Существуют низкозамерзающие охлаждающие жидкости, обеспечивающие нормальную эксплуатацию дизеля при температуре окружающего воздуха до -65С.

Рисунок    Система охлаждения дизельного двигателя.

Столь же важное значение, как и температура замерзания, имеет температура кипения – чем она выше, тем меньше охлаждающая жидкость испаряется и реже закипает, что обеспечивает более длительную работу двигателя без дозаправки и перегрева. Температура кипения пропилен гликоля - +154С, этиленгликоля -+170С. Это существенно выше, чем у воды. Значение данного фактора  особенно велико в летнюю жару.

Кроме количества и типа охлаждающей смеси температура её кипения зависит от давления в системе охлаждения  и высоты, на которой работает двигатель. Система охлаждения современного дизельного двигателя рассчитана на	 работу с высоким давлением, которое повышает температуру кипения. Величину давления регулирует предохранительный клапан.

Следует помнить, какой бы тип охлаждающей жидкости из числа рекомендованных компаниями изготовителями ни использовался, необходимо регулярно контролировать её уровень из-за возможных утечек и испарения, а также производить замену в сроки, указанные в инструкции по эксплуатации двигателя.

Если пренебрегать указанными требованиями дизель может испытать на себе губительное воздействие аэрации и образующихся накипи и осадков, а кроме того, таких видов коррозии как питтинг и кавитационная эрозия, ржавление, нарушение кислотно – щелочного равновесия, электрохимическая коррозия в электроплитах. Все эти негативные факторы могут разрушить или повредить поршни и стенки цилиндров, термостат и водяной насос, алюминиевые детали и каналы системы охлаждения и т. д. Особую опасность представляют питтинг и кавитационная эрозия. Питтинг представляет собой вид быстро развивающейся агрессивной коррозии, которая возникает на ограниченных  участках, вследствие возникновения электрического тока. Кавитационная эрозия возникает благодаря наличию в охлаждающей жидкости пузырьков воздуха, которые, лопаясь, вызывают разрушение оксидной плёнки нанесённой на  металлические поверхности. Предотвратить или ослабить эти явления могут профилактические меры, такие как поддержание системы охлаждения в чистоте и регулярное добавление в неё присадок, рекомендованных компаниями изготовителями.

Надёжная работа системы охлаждения современного дизельного двигателя гарантируется при использовании в качестве охлаждающей низкозамерзающей жидкости. Только в случае значительной и внезапной утечки жидкости, допускается производить доливку мягкой и чистой воды с тем, чтобы доехать до автотранспортного предприятия или ближайшего сервисного пункта. После этого необходимо слить жидкость из системы охлаждения, а затем заправить её соответствующей низкозамерзающей жидкостью. В повседневной эксплуатации категорически запрещено вместо антифриза использовать воду в системе охлаждения двигателя.

Огромную роль играет тепловой баланс дизельного двигателя. Неисправность системы охлаждения может привести к перегреву  двигателя. В этом случае увеличивается сила трения и изнашивания деталей, уменьшаются тепловые зазоры, происходит коксование масла и отложение нагара, ухудшается наполнение цилиндра двигателя воздухом. Перегрев обычно вызывает растрескивание или деформацию головки и блока цилиндров, а также прихват поршней двигателя.

Перегрев может быть вызван несколькими причинами. Среди них наиболее вероятные: низкий уровень (недолив) охлаждающей жидкости, засорение сердцевины радиатора, повреждённые или подтекающие шланги и патрубки, ослабление натяжение ремня вентилятора, чрезмерная нагрузка двигателя, выход из строя водяного насоса или термостата, засорение впускного или выпускного воздушных клапанов, неисправность работы системы охлаждения (теплообменника, охладителя или радиатора).

В тоже время слишком сильный отвод тепла влечёт за собой переохлаждение дизеля, которое может повредить двигатель также как и его перегрев. В результате изменяются вязкостные свойства масла, что неизбежно приводит к увеличению изнашивания деталей, снижению мощности и экономичности дизельного двигателя. Продолжительная эксплуатация двигателя при низких температурах в системе охлаждения приводит к образованию шлама в картере. Шлам в свою очередь вызывает пригорание толкателей втулок клапанов, поршней и поршневых колец. Кроме того, если используется топлива с высоким содержанием серы активизирует образование серной кислоты, которая в значительной степени ускоряет процесс коррозии.

Низкие рабочие температуры могут привести к появлению нагара, который, прежде всего, приводит к нарушению работы газораспределительного механизма.

Крайне важно, чтобы рабочая температура двигателя находилась в строго определённом интервале. Для современных дизельных двигателей оптимальный тепловой режим находится в границах 85-95С независимо от нагрузки и температуры окружающей среды. Не допускается продолжительная работа дизеля на низких оборотах без нагрузки, что может привести к переохлаждению.

В качестве профилактической меры компании изготовители рекомендуют использовать фирменные очистители системы охлаждения дизельных двигателей, которые растворяют минеральные отложения, продукты коррозии, накипь, шлам или снижают их содержание во время работы двигателя.

При первоначальной заправке следует использовать охлаждающую жидкость нужного типа и высокого качества. Перед заправкой системы охлаждения необходимо закрыть пробками все сливные отверстия. Скорость заполнения не должна превышать 15-20 л. в минуту, поскольку в этом случае возможно появление воздушных пробок, препятствующих полному заполнению системы охлаждения. После заполнения системы охлаждения двигатель должен проработать  в течение нескольких минут со снятой пробкой радиатора. Далее нужно закрыть пробку радиатора и дать двигателю поработать на холостом ходу пока охлаждающая жидкость не станет тёплой. Необходимость долива охлаждённой жидкости определяется по её уровню в расширительном бачке.

Категорически запрещается пуск и кратковременная работа  двигателя после слива охлаждающей жидкости для удаления её остатков из системы, поскольку это ведёт к разрушению уплотнительных резиновых колец, гильз цилиндров, выпадению седел клапанов, прогоранию прокладок головки блока цилиндров и короблению головки блока цилиндров.

Только правильная эксплуатация системы охлаждения обеспечит ресурс современных дизельных двигателей не менее 600- 800 тыс. км.