ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

Эксплуатационные свойства трансмиссионных масел

Трансмиссионные масла используют в коробках передач, ведущих мостах, раздаточных коробках автомобилей и тракторов. Все эти агрегаты представляют собой зубчатые передачи: цилиндрические, конические, гипоидные и др. Основное назначение трансмиссионных масел: снижение износа трущихся сопряжений, повышение механического КПД трансмиссии, охлаждение деталей и предохранение их от коррозии. Они также снижают действие ударных нагрузок, уменьшают шум и вибрацию шестерен, уплотняют зазоры в сальниках.

Наиболее перспективным способом получения трансмиссионных масел с хорошими вязкостно-температурными характеристиками является загущение маловязких масел (МС-8 – масло селективной очистки для авиационных двигателей; И-12А – индустриальное масло без присадок, общего назначения и других) высокополимерными присадками. В качестве загущающих присадок используют главным образом полиизобутилены, полиметакрилаты и др.

Обязательным компонентом современных трансмиссионных масел являются присадки, улучшающие их эксплуатационные свойства; как правило, они вводятся в масла при изготовлении. Применяют антифрикционные, противоизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозионные, моющие и диспергирующие, противопенные, депрессорные и др.

Условия работы и требования, предъявляемые к трансмиссионным маслам

Трансмиссионные масла предназначены для смазывания зубчатых передач, подшипников и других деталей тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин.

Специфические условия, в которых работает трансмиссионное масло, характеризуются тремя основными особенностями: высокими удельными контактными нагрузками в зоне зацепления шестеренчатых передач, повышенными скоростями относительного скольжения трущихся поверхностей зубьев и широким интервалом рабочих температур.

Температурный интервал работы масла в трансмиссиях характеризуется тремя наиболее характерными температурами:

- минимальной - в момент начала передачи после длительного перерыва, соответствующей наиболее низкой температуре окружающего воздуха;

- максимальной - установившейся при экстремальных для данной передачи условиях работы;

- среднеэксплуатационной - наиболее вероятной, установившейся температуре во время работы трансмиссии.

В агрегатах трансмиссий автотракторной и сельскохозяйственной техники среднеэксплуатационная температура составляет 60-90°С.

При обкатке и некоторых тяжелых режимах работы машин, например при буксировке, температура масла повышается до 120°С. Фактическая температура масла в зоне контакта зубьев шестерен значительно выше температуры масла в объеме на 150-250°С. Заметно влияет на температуру скорость скольжения на поверхности зубьев в зоне их контакта и вязкость масла.

Скорости скольжения и удельные давления на поверхности зубьев шестерен являются важными характеристиками, определяющими возможность применения масла в шестеренчатой передаче. При увеличении нагрузки смазочная пленка, разделяющая трущиеся поверхности, может разрушаться, что приведет к непосредственному контакту металлических поверхностей, их заеданию и катастрофическому износу. С увеличением скорости скольжения, нагрузки, при которой начинается заедание, снижаются.

Фактические скорости скольжения в цилиндрических и конических передачах составляют на входе в зацепление 1,5-3,0 м/с, в некоторых агрегатах они достигают 9-12 м/с. Для гипоидных передач скорости скольжения составляют 15 м/с, а для червячных редукторов на линии зацепления - 20-25 м/с.

Вследствие линейного контакта зубьев шестерен на их поверхности возникают высокие удельные нагрузки, затрудняющие осуществление гидродинамической смазки. Напряженность зубчатых передач зависит от их типов и взаимного расположения осей (табл.)

В цилиндрических, конических и червячных передачах удельные нагрузки в полюсе зацепления составляют обычно 500-1500 МПа, достигая в некоторых случаях 2000 МПа. В гипоидных передачах они по меньшей мере в 2 раза выше. Под действием таких нагрузок вязкость масла в трущемся контакте резко возрастает и условия для гидродинамической смазки ухудшаются.

Исходя из особенностей условий работы смазочных материалов в современных трансмиссиях общим для всех трансмиссионных масел является требование надежно и в течение заданного ресурса работы разделять контактирующие зубья шестерен и предохранять трущиеся поверхности от износа, питтинга, заедания и других повреждений, а также снижать до минимума потери на трение. Кроме того, масла должны отводить тепло от трущихся поверхностей, снижать действие ударных нагрузок, шум и вибрацию шестерен, уплотнять зазоры в сальниках и других соединениях агрегатов и узлов силовых передач. Трансмиссионные масла должны характеризоваться:

- высокими противоизносными, противозадирными и противопиттинговыми свойствами;

- хорошей термической и термоокислительной стабильностью;

- способностью защищать смазываемые поверхности от коррозионного воздействия агрессивных веществ, попадающих в смазочное
масло из вне либо образующихся в нем в процессе работы механизмов, а также от электрохимической коррозии в процессе эксплуатации и длительных перерывов в работе;

- пологой вязкостно-температурной кривой и сравнительно мало
вязкостью в области отрицательных температур;

- стойкостью к образованию эмульсий с водой и к пенообразованию;

- хорошо совмещаться с материалами уплотнений;

- высокой физической стабильностью в условиях длительного
хранения;

Классификация и ассортимент трансмиссионных масел

В трансмиссиях автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин используются масла широкого ассортимента, начиная от дисстилятов и остатков без присадок или с мягкими антиизносными присадками и кончая гипоидными маслами с высокоэффективными противозадирными присадками. Многообразие требований к трансмиссионным маслам в зависимости от областей применения и обилие марок определило необходимость классифицировать их по вязкости и по важнейшим эксплуатационным признакам, принятым в международной практике. Согласно классификации (ГОСТ 17479.2-85) в зависимости от уровня вязкости трансмиссионные масла делят на 4 класса (табл.).

Таблица    . Классификация трансмиссионных масел по вязкости

| Класс вязкости | Кинематическая вязкость при температуре 100 С, мм2/с | Температура, при которой динамическая вязкость не превышает 150 Па/c, С, не выше |
| --- | --- | --- |
| 9 12 18 34 | 6,0-10,99 11,0-13,99 14,0-24,99 25,0-41,0 | - 35 - 26 - 18 - |

Табл.  Классификация трансмиссионных масел по эксплуатационным свойствам

| Группа масел | Состав масел | Рекомендуемая область применения |
| --- | --- | --- |
| ТМ-1 | Нефтяные (минеральные) масла без присадок | Цилиндрические, конические и червячные передачи, работающие при контактных напряжениях от 900 до 1600 МПа и температуре масла в объеме до 90°С |
| ТМ-2 | Минеральные масла с противоизносными присадками | То же при контактных напряжениях до 2100 МПа и температуре масла в объеме до 130°С |
| ТМ-3 | Минеральные масла с противозадирными присадками умеренной эффективности | Цилиндрические, конические, спирально-конические и гипоидные передачи, работающие при контактных напряжениях до 2500 МПа и температуре масла в объеме до 150 °С. |
| ТМ-4 | Минеральные масла с противозадирными присадками высокой эффективности | Цилиндрические, сриральноконические и гипоидные передачи, работающие при контактных напряжениях до 3000 МПа и температуре масла в объеме до 150 °С |
| ТМ-5 | Минеральные масла с противозадирными присадками высокой эффективности и многофункционального действия, | Гипоидные передачи, работающие с ударными нагрузками при контактном давлении более 3000 МПа и температуре масла в объеме до 150 °С |

В зависимости от эксплуатационных свойств и рекомендуемых областей применения масла для трансмиссий автомобилей, тракторов и другой мобильной техники обнесены к 5 группам (табл.    )

В соответствии с ГОСТ 17479.2-85 предусмотрена также система обозначений (маркировка) масел для трансмиссий автомобилей, тракторов и другой мобильной техники. Трансмиссионные масла маркируют группой знаков, первая из которых обозначается буквами ТМ (трансмиссионное масло); вторая группа знаков обозначается цифрами и характеризует принадлежность к той или иной группе по эксплуатационным свойствам; третья - обозначается цифрами, характеризующими класс вязкости. При наличии загущающей присадки дополнительно указывают индекс "3".

Например, масло ТМ-3-18 обозначает: трансмиссионное масло третьей эксплуатационной группы (с противозадирными присадками умеренной эффективности) класса вязкости 18. В обозначении трансмиссионного масла ТМ-5-12 з (рк) аббревиатура (рк) обозначает, что оно одновременно является рабочеконсервационным.

В общем случае предварительный подбор трансмиссионных масел осуществляется с учетом отличительных признаков агрегатов трансмиссии по конструкции:

- коробки передач, коробки отбора мощности, раздаточные коробки и другие узлы - трансмиссионное масло с противоизносными, антиокислительными и другими функциональными присадками;

- ведущие мосты с червячной главной передачей - трансмиссионное масло с эффективной противоизносной присадкой, не корродирующей бронзу;

- ведущие мосты с гипоидной главной передачей – гипоидное масло.

Соответствие классификации трансмиссионных масел ГОСТ 17479.2-85 продуктам действующего ассортимента, выпускаемым нефтеперерабатывающими предприятиями по разным нормативно-техническим документациям, приведено в табл.

Табл.    Ассортимент трансмиссионное масел

| Обозначение по ГОСТ 17479.2-85 | Принятое обозначение | Нормативно техническая документация |
| --- | --- | --- |
| ТМ-1-18 ТМ-1-18 ТМ-2-9 ТМ-2-18 ТМ-2-34 ТМ-3-9 ТМ-3-18 ТМ-5-9 ТМ-5-18 ТМ-5-34 ТМ-5-12з (рк) | ТС-14,5 АК-15 ТСп-10 ЭФО ТЭп-15 ТС ТСп-10 ТСп-15к,ТАП-15В ТСз-9 гип ТСп-14 гип, ТАД-17и ТС гип ТМ-5-12 рк | ТУ 38 101110-81 ТУ 38001280-76 ТУ 38 101701-77 ГОСТ 23652-79 ТУ 38 1011332-90 ТУ 38 101809 ГОСТ 23652-79 ТУ 38 101238-89 ГОСТ 23652-79 ОСТ 38 01260-82 ТУ 38.101844-60 |

Трансмиссионные масла без присадок группы ТМ-1 выпускаются в ограниченных количествах, так как по ряду показателей они не удовлетворяют требованиям эксплуатации современной мобильной техники используемой в сельскохозяйственном производстве. К этой группе масел относятся АК-15 и ТС-14,5 , используемые в малонагруженных агрегатах трансмиссии устаревших марок автомобилей и тракторов. Масло ТС-14,5 применяют также в качестве основы некоторых трансмиссионных масел и дисперсной среды отдельных пластичных смазок.

Нигролы летний и зимний. (ТУ 38 101529-75) - вязкие неочищенные продукты прямой перегонки нафтеновых нефтей, применяемые ранее как масла группы ТМ-1 в агрегатах трансмиссий некоторых тракторов, в настоящее время отнесены к маслам трансмиссионным для промышленного оборудования. Их используют для смазывания слабонагруженных узлов промышленного оборудования; открытых зубчатых передач, редукторов и др.

Масла ТСп-10: автомобильное с противозадирной присадкой

ОТП (ГОСТ 23652-791) и тракторное с противоизносной присадкой ЭФО (ТУ 38101701-771) выпускаются из малосернистых нефтей. Кроме того, в эти масла для снижения температуры застывания вводят депрессорные присадки АФК или АзНИИ-ЦИАТИМ -1. Их используют, как зимние масла для средней климатический зоны при температуре окружающей среды до - 35 С.

Масло ТЭп-15 вырабатывают на основе остаточных продуктов и дистиллятных масел с противоизносной присадкой ЭФО и депрессорной АФК. Применяется как всесезонное масло для тракторов и сельскохозяйственных машин в районах с умеренным климатом при температуре окружающей среды до - 20°С.

Масла ТСгип и ТС готовят на основе вязких нефтяных остатков либо экстратов селективной очистки масел с добавлением мало-вязких низкозастыватющих масел. В состав масла ТС добавляют осерненное растительное масло. Масло ТСгип используют для гипоидных передач легковых автомобилей (кроме ВА3). Масло ТС применяют в коробках передач и рулевом управлении автомобилей, исключая ВАЗ.

Масло ТСп-15К - вырабатывают на очищенной основе, состоящей из остаточного масла с небольшой добавкой дистиллятного с эффективной композицией присадок, улучшающих противозадирные, противоизносные, низкотемпературные и антипенные свойства. Оно предназначено для длительного использования в коробке передач и главной передаче автомобилей КамАЗ. Работоспособно при температуре окружающей среда до - 20°С.

Масло ТАП-15 В - смесь экстратов остаточных масел фенольной очистки с дистиллятным маслом, к которой добавлены противозадирные присадки 6% ОТП или 5% ЛЗ-23К и 1% депрессорной присадки АзНИИ-ЦИАТИМ-1. Применяют в трансмиссиях автотракторной техники. В средней климатической зоне используют всесезонно до - 25°С.

Масло ТСз-9гип - представляет собой смесь высоковязкого и маловязкого низкозастывающего глубокоочищенных нефтяных масел. Смесь загущена полимерной вязкостной присадкой, стойкой против деструкции. В состав трансмиссионного масла входят противозадирная, антиокислительная, антикоррозионная, депрессорная и антипенная присадки. Это масло используют для грузовых автомобилей и других машин в северной климатической зоне при температуре до - 50°С.

Масло ТСп-14 гип вырабатывают на основе масла ТС-14,5 с композицией, включающую противозадирную Хлорэф-40, моющую МАСК и антипенную ПМС-200А присадки. Масло предназначено для смазывания гипоидных ведущих мостов грузовых автомобилей ( в основном семейства ГАЗ) в качестве всесезонного для умеренной климатической зоны. Работоспособно при температуре до - 25°С.

Масло ТАД-17и	 является универсальным с высокими противозадирными, противоизносными, защитными, антиокислительными и антипенными свойствами. Имея хороший индекс вязкости и низкотемпературные свойства, масло работоспособно в интервале температур от - 20°С до 130-140°С. Предназначено для смазывания гипоидных ведущих мостов и коробок передач легковых автомобилей ВАЗ, ГАЗ - ВЗЛК.

ТМ-5-12з (рк) - перспективное универсальное всесезонное рабочее-консервационное трансмиссионное масло представляет собой глубокоочищенную низкозастываюшую нефтяную основу с высокоэффективной композицией противозадирной, противоизносной, антиокислительной защитной, антипенной и др. присадок. Оно предназначено для эксплуатации и консервации агрегатов трансмиссий автомобилей, в том числе ВАЗ и другой мобильной техники.

Наибольшее распространение на Украине получили трансмиссионные масла класса вязкости 18, выпускаемые в соответствии с ГОСТ 23652-79 (табл.).

Табл.    Физико-химические и эксплуатационные свойства трансмиссионных масел (ГОСТ 23652-791)

| Показатель | ТЭп-15 | ТСп-15К | ТАП-15 В | ТСп-14гип | ТАД-17м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 15,0±1 | 16 | 15,0±1 | ≥14,0 | ≥17,5 |
| Индекс вязкости, не мене | - | 90 | - | 85 | 100 |
| Температура застывания, °С, не выше | -18 | -25 | -20 | -25 | -25 |
| Массовая доля активных элементов, % не менее: фосфора серы | 0,06 ≤3,0 | - - | - 1,2 (с ОТП) 1,9 (с ЛЗ-23к) | - - | 0,1 2,7-3,0 |
| Смазывающие свойства на ЧШМ: Индекс задира Из, не менее Нагрузка сваривания Рс, Н, не менее Показатель износа Ди при осевой нагрузке 392 Н при 20±5 °С в течение 1 ч, мм не более | - - 0,55 | 55 3479 0,5 | 50 3283 * | 60 3920 * | 58 3687 0,4 |
| Плотность при 20 °С кг/м3, не более | 950 | 910 | 930 | 910 | 907 |

* - Показатель не нормируется. Определение обязательно.

Рекомендации по применению масел в трансмиссиях тракторов и автомобилей представлены в таблице.

Табл. Масла, используемые в трансмиссиях тракторов.

| Трактор | Коробка передач | Трансмиссия |
| --- | --- | --- |
| Т-150, Т-150К | Моторные масла группы В | ТАП-15В, ТЭп-15,ТСп-10 |
| К-700, К-700А, К-701 | Моторные масла группы В | ТАП-15В, ТЭп-15,ТСп-10 |
| Т-130, Т-100М, Т-4А, МТЗ-80, ДТ-75/75М, ДГ-75Б, КМЗ-6Л/6М, Т-70С, МТЗ-50/52,Т-40М, Т-28Х4/Х4М, Т-38М, Т-25А, Т-26А1, Т-16М | ТАП-15В, ТЭп-15,ТСп-10 |  |

Табл. Масла, используемые в трансмиссиях автомобилей.

| Автомобиль | Коробка передач | Ведущий мост |
| --- | --- | --- |
| ЗИЛ -130,131,ЗИЛ/ММЗ-555 | ТАП-15В | ТСп-15К |
| КамАЗ всех модификаций | ТСп-15К | ТСп-15К |
| КрАЗ, Урал, МАЗ всех модификаций | ТСп-15К | ТАП-15В |
| Остальные грузовые автомобили и автобусы | ТАП-15В | ТАП-15В |
| ГАЗ-21,ГАЗ-^4-01, РАФ--977М, ЕрАЗ-72 | ТАП--15В | ТСгип |
| "Москвич" всех модификаций, | ТАД-17 и ТАп-15В | ТАД-17 и ТАП-15В |
| ЗАЗ всех модификаций ВАЗ всех модификаций | ТАД-17и |  |

Зарубежная классификация трансмиссионных масел

Ведущую роль в разработке трансмиссионных масел за рубежом играют США. Практически все капиталистические и развивающиеся страны пользуются маслами, выпускаемыми американскими фирмами, или производят трансмиссионные масла, приспосабливая их к требованиям спецификаций США.

За рубежом трансмиссионные масла, как и моторные, разделяются на различные сорта в зависимости от их вязкости (классификация SAE) и назначения (классификация APJ ), Согласно классификации SAE J306B масла для трансмиссий подразделяются на зимние с индексом W/ ( 75W,80W,85W) и летние ( 90, 140 и 250). Кроме того, классифицируют всесезонные трансмиссионные масла,(80W-90, 85W-90,85W-140), в маркировке которых после SAE сначала указывается показатель зимнего масла, а затем - летнего (табл.).

Табл.  Классы вязкости SАЕ  для автотракторных трансмиссионных масел

| Класс вязкости | Температура при которой динамическая вязкость не превышает 150 Па.с, °С, не выше | Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимальная | максимальная |
| 75W | -40 | 4.1 | - |
| 80W | -26 | 7.0 | - |
| 85W | -12 | 11.0 | - |
| 90 | - | 13.5 | 24.0 |
| 140 | - | 24.0 | 41.0 |
| 250 | - | 41.0 | - |
| 80W-90 | -26 | 13.5 | 24.0 |
| 85W-90 | -12 | 13.5 | 24.0 |
| 85W-140 | -12 | 24.0 | 41.0 |

Ориентировочное соответствие вязкостных классов SAE и ГОСТ 17479.2-85  может быть представлено следующим образом:

ГОСТ 17479.2-85                           9            12             18         34

Классификация SAE J306B       75W    80W/85W      90        140

В соответствии с классификацией APJ, принятой в США трансмиссионные масла по уровню эксплуатационных свойств делят на шесть групп в зависимости от конструкции агрегатов и условий их эксплуатации (табл.)

Табл.  Классификация APJ  для автотракторных масел

| Группа | Условия работы масла | Тип передачи | Тип масла или спецификация | Концентрация присадок в масла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GL-1 | Легкие | Спирально-конические, червячные, ручное переключение | Без присадок | - |
| GL-2 | Средние | Червячные (транспортные средства) | Специальное | Различные композиции |
| GL-3 | Средние | Спирально-конические, ручное переключение | Mild EP | 2,7 |
| GL-4 | От легких до жестких | Гипоидные, ручное переключение | Mil-l-2105 | 4,0 |
| GL-5 | Жесткие | Гипоидные | Mil-l-2105B и С | 6,5 |
| GL-6 | Очень жесткие | Гипоидные, максимальный уровень эксплуатационных свойств | ESW-M2C 105A (Форд) | 10 |

Масла, отвечающие требованиям спецификации APJ GL-3	и APJ GL-4 Mil-l-2105 и  SAE80 применяют преимущественно для коробок передач, а масла по APJ GL-5 Mil-l-2105 и SAE 90 – для задних мостов.

Ориентировочное соответствие между  классификациями отечественных и зарубежных трансмиссионных масел по эксплуатационным свойствам представлено в таблице.

Табл.	Соответствие эксплуатационных групп

| Классификация | Группа масел |
| --- | --- |
| ГОСТ 17479.2-35 APJ | ТМ-1 ТМ-2 ТМ-3 ТМ-4 ТМ-5 GL-1 GL-2 GL-3 GL-4 GL-5 |

Масла для гидромеханических передач

В современной автотракторной технике все большее распространение получают гидромеханические передачи (ГМП), объединяющие в одном агрегате гидропривод, механическую коробку передач, сложную систему автоматического управления и имеющие общую смазочную систему. В ГМП, как и в механических трансмиссиях условия работы масла характеризуются широким интервалом рабочих температур, высокими нагрузками и скоростями скольжения в местах контакта зубьев шестерен. Из-за конструктивной сложности и наличия различных по назначению и условиям работы узлов к качеству смазочных материалов для ГМП предъявляются сложные и противоречивые требования, в значительной мере отличающиеся от требований к обычным трансмиссионным маслам. Прежде всего это относится к вязкостным, противоизносным, фрикционным, антиокислительным и др. свойствам.

При выборе масла для ГМП вязкость его является одной из наиболее важных эксплуатационных характеристик. Это обусловлено прежде всего необходимостью получения высокого коэффициента полезного действия гидротрансформатора в большом интервале возможных рабочих температур. Для создания условий нормальной работы ГМП с наибольшим к.п.д. и коэффициентом трансформации масло должно иметь возможно меньшую вязкость. При использовании маловязких масел также улучшается топливная экономичность и работа автоматической системы управления. С другой стороны, для обеспечения высокой смазочной способности и предотвращения утечек масла через уплотнительные устройства масло должно быть относительно вязким.

Масла для ГМП должны иметь также высокий индекс вязкости. Наилучшим считается масло, у которого с понижением температуры вязкость изменяется в меньшей степени. Требования к низкотемпературным свойствам масел обусловлены необходимостью обеспечения возможности запуска двигателя и трогания машины с места при низких температурах окружающего воздуха.

Вследствие того, что в гидромеханической трансмиссии имеются нагруженные узлы трения (зубчатые передачи, подшипники качения, муфты свободного хода, плунжерные пары и другие трущиеся детали) необходимо применять масля с эффективными противоизносными присадками.

Однако для гидромеханических передач, имеющих фрикционные диски, разработка масел с хорошими противоизносными свойствами затруднена. Это вызвано тем, что надежная работа фрикционов может быть обеспечена только маслом с необходимыми фрикционными свойствами, обеспечивающими контактирование дисков с относительно высоким коэффициентом трения (от 0,1 дс С,Г;\ Потому в некоторых зарубежных спецификациях предусматривается применение масел, содержащих противоизносные присадки или модификатор трения с узкими пределами значений коэффициента трения.

Высокая температура масла в ГМП, достигшая 100-120°С и выше, при контакте с различными каталитически активными металлами и кислородом воздуха вызывает интенсивное окисление его. В результате накопления в масле продуктов окисления нарушается работа системы автоматики, фрикционных дисков, повышается износ деталей гидромеханической передачи. Для предотвращения окисления и отложения осадков на деталях ГМП в масла наряду с антиокислительными присадками вводят дополнительно моюще-диспергирующие присадки.

Наряду с высокой окислительной стабильностью масла для ГПМ должны иметь хорошие антикоррозионные свойства и антипенные свойства, быть совместимыми с различными уплотнительными материалами.

Масла для гидромеханических передач вырабатывают из маловязких фракций сернистых парафинистых нефтей посредством их селективной очистки, глубокой депарафинизации и загущают вязкостными присадками. Для ГМП выпускают три марки масел (табл.  ).

Табл.    Характеристика масла для гидромеханических передач

| Показатели | А | Р | МГТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Вязкость кинематическая, мм2/с: при 100°С при 50°С при -20°С | - 23-30 ≤2100 | - 12-14 ≤1300 | 6-7 - - |
| Вязкость динамическая при – 50 °С, Па·с | - | - | ≤40 |
| Индекс вязкости | - | - | ≥175 |
| Температура, °С Вспышки в открытом тигле, не ниже | 175 | 163 | 160 |
| застывание, не выше | -40 | -45 | -55 |
| Зольность, %, не менее | 0,60 | 0,60 | - |

Марка А (ОСТ 38 01434-87) предназначена для гидротрансформаторов и автоматических коробок передач;

Марка Р (ОСТ 38 01434-87) - для системы. гидроусилителя руля и гидрообъемных передач;

МГТ (ТУ 38 101103З-87) - для гидромеханических коробок передач и различных гидравлических передач.