ЛЕКЦИИ № 11,12

ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Состав и назначение смазок

Классификация смазочных материалов

Смазочные материалы подразделяют на жидкие масла и пластичные (консистентные) смазки. Масла и смазки могут быть минерального или органического происхождения. Основную часть минеральных масел (более 90%) получают при переработке нефти. Кроме них, могут быть и синтетические масла.

Органические (растительные и животные масла) обладают высокой смазывающей способностью, но имеют плохую стойкость к действию повышенной температуры. По этой причине в чистом виде их не используют, иногда добавляют к минеральным для улучшения смазывающих свойств.

Как органические, так и минеральные масла обладают существенным недостатком: они работоспособны только в узком температурном диапазоне. При температуре ниже -20 С большинство масел застывает, а при нагревании выше 150...200 С они испаряются и окисляются. Этих недостатков практически лишены синтетические смазочные материалы.

Хорошими эксплуатационными свойствами обладают синтетические смазочные масла на основе эфиров, спиртов, а также кремнийорганических соединений (их молекула подобна обычным углеводородам, но атом углерода заменен атомом кремния). Созданы смазочные материалы на основе фтора и хлора. Их применяют там, где другие удовлетворительно работать не могут.

Пластичные смазки - продукты сложного состава, которые получают загущением главным образом минеральных масел. Применяют их очень широко. В ряде случаев для смазывания узлов трения используют твердые вещества: графит, дисульфид молибдена и др., которые особенно необходимы для работы в вакууме, при очень высокой и низкой температурах.

В зависимости от конструкции, технологии изготовления и условий работы узла трения или агрегата (в том числе скорости, рабочей температуры, нагрузки, агрессивности среды) необходимы масла, обладающие определенными эксплуатационными свойствами.

Пластичные смазки относятся к особой группе смазочных материалов. Они представляют собой сложные коллоидные системы, содержащие дисперсионную среду - жидкое смазочное масло, дисперсную фазу - твердый загуститель, модификаторы структуры и добавки - присадки и наполнители. Вводимый в масло загуститель образует в его объеме структурный каркас, внутри которого жидкость удерживается силами взаимодействия между молекулами дисперсной фазы и дисперсионной среды.

Наличие жидкого и твердого компонентов в смазках определяет их основную особенность, заключающуюся в том, что они в зависимости от условий работы обладают механическими свойствами, присущими как жидкому, так и твердому телу. При определенных температурах, в отсутствии или под воздействием малых нагрузок смазки деформируются, как упругое твердое тело, а при критических нагрузках, превышающих механическую прочность каркаса - обычно (0,5-20) ·102 Па - , они приобретают текучесть. Для пластичных смазок также характерна способность восстановления разрушенной структуры после снятия нагрузки (тикстропные свойства).

Таким образом, общим признаком всех пластичных смазок, вне зависимости от состава и условий приготовления, является наличие предела прочности, аномальной текучести и способности к тикстропному восстановлению разрушенной структуры.

Свойства пластичных смазок зависят от свойств входящих в их состав компонентов - от свойств масла, загустителя и других веществ, предусмотренных рецептурой. В пластичных смазках 70...95% массы обычно приходится на долю дисперсионной среды. Для приготовления смазок применяют преимущественно нефтяные смазочные масла. Синтетические и некоторые растительные масла применяются значительно реже и только для производства специальных смазок.

От базового масла зависят многие важные свойства пластичных смазок - структурная стабильность, вязкостно-температурная характеристика, загущающая способность и другие. Одним из важных показателей, по которому подбирают смазочное масло для приготовления смазок, является вязкость. Применение масел с повышенной вязкостью снижает потери смазки на испаряемость, улучшав адгезионные и антикоррозионные свойства, улучшает водостойкость. Вместе с тем увеличение вязкости ухудшает низкотемпературные свойства. Для получения низкотемпературных смазок используют загущенные масла с высоким индексом вязкости. Для изготовления смазок, работающих при температурах 200°С и более используют синтетические жидкости (полисилоксаны, сложные эфиры и др.). От антиокислительных свойств масляной основы зависят работоспособность при повышенных температурах и срок службы смазки. Химический состав масла влияет на формирование структуры смазки и совместимость ее с эластомерными уплотняющими материалами.

Важнейшим компонентом пластичных смазок является загуститель, как правило составляющий 5...30% массы смазки, но его тип и концентрация в значительной степени определяют основные показатели качества: прочностные свойства, водостойкость, теплостойкость и др. В соответствии с типом загустителя смазки делятся на мыльные, углеводородные, на органических и неорганических загустителях. В качестве загустителей наибольшее распространение при производстве смазок получили мыла. На долю пластичных смазок, загущенных мылами, приходится большая часть всех смазок, выпускаемых на Украине и за рубежом. Мыльные загустители представляют  собой соли жирных кислот, полученные в результате нейтрализации кислот щелочами. По типу катиона молекулы мыла смазки разделяют на кальциевые, натриевые, литиевые, бариевые и др. В зависимости от состава жиров, употребляемых для приготовления мыльных загустителей, выделяют смазки на синтетических, технических жирных кислотах и природных жирах. От типа катиона мыла зависит загущающая способность, водостойкость, температура плавления. Так например, температура плавления кальциевых смазок составляет примерно 100°С, литиевых - 180°С. В связи с многообразием условий применения пластичных смазок для загущения одного и того же масла используются различные загущающие вещества. С целью улучшения эксплуатационных свойств и расширения области применения смазок для их приготовления применяют различные мыльные загустители в сочетании друг с другом или в сочетании с загустителями другой природы.

Кроме мыльных загустителей, при производстве пластичных смазок используют также твердые углеводородные загущающие вещества (парафин, цередин, петролатум, озокерит и воски).  Поскольку эти загустители обладают слабой загущающей способностью, их вводят в масло в значительном количестве (20...30%).Загущенные углеводородами пластичные смазки обладают хорошими тикстропными свойствами, не расслаиваются, химически стабильны и влагостойки, что позволяет их использовать как наиболее эффективный консервационный материал.

В качестве загущающих веществ используют также некоторые органические соединения (различные пигменты) с высокой температурой плавления. Смазки на органических загустителях обладают повышенной химической и термической стабильностью.

К группе неорганических загустителей относятся силикагедь, бентонитовые глины, порошки металлов и их окисдов, технический углерод. Наибольшее распространение получили пластичные смазки с силикагелевыми загустителями. Смазки на неорганических загустителях характеризуются высокой химической стабильностью, хорошими смазочными и высокотемпературными свойствами. По защитной способности они значительно уступают мыльным смазкам.

Для улучшения различных функциональных свойств пластичных  смазок в них вводят стабилизаторы и модификаторы коллоидной структуры, присадки и наполнители.

Как правило, в пластичных смазках применяют те же присадки что и в смазочных маслах - противоизносные, антиокислительные, ингибиторы коррозии и др. С целью улучшения противоизносных и противозадирных свойств пластичных смазок в качестве наполнителей используют графит, дисульфид молибдена, дисульфид вольфрама и др. В отличие от присадок наполнители нерастворимы в дисперсионной среде. Вводимые в состав смазок добавки не только улучшают отдельные показатели их качества, но нередко придают им такие свойства, которые не могут быть обеспечены другими способами (герметизирующее действие, токопроводящие и другие свойства).

Основные функции, выполняемые пластичными смазками те же, что и при использовании жидких смазочных материалов - снижение износа и энергетических потерь на трение, предотвращение заедания трущихся деталей, защита металлических поверхностей от коррозии, уплотнение зазоров между сопряженными деталями. Кроме того, в зависимости от назначения и условий применения смазки могут выполнять роль электроизоляционных или токопроводящих материалов, повышать коэффициент трения, обеспечивать работу узлов трения в условиях вакуума и т.п.

Пластичные смазки отличаются хорошей работоспособностью при малых скоростях скольжения и высоких давлениях, при действии ударных и знакопеременных нагрузок, при переменном режиме скоростей. Наличие предела текучести позволяет смазкам неограниченно долго удерживаться на наклонных и вертикальных плоскостях, в негерметизированных узлах трения и в сопряжениях с большими зазорами, не вытекая под действием силы тяжести и инерции. Это свойство способствует также предохранению смазываемого узла от попадания в него пыли, воды и других веществ. В сравнении с жидкими маслами пластичные смазки имеют более высокий ресурс работоспособности, в значительно меньшей мере расходуются, обеспечивают меньшие затраты на обслуживание узлов трения. К недостаткам смазок следует отнести низкую охлаждающую способность, более сложную подачу к узлам трения и сложность при использовании в централизованных системах.

Благодаря многообразию свойств пластичные смазки применяют в различных условиях эксплуатации машин и механизмов, которые не могут быть решены с помощью жидких масел по техническим и экономическим причинам. Основными объектами применения смазок являются труднодоступные, открытые и негерметизированные узлы трения. Использование пластичных смазок в хорошо герметизированных узлах позволяет обеспечивать длительную работу агрегатов без замены и пополнения смазки до капитального ремонта, а в некоторых случаях на весь период существования трущихся пар.

Основные свойства пластичных смазок

Возможности использования пластичных смазок в тех или иных условиях зависят от ряда их основных свойств. Как и все смазочные масла пластичные смазки оцениваются смазочными, защитными и противокоррозионными свойствами, а также свойствами, характерными только для этого вида смазочных материалов: объемно-механическими (предел прочности на сдвиг и вязкость), способностью тикстропных превращений (механическая стабильность), температурой комплепадения, пенетрацией, коллоидной, термической, химической стабильностью и другими показателями.

Предел прочности на сдвиг. Пределом прочности пластичней смазки называется минимальное напряжение, при котором начинается разрушение структурного каркаса смазки в результате сдвига одного его слоя относительно другого. Этот показатель характеризует границу перехода смазки от состояния покоя к пластичному течению. Предел прочности смазки зависит от скорости нагружения и температуры. По величине предела прочности оценивают способность смазки поступать к рабочим узлам, удерживаться на движущихся деталях, не стекать с наклонных и вертикальных поверхностей.

Стандартные методы предусматривают определение предела прочности смазок на сдвиг в капиллярных и ротационных пластометрах. Наиболее распространенным методом является оценка прочности смазок на пластометре К-2 по ГОСТ 7143-73. Этот метод основан на определении давления, при котором при заданной температуре происходит сдвиг смазок в капиллярах пластометра. Для большинства пластичных смазок предел прочности при температуре 20°С находится в пределах 100-1000 Па.

Вязкость. По аналогии с жидкими смазочными маслами, для которых отношение напряжения сдвига к градиенту скорости сдвига  названо динамической вязкостью,  указанная зависимость при установившемся течении пластичных смазок названа их эффективной вязкостью.

Однако между эффективной вязкостью смазок и динамической вязкостью жидкостей имеется существенное различие. В отличие от жидких смазочных материалов вязкость пластичных смазок не является постоянной величиной при данной температуре, а в значительной мере зависит от скорости сдвига слоев. Вязкость пластичных смазок резко снижается при повышении температуры и градиента скорости сдвига, асимптотически приближаясь к вязкости базового масла. Поэтому эффективную вязкость смазок оценивают при заданном градиенте скорости и постоянной определенной температуре. Вязкостные свойства пластичных смазок характеризуют кривые зависимости вязкости от градиента скорости сдвига, полученные в рабочем интервале скоростей деформации и температур. Аналитически вязкостно-скоростную характеристику (ВСХ) определяют как отношение величин вязкости при минимальной и максимальной скоростях деформации и постоянной температуре. О влиянии температуры на вязкость пластичных смазок судят по вязкостно-температурной характеристике (ВТХ), представляющей собой отношение вязкостей минимальной и максимальной температурах и постоянном градиенте сдвига.

Механическая стабильность. В процессе эксплуатации пластичные смазки подвергаются механическому воздействию, что приводит к разрушению структурных элементов смазки. Как правило, это вызывает уменьшение предела прочности и вязкости смазки. После прекращения деформирования (отдыхе смазки) объемно-механические свойства восстанавливаются до определенного уровня. Уровень изменения этих свойств при механическом разрушении и в процессе последующего отдыха характеризует механическую стабильность пластичных смазок. Механическую стабильность оценивают на специальных приборах -тиксометрах по ГОСТ 19295-73. Сущность оценки заключается в определении изменения предела прочности на разрыв после интенсивного разрушения смазки в зазоре между ротором и статором тиксометра и при последующем тикстропном восстановлении ее.

Критериями механической стабильности служат индекс разрушения     и индекс тикстропного восстановления.

Температура каплепадения. Минимальная температура, при которой происходит падение первой капли расплавленной смазки при ее нагревании с заданной скоростью в специальном приборе, называется температурой каплепадения. Этот стандартный показатель (определяется по ГОСТ 6793-74) является одним из критериев перехода пластичных смазок в текучее состояние при повышении температуры. В зависимости от температуры каплепадения масла разделяют на низкоплавкие, среднеплавкие и тугоплавкие. Для некоторых смазок температура каплепадения служит оценочным показателем верхней температурной границы их работоспособности.

Пенетрация. Этот показатель служит для оценки консистенции (густоты) пластичных смазок. Его чаше всего используют при производстве смазок для контроля соблюдения рецептуры и технологии. Согласно ГОСТ 5346-78 измерение пенетрации заключается в определении глубины (в десятых долях мм, погружения в испытуемую смазку стандартного конуса за 5с при 20°С и нагрузке 150 г.

Коллодиная стабильность. При эксплуатации и хранении под действием температуры,  давления или инерционных сил возможно выделение дисперсионной среды из смазки. В результате повышается предел прочности, вязкость, снижается адгезия к смазываемым  поверхностям, ухудшаются эксплуатационные свойства смазок. Поэтому пластичные смазки должны характеризоваться как можно большей коллоидной устойчивостью, Коллоидная стабильность характеризует способность смазок удерживать жидкую фазу - масло и не расслаиваться. Она зависит от состояния и свойств загустителя и дисперсионной среды, их соотношения и присутствия поверхностноактивных веществ и т.д. Коллоидная стабильность определяется на приборе КСА при заданных нагрузках, времени и температуре по ГОСТ 7142-74. Метод определения основан на измерении объема масла, отпрессованного из смазки и выражается в процентах.

Испаряемость является одним из важных показателей пластичных смазок, характеризующих физическую стабильность их состава при хранении и эксплуатации. Потеря масла в результате испарения вызывает увеличение вязкости смазок, что в свою очередь ухудшает их низкотемпературные свойства, снижает смазочную и защитную способность. Скорость испарения масла зависит от условий хранения и эксплуатации, от вязкости, фракционного состава и химической природы дисперсионной среды. Испаряемость определяют по ГОСТ 7934 I-74.

Сущность определения заключается в определении потери смазки, находящейся в испарителе при определенней температуре и заданном времени. Испаряемость смазки выражается в процентах.

Термическая стабильность. Некоторые виды пластичных смазок при использовании в условиях даже кратковременных повышенных температур могут изменять объемно-механические и физико-химические свойства. Способность смазок сохранять свои свойства и прежде всего не упрочняться при кратковременном воздействии высоких температур называется термической стабильностью. В результате термоупрочнения затрудняется ее поступление к трущимся поверхностям, ухудшаются ее адгезионные свойства, а следовательно и смазочная способность. Как правило, термическую стабильность смазок оценивают по изменению их свойств после нагревания без механического воздействия. По ГОСТ 7143-73 склонность смазки к термоупрочнению определяют на приборе СК путем измерения пределов прочности в результате часовой выдержки смазки при 120°С. Характеристика термической стабильности некоторых видов смазки по изменению предела прочности и коллоидной стабильности в результате термического воздействия при 120°С в течение 1 часа представлена в таблице.

Таблица. Термическая стабильность смазок

| Смазки | Предел прочности |  | Коллоидная стабильность, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | исходный | конечный | исходная | конечная |
| Натриевые консталины: жировой синтетический | 15,7 4,7 | 32,0 50,0 | 13,6 2,9 | 11,8 1,8 |
| Кальцево-натриевые I-13 жировая синтетическая | 1,8 4,8 | 22,0 32,0 | 15,6 3,5 | 14,1 3,6 |
| Гидратированные какльциевые солидолы жировой синтетический | 9,0 2,9 | 10,3 5,5 | 10,3 - | 12,1 - |
| Литивые ЦИАТИМ-201 ЦИАТИМ-203 | 8,6 9,0 | 11,6 5,9 | 24,3 - | 32,6 - |

Термическую стабильность пластичных смазок оценивают на прочномере СК по ГОСТ 7143-73 путем определения изменения предела прочности в результате часовой выдержки узла со смазкой при 120°С.

Химическая стабильность пластичных смазок характеризуется их способностью сохранять свои свойства под воздействием различных химически активных веществ (кислорода, кислот, щелочей и др.). Обычно под этой характеристикой имеют в виду устойчивость смазок противостоять окислению. При окислении смазок происходят изменения объемно-механических свойств, снижается коллоидная стабильность, накапливаются коррозионно-агрессивные вещества. Поэтому для смазок работающих в условиях повышенных температур (выше 100°С) и в химически агрессивных средах необходимы смазки с повышенной устойчивостью к окислению. Это свойство смазок особенно важно для долгоработающих и несменяемых смазок. Химическая стабильность пластичных смазок зависит от стойкости к окислению базового масла, загустителя, наличия присадок и других факторов. Меньше других на окислительные процессы влияют углеводородные загустители (парафин, церезин). Поэтому загущенные этими продуктами смазки обладают высокой химической стабильностью. Определение химической стабильности производится по ГОСТ 5734-76 и оценивается количеством органических кислот, образующихся при нагреве смазки, нанесенной слоем толщиной  1 мм на медную пластинку.

Классификация смазок

Промышленностью выпускается широкий ассортимент пластичных смазок различного назначения, отличающихся составом и свойствами. В соответствии с ГОСТ 23258-78 «Смазки пластичные. Наименование и обозначение» классификационное обозначение смазок состоит из 5 буквенных и цифровых индексов, расположенных в порядке, указывающем группу (подгруппу) в соответствии с назначением, загуститель,  рекомендуемый (условный) температурный интервал применения, дисперсионную среду, консистенцию смазки.

Согласно указанному стандарту пластичные смазки делятся на 4 группы - антифрикционные, консервационные, уплотнительные и канатные.

Антифрикционные смазки предназначены для снижения трения и износа трущихся деталей. В свою очередь они делятся на 12 подгрупп, обозначаемых индексами; С - общего назначения (солидолы) для обычных температур (до 70°С) О - общего назначения для повышенных температур (до 110°С), М - многоцелевые, работоспособные от -30°С до + 130°С в условиях повышенной влажности; Ж - термостойкие для рабочих температур 150°С и выше; Н - морозостойкие, работоспособные ниже - 40 °С; И - противозадирные и противоизносные, предназначенные для подшипников качения при контактных напряжениях выше 2500 МПа и подшипников скольжения - выше 150 МПа; X - химически стойкие для узлов трения, контактирующих с агрессивными средами; П - приборные для узлов трения приборов и точных механизмов; Т - редукторные (трансмиссионные ); Д - приработочные (дисульфидмолибденовые, графитные и другие пасты) для облегчения сборки, предотвращения задиров и ускорения приработки; У - узкоспециализированные (отраслевые); Б - брикетные для трущихся поверхностей с использованием смазок в виде брикетов.

Группа консервационных масел, обозначаемая индексом 3, предназначена для предотвращения коррозии металлических поверхностей при хранении, транспортировании и эксплуатации.

Канатные смазки имеют символ К, их используют для предотвращения износа и коррозии стальных канатов.

Уплотнительные смазки предназначены для герметизации зазоров; облегчения сборки и разборки арматуры, сальниковых устройств; резьбовых, разъемных и подвижных соединений. Этот вид смазки обозначается индексами: А - арматурные для использования в арматурах и сальниковых устройствах; Р - резьбовые; В - вакуумные для подвижных и разъемных соединений вакуумных систем.

Кроме назначения и применяемости в обозначении смазок указывают тип загустителя, рекомендуемый температурный диапазон применения, дисперсионную среду и консистенцию.

Загуститель обозначается первыми двумя буквами металла, входящего в состав масла: Ка - кальциевое; На - натриевое; Ли - литиевое. ЛИ-Ка - смешанное литиево-кальциевое и т.д. Комплексное мыло обозначается строчной буквой "к", после которой указывается индекс соответствующего мыла кКа, кВа и т.д.

Рекомендуемый температурный диапазон применения смазки указывают дробью: в числителе - уменьшенную в 10 раз минимальную температуру (без знака минус), в знаменателе уменьшенную в 10 раз максимальную температуру. Например индекс "3/12" соответствует температурному диапазону применения от - 30 до + 120°С За минимальную температуру применения принимают температуру, при которой вязкость смазки составляет 2000 Па·с.

Тип дисперсионной среды и присутствие твердых добавок обозначают твердыми буквами русского алфавита: "у" - синтетические углеводороды; "к" - кремнийорганические жидкости; "г" - добавка графика; "д" добавка дисульфида молибдена. В смазках, приготовленных на нефтеной основе, индекс Н - не указывают. Его используют только в обозначениях смазок, изготовленных на смеси нефтяного и какого-либо другого масла.

Эксплуатационные свойства и ассортимент пластичных смазок

Пластичные (консистентные) смазки – это густые мазеобразные продукты, в их состав входят: масло – основа, загуститель – мыла, твердые углероды (парафин), часто стабилизатор для сохранения однородности смазки, иногда наполнитель (например графит).

Отличительная особенность пластичных смазок заключается в том, что они способны в зависимости от условий работы обладать свойствами как твердых, так и жидких веществ. Под действием небольших усилий смазки ведут себя как твердое тело – могут удерживаться на вертикальных и наклонных поверхностях. При воздействии больших нагрузок смазки работают как жидкость – обладают текучестью. Такое сочетание свойств твердого тела и жидкости обусловлено строением пластичных смазок.

В качестве масляной основы смазок используют различные смазочные масла и жидкости. Большинство смазок отечественного производства готовят на нефтяных маслах. Для получения смазок, работающих в специфических и экстремальных условиях, применяют синтетические масла – кремнийорганические жидкости, фтор- и фторхлоруглероды. В отдельных случаях в качестве масляной основы смазок применяют растительные масла, например касторовое масло. От масляной основы зависят работоспособность смазок в определенном интервале температур, силовых и скоростных нагрузок, их окисляемость, защитные свойства, устойчивость к агрессивным средам, а также набухаемость контактирующих изделий из резины и полимеров. Нефтяные масла используют для производства смазок общего назначения, работоспособных в интервале температур от –60 до 150 С. Для узлов трения, работающих при температурах ниже -60 С и длительное время при температурах выше 150 С, применяют смазки, приготовленные на синтетических маслах (температурный диапазон таких смазок от –100 до 350 С и выше).

Для улучшения свойств смазок применяют в основном те же присадки, что и для моторных, и трансмиссионных масел: противоизносные, противозадирные, антифрикционные, защитные, вязкостные, противоокислительные и др. Многие присадки являются полифункциональными. Кроме присадок, в смазки добавляют наполнители – высокодисперсные нерастворимые в маслах материалы, улучшающие их эксплуатационные свойства. Наиболее распространены наполнители, характеризующиеся низкими коэффициентами трения: графит, дисульфид молибдена, тальк, асбест. Достаточно широко используют в качестве наполнителей оксиды цинка, титана и меди, порошки меди, свинца, алюминия, олова, бронзы и латуни, которые обычно замешивают в готовую смазку в количествах от 1 до 30%. Такие наполнители применяют преимущественно для производства резьбовых и уплотнительных смазок, а также антифрикционных смазок, используемых в тяжелонагруженных узлах трения скольжения.

Смазки в первую очередь характеризуются консистенцией. Консистенцию смазок определяют показателем пенетрации при 25 С. В сосуд со смазкой погружается металлический конус под действием собственного веса (1Н). Показатель пенетрации – это его глубина погружения, выраженная в десятых долях миллиметра. Чем больше глубина погружения, тем "мягче" смазка и больше показатель (число) пенетрации.

О верхнем температурном пределе работоспособности смазок можно приближенно судить по температуре каплепадения - это температура падения первой капли нагреваемой смазки, помещенной в чашечку специального прибора.

Кроме того, специфическими показателями, определяемыми для смазок, являются:

- коллоидная стабильность - характеризует (в %) отделение масла от смазки при воздействии на нее небольшой нагрузки (чем меньше этот показатель, тем лучше - выше условный балл оценки);

- испаряемость - смазка нагревается в тонком слое, при определенной температуре; взвешиванием определяется испаряемость масла (в %) - чем она меньше, тем выше балл;

- водостойкость - способность противостоять размыву водой - чем меньше размыв, тем выше балл;

В нашей стране производят большое количество пластичных смазок.

Солидол С (близок по свойствам пресс-солидолу) представляет собой мягкую маслянистую мазь от светло- до темно-коричневого цвета. В состав смазки входят: индустриальное масло, кальциевые мыла синтетических жирных кислот. Предназначена для применения в узлах трения автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин, станочного оборудования, открытых зубчатых и цепных передач. Температурный диапазон их применения очень небольшой – от -20 до +650С. При более высоких температурах солидолы необратимо распадаются. Нельзя наносить солидолы на трущиеся или защищаемые от коррозии поверхности в расплавленном виде. В качестве заменителя может использоваться смазка Литол-24.

Смазка жировая 1:13 по внешнему виду представляет однородную слабозернистую мазь от светло- до темно-желтого цвета. В состав входят: минеральные масла, натриево-кальциевые мыла жирных кислот, входящих в состав касторового масла. Смазку применяют для ступиц колес автомобилей и других аналогичных узлов трения, где температуры не превышают 100 С. Температурный диапазон применения от -20 до 1000С.

К недостаткам смазки следует отнести низкую влагостойкость: при контакте с водой она растворяется в ней. В качестве заменителя может использоваться смазка Литол-24.

Графитная смазка УссА близка по составу к синтетическим солидолам. Эту смазку готовят на более вязком базовом масле, загущают кальциевыми мылами синтетических жирных кислот и добавляют графит (до 10%). Цвет смазки - черный с серебристым оттенком. Температурный диапазон применения от -20 до 600С.

Применяют ее для грубых, тяжелонагруженных тихоходных механизмов, смазывают цепные передачи в мотоциклах. В автомобилях графитную смазку применяют для уменьшения трения между листами рессор. При отсутствии графитной смазки ее можно приготовить, добавив в нагретый до 50 С солидол 10% графита.

Вообще кальциевые смазки (солидолы и 1:13) обладают схожими недостатками. Узкий интервал температур, низкая механическая стабильность приводят к быстрому вытеканию из подшипников и других узлов трения. Этими недостатками обуславливается ограниченная работоспособность этих смазок, а следовательно, их частая смена и необходимость пополнения.

С 1970 г. в нашей стране было начато производство улучшенных смазок с содержанием бария, лития. Наибольшее распространение из литиевых смазок получила смазка Литол-24 - универсальная смазка, применяется в узлах трения автомобилей, тракторов и др. механизмов. Температурный диапазон применения от -40 до 1200С.

В состав входят: минеральное мало, литиевое мыло оксистеариновой кислоты, антиокислительная и вязкостная присадки. Представляет собой мягкую маслянистую мазь коричневого цвета. Заменитель - ЛСЦ-15.

ЦИАТИМ-201. Состав: вазелиновое приборное масло МВП, литиевое мыло стеариновой кислоты, антиокислитель. Представляет собой мягкую мазь желтого или светло-коричневого цвета. Температурный диапазон применения от -60 до 900С.

Смазка имеет хорошие низкотемпературные свойства. Однако мягкая консистенция и недостаточная липкость смазки способствует ее механическому удалению из открытых узлов трения. Применяется в подшипниках качения и скольжения, шарнирах, в приборах и точных механизмах. В качестве заменителя может быть использована смазка Фиол-1.

Фиол-1 предназначена для смазывания узлов трения под давлением (через пресс-масленки) и для тросов, имеющих оболочку с внутренним диаметром менее 5 мм. Смазка имеет коричневый цвет и представляет собой минеральное масло, загущенное литиевым мылом оксистеариновой кислоты. Содержит антиокислительную и вязкостную присадки. Температурный диапазон применения от -40 до 1200С.

Применяют смазку для тросов привода воздушной заслонки карбюратора, щлицов карданного вала, оболочек торсов управления, направляющих сидений, узлов трения, заполняемую через пресс-масленки автомобилей ВАЗ. Заменитель - Литол-24.

ЛСЦ-15 предназначена для смазывания узлов трения, работающих при средних и высоких нагрузках и температуре не выше 130 С. Цвет белый. Температурный диапазон применения от -40 до 1300С.

Смазка представляет собой минеральное масло, загущенное литиевыми мылами, содержит антиокислительные присадки и добавки на основе окиси цинка. Во многих случаях взаимозаменяема со смазкой Литол-24.

ШРБ-4 предназначена для смазывания шарниров передней подвески, наконечников тяг рулевого управления легковых автомобилей. Цвет смазки - от коричневого до темно-коричневого. Изготовлена на основе бариевого мыла. Температурный диапазон применения от -40 до 1300С. В качестве замены можно использовать смазки ШРУС-4 и Литол-24.

В отдельных агрегатах и механизмах автомобилей все шире применяются так называемые "вечные" смазки, которые закладывают на заводе и не меняют до капитального ремонта или до полного износа автомобиля. Эти смазки имеют высокую стоимость. К ним относятся, например, ШРУС-4 и смазка № 158.

ШРУС-4 предназначается для смазывания шарниров равных угловых скоростей, подшипников сцепления, серебристо-черного цвета. Температурный диапазон применения от -40 до 1200С.

Смазка была разработана специально для шарниров равных угловых скоростей автомобиля "Нива". В дальнейшем ее стали использовать и в шарнирах ВАЗ-2108 и других переднеприводных моделях автомобилей. Кроме шарниров, в новых моделях автомобилей ШРУС-4 применяют для смазывания ряда подшипников (подшипник сцепления), деталей карбюраторов и телескопических стоек. Равноценной замены для смазки ШРУС-4 в шарнирах привода колес нет. В хорошо защищенных узлах смазка служит очень долго - до капитального ремонта автомобиля.

Смазка № 158. Состав: масло авиационное МС-20, литиево-калиевое мыло стеариновой кислоты, касторового масла, антиокислительная и противоизносная присадки. Температурный диапазон применения от -30 до 1000С.

Смазка работоспособна в течение длительного времени. Применяется в подшипниках качения генераторов, электродвигателей, в игольчатых подшипниках крестовин карданного вала. Обеспечивает работу подшипников в течение нескольких лет, не требуя замены. По эксплуатационным свойствам наиболее близкая смазка - ШРУС-4.

Из приведенных данных видно, что многоцелевые литиевые смазки (Литол-24, Фиол-1), а также специальные автомобильные смазки (ЛСЦ-15, ШРБ-4, ШРУС-4) превосходят старые смазки (солидолы, 1:13, ЦИАТИМ-201). Наибольшим их достоинством является широкий температурный диапазон, работоспособность при высоких (120…130 С) температурах, механическая стабильность. Последнее особенно важно для герметизированных узлов, в частности для подшипников скольжения (передняя втулка стартера) и шарнирных соединений, т.е. для таких узлов, в которых вся смазка подвергается деформации. Из-за низкой механической стабильности смазка "Солидол С" в процессе эксплуатации разупрочняется и вытекает из узлов, в то время как "Литол-24" сохраняет свои свойства, удерживается в узле и обеспечивает длительную работу подшипников без смены и пополнения смазки. Поэтому периодичность смены смазки при применении "Литола-24" по сравнению со смазкой "Солидол С" в шарнирах рулевых тяг увеличена в 3 раза, а в шлицевых соединениях карданного вала - в 5…6 раз.

В зависимости от значения пенетрации смазки имеют 9 индексов класса консистенции (таблица).

Таблица    Классы консистенции пластичных смазок

| Индекс класса консистенции | Пенетрация при 25°С по ГОСТ 5346-78 | Индекс класса консистенции | Пенетрация при 25°С по ГОСТ 5346-78 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 400-430 | 4 | 175-205 |
| 0 | 335-385 | 5 | 130-160 |
| 1 | 310-340 | 6 | 85-115 |
| 2 | 265-295 | 7 | ниже 70 |
| 3 | 220-250 |  |  |

Пример классификационного обозначения литиевой смазки Литол-24: МЛи 4/13-3. Эта смазка антифрикционная многоцелевая.