Клеящие материалы

Общие требования по применению клеев

Клеи представляют собой вещества или композиции веществ преимущественно органической природы, которые, благодаря сочетанию таких свойств, как хорошее прилипание, механическая прочность в требуемом интервале температур, минимальная усадка при отверждении и пр., пригодны для прочного соединения различных материалов. Для получения прочного клеевого соединения необходима тщательная очистка поверхностей склеиваемых материалов.

Требования по подготовке склеиваемых поверхностей приводятся в инструкциях по применению клеев. Однако следует назвать некоторые общие правила:- для пластмасс - обезжиривание поверхности растворителями (уайт-спирит, бензин, ацетон) и придание ей шероховатости;- для металлов -удаление окалины, краски, ржавчины и обезжиривание. При склеивании чугунных деталей необходимо тщательно снять графитовую пленку;- для резины - обезжиривание, придание склеиваемой поверхности шероховатости;-для керамики, стекла и бетона, древесных материалов, кожи, тканей и т. д. -

очистка склеиваемых поверхностей от загрязнений и обезжиривание. Большинство клеев и входящих в их состав компонентов являются горючими и токсичными веществами. Поэтому все работы по приготовлению и применению клеев следует производить в строгом соответствии с действующей нормативной документацией, учитывая как технологию, так и требования техники безопасности [3].

Общая классификация клеящих материалов

1.	ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ  КЛЕИ.   Полиуретановые   клеи   появились   на
нашем рынке относительно недавно, всего 5-10 лет назад, в то время как на
Западе их ценные свойства находят применение уже лет тридцать. Главное их
достоинство состоит в превосходной адгезии к любым материалам. Клеи могут
быть эластичными и жесткими, легко варьируется скорость отвердевания.
Хороши полиуретановые клеи тем, что в отличие от остальных клеев они
имеют    очень    широкий    температурный    интервал    эксплуатации.    Они
практически не изменяют своих свойств при температуре от -50 до + 120°С.
Кроме того, полиуретан абсолютно водостоек.

- ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ      ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ      КЛЕИ.      Один
компонент - смесь полиэфиров с различными свойствами, второй компонент -
изоцианаты, обычно дифенилметандиизоцианат. При смешивании компонентов
начинается полимеризация, в результате чего образуется сшитый полимер.
Скорость отвердения клеев легко регулируется от нескольких секунд до суток
введением катализатора.

- ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ    ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ    КЛЕИ.    Содержат
вместе   изоцианат   и    полиэфир.    Полимеризация    клея   происходит   при
поглощении клеем влаги из воздуха или склеиваемых материалов.

4.	ХЛОРОПРЕНОВЫЕ (НЕОПРЕНОВЫЕ), РЕЗИНОВЫЕ, БУТАДИЕН-
СТИРОЛЬНЫЕ  (SBS,  SBR)  КЛЕИ.  В  состав  клеев  входят синтетические
полимеры:    хлоропреновый    каучук,    бутадиеновый    каучук,    сополимеры

бутадиена и стирола либо иные синтетические полимеры. Эти клеи всегда

содержат легко летучий растворитель. Когда растворитель испаряется, полимер застывает и превращается в резиноподобную массу. В основном это контактные клеи (см. ниже). Клеи надежно и быстро склеивают все виды пластмасс и металлов. Хорошо выдерживают длительное воздействие воды и морозы.

- АКРИЛОВЫЕ   КЛЕИ.   ВИНИЛОВЫЕ   (ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ)
КЛЕИ. Представляют собой суспензию соответствующего полимера в воде,
иногда в спирте.  Когда растворитель испаряется, полимер гуммируется и
постепенно застывает, набирая жесткость.

- КЛЕИ    НА    ОСНОВЕ    РАСТВОРИТЕЛЯ.    Одни    клеи    содержат
растворитель, другие нет. В качестве растворителя может быть вода или
органические жидкости. Если клей содержит растворитель, то, затвердевая,
клей, как правило, уменьшается в объеме. Это уменьшение характеризуется так
называемым   сухим   остатком.   Чем   больше   сухой   остаток,   тем   меньше
содержание растворителя. Клеи в зависимости от растворителя, входящего в их
состав,     можно    разделить     на    горючие    и    негорючие.     Негорючими
растворителями являются все хлорированные углеводороды.

- КОНТАКТНЫЕ КЛЕИ. Контактными являются, как правило, все клеи,
содержащие легколетучие растворители. В клеях, которые употребляются для
склеивания пластиков, кож, резин, металлов, поролона, пенополистирола, в
качестве     растворителей     обычно     используются     наименее     токсичные
легколетучие вещества: легкие углеводороды, циклогексан, метилэтилкетон,
ацетон, ксилол, эфиры, хлорированные растворители. После нанесения такого
клея на одну или обе  поверхности  и  непродолжительного  подсушивания
склеивание происходит сразу же, обеспечивая прочное соединение.

- КЛЕИ,     НЕ     СОДЕРЖАЩИЕ     РАСТВОРИТЕЛЬ.      Такие     клеи
отвердеваются  без  усадки.  Поэтому  по  своим  характеристикам  эти  клеи
удобнее для склейки жестких плоских поверхностей, заполнения различных
пазов, швов.

Ассортимент клеящих материалов

Клей универсальный "Момент" склеивает дерево, металл, жесткий поливинилхлорид, кожу, резину, войлок, декоративно-слоистый пластик, стекло, керамику. Клей токсичен и огнеопасен, поэтому работать с ним необходимо в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе -вдали от открытого огня. Наносят клей тонким слоем на обе склеиваемые поверхности (сухие, очищенные и обезжиренные), выдерживают 15-20 мин, пока клей не подсохнет до "отлипа" (т. е. до тех пор, пока клей не перестанет прилипать к приложенному чистому пальцу), и сжимают их на несколько секунд.

При склеивании поверхностей большой площади из гибкого материала, например тонкой резины и пластика, совместить поверхности довольно трудно, так как склеивание происходит мгновенно и при неправильном наложении уже практически ничего нельзя будет изменить. Совмещение облегчается, если проложить между склеиваемыми поверхностями лист чистой бумаги. Постепенно выдвигая бумагу, совмещают поверхности и сжимают их (прикатывают). Наносить клей на большие площади удобно металлическим шпателем.

Клей эпоксидный предназначен для склеивания металла, керамики, стекла, древесины и других материалов, для заделки отверстий и трещин. Может быть использован в качестве лакового покрытия. Клей водо- и маслостоек, является хорошим электроизолятором. Склеиваемые поверхности тщательно зачищают, обезжиривают растворителем и высушивают. Клей готовят путем смешивания, как правило, 10 (по объему) частей смолы с одной частью отвердителя -непосредственно перед использованием (готовая масса теряет текучесть в течение 30 мин). Склеиваемые поверхности покрывают тонким слоем и соединяют с небольшим нажимом. Излишки клея удаляют. Полное отвердение при комнатной температуре наступает в течение 24 ч. При более низкой температуре время отвердения значительно увеличивается. Прочность клеевого

шва существенно зависит от точности соблюдения указанного в инструкции соотношения смешиваемых компонентов. Прочность можно повысить прогреванием склеиваемых деталей при температуре около 100°С в течение нескольких часов после отвердения клея. И компоненты, и приготовленный клей оказывают раздражающее действие на кожу. Попавший на кожу клей следует немедленно смыть теплой водой с мылом. Для ремонта пищевой посуды клей применять нельзя. Растворяется бензином.

Клеи БФ-2 и БФ-4 склеивают металлы, пластмассы, дерево, стекло, керамику, кожу. Клей БФ-2 используют, когда требуется хорошая влаго- и теплостойкость клеевого шва. Клею БФ-4 отдают предпочтение, если требуется эластичность и морозостойкость соединения. Для достижения высокой прочности соединения склеиваемые поверхности должны быть тщательно подогнаны друг к другу (зазор не более 0,05 мм), очищены от грязи и оксидов, обезжирены ацетоном или другим растворителем. На подготовленные таким образом поверхности кистью наносят тонкий грунтовочный слой клея, сушат около 1 ч на воздухе или в течение 15 мин при температуре 85-95°С. После охлаждения деталей до комнатной температуры наносят второй слой клея, дают ему подсохнуть, после чего детали стягивают (например, струбцинами) и помещают в термостат или духовку, где сушат при температуре 120-160°С в течение 2 ч. Если детали имеют низкую теплостойкость, клеевой шов сушат при комнатной температуре 36-48 ч, однако прочность склеивания в этом случае будет ниже. Эти клеи можно применять для защиты металлических деталей от коррозии. Они хорошо растекаются по поверхности металла и обеспечивают достаточно стойкое к механическим и химическим воздействиям покрытие. Если клей слишком загустел, его можно разбавить этиловым спиртом.

Клей 88Н хорошо приклеивает резину и другие материалы к металлу. Клей разжижают бензолом до консистенции жидкой сметаны (не тянется за кистью и не стекает с нее). Клеем намазывают резину (или другой материал) и сушат 3-5

мин. Затем наносят второй слой клея на резину и первый на металл. Оба слоя сушат 5-6 мин. Детали соединяют и резину прикатывают роликом, после чего сушат в течение суток (лучше под прессом).

Клеи-компаунды являются хорошим материалами для ремонта методом "холодной сварки" и представляют собой двухупаковочные композиции, которые после смешивания основы и отвердителя быстро создают высокопрочный термостойкий материал, обладающий влаго-, масло-, морозо- и бензостойкостью. После отвердения материал может быть обработан абразивным и режущим инструментом.

Клеи-компаунды нашли широкое применение при:

- ремонте автомобильных и отопительных радиаторов, блоков цилиндров и
трубопроводной арматуры;

- герметизации сварных швов в емкостях и корпусах;

- восстановлении шпоночных канавок, посадочных мест втулок, сорванных
резьб, изношенных и поврежденных коррозией деталей;

- заделке   трещин   и   следов   коррозии   и   рихтовки   на   металлических
поверхностях

Пластичные клеи (фиксолы) представляют собой двухкомпонентную высоконаполненную эпоксидную композицию, поставляемую в виде цилиндрического двухслойного стержня, которая после разминания пальцами в течение 1-2 минут превращается в замазку, имеющую хорошую адгезию практически ко всем склеиваемым материалам.

С помощью полученной пластичной композиции надежно заделываются отверстия, трещины и устраняются течи без применения каких-либо инструментов и приспособлений. В зависимости от назначения они имеют различные вещества наполнители - высокодисперсные порошки железа, меди, алюминия, цемента и т. д. Клей УП-10-14-1 представляет собой двухкомпонентный быстроотвердевающийся и высокопрочный клей "холодного   отвердения",   применяемый   для   устранения   негерметичности

соединении металла с металлом, резиной, стеклонаполненным полиамидом (автомобильные радиаторы и пр.), может наноситься на влажную поверхность. Клеевые соединения длительно выдерживают воздействие многократного термоциклирования, ударных и вибрационных нагрузок. Температурный диапазон эксплуатации от - 60 до + 150°С.

Анаэробные клеи обладают способностью длительное время оставаться в неизменном состоянии при наличии кислорода воздуха и быстро отвердевать при температуре 15-35°С в узких зазорах между склеиваемыми поверхностями, при нарушении контакта с кислородом, с образованием прочного клеевого соединения. Анаэробные клеи отличаются большой скоростью отвердения и высокой прочностью при отрыве. Применяются для склеивания различных материалов: металла, стекла, многослойного стекла, керамики, пластмассы. Детали перед нанесением клея должны быть обезжирены и очищены от загрязнений. После обезжиривания детали сушат до полного испарения растворителя.

Клей УФ-отвердения Квант-401 предназначен для склеивания плоских металлических поверхностей со стеклом, стекла со стеклом, стекла с триплексом. Представляет собой однородную жидкость, способную отвердевать между соприкасающимися поверхностями под воздействием излучения в ультрафиолетовой и видимой области спектра. Клей отличается большой скоростью отвердения под действием излучения в ультрафиолетовой и видимой области спектра и высокой прочностью при отрыве при соединении металлической поверхности с силикатным стеклом. При работе с клеем необходимо соблюдать осторожность, так как он отвердевает под действием видимого света.

Высокопрочные ударо- и водостойкие клеи. Данные клеи, кроме перечисленных свойств, также являются коррозионно-стойкими и обладают великолепной стойкостью к воздействию масел и топлива; обеспечивают длительную     (до     25     лет)     работоспособность     изделий;     гарантируют

эксплуатационную надежность изделии, длительное время подвергающихся одновременному воздействию статических и динамических нагрузок.

Клеи УП-5-230, УП-5-231 и УП-5-232 предназначены для склеивания изделий конструкционного назначения, приклеивания деталей и узлов на судах и подводных сооружениях. Отличаются высокой адгезией к металлам и стеклопластикам, работоспособны при температурах от -60 до +150°С (кратковременно до 200°С) в условиях многократного термоциклирования, повышенной влажности, а также под воздействием ударных и вибрационных нагрузок.

Клеи УП-5-233-1, УП-5-233-1Р, УП-5-177-2 и УП-5-233-ГШО предназначены для ремонта и антикоррозионной защиты металлических, железобетонных, стеклопластиковых и деревянных судовых конструкций и подводных сооружений (стеклоткань пропитывается и наклеивается слоями на поврежденные места); для аварийного ремонта судов на плаву, в неблагоприятных погодных условиях и подводных ремонтных работ. Применяются в конструкциях, работающих в интервале температур от -110 до +125°С, кратковременно - до +200°С.

Клеи МГ-400 и МГ-1200 представляют собой 2-х компонентную композицию на основе жидкого связующего и сухого наполнителя и имеют хорошую адгезию ко многим строительным материалам, влаго-, химически-, атмосферостойкость. Композиция МГ предназначена для облицовки камнем, керамикой и металлом оснований из бетона, камня, кирпича всех видов, керамической плитки и пр. материалов, а также для склеивания всех перечисленных материалов между собой. Диапазон рабочих температур составляет от -60 до +400°С.

Клеи УВС-10Т и УВС-350 на основе фенолоформальдегидной смолы разработаны на украинском сырье как аналоги клеев ВС-ЮТ и ВС-350. Клей наносится кистью либо погружением склеиваемых поверхностей в клей. После сушки поверхности соединяют, помещают под пресс и отверждают в течение

2-х часов при температуре (180+2)°С. Клей УВС-10Т используется при склеивании и ремонте металлоасбестовых тормозных колодок автомобилей.

Клей УВС-350 рекомендуется для изготовления тормозных накладок большегрузных и высокоскоростных автомобилей, а также для применения в авиационной технике.

Клей УП-5-233ГКШ предназначен для антикоррозионной защиты внутренних поверхностей батарейных ящиков шахтных электропроводов, палуб судов и других конструкций, получения монолитных полов на предприятиях. Продлевает срок службы и обеспечивает надежность изделий в неблагоприятных условиях эксплуатации (повышенная загазованность и запыленность, ударные и вибрационные нагрузки, перпады температур от -60 до +120°С, повышенная влажность).

Клей УП-5-233ПЭН применяется для антикоррозионной защиты изделий конструкционного назначения. Обладает повышенной адгезией к металлам и стеклопластикам. Обеспечивает высокую прочность, ударо- и теплостойкость. Быстрый набор прочности (6-24 ч при 20+5°С) [3].