## Slide 1: Лекция № 14
Тема: “Физическая сущность процессов изменения надежности конструктивных элементов автомобилей при их эксплуатации ”

## Slide 2
Учебные вопросы:
Причины потери работоспособности и виды повреждений элементов машин
Физико-химические процессы разрушения материалов
Отказы по параметрам прочности
Наиболее распространенные способы и методы обеспечения и прогнозирования надежности, используемые при создании машин

## Slide 3: 1. Причины потери работоспособности и виды повреждений элементов машин

## Slide 4
Причины отказа — это явления, процессы, события и состояния, обусловившие возникновение отказа объекта.
Состояниями объектов, являющимися причиной отказов, могут быть:
отсутствие защиты от попадания пыли и влаги;
наличие остаточных напряжений или концентраторов напряжений;
макро- и микротрещины, дефекты сборки, наличие рисок и т.п.

## Slide 5: В сфере производства отказы возникают в результате несовершенства или нарушения установленного процесса изготовления или ремонта объекта, выполнявшегося на ремонтном предприятии. К наиболее типичным дефектам технологии следует отнести:
дефекты из-за неправильного состава материала (включения, примеси, повышающие хрупкость и т.д.);
дефекты при плавке и изготовлении заготовок (пористость, усадочные раковины, неметаллические включения, расслоения);
ошибки при механической обработке (ожоги, задиры, заусенцы, трещины, прорезы, избыточная локальная пластическая деформация);
дефекты сварки (трещины, остаточные напряжения, углубления, недостаточная глубина шва, термическое повреждение отдельных участков основного материала и т.д.);
дефекты термообработки (перегрев, закалочные трещины, обезуглероживание, избыточные остаточные аустениты и др.);
дефекты при обработке поверхностей (химическая диффузия, водородное охрупчивание, снижение механических свойств материала и др.);
дефекты сборки (повреждения поверхностей, задиры, внесение абразива, несоответствие размеров деталей и др.).

## Slide 6: К эксплуатационным относятся отказы, возникшие в резуль­тате нарушения установленных правил и (или) условий эксплуатации объекта (неправильное техническое обслуживание, низкое качество запасных частей, появление перегрузок, использование не по назначению и т.д.).
При исследовании причин отказов в первую очередь должен быть проведен анализ режимов и условий эксплуатации и действующих нагрузок. Нагрузки, воздействующие на технические устройства, могут быть подразделены на две группы:
  нагрузки, обусловленные внешними воздействующими факторами (ВВФ);
  нагрузки, обусловленные функционированием самого изделия.

## Slide 8: 2. Физико-химические процессы разрушения материалов

## Slide 9
Физико-химические процессы, приводящие к отказам, могут быть классифицированы на группы в зависимости от вида материала, места протекания процесса, вида энергии, определяющего характер процесса, вида эксплуатационного воздействия характера (внутреннего механизма) процесса.

## Slide 10: Наиболее типичными являются следующие виды дефектов:
точечные дефекты (вакансии, межузельные атомы и др.);
одномерные (линейные) дефекты (дислокации);
двумерные поверхностные дефекты (границы зерен и двойников, дефекты упаковки и др.);
трехмерные (объемные) дефекты (пустоты, включения и др.).

## Slide 11: Процессы механического разрушения твердых тел
Скорость процессов механического разрушения деталей зависит от структуры и свойств материала, геометрической формы и состояния поверхности, от напряжения, вызываемого нагрузкой и температурой. В настоящее время экспериментально получена зависимость между ресурсом материала, напряжением и температурой:
где tp — наработка до отказа; τ0 — параметр, совпадающий по значению с периодом собственных тепловых колебаний атомов в кристаллической решетке твердого тела (τ0 = 10-12... 10-14 с), постоянный для всех материалов и не зависящий от обработки материала и условий нагрузки; W0 — начальная энергия активации процесса разрушения при σ = 0, постоянная для данного матери­ала в широкой области температур и не зависящая от обработки материала, W0 - γσ — энергия активации разрушения (Wa.p); γ — характеристика чувствительности материала к напряжению; R — универсальная газовая постоянная; Т — температура.

## Slide 12: Старение материалов
Старением материалов называются процессы изменения их физико-механических свойств во времени в условиях длительного хранения или эксплуатации.
Старение материала может приводить как к улучшению, так и к ухудшению отдельных свойств материалов.
К старению металлов и сплавов следует относить все процессы изменения во времени их свойств, связанные с превращениями металлов и сплавов в твердом состоянии.
Эти процессы можно разделить на две группы:
превращения, связанные только с изменением кристаллической структуры, протекающие без изменения химического состава образующихся при превращении фаз;
превращения, сопровождающиеся образованием фаз с измененным химическим составом.

## Slide 13: 3. Отказы по параметрам прочности

## Slide 14
Прочность — свойство материала (в определенных условиях и пределах) сопротивляться разрушению, а также изменению формы под действием внешних или внутренних нагрузок. Параметрами прочности являются пределы прочности, пропорциональности, текучести, ползучести, выносливости и др.
Деформация — это изменение формы или размеров изделия или его части под действием внешних сил, при нагревании, охлаждении, изменении влажности и т.п.
Различают два вида деформации: упругую, исчезающую после устранения воздействий, вызвавших деформацию, и пластическую, остающуюся после удаления нагрузки.

## Slide 15
Для характеристики надежности по параметрам прочности нередко используется термин прочностная надежность. Под этим термином понимается свойство машин, конструкций и их элементов сохранять во времени работоспособное состояние при воздействии на него внешних нагрузок.
Отказы по параметрам прочности чаще всего связаны с изломом деталей машин или элементов конструкций или их деформацией. Изломы подразделяются на две большие группы: хрупкие и вязкие.
Под хрупким изломом понимают излом без признаков макроскопических пластических деформаций.
Пластическому, или вязкому, излому предшествует макроскопическая пластическая деформация, вызванная сдвигом в плоскостях скольжения или плоскостях скола и по границам зерен.

## Slide 16
При работе изделий в условиях высоких температур важной характеристикой прочностной надежности является ресурс по ползучести.
Ползучесть — это явление, заключающееся в том, что металл, нагруженный при высокой температуре, непрерывно деформируется под воздействием постоянных во времени напряжений.
При многократно повторяющихся температурных напряжениях наблюдается термическая (малоцикловая) усталость металла. Ползучесть и термическая усталость, как правило, взаимодействуют друг с другом и оба вида этих разрушений происходят одновременно.

## Slide 17: Виды изнашивания деталей автомобиля

## Slide 18: Диаграмма изнашивания и методы измерения износа деталей автомобилей
t1 — период приработки; t2 — период стабильного или нормального изнашива­ния; t3 — период предельного изнашивания t(tЗа— ускоренного изнашивания до критического износа,tЗб — изнашивание после критического износа); α — угол, характеризующий наклон касательной к графику, характеризующий темп изнашивания; Ин — начальный износ; Икр — критический износ

## Slide 19: 4. Наиболее распространенные способы и методы обеспечения и прогнозирования надежности, используемые при создании машин

## Slide 20: Основными способами обеспечения надежности технических систем являются:
конструктивные
технологические (при проектировании и изготовлении)
эксплуатационные (при эксплуатации).

## Slide 21: Современные методы прогнозирования могут быть разделены на три основные группы:
методы экспертных оценок;
методы моделирования, включающие физические, физико-математические и информационные модели;
статистические методы.
Методы экспертных оценок заключаются в обобщении, статис­тической обработке и анализе мнений специалистов относительно перспектив развития данной области.
Методы моделирования базируются на основных положениях теории подобия.
Статистические методы прогнозирования основаны на экстраполяции и интерполяции прогнозируемых параметров надежности, полученных в результате предварительных исследований. В основу этих методов положены закономерности изменения параметров надежности машин во времени.