Методические указания для выполнения контрольных работ

по дисциплине «Материаловедение»

Изучение курса «Материаловедение в производстве изделий лёгкой промышленности» студентами направления подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» является важным этапом подготовки будущих специалистов. Материаловедение – наука о строении, свойствах и качестве текстильных и швейных материалов, а также о методах их испытаний.

Дисциплина «Материаловедение» изучается на 2 курсе. Студенты должны прослушать лекции, выполнить лабораторные работы, выполнить одно контрольное задание. Форма контроля по дисциплине – экзамен, к которому допускаются студенты, защитившие лабораторные работы, получившие устный зачёт по контрольному заданию.

Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы студентами при изучении дисциплин: материалы для одежды, материалы для обуви, конфекционирование материалов (для изделий), технология изделий (по отраслям), конструирование изделий (по отраслям), химизация технологических процессов, оборудование производств (по отраслям).

Данная дисциплина является общепрофессиональной и обеспечивает междисциплинарные связи при подготовке специалистов и в процессе их профессиональной деятельности.

Варианты контрольных заданий

Варианты контрольных заданий выбираются по последней цифре номера зачётной книжки.

Вариант 1

- Характеристика микроструктуры и свойств коконной нити и шелка – сырца. Области применения натурального шелка.

- Характеристика сорбционных процессов у текстильных материалов. Гигроскопические свойства текстильных материалов, их значение для эксплуатации и производства швейных изделий. Методы их определения.

- Факторы износа текстильных материалов. Комплексные методы оценки износоустойчивости текстильных материалов. Опытная носка, ее цели и задачи.

- Какая из двух нитей более скручена, если фактическая крутка равна 400 к/м, а линейная плотность первой нити – 15 текс, второй – 101 текс.

Вариант 2

- Сравнительная характеристика микроструктуры, получения и свойств искусственных волокон целлюлозного и белкового происхождения, области их использования.

- Пряжа, ее строение и свойства. Характеристика кардной, гребенной и аппаратной систем прядения. Новые способы прядения.

- Механические факторы износа, их значения для эксплуатации швейных изделий. Приборы и методы определения устойчивости текстильных материалов к истиранию и пиллингу.

- Определить коэффициент воздухопроницаемоси ткани, если при периоде перепада давления 5 мм вод. ст. через образец площадью 10 см2 прошло 1800 см3 воздуха за одну минуту.

Вариант 3

- Характеристика микроструктуры, получение и свойства лубяных волокон, области их использования.

- Ткачество, совершенствование техники ткачества. Классификация ткацких переплетений. Влияние переплетений на внешний вид, структуру и свойства тканей. Методы анализа ткацких переплетений.

- Проницаемость текстильных материалов, значение всевозможных видов проницаемости для материалов различного назначения. Методы определения и оценки.

- При определении драпируемости дисковым методом шелковой ткани было установлено, что размер проекций по основе равен 80 мм, а по утку – 90 мм. Определить, в каком направлении ткань драпируется лучше.

Вариант 4

- Основные принципы получения, строение и свойства  гетероцепных и карбоцепных синтетических волокон. Области их применения.

- Структурные характеристики тканей, трикотажных и нетканых полотен, их влияние на свойства этих материалов.

- Характеристики изгиба текстильных материалов, причины, их обусловливающие. Приборы и методы их определения, значение характеристик изгиба для проектирования швейных изделий.

- Определить условные значения относительных удлинений упругой, эластической и пластической деформаций образца шелковой ткани, если до нагрузки ее длина была 100 мм, под нагрузкой в течение часа – 114 мм, сразу же после разгрузки – 110 мм, а через сутки после разгрузки – 103 мм.

Вариант 5

- Характеристика микроструктуры, получения и свойств шерстяных волокон, области их использования.

- Линейная плотность и структурные характеристики нитей и швейных ниток, влияние этих характеристик на свойства нитей и швейных ниток; приборы и методы их определения.

- Оптические свойства текстильных материалов, их значение для проектирования одежды. Приборы и методы определения и оценки оптических свойств.

- Определить работу разрыва образца ткани, если разрывная нагрузка 75 даН, абсолютное удлинение 15 мм, коэффициент полноты диаграммы 0,8.

Вариант 6

- Характеристика микроструктуры, получение и свойства волокон хлопка, области их использования.

- Геометрические свойства тканей, трикотажных и нетканых полотен. Влияние этих характеристик на режимы обработки и методы их определения.

- Электризуемость текстильных материалов, ее значение для проектирования одежды. Приборы и методы для определения и оценки электризуемости.

- Определить коэффициент теплопроводности ткани толщиной 2,5 мм, если при площади образца 100 см² за один час количество прошедшего через образец тепла составило 418 Дж при перепаде температуры 50 ºС.

Вариант 7

- Классификация текстильных нитей в зависимости от волокнистого состава, строения, получения и назначения.

- Получение трикотажных полотен. Классификация  трикотажных переплетений. Влияние этих переплетений на внешний вид, структуру и свойства трикотажа. Методы анализа трикотажных переплетений.

- Полуцикловые характеристики растяжения текстильных материалов. Приборы и методы  для их определения и оценки.

- Определить усадку двух шерстяных тканей, если размеры до испытания у первой оказались: по основе – 201 мм, по утку – 198 мм; у второй: по основе – 200 мм, по утку – 201 мм. После испытания у первой ткани: по основе – 202 мм, по утку – 196 мм; у второй ткани: по основе – 197 мм, по утку – 199 мм. Определить группу усадочности обеих тканей.

Вариант 8

- Получение, строение и свойства химических волокон и нитей. Модификация текстильных волокон.

- Тангенциальное сопротивление материалов, значение этого показателя для различных материалов. Осыпаемость, прорубаемость, раздвигаемость нитей в тканях и распускаемость трикотажа. Методы и приборы для определения этих свойств.

- Изменение линейных размеров текстильных материалов; причины, ее обусловливающие, методы определения усадки различных материалов.

- Определить устойчивость к сминаемости: ситца, трико шерстяного и креп-жоржета, если углы восстановления по основе соответственно: 62,7 град, 156,) град, 126,) град. Сделать вывод о сминаемости этих тканей.

Вариант 9

- Отделка текстильных  материалов различного волокнистого состава.

- Формовочные свойства текстильных материалов. Способы формозакрепления материалов.

- Теплозащитные свойства текстильных материалов. Методы оценки и значение этих свойств для текстильных материалов различного назначения.

- Рассчитать плотность ткани по основе и утку, если линейное заполнение ее составило по основе – 80 %, по утку – 65 %, диаметр нитей основы и утка соответственно 0,1 и 0,15 мм.

Вариант 10

- Основные способы получения нетканых материалов. Области применения нетканых полотен.

- Оптические свойства текстильных материалов. Прочность окраски, значение её при эксплуатации текстильных материалов, методы определения и оценки.

- Релаксационные процессы в текстильных материалах, их влияние на эксплуатационные свойства материалов.

- Определить поверхностную плотность одинарного трикотажного полотна, выработанного из пряжи линейной плотностью 20 текс, с плотностью по горизонтали – 75 пет/50 мм, по вертикали – 85 пет/50 мм и длиной нити в петле – 3,5 мм.