МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный технический университет»

Материалы для изделий лёгкой промышленности

и конфекционирование

лабораторный практикум

для обучающихся по направлениям

29.03.05– «Конструирование изделий лёгкой промышленности»

54.03.01 – «Дизайн»

29.03.01 – «Технология изделий лёгкой промышленности»

Ростов-на-Дону

2022

УДК 687.03(076.5)

ББК  37.23я73

М341

Составители:

к.т.н. доцент кафедры «Дизайн  и конструирование изделий лёгкой промышленности»

Осипенко Л.А.

Рецензенты:

Зав. кафедрой «Дизайн и конструирование изделий лёгкой промышленности», к.т.н. доцент

Лопатченко Т.П.

Рекомендован к внутривузовскому изданию

М341    материалы для изделий лёгкой промышленности  и конфекционирование : лабораторный практикум / составители Л.А. Осипенко. –  ДГТУ, 2022. – 59 с.

Учебно-методическая разработка содержит лабораторные работы  по дисциплине «Материалы для изделий лёгкой промышленности и конфекционирование»,  предназначена для студентов  очной, очно-заочной и заочной форм обучения по направлениям  29.03.01 Технология  изделий лёгкой промышленности, 29.03.05Конструирование  изделий лёгкой промышленности, 54.03.01 Дизайн

УДК 687.03 (075.8)

ББК 37.24я73

Режим доступа к электронному аналогу печатного издания: http://www.libdb.sssu.ru

© ДГТУ , 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Лабораторная работа № 1

Ассортимент шерстяных и шёлковых тканей	4

Лабораторная работа № 2

Ассортимент хлопчатобумажных и льняных тканей	10

Лабораторная работа № 3

Ассортимент трикотажных и нетканых полотен	16

Лабораторная работа № 4

Изучение ассортимента пушно-меховых полуфабрикатов	24

Лабораторная работа № 5

Конфекционирование материалов для одежды	31

Библиографический список	40

Приложение А	41

Приложение Б	44

Приложение В 	47

Приложение Г 	50

Приложение Д	53

Приложение Е	55

Приложение Ж 	58

Лабораторная работа № 1

- Ассортимент шерстяных и шёлковых тканей

- Цель работы:

- Ознакомиться с ассортиментом шерстяных и шёлковых тканей, классификацией их по прейскурантам и стандартам, научиться составлять характеристики тканей по внешнему виду, определять их назначение.

Основные сведения

К ассортименту шерстяных относятся все ткани, вырабатываемые шерстяной отраслью текстильной промышленности. В него входят  чистошерстяные и полушерстяные смешанные и неоднородные ткани. В настоящее время в ассортименте преобладают ткани из смешанной пряжи, в состав которой входят два, три и более компонентов: шерсть и химическое волокно одного или нескольких видов (лавсановое, вискозное, капроновое, нитроновое).

В зависимости от вида нити, используемой в ткани, шерстяные ткани делят на камвольные (гребенные), тонкосуконные и грубосуконные.

Камвольные ткани вырабатывают из сравнительно тонкой и гладкой гребенной пряжи: чистошерстяной одиночной суровой и крашеной (22…текс), смешанной однониточной суровой и крашеной (20–42 текс), чистошерстяной кручёной суровой и крашеной (15,5 текс  2; 42 текс  2), смешанной кручёной суровой и крашеной 21 текс  2; 42 текс  2).

Камвольные ткани имеют гладкую поверхность с чётким ткацким рисунком.

Тонкосуконные ткани вырабатывают из тонкой и пушистой аппаратной пряжи – чистошерстяной и смешанной: одиночной (50…330 текс) и кручёной (64 текс  2, 170 текс  20). Тонкосуконные ткани уваливают и ворсуют. Ворс укладывают, подстригают, запрессовывают. Ткацкий рисунок чаще всего виден плохо, так как его закрывает ворс.

Грубосуконные ткани вырабатывают из грубошерстяной, чистошерстяной и смешанной пряжи (145…20 текс). Ткани уваливают и ворсуют.

Артикулы шерстяных тканей обозначают четырёхзначным или пятизначным числом.

Первая цифра артикула указывает на однородность сырьевого состава и обозначает вид нити, из которой выработана ткань: 1 и 2 – гребенные ткани, 3 и 4 – тонкосуконные, 5 и 6 – грубосуконные, причём нечётная цифра означает, что ткань чистошерстяная, а чётная – полушерстяная. Вторая цифра артикула обозначает подгруппу ткани по прейскуранту, последующие цифры – порядковый номер ткани.

По назначению шерстяные ткани делятся на платьевые, костюмные и пальтовые.

Таблица 1.1

Система нумерации артикулов шерстяных тканей

| Первая цифра артикулов |  |  | Вторая цифра артикулов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Номер группы | Способ выработки ткани | Волокнистый состав ткани | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | Платьевая | Кост.-глад. | Кост.-пестр. | Сукно | Платьевая | Драпы | Ворсовые | Одеяла | Специальные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Камвольные | Чистошерстяные | + | + | + | - | + | - | - | - | + |
| 2. | Камвольные | Полушерстяные | + | + | + | - | + | - | - | - | + |
| 3. | Тонкосуконные | Чистошерстяные | - | - | - | + | + | + | - | - | + |
| 4. | Тонкосуконные | Полушерстяные или смешанные | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 5. | Грубосуконные | Чистошерстяные | - | - | - | + | + | + | + | + | - |
| 6. | Грубосуконные | Полушерстяные или смешанные | - | - | - | + | + | + | + | + | + |

Платьевые ткани выпускаются камвольными и тонкосуконными, ширина их в основном 142 см.

Камвольные платьевые ткани имеют поверхностную плотность 150–300 г/м 2. Это наиболее лёгкие ткани из чистошерстяной и смешанной гребенной пряжи, предназначенные для повседневных и нарядных женских платьев. Их вырабатывают саржевым, мелкоузорчатым или крупноузорчатым переплетениями. Ткани выпускают гладкокрашеными или набивными. Полушерстяные ткани чаще вырабатывают пёстроткаными в полоску или в клетку, с использованием фасонной пряжи. Для их изготовления в большинстве случаев используют трёхкомпонентную пряжу, содержащую кроме шерсти вискозное и лавсановое или вискозное и нитроновое волокна.

Тонкосуконные платьевые ткани более тяжелы (поверхностная плотность от 200 до 350 г/м2 и предназначены для осеннее-зимних повседневных платьев. По сравнению с камвольными тканями они толще, мягче и более ворсистые. Тонкосуконные платьевые ткани вырабатывают только полушерстяными из смешанной аппаратной пряжи, содержащей два или три компонента. Используется также смешанная пряжа, скрученная с вискозной или капроновой нитью. Все тонкосуконные платьевые ткани уваливаются слабо, поэтому их переплетение хорошо видно. Некоторые ткани имеют небольшой начёс.

Костюмные ткани вырабатывают камвольными и тонкосуконными, шириной 142–152 см. В зависимости от структуры и оформления ткани используются для изготовления мужских и юношеских костюмов.

Камвольные чистошерстяные костюмные ткани имеют поверхностную плотность 170–340 г/м2. Классическими являются ткани бостон, креп и трико. Наибольшее распространение получила ткань трико, которая вырабатывается комбинированным переплетениями из кручёной пряжи. Она может быть пёстротканой, меланжевой и гладкокрашеной.

Среди камвольных полушерстяных костюмных тканей наибольшее распространение также получила ткань трико. По сырьевому составу полушерстяные трико весьма разнообразны. Их вырабатывают из двух- и трёхкомпонентной смешанной пряжи. Двухкомпонентные смеси содержат кроме шерсти лавсановое или нитроновое волокно, а трёхкомпонентные – ещё и вискозное волокно.

Тонкосуконные костюмные ткани вырабатывают полушерстяными из смешанной пряжи – чаще всего пёстроткаными с рисунками в полоску и в клетку, а также с рельефными поверхностями, где чередуются толстые и тонкие нити. Кроме того, в этой подгруппе выпускаются ткани типа джинсовых из смешанной трёхкомпонентной пряжи и фланели – тонкие, мягкие, гладкокрашеные или меланжевые ткани полотняного или саржевого переплетения.

Пальтовые ткани имеют поверхностную плотность от 180 до 800 г/м2. Могут быть камвольными, тонкосуконными и грубосуконными.

Камвольные пальтовые ткани вырабатывают чистошерстяными и полушерстяными. Наиболее типичными для этих тканей являются габардин, букле и жаккардовая пальтовая ткань.

Тонкосуконные пальтовые ткани вырабатывают чистошерстяными и полушерстяными из аппаратной пряжи. Поверхность тканей частично или полностью покрыта ворсом. Наиболее типичными для этих тканей являются драпы, сукна и пальтовые ткани.

Драпы – толстые ткани, получающие большую увалку. Их вырабатывают сложными полутораслойными и двухслойными переплетениями. Для выработки полушерстяных драпов применяют смешанную пряжу, содержащую вискозное, капроновое, лавсановое и нитроновое волокна.

Сукна – однослойные ткани полотняного или саржевого переплетения, сильно уваленные, с войлокообразным застилом из начёсного ворса.

Пальтовые ткани характеризуются большим разнообразием по фактуре и оформлению, легче сукон и драпов. Чаще их выпускают полушерстяными. Среди них преобладают пёстротканые ткани с рисунками в клетку и из фасонных нитей. Большая часть пальтовых тканей предназначается для изготовления женских и детских пальто.

Грубосуконные пальтовые ткани вырабатывают из грубошерстяной  пряжи. Это тяжелые ткани с поверхностной плотностью 600–760 г/м2 . Основную массу составляют сукна, содержащие 70–85 % шерсти.

В ассортимент шёлковых тканей входят ткани из шёлка, химических нитей и пряжи из химических волокон, а также комбинированные ткани из перечисленных нитей и смешанной пряжи.

Артикул ткани обозначается пятизначным числом, где первая цифра соответствует определённой по волокнистому составу группе тканей: 1 – ткани из шёлковых нитей, 2 – ткани из шёлковых нитей с другими волокнами, 3 – ткани из искусственных нитей, 4 – ткани из искусственных нитей с другими волокнами, 5 – ткани из синтетических нитей, 6 – ткани из синтетических нитей с другими волокнами, 7 – ткани из искусственного волокна и смесей его с другими волокнами, 8 – ткани из синтетического волокна и смесей его с другими волокнами. Вторая цифра артикула обозначает номер подгруппы: 1 – креповая, 2 – гладьевая, 3 – жаккардовая,     4 – ворсовая, 5 – спец. назначения, 6 – техническая, 7 – штучных изделий. Третья, четвёртая и пятая цифра артикула – порядковые номера тканей в подгруппе.

Шёлковые ткани очень разнообразны по используемому сырью, структуре пряжи и нитей, способам отделки, а также по назначению.

По назначению шёлковые ткани делятся на следующие основные группы: платьевые и блузочные, платьево-костюмные, сорочечные, подкладочные, плащевые и пальтовые, галстучные, декоративные и технические.

Платьевые и блузочные ткани. Это наибольшая по объёму выпуска и наиболее разнообразная по видам сырья, структуре нитей, переплетению, массе и видам отделки группа тканей.

Условно ткани этой группы можно разделить на ткани массового ассортимента и нарядные. Ткани массового ассортимента предназначены для лёгких платьев и блузок повседневной носки и вырабатываются полотняным, саржевым, атласным и мелкоузорчатым переплетениями, могут выпускаться пёстроткаными, отбелёнными, гладкокрашеными и набивными. В качестве примера можно привести следующие ткани:

- набивной атлас из ацетатных нитей в основе и ацетатного крепа    в утке;

- набивные ткани саржевого переплетения из триацетатных нитей   в основе и утке;

- репсы – набивные ткани полотняного переплетения из вискозных нитей в основе и вискозных нитей или вискозной пряжи в утке;

- набивные ткани из триацетатно-капроновых высокообъёмных нитей в основе и утке;

- пёстротканые шотландки и гладкокрашеные ткани из вискозной или триацетатно-вискозной пряжи.

Нарядные ткани предназначены для нарядных, выходных и вечерних платьев и блузок. Для этой группы характерны следующие ткани:

- креповые лёгкие из шёлка (поверхностная плотность 60–80 г/м2, вырабатываются полотняным переплетением, выпускаются отбелёнными, гладкокрашеными и набивными. Это креп-жоржет из крепа в основе и утке и крепдешин из шёлка-сырца в основе и крепа в утке.

- бархат – ткань с разрезным основным ворсом из вискозных нитей и натуральным крепом в утке и грунтовой основе;

- тафта – распространённый вид нарядных тканей, вырабатывается из вискозных комплексных крашеных нитей крупноузорчатыми переплетениями (в утке часто используются разрезные нити типа люрекса);

- ткани из вискозных или ацетатных нитей в основе и высокообъёмных триацетатных или капроновых нитей в утке, вырабатываются крупноузорчатыми переплетениями, выпускаются пёстроткаными или гладкокрашеными. Иногда в таких тканях используются также разрезные отделочные нити типа люрекса или метанина;

- двухслойные рельефные ткани (верхнее полотно из капрона, нижнее – из вискозных нитей), связанные между собой по рисунку. Рельефный рисунок ткань получает при отделке вследствие усадки вискозных нитей в щелочном растворе.

Платьево-костюмные ткани предназначены для пошива женских и мужских летних костюмов. Эти ткани более плотные и тяжёлые, чем платьевые. Их вырабатывают из комплексных химических нитей в сочетании с текстурированными и фасонными нитями разнообразными переплетениями. В процессе отделки ткани подвергаются противоусадочной и противосминаемой пропитке.

Сорочечные ткани предназначены для изготовления мужских повседневных и нарядных сорочек, имеют поверхностную плотность 70–200 г/м2 , вырабатываются полотняным или комбинированным переплетением, выпускаются отбелёнными, гладкокрашеными, набивными, пёстроткаными, меланжевыми с несминаемой и малоусадочной отделкой. Для этой группы характерны следующие ткани по сырьевому составу:

- основа из вискозных или капроновых комплексных нитей, уток –смешанная вискозно-лавсановая пряжа;

- основа и уток из вискозно-лавсановой одиночной или кручёной пряжи.

Плащевые и пальтовые ткани с поверхностной плотностью от 50 до 200 г/ м2 вырабатываются двух типов:

- плотные лёгкие ткани из капроновых комплексных нитей в основе и утке полотняного переплетения. После отделки покрываются с изнаночной стороны тонкой плёнкой из полиакриловых или полиэфирных смол;

- ткани из капроновых комплексных нитей в основе и смешанной –лавсановой пряжи в утке саржевого или полотняного переплетения. После отделки обрабатываются водоотталкивающими пропитками.

Пальтовые ткани – это чаще всего ворсовые ткани: плюш с ворсом из вискозных нитей и искусственный мех с ворсом из различных химических комплексных нитей, а также из смесей комплексных нитей с высокоусадочной пряжей из полиакрилонитрильных волокон. В последнем случае получается ворс двух уровней по высоте, имитирующий мех с подшёрстком.

Подкладочные ткани используются для подкладки пальто, плащей и костюмов; вырабатываются, главным образом, из вискозных комплексных нитей в основе и утке атласным или саржевым переплетением; выпускаются чаще всего гладкокрашеными; имеют поверхностную плотность 60–150 гм2.

Галстучные ткани предназначены для пошива мужских галстуков; разнообразны по сырьевому составу, переплетениям и видам отделки.

Декоративные ткани предназначены для изготовления драпировок, обивки мебели и сидений автомашин; вырабатываются из химических нитей в сочетании с высокообъёмными текстурированными нитями или пряжей различного состава.

Технические ткани разнообразны по сырьевому составу, переплетениям и видам отделки; используются в различных областях техники и производства. К этой группе относятся фильтровальные, ситовые, парусные ткани и др.

- Указания к оформлению отчёта

Отчёт должен содержать: объяснения значения каждой цифры в артикуле ткани, краткую характеристику тканей основных групп назначения, структурные характеристики типичных тканей каждой группы назначения в соответствии с таблицей 1.2.

Таблица 1.2

Характеристика образцов тканей

| Артикул | Род волокна |  | Линейная плотность нитей, текс |  | Линейное заполнение, % |  | Поверхностная плотность, г/м2 | Переплетение | Вид отделки | Ценностная группа | Назначение ткани |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа | Уток | Основа | Уток | Основа | Уток |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Лабораторная работа № 2

- Ассортимент хлопчатобумажных

- и льняных тканей

- Цель работы:

- Ознакомиться с ассортиментом хлопчатобумажных и льняных тканей классификацией их по прейскурантам и стандартам; научиться по внешнему виду составлять характеристики тканей и определять их значение.

Основные сведения

Ассортимент хлопчатобумажных тканей включает ткани из хлопчатобумажной пряжи и из смеси этой пряжи с пряжей из химических волокон или с химическими нитями, а также из смешанной пряжи (хлопок с химическими волокнами).

Хлопчатобумажные ткани вырабатывают разнообразными переплетениями. Они могут быть пёстроткаными, отбелёнными, гладкокрашеными, меланжевыми и набивными. По видам отделки различают ткани мерсеризованные, лощёные, тиснёные, начёсные. Некоторые виды тканей подвергают дополнительным пропиткам, сообщающим им особые свойства: несминаемость, малоусадочность, водоупорность.

По назначению хлопчатобумажные ткани можно разделить на следующие группы: бельевые, сорочечные, платьевые, одёжно-костюмные, мебельно-декоративные, одеяла и технические.

По прейскуранту ассортимент хлопчатобумажных тканей подразделяется на 17 групп. Наибольший удельный вес имеют ткани восьми первых групп.

Стройной системы нумерации артикулов хлопчатобумажных тканей нет. Артикул хлопчатобумажных тканей может обозначаться числом, состоящим из одной, двух, трёх или четырёх цифр.

Первая группа – ситцевая (артикул от 1 до 30, с резервом до 99).

Вторая группа – бязевая (артикулы от 100 до 120, с резервом до 199).

Третья группа – бельевые ткани (артикулы от 200 до 407, с резервом до 499).

Подгруппы:

- бязевая;

- миткалевая;

- специальная.

Четвёртая группа – сатины (артикулы от 500 до 649, с резервом до 699).

Подгруппы:

- кардная;

- гребенная.

пятая группа – платьевая (артикулы от 700 до 1920, с резервом до 2999).

Подгруппы:

- демисезонная;

- летняя;

- зимняя;

- ткани с утком из комплексных нитей.

Шестая группа – одёжная (артикулы от 3000 до 3725, с резервом до 3799).

Подгруппы:

- гладкокрашеная;

- специальная;

- меланжево-пёстротканая;

- зимняя.

Седьмая группа – подкладочная (артикулы от 3800 до 3862, с резервом до 3899).

Восьмая группа – тиковая (артикулы от 3900 с резервом до 4099).

Девятая группа – ворсовая (артикулы от 4100 с резервом до 41990).

Десятая группа – платочная (артикулы от 4200 с резервом до 4499).

Одиннадцатая группа – полотенечная (артикулы от 4500 с резервом до 4699).

Двенадцатая группа – суровых тканей (артикулы от 4700 с резервом до 4899).

Тринадцатая группа – мебельно-декоративная (артикулы от 4900 с резервом до 5699).

Четырнадцатая группа – одеяльная (артикулы от 5700 с резервом до 6299).

Пятнадцатая группа – упаковочные ткани (артикулы от 6300 с резервом до 6399).

Шестнадцатая группа – группа марли и марлевые изделия (артикулы от 6400 с резервом до 6699).

Семнадцатая группа – группа технических тканей, выпускаемых для  внерыночных потребителей (артикулы от 6700 с резервом до 7400).

Ситцы – одни из наиболее массовых и традиционных хлопчатобумажных тканей, полотняного переплетения из кардной пряжи, поверхностная плотность около 100 г/м2, чаще всего бывают набивными, значительно реже – гладкокрашеными.

Бязи (кроме бельевых) вырабатывают полотняным переплетением из кардной пряжи более толстой (25–29 текс) по сравнению с ситцами. Их также вырабатывают набивными или гладкокрашеными. Используют для изготовления платьев, халатов, рубашек и спецодежды. Поверхностная плотность в пределах от 140 до 150 г/м2.

Бельевые ткани. К этой группе относятся ткани для постельного и   нательного белья, полотенец и белой спецодежды. Поверхностная плотность тканей колеблется в пределах 100–200 г/м2, ширина зависит от назначения ткани и определяется стандартом – от 35 см (для полотенец), до 180 см (для простынных полотен).

Бязи и полотна (тяжёлые ткани для постельного белья) вырабатывают из кардной пряжи или из пряжи с машин БД-200 с линейной плотностью 25, 29, 36 текс полотняным переплетением и отбеливают.

Миткаль, мадаполам, муслин (более лёгкие ткани для женского и детского белья) вырабатывают из кардной пряжи 15,5–18,5 текс полотняным переплетением, отбеливают и окрашивают в светлые тона.

Нансук и шифон, по назначению соответствующие миткалю, мадаполаму и муслину, вырабатывают из гребенной пряжи 15,5–18,5 текс, а затем также отбеливают или окрашивают в светлые тона.

Для корсетных изделий изготавливают специальные ткани из кардной или гребенной кручёной пряжи, имеющие крупноузорчатые переплетения.

Для полотенец вырабатывают узкие ткани вафельным или петельным переплетением из одиночной или кручёной кардной пряжи.

Сатины – вырабатывают из кардной пряжи, гребенной и кардной в сочетании с гребенной (полугребенные), переплетение сатиновое, поверхностная плотность от 110 до 180 г/м2.

Сорочечные ткани. В эту группу входят ткани, предназначенные для повседневных, спортивных и нарядных мужских сорочек. Ткани имеют поверхностную плотность 100–150 г/м2 и ширину 75–105 см.

Наибольшее распространение имеют следующие ткани:

- зефир – вырабатывается из гребенной пряжи 11,5–15 текс и 5,8 текс  2 полотняным переплетением с продольными полосами из цветных или утолщённых нитей, выпускается мерсеризованной, отбелённой;

- тафта – вырабатывается из гребенной кручёной хлопчатобумажной или смешанной пряжи полотняным переплетением, выпускается отбелённой, гладкокрашеной и набивной;

- поплин – отличается от тафты уточным рубчиком, получаемым за счёт использования в утке более толстой пряжи, чем в основе; выпускается в таком же виде, что и тафта.

Некоторые сорочечные ткани, особенно появившиеся в последние годы, не имеют традиционного названия. Это тонкие и мягкие ткани из гребенной пряжи с рисунком в виде чередующихся плотных и разреженных или ажурных полос, выпускаются гладкокрашеными или с набивным рисунком. Ткани подобного вида вырабатывают также из хлопколавсановой пряжи с машин БД-200.

Для спортивных и детских рубашек вырабатывают из кардной пряжи пёстротканые клетчатые ткани типа шотландки.

Сорочечные ткани часто подвергают специальным отделкам, сообщающим им малую усадку и несминаемость.

Платьевые ткани. Ширина тканей этой группы колеблется от 75 до 150 см. Условно ткани подразделяют на летние, демисезонные и зимние.

Летние ткани имеют поверхностную плотность 60–130 г/м2. В эту группу входят разнообразные по структуре и оформлению ткани, но типичными являются:

- вольта, батист и майя из одиночной гребенной пряжи 8,4–15,5;

- текс, а также вуаль и маркизет из кручёной гребенной пряжи – ткани полотняного переплетения с печатными рисунками;

- кисея – редкая тонкая ткань из кардной пряжи полотняного переплетения, выпускается мерсеризованной, гладкокрашеной или с набивным рисунком.

- Демисезонные ткани имеют поверхностную плотность 100–200 г/м2. Из кардной пряжи 15,5–29 текс саржевым переплетением вырабатывают гладкокрашеные кашемиры, пёстротканые шотландки, ткани мелкоузорчатого переплетения – шерстянку и креп, которые выпускают и набивными. Последние ткани вырабатывают также крупноузорчатыми переплетениями, используя в утке вискозные комплексные нити.

Зимние ткани имеют поверхностную плотность 140–430 г/м2. Их вырабатывают из кардной пряжи 25 текс в основе с аппаратной хлопчатобумажной или вискозной пряжи 50…84 текс в утке. Ткани имеют односторонний (бумазея) и двухсторонний (фланель и байка) начёс.

Одёжные ткани. Поверхностная плотность тканей этой группы составляет 180–500 г/м2, ширина – от 80 до 150 см. Ткани используются для изготовления костюмов, брюк, плащей, спортивной зимней и спецодежды.

Для изготовления костюмов и брюк предназначены пёстротканые и меланжевые трико, а также джинсовые ткани, вырабатываемые саржевым переплетением из крашеной или меланжевой пряжи в основе и суровой пряжи в утке. Такое же назначение имеют ткани с разрезным уточным ворсом: вельвет – корд, вельвет – рубчик, полубархат.

Плащевые ткани вырабатывают из кардной хлопчатобумажной или хлопколавсановой пряжи (кручёной в основе и одиночной в утке) саржевым и полотняным переплетением, окрашивают и обрабатывают водоотталкивающими пропитками.

Ткани для спортивных зимних костюмов (вельветон, замшу, сукно) вырабатывают из кардной пряжи 25–50 текс сатиновым переплетением. Они имеют короткий начёсный ворс.

Для спецодежды вырабатывают прочные гладкокрашеные ткани сатинового переплетения – молескины и ткани саржевого переплетения – диагонали.

Мебельно-декоративные ткани. Ткани этой группы используют для обивки мебели, изготовления занавесей и штор. Лёгкие ткани репс и креп с поверхностной плотностью 150–300 г/м2 выпускают гладкокрашеными и набивными. Тяжёлые ткани (гобелены) с поверхностной плотностью 300–600 г /м2 вырабатывают пёстроткаными с крупноузорчатыми рисунками.

Одеяла. Выпускаются как штучные изделия двух видов: летние и байковые. Летние одеяла вырабатывают из кручёной кардной пряжи крупноузорчатыми переплетениями. Байковые одеяла вырабатывают из кручёной кардной пряжи в основе и аппаратной пряжи в утке. Уточная пряжа чаще используется смешанная, с содержанием вискозного, лавсанового или капронового волокна. Переплетения – двухлицевые саржевые или крупноузорчатые. После отделки байковые одеяла имеют двухсторонний начёс.

Технические ткани. В эту группу входят фильтровальные ткани (бельтинг, фильтромиткаль, фильтродиагональ), а также перкаль, кирза и марля.

Ассортимент льняных тканей включает ткани из льняной пряжи,  полульняные ткани с хлопчатобумажной пряжей в основе и смешанные ткани из льнолавсановой пряжи. Значительную часть ассортимента составляют ткани технического назначения. Бытовые ткани делятся на бельевые, костюмно-платьевые и декоративные.

Артикулы льняных тканей обозначают пятизначным числом, в котором первые две цифры указывают группу тканей по прейскуранту. Третья цифра позволяет отличить льняные ткани (цифра от полульняных) цифра 2. Последние две цифры обозначают порядковый номер данной ткани в группе (табл. 2.1).

- Таблица 2.1

- Система нумерации артикулов льняных тканей

| Первые две цифры артикула |  | Третья цифра артикула (подгруппа тканей) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номера группы | Группа тканей |  |  |
|  |  | Льняные | Полульняные (смешанные) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Жаккардовые широкие | 1 | 2 |
| 02 | Жаккардовые и кареточные узкие | 1 | 2 |
| 03 | Холсты и полотна гладкие | 1 | 2 |
| 04 | Полотна узкие белые и полубелые | 1 | 2 |
| 05 | Полотна широкие белые и полубелые | 1 | 2 |
| 06 | Костюмно-платьевые | 1 | 2 |
| 07 | Полотна суровые тонкие | 1 | 2 |
| 08 | Полотна пёстротканые | 1 | 2 |
| Окончание табл. 2.1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 09 | Полотна суровые грубые | 1 | 2 |
| 10 | Бортовые | 1 | 2 |
| 11 | Парусины | 1 | 2 |
| 12 | Двунитки | 1 | - |
| 13 | Равентухи | 1 | - |
| 14 | Паковочные | 1 | 2 |
| 15 | Мешочные | 1 | - |
| 16 | Мешки | 1 | 2 |

Бельевые ткани (льняные и полульняные). Предназначены для постельного, столового белья и полотенец.

Для постельного белья вырабатывают чистольняные и полульняные широкие ткани из льняной пряжи мокрого прядения от 56 до 200 текс полотняным переплетением. Полотна для столового белья вырабатывают крупноузорчатыми переплетениями, и они называются камчатными. Все бельевые ткани могут быть суровыми полубелыми, белыми, а также пёстроткаными.

Для полотенец вырабатывают холсты – узкие ткани шириной до 50 см полотняного или крепового переплетения, а также качатные полотна. Тонкие холсты (поверхностная плотность 120–140 г/м2) вырабатывают так же как и полотна, из тонкой льняной пряжи, а грубые холсты (поверхностная плотность 220–250 г/м2) – из очесной пряжи мокрого прядения 76–200 текс.

Костюмно-платьевые ткани (льняные, полульняные и льнолавсановые) используют для изготовления мужских летних костюмов, блуз и женских платьев. Они имеют ширину от 70 до 140 см и поверхностную плотность 140–400 г/м2. Наиболее характерными тканями этой группы являются: коломёнок – тяжёлая ткань атласного переплетения, может быть суровой, белой, полубелой; рогожка – тяжёлая отбелённая ткань; льнолавсановые ткани вырабатывают полотняным, саржевым и мелкоузорчатыми переплетениями, в основном их выпускают гладкокрашеными, при этом иногда ткани имеют меланжевый эффект из-за различного окрашивания льна и лавсана.

Для пошива спецодежды вырабатывают двунитку – ткань полотняного переплетения из сдвоенных нитей.

Декоративные ткани (льняные и полульняные с цветными просновками крупноузорчатых переплетений) используют для изготовления занавесей и драпировок. К этой же группе относят и террасные ткани для тентов и тики для обивки матрацев.

К техническим льняным тканям относятся бортовка, парусина, паковочные и мешочные ткани. Бортовка – суровая жёсткая ткань, применяемая в качестве внутренней прокладки для придания жёсткости деталям одежды. Парусина – льняная и полульняная ткань полотняного переплетения из пряжи 120–280 текс. её выпускают также с водоупорной пропиткой. Паковочные и мешочные ткани вырабатывают льняными и полульняными из очёсной пряжи большой линейной плотности полотняным переплетением.

- Указания к оформлению отчета

Отчет должен содержать: объяснения каждой цифры в пятизначном числе, обозначающем артикул ткани, краткую характеристику тканей основных групп назначения, структурные характеристики типичных тканей каждой группы назначения в соответствии с таблицей 1.2.

Лабораторная работа № 3

- Ассортимент трикотажных и нетканых полотен

Цель работы:

Ознакомиться с основными видами трикотажных и нетканых полотен, используемых для различных видов одежды; принципами построения стандартов и прейскурантов на них; научиться по внешнему виду составлять характеристики трикотажных и нетканых полотен, определять их назначение.

- Основные сведения

Ассортимент трикотажных полотен характеризуется большим разнообразием в зависимости от сырья, способов вязания, строения и отделки.

Трикотажные полотна бытового назначения по стандартной классификации (ГОСТ 4.26–80) делятся на следующие группы: бельевые, верхние, чулочно-носочные, перчаточные, головные уборы и платочно-шарфо-вые.

По виду сырья трикотажные полотна делятся на группы А, Б, В.       К группе А относятся трикотажные полотна, выработанные из натуральных волокон или смешанной пряжи из натуральных и химических волокон при содержании синтетических волокон не более 30 %; к группе Б – полотна, выработанные из искусственных волокон и нитей или их смесей с нитями и пряжей из синтетического сырья при содержании последнего не более 30 %; к группе В – полотна, изготовленные полностью из синтетических волокон и нитей или их смесей с натуральными и искусственными волокнами при содержании синтетического сырья свыше 30 %. К чистошерстяным относятся трикотажные полотна, содержащие не менее 95 % шерсти и 5 % волокон иного вида, вводимых с целью получения внешнего эффекта, к полушерстяным – полотна, содержащие не менее 45 % шерсти.

По способу вязания различают поперечно-вязаные (кулирные) и основовязаные трикотажные полотна, одинарные и двойные. В пределах    каждого способа вязания существует множество переплетений, от которых зависят характер поверхности и свойства полотна, определяющие его назначение: гладкие – для бельевых и спортивных изделий; ажурные, рисунчатые, комбинированные – для нарядных верхних и бельевых изделий; малорастяжимые – для костюмов и пальто; сильно растяжимые, но упругие – для чулочно-носочных, спортивных и других изделий, предназначенных для плотного облегания фигуры.

По способу отделки трикотажные полотна делятся на отваренные, отбелённые, гладкокрашеные, печатные, тисненые, отделанные под замшу, начёсные и др.

Артикул трикотажного полотна обозначается шестизначным числом. Первая цифра артикула указывает волокнистый состав и структуру нити и соответствуют таблице групповых цен, разработанных по отдельным видам сырья:

0 – из хлопчатобумажной пряжи и пряжи из смеси тонковолокнистого хлопка и вискозных волокон;

1 – из искусственных нитей (вискозные и ацетатные);

2 – из хлопчатобумажной пряжи с искусственными или синтетическими нитями;

3 – из синтетических нитей;

4 – из эластика и объёмных нитей;

5 – из синтетических и искусственных нитей;

6 – из смешанной пряжи, содержащей хлопчатобумажную пряжу;

7 – из объёмной пряжи;

8 – из шерстяной пряжи;

9 – из смесей пряжи и нитей различных видов.

Вторая цифра артикула обозначает способ производства полотна и тип вязальной машины:

0 – однофонтурное гладкое;

1 – однофонтурное начёсное;

2 – двухфонтурное;

3 – вертёлочное;

4 – основовязальное рашелевое и рашель-вертёлочное;

5 – плоскофанговое;

6 – круглофанговое.

Последние две цифры артикула обозначают номер группы по стоимости сырья, а последние две цифры соответствуют номеру группы по поверхностной плотности полотна. Буквы, дополняющие в отдельных случаях артикул, указывают способ отделки.

Артикул трикотажных изделий обозначают пяти- и шестизначным числом. Первые две цифры артикула обозначают вид изделий, например, джемпер мужской, костюм женский, чулки детские и т.д., третья цифра – вид сырья, из которого изготовлено изделие, например, пряжа полушерстяная, нить вискозная, пряжа хлопчатобумажная и т.д. Последние цифры артикула (пятая и шестая) обозначают порядковый номер изделия данной разновидности. Числовое обозначение артикула изделия может быть дополнено буквенным обозначением, указывающим особые виды отделки изделия или использование особых видов сырья, например, применение пояса из эластичной тесьмы, рисунка, полученного способом фотофильмпечати, мерсеризованной пряжи и т.д.

Прейскурант оптовых цен на трикотажные полотна состоит из четырёх частей.

Общий раздел содержит общие указания, порядок определения цен и надбавок, пояснения к шифру артикулов, пояснения сокращённых слов, классификацию по видам сырья.

Часть I. «Оптовые цены без налога с оборота» по группам трикотажного полотна (таблицы групповых цен). Содержит нормативы затрат сырья на 1 кг готового полотна, оптовые цены на пряжу (нить), таблицы оптовых цен без налога с оборота на трикотажные полотна.

Часть II. «Оптовые цены с налогом с оборота» по группам трикотажного полотна (таблицы групповых цен). Содержит таблицы групповых цен с налогом с оборота на трикотажные полотна.

Часть III. «Оптовые цены на трикотажное полотно с конкретными заправками». Содержит розничные цены на трикотажные полотна со следующими заправочными данными: групповой стоимостью пряжи (нити) на 1 кг готового полотна, поверхностной плотностью полотна, видам пряжи и нитей, их линейной плотностью. Цены в этой части даны как без налога с оборота, так и с налогом с оборота; как на суровое полотно, так и на готовое.

Артикул трикотажных полотен по новой классификации состоит из одиннадцати цифр. В случае применения надбавок (скидок) за дополнительные виды отделок и другие отличия к одиннадцати цифрам добавляются обозначения надбавок (скидок). Первые два знака артикула обозначают номер таблицы оптовых цен без налога с оборота; третий и четвёртый знаки – группу и разновидность сырья; пятый и шестой знаки – номер группы стоимости сырья по соответствующей таблице оптовых цен без налога с оборота; седьмой и восьмой знаки – номер группы стоимости сырья по таблицам оптовых цен с налогом с оборота; девятый, десятый и одиннадцатый знаки – номинальную поверхностную плотность полотна, г/м2.

Бельевые трикотажные полотна. Из трикотажных полотен бельевого назначения изготовляют бельевые и спортивные изделия всех половозрастных групп. К этим изделиям относятся: женское, мужское и детское нижнее белье, сорочки, пижамы, пеньюары, ползунки, купальники и др.

Для выработки бельевых полотен используют однониточную, кручёную и трощёную пряжу: хлопчатобумажную, хлопковискозную, хлопколавсановую, шерстяную, а также химические комплексные нити (вискозные, ацетатные, капроновые, хлориновые) различной линейной плотности. Разработаны новые виды бельевых полотен с применением льняной пряжи мокрого прядения 17 текс. В настоящее время внедряется также хлопконитроновая, хлопковиниловая и вискозно-полипропиленовая пряжа.

Для изготовления женского белья используют свыше 60 % основовязаных полотен (от общего объема их производства) с поверхностной плотностью 56–250 г/м2. Наиболее часто применяют переплетения трико-сукно, сукно-шарме, филейные. Ажурные переплетения напоминают шитьё и кружева, поэтому их широко используют для отделки женского белья. Поперечно-вязаные бельевые полотна вырабатывают переплетениями гладь, ластик, интерлочное, прессовое, футерованное и платированное с поверхностной плотностью 144–400 г/м2.

Для нижнего белья и детских изделий широко применяют полотна из хлопчатобумажной и шерстяной пряжи, вискозных нитей и их смесей, а для зимнего мужского белья – хлопколавсановые полотна и полотна из трёхкомпонентной пряжи (хлопковискознокапроновой). Полотна для зимнего белья вырабатывают переплетением трико-шарме как с гладкой, так и с начёсной поверхностью, которая обеспечивает им теплозащитные свойства. Полотна из химических нитей используют, главным образом, для женского белья. Наиболее нарядными, стойкими к истиранию и стиркам являются полотна из капроновых нитей. Вискозные полотна обладают большей гигроскопичностью и стойкостью к истиранию, чем ацетатные, но они менее упруги. Способность хлориновых полотен электризоваться при трении о кожу человека используют в лечебных целях (изготавливают специальное белье).

Верхние трикотажные полотна. Ассортимент трикотажных полотен для верхних изделий очень разнообразен и включает как лёгкие (поверхностная плотность 100–200 г/м2), так и тяжёлые (поверхностная плотность до 500 г/м2) полотна. Из этих полотен изготавливают повседневные, нарядные, спортивные изделия для различных половозрастных групп (свитеры, куртки, пальто и др.)

Наибольшее значение для этих полотен имеют красивый внешний вид и формоустойчивость. Верхние трикотажные полотна вырабатывают из шерстяной и с вложением синтетических волокон, хлопколавсановой, хлопчатобумажной гребенной и кардной пряжи, часто в сочетании с другими видами нитей, а также из химических обычных и текстурированных нитей. Расширению ассортимента способствует применение льняной, льнолавсановой, льнолавсановотриацетатной и шерстовиниловой пряжи.

Полотна вырабатывают поперечно- и основовязаными главными, производными и рисунчатыми переплетениями с различными видами отделки.

Ассортимент летних изделий представлен женскими блузами, платьями, мужскими сорочками, спортивными брюками, тренировочными и детскими костюмами и другими лёгкими верхними изделиями, которые изготавливают из хлопчатобумажных, искусственных и синтетических        полотен. Хлопчатобумажные полотна вырабатывают, в основном, переплетением гладь гладкокрашеными (тренировочные костюмы), пёстровязаными (платированными) и набивными с поверхностной плотностью до 200 г/м2. Ассортимент полотен из искусственных и синтетических (комплексных и текстурированных) нитей представлен, главным образом, основовязаными гладкими и рисунчатыми полотнами с двумя-тремя системами основных нитей. Гладкие полотна простых комбинированных переплетений (трико-сукно, трико-шарме и др.) и рисунчатые полотна сложных комбинированных переплетений имеют пониженную растяжимость, что благоприятно влияет на формоустойчивость изделий. Гладкие полотна более лёгкие, рисунчатые – более тяжёлые (поверхностная плотность до    280 г/м2), исключая сетчатые полотна из вискозных нитей (до 130 г/м2), предназначенные для теннисок. Новым направлением в ассортименте летних полотен является применение льняной пряжи, что обеспечивает полотнам оригинальное  сочетание сурового блеска льна и искрящегося блеска искусственных нитей.

Трикотажные полотна для демисезонных и зимних верхних изделий (джемперы, жакеты, всевозможные костюмы, брюки, пальто и др.) изготавливают из шерстяных, неоднородных, смешанных и текстурированных нитей. Большинство полотен вырабатывают основовязаными переплете- ниями креповых структур, с рельефными жаккардовыми рисунками, обеспечивающими различные цветовые эффекты, а также начёсными. Поверхностная плотность таких полотен колеблется от 300 до 1070 г/м2.

Эти полотна не сминаются, хорошо драпируются, стойки к механическим воздействиям, обладают хорошими теплозащитными свойствами.

Шерстяные полотна комбинированных прессовых переплетений (фанг, полуфанг и жаккардовые) применяют для изготовления почти всех видов верхних трикотажных изделий. Полотна типа пике с характерной мелкорельефной лицевой поверхностью (неполный ластик плюс производная гладь), используемые для костюмно-платьевого ассортимента, более формоустойчивы, чем полотна других переплетений, однако они более тяжелы (поверхностная плотность 470 г/м2 и более). Вследствие малой стойкости к истиранию и высокой стоимости чистошерстяные полотна заменяют неоднородными и смешанными, доля которых в ассортименте непрерывно растет. Полушерстяные полотна вырабатывают из смешанной пряжи: шерсть с хлопком, вискозными, ацетатными, лавсановыми и нитроновыми волокнами. Вложение нитроновых и лавсановых волокон обеспечивает полотнам формоустойчивость, несминаемость, лёгкость и хорошие теплозащитные свойства.

Для пошива джемперов, весенне-осенних блузок и других изделий широко используют полотна из текстурированных нитей: мэлан, эластик, мэрон, годорон, кримплен и др. Эти полотна имеют не только красивый внешний вид, но и стойки к действию светопогоды, многократным стиркам, что облегчает уход за ними.

Полотна модных начёсных и плюшевых структур применяют для изготовления теннисок, халатов, платьев, костюмов и спортивных изделий. Их вырабатывают из кручёной хлопчатобумажной пряжи, комплексных вискозных и капроновых нитей или из их смесей переплетениями трико-сукно, трико-шарме и кулирным плюшевым. В случае выработки полотен из термопластичных нитей их подвергают тиснению и плиссированию, что позволяет разнообразить ассортимент. Полотна, дублированные с поролоном, применяют для пошива демисезонных пальто и костюмов. Они могут быть двух- и трёхслойными с подкладкой: лицевая сторона – полотна переплетения двуластик и пике из шерстяной, полушерстяной, хлопчатобумажной пряжи, подкладка – основовязаные вискозные полотна.

В последние годы для пошива курток, пальто, брюк, юбок и жилетов применяют двойные основовязаные (атласные) и двуластичные полотна, отделанные под замшу. Такие полотна вырабатывают из хлопчатобумажной и чаще вискозно-поливинилхлоридной пряжи. Отделка под замшу основана на высокой усадочности ПВХ-волокон в процессе мокрых обработок при температуре 100 С. Полотна обладают пониженной воздухопроницаемостью (ветроустойчивы) и хорошей стойкостью к химической чистке.

Нетканые полотна подразделяют по трём признакам: способу получения, волокнистому составу и назначению.

По способу получения различают вязально-прошивные, иглопробивные и клееные нетканые полотна. Вязально-прошивные полотна могут быть холстопрошивными, нитепрошивными и тканепрошивными.

По волокнистому составу нетканые полотна делят на хлопчатобумажные, полушерстяные, шёлковые и льняные, которые, в свою очередь, могут быть однородными и неоднородными.

По назначению нетканые полотна делят на полотна типа тканей, утепляющие типа ватинов, прокладочные, мебельные, обувные и др.

Артикул нетканых полотен состоит из шестизначного числа. Первая цифра артикула для всех нетканых полотен 9, вторая цифра указывает волокнистый состав:

1 – хлопчатобумажные;

2 – полушерстяные;

3 – шёлковые;

4 – льняные.

Третья цифра соответствует способу получения:

1 – холстопрошивные;

2 – нитепрошивные;

3 – тканепрошивные;

4 – иглопробивные;

5 – клееные.

Четвёртая цифра указывает группу по назначению:

1 – бытовые ткани;

2 – обтирочные (влаговпитывающие), тарные и паковочные ткани;

3 – обувные ткани;

4 – основа для искусственной кожи;

5 – прокладочные, фильтровальные и мебельные ткани;

6 – ватины.

Пятая и шестая цифры обозначают порядковый номер артикула в каждой группе.

Одёжные нетканые полотна используют для изготовления платьев, костюмов, пальто, мужских сорочек, халатов, купальных костюмов, различной детской и верхней спортивной одежды. Полотна выпускают отбелёнными, гладкокрашеными, набивными, ворсованными, тиснёными.

Однородные холстопрошивные нетканые полотна вырабатывают из хлопкового волокнистого холста и прошивной хлопчатобумажной пряжи 25 текс  2, вискозного волокнистого холста и прошивной вискозной нити 16,7 текс. Неоднородные нетканые полотна вырабатывают следующих видов: хлопковискозные ВХ – 50, 75 %, Ввис – 50, 25 %, шерстовискозные ВШрс – 30, 80 %; Ввис – 70, 20 %, шерстонитронокапроновые ВШрс – 50 %, Внитр – 40 %, ВК – 10 % и др.

Благодаря высокой пористости и рыхлости холстопрошивные полотна имеют хорошую воздухопроницаемость и высокие теплозащитные свойства. Существенным недостатком их является значительное удлинение, вызывающее большую деформацию одежды в процессе эксплуатации. Типичными холстопрошивными полотнами являются байка херсонская арт. 91106 и шерстовискозное полотно арт. 921107.

Нитепрошивные нетканые полотна внешним видом напоминают трикотажные. Растяжимость их меньше, чем холстопрошивных, что обеспечивает лучшую стабильность формы готовых изделий в процессе эксплуатации. В зависимости от поверхностной плотности и художественно-колористического оформления нитепрошивные полотна используют для изготовления платьев, сорочек, костюмов, плащей, пальто. Вследствие значительной усадки (до 9 %) и повышенной сминаемости эти полотна подвергают малоусадочной и малосминаемой отделкам. К типичным нитепрошивным нетканым полотнам относятся полотна арт. 912103, 932103 и др.

Значительное место в ассортименте одёжных нетканых полотен занимают тканепрошивные полотна. В качестве их каркасной основы наиболее часто используют ткани саржевого, атласного и полотняного переплетений. Ассортимент тканепрошивных полотен весьма разнообразен. Их выпускают махровыми (петли не начёсывают) и ворсовыми с меланжевым эффектом, с расположением различно окрашенных ворсовых нитей полосами по длине с образованием различных по высоте и плотности ворсовых петель и др. Махровые полотна применяют для изготовления мужских сорочек, футболок, пляжных ансамблей, платьев и детских изделий, а ворсовые тканепрошивные полотна – для пошива пальто и верхней спортивной одежды. Тканепрошивные полотна обладают стабильностью размеров, малой усадкой и высокой стойкостью к истиранию.

Прокладочные и утепляющие нетканые полотна. Прокладочные полотна вырабатывают из различного волокнистого сырья чаще всего клеевым способом. В процессе изготовления клеевых нетканых полотен волокна свободно укладывают в слои и закрепляют полимерным связующим, вводя его в жидком состоянии в волокнистый холст. Прокладочные полотна (флизелин) не осыпаются по срезам, поэтому их применяют при пошиве в различных деталях одежды вместо хлопчатобумажных тканей и льняной бортовки. Иглопробивное полотно Вива арт. 924501 используют в качестве бортовой прокладки при изготовлении мужских костюмов.

К утепляющим полотнам относятся хлопчатобумажный и полушерстяной ватин, вырабатываемый холстопрошивным и иглопробивным способами. Хлопчатобумажный ватин (арт. 917601) получают из низкосортного хлопка, пуха и других отходов текстильного производства. Полушерстяной ватин (арт. 927608) содержит восстановленную шерсть и шерстяные очёсы с хлопчатобумажными отходами, поэтому он обладает более высокими теплозащитными свойствами.

- Указания по оформлению отчёта

Отчёт должен содержать: краткую характеристику трикотажных полотен бельевого и верхнего назначения; примеры трикотажных полотен на основании просмотра альбомов образцов и прейскурантов (табл. 3.1).

- Таблица 3.1

| Образец | Способ производства | Артикул | Вид волокна | Линейная плотность нитей, текс | Поверхностная плотность, г/м2 | Назначение полотна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Отчёт должен содержать: краткую характеристику нетканых полотен одёжного, прокладочного и утепляющего назначения, примеры различных видов вязально-прошивных нетканых полотен (табл. 3.2).

Таблица 3.2

| Образец | Артикул | Волокнистый состав |  | Переплетение прошивной нити | Поверхностная плотность, г/м2 | Ширина, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта | прошивной нити |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Лабораторная работа № 4

Изучение ассортимента

пушно-меховых полуфабрикатов

Цель работы:

Изучение ассортимента пушно-меховых полуфабрикатов.

Задания

- Изучить классификацию пушно-меховых полуфабрикатов.

- Изучить основные признаки типов и видов полуфабрикатов: пушных, меховых домашних, каракулево-мерлушечных, овчинно-ме-ховых, овчинно-шубных, меховых морских.

- Ознакомиться с видами пушно-меховых полуфабрикатов, установить характерные особенности их волокнистого состава кожевой ткани.

Основные сведения

Пушно-меховые полуфабрикаты – это выделенные, а иногда и окрашенные шкурки некоторых видов зверей и животных, пригодных для изготовления из них меховых изделий.

Ассортимент пушно-меховых полуфабрикатов очень разнообразен и значительно шире ассортимента пушно-мехового сырья, так как многие виды пушнины и меха выделываются окрашенными в различные цвета, стрижеными, щипаными эпилированными, с облагороженным волосяным покровом.

По Общероссийскому классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции пушно-меховые полуфабрикаты отнесены к 89-му классу «Меха, меховые и овчинно-шубные изделия», к 891-му подклассу «Шкурки выделанные». Этот подкласс подразделен на девять групп: 891100 – каракулево-смушковая; 891200 – шкурки ягнят всех пород овец и козлят; 891300 – шкурки домашних животных меховые; 891400 – шкурки морских животных меховые; 891500 – весенние виды пушнины; 891600 – зимние виды пушнины (шкурки белки, нутрии, речного бобра др.); 891700 – зимние виды пушнины (шкурки песца, лист дикой кошки, рыси и др.); 891900 – зимние виды пушнины (соболь, норка, хорь, выдра и др.); 891800 – резервная.

Наряду с приведённой выше классификацией существует классификация, основанная на характерных (товарных) признаках пушно-меховых полуфабрикатов.

Согласно этой классификаций ассортимент пушно-меховых полуфабрикатов делят на следующие группы: пушная, меховая домашняя, каракулево-мерлушечная и смушковая, овчинно-меховая, овчинно-шубная, меховая морская.

Товарная классификация пушных и меховых полуфабрикатов и их краткая характеристика представлены в таблицах 4.1, 4.2, 4.3.

Таблица 4.1

Товарная классификация пушных полуфабрикатов

| Пушнина |  |  | Характеристика полуфабрикатов по высоте волосяного покрова | Площадь шкурки, дм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Вид |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Зимние виды |  |  |  |  |
| Выдровые |  | Выдра Калан Норка | Длинноволосые Длинноволосые Средневолосые | 25–30 25–30 3,5–12 |
| Бобровые |  | Бобр речной Нутрия | Длинноволосые | 30–50 15–25 |
| Ондатровые |  | Ондатра Выхухоль | Средневолосые Средневолосые | 5–10 – |
| Медвежья |  | Медведь белый, бурый, чёрный | Особо длинноволосые | 65–155 |
| Росомаховые |  | Росомаха | То же | 19–30 |
| Барсучья |  | Барсук | То же | 20–25 |
| Енотовидные |  | Уссурийский енот | То же | 25–30 |

Окончание таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Лисьи | Лисицы всех видов Волк Шакал, корсак, Песец белый, голубой | То же | 10–25 20–30 – 12–24 |
| Куньи | Соболь Куница | Средневолосые | 3–7 |
| Харьковые | Хорь Ласка Солонгой Горностай Ласка | Средневолосые То же Коротковолосые Особо коротковолосые То же | 2,5–6 2,5–6 1,2–3 1,5–3 0,6–1,2 |
| Кошачьи | Кошки дикие всех видов | Средневолосые | 15–30 |
| Заичья | Зайцы всех видов | Средневолосые | 4–13 |
| Беличьи | Белка | Коротковолосые | 3–5 |
| Весенние виды |  |  |  |
| Сурковые | Сурок Тарбаган Суслик | Короткошерстные То же Особо коротковолосые | 3,5–17 3–17 1–4,5 |
| Мелкие грызуны | Бурундук Крыса водяная Слепыш соня – полчок Тушканчик | То же | 0,6–1 0,9–2 1,3–5 1,3–5 |
| Кротовые | Крот | То же | 0,4–1,5 |

Таблица 4.2

Товарная классификация меховых полуфабрикатов

| Возраст-ная группа животных | Грубошерстные породы |  |  |  |  | Тонкорунные, полутонкорунные, полугрубошёрстные породы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Каракульская чистопородная | Каракульская метисная | Смушка украинская | Курдючные | Прочие грубошерстные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Эмбрион до 4 мес. | Голяк каракульский | Голяк метисный | Голяк смушковый | Голяк степной | Голяк русский | - |
| Эмбрион от 4,5 до 4,5 | Каракульча | Каракульча метисная | Муаре смушковое | Муаре степное | Муаре русское | - |
| Эмбрион от 4,5 до 5 мес. | Каракуль-каракульча | Каракуль каракульча метисная | Клям смушковый | Клям степной | Клям русский | - |
| Новорожденные ягнята от 1 до 3 дней | Каракуль | Каракуль метисный | Смушка | Мерлушка степная | Мерлушка русская | Лямка (шлёнка) |

Окончание таблицы 4.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подросшие ягнята (уростки) от 3 до 30 дней | Яхобаб каракульский | Яхобаб метисный | Яхобаб смушковый | То же | Тоже | Тоже |
| Молодняк от 1 до 6 мес. | Тоже | Тоже | Трясок смушковый | Сак-сак | Трясок русский | Меховая овчина |
| Полувзрослые и взрослые овцы | Шубная овчина | Шубная овчина | Шубная овчина | Шубная овчина | Шубная овчина | То же |

В группу меховых морских зверей включают полуфабрикаты морского котика и тюленя (белёк, хохлуша, нерпа).

При изучении пушных полуфабрикатов основное внимание следует обратить на состояние развития волосяного покрова участков шкурки, его густоту, высоту, мягкость и шелковистость, цвет волосяного покрова, окраску остевых и пуховых волос, соотношение остевых и пуховых волос по участкам шкурки, её размеры.

Путём сравнительной характеристики определяют вид полуфабриката, подгруппу и группу, к которой он относится.

Качество пушных полуфабрикатов устанавливают в зависимости от сорта шкурки, группы дефектности и размеров; для некоторых видов полуфабрикатов также учитывают кряж и цвет.

При изучении меховых полуфабрикатов следует иметь в виду, что лучшие по качеству шкурки зимних видов меха получают от взрослых животных, у которых в зимний период волосяной покров густой, высокий, хорошо развит. Наиболее ценные шкурки весенних видов получают от молодняка, при этом чем ниже и мягче волосяной покров, тем ценнее мех. При сортировке меховых полуфабрикатов их подразделяют по размерам, цвету, сортам (в зависимости от развития волосяного покрова) и по наличию дефектов.

Каракулево-мерлушечные. В ассортимент каракулево-мерлушечных полуфабрикатов включают шкурки, полученные от ягнят различных пород овец. Каракульча (от неродившихся ягнят, выкидышей каракульских пород овец) – шкурки с низким слаборазвитым волосяным покровом характерного муаристого рисунка; каракуль чистопородный (от ягнят в возрасте        1–3 дней) – шкурки с густым блестящим волосяным покровом в виде плотных, упругих завитков различной формы (валек, боб, гривка, кольцо и др.); яхобаб (от ягнят в возрасте до одного месяца) – шкурки с переросшим слабошелковистым, матовым волосом.

Каракуль метисный (от ягнят в возрасте 1–3 дней помесных или метисных овец) в отличие от шкурок ягнят каракульских имеет волосяной покров слабошелковистый, завитки рыхлые, менее упругие, на голове, лапах, по краям шеи и черепа волосяной покров не имеет завитков.

Шкурки ягнят в возрасте от 2 до 4 дней разных смушковых (украинских) пород называют смушкой. Характеризуются они хорошо развитым на хребтовой части волосяным покровом. в виде завитков различной формы, но менее плотных и неупругих по сравнению с каракулем.

Таблица 4.3

Товарная классификация пушно-меховых полуфабрикатов

| Группа | Тип (подгруппа) | Вид |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Пушные полуфабрикаты |  |  |
| Зимняя | Выдровая Бобровая Ондатровая Кунья Хорьковая Лисья Енотовидная Кошачья Росомаховая Барсучья Медвежья Заячья Беличья | Выдра, норка, бобр камчатский Бобр речной, нутрия Ондатра, выхухоль Соболь, куница, харза Хорь, колонок, горностай, ласка, перевязка, солонгой Лисица, песец, шакал, волк, енот-полоскун Енот уссурийский Рысь, барс, тигр, леопард, кошка дикая Росомаха Барсук Медведь белый, бурый, чёрный Заяц-беляк, русак, песчаник Белка, белка-летяга |
| Весенняя | Сурковая Мелкие грызуны Кротовая | Сурок, тарбаган, суслик Бурундук, крыса водяная, хомяк, тушканчик, цокорь Крот |
| Меховые полуфабрикаты |  |  |
| Каракулево- мерлушечная | Каракульча Каракуль чисто породный Каракуль метисный Смушковая Мерлушечная | Голяк каракулевый, каракульча, каракуль-каракульча Каракуль (чёрный, серый, цветной, яхобаб) Каракуль (чёрный, серый, цветной) Смушка Голяк, муаре, клям, мерлушка (степная, русская) |
| Окончание таблицы 4.3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Каракулево- мерлушечная | Каракульча Каракуль чисто породный Каракуль метисный Смушковая Мерлушечная | Голяк каракулевый, каракульча, каракуль-каракульча Каракуль (чёрный, серый, цветной, яхобаб) Каракуль (чёрный, серый, цветной) Смушка Голяк, муаре, клям, мерлушка (степная, русская) |
| Овчинная | Овчинно-меховая Овчинно-шубная | Овчина меховая Овчина шубная |
| Меховая весенняя | Шкуры: коз крупного рогатого скота лошадей оленей | Козлина меховая Опоек Жеребок Выпороток, лыжик, неблюй |
| Меховая зимняя | Шкуры: Кроликов Кошек собак | Кролик меховой Кошка меховая Собака меховая |

Шкурки ягнят в возрасте до одного месяца от грубошёрстных (северной и степной) пород овец называют мерлушкой.

К каракулево-мерлушечным полуфабрикатам относятся шкурки неродившихся ягнят грубошёрстных пород овец: голяк (с низким, едва развившимся волосяным покровом); муаре (с низким шелковистым и слегка муаристым волосяным покровом), а также клям (шкурки ягнят 1 – 2 дней жизни с развившимся волосяным покровом в виде завитков или с муаристым рисункам).

Шкурки каракулево-мерлушечных полуфабрикатов сортируют по цвету, размерам, сортам (в зависимости от блеска, шелковистости, густоты волосяного покрова, формы, величины и расположения завитков, их упругости), а также по наличию дефектов.

Овчинные. К овчинно-меховым полуфабрикатам относятся шкуры тонкорунных, полутонкорунных и полугрубошёрстных овец разных пород. Выпускают их всегда стрижеными в натуральном виде, крашеными (по однотонному, аэрографному, трафаретному и другим способам), с особой обработкой волосяного покрова, с искусственными завитками.

При изучении ассортимента и проведении сортировки овчинно-меховых полуфабрикатов особое внимание обращают на состояние и характер развития волосяного покрова, его однородность, соотношение количества пуховых и остевых волос, а также на цвет волосяного покрова и наличие дефектов.

Полуфабрикаты овчинно-шубные получают из шкур грубошёрстных овец различных пород. При изучении ассортимента шубной овчины и её сортировке особое внимание обращают на развитие волосяного покрова, его однородность и наличие дефектов кожевой ткани. В отличие от овчинно-меховых полуфабрикатов овчинно-шубные выпускают длинноволосыми натуральными или крашеными; волосяной покров их, как правило, неоднородный, состоящий из остевых, переходных и пуховых волос. Используется шубная овчина для изготовления одежды кожевой тканью наружу (нагольные изделия). Для улучшения внешнего вида изделий эти шкуры со стороны кожевой ткани часто покрывают плёнками (используют метод покрывного крашения с применением латексных плёнкообразователей).

Полуфабрикаты из шкур морского зверя. Ассортимент полуфабрикатов морского котика включает: натуральные (в нещипаном виде) – шкурки с резко выступающей жёсткой остью плотно закрывающей мягкие, шелковистые и ровные по высоте пуховые волосы натурального коричневого цвета; щипаные – шкурки с выщипанной остью (оставшийся волосяной покров состоит только из пуховых волос, который обычно красят в чёрный цвет).

Из шкур тюленей различного возраста изготовляют следующие полуфабрикаты: белёк – шкуры тюленя в возрасте до 15 дней с мягким длинным волосяным покровом белого или светло-жёлтого цвета; хохлуша – шкуры тюленя в возрасте одного месяца с редким грубым волосяным покровом; тюлени в возрасте до одного года (серка) и свыше одного года (нерпа) дают шкуры, имеющие редкий грубый волосяной покров, который состоит только из ости.

Полуфабрикаты из шкур тюленей различного возраста сортируют по кряжам, размерам, а полуфабрикаты белька и по сортам в зависимости от развития волосяного покрова.

Задание для подготовки к работе

- Изучить классификацию пушно-меховых полуфабрикатов.

- Ознакомиться с отличительными особенностями волосяного покрова и кожевой ткани различных видов меха.

Задание для выполнения работы

Изучить образцы различных видов пушно-меховых полуфабрикатов, указать класс, группу, подгруппу, к которым относится полуфабрикат, выявить отличительные особенности волосяного покрова и кожевой ткани, определить назначение полуфабрикатов в швейном производстве.

Результаты наблюдений записать в таблицу 4.4

Таблица 4.4

Характеристика образцов пушно-меховых полуфабрикатов

| Вид полуфаб-риката | Класс, группа, подгруппа | Натуральнный или крашеный | Цвет |  |  | Площадь шкурки, дм2 | Средняя длина волосяного покрова | Мягкость волосяного покрова | Характер волосяного покрова (прямоволосые, муаристые с завитками, стриженые, щипаные и т.д | Назначение в швейном производстве |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Волосяного покрова | Остевых волос | Пуховых волос |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Лабораторная работа № 5

Конфекционирование материалов для одежды

Цель работы:

Ознакомиться с основными видами тканей, трикотажных и нетканых полотен, используемых для изготовления различных групп изделий. Научиться по внешнему виду текстильного материала и на основании данных стандартов и прейскурантов составлять конфекционные карты, используя прикладные, скрепляющие, отделочные и другие материалы.

Основные сведения

Конфекционирование – это подбор материалов верха, подкладки, прокладки, отделки и фурнитуры для каждой модели изделия.

На все утверждённые к запуску модели составляют конфекционные карты, в которые входят: зарисовка модели, образцы материала верха разных расцветок и рисунков, приемлемых для данной модели, и образцы подкладки, приклада и отделки, фурнитуры и скрепляющих материалов, соответствующие по цвету и качеству материалу верха.

При конфекционировании изделий определяющее значение имеет цветовое сочетание тканей и фурнитуры. К гармоничным относятся цветовые сочетания, производящие впечатление колористической цельности, взаимосвязи между цветами уравновешенности и единства.

Под цветовым равновесием понимается такое соотношение цветов, при котором они не кажутся чуждыми один другому, и ни один из них не преобладает над другим. Фактура и рисунок материала должны подбираться с учётом назначения, размеров изделия и среды, в которой оно будет функционировать.

При конфекционировании материалов на одежду необходимо использовать знания, полученные при изучении ассортимента тканей, трикотажных и нетканых полотен.

При конфекционировании изделий необходимо учитывать свойства, структуру, характер рисунка материалов, возрастные особенности заказчика.

Сложные линии силуэта модели в сочетании с активным декорированием и при ярких выразительных рисунках теряет свой смысл. Нужно также учитывать, что на контрастных орнаментированных материалах мало заметны линии кроя, поэтому подчёркивание этих линий и деталей одежды требует дополнительной отделки другим гладким материалом, кантом, тесьмой.

Для создания современного ансамбля возможны варианты сочетания материалов с различными рисунками, например:

- жакет и юбка выполняются из одного материала либо однотонные, либо с геометрическим, либо с растительным рисунком;

- жакет и юбка выполняются из материалов с рисунками одного характера, но различного масштаба и ритма, объединённые единым колоритом, это могут быть материалы-компаньоны;

- комплекты выполняется из материалов с рисунками различного характера, возможно сочетание растительного и геометрического рисунков, скоординированных колоритом, масштабом и строем композиции;

- возможно сочетание материалов с рисунками различного характера в одном изделии в виде отделочных деталей: воротника, планки, карманов и т.д. или в качестве дополнительных деталей.

Требования к выполнению лабораторной работы и отчету

  - Ознакомиться с ассортиментов материалов, используемых в качестве основных в пакетах швейных изделий.

  - Ознакомиться с ассортиментом и свойствами подкладочных, прикладных, утепляющих и отделочных материалов, используемых при изготовлении одежды различного назначения и сезонности.

  - Получить у преподавателя индивидуальное задание и на основе предложенных материалов и по данным стандартов, прейскурантов составить конфекционную карту на изделие (табл. 5.1).

  - Форма конфекционной карты выполняется на листе формата А3 (приложение Е).

5.1 Конфекционирование материлов на лёгкую одежду

Цель работы:

Ознакомиться с основными видами тканей, трикотажных и нетканых  полотен, используемых для изготовления данной группы изделий. Научиться по внешнему виду текстильного материала и на основании данных стандартов и прейскурантов составлять конфекционные карты, используя прикладные, скрепляющие, отделочные и другие материалы для легкой одежды (платье, сорочки и др.).

Задание для подготовки к работе

- Изучить ткани платьево-сорочечного ассортимента.

- Рассмотреть альбомы и карты образцов тканей этого ассортимента.

- Ознакомиться с принципами построения конфекционной карты на женское платье и мужскую сорочку.

- Отобрать образцы тканей (основной, прокладочной), отделочных материалов, фурнитуры и швейных ниток для составления конфекционной карты на конкретную модель женского платья или мужской сорочки. При отсутствии образцов материалов разрешается указывать их артикулы, взятые из нормативно-технической документации.

Задание для выполнения работы

Составить конфекционную карту по конкретной (заданной) модели швейного изделия (Приложение Ж).

Основные сведения о материалах для легкой одежды.

Платьевые ткани для легкой одежды.

Ассортимент сорочечно-платьевых тканей очень широкий, насчитывает несколько сотен артикулов хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей.

Различны эти ткани по своей структуре, характеру отделки и свойствам, отличаются они и яркостью расцветок. Сорочечные ткани выпускают для разных видов нарядных, повседневных /летних и зимних/, а также верхних спортивного типа.

Сорочечно-плетьевые ткани в большинстве случаев легкие, эластичные, мягкие, но могут быть и жесткие, повышенной поверхностной плотности. Ткани данного ассортимента должны быть воздухопроницаемыми, обладать малой усадкой, гигроскопичными, мало электризуемыми, быть стойкими к истиранию, иметь прочную окраску, особенно к действию светопогоды и стирки.

В последнее время широко используются сорочечно-платьевые ткани из искусственных, синтетических и металлизированных нитей, а также с новыми тексрурированными и модифицированными нитями.

Трикотажные полотна для легкой одежды.

Трикотажные полотна , используемые для платьев и мужских сорочек, вырабатываются хлопчатобумажными, шерстяными и шелковыми, а также хлопколавсановыми, смешанно-шерстяными с вложением синтетических волокон, из пряжи высокообъемной, химических обычных нитей, текстурированных и др.  Эти полотна выпускаются гладкокрашеными, меланжевыми, пестроткаными и напечатанными.

Нетканые полотна для легкой одежды.

Из многих видов нетканых материалов для изготовления легкой одежды по своим свойствам пригодны холстопрошивные полотна, вырабатываемые из низкосортного хлопка, вискозного волокна, хлопковискозными, полушерстяными и из синтетических волокон.

Также пригодны для пошива платьев, блузок и сорочек нитепрошивные материалы, получаемые из натуральных и химических волокон /текстурированные полиэфирные нити, вискозная пряжа и др./.

По внешнему виду и свойствам эти материалы приближаются к тканям, но характеризуются большей сыпучестью.

Тканепрошивные материалы представляют собой полотна с односторонним петельным или разрезным ворсом.

В качестве каркаса применяют хлопчатобумажные или смешанную суровую ткань, нитепрошивные материалы, трикотажное полотно. Эти ткани используют для купальных халатов, пляжных костюмов, платьев, сорочек, детских изделий. Они могут быть пестроткаными, меланжевыми, набивными, с ворсом разной высоты и структуры.

Нетканые полотна, полученные с применением фибридов (легкоплавких волокон, используют в качестве связующего), называют текстрилами. Из таких клеевых нетканых материалов изготавливают женские платья и мужские сорочки.

Прокладочные материалы для легкой одежды.

Прокладочные ткани применяют при изготовлении платьев и сорочек для прокладки в воротники, горловину, планки, борта, манжеты и другие части изделия с целью придания и сохранения формы. От этих тканей требуется хорошая пластичность при влажно-тепловой обработке и устойчивость приданной формы, поэтому они должны быть прочными, малорастяжимыми, жесткими и обладать такой же усадкой, как и основная ткань.

В качестве прокладочных материалов для платьев и сорочек используются х/б ткани: бязь, миткаль, мадаполам, из клеевых нетканых полотен – прокламилин – артикула 935506, 935507, 935508, воротниковая прокладочная ткань со сплошным покрытием полиэтиленовым порошком артикула 54, воротниковая ткань с регулярным точечным полиэтиленовым покрытием артикула 253-5.

Швейные нитки для пошива легкой одежды.

Швейные нитки – основной соединительный материал для изделий. Кроме того, они служат и как отделочный материал.

При изготовлении женского платья и мужских сорочек используются нитки хлопчатобумажные (торговые номера: 40,50,60,70,80/) шелковые (65,33,18), синтетические, чаще капрон и лавсан (22,33,31,КТ), а также прозрачные (бесцветные) моно нитки, полученные из полиамидной смолы в виде лески (диаметр нити 0,1  0,01 мм, 0,13  0,02 мм).

Лабораторную работу необходимо закончить выводом и библиографическим списком.

5.2 Конфекционирование материалов для верхней одежды

Цель работы:

Ознакомиться с основными видами материалов, используемых для изготовления мужских, женских и детских изделий различной сезонности (костюмов, пиджаков, брюк, юбок, жакетов и др.) и по назначению (повседневные, спортивные и др.). Научиться по основным данным стандартов, прейскурантов составлять конфекционные карты, используя подкладочные, прикладные, отделочные материалы и фурнитуру.

Задание для подготовки к работе

- Ознакомиться с тканями, трикотажными и неткаными полотнами различного волокнистого состава для пошива костюмов и пальто.

- Ознакомиться со структурными характеристиками типичных костюмных и пальтовых тканей, трикотажных и нетканых полотен.

- Ознакомиться с ассортиментом подкладочных. Прикладных, отделочных материалов, используемых при изготовлении костюмов и пальто.

- Получить у преподавателя индивидуальное задание на составление конфекционной карты для конкретного вида верхней одежды.

Задание на выполнение работы

Составить конфекционную карту по конкретной (заданной) модели верхней одежды (Приложение Ж).

Основные сведения о материалах для верхней одежды.

Хлопчатобумажные пальтовые ткани.

Хлопчатобумажные пальтовые ткани предназначаются обычно для детских пальто. Это плотные массивные гладкокрашеные ткани из крученой кардной пряжи средней линейной плотности, выработанные сложными  и мелкоузорчатыми переплетениями. На поверхности тканей рельефные волокнистые продольные узоры, крупные “ёлочки”, кареточные рисунки в виде квадратов, полос, ромбов, сот или вафель. Поверхностная плотность тканей 289 … 332 г/м2. Для молодежных пальто могут использоваться вельветы, бархат, пике, джинсовые ткани, диагонали.

Шерстяные пальтовые ткани.

Шерстяные пальтовые ткани делятся на камвольные и тонкосуконные. В особые подгруппы выделены драпы, сукна и ворсовые ткани.

Камвольные ткани имеют на лицевой стороне четкий рисунок переплетения. Это габардин, диагонали, крепы, букле и пальтовые ткани нового ассортимента.

Костюмные ткани.

Костюмные хлопчатобумажные ткани вырабатывают чисто хлопковыми или с добавлением химических волокон. Для костюмов и брюк широко применяют джинсовые и ворсовые ткани.

Джинсовые ткани имеют саржевое  или мелкоузорчатое переплетения из пряжи средней линейной плотности гладкокрашеной крученой или однониточной в основе и суровой однониточной в утке. Выпускают также ткани из суровой пряжи в основе и меланжевой в утке. Для придания формоустойчивости и жесткости наносят малосминаемые аппреты. По составу  джинсовые ткани делятся на хлопчатобумажные и хлопкополиэфирные, содержащие 25 % или 33 % лавсана.

Ворсовые ткани /бархат, полубархат, вельвет/ имеют на лицевой стороне основно- или уточно-разрезной ворс из коротких, вертикально стоящих волокон хлопка  или смеси хлопка с лавсаном. Их вырабатывают ворсовым переплетением из трех систем пряжи.

Для детских спортивных костюмов и курток могут применяться гладкокрашеные ворсово-начесные ткани усиленных сатиновых переплетений (сукно, вельветон и замша), имеющие на лицевой стороне короткий густой сплошной начесной ворс. Эти ткани можно различать по толщине и плотности: замша – самая плотная и добротная ткань, а сукно – наиболее тонкая, мягкая и рыхлая.

Классические ткани – диагональ /саржевая/, молескин /сатиновая/, рапс /ложно репсовая/ - могут применяться для костюмов спортивного типа, но в большей степени используются для спецодежды.

Шерстяные костюмные ткани делятся на чисто- и полушерстяные, камвольные и тонкосуконные, разнополотные и наравнополотные, гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые, меланжево-пестротканые и с цветными просновками.

В ассортименте преобладают камвольные ткани, которые вырабатывают комбинированными продольно-полосатыми, производными и простыми переплетениями из чистошерстяной или смешаной шерстяной пряжи, из шерстяной пряжи в сочетании с хлопчатобумажной или с просновками из химических нитей, из шерстяной пряжи в прикрутку с вискозными или синтетическими нитями. Для придания эффекта мерцания и искры в нарядные ткани вводится профилированные синтетические нити.

Чистошерстяные ткани в общем объеме производства камвольных костюмных тканей составляют 13 %. Допускается наличие в чистошерстяных тканях 2-8 % химических нитей, которые используются в качестве просновок или вприкрутку с шерстяной пряжей.

Полушерстяные ткани содержат от 15 % до 80 % шерсти. Ткани на хлопчатобумажной основе выпускают в небольшом количестве. В ассортименте преобладают ткани из смешанной шерстяной пряжи с лавсаном или с нитроном. Выпускают ткани из трехкомпонентных смесей с добавлением вискозного штапельного волокна. Ткани из шерсти с лавсаном обладают упругостью, несминаемостью, но они более жесткие, чем чистошерстяные, содержание лавсана в них от 20 % до 60 %. Ткани из шерсти с нитроном /45 – 50 %/ мягче, чем с лавсаном.

Полушерстяные ткани из трехкомпонентных смесей волокон содержат 30-40 % вискозного штапельного волокна, поэтому недостаточно упруги.

К классическим костюмным камвольным тканям относятся бостон, шевиот, которые выпускают только гладкоокрашеными и трико, которые бывают пестроткаными, меланжевыми, меланжево-пестроткаными, с цветными просновками и иногда гладкокрашеными.

Льняные костюмные ткани вырабатываются в ограниченном ассортименте: классические льняные рогожки, выработанные двойными и тройными полотняными переплетениями и плотные массивные льнолавсановые ткани простых и мелкоузорчатых переплетений.

Шелковые ткани для костюмов изготавливают из комплексных химических нитей и из штапельной пряжи, объемные ткани сложных крупноузорчатых переплетений /типа ткани Кожаная/, ткани крупноузорчатых переплетений из текстурированых нитей (типа Союз).

Трикотажные костюмные полотна.

Ассортимент трикотажных полотен для верхних изделий очень разнообразен и включает как легкие /поверхностная плотность 100 … 200 г/м2/, так и тяжелые /поверхностная плотность до 500 г/м2/, спортивные изделия для различных половозрастных групп.

Наибольшее значение для этих полотен имеют красивый внешний вид и формоустойчивость. Верхние трикотажные полотна вырабатывают из шерстяной, шерстяной с вложением синтетических волокон, хлопколавсановой, хлопчатобумажной гребенной и кардной пряжи, часто в сочетании с другими видами нитей, а также из химических и текстурированных нитей. Расширению ассортимента способствуюет применение льняной, льнолавсановой, льнолавсановотриацетатной и шерстовиноловой пряжи.

Верхние трикотажные изделия и полотна для них выпускают гладкокрашеными, пестроткаными, меланжевыми, с нечеткими рисунками и в небольшом количестве отбеленными. Изделия и полотна для них должны быть формоустойчивыми, прочными, износостойкими, упругими, прочно окрашенными, устойчивыми к химической чистке стирке, усадка полотен не должна превышать 5 %.

Нетканые костюмные полотна.

Для костюмов нетканые полотна выпускают отбеленными, гладкокрашеными, набивными, ворсовыми, тиснеными, наибольшую долю составляют вязальнпрошивные. Выбор переплетения для провязывания полотна зависит от его назначения. Наиболее часто используют одно- и двухгребеночные основовязанные переплетения – трико, сукно, цепочка, атлас, шарме и их комбинации друг с другом.

Холстопрошивные полотна, благодаря высокой пористости и  рыхлости, имеют хорошую воздухопроницаемость и высокие теплозащитные свойства. Существенным недостатком их является значительное удлинение, вызывающее большую деформацию одежды в процессе эксплуатации. Типичными холстопрошивными полотнами являются байка херсонская артикула 91106 и шерстовискозное полотно артикула 921107.

Нитепрошивные нетканые полотна внешним видом напоминают трикотажные. Растяжимость их меньше, чем холстопрошивных, что обеспечивает лучшую стабильность формы готовых изделий в процессе эксплуатации. К типичным нитепрошивным нетканым полотнам относятся полотна артикула 912103, 93103 и др.

Подкладочные материалы.

Подкладочные материалы улучшают внешний вид и эксплуатационные свойства швейных изделий. В качестве подкладки к одежде костюмной группы используют шелковые, полушелковые, синтетические и хлопчатобумажные подкладочные ткани, тонкие гладкие синтетические трикотажные полотна. К этому ассортименту относятся также карманные ткани и используемые для подкладки карманов трикотажные полотна.

Для подкладки карманов выпускают специальные карманные ткани – прочные, плотные, гладкокрашеные, хлопчатобумажные ткани (бязь, гринсбон или тик-ластик), их поверхностная плотность 160-180 г/м2. Чаще для подкладки карманов используют подкладочные ткани, а в трикотажных изделиях – материалы верха. В изделиях интенсивной носки для подкладки карманов применяют тонкие, прочные, гладкие, полиамидные трикотажные полотна.

Прокладочные материалы.

Для придания формы отдельным деталям швейных изделий, обеспечения сохранности этой формы в процессе носки, а также для упрочнения деталей швейных изделий и предотвращения их растяжимости используют разнообразные прокладочные материалы. Это классические прокладочные ткани – коленкор, хлопчатобумажные, льняные и полульняные бортовки; бортовые ткани с полушерстяным утком и бортовки с добавлением химических волокон; волосяные ткани, прокладочные ткани; воротниковые ткани; нетканые материалы клеевого и комбинированных способов изготовления (флизелин, прокламелин, фильц, сюит, Вива, Лайва, прокладочные ленты (полульняная бортовая кромки, корсажная и др.)).

Особенностью прокладочных материалов являются повышенная жесткость, которая обеспечивается структурой, аппретированием или пропитками, некоторые прокладочные материалы имеют клеевое покрытие.

Утепляющие материалы.

К утепляющим материалам относятся меха натуральные и искусственные, одежная вата, холстопрошивные полушерстяные, хлопчатобумажные, синтетические ватины, трикотажные полушерстяные ватины, иглопробивные полушерстяные и синтетические полотна, клеевые объемные синтетические полотна, поролон (пенополиуретан).

При подборе прикладных материалов на изготовление швейных изделий можно пользоваться рекомендациями, указанными в приложении Е. Результаты конфекционирования конкретного пакета одежды необходимо представить в виде конфекционной карты (Приложение Ж).

Таблица 5.1

Конфекционная карта на изделие

| Основные материалы |  | Отделочные материалы |  | Прикладные материалы |  | Фурнитура |  | Зарисовка или фотография модели/вид спереди и сзади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец | Артикул | Образец | Артикул | Образец | Артикул | Образец | Артикул |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Библиографический список

Основная литература:

- Бузов, Б.А. Материаловедение в производстве изделий лёгкой промышленности (швейное производство)/ Б.А. Бузов, Н.Д. Алы-менкова ; под ред. Б.А. Бузова. – М. : Академия, 2004. – 448 с.

- Бузов, Б. А. Материалы для одежды. Ткани	: учеб. пособие для вузов/ Бузов Б. А., Румянцева, Г. П. – М.: Академия, 2010. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/catlog/produkt/312591

- Бузов, Б.А. Практикум по материаловедению швейного производства: учеб. пособие для вузов / Б.А. Бузов. – М.: Академия, 2003. – 416 с.

Дополнительная литература:

- Бузов, Б. А, Смирнова, Н. А.  Швейные нитки и клеевые материалы для одежды; Учебное пособие; 2017. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=77425

- Орленко, Л.В. Ассортимент, товароведение и экспертиза пушно-меховых товаров: Учебное пособие, 2011. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=21508

- Тюменев, Ю.Я., Стельмашенко, В.И. Материалы для процессов сервиса в индустрии моды и красоты; учебное пособие; 2017. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452657

- Бессонова, Н. Г., Бузов, Б. А. Материалы для отделки одежды; Учебное пособие. 2015. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=473209

- Гущина, К.Г. Эксплуатационные свойства материалов для одежды и методы оценки их качества: Справочник. /К.Г. Гущина, А.С. Беляева, Е.Я. Командрикова  и др.; Под общ. ред. К.Г. Гущина  – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 312 с.

- Стельмашенко, В.И. Материалы для изготовления и ремонта одежды./ В.И.Стельмашенко, Т.В. Разоренова  М.: Высшая школа. 1997 – 282 с., ил.

- Склянников, В.П. Гигиеническая оценка материалов для одежды / теоретические основы разработки/ /В.П. Склянников, Р.Ф. Афанасьева, Е.Н. Машкова – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 144 с.

- Кокеткин, П.П. Механические и физико-химические способы соединения деталей швейных изделий. М., 1983 г.

- Делль, Р.А. Гигиена одежды. /Р.А. Делль, Р.Ф. Афанасьева, З.С. Чубарова. – М., 1991г.

Приложение А

(справочное)

Особенности определения волокнистого состава

Однородными называются материалы, состоящие из одинаковых волокон; однородные делятся на хлопчатобумажные, чистольняные, чистая шерсть, вискозные и т.д.

Неоднородными называются ткани, состоящие из различных по виду систем нитей. Например, основа хлопчатобумажная, а уток льняной.

Смешанными называются ткани, имеющие в своем составе в основе и утке различные волокна, смешанные в процессе прядения. Например, в составе основы и утка волокна шерсти, смешанные с нитроном.

К смешанным относят также ткани, состоящие из кручёных неоднородных нитей. Например, ткани из шерстяной пряжи в прикрутку с вискозной или капроновой нитью или ткани из ацетатного мооскрепа.

Смешанно-неоднородными называются ткани, имеющие одну нить однородную, а вторую – из смеси разных по природе волокон. Например, основа хлопчатобумажная, а уток из смеси шерсти со штапельными лавсановыми волокнами.

По наличию более ценного волокна в неоднородных смешанных и смешанно-неоднородных тканях их принято называть полульняными, полушерстяными и полушёлковыми.

Полушёлковые ткани имеют основу шёлковую, а уток, например, хлопчатобумажный.

В соответствии с торговой классификацией ткани, имеющие хлопчатобумажную основу, а уток, например, из вискозных комплексных ниток относят к ассортименту хлопчатобумажных.

Чистая шерсть ткани могут иметь в своем составе до 10 % химических волокон.

Отличительные признаки хлопчатобумажных и льняных тканей

  - Суровые хлопчатобумажные ткани имеют желтоватый оттенок, а льняные зеленовато-серый.

  - Отбелённые льняные ткани более гладкие и блестящие, чем отбелённые хлопчатобумажные.

  - Льняные ткани в отличие от хлопчатобумажных имеют большую неоднородность пряжи по толщине.

  - Хлопчатобумажные ткани на ощупь более мягкие и тёплые, а льняные – более твёрдые и прохладные.

  - Льняную пряжу значительно труднее разорвать руками, чем хлопчатобумажную.

  - Льняные ткани почти не растягиваются ни по основе, ни по утку, а хлопчатобумажные, особенно бельевые, заметно растягиваются по утку.

  - На конце оборванной хлопчатобумажной пряжи однородные очень тонкие волокна, на конце оборванной льняной пряжи – неоднородные прямые остроконечные волокна разной длины и толщины.

  - Хлопчатобумажные и льняные нити горят приблизительно одинаково ярко-жёлтым пламенем с наличием светящегося уголька с образованием серого тепла и запаха жжёной бумаги. Льняная пряжа хуже тлеет и быстрее затухает.

Отличительные признаки материалов из натурального шелка и тканей из искусственных волокон

  - Ткани из натурального шёлка отличаются приятным нерезким блеском.

  - На ощупь ткани из натурального шёлка мягкие, мало мнутся, а из искусственных нитей менее мягкие и сильно мнутся.

  - При обрыве нити из натурального шёлка конец нитей имеет вид связанной массы волоконец, при обрыве искусственных нитей конец нитей имеет вид кисточки с разлетающимися в разные стороны волоконцами.

  - При обрыве руками смоченной нити натурального шёлка обнаруживается такая же прочность, как и у сухой нити. Увлажнённая искусственная нить разрывается значительно легче сухой. Смоченная ткань из искусственных нитей легко продавливается пальцами.

  - Натуральный шёлк при введении в пламя быстро спекается в чёрный комочек, распространяя запах горелого пера или рога. Вискозные нити, подобно хлопчатобумажным, горят довольно быстро. Ацетатные и триацетатные образуют тёмный наплыв и распространяет кисловатый запах.

Отличительные признаки чистой шерсти, полушерсти и смешанных тканей

    - Чистая шерсть ткани имеют нерезкий блеск, а ряд суконных – плотный, войлокообразный слой.

    - Шерстяные ткани с хлопком отличаются блеклостью, а со штапельными волокнами – блеском, меньшей плотностью и более редким войлокообразным слоем.

    - Чистая шерсть ткани не мнутся или мнутся незначительно, при этом образуются замины, которые быстро исчезают.

    - Полушерсть ткани мнутся тем сильнее, чем больше в них целлюлозных волокон. Если в смеси с шерстью находятся синтетические волокна, капрон, лавсан или нитрон, то сопротивление смятию такое же, как и у шерстяных тканей.

    - При анализе пряжи шерсть узнаётся по её изогнутости и небольшому блеску. Если к шерсти примешаны другие волокна, то их распознают по характерным для них признакам, а именно: матовые – тонкие извитые волокна хлопка, менее извитые – более длинные и блестящие искусственные или синтетические волокна.

    - Чистая шерсть пряжа горит медленно с образованием чёрного спека, распространяя запах жжёного пера. При выводе пряжи из пламени горение прекращается. Смешанная пряжа горит с образованием наплыва светящегося уголька, пепла и запаха, зависящих от содержания нешерстяных волокон. При наличии в пряжи до 10 % целлюлозных волокон наблюдается слабое самостоятельное горение с образованием светящегося уголька, но пламя быстро гаснет. При наличии 20–25 % целлюлозных волокон имеет место горение с образованием наплыва и светящегося уголька и распространения запаха жжёной бумаги или пера. Но пламя не проходит по всей нити, а затухает через 1–1,5 см. При наличии в пряже ещё больше растительных примесей, пламя проходит по всей нити, признаков горения шерсти, кроме запаха, не наблюдается.

    - Если пряжа содержит лавсан или нитрон, то она горит жёлтым коптящим пламенем, образуя жёсткий скелет нити и ощущается запах жжёного пера.

При содержании 10 % капрона пряжа горит как чистая шерсть, но образующийся на концах чёрный шарик плохо растирается, и ощущается запах жжёного пера.

Волокнистый состав можно определить по цветной нити кромки. Голубая нить означает содержание волокон шерсти, красная нить – наличие полиэфирных непрерывных (tortel, elana), текстурированных волокон с приданием пушистости, эластичности.

Зелёная нить – наличие полиакрилонитрильных волокон (anilana) Светло-серая нить – наличие полиамидных волокон (stylon, polana).

Жёлтая нить – наличие целлюлозных волокон (argona).

Кроме того, установлен определённый способ переплетения цветных нитей в кромке.

Цветная нить, обозначающая преобладающие волокна, находится ближе всего к краю. В смешанных тканях по краю кромки прокладывают нить наиболее ценного сырья.

Если цвет таких нитей совпадает с цветом ткани, цветную нить отделяют белыми нитями. В пёстрых тканях на кромке через каждые 1,5–2 м. печатают надписи с указанием вида сырья и его процентного содержания.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВИДОВ ВОЛОКОН, НИТЕЙ И ПРЯЖИ

Пряжа хлопчатобумажная                                                                      ПРх/б

Гребенная пряжа                                                                                      гр

Аппаратная пряжа                                                                                    а/п

Розничная пряжа                                                                                       р/п

Трощеная пряжа                                                                                       Тр

Цветная пряжа                                                                                          Цв

Пряжа пневмотического способа прядения

/с машин типа БД/                                                                                    БД

Пряжа роторного прядения                                                                     ПР

Пряжа фасонной крутки                                                                          Фас  А

Экстра льняная пряжа                                                                              ЭЛ

Специальная льняная пряжа                                                                    СЛ

Высокая льняная пряжа                                                                           ВЛ

Средняя льняная пряжа                                                                           СрЛ

Повышенная льняная пряжа                                                                   ПЛ

Обыкновенная льняная пряжа                                                                ОЛ

Специальная оческовая                                                                           СО

Высокая оческовая пряжа                                                                       ВО

Средняя оческовая пряжа                                                                       СрО

Повышенная оческовая пряжа                                                               ПО

Обыкновенная оческовая пряжа                                                            ОО

Пряжа вареная                                                                                         В

Пряжа беленая                                                                                         Б

Пряжа крашеная                                                                                      К

Пряжа суровая                                                                                         С

Пряжа мокрого способа прядения                                                         М

Пряжа сухого способа прядения                                                            Сух

Волокно хлопковое                                                                                  ВХ

Волокно льняное                                                                                      ВЛн Волокно шерстяное                                                                                  ВШрс

Волокно шелковое                                                                                    ВШ

Волокно вискозное                                                                                   Ввис

Волокно триацетатное                                                                              Втрац

Волокно полиамидное                                                                              Впам

Волокно капроновое                                                                                 ВК

Спираль                                                                                                        Спр

Волокно лавсановое                                                                                    ВЛс

Волокно полиэфирное                                                                                Впэф

Волокно нитроновое                                                                                   Внитр

Нить шелка - сырца                                                                                     НШс

Нить вискозная                                                                                            НВис

Нить ацетатная                                                                                            Нац

Нить триацетатная                                                                                      Нтрац

Нить капроновая                                                                                         НК

Нить лавсановая                                                                                          НЛс

Нить полиэфирная                                                                                      Нпэф

Нить хлориновая                                                                                         НХпр

Нить капроновая профилированная                                                Нкпроф

Пряжа вискозная                                                                                 ПрВис

Пряжа капроновая                                                                                       ПрК

Пряжа полиэфирная                                                                              ПрПэф

Пряжа полиакрилнитрильная                                                             ПрПан

Пряжа лавсановая                                                                                       ПрЛс

Пряжа шелковая                                                                                          ПрШ

Пряжа льняная                                                                                             ПрЛн

Мононить                                                                                                      Моно

Метанить                                                                                                       Мет

Пластилекс                                                                                                   Пласт

Люрекс                                                                                                          Люре

Алюнит                                                                                                         Алн

Мишура                                                                                                         М

Креп                                                                                                               Кр

Мосреп                                                                                                          Мкр

Муслин                                                                                                          Мс

Основа                                                                                                           Осн

Уток                                                                                                               Ут

Ондюле                                                                                                         Онд

Гренадин                                                                                                       Грн

Мулине                                                                                                          Млн

Меланж                                                                                                          Млж

Креп Гранит                                                                                           КоГранит

Нить комбинированная                                                                              НКмб

Нить объемная                                                                                            НОб

Эпонж                                                                                                           Эп

Нить петельная                                                                                            Нпет

Нить узелковая                                                                                            Нуз

Нить пушистая                                                                                            Нпуш

Высокорастяжимая нить из капрона-эластик                                          Эласт

Высокорастяжимая нить, состоящая из

капроновой и ацетатной нитей                                                                Акон

Нерастяжимая нить из капрона                                                               Аэрон

Малорастяжимая нить из капрона                                                          Гофрон

Высокорастяжимая нить из капрона и

комплексной ацетатной нити                                                             Комэлан

Малорастяжимая нить из капрона                                                         Мэрон

Малорастяжимая нить из лавсана                                                          Мэлан

Комбинированная нить, состоящая из

капрона и триацетатных нитей                                                               Трикон

Комбинированная нить, вырабатываемая

из капрона и ацетатных нитей                                                               Такон

Пряжа петельная из акрила                                                           ПропетПАН

Пряжа фасонная из акрила                                                            ПрфасПАН

Пряжа полиакрилнитрильная объемная                                            ПрПАНоб

Пряжа объемная стабилизированная с

эффектом “мохера”                                                                ПрПАНобПА

Нити текстурированные полиамидные                                                    НПАТ

Текстурированная высокообъемная

малорастяжимая полиамидная нить                                                   Астролон

Текстурированная полиэфирная нить сечения “трилобал”              Трилобал

Нити фасонные петельные из сочетания различных

видов синтетических нитей и пряжи                                                     НФПет

Нить фасонная петельная из пряжи нитроновой

и нитей капроновых (ПАН+НК)                                                          НФПет

Нить армированная текстурированная из стержневой

капроновой нити с покрытием полиэфирным

матированным волокном                                                               НАКВПЭ

Нить текстурированная ацетатная, оплетенная

капроновой нитью                                                                                    НацКТ

Нить текстурированная триацетатная, обкрученная

капроновыми нитями                                                                             НтрацКТ

Нить текстурированная крученная из

искусственных и полиэфирных нитей                                                  НИПЭТ

Нить триацетатная и полиэфирная с креповым эффектом                   Токрен

Нить текстурированная из сочетания триацетатной

некрученой нити с полиэфирной комплексной

нитью, соединенных методом кручения                                                  Калон

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Таблица В.1

Виды отделок тканей

| Отделка | Маркировка |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - Мерсеризация всех тканей, кроме тканей одежной группы меланжевой и пестротканой подгруппы. - Мерсеризация тканей одежной группы меланжевой и пестротканой подгруппы - Тиснение - Улучшенное тиснение /придает тканям устойчивый эффект с уменьшением падения прочности по утку/ - Лощение - Улучшенное лощение \придает тканям устойчивый каландровый эффект с уменьшением падения прочности по утку/ - Несмываемая глянцевая - Серебристо – шелковистая - Серебристо – шелковистая улучшенная /придает тканям устойчивый каландровый эффект с уменьшением падения прочности по утку/ - Малосминаемая - Малосминаемая улучшенная /придает тканям устойчивость, блеск, а также высокие гигиенические свойства/ - “Легкое глажение” - “Легкое глажение” улучшенная /придает тканям устойчивый к стирке эффект несминаемости в мокром состоянии/ - “Легкая в уходе” - Противоусадочная химическая - Улучшенная противоусадочная химическая /придает тканям повышенную формоустойчивость с уменьшением падения прочности по утку/ - Малосминаемый аппрет на основе термопластичных смол - Малосминаемый аппрет улучшенный на основе термопластичных смол /придает тканям повышенную к многократным стиркам\ | “М” “ММП” “Т” “УТ” “Л” “УЛ” “НГО” “СШО” “СШУ” “МС” “МСУ” “ЛГ” “ЛГУ” “ЛУ” “ПУХО”, “ПХ” “ПХ” “МАПС” “МАПС – У” |

Продолжение таблицы В.1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 19Малосминаемый аппрет на основе термореактивных смол - Малосминаемый аппрет улучшенный на основе термореактивных смол /придает тканям более наполненный и эластичный гриф, сохраняющийся в процессе эксплуатации/ - Малосминаемый аппрет на основе различных полимеров - Малосминаемая комфортная отделка / придает тканям высокий эффект несминаемости с минимальным падением прочности/ - Формоустойчивая отделка ворсоразрезных тканей /придает тканям устойчивый мягкий гриф и шелковистость/ - Аппрет джинсовых тканей: - высокой степени жесткости - повышенной степени жесткости - средней степени жесткости - Кислотозащитная - Огнезащитная - Биостойкая фунгицидная - Биостойкая фунгицидная и бактерицидная - Водоотталкивающая /на основе парафиностеариновых эмульсий и солей алюминия, хромолана, кремнийорганических эмульсий/ - Водоотталкивающая /на основе фоботекса\ - Комбинированная /водоотталкивающая и биостойкая\ Виды отделок льняных тканей - Обработка простых полотен для снижения потребительской усадки - Улучшенная глянцевая отделка скатертей, скатерных полотен, салфеток, узких жаккардовых и кареточных тканей и штучных изделий - Антистатическая отделка льнолавсановых тканей - Повышенная белизна /84-86%/ и устойчивость к истиранию /16-20 тыс. циклов/ тканей и штучных изделий, выработанных из пряжи хлоридного беления, а также повышенная белизна /83-84 %/ тканей и штучных изделий, выработанных из пряжи окислительной | “МАРС” “МАРС – У” “МА” “МКО” “ФУО” “ДАВ” “ДАП” “ДАС” “КЗ – П” “ОЗ – ОП” “БС – Ф” “БС – ФБ” “ВО” “ВО – У” “КОМ – П” “МУО” “УГО” “АО” “ПБ” |

Окончание таблицы В.1

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| варки, обработанных оптическим отбеливающим веществом /ООВ/ - Водоотталкивающая отделка скатерных полотен и катертей - “Легкое глажение” - Обработка льняных и полульняных тканей для снижения потребительской усадки на основе смолообразующих и жесткообразующих препаратов или после обработки на усадочной линии ЛУ-120 - Обработка льняных и полульняных парусин для снижения потребительской усадки /не более 5%/ и жесткости после обработки на усадочной линии ЛУ-180 - Обработка парусин огнезащитной пропиткой Виды отделок шелковых тканей - Несминаемая, малосминаемая и малоусадочная отделка смолообразующими препаратами: а) тканей УП группы с шириной до 90 см; б) шелковых тканей всех ширин, а также тканей П группы с шириной свыше 90 см - Тиснение, каландрование, муаровая, буклированная и поплиновая отделка всех тканей - Огнестойкая пропитка - Антистатическая отделка тканей из искусственных и синтетических нитей - Износоустойчивая отделка шелковых тканей из вискозных, ацетатных, триацетатных нитей и их сочетания с вискозной пряжей - Водоотталкивающая отделка тканей из синтетических нитей - “Лаке” - Тиснение синтетических тканей - Противогнилостная пропитка тканей | “ВО” “ЛГ” “МУО” “МУО” “ОП” “НО” “ДО” “ОП” “АСО” “ИО” “ВСТ” “ЛК” “ТСТ” “ПО” |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

СИСТЕМА НУМЕРАЦИИ АРТИКУЛОВ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН

- Условные обозначения надбавок к ценам на полотно

“01”, “02”  - за отварку суровых нечесаных полотен.

“11”            - за аппретирование полотен из полиэфирных нитей.

“12”            - за ворсовку полотен, в таблицах цен которых не

предусмотрено ворсование.

“13”            - за плиссировку полотен

“14”, “15”  - за тиснение полотен

“16”            - за стабилизацию полотен

“17”            - за мерсеризацию полотен из хлопчатобумажной пряжи

“18”            - за гидрофобизацию

МО             - за молекулоустойчивую обработку полотен из шерстяной   пряжи

“21”            - за дублирование трикотажных полотен поролоном

“31-38”, “41-44”, “51-53”, “61”, “62”   - за надбавку полотен

“71”, “72”    - за качественные полотна со сниженной материалоемкостью

“81-88”    - за крашение в средние и темные цвета.

“80”          - за секционное крашение пряжи.

Условные обозначения применяемых надбавок должны следовать за одиннадцатизначным артикулом в возрастающем порядке, а затем все скидки.

- Условные обозначения скидок на суровые полотна без последующих скидок

“А”           - отбелка или крашение

“Б”            - промывка

“В”            - стабилизация или каландирование

“Г”            - ворсование

“Д”            - отварка

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИМЕНЕНИЕ ШВЕЙНЫХ НИТОК

Таблица Д.1

Применение синтетических ниток в зависимости от их толщины и свойств

| Толщина нити |  | Вид швейного изделия | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Условный номер | Линейная плотность, текс |  |  |
| Комплексные синтетические |  |  |  |
| 22Л | 11 х 3 | Платья, блузы, юбки, сорочки, корсетные изделия, платье-костюмы, плащи из капроновой ткани с пленочным покрытием | Отделочные строчки, строчные швы, петли, закрепки, подшивание низа изделия, вышивание, обработка края рюш, обметывание |
| 33Л | 11 х 3 | Мужские костюмы, брюки, плащи, летние пальто, куртки, плащи из тканей и трикотажных полотен | Отделочные строчки, стачные швы, петли, закрепки, подшивание низа изделий, обметывание |
| 50Л 55Л | 15,6 х 3 29,4 х 3 | Мужские и женские пальто, полупальто, куртки, плащи из комплексных материалов, искусственного меха, кожи, замши | Отделочные строчки, стачные швы, петли, закрепки, подшивание низа изделий, |
| Армированные |  |  |  |
| 20 ЛХ | 20…35 | Сорочки, платья, корсетные изделия, блузы, юбки, спортивные костюмы, мужские костюмы из тканей и трикотажных полотен | Все виды швов (кроме отделочных) |
| 44 ЛХ | 35…60 | Пальто, полупальто, брюки, костюмы, рабочая и спортивная одежда из джинсовых тканей повышенной жесткости | Все виды швов (кроме отделочных) |

Таблица Д.2

Свойства текстурированных полиамидных ниток для отделочных строчек

| Показатели | Структура ниток (торговый номер) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15,6 текс х 2 х 2 (70 КТ) | 15,6 текс х 2 х 3 (100 КТ) | 15,6 текс х 2 х 4 (140 КТ) | 15,6 текс х 2 х 6 (210 КТ) |
| Линейная плотность, текс | 65,4 | 104,1 | 139,4 | 210 |
| Разрывная нагрузка, Н, не менее | 29,7 | 46,2 | 55,4 | 86,7 |
| Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %, не более | 5,3 | 3,6 | 3,8 | 2 |
| Относительная разрывная нагрузка, Н/текс | 0,44 | 0,44 | 0,4 | 0,41 |
| Разрывное удлинение, %, не менее | 20,6 | 31,3 | 29,4 | 27,8 |
| Коэффициент вариации по разрывному удлинению, % | 8 | 5,6 | 5,6 | 9,2 |
| Окончательная крутка, кр/м | 343 | 302 | 253 | 194 |
| Стойкость к истиранию, цикл | 8010 | 46 810 | 51300 | 151900 |
| Усадка при кипячении в течение 30 мин, % | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 0,8 |
| Усадка в горячем воздухе при температуре 160 °С в течение 30 мин, % | 0,4 | 1 | 0,6 | 0,6 |

Таблица Д.3

Основные показатели свойств и области использования хлопчатобумажных швейных ниток

| Торговый номер | Марка | Структура | Номер пряжи и число сложений | Разрывная нагрузка одиночной нити, мН, не менее |  |  |  | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %, не более | Удлинение при разрыве, %, не менее |  | Область использования ниток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | матовой |  | глянцевой |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | матовой | глянцевой |  |
|  |  |  |  | белой | черной, цветной | белой | черной, цветной |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | «Экстра» | 34 текс х 3 | 29,4/3 | 22 318 | 21 533 | 23 887 | 23 103 | 8 | 6 | 4,9 | Пошив спецодежды из пропитанных тканей; пришивание пуговиц к верхней одежде; разматывание пройм |
|  | «Прима» | 34 текс х 3 | 29,4/3 | 20 748 | 20 012 | 22 367 | 21 729 | 8 | 6 | 4,9 |  |
|  | «Специальные» | 16,5 текс х 3 х 2 | 60,6/6 | 22 318 | 21 533 | 23 887 | 23 103 | 8 | 6 | 5 |  |
| 20 | «Экстра» | 27 текс х 3 | 37/3 | 18 001 | 17 413 | 19 130 | 18 639 | 8,2 | 5,7 | 4,4 | Пошив спецодежды и других изделий из брезента |
|  | «Прима» | 27 текс | 37/3 | 16 873 | 16 187 | 17 805 | 17 315 | 8,2 | 5,7 | 4,4 |  |
|  | «Специальные» | 13 текс х 3 х 2 | 76,9/6 | 18 688 | 18 296 | 19 718 | 19 179 | 8 | 6 | 5 |  |
| 30 | «Экстра» | 21 текс х 3 | 47,6/3 | 14 372 | 13 881 | 15 304 | 14 960 | 8,8 | 5,1 | 4 | Пошив пальто, шинелей из грубосуконных тканей |
|  | «Прима» | 21 текс х 3 | 47,6/3 | 13 440 | 13 047 | 14 274 | 13 881 | 8,8 | 5,1 | 4 |  |
|  | «Специальные» | 11 текс х 3 х 2 | 90,6/6 | 15 500 | 15 009 | 16 677 | 16 039 | 8 | 6 | 5 |  |

Окончание таблицы Д.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | «Экстра» | 16,5 текс х 3 | 60,6/3 | 11 428 | 11 036 | 12 164 | 11 772 | 9,4 | 4,7 | 3,6 | Пошив пальто и костюмов из тонкосуконных и камвольных тканей, хлопчатобумажных одежных тканей, ватных изделий, трикотажного белья и верхних изделий, меховых изделий, одежды и нетканых материалов |
|  | «Прима» | 16,5 текс х 3 | 60,6/3 | 10 055 | 9 665 | 10 742 | 10 251 | 9,4 | 4,7 | 3,6 |  |
|  | «Специальные» | 8,5 текс х 3 х 2 | 118/6 | 12 361 | 11 960 | 13 145 | 12 557 | 8,5 | 5,5 | 4,5 |  |
| 50 | «Экстра» | 13 текс х 3 | 76,9/3 | 9 123 | 8 927 | 9 614 | 9 270 | 9,6 | 4,4 | 3,4 | Пошив платьев из шерстяных, хлопчатобумажных, льнолавсановых, вискозных, ацетатных и других тканей, белья и платьев из трикотажных полотен |
|  | «Прима» | 13 текс х 3 | 76,9/3 | 8 584 | 8 388 | 9 025 | 8 731 | 9,6 | 4,4 | 3,4 |  |
|  | «Специальные» | 7,5 текс х 3 х 2 | 133/6 | 10 644 | 10 448 | 11 134 | 10 938 | 9 | 5,3 | 4,4 |  |
| 60 | «Экстра» | 10 текс х 3 | 100/3 | 6 867 | 6 769 | 7 259 | 7 063 | 9,7 | 4,1 | 3,2 | Пошив легких платьев из шелковых и тонких хлопчатобумажных тканей, тонкого бельевого трикотажа |
|  | «Прима» | 10 текс х 3 | 100/3 | 6 326 | 6 327 | 6 769 | 6 622 | 9,7 | 4,1 | 3,2 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(справочное)

Таблица Е.1

Прикладные материалы, рекомендуемые при изготовлении изделий

| Виды прикладных материалов | Использование материалов в ателье разных разрядов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | люкс | высший | первый | мастерской |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Нетканые: прокламилин флизелин | Основные бортовые прокладки в изделиях из формо- устойчивых трикотажных полотен типа кримплен, из материалов с большим процентом содержания синтети ческих волокон, плохо поддающихся влажно-тепловой обработке. Усиление бортовых прокладок из льняной бортовой ткани в области плеча, груди, лацкана; прокладки и низ рукавов, низ изделий, в воротники, клапаны, накладные карманы, шлицы, пояс, хлястики и т.д. Усиление бортовых прокладок из льняной бортовой ткани в области плеча, груди, лацкана; прокладки и низ рукавов, низ изделий, в воротники, клапаны, накладные карманы, шлицы, пояс, хлястики и т.д. |  |  |  |
| Клеевые : на основе вискозной ткани, хлопчатобумажных ворсовых материалов, типа про клами-лина бортовая льняная ткань | Основные бортовые прокладки при изготовлении Основная бор- Изделий из формоустойчивых трикотажных поло- товая прокладка тен типа кримплен и рыхлых односторонних мате- риалов. Усиление бортовых прокладок из льняной бортовой ткани в области лацкана, плеча, прокладки в отдельные детали, воротники, низ рукавов, низ изделий. Основная бортовая прокладка |  |  |  |

Продолжение таблицы Е.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бортовая ткань с капроновым волокном кромочная ткань клеевая нить Бортовая ткань: полушерстяная малоуса дочная, льняная, полульняная бортовая волосяная ткань с утком из конского волоса /натуральный волос/ или капроновой щетины /искусственный волос/ коленкор ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Ватин: шерстяной и полушерстяной хлопчатобумажный | Дополнительные накладки на бортовую прокладку, про- кладки в лацканы, воротники. Накладки /столбики/ на бортовую прокладку в области груди. Кромка для прокладывания по краю Кромка для прокладывания по краю борта с несложной линией лацкана бортов, пройм, горловины, карма- нов, шлицы и т.д. Закрепление краев деталей: бортов, воротников, низа рукавов и изделий и т.д. Основная бортовая прокладка, дополнительные накладки в области груди и плеча, прокладка в воротник. Основная бортовая прокладка, до- полнительные накладки в области груди и плеча, прокладка и ворот- ник. Накладки на основную бортовую прокладку в области груди. Основная бортовая, прокладка в низ рукавов и изделий, борта, шлицы, сводка по краям волосяной накладки |  |  |  |

Окончание таблицы Е.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вата Мех: натуральный искусственный Карманная ткань Трикотажное полотно Тик – ластик | Утепляющая прокладка, подокатники, различного рода накладки. Утепляющая прокладка, подокатни- ки, различного рода накладки. Применение в зави- Утепляющая симости от климати- прокладка, ческих условий. подокатники, различного рода накладки Утепляющая прокладка Утепляющая прокладка Подкладка карманов в мужских изделиях Подкладка карманов в мужских изде- Подкладка карманов в мужских лиях и женских брюках изделиях и женских брюках из материалов с синтетическими во- локнами. Подкладка карманов пиджаков, изготовляемых из материалов с синтетическими волокнами. Подкладка карманов женских и мужских брюк. |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(обязательное)

КОНФЕКЦИОННАЯ   КАРТА

Наименование организации /предприятия/ разработчика модели __________________________________________

Автор модели ________________________________________________

Модель № _____________ Наименование изделия______________________________________________________

Рекомендуемые размеры ____________________полнотная группа_____________возростная группа___________

| Основные материалы |  | Отделочные материалы |  | Подкладочные материалы |  | Прикладные материалы |  | Фурнитура |  | Зарисовка модели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обра зец | № артикула, группа тканей | образец | № артикула | образец | № артикула | образец | № артикула | образец | № артикула | /вид спереди и сзади/ |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |

Учебное издание

Материалы для одежды

и конфекционирование

лабораторный практикум

Составители:

Осипенко Л.А.

Ответственный за выпуск Н.В. Ковбасюк

ИД № 06457 от 19.12.01 г. Издательство ЮРГУЭС.

Подписано в печать 10 г.

Формат бумаги 60x84/16. Усл. печ. л. 3,0. Тираж  экз. Заказ № .

ПЛД № 65-175 от 05.11.99 г.

Типография Издательства ЮРГУЭС.

346500, г. Шахты, Ростовская обл., ул. Шевченко, 147