Конспект лекций

по дисциплине

« Материалы для одежды и конфекционирование»

Составил:                                              доц. каф. ДиКИЛП

Осипенко Л.А.

ВВЕЛЕНИЕ.

Одежду можно классифицировать по следующим признакам:

1.Материалу, т.е. одежду вырабатывают из тканей, трикотажа, дублированных, плёночных, нетканых материалов, натуральных и искусственных кож, натурального и искусственного меха;

2. Половозрастным признакам - мужская, женская, детская;

3. По сезону - летняя, демисезонная, зимняя;

4. По назначению – бытовая, форменная, спортивная, специальная.

Все материалы, используемые в швейном производстве могут быть разделены на группы: 1. Основные материалы для верха изделий (ткани хлопчатобумажные, шерстяные, шёлковые, льняные; нетканые и трикотажные полотна; дублированные, плёночные, натуральные и искусственные кожи, натуральный и искусственный мех.)

2. Подкладочные материалы;

3. Прокладочные материалы;

4. Отделочные материалы:

5.Утепляющие материалы;

6. Одёжная фурнитура;

7.Скрепляющие материалы.

Высокое качество одежды зависит прежде всего от качества используемого материала, четкой проработки модели и конструкции изделия, конфекционирования материалов, технологии изготовления.

Качество изготовления одежды, несомненно, зависит от наличия на швейных предприятиях необходимого сырья и материалов, использования тканей модных структур и рисунков, современных прикладных и прокладочных материалов, фурнитуры, правильного подбора всех материалов в пакете изделия.

Материалы для изготовления одежды можно разделить на две группы: 1- текстильные;  2- нетекстильные.

Текстильные материалы: ткани, трикотажные и нетканые полотна, искусственные кожи и искусственный мех, а также комплексные материалы, представляющие собой сочетания различных видов текстильных материалов.

Ассортимент текстильных материалов для одежды включает в себя полотна, выработанные из натурального, искусственного, синтетического сырья и из смеси перечисленных компонентов. Сырьевой состав, его разнообразие, структура текстильных полотен определяют их различные свойства, такие как механические, физические, геометрические, формовочную способность и износостойкость, что непременно надо учитывать при подборе пакета материалов для одежды, её изготовлении и эксплуатации.

Нетекстильные материалы - это натуральные меха, кожи, пленочные материалы, разнообразная фурнитура и прочие изделия, ассортимент и свойства которых также необходимо учитывать при подборе их для одежды, при её изготовлении и носке.

Более 90% всего объема разнообразных видов материалов для одежды занимают текстильные изделия.

Основные понятая и определения

Ассортимент (франц. assortiment - набор, подбор) - перечет, или подбор материалов, товаров по видам, наименованиям, назначению, сортам и применяемому сырью.

Технология, применяемая для обозначения тканей, трикотажных и нетканых полотен и других материалов для одежды, разнообразна. Например, ткани классического ассортимента носят традиционные названия, которые отражают производственные (сукно), структурные (креп, диагональ) признаки этих тканей, иногда фамильные (батист, жаккард) или географические (бостон, дамаст).

Артикул (лат. articulus - часть) - тип изделия, товара, условный номер (или обозначение), который присваивается определенному материалу, изделию, отличающемуся от других аналогичных материалов хотя бы одним показателем структуры или свойств (толщиной нитей, плотностью, видом отделки, шириной, видом переплетения и др.).

Конфекция (от лат. confection - изготовление) - готовая одежда, бельё, предметы первой необходимости: сорочки, брюки, свитеры и другие изделия массового производства.

Конфекционирование- правильный, научно обоснованный подбор материалов для изделия или пакета одежды с учетом их свойств, современного направления моды и особенностей технологического процесса  производства. Этот подбор основывается на хорошем знании свойств материалов, умении использовать их для достижения определенного внешнего эффекта одежды, создания одежды с заданными свойствами, обеспечивающими комфорт, удобство, определенную долговечность и износостойкость.

Пакет одежды*- совокупность изделий, надеваемых человеком для защиты от неблагоприятных климатических воздействий. Выполняет не только защитные и утилитарные, но и эстетические функции. Включает комплекс предметов: корсетные изделия, белье, легкое платье и верхняя одежда, головные уборы, обувь, чулки, перчатки и т.п.

Пакет швейного изделия - материалы, входящие в многослойные виды одежды, такие как пальто, костюмы, плащи, куртки и т.п. Подбор материалов для пакета производят с учетом свойств и требований, предъявляемых к конкретному виду изделия.

Качество продукции в ГОСТе определяется как совокупность свойств продукции, обуславливающих её пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с её назначением. Качество материалов для одежды определятся по стандартам или другой нормативно-технической документации, оценивается показателями качества и характеризуется сортом.

Показатель качества - количественное выражение характеристики

свойств продукции, входящей в состав её качества, рассматриваемой применительно к определенным условиям ее создания и эксплуатации или потребления (например, воздухопроницаемость платьевых тканей должна быть не менее 100 дм'/м2; гигроскопичность - 7-14%). Качество оценивается совокупностью показателей тех или иных свойств, которые в зависимости от назначения ткани, условий её эксплуатации, вида волокнистого состава, строения могут быть различны и могут иметь большее или меньшее значение. Так, воздухопроницаемость платьевых и бельевых тканей имеет большее значение, чем для плащевых и пальтовых.

Номенклатура* показателей качества - совокупность или перечень основных показателей качества, необходимых для правильной оценки качества продукции. Обычно определяется классом, видом продукции и ее назначением

Маркетинг (англ, marketing от market - рынок, сбыт) - осуществляемая соответствующими компаниями система мероприятий по изучению рынка и активному воздействию на потребительский спрос с целью расширения сбыта производимых товаров.

Лекция 1 , 2 . «Основные принципы формирования ассортимента материалов.     Классификация материалов для одежды.»

Для упорядочения контроля и учета производства, использования и реализации материалов для одежды в отраслях текстильной промышленности разработана и действует классификационная нормативно – техническая документация. В зависимости от цели классификации материалы могут быть объединены по одной или нескольким признакам.

В швейной промышленности для проектирования ассортимента изделий, подготовки производства на этапах моделирования, разработки конструкции, конфекционирования, то есть, выбора комплекта материалов – для изготовления одежды, большое значение имеет классификация материалов по назначению. Для тканей и нетканых полотен, используемых при изготовлении бытовой одежды, существует три системы классификации:

1)	по стандартам системы показателей качества продукции, устанавливающим номенклатуру показателей качества;

2)	по прейскурантам цен на соответствующие виды материалов (торговая);

3)	по Общесоюзному классификатору продукции (учетная).

На отдельные материалы, такие как трикотажное полотно, искусственные кожи (искржа) и мех стандартизованной классификации не существует.

В стандартах на номенклатуру показателей качества тканей высшим уровнем классификации является разделение на группы, виду и содержанию.

  - ГОСТ 4.3 – 78СПКП «Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные бытового назначения. Номенклатура показателей».

  - ГОСТ 4.4 – 83 СПКП «Ткани льняные и полульняные бытового назначения. Номенклатура показателей».

  - ГОСТ 4.5 – 83 СПКП «Ткани и штучные тканые изделия чистошерстяные. Номенклатура показателей».

  - ГОСТ 4.5 – 87 СПКП «Ткани и штучные изделия бытового назначения из химических волокон. Номенклатура показателей».

  - ГОСТ 4.6 – 85 СПКП «Ткани шелковые и полушелковые бытового назначения. Номенклатура показателей».

  - ГОСТ 4.34 – 84 «Полотна нетканые текстильные бытового назначения. Номенклатура показателей».

  - Для трикотажа ГОСТ 4.26 -80.

В выше перечисленных стандартах классификация ведется по признаку назначения, и предназначена для использования в текстильных отраслях в качестве программы совершенствования ассортимента материалов по показателям эксплуатационных свойств в соответствии с требованиями назначения. Для швейной отрасли эти стандарты в сочетании с документацией, определяющие технические требования к материалам, должны служить источником информации при выборе материала для проектирования и изготовления одежды определенного назначения.

Если сравнить классификации по назначению, то необходимо отметить отнюдь не одинаковый подход к их разработке в разных отраслях.

Назначение материалов по стандартам на номенклатуру показателей качества

| Ткани и штучные изделия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлопчатобумажные ГОСТ 4.3 - 78 | Льняные ГОСТ 4.4 - 83 | Шерстяные ГОСТ 4.5 - 83 | Шелковые ГОСТ 4.6 - 85 | Из химических волокон ГОСТ 4.51 - 87 | Полотна нетканые ГОСТ 4.34 - 84 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Бельевые для нательного и постельного белья | 1. Столовые для скатертей, скатертных полотен, салфеток | 1. Платьевые | 1. Платьевые для блузок, костюмов и платьев – костюмов | 1. Сорочечные | 1. Бельевые нательные для ночных рубашек, детского белья, халатов, купальных костюмов |
| 2. Платьевые для платьев, блузок, халатов и рубашек, верхних сорочек | 2. Бельевые постельного белья | 2. Костюмные | 2. Бельевые, корсетные сорочные | 2. Платьевые и платьево - костюмные | 2. Платьево – костюмные для платьев, халатов, рубашек, костюмов, спортивной одежды. |
| 3. Для костюмов и пальто, плащей , полотенечные , вафельные, меховые | 3. Полотенечные для полотенец, купальных простыней, носовых платков. | 3. Пальтовые втом числе драпы | 3. Мебельно – декоративные и портьерные | 3. Костюмные | 3.Польтовые |
| 4. Платочные Для головных и носовых платков | 4. Одежные для платьев, блузок, халатов, костюмов, брюк, сорочек и т.д. | 4. Одеяла, пледы, покрывала | 4. Подкладочные | 4. Джинсовые | 4. Обувные для верха и подкладки обуви |
| 5. Для летних и байковых одеял, прикладочные и прокладочные | 5. Декоративные для покрывал и портьер, мебели шезлонгов, террас, тентов | 5. Платки, палантины, шарфы | 5. Ворсовые Бархат платьевой, плюш одежный, искусственный мех, одежный и подкладочный, прочие ворсовые ткани. | 5. Плюшевые | 5. Полотенечные для рукавных и хозяйственных полотенец и простыней |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Мебельно - декоративные Для портьер и занавесей, мебели, покрывала, скатерти, дорожки | 6. Прикладное для прокладки, мелкого приклада, бортовок | 6. Скатерти | 6. Плащевые и курточные | 6. Мебельные, портьерные, ковры и скатерти | 6. Мебельно – декоративные Для портьер, занавесей и обивки мебели. |
|  |  |  | 7. Матрацные, зонтичные, галантерейные | 8. Головные платки и шарфы | 7. Одеяльные |
|  |  |  |  |  | 8. Подкладочные для одеял, обуви, мебели, галантерейных изделий |

В вышеперечисленных стандартах классификация ведется по признаку назначения и для использования в текстильных отраслях, в качестве программы совершенствования ассортимента материалов по эксплуатационным свойствам, в соответствии с требованиями назначения. Для швейной отрасли эти стандарты в сочетании с документацией, определяющей технические требования к материалам, должны служить источником информации при выборе материала для проектирования и изготовления одежды определенного назначения.

Если сравнить классификации по назначению, то необходимо отметить отнюдь не одинаковый подход к их разработке в разных отраслях, в результате иногда ткани одного назначения относят к различным группам. Например, ткани для скатертей хлопчатобумажной и льняной отраслях выделяют в группу столовых, а в шерстяной отрасли объединяют вместе с покрывалами: ткани для халатов в льняной отрасли относят к одежным, хлопчатобумажное - к плательным, а в шелковой - к бельевым. Более того, в различных отраслях по-разному, трактуются одни и те же названия групп. Так одежные ткани в льняной отрасли - это ткани для платьев, блузок, халатов, сорочек костюмов и пр., т.е. здесь объединены все ткани, используемые для иных предметов одежды. В шелковой отрасли к одежным относят ткани для пальто, спортивной одежды, головных уборов и т.д., но выделены самостоятельно ткани плательно - костюмные, плащевые, сорочечные и другие.

В системе показателей качества продукции определения размещены в порядке, указанном в стандартах. Этот порядок отражает структуру производства по ассортиментной и объемной значимости тканей. Перечень характеристик качества разделены на общие, обязательные и специализированные. Общие обязательные показатели нормированы в стандартах технических условий на ткани. Специализированные показатели применяются на стадиях разработки и запуске продукции в производство. Общими обязательными показателями для тканей всех видов являются линейная плотность, состав сырья и содержания волокон, структура нитей, ширина, поверхностная плотность, стойкость окраски, эстетические показатели. Переплетения указывается в документации на все ткани кроме шелковых и тканей из химических волокон. Для шерстяных и шелковых тканей разрывная нагрузка нормируется также, а для шерстяных – содержание жира и влажность.

В числе специализированных показателей указаны усадка, стойкость, к истиранию по плоскости и сгибам, пиллинг, несминаемость, раздвижка, осыпаемость, жесткость, остаточная циклическая деформация, удельное поверхностное электрическое сопротивление, воздухо – и паропроницаемость и др. Для многих показателей качества нет стандартизованных методов испытания нормативов. Отсутствуют методы определения остаточной циклической деформации, паропроницаемости, электрического сопротивления и др.

По виду и содержанию сырья хлопчатобумажные ткани и штучные изделия (ГОСТ 4.3 – 78) делятся на хлопчатобумажные из хлопчатобумажной пряжи и смешанные – полученные из хлопчатобумажные пряжи, состоящей из смеси хлопка с другими волокнами или из хлопчатобумажной пряжи в сочетании с другими видами нитей.

Льняные ткани и штучные изделия по ГОСТ 4.4 – 83 делятся на чистольняные (100% льна), льняные, содержащие не менее 92% льна и полульняные, содержащие не менее 30% льна.

К полульняным бельевым, столовым и полотенечным тканям в сочетании с хлопком относятся ткани и штучные изделия, содержащие не менее 92% натуральных волокон.

Шерстяные и штучные изделия по ГОСТ 475 – 83 делятся на чистошерстяные, в которых массовая доля волокно другого вида составляет не более 5% поверхностной плотности ткани и введена с целью получения внешнего эффекта, и полушерстяные, в которых массовая доля шерстяных волокон составляет не менее 20% поверхностной плотности.

Шелковые ткани и штучные изделия по ГОСТ 4.6 – 85 делятся на ткани из шелка – сырца и шелковой пряжи, из шелка – сырца и шелковой пряжи с другими волокнами, из искусственных нитей, из искусственных нитей с другими волокнами, из синтетических нитей и синтетических нитей с другими волокнами.

По назначении. Все ткани делятся на группы. Однако, классификационные группы разных тканей неодинаковы. Смотри в таблице.

Помимо видов сырья и назначения шелковые ткани делятся еще по трем признакам:

  - По способу производства и виду основной обработки (гладкокрашеные, набивные, пестротканые, меланжевые, отварные и отбеленные);

  - По виду дополнительной обработки (малоусадочные, малосминаемые, со специальной отделкой, такой как лощение, тиснение, плиссирование, укладка ворса, выжигание и т.д.;

  - По переплетению.

Все трикотажные полотна делятся по назначению на две группы: на бельевые полотна и полотна для верхних изделий. По волокнистому составу они в свою очередь делятся на группы А, Б, В.

К группе А относятся:

- полотна из натурального волокна или смешанной пряжи, которая содержит до 30% синтетических волокон.

К группе Б относятся:

- полотна из искусственных нитей и пряжи, содержащих наряду с искусственными до 30% синтетических волокон.

К группе В относятся:

- полотна из синтетических нитей и пряжи, содержащим более 30% синтетических волокон

К ним относятся ткани с печатным рисунком, тисненные, отделанные под замшу, ворсовые. Аналогично тканям, трикотажу нетканые полотна и штучные изделия подразделяются в соответствии с ГОСТ 4.34 – 84.

В практике торговли сложилась иная, уже традиционная система группировки тканей, которая нашла отражение в прейскурантах цен на ткани: № 30  -на хлопчатобумажные ткани, штучные изделия и вату; № 32 - на шерстяные ткани и штучные изделия; № 34 - на шёлковые ткани и штучные изделия; № 36 - на льняные ткани и штучные изделия; № 31 - на нетканые полотна; № 074 - на мех искусственный; № 74-06 - для трикотажных полотен.

Прейскурантная классификация показывает существенную неоднородность структуры прейскурантов по отраслям текстильного производства. Ткани хлопчатобумажные, шерстяные, шёлковые разделены на группы и подгруппы. В прейскуранте на искусственный мех разделений нет.

Хлопчатобумажные ткани в соответствии с прейскурантом № 030 подразделяются на следующие группы:

- Ситцевая (артикул 1 -30 с резер.99);

- Бязевая (арт. 100-120 с резер.199);

- Бельевая: бязевая, нитковая, специальная (арт. 200-407 с резер. 499);

- Сатиновая: сатин и ластики кердные, сатины и ластики гребенные и полугребенные (арт. 500-648 резер. 699);

- Плательные: демисезонная, летняя, зимняя, ткани с комплексными нитями (арт. 700-1920 с резер. 2999);

- Одежная: гладкокрашеная, специальная, меланжевая, зимняя ( арт. 3000 – 3725, резер.3799);

- Подкладочная (арт. 3800 – 3862 резер. 4099);

- Тиковая;

- Ворсовая;

- Платочная;

- Полотенечная;

- Суровые ткани;

- мебельно – декоративные;

- одеяльная;

- Тарные и упаковочные;

- Марля и марлевые изделия;

- Технические.

Хлопчатобумажные ткани объединены, в группы по двум неоднозначным признакам. Группы ситцевая, бязевая, сатиновая ворсовая объединены по признаку строения тканей. Группы бельевая, платьевая, одёжная, подкладочная по признаку назначения. В подгруппах наблюдается разнородность признаков классификации. В сатиновой группе подгруппы сатины кардные и сатины гребенные определены по признаку производства пряжи. В платьевой группе подгруппы образованы по сезонному признаку - демисезонная, летняя, зимняя. В одёжной группе выделены подгруппы: гладкокрашеная, специальная, меланжевая, пестротканая, зимняя, т.е. в пределах одной группы ткани разделены по четырём признакам - отделке и ткачеству, назначению и сезонности.

Ситцы. — одни из наиболее массовых и традиционных хлопчатобумажных тканей. Ткани эти — полотняного переплетения, из кардной пряжи (главным образом 18,5 текс по основе и 15,4 текс по утку).  Плотность несколько выше по основе, поверхностная плотность — около 100 г/м2 (в небольшом количестве выпускаются и более легкие, и более тяжелые ситцы).

Чаще всего ситцы бывают набивными, значительно реже — гладкокрашеными. Удивительно разнообразие рисунков на ситцах: от самых простых — горошка, полосок, мелких одновальных рисунков до сложных многовальных рисунков, занимающих большую площадь, по белому или цветному фону.

Обновление ассортимента тканей ситцевой группы сравнительно невелико, основные изменения касаются рисунков. В ряде случаев именно по рисункам на ситцах можно проследить не только изменчивость моды, но и смену различных периодов в истории.

В подавляющем большинстве ситцы выпускают с гладкой поверхностью; лишь в отдельные периоды увеличивается выпуск тканей с неровной поверхностью, имеющих небольшой рельеф в виде мелких выступов. Такие ситцы иногда называют жатыми. Раньше их получали путем обработки на каландре с соответствующей поверхностью (предварительно на ткань наносили повышенное количество аппрета). Подобная отделка была неустойчивой, ее эффект практически полностью исчезал после 1—2 стирок. В последние годы предприятия стали выпускать ситцы и некоторые другие ткани с эффектом устойчивого тиснения. Эффект обеспечивается благодаря использованию синтетических термореактивных препаратов, полимеризующихся при повышенной температуре в процессе каландрирования. При эксплуатации изделия с таким тиснением сохраняют его в течение длительного времени.

Используют ситцы в основном как плательные ткани (для лета), для изготовления ряда бельевых изделий (нательных и постельных), занавесок и т. д.

Бязевые ткани (кроме бельевых), используемые для изготовления платьев, халатов, рубашек и спецодежды, бывают набивными или гладкокрашеными. В качестве плательных тканей бязи широко используют в республиках Средней Азии для изготовления национальной одежды. Иногда набивные бязи выпускают с двусторонней набивкой.

Вырабатывают бязи полотняным переплетением из кардной пряжи 25—29,4 текс. Типичным для большинства бязей является использование более тонкой пряжи (25 текс) в основе с пряжей 29,4 текс в утке. Поверхностная плотность тканей колеблется в пределах от 140 до 150 г/м2.

Бельевые ткани. К этой группе относятся ткани для постельного и нательного белья, полотенец и белой спецодежды. Поверхностная плотность тканей колеблется в пределах 100 … 200 г/м2, ширина зависит от назначения ткани и определяется стандартом – от 35 см / для полотенец /, до 180 см /для простынных полотен /.

Среди бельевые ткани различают бязевые, миткалевые и специальные бельевые ткани. Все они, однако, используются для изготовления постельного и нательного белья и поэтому должны обладать высокими гигиеническими свойствами, иметь гладкую поверхность, высокую пористость, выдерживать длительную эксплуатацию, сопровождаемую частыми стирками. Не случайно основная масса бельевых тканей вырабатывается полотняным переплетением, которое позволяет получать прочную ткань с устойчивой структурой при сравнительно невысоком заполнении.

Бельевые бязи вырабатываются отбеленными из кардной пряжи 25—29,4 текс. Их поверхностная плотность 140—150 г/м2. Для бельевых бязей, как и вообще для бязей, характерно использование пряжи 25 текс в основе и 29,4 текс в утке; лишь в тканях некоторых артикулов  используется  одинаковая  пряжа  по основе  и утку.

Полотно наджма вырабатывается из более тонкой пряжи, чем бязь (18,5 текс по основе и 26,3 текс по утку), имеет меньшую плотность по основе и утку. Ткань тоньше и легче бязи, ее поверхностная плотность 115 г/м2.

Полотна простынные по структуре аналогичны бязям, вырабатываются из той же пряжи, имеют ту же плотность, но большую ширину (125—150 см).

Миткали, подобно бязям, вырабатывают полотняным переплетением, но из более тонкой пряжи. Характерным для миткалей является использование в основе более толстой кардной пряжи, чем в утке (чаще всего соответственно 18,5 и 15,4 текс). Поверхностная плотность этих тканей — около 100 г/м2, ширина 80—90 см

Возможны различные отделки миткалей: мягкая, средняя и жесткая. Мягкая отделка характеризуется небольшим количеством наносимого на ткань аппрета (менее 1,5%); ткань с такой отделкой называется «муслин». При увеличении количества аппрета получают собственно миткаль. Когда же количество аппрета на ткани превышает 2,5—3%, получают ткань, которая называется «мадаполам». Следует отметить, что раньше, при использовании крахмальных аппретов, различие между муслином, миткалем и мадаполамом полностью исчезало уже после первой стирки. В настоящее время, когда широко применяются малосмываемые аппреты, различие в отделке сохраняется и после 6—8 стирок.

Маль-маль вырабатывают только отбеленной из той же пряжи, что и миткаль; правда, из-за значительно меньшей плотности, особенно по утку, ткань получается облегченной: ее поверхностная плотность 80 г/м2. Еще более легкую ткань маль-маль (арт. 306) выпускает Ташкентский хлопчатобумажный комбинат. В связи с использованием гребенной пряжи 15 текс в основе и 11,8 текс в утке поверхностная плотность этой ткани снижена до 70—75 г/м2. Такая ткань по внешнему виду ближе к шифону.

Шифоны получают из гребенной пряжи 14,3 или 15,4 текс по основе и 11,8 текс по утку. Характерно, как и в миткалях, использование более тонкой пряжи в утке; поэтому иногда шифоны называют тонкими миткалями. При меньшей толщине у шифонов выше, по сравнению с миткалями, плотность; отсюда практически одинаковая поверхностная плотность тех и других тканей.

Благодаря мерсеризации шифоны отличаются шелковистостью и мягким блеском.

Опять же подобно миткалям, шифоны могут выпускаться отбеленными и гладкокрашеными. Во втором случае практикуют обычно крашение в бледные, пастельные тона, оттенки — розовый, салатный, бледно-голубой и др.

Ткани специальной подгруппы вырабатывают саржевым и атласным переплетениями; это позволяет значительно повысить поверхностную плотность тканей, их износостойкость. В частности, гринсбон (из кардной пряжи 25 текс по основе и 35,7 текс по утку, переплетение «ломаная саржа») имеет поверхностную плотность 190—200 г/м2. Правда, получают и облегченный гринсбон с поверхностной плотностью 165 г/м2. Другая ткань данной подгруппы — тик-ластик — вырабатывается атласным переплетением с резко увеличенной плотностью по основе. В основе используется пряжа 25 текс, в утке 29,4 текс. Поверхностная плотность ткани 180 г/м2.

Сатины, как и ситцы, являются тканями многоцелевого использования. Их применяют для изготовления халатов, платьев, блузок, белья, в качестве подкладочных тканей и пр. Ежегодно выпускается 13—15 артикулов сатинов в объеме около 500 млн. м. Сатины - вырабатывают из кардной пряжи, гребенной и кардной в сочетании с гребенной (полугребенные), переплетение сатиновое, поверхностная плотность от 110 до 180 г/м2.

Главным образом сатины вырабатывают из кардной пряжи, гребенной и кардной в сочетании с гребенной (полугребенные). В последнем случае для основы используется кардная пряжа, а для утка ■— гребенная.

В прейскуранте № 036 ассортимент льняных тканей делится на 16 групп:

01 – жаккардовые широкие;

02 – жаккардовые и кареточные узкие;

03 – холсты и полотенца узкие;

04 – полотна узкие белые и полубелые;

05 – полотна широкие белые и полубелые;

06 – костюмно – платьевые;

07 – полотна суровые тонкие;

08 – полотна пестротканые;

09 – полотна суровые грубые;

10 бортовые;

11 парусные;

12 – двунитки;

13 – равентухи;

14 – поковочные;

15 – мешочные;

16 – мешки.

Артикул может состоять из 5 и 6 цифр.

В прейскуранте на льняные ткани предусмотрено разделение тканей на льняные и полульняные и по различным производственным признакам – жаккардовые, кареточные, холсты, полотна и т. д., а также по назначению – полотенца, платьево – костюмные, бортовые, паковочные.

В прейскуранте на шерстяные ткани группы определены по производству пряжи – камвольные, волокнистому составу – чистошерстяные и полушерстяные, способу производства и характеру использования шерстяных волокон – тонкосуконные и глубокосуконные. Камвольные и суконные ткани легко различить но внешнему виду: если камвольные имеют открытую поверхность с четко видимым рисунком, то суконные — ворсистую поверхность, причем у некоторых тканей густой ворсовый покров полностью скрывает рисунок переплетения.

Что касается используемых переплетений, они могут быть различными: главные (полотняное, саржевое), мелкоузорчатые и жаккардовые, сложные (полутора- или двухслойное). По способу выработки или характеру отделки различают ткани гладкокрашеные и пестротканые, меланжевые, реже отбеленные или набивные. Могут вырабатываться также шерстяные ткани с малосминаемой и малоусадочной отделкой, водоотталкивающей, молестойкой и другими.

Чистошерстяные плательные ткани вырабатывают из одиночной пряжи 22,2—35,7 текс или крученой пряжи 31,2 тексХ2; 25 тексХ2; 22,2 тексХ2; 19,2 тексХ2 и 17,8 тексХ2. В зависимости от вида пряжи и плотности нитей поверхностная плотность изменяется от 190—220 г/м2 для более легких тканей до 230—250 г/м2 для более тяжелых.

Платьевые ткани  креповых структур, вырабатываемые из пряжи высокой крутки мелкоузорчатыми или жаккардовыми (с мелким раппортом). Плательные крепы выпускают гладкокрашеными (в широкой гамме цветов, включая яркие и насыщенные светлые тона.

Жаккардовые ткани пользуются повышенным спросом, их выпуск постоянно увеличивается. То же можно сказать и о набивных тканях

Плательные полушерстяные камвольные ткани вырабатывают с вложением в смесь вискозных волокон, лавсана или нитрона. При использовании в смеси в небольших количествах вискозных волокон свойства ткани не ухудшаются, отмечаются даже некоторое смягчение ткани и повышение се износостойкости. Но если количество вискозных волокон превышает 30—35%, начинает резко увеличиваться сминаемость ткани, ухудшается ее внешний вид. При введении лавсана повышаются прочность и износостойкость ткани. Наилучший эффект достигается при содержании лавсана около 50%; в этом случае ухудшение гигиенических свойств не является значительным, а повышение износостойкости существенно. Но поскольку к плательным тканям не предъявляются жесткие требования в отношении долговечности, выпуск тканей с лавсаном невелик. Вложение нитрона в количестве до 50% не снижает упругих свойств шерстяной ткани, не портит ее внешнего вида. Повышение же содержания нитрона (выше 50%) ведет к нежелательному ухудшению гигиенических свойств ткани.

В некоторых тканях используются комбинированные нити, полученные скручиванием пряжи, содержащей в смеси с шерстяными вискозные штапельные волокна или нитрон (лавсан), капроновые комплексные нити 6,7; 10 и 15,6 текс либо вискозные нити 16,7 текс.

Среди плательных полушерстяных камвольных тканей значительно меньше тканей креповых структур, чем среди чистошерстяных. Основное значение имеют ткани гладкие, вырабатываемые полотняным или саржевым переплетением. Жаккардовые ткани выпускаются в значительно меньшем объеме, чем гладкие, но в большем, чем набивные . Существенна доля пестротканых тканей (около 25%). Остальные ткани вырабатываются гладкокрашеными, мелкоузорчатых переплетений.

Костюмные ткани, в отличие от плательных, должны обладать большей долговечностью.

Камвольные ткани вырабатываются из крученой пряжи, с высокой плотностью нитей; поверхностная плотность 280— 320 г/м2.

Среди чистошерстяных костюмных камвольных тканей гладкокрашеные составляют менее 30%, остальное приходится на пестротканые ткани.

При выработке костюмных тканей с нитроном и лавсаном в первое время получили распространение весьма разнообразные смеси, в которых количество синтетических волокон варьировалось в широких пределах — от 5—10 до 60—70%. В последние годы была проведена большая работа по сокращению выпуска тканей, имеющих слишком малое или большое содержание синтетических волокон. Сейчас практически не вырабатываются ткани с содержанием лавсана или нитрона менее 30— 35%. Подавляющее большинство тканей содержит 45—55% синтетических волокон.

Костюмные ткани с лавсаном обладают достаточными прочностными показателями, высокой износостойкостью, хорошей формоустойчивостью. Иногда неправильно полагают, что такие ткани имеют меньшую сминаемость (видимо, по аналогии с хлопчатобумажными и льняными тканями). В действительности сминаемость шерстяных тканей с лавсаном находится примерно на том же уровне, что и у чистошерстяных тканей, но у первых гораздо лучше сохраняется форма, приданная им в процессе тепловой обработки. Правда, введение в смесь более 60% лавсана уже нецелесообразно вследствие резкого снижения гигиеничности ткани. Попутно ткань начинает утрачивать признаки шерстяной, становится довольно жесткой на ощупь, появляется заметный блеск и др.

Ткани с нитроном характеризуются примерно теми же показателями, что и ткани с лавсаном, но они несколько мягче, а изменение внешнего вида при больших вложениях нитрона не столь существенно. Следует отметить, что по устойчивости к истиранию ткани с нитроном значительно уступают тканям с лавсаном.

Без использования синтетических волокон вырабатываются костюмные ткани с вискозными штапельными волокнами в смеси с шерстью или с вискозными нитями вприкрутку к шерстяной пряже. Это недорогие ткани, содержащие 30—60% шерстяных волокон.

Костюмные тонкосуконные ткани вырабатывают гладкокрашеными и пестроткаными из пряжи 50—83,3 текс, одиночной и реже крученой. Используется смешанная пряжа с добавлением вискозных или синтетических (нитрон, лавсан) волокон. Возможно скручивание шерстяной пряжи с вискозными и капроновыми комплексными нитями, а также (изредка) с хлопчатобумажной пряжей. Из таких тканей изготовляют детские и юношеские костюмы, брюки, пиджаки.

Пальтовые камвольные ткани вырабатывают в очень небольшом объеме — около 1,5% выпуска всех камвольных тканей, причем в этом объеме полушерстяные ткани составляют более 4/5- Среди пальтовых интересны ткани, вырабатываемые из камвольной пряжи в основе и суконной пряжи в утке, с жаккардовыми рисунками (иногда с кареточными типа жаккардовых). Основная пряжа формирует лицевую поверхность, а суконная — изнаночную. Полушерстяные камвольные ткани выпускают с вложением нитрона.

Пальтовые тонкосуконные ткани — главным образом полушерстяные и лишь около 10% чистошерстяные — вырабатывают из пряжи 166,7 и 250 текс (полушерстяные) и 83,3—125 текс (чистошерстяные). Поверхностная плотность 400—500, иногда до 550 г/м2.

Чистошерстяные пальтовые ткани выпускают примерно в равных количествах гладкокрашеными и пестроткаными (или фасонными). Среди гладкокрашеных половина тканей вырабатывается с ворсовой поверхностью, а другие с открытой поверхностью и рельефными рисунками переплетений. Среди пестротканых около 2/з составляют ткани, где используется обычная пряжа; остальные ткани вырабатываются с применением фасонной пряжи высокой линейной плотности (при этом получается поверхность с выступающими утолщениями, узелками, петельками Среди полушерстяных пальтовых преобладают ткани пестротканые . Помимо них, выпускают ткани гладкокрашеные, в том числе с рельефными рисунками переплетений, а также меланжевые, с использованием пряжи фасонной крутки и пр.

Предназначены пальтовые ткани в основном для изготовления женских и детских пальто. В последние годы проводится работа по увеличению производства тканей для мужских пальто.

Драпы — это ткани по назначению тоже пальтовые, но выделяемые среди последних благодаря некоторым особенностям. Прежде всего речь идет о том, что драпы вырабатывают полутораслойным или реже двухслойным переплетением. При полутораслойном переплетении одна система уточных нитей при переплетении с основой формирует лицевую поверхность, а другая — изнаночную, причем создаются возможности использовать для формирования лицевой поверхности уточную пряжу более качественную, чем для формирования изнаночной поверхности. Для выработки драпов применяют аппаратную пряжу 166,7; 133,3; 125; 111; 100; 90,1; 89,3; 84; 83,3; 81,3; 75,8 и 71,4 текс. Лишь в тканях некоторых артикулов используют, помимо одиночной, и крученую пряжу.

Высокая поверхностная плотность драпов достигается благодаря интенсивной валке, продолжающейся несколько часов. В результате валки на поверхности драпов образуется плотный застил переплетающихся волокон, полностью скрывающий рисунок переплетения. Для придания же тканям красивого внешнего вида их подвергают ворсованию, в процессе которого приподнимаются кончики волокон, которые затем состригаются для получения ворса требуемой длины, приглаживаются или закатываются (ратиновая отделка).

Наличие на поверхности драпов густого ворса и большая толщина тканей определяют их высокие теплозащитные свойства. Надо сказать, что к ворсовому застилу драпов предъявляются особые требования, так как по мере изнашивания в процессе эксплуатации, сопровождаемого удалением ворсинок и снижением густоты ворса, оголяется структура тканей, ухудшается их внешний вид. снижаются теплозащитные свойства. Следовательно, общая износостойкость драпов в значительной степени определяется стойкостью ворсового слоя.

В отличие от других тканей драпы вырабатывают большей частью чистошерстяными. При выпуске полушерстяных тканей типа драпов используют вискозные волокна, капрон, а в последние годы и нитрон. Содержание шерстяных волокон в полушерстяных драпах колеблется от 55 до 70%; при выработке же молодежных драпов это содержание уменьшают до 35—45%. Чистошерстяные драпы предназначены в основном для изготовления женских пальто. Среди полушерстяных  драпов  уже ткани для мужского пальто составляют половину, остальные предназначены для женских и детских пальто.

Поверхностная плотность драпов для мужских пальто 600— 650, реже до 700 г/м2; для женских пальто 500—550, иногда 570—580 г/м2.

По внешнему оформлению драпы являются чаще всего гладкокрашеными (80—85%), а также меланжевыми и пестроткаными.

В подгруппах допускается смешение признаков назначения – платьевые, костюмные, пальтовые, специальные, одеяла; отделки – гладкокрашеные, сукна; используемой пряжи – пестротканые, фасонные; строения тканей – драпы, ворсовые.

Прейскурант на шелковые ткани содержит группы, объединяющие в себе ткани по волокнистому составу, и подгруппы, составленные по строению тканей – креповая, гладьевая, жаккардовая, ворсовая; назначению – специального назначения; форме изделия – штучные. Артикул может состоять из 4, 5 , 6 цифр. Группы:

1 – ткани из шелковых нитей;

2 – ткани из шелковых нитей с другими волокнами;

3 – ткани из искусственных нитей;

4 – ткани из искусственных нитей с другими волокнами;

5 – ткани синтетических нитей;

6 – ткани из синтетических нитей с другими волокнами;

7 – ткани из искусственного волокна и смесей его с другими волокнами;

8 – ткани из синтетического волокна и смесей его с другими волокнами;

Подгруппы:

1 – креповая;

2 – гладьевая;

3 – жаккардовая;

4 – ворсовая;

5 – специальные

6 – технические;

7 – штучных изделий.

Плательные ткани вырабатываются из натурального шелка, искусственных и синтетических нитей, из смеси искусственных нитей с синтетическими, из тех и других с пряжей штапельной или хлопчатобумажной, наконец чистоштапельные (вискозные и из смешанной пряжи). Кроме того, в производстве плательных тканей используют нити комбинированные, фасонные, текстурированные, профилированные и другие, а также металлизированные нити типа метанит.

Чрезвычайное разнообразие сырья позволяет получать на шелковых тканях интересные эффекты — лаке, гофре, вытравки и пр.

По внешнему оформлению и способам выработки плательные ткани бывают отбеленными, гладкокрашеными, набивными, пестроткаными, с меланжевым эффектом, ворсовыми и др., причем используются переплетения всех основных классов — главные, мелкоузорчатые, жаккардовые, сложные.

Что касается поверхностной плотности, она варьируется от 40—50 г/м2 у наиболее тонких и прозрачных тканей до 300— 350 г/м2 у плотных и толстых двухслойных плательно-костюмных тканей. Плательные ткани из натурального шелка — это в основном: ткани креповые. Но в отличие от креповых тканей из других волокон (хлопковых, шерстяных), здесь применяется полотняное переплетение. Креповый же эффект достигается благодаря использованию нитей  шелка-сырца высокой, креповой крутки.

Сорочечные ткани вырабатывают в основном из двухкомпонентной вискознолавсановой или хлопколавсановой пряжи. Содержание лавсана в такой пряже 67%, линейная плотность 15,6 тексХ2 или 11,8 тексХ2. В последние годы стали вырабатывать и более тонкие ткани из пряжи 10 тексХ2. Переплетение—мелкоузорчатое или полотняное. Ткани интересны по внешнему оформлению, они обладают высокой износостойкостью, мало сминаются, имеют небольшую усадку.

Выпускают также сорочечные ткани с использованием вискознолавсановой пряжи только в утке; в основе же применяются комплексные вискозные нити. Такие ткани обладают более высокими гигиеническими свойствами.

Артикул трикотажных полотен состоит из одиннадцати цифр. В случае применения надбавок (скидок) за дополнительные виды отделок и другие отличия к одиннадцати цифрам добавляются обозначения надбавок (скидок). Первые две цифры артикула обозначают номер таблицы оптовых цен без налога с оборота. Третий и четвертый – группу и разновидность сырья, пятый и шестой знаки – номер группы стоимости сырья по соответствующей таблицы оптовых цен без налога с оборота, седьмой и восьмой знаки – номер группы стоимости сырья по таблицам оптовых цен с налогом с оборота, девятый, десятый и одиннадцатый знаки – номинальную поверхностную плотность  полотна, г/м2.

По старой классификации артикул трикотажных полотен может обозначаться шестизначным числом.

Первая цифра указывает на волокнистый состав, структуру нити и соответствует таблице групповых цен, разработанных по отдельным видам сырья:

0 – хлопчатобумажной пряжи и пряжи из смеси тонковолокнистого хлопка и вискозных волокон;

1 – из искусственных нитей (вискозные и ацетатные);

2 – из хлопчатобумажной пряжи с искусственными или синтетическими нитями;

3 – из синтетических нитей;

4 – из эластика и объемных нитей;

5 – из синтетических и искусственных нитей;

6 – из смешанной пряжи, содержащей хлопчатобумажную пряжу;

7 – из объемной пряжи;

8 – из шерстяной пряжи;

9 – из смесей пряжи и нитей различных видов.

Вторая цифра артикула обозначает способ производства и тип вязальной машины:

0 – однофантурное гладкое;

1 – однофантурное почесное;

2 – двухфантурное;

3 – веретелочное;

4 – основовязальное рошелевое и рошель – веретелочное;

5 – плоскофанговые    ;

6 – круглофанговые   .

Последующие две цифры артикула обозначают номер группы по стоимости сырья, а последние две цифры соответствуют номеру группы по поверхностной плотности полотна. Буквы, дополняющие в отдельных случаях артикул, указывают способ отделки.

По конструкторскому прейскуранту № 031 нетканые полотна разделены на классы по виду волокна на хлопчатобумажные, полушерстяные, шелковые и льняные. В каждом классе выделены группы по структуре материалов – типа тканей и ватины. Подгруппы характеризуют способ производства нетканых полотен – холстопршивные, нитепрошивные, тканепрошивные, иглопробивные, клееные и комбинированные. Признак назначения проявляется только в определении артикулов нетканых полотен в каждой из подгрупп. Артикул нетканых полотен имеет первую цифру 9 и состоит из 6 цифр. Вторая цифра артикула указывает номер группы по волокнистому составу, третья – по технологии производства, четвертая  - по назначению, пятая  и шестая -  порядок в ассортименте.

Артикул нетканых полотен состоит из шестизначного числа. Первой  цифрой является 9.

Вторая цифра указывает на волокнистый состав:

1 – хлопчатобумажные;

2 – полушерстяные;

3 – шелковые;

4 – льняные;

Третья цифра – способ получения:

1 – холстопрошивные;

2 – нитепрошивные;

3 – тканепршивные;

4 – иглопршивные;

5 – клееные;

6 – комбинированные

7 – холстопрошивные ватины;

8 – иглопробивные ватины;

Четвертая цифра – по назначению:

1 - бытовая;

2 – обмерочные (влаговпитывающие) тарные и паковочные;

3 – обувные;

4 – основа для искусственных кож;

5 – прокладочные,     и мебельные;

6 – ватины.

Прейскурант оптовых цен трикотажные полотна состоит из четырех частей. Общий раздел содержит общие указания, порядок определения цен и набавок, пояснения к шифру артикулов, пояснение сокращенных слов, классификацию по виду сырья.

Часть 1. «Оптовые цены без налога с оборота» по группам трикотажного полотна (таблицы групповых цен)». Содержат нормативы затрат сырья на 1 кг. Готового полотна, оптовые цены на пряжу (нить), таблицы оптовых цен без налога с оборота на трикотажные полотна.

Часть 2. «Оптовые цены на трикотажные полотна с конкретными заправками». Содержит розничные цены на трикотажные полотна со следующими конкретными заправочными данными: групповой стоимости пряжи (нити) на 1 кг. Готового полотна, поверхностной плотностью полотна, видом и нитей, их линейной плотностью. Цены в этой части даны как без налога с оборота, так и с налогом с оборота; как на суровое полотно, так и на готовое.

Трикотажные полотна классифицируют в прейскуранте по видам оборудования, сырья, переплетения, отделки.

Общая структура построения принята прейскуранте на искусственный мех. В нём установлены розничные цены на мех, изготавливаемый всеми предприятиями страны независимо от их ведомственной подчиненности. Искусственные меха разделены по способу производства трикотажный на ткацкой основе, с приклеенным ворсом, тканепрошивной. Система в образовании наименования и присвоении артикула отсутствует.

Разделение материалов, принятое в прейскурантах, практически не может быть признана классификацией. Основное требование научной классификации заключается в том, что в качестве оснований для деления принято брать только существенные признаки и, причём не производные, а определяющие, от которых зависят другие признаки. Таким образом, определяющим признаком материалов для одежды является назначение.

Из вышеперечисленного видно, что стандартная и прейскурантная классификации нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Один из серьезных требований к системе классификации материалов является ее универсальность, т. е. пригодность для использования во многих областях, в том числе при всестороннем учете и планировании производства материалов.

Подобная система получения      в классификаторе промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Общесоюзный классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Классификатор имеет следующие положительные черты:

- Использован единый принцип разделения не только тканей, но и вообще всей продукции на классы, подклассы, группы, подгруппы, виды.

- Единая методика кодирования всей продукции открывает широкие возможности в части унификации всей отчетно – учетной товарной документации в стране с включением ее в отраслевые и межотраслевые автоматизированные системы управления.

В общесоюзном классификаторе промышленной и сельскохозяйственной продукции предусмотрено кодирование всей продукции десятизначным кодом, причем не высшие уровни приходятся шесть первых разрядов (два на классы и по одному на подклассы, группы, подгруппы и виды). Четыре последних разряда предназначаются для кодирования видового ассортимента продукции.

Класс ХХ;

Подкласс Х – принцип разделения – поотраслевой;

Группа Х – разделение по сырью или назначению;

Подгруппа Х – разделение по назначению или сырью;

Вид Х – по виду отделки, сортности, структуре;

ХХХХ – отдельные особенности.

Продукция различных отраслей легкой промышленности составляют несколько классов:

83 – «Готовые ткани и нетканые полотна»;

84 – «Трикотажные полотна»;

86 – 4 «Натуральна кожа»;

87 – «Продукция промышленности искусственных кож и пленочных материалов».

89 – Меха, меховые и овчинно – шубные изделия.

Лекции №3 , 4  :Материалы для верха изделий.

Ассортимент - плащевых тканей включает плотные х/б и смесовые ткани с водоотталкивающими пропитками прорезиненные одинарные и дублированные ткани, синтетические ткани с лицевыми или изначальной плёночными покрытиями, плотные капроновые ткани из водонепроницаемых волокон, ткани с отделкой лаке и одновременно плёночным покрытием, плотные ткани из полиэстера и сочетания полиэстера с текстурированными нитями или хлопком. Выпускают также ткани с водоотталкивающими пропитками и прорезиненные ткани.

Ткани с химическими водоотталкивающими пропитками бывают х/б и смесовые. Хлопчатобумажные ткани вырабатываются полотняным, саржевым или диагоналевым переплетением из кардной или гребенной пряжи различной линейной плотностью, крученной на основе и утке. Эти ткани с высоким линейным заполнением, обработанные парафино - стеариновой эмульсией и уксусно-кислым алюминием. Поверхностная площадь 170 – 300 г/м2.

Вырабатываются также аналогичные по структуре ткани из разнообразной смешанной пряжи с добавлением к хлопку 15-25% капронового волокна, 33% полинозных волокон, 65-67% полиэфирных волокон. Плащевые ткани с химической водоотталкивающей пропиткой имеют устойчивую структуру, повышенную жёсткость. В процессе настилания и раскроя не растягиваются, не перекрашиваются, оказывают значительное сопротивление резанию мало осыпаются. В процессе образования строчки возможна прорубаемость. ВТО не рекомендуется. Водоотталкивающие свойства сохраняются до первой стирки, усадка после стирки 2%.

Ткани с отделкой лаке и водоотталкивающей пропиткой имеют глянцевый блеск лицевой поверхности, напоминающий лаковую кожу. Пропитка наносится плотные тонкие синтетические ткани полотняного переплетения. Эти ткани имеют низкие гигиенические свойства, не подвергаются химической чистке и ВТО.

При изготовлении изделий из плащевых и курточных тканей необходимо учитывать низкие гигиенические показатели материалов, прорубаемость, способность сборить в швах, отсутствие ВТО. Рельефы, складки, вытачки должны, обеспечить изделию форму. Сборки в швах особенно заметны в изделиях из тканей с отделкой лаке и с лицевым плёночным покрытием. Для улучшения качества изделий рекомендуется для всех видов работ применять капроновые нитки или нитки швейные лавсановые.

Костюмные ткани. Ассортимент костюмных тканей достаточно широк и разнообразен. Наибольшую часть костюмных тканей составляют шерстяные и полушерстяные Камвольные ткани с чётко выраженным рисунком переплетения представляют собой классический ассортимент тканей для мужских костюмов. Камвольные ткани могут быть гладкокрашеными и пестроткаными. Из тонкосуконных тканей для мужского костюма используют облегченные рыхлые ткани из однониточной пряжи линейной плотностью 65 -125 текс и поверхностной плотностью 380 г/м2. К ним относятся ткани с рельефной поверхностью, комбинированных переплетений, пиджачные ткани с ярко выраженными клетками и полосками, фланели. В общем объеме производства камвольных костюмных тканей составляют 13%.

Швейная промышленность использует в основном полушерстяные ткани из двух – и трехкомпонентных смесей волокон. Чаще всего это шерстяные волокна в сочетании с синтетическими или искусственными волокнами. Трехкомпонентные смеси включают, как правило, шерсть, вискозу и синтетическое волокно (полиэфирное или полиакрилонитрильное). Вложение шерстяного волокна в полушерстяных костюмных тканях составляет 30 – 70%. Основные виды переплетений, характерные для костюмных тканей саржевые, диагоналевое, комбинированное.

Незначительную группу в ассортименте костюмных тканей составляют полушерстяные ткани, содержащие хлопок.

Внешний вид мужских костюмов зависит прежде всего от качества тканей, которое предопределяет их физико – механические свойства, стабильность структуры (стойкость окраски к воздействию света, пота, химчистки, трения, глажения).

Костюмные ткани разнообразны по физико – механическим свойствам, причем ткани, содержащие синтетические волокна, обладают лучшими характеристиками, чем полушерстяные с вложением искусственных волокон – прочные, упругие, износостойкие, малоусадочные.

Классические костюмные ткани.

Габардин – гребенная ткань саржевого переплетения или диагоналевого, с круто идущими слева направо вверх диагоналевым рубчиком, сухим туше, большой плотностью по основе, трудноподдающаяся ВТО.

Коверкот – тонкая ткань с сухим туше, диагоналевым рисунком, вырабатывается из крученой пряжи повышенной крутки двух цветов, что позволяет создать особую наполненность и упругость.

Шевиот – вырабатывается по типу бостона, слегка ворсистая ткань саржевого переплетения, довольно жесткая и упругая, незначительной валкой, открытым рисунком переплетения, с применением хлопчатобумажной пряжи, поэтому больше сминают.

Бостон – высококачественная чистошерстяная ткань из крученой пряжи с сухим туше, плоской поверхностью, саржевого переплетения, формоустойчивая, зачастую окрашивается в темные цвета, по плотности 240г/м2. При носке могут залащиваться.

Пестроткани – группа тканей, которая вырабатывается из всех видов сырья (шерсть, искусственный шелк, лен, хлопок) и пряжи двух и более цветов, в том числе фасонной, как правило оформляется классическим рисунком «елочка», клетка, полоса различного ритма и масштаба.

Трико – общее название большой группы продольно полосатыми       мягких пластичных тканей с различными мелкоузорчатыми переплетениями, шерстяное бывает большей частью гладкокрашеное, а полушерстяное – пестротканое.

Большое распространение имеют хлопчатобумажные костюмные ткани – джинсовые и ворсовые.

Джинсовые ткани – это меланжевые ткани саржевого переплетения, вырабатываемые из суровой пряжи в одной системе нитей и крашенной в другую. Они выпускаются как из различных видов натуральных волокон (хлопок, лен), так из смесей с химическими волокнами (вискозное, лавсан, нитрон) с применением пропиток и отделок, придающих ткани жесткость, стабильность формы, снижающих усадку. Традиционно изделия из джинсовых тканей считают повседневной одеждой, чем и обусловлены высокое качество тканей, высокий предел прочности при растяжении, высокая стойкость к истиранию, повышенная жесткость и крой кокетки и подрезы, множество карманов, укрепленных на углах блочками, все швы выполнены «взамок».

Ворсовые ткани вырабатываются ворсовым переплетением из трех систем нитей хлопчатобумажной пряжи. На лицевой поверхности тканей – уточноразрезной и основоразрезной ворс из коротких вертикально стоящих волокон хлопка. Выпускаются хлопчатобумажные ворсовые ткани и хлопколавсановые с вложением в пряжу 33%. В ворсовую группу входят бархат, полубархат и вельветы.

Бархат и полубархат вырабатываются из гребенной пряжи , имеют на лицевой поверхности сплошной ворс, бывают гладкокрашеные и с печатным рисунком. Бархат имеет крученную гребенную пряжу средней линейной плотности в основе и утке. Полубархат в отличие от бархата в уточной системе однониточную пряжу. Ширина полубархата нерациональная – 53 см, бархата 75, 140, 145 см.

Вельветы имеют на лицевой поверхности ворсовые полосы, идущие вдоль ткани. Различают вельвет – рубчик, который имеет узкую ворсовую полосу, и вельвет – корд, который имеет широкую ворсовую полосу. Ассортимент вельветов постоянно обновляется благодаря выпуску хлопколавсановых вельветов, вельветов (шириной до 1 см) ворсовой полосой, чередованием ворсовых широких и узких полос, вельветов с фасоновой стрижкой ворсовых полос.

Ворсовые ткани наиболее сложные в швейной обработке. При раскрое необходимо следить за тем, чтобы ворс во всех деталях был направлен снизу вверх. Плотные ткани прорубаются швейной иглой, при распарывании в местах прорубов высыпается ворс. ВТО следует проводить на кардоленте. При стирке изделия не рекомендуется выкручивать.

Лекция № 5  :   Платьевые ткани.

Хлопчатобумажные платьевые ткани используют в основном для изготовления домашней одежды и летних платьев, блузок, юбок и сарафанов, предназначенных для отдыха. Платьевые ткани из хлопчатобумажной и хлопковискозной пряжи имеют высокие показатели гигиенических свойств. Применение искусственных нитей в сочетании с хлопчатобумажной пряжей для изготовления платьевых тканей позволяет придать им всевозможные внешние эффекты (шерстистость, меланж, блеск и т.д.).

Для повседневной и домашней женской одежды, а также одежды для детей, применяют ворсоразрезные хлопчатобумажные ткани. Благодаря ряду положительных свойств хлопчатобумажных тканей с химическими волокнами, а также применение отделок – несминаемой, лощения, тиснения – эти ткани являются перспективными в группе платьевых.

Классические платьевые хлопчатобумажные ткани - это ситец, бязь, сатин.

Вольта – наиболее тонкая, легкая, полупрозрачная ткань, мягкая, обладает значительной растяжимостью, поэтому при раскрое возможны перекосы, поверхностная плотность 60 г/м2.

Батист – тонкая ткань, в отличие от вольты более плотная, с несколько большей поверхностной плотностью 71 г/м2.

Поплин и тафта – как называемые ложнорепсовые, или рубчиковые ткани, вырабатываемые полотняным переплетением из крученной гребной пряжи в основе и утке. Вследствие большой плотности основных нитей, чем уточных, образуются поперечные рубчики. Мерсеризация придет поплину и тафте шелковистость. Тафта отличается от поплина несколько большей толщиной нитей и поверхностной плотностью. Недостатки – повышенная  осыпаемость и усадка по основе.

Репс – ткань типа тафты, но более толстая, плотная, тяжелая, с ясно выраженным рубчиком. Выпускают репс мерсеризованным, беленным, гладкокрашеным, напечатанным.

Шотландка – пестротканая клетчатая ткань саржевого переплетения из пряжи средней и ниже средней толщины. В тканях большинство артикулов в основе взята крученная пряжа, а в утке некрученая. Шотландку некоторых артикулов вырабатывают из пряжи фасонной крутки, мелкоузорчатым переплетением, с применением штапельной пряжи или вискозной нити в утке. Это ткани высокого качества, хорошо имитирующие шерстяные шотландки. Они имеют среднюю плотность, требуют внимания при настиле, при пошиве затруднений не вызывают.

Фланель – ткань репсового переплетения (уточного) или саржевого с двухсторонним редким начесом, сквозь который просматривается переплетение. Вырабатывают также фланели с содержанием в утке 20% штапельного вискозного волокна, что придает ткани повышенный блеск. Выпускают белой, гладкокрашеной и напечатанной. Усадка 4 – 5%. Используют для детских платьев и белья, женских платьев, халатов, пижам, а также в качестве прикладного материала (для карманов зимних пальто).

Байка – самая толстая и тяжелая ткань, вырабатываемая двухлицевым переплетением с двухсторонним густым начесом, полностью закрывающим переплетением нитей. Выпускают гладкокрашеной и используют для изготовления теплых спортивных костюмов.

Льняные ткани по волокнистому составу вырабатывают однородными (100% льна) и льнолавсановыми, а также в сочетании льняной пряжи с х/б и комплексными нитями (вискозными, капроновыми, лавсановыми).

Классическими однородными платьевыми тканями являются полотно и рогожка. Эти ткани тяжелые, гладкие, блестящие, малорастяжимые. Суровые полотна хорошо использовать для вышивки и мережки.

Шерстяные ткани вырабатывают из чистошерстяной пряжи и из смеси чистошерстяной пряжи с химическими волокнами шерстовискозными, шерстовискознокапроновыми, шерстолавсановыми, шерстолавсановискозными, шерстонитроновыми, шерстонитроновискозными. В зависимости от вида шерсятной пряжи ткани подразделяют на: камвольные и тонкосуконные.

Введение в смесь вискозных волокон увеличивает драпируемость тканей, но снижает их формоустойчивость и повышает сминаемость и растяжимость. Введение нитроновых волокон тканям яркость шерстистость. Эти ткани малоусадочны, несминаемы, устойчивы к образованию пиллинга.

Для изготовления платье – костюмов используют тонкосуконные ткани (рыхлые, ворсистые, мягкие, более тяжелые).

Чистошерстяные ткани в основном выпускаются гладкокрашеными, чтобы лучше была видна фактура материала и набивка, а полушерстяные, главным образом, пестротканые и меланжевыми.

К классическим плательным тканям относятся креп, кашемир, вуаль фланель.

Креп – общее название высококачественных тканей из различных видов сырья с мелкошероховатой теневой поверхностью, за счет использования пряжи повышенной крутки, придающей повышенную упругость, легкость могут быть гладкокрашеными или оформлены ткацкими рисунками.

Фланель – мягкая, имеющая ворс с обеих сторон, как правило, оформляется в мягкой цветовой гамме, может быть гладкокрашеной или пестротканой с классическим рисунками – жаккардовыми или бивными.

Кашемир – высококачественная мягкая, тонкая и легкая ткань с четко проступающим тонким диагоналевым рубчиком, может быть гладкокрашеной и набивной.

Шелковые ткани весьма разнообразны по виду используемого сырья переплетению, отделке и назначению. Их получают из натурального шелка, искусственных и синтетических волокон и нитей. При выработке этих тканей используются полотняное, саржевое, атласное, мелкоузорчатое, жаккардовое и сложное переплетение.

Ткани из натурального шёлка получают из нитей шелка - сырца одиночных и кручёных, а также из шёлковой кручёной пряжи. Эти ткани красивы, мягки, имеют приятное туше, отличаются хорошей драпируемостью и малой поверхностной плотностью. На долю тканей из натурального шёлка приходится всего лить. 4% общего выпуска шёлковых тканей.

Основное направление развития ассортимента шелковых тканей - это выпуск тканей из химических волокон, по внешнему виду и свойствам максимально приближающихся к тканям из натурального сырья. Выпускаются хлопкоподобные, шелкоподобные ткани и ткани имитирующие шерстяные. Шелкоподобные ткани платьевого и блузочного назначения из модифицированных полых и профилируемых нитей имеют повышенные гигиенические и эстетические свойства, отличаются мягкостью и хорошей драпируемостью. Хлопкоподобные ткани блузочного и платьево – костюмного ассортимента имеют разреженные структуры, отличаются лёгкостью и драпируемостью. Ткани имитирующие шерстяные, вырабатываются из текстурированных, комбинированных и фасонных нитей креповым, мелкоузорчатым и крупноузорчатыми переплетениями.

К классическим шелковым тканям относятся: атлас, поплин, чесуча, муслин, тафта, крепдешин, креп – жоржет, шифон, бархат и пан – бархат.

Креп – шифон – наиболее легкая тонкая прозрачная ткань креповой подгруппы. Вырабатывается полотняным переплетением из шелка и крепа в основе и утке, бывает гладкокрашеной и с печатным рисунком. Ширина ткани 90, 95, 105 см., поверхностная плотность 25 – 35 г/м2.

Технологические свойства тканей зависят от волокнистого состава, вида переплетения и плотности. Гладкие ткани скользят и смещаются при раскрое, дают раздвижку нитей в швах.

Лекция № 6 :Подкладочные ткани.

Подкладочные материалы улучшают внешний вид и эксплуатационные свойства швейных изделий. В качестве подкладки швейных изделий различного назначения используют шелковые, полушелковые, синтетические и хлопчатобумажные подкладочные ткани; тонкие, гладкие синтетические полотна, искусственный и натуральный мех. К этому ассортименту относят также карманные ткани и используемые для подкладки карманов трикотажные полотна.

Вискозные и вискозно – ацетатные подкладочные ткани вырабатывают из комплексных нитей атласным, саржевым, мелкоузорчатым и крупноузорчатым переплетениями. Выпускают гладкокрашеные подкладки, пестротканые в полоску и клетку и с эффектом шанжан. Классические подкладочные ткани альпак, дудун, дамасе – гладкокрашеные крупноузорчатые переплетения с пышными растительными рисунками, в которых используются контраст матовой или фактурной поверхности с гладкой блестящей. Вырабатывают эти ткани из комплексных вискозных нитей: альпак имеет ацетатный уток.

Полушелковые подкладочные ткани вырабатывают основным саржевым, атласным и крупноузорчатым переплетением из вискозных нитей по основе и х/б пряжив утке. Это прочные, износостойкие гладкокрашеные ткани. Наибольшее применение имеют подкладочные саржи и сатин – дубль.

Полушелковые подкладочные ткани превосходят шелковые по прочности и износостойкости, но по сравнению с ним более толстые, массивные и в процессе не эксплуатации дают на изнаночной стороне пиллинг – эффект. Шелковые и полушелковые подкладочные ткани сильно сминаются, осыпаются, дают раздвижку в швах, от действия пара и воды на них образуются матовые пятна.

Синтетические подкладочные ткани вырабатывают полотняным переплетением из комплексных нитей, они имеют ровную лицевую поверхность. Ткани характеризуются легкостью (50 – 70 г/м2), высокой прочностью на разрыв и на истирание, но имеют низкие гигиенические показатели. Их применяют в качестве подкладки к изделиям из безусадочных материалов.

Хлопчатобумажные подкладочные ткани имеют ограниченное применение. В качестве подкладки к дешевым изделиям используют сатины, саржу рукавную, белоземельную с продольной узкой печатной полосой. Сатин – трико (плотная ткань с мелким пологим рубчиком, используется как подкладка к шинелям).

Ведутся работы по выпуску подкладочных тканей из хлопка, с добавлением синтетических волокон.

Подкладочные ткани вырабатывают из следующих нитей и их сочетаний:

- вискозных нитей в основе и в утке,

- вискозных нитей в основе и ацетатных в утке,

- вискозных нитей в основе и триацетатных в утке,

- вискозных нитей в основе и вискозной пряжи в утке,

- вискозных в основе и хлопчатобумажной в утке,

- вискозной в основе и полиэфирных текстурированных в утке,

- вискозных в основе и капроновых в утке,

- капроновых в основе и в утке,

- капроновых в основе и вискозных в утке,

- капроновых в основе и вискозных и ацетатных в утке,

- капроновых в основе и полиэфирных текстурированных в утке,

- полиэфирных в основе и полиэфирных текстурированных в утке.

Подкладочные ткани по поверхностной плотности подразделяются на легкие - до 90 г/м2, средние – 90 – 110 г/м2, тяжёлые 111 г/м2 и выше.

Свойства подкладочных тканей существенно зависит от волокнистого состава и структурных характеристик тканей.

Ассортимент шерстяных подкладочных тканей ограничен, типовыми

артикулами 4951 и 4952. Их вырабатывают из шерстяных, лавсановых, вискозных, нитроновых волокон. Поверхностная плотность 397 и 263 г/м2.

Эти подкладочные Материалы выполняют также функцию утеплителя.

При подборе подкладочных тканей в пакет, изделие учитывают вид изделия и поверхность их материала. г/м2.

| Наименование | Основной материал | Подкладочный материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Костюмы, плащи, пальто из легких тканей | До 200 | До 90 |
| Костюмы мужские и женские | 200…500 | 90…120 |
| Пальто мужские и женские | Более 350 | 120…150 |

В мужских костюмах из синтетических тканей, в куртках, плащах, непромокаемых пальто и полупальто из безусадочных материалов в качестве подкладки широко используют тонкие гладкие полиамидные трикотажные полотна, которые хорошо скользят, малоусадочны, обладают исключительно высокой прочностью и износостойкостью.

Для подкладки карманов выпускают специальные карманные ткани прочные, плотные, гладкокрашеные хлопчатобумажные ткани (бязь, гринсбон) или тикластик. Чаще для подкладки карманов используют подкладочные ткани, а в трикотажных изделиях – материалы верха. В изделиях интенсивной носки для подкладки карманов применяют тонкие прочные гладкие полиамидные трикотажные полотна.

К подкладочным тканям применяют следующие требования: они не должны электризоваться, их отделка во избежание появления пятен должна быть стойка к ВТО при температуре не ниже 140°С, усадка не должна превышать 2%, изменение показателей свойств после трех химических чисток не должны превышать 20%.

Лекция № 7 :Прокладочные материалы

Для придания формы отдельным деталям одежды, обеспечения сохранности этой формы в процессе носки, а также для упрочнения деталей и предотвращения их растяжимости используют разнообразные прокладочные материалы. Это классические прокладочные ткани – коленкор, хлопчатобумажные, льняные и полульняные бортовки, химические волокна, ткани с полушерстяным утком и бортовки с добавлением химических волокон, волосяные ткани, многозональные прокладочные ткани, воротничковые ткани, нетканые материалы клеевого и комбинированных способов изготовления (флизелин, прокламелин, фильц, сюнт, Вива, Лийва), прикладные ленты (полульняная бортовая кромка, корсажные и др.).

Особенностью прокладочных материалов является повышенная жесткость, которая обеспечивается структурой, аппретированием или пропитками. Некоторые прокладочные материалы имеют клеевое покрытие.

Льняные бортики имеют наиболее широкое применение. Их вырабатывают полотняным переплетением из суровой льняной пряжи мокрого прядения, поверхностная плотность 230 – 300 г/м2, их усадка по основе 2,3 – 4,5%, по утку 1,2 – 3,5%. Некоторые бортовки дают усадку до 7%.

Полульняные бортовки вырабатывают на хлопчатобумажной основе или из льнолавсановой пряжи, содержащей 67% волокон льна и 33% лавсана. Поверхностная плотность льнолавсановых бортовок 192 – 207 г/м2. Полульняные бортовки значительно светлее чистольняных.

Хлопчатобумажная бортовая ткань – гладкокрашеная полотняного переплетения, равноплотная ткань из кардной толстой пряжи, имеет жесткую отделку, ее поверхностная плотность 180 – 225 г/м2.

Бортовые ткани с полушерстяным утком вырабатывают полотняным переплетением на суровой  крученой хлопчатобумажной кардной основе. В уточной системе смешанная шерстяная пряжа, содержащая грубую шерсть и лавсан, скручена с капроновой нитью. Ткани имеют высокое линейное заполнение и для придания жесткости пропитываются карбомолом, хлористым или поливинилацетатной эмульсией. Толщина тканей 0,69 – 0,82 мм, их поверхностная плотность 226 – 268 г/м2, усадка 2 – 2,8%.

Бортовые ткани с добавлением химических волокон (льнонитроновые, армированные, льнокапроновые, льновискозные, льновискозно – лавсановые, хлопкополиэфирные) имеют толщину 0,7521, 03 мм., поверхностную плотность 220 – 226 г/м2, усадку до 1%.

Бортовые ткани должны отвечать следующим требованиям: поверхностность бортовых тканей должна быть гладкой, без утолщений, которые могут проступать на поверхности готовых изделий; усадка от замачивания не должна превышать 2%.

Волосяные ткани применяют для изготовления пальто и костюмов. Их делят на натуральные и искусственные.

Натуральную волосяную ткань вырабатывают полотняным переплетением из суровой хлопчатобумажной пряжи в основе и конского волоса в утке, ее ширина 22см. ткань характеризуется повышенной упругостью, хорошо держит форму ботра, ставится в изделиях высшего качества.

Искусственная волосяная ткань в отличии от натуральной имеет в утке капроновые мононити (жилки) диаметром 0,25 – 0,4 мм., обладает повышенной жесткостью, ее ширина 78 см. Качество искусственной волосяной ткани ниже, чем натуральной, так как хлопчатобумажная основа скользит по капроновым жилки и сильно сдвигается, острые срезы капроновых жилок легко прокалываются основные материалы и входят на поверхность изделия, поэтому срезы искусственной волосяной ткани должны быть предварительно оплавлены, а затем окантованы плотной подкладочной тканью или прикладной лентой. Поверхностная плотность волосяных тканей 2702350 г/м2.

Коленкор – хлопчатобумажная тонкая прокладочная ткань, это гладкокрашеный миткаль с лощеной отделкой. Его используют для придания формы, упрочнения участков одежды и предотвращения их растяжения (долевики в карманах, прокладка в воротниках, клапанах, листочках и пр.). В изделиях из белых основных материалов вместо коленкора ставят отбеленную бязь или мадопалам.

Флизелин – первый клееный материал (нетканый, используемый для прокладки в борта, воротники, хлястики, клапаны, шлицы, листочки карманов, вниз изделий, В состав волокнистого холста флизелина входит смесь хлопка с капроновыми волокнами или смесь капроновых и вискозных волокон, толщина флизелина 0,3 – 0,9 мм., поверхностная плотность 90 – 110 г/м2, ширина 125 см.. Флизелин обладает легкостью, высокой жесткостью и упругостью, прочностью и износостойкостью, достаточной для проведения многократных стирок и химических изделий.

Недостаток флизелина является отсутствие возможности       и способность в процессе эксплуатации расслаиваться.

В настоящее время выпускается широкий ассортимент клееных прокладочных материалов, по своим свойствам аналогичных флизелину. Это полотна Изо, Сипрон, Вазопрон, Малыш, Термолан и др., содержащие в составе холста химических волокон или выпускаемые с добавлением шерсти. Их ширина 90 – 150 см., поверхностная плотность 40 – 330 г/м2.

Прокламелин – нетканое клееное прокладочное полотно, выработанное из смеси вискозных и нитроновых штапельных волокон (50 на 50%). Поверхностная плотность прокламелина 50,70 и 100г/м2, ширина 90 см. Устойчив к нагреванию до температуры 160°С, а также к стирке и химической чистке. Применяют прокламелин для прокладок женского пальто из трикотажных полотен, плащей и др. Обладает высокой упругостью, неосыпаемостью, незначительной усадкой, стойкостью к стирке, химчистке.

Натуральную волосяную ткань вырабатывают полотняным переплетением из суровой хлопчатобумажной пряжи в основе и утке, ее ширина 22 см. Ткань характеризуется повышенной упругостью, хорошо держит форму борта, ставится в изделиях высшего качества.

Искусственная волосяная ткань в отличие от натуральной имеет в утке капроновые мононити (жилки) диаметром 0,25 – 0,4 мм. Обладает повышенной жесткостью, ее ширина 78 см. Качество искусственной волосяной ткани ниже, чем натуральной, так как хлопчатобумажная основа скользит по капроновым жилкам и сильно сдвигается, острые срезы капроновых жилок легко прокалывают основные материалы и выходят на поверхность изделия, поэтому срезы искусственной волосяной ткани должны быть предварительно оплавлены, а затем окантованы плотной прокладочной тканью или лентой. Поверхностная плотность волосяных тканей 270 – 350 г/м2.

Коленкор – хлопчатобумажная тонкая прокладочная ткань. Это гладкокрашеный миткаль с лощеной отделкой. Его используют для придания формы, упрочнения участков одежды и предотвращения их растяжения (долевики в карманах, прокладка в воротниках, листочках и пр.). В изделиях из белых основных материалов вместо коленкора ставят отбеленную бязь или мадополам.

Флизелин – клееный нетканый материал, используемый для прокладки борта, воротника, хлястики и т.д. Флизелин с клееным покрытием используют для фронтального дублирования деталей швейных и трикотажных изделий. В составе волокнистого холста флизелин – смесь хлопка с капроновыми волокнами или смесь капроновых и вискозных волокон. Толщина флизелина 0,3 – 0,9 мм., поверхностная плотность 90 – 110 г/м2, ширина 125 см. Флизелин обладает легкостью и упругостью, прочностью и износостойкостью, достаточной для проведения многократных стирок и химических чисток изделий.

В настоящее время выпускается широкий ассортимент клееных нетканых прокладочных материалов, по свойствам аналогичных флизелину и устойчивых к стирке и химической чистке. Это полотна прокламелин, Изо, Сипрон, Вазопрон, Малыш, Термолан и др., содержащие в составе холста смесь химических волокон или выпускаемые с добавлением шерсти Их ширина 90 – 150 см., поверхностная плотность 40 – 330 г/м2.

Комбинированным способом, иглопробивным в сочетании с клеевым, вырабатывают нетканое полотно Фильц, содержащие 70% шерсти, его ширина 145 см., поверхностная плотность 210 г/м2. Полотно внешне напоминает сукно, но при внимательном рассмотрении заметны проколы игл. Его применяют при изготовлении пиджаков как бортовую прокладку и материал для нижних воротников, выпускают гладкокрашеный и меланжевый.

Флизелин используют в качестве однослойных бортовых прокладок при изготовлении плащей и прокладок для женских деталей костюмов. Для флизелина характерна бумагободобность, ломкость, значительная анизотропия свойств по длине и ширине, обусловленная ориентированным расположением волокон в волокнистом холсте, что отрицательно сказывается на качество швейных изделий. Прокламелин же пропускают на агрегатах с вакуумным отсосом и неориентированным расположением волокон в холсте, поэтому он обладает большей объемностью, равномерностью свойств по длине и ширине, большей жесткостью.

Иглопробивным в сочетании с клеевым вырабатывают нетканое полотно Фильц, содержащее 70% шерсти, его ширина 145 см, поверхностная плотность 220 г/м2. В качестве связующего вещества используется латекс. Полотно по внешнему виду напоминает сукно, но при внимательном рассмотрении заметны проколы игл. Его применяют при изготовлении пиджаков как бортовую прокладку и материалы для нижних воротников: выпускают гладкокрашеный и меланжевый.

Термоклеевые многозональные прокладочные ткани применяют для фронтального дублирования полочек пиджаков и пальто. В структуре четко разграничены цветными нитями три зоны: женская, полужесткая и мягкая, которые отличаются друг от друга волокнистым свойствам, линейным заполнением, толщиной, жесткостью, поверхностной плотностью. Расположение зон в направлении основы или утка последовательное или зеркальное. Ткани имеют регулярное точечное полиамидное покрытие.

Кроме того, иглопробивным в сочетании с клеевым изготавливают полушерстяные полотна Вива и Лийва (с клеевым покрытием). В состав этих полотен входят восстановленная шерсть, капроновые и вискозные волокна.

Аналогичные по изготовлению облегченные (30 – 50 г/м2) прокладочные материалы с регулярным точечным полиамидным покрытием для фронтального дублирования юшвейных изделий – Сюнт и Аломор (для        воротников) состоят из смеси нитроновых, капроновых и вискозных волокон. Полотна Вива Лийва, Сюнт и Аломор по технологическим свойствам аналогичны флизелину.

При изготовлении швейных изделий применяют следующие основные виды клеев: полиамидные (ПА), полиэтилен высокого давления, поливинилхлоридные и поливинилбутиралевые

Лекция № 8 : Утепляющие материалы.

Для изготовления утепляющей прокладки в одежде используют вату, ватин, иглопробивные теплоизоляционные полотна, иглопробивные одежные утеплители, клееные объемные утеплители, поролон.

Вата делится на хлопчатобумажную и шерстяную (применяются очень редко). Одежная хлопчатобумажная вата изготавливается из хлопка низких сортов, хлопкового пуха и отходов хлопчатобумажного производства (коротких отходов), полученных при прядении и ткачестве.

В зависимости от процентного соотношения применяемого сырья и степени его засоренности , одежная вата делится на сорта: люкс, прима, швейная. Вата люкс – белого цвета, наиболее упругая, имеющая засоренность не более 2%. Вата прима – суровая и более засоренная ( до 2,5%). Швейная вата содержит наибольший процент хлопкового пуха и угаров, она бывает суровая и меланжевая, ее засоренность до 3,5%.

В качестве сырья для изготовления шерстяной ваты используют очес овечьей шерсти, верблюжьего и козьего пуха, отходы шерстеобрабатывающего производства. В состав шерстяной ваты добавляют по 30% хлопка или штапельных волокон, которые уменьшают способность свойлачиваться у шерсти. Лучшую по упругости и теплоизоляционным свойствам шерстяную вату вырабатывают из верблюжьего пуха (тайлака).

Ватины бывают трикотажные, холстопрошивные и иглопробивные.

Трикотажные ватины изготавливают на трикотажных машинах. Они имеют грунтовую и начесную (уточную) нить. Для образования грунта используют хлопчатобумажную пряжу. Уточная начесная нить бывает чистошерстяная или смешанная, содержащая не менее 28% шерсти. Ватин, имеющий чистошерстяную начесную нить, считается чистошерстяным. Поверхностная площадь чистошерстяного ватина примерно 290 г/м2, а полушерстяного – 260 г/м2.

Холстопрошивные ватины в зависимости от волокнистого состава холста делятся на шерстяные и хлопчатобумажные. Особенность холстопрошивного ватина – наличие крупной зигзаг – цепочки из хлопчатобумажной пряжи.

Шерстяные ватины наиболее многочисленны (более 35 артикулов). В составе волокнистого холста ватинов могут встречаться в различном процентном соотношении: отходы шерстяного производства, очес полушерстяной гребенной шерсти, вискозные, медно – аммиачные, нитроновые, лавсановые отходы синтетических волокон. Содержание шерсти в холсте от 30 до 85%, поверхностная плотность ватинов 200 – 316 г/м2. Некоторые ватины вырабатывают на каркасе из марли.

Хлопчатобумажные ватины в составе волокнистого холста имеют волокна хлопка и хлопковые отходы (до 30%). Их поверхностная плотность 215 – 450 г/м2.

Холстопрошивные ватины изготавливают также сдублированными с марлей. Эти ватины имеют повышенную массу и в теплозащитной одежде используют в один слой в тех деталях кроя, где ранее использовалось два слоя. При этом обеспечивается теплоизоляция и улучшает качества.

Иглопробивные ватины могут состоять только из скрепленного волокнистого холста или вырабатываться на каркасе (ткань, марля, нетканое полотно). В составе холста ватинов может быть 50% восстановленной шерсти и 50% синтетических волокон. Иглопробивные ватины обладают меньшей стабильностью размеров по сравнению с холстопрошивными.

Теплоизоляционные одежные материалы нетканого производства изготавливают из штапельных химических волокон иглопробивным, валяльно – войлочным, клееным и различными комбинированными способами (термической обработкой вместе с иглопрокалыванием, клееным вместе с иглопрокалыванием).

Ассортимент теплоизоляционных одежных материалов включает:

- объемную ватку из ПАН волокон, изготовленную термической обработкой;

- полотна теплоизоляционные иглопрбивные (синтепоны);

- утеплители иглопробивные одежные;

- клееные объемные теплоизоляционные полотна из лавсановых или смесей нитроновых и лавсановых волокон, склеенных ПВА эмульсией;

- утеплители вязально – прошивные одежные из смеси лавсановых и нитроновых волокон.

Синтетические теплоизоляционные материалы используют при изготовлении стеганных курток, пальто, халатов, покрывал, при производстве дублированных материалов прошивного способа изготовления.

Пенополиуретан (поролон) – мягкий высокопористый легкий и упругий материал, применяемый в одежде в качестве утеплителя. По теплоизоляционным свойствам не уступает вате и ватину, но имеет низкие гигиенические показатели. Обладает морозостойкостью, стойкостью к растяжению, кручению, сжатию, при длительном действии кислорода воздуха теряет гибкость и эластичность (стареет), желтеет, буреет, начинает крошиться. При температуре 150°С размягчается, при температуре 175 – 182°С определяется, выделяя высокотоксичные вещества.

Пух птиц, применяемый в качестве утеплителя в верхней одежде, придает изделиям объемность, обладает упругостью, высоким теплозащитными свойствами и по химическим свойствам аналогичен шерсти, но в процессе эксплуатации изделий наблюдается         пополнится через покровный материал. При изготовлении женских меховых пальто из натурального меха, а также высококачественной утепленной мужской и женской одежды рекомендуется применять полушерстяные тканые     (арт. 48730 и 48781) из пряжи линейной плотностью 125текс по основе и утку саржевого переплетения, поверхностной плотности 257 г/м2. Эти утеплители дают более высокую устойчивость к воздействию сил, вызывающих растяжение. Их используют в виде 1,2 и3 -х слойных прокладок.

Перспективы развития  ассортимента материалов

Значительная роль в решении проблем, направленных на улучшение качества материалов для одежды, принадлежит исследованиям в области текстильного материаловедения, создания рациональных режимов применения материалов при изготовлении одежды. Исследования эксплуатационных свойств материалов для одежды приобретает все большее значение благодаря широкому внедрению в текстильное производство химических волокон и нитей. Эксплуатационные свойства материалов из натурального сырья обеспечиваются комплексом структурных параметров. Из химического сырья можно получить материалы заданными эксплуатационными свойствами при- минимальных затратах сырья и применении наиболее экономичных технологических процессов - ткачества, вязания, способов производства нетканых материалов и др.

Для проектирования материалов, с требуемыми эксплуатационными свойствами проводят систематические исследования ассортимента материалов в целях накопления данных и введения научно обоснованных нормативов показателей качества.

Расширение ассортимента материалов для одежды и связанные с этим увеличение выпуска и обновление видов одежды определяют тенденции более глубокого дифференцирования использования одежды, изменения требований к срокам носки изделий и критериям пригодности изделий к эксплуатации. Появление верхней одежды из комплексных двухслойных и многослойных материалов, искусственных кожи и замши, синтетических трикотажных полотен и тканей, дублированных искусственным мехом, курток и пальто из курточных материалов, пальто из искусственного меха привело к существенным изменениям к традиционным видам верхней одежды - зимним и демисезонных пальто из шерстяных материалов (тканей). Это изменение проявляется в стремлении, к облегчению одежды, повышению её эстетического уровня по конструкции, отделка, формоустойчивости.

Во всех видах одежды заслуженное признание получили трикотажные полотна преимущественно из синтетических нитей благодаря удобству и надёжности в эксплуатации трикотажных изделий. Ассортиментные сдвиги обусловили необходимость развития исследований эксплуатационных свойств материалов с учётом специфики их переработки и использования.

Таким образом, ассортимент тканей и других швейных материалов существующий в настоящее время, представляет широкие возможности для разнообразного оформления одежды. Хорошее знание этого ассортимента, умение определять их качество и правильно использовать при изготовлении той или иной одежды - один из показателей высокой квалификации специалиста-швейника.