- МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Современные материалы для изделий легкой промышленности

ПРАКТИКУМ

для обучающихся по направлению

29.04.05– «Конструирование изделий легкой промышленности»

Профиль– «Проектирование изделий легкой промышленности с применением инновационных технологий»

Ростов-на-Дону

2023

УДК 687.03(076.5)

ББК  37.23я73

М341

Составитель:

к.т.н. доцент кафедры «Дизайн и конструирование изделий лёгкой промышленности»

Рукавишникова А.С.

Рецензенты:

Зав. кафедрой «Дизайн и конструирование изделий лёгкой промышленности», к.т.н. доцент

Лопатченко Т.П.

Рекомендован к внутривузовскому изданию

Практикум содержит описание и руководство к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Современные материалы для изделий легкой промышленности». Тематика и содержание лабораторных работ определены рабочей программой курса. Практикум предназначен для обучающихся очной формы обучения направления подготовки 29.04.05– «Конструирование изделий легкой промышленности». Профиль– «Проектирование изделий легкой промышленности с применением инновационных технологий»

УДК 687.03 (075.8)

ББК 37.24я73

Режим доступа к электронному аналогу печатного издания: http://www.libdb.sssu.ru

© ДГТУ в г. Ростов-на-Дону, 2022

Оглавление

Введение	4

Лабораторная работа №1- Определение структурных характеристик, толщины и поверхностной плотности тканей.	6

Лабораторная работа №2- Определение структурных характеристик, толщины и поверхностной плотности трикотажных полотен.	13

Лабораторная работа №3- Определение характеристик структуры, толщины и массы нетканого полотна.	18

Лабораторная работа №4- Определение показателей физических свойств текстильных материалов	21

Лабораторная работа №5- Конфекционирование материалов для одежды	28

Библиографический список	36

# Введение

Настоящий практикум написан в соответствии с курсом «Современные материалы для изделий легкой промышленности», являющейся одной из научных дисциплин, предусмотренных учебным планом для обучающихся, обучающихся по направлению 29.04.05– «Конструирование изделий легкой промышленности». Профиль– «Проектирование изделий легкой промышленности с применени-ем инновационных технологий»

Основной целью данного практикума является оказание методической помощи в приобретение обучающихся практических навыков в изучении, оценке свойств современных материалов и использовании знаний о характеристиках свойств для принятия грамотных проектно-конструкторских и технологических решений при изготовлении одежды. При составлении практикума учитывалась структура официально признанного учебного пособия для вузов по данной дисциплине под редакцией проф. Бузова Б.А.

С целью облегчения изучения курса дисциплины «Современные материалы для изделий легкой промышленности» в каждой лабораторной работе приведены контрольные вопросы по изучаемой теме.

Подготовка к выполнению лабораторной работы.

- Целями лабораторных работ являются изучение специальных понятий и терминов в области материаловедения, ассортимента материалов для одежды, устройства и принципа действия испытательных приборов, требований стандартов к показателям качества материалов, освоение стандартных методик определения основных параметров и показателей качества материалов, расчетных формул и методов обработки результатов, а также методов неразрушающих испытаний.

- Приступая к лабораторным занятиям, студент должен изучить методические указания к лабораторной работе.

- Каждая лабораторная работа содержит основные сведения и задание студенту для самостоятельной подготовки.

- В основных сведениях даны определения специальных понятий, описание приборов и методов испытаний, методические рекомендации по выполнению работы в лаборатории, порядок расчета показателей и их значение при оценке качества материалов.

- Готовясь к выполнению работы, студент в журнале лабораторных работ должен сформулировать цель работы и ее основные задачи.

- Готовность студента к выполнению работы проверяется в собеседовании с преподавателем, после представления предварительно оформленной лабораторной работы в журнале. Студенты, допущенные к лабораторным занятиям, получают задание на выполнение лабораторной работы.

- На лабораторных занятиях в соответствии с заданием и дополнительными указаниями, полученными от преподавателя, студент производит различные экспериментальные измерения, результаты которых студент заносит в журнал лабораторных работ. После обсуждения полученных результатов с преподавателем студент окончательно оформляет отчет. Оформленная лабораторная работа представляется преподавателю для проверки и повторного собеседования для получения зачета по выполненной работе.

Оформление отчета по лабораторной работе.

Отчет о лабораторной работе содержит пять разделов.

- Цель работы формулируется студентом исходя из темы лабораторной работы, данных, приводимых в лабораторном практикуме или методических указаниях. Цель работы должна быть изложена кратко и отражать существо рассматриваемого вопроса.

- Приборы и материалы. Приводится перечень всех необходимых материалов и оборудования для выполнения лабораторной работы.

- Основные сведения. Приводятся основные понятия из области методов испытания, физико-механических свойств материалов, которые необходимы в данной лабораторной работе.

- Методика проведения работы. В журнале выполняются схемы приборов и установок для определения соответствующих показателей свойств или параметров материалов с полной спецификацией деталей и узлов. Приводятся описание приборов или установок и кратко принцип их работы, а также методика отбора и подготовки образцов испытуемых материалов с обязательной ссылкой на соответствующие государственные стандарты. Затем приводятся методики испытаний и расчета показателей с указанием размерности в СИ.

- Экспериментальная часть. После испытаний студент заносит в журнал первичные результаты (например, нагрузку при разрыве образца, абсолютное удлинение при разрыве, массу до и после намокания образца). Имея первичные результаты, студент по формулам рассчитывает соответствующие показатели, заносит результаты в сводную таблицу.

- Выводы. По результатам лабораторной работы студент обязан сделать выводы, которые основываются на сравнении показателей использованных материалов, оценке тенденций изменений показателей свойств под действием различных факторов, а также на соответствии полученных результатов требованиям государственных стандартов или другой научно-технической документации.

Лабораторная работа №1

# Определение структурных характеристик, толщины и поверхностной плотности тканей.

Цель работы: Изучение методов определения линейных размеров, структурных характеристик, поверхностной плотности ткани.

Приборы и материалы: образцы ткани, текстильная лупа, толщиномер, линейка, толщиномер, электронные весы, препарировальная игла.

Задания: 1. Освоить методы определения линейных размеров, структурных характеристик и поверхностной плотности ткани.

2. Изучить устройство и принцип работы толщиномера?

3. Определить линейные размеры, показатели структурных характеристик и поверхностной плотности ткани.

Основные сведения

К характеристикам структуры ткани относятся: плотность по основе и утку, заполнение (линейное, поверхностное, объемное) и наполнение ткани, заполнение по массе, общая пористость, коэффициент связности и характер опорной поверхности.

Плотность расположения нитей в ткани оценивают числом нитей основы По и утка Пу на 100мм. Значение этого показателя для каждого вида ткани нормируется техническими условиями (ТУ) или техническим описанием (ТО). При несоблюдении регламентированной плотности изменяется масса, прочность, износостойкость, что приводит к браку и понижению сортности ткани. Однако он не учитывает толщину нитей и, следовательно, не может характеризовать степень заполнения ткани нитями. Для этого используют ряд характеристик заполнения и наполнения.

Линейное заполнение показывает, какую часть линейного участка ткани занимают поперечники параллельно лежащих нитей основы или утка. Показатели линейного заполнения по основе Ео и утку Еу, %, рассчитывают по формуле 7.2.

Е0 = d0П0; ЕУ = dУПУ;	(1.1)

где d0 и dy – расчетные диаметры нитей соответственно основы и утка, мм.

Линейное наполнение по основе Но и утку Ну, %, показывает, какую часть линейного участка ткани занимают поперечники нитей обеих систем с учетом их переплетения, но без учета сплющивания и наклонного расположения. Этот показатель определяют по формулам:

Но = (dono + dycy)П0/n0;   Hy = (dyny + соnо)Пу/nу,	 (1.2)

где n0 и nу – число нитей раппорта соответственно основы и утка;

с0 и cу – число полей связи нитей соответственно основы и утка.

Поверхностное заполнение Es, %, показывает какую часть площади ткани занимают нити обеих систем с учетом того, что в местах перекрытий нити накладываются одна на другую и, следовательно, их проекция меньше суммы площадей, занимаемых каждой системой в отдельности. Поверхностное заполнение рассчитывают как:

ES=E0 + Ey-0,01EoEy. 	(1.3)

Опорной поверхностью материала– площадь, его контакта с плоскостью, образуемой вступающими на поверхности нитями и волокнами. Любое текстильное полотно изнашивается прежде всего по опорной поверхности, в первую очередь подверженной механическим и физическим воздействиям.

Длина ткани L, м, – расстояние между началом и концом куска, измеренное параллельно нитям основы.

Ширина ткани В, см, – расстояние между двумя краями куска вместе с кромками или без них, измеренное в направлении, перпендикулярном нитям основы.

Толщина ткани D, мм, – расстояние между лицевой и изнаночной поверхностями ткани, измеренное при определенном давлении.

Для измерения толщины материалов используют, как правило, толщиномеры типа ТР (толщиномер ручной) и ТН (толщиномер настольный) (рис. 1.1), которые могут различаться диапазоном измерения, вылетом дуги корпуса, а также наличием или отсутствием механизма нормированного измерения усилий. Принцип действия толщиномера сводится к измерению вертикального расстояния между поддерживающей площадкой, на которой находится проба материала, и параллельной ей измерительной площадкой, через которую передается давление на пробу.

Устройство и принцип работы толщиномера ТН 40-160.Стандартным требованиям (ГОСТ 12023 – 93) отвечает толщиномер ТН 40-160 индикаторного типа с нормированным измерительным усилием. Цена деления 0,1мм. Диапазон измерений 0-40мм.

Перед работой с прибором проверить нулевую установку. Если при соприкосновении измерительных поверхностей стрелка отсчетного устройства не совмещается с нулевым штрихом шкалы, то поворотом ободка совместить нулевой штрих со стрелкой (при этом ослаблять прижим винта на корпусе).

Необходимо также проверить постоянство показаний. Для этого измерительный стержень поднять на 2-4мм и опустить два-три раза. Если при сомкнутых измерительных поверхностях стрелка займет какое-либо другое положение, то поворотом ободка совместить с ней нулевой штрих шкалы.

Рис. 1.1. Общий вид настольного толщиномера

1 – рычаг, 2 – индикатор, 3 – малая шкала, 4 – верхний столик, 5 – нижний столик, 6 – ободок, 7 – измерительный стержень.

Точечную пробу помещают между нижним неподвижным и верхним подвижным столиками. Перемещение верхнего столика передается на индикатор, имеющий две шкалы.

Для измерения диаметра швейных ниток к толщиномеру необходимо специальное гребенчатое приспособление. Нитки заправляют между зубьями гребенок и дисками прибора. После опускания верхнего диска на нитки стрелка шкалы толщиномера показывает значение диаметра ниток. Наиболее точный результат получается после одновременной заправки шести и более ниток. При этом нитки меньше сплющиваются под давлением дисков [2]. Провести 10 таких испытаний, далее вывести среднее значение, сравнить полученные фактические и расчетные значения диаметра ниток, сделать выводы.

Линейная плотность ткани ML, г/м, – масса 1 м ткани по длине при ее фактической ширине (погонного метра) может быть определена путем пересчета массы т, г, точечной пробы длиной L, мм, по формуле

ML =103 m/L.	 (1.4)

Поверхностная плотность ткани (масса 1 м2) является стандартной характеристикой, показатели которой по каждому виду ткани регламентируются технической документацией; отклонение от нормы допускается в строго установленных пределах. Поверхностную плотность ткани Ms, г/м2, определяют путем пересчета массы точечной пробы длиной L, мм, и шириной В, мм, на площадь 1 м2:

Ms = m106/LB. 	(1.5)

Поверхностная плотность может быть рассчитана по структурным показателям ткани как:

Msр=0,01(П0Т0+ПуТу)	(1.6)

где Т0 ,Ту- линейная плотность нитей, текс.

η – коэффициент, учитывающий изменения массы, происходящие при выработке ткани. Коэффициент η определяется по таблице, представленной ниже [1].

Т а б л и ц а 1.1 – Коэффициент η, учитывающий изменения массы ткани, происходящие при выработке и отделке

| Материал | Коэффициент η |
| --- | --- |
| Ткани: |  |
| хлопчатобумажные | 1,04 |
| грубосуконные | 1,25 |
| тонкосуконные | 1,30 |
| гребенные шерстяные | 1,07 |
| льняные | 0,90 |

Отклонение значений поверхностной плотности, полученных экспериментальным и расчетным методами,

MS = 100(MS - Msp)/Msp	(1.7)

не должно превышать 2 %.

Вследствие гигроскопичности текстильных волокон и нитей поверхностная плотность ткани может существенно изменяться в зависимости от ее влажности. Поэтому поверхностную плотность ткани определяют при нормированной влажности.

Методика выполнения работы

Методика отбора проб. Лабораторное определение показателей строения и свойств тканей проводят на точечных пробах, представляющих собой отрезки материала во всю его ширину. Форму, размеры и количество элементарных проб определяют по соответствующим стандартам для видов испытаний или по предлагаемым методикам.

Линейные размеры ткани определяют по точечной пробе, которую располагают на столе в одной плоскости в расправленном состоянии, без натяжения. Длину L и ширину В пробы измеряют с помощью измерительной линейки с погрешностью до 1 мм, располагая линейку при измерении длины параллельно кромке, а при измерении ширины перпендикулярно ей. Измерения проводят в трех местах: посередине точечной пробы и на расстоянии 50 мм от краев с каждой стороны. Ширину ткани с пневмомеханических станков определяют без учета бахромы. Средние значения длины и ширины пробы устанавливают как среднее арифметическое трех измерений.

Толщину определяют толщиномером по [ГОСТ 12023 – 93 (ИСО 5084 – 77)] путем измерения вертикального расстояния между поддерживающей площадкой, на которой находится проба ткани, и параллельной ей измерительной площадкой, через которую передается давление на пробу.

Измерение толщины проводят равномерно по всей поверхности точечной пробы или по диагонали на расстоянии от края не менее 10 % ширины полотна. Места измерения выбирают таким образом, чтобы в общую выборку были включены все особенности структуры поверхности (рубчики, выпуклости, тиснения и т.п.). В тканях с крупноузорчатым переплетением измерения толщины проводят по всем участкам раппорта. Толщину ткани рассчитывают как среднее арифметическое 10 измерений в разных местах точечной пробы.

Массу точечной пробы измеряют на электронных лабораторных весах с погрешностью до 0,05г, соблюдя установленные правила, указанные в ГОСТ 10681-75. Для непрерывности выполняемой студентами работы, образцы материалов должны быть заранее выдержаны в нормальных условиях.

Определение числа нитей основы и утка Для определения числа нитей по основе По и утку Пу вырезают элементарные пробы размером 110х60 мм в количестве двух – по основе и 3 – по утку. Подготовка проб к анализу заключается в выравнивании их размеров до 100х50 мм удалением нитей с четырех сторон пробы. Далее подсчитывают количество нитей основы и утка по бахроме на длине 50 мм короткой стороны элементарной пробы и пересчитывают на длину 100 мм. Число нитей рассчитывают как среднее арифметическое двух измерений основы и трех измерений утка (ГОСТ 3812-72). Плотность тканей, состоящих из нескольких разных систем основных и уточных нитей, определяют отдельно для каждой системы. При определении плотности темные ткани рекомендуется располагать на светлом фон, а светлые – на темном. Число нитей подсчитывают, пользуясь текстильными лупами [2].

Для определения линейного заполнения необходимо знать линейную плотность. Вырезают две элементарные пробы 50х100 мм с длинной стороной вдоль основы и три пробы того же размера с длинной стороной вдоль утка. От каждой элементарной пробы с двух длинных сторон вынимают по 25 нитей и складывают в пучок из 50 нитей с суммарной длиной 5 м (без учета уработки и усадки нитей). Каждый пучок нитей взвешивают на торсионных весах с погрешностью до 1 мг. Массу нитей определяют как среднее арифметическое двух измерений нитей основы (т0) и трех измерений нитей утка (ту). Далее рассчитывают линейную плотность нитей и их расчетный диаметр по формулам (1.8), (1.9).

Линейная плотность Т, текс, косвенная единица измерения толщины волокон или нитей, прямо пропорциональна площади их поперечного сечения, т.е. чем больше числовое значение текса, тем толще нить. Определяется как отношение массы нити т, г, к ее длине L, км:

T=1000 m/L	     (1.8)

Единицами измерения линейной плотности, кроме текса по ГОСТ 10878-70, являются миллитекс (мтекс) 1 мтекс = 10-3 текс; децитекс (дтекс) 1 дтекс = 10-1 текс; килотекс (ктекс) = 103 текс.

Расчетный диаметр нити, мм, определяют по формуле

dp=0,0357Тδ                                       (1.9)

где  – средняя плотность нити, мг/мм3 значения которой приведены ниже.

| Текстильная нить | Средняя плотность нити, мг/мм3[1] |
| --- | --- |
| Пряжа: |  |
| Хлопчатобумажная | 0,8-0,9 |
| Льняная | 0,9-1,0 |
| шерстяная аппаратная | 0,7 |
| гребенная | 0,8 |
| вискозная | 0,8 |
| Комплексная нить: |  |
| вискозная | 1,1 |
| ацетатная | 1,0-1,2 |
| капроновая | 0,6-1,0 |
| лавсановая | 0,6-0,9 |

Используя результаты измерений, рассчитывают показатели структурных характеристик ткани, линейную и поверхностную плотности по формулам.

Экспериментальные и расчетные показатели линейных размеров, структурных характеристик и поверхностной плотности заносят в таблицу 1.2.

Т а б л и ц а 1.2- Структурные характеристики, толщина и поверхностная плотность тканей

| Образец материала | Плотность на 100мм |  | Линейная плотность нити, текс T=1000 m/L |  | Линейное заполнение, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основа, П0 | Уток, Пу | Основа, П0 | Уток, Пу | Основа, Е0=d0П0 | Уток, ЕУ=dУПУ |

Продолжение таблицы 1.2

| Поверхностное заполнение, % ES=EO + Ey-0,01EoEy, | Толщина ткани, D, мм | Поверхностная плотность ткани |  | Отклонение значений поверхностной плотности, % MS = 100(MS – Msp)/Msp | Диаметр нитей, мм dp=0,0357Тδ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт., г/м2 Ms = m106/LB | Расчет, г/м2 Msр=0,01(П0Т0+ПуТу) |  | Основа, d0 | Уток, dy |

Контрольные вопросы:

- Какие характеристики используют для оценки толщины нитей основы и утка? Опишите методику их определения.

- В чем различие характеристик заполнения и наполнения ткани?

- Характеристики массы тканей и методики их определения.

- Характеристики заполнения тканей и методики их определения.

- Дать определение понятиям «линейное заполнение», «поверхностное заполнение», «заполнение по массе», «поверхностная пористость», «общая пористость», «коэффициент связности», «опорная поверхность»?

- Что такое поверхностная плотность и как ее определить?

- Что такое толщина ткани и как ее определить?

Лабораторная работа №2

# Определение структурных характеристик, толщины и поверхностной плотности трикотажных полотен.

Цель работы: Изучение методов определения линейных размеров, структурных характеристик, поверхностной плотности трикотажных полотен.

Приборы и материалы: образцы трикотажных полотен, текстильная лупа, толщиномер, препарировальная игла, электронные лабораторные весы, транспортир.

Задания: 1. Изучить методы определения и расчета линейных размеров и структурных характеристик трикотажных полотен.

2. Определить линейные размеры, показатели структурных характеристик и поверхностной плотности трикотажных полотен.

Основные сведения

Структура трикотажных полотен характеризуется плотностью вязания, высотой петельного ряда, петельным шагом, длиной нити в петле, углом перекоса петельных столбиков и рядов, показателями заполнения, модулем петли, толщиной нити, опорной поверхностью трикотажа. Показатели этих характеристик, такие как плотность полотна, линейная плотность нитей, являются стандартными показателями качества полотна.

Толщина нити трикотажа характеризуется линейной плотностью Т и расчетным диаметром dH нити [формулы (1.8) и (1.9)].

Плотность вязания полотен оценивают числом петельных столбиков (по горизонтали Пг) и числом петельных рядов (по вертикали Пв), приходящихся на условную единицу длины, равную 50мм.

Длина петельного шага А, мм, (расстояние между двумя соседними петельными столбиками) и высоту петельного ряда В, мм, (расстояние между соседними петельными рядами) рассчитывают по формулам

А = 100/Пг; В= 100/Пв.	(2.1)

Длина нити в петле lп, мм, складывается из длины остова и протяжки; определяется опытным или расчетным путем исходя из геометрической модели структуры трикотажа.

Линейное заполнение Е, %, показывает, какую часть прямолинейного горизонтального Ег или вертикального Ев участка трикотажа занимают диаметры нитей. Для переплетения гладь

Ег = 2dнПг; Eв = dнПв.	(2.2)

Поверхностное заполнение Es, %, показывает, какая часть площади, занимаемая петлей, приходится на площадь проекции нитей в петле. Для переплетения гладь

Es=100(dнlп-4d2н)/(AB).	 (2.3)

Линейные размеры трикотажного полотна характеризуются шириной и толщиной. Ширина полотна определяется как расстояние между сгибами для кулирного трикотажа или между кромками для основовязаного трикотажа. Толщина трикотажа – расстояние между лицевой и изнаночной поверхностями полотна, измеренное при определенном давлении [1].

В трикотажных полотнах возможно отклонение петельных столбиков и рядов от вертикального и горизонтального направлений. Углом перекоса петельных столбиков считают угол наклона петельного столбика к продольному сгибу полотна или кромке, а углом перекоса петельного ряда – угол наклона петельного ряда к линии, перпендикулярной продольному сгибу полотна или кромке.

Поверхностная плотность Ms, г/м2 является характеристикой качества трикотажных полотен, показатели которого нормируются стандартом и технической документацией. Поверхностную плотность трикотажа определяют взвешиванием элементарной пробы и пересчетом ее массы на площадь 1 м2 полотна. Поверхностную плотность можно рассчитать исходя из показателей структуры трикотажного полотна. Для полотен одинарных переплетений

Msр = 10-4lпПгПвТ. 	(2.4)

Опорная поверхность трикотажного полотна определяется его структурой и зависит, главным образом, от вида переплетения, плотности и отделки. Устанавливают опорную поверхность при помощи прибора ЦНИИшерсти.

Методика выполнения работы

Определяют плотность вязания полотна по вертикали Пв и горизонтали Пг путем непосредственного подсчета числа петельных рядов и столбиков на отрезке 50 мм в пяти местах на точечной пробе; при этом каждый последующий замер должен охватывать новые столбики и ряды (ГОСТ 8846-77). Плотность вязания сложных рисунчатых переплетений определяют подсчетом числа петель в одном раппорте, умножают на число полных раппортов в 100 мм и прибавляют число петель в неполном раппорте. Если раппорт в рисунчатом переплетении превышает 100 мм, измеряют длину, занимаемую несколькими раппортами, после чего число петель вычисляют по формулам:

Пг = 100Nгnг/Lг;   Пв = 100Nвnв/Lв	(2.5)

где Nг и Nв – число раппортов соответственно по ширине и длине полотна, расположенных на отрезках длиной Lг и Lв, выраженных в миллиметрах; nг и пв – число соответственно петельных столбиков и рядов в раппорте.

При определении числа петель на 100 мм придерживаются следующих правил:

- в полотнах двойных переплетений с одинаковым числом петель на 100 мм лицевой и изнаночной сторон подсчитывают петли по одной стороне и результат записывают как умножение полученного числа на два (например, 46 х 2);

- в полотнах с различным числом петель на 100 мм лицевой и изнаночной сторон результат подсчета петель записывают в виде суммы, ставя на первое место число петель лицевой стороны (например, 46 + 96);

- в полотнах комбинированных переплетений число петель подсчитывают и записывают для каждого участка переплетения отдельно;

- пропущенные петельные столбики в расчет не принимают;

- в двойных полотнах (например, переплетения ластик и его производных) число петель по горизонтали подсчитывают по лицевым петлям;

- в полотнах прессовых переплетений в общее число петель по вертикали включают наброски, выявляя их путем растяжения или распускания пробы полотна;

- число петель по вертикали полного и неполного жаккарда подсчитывают по лицевой стороне; для определения числа петель на 100 мм по изнаночной стороне полученное число петель умножают на число цветов в петельном ряду для полного жаккарда и на половину числа цветов для неполного жаккарда [1].

Определяют длину нити в петле, для чего из точечной пробы вырезают элементарную пробу длиной не менее 100 мм, равную по ширине 100 петельным столбикам для однолицевых полотен и 50 петельным столбикам для двухлицевых полотен. Для полотен рисунчатых переплетений пробу берут такой длины, чтобы в ней укладывалось целое число раппортов. Длину нити в петле полотен из текстурированных нитей определяют на элементарных пробах, имеющих ширину больше 100 петельных столбиков. Для этого отсчитывают 100 петельных столбиков, ставят метки на крайних петлях и делают надрез, отступив от меток на 5-10 мм.

В подготовленной полоске с однородной петельной структурой распускают ряд за рядом (не менее пяти рядов) и измеряют длину вынутых нитей в распрямленном состоянии. Нить распрямляют следующим образом: прижав указательным пальцем левой руки один конец нити к началу линейки, указательным пальцем правой руки распрямляют нить вдоль линейки.

Определяют линейную плотность нити Т, для чего на электронных весах взвешивают пучок нитей, вынутых для измерения длины нити в петле. Зная суммарную длину нитей, по формулам (1.8) и (1.9) вычисляют линейную плотность и расчетный диаметр.

Толщину трикотажного полотна определяют при помощи толщиномера (см. лаб. раб. №1). Рекомендуется устанавливать не более 1кПа давления площадки толщиномера, т.к. трикотаж легко деформируется.

Определяют угол перекоса при помощи угломера, который представляет собой рамку, снабженную шкалой градусов и вращающейся стрелкой. При измерении угла перекоса петельных столбиков поперек расправленного образца укладывают линейку, устанавливая ее по угольнику строго перпендикулярно продольному сгибу или кромке. К линейке плотно прикладывают угломер и устанавливают его стрелку по направлению петельного столбика. Измерение угла перекоса проводят в 4-х местах образца с точностью до 0,5°.

Определяют поверхностную плотность трикотажного полотна (ГОСТ 8845-77), для чего на технических весах взвешивают элементарные пробы размером 200 х 200 мм или точечную пробу, затем пересчитывают массу на площадь 1 м2. далее определяют фактическую и расчетную поверхностную плотность образцов трикотажных полотен.

Фактическую поверхностную плотность трикотажного полотна рассчитывают по формуле:

Mф = m106/LB	(2.6)

Используя результаты измерений, рассчитывают показатели структурных характеристик и поверхностной плотности образцов трикотажных полотен, предложенных преподавателем, по формулам (2.1-2.10). Экспериментальные и расчетные показатели линейных размеров, структурных характеристик и поверхностной плотности представляют в виде таблицы 2.1.

Т а б л и ц а 2.1- Структурные характеристики, толщина и поверхностная плотность трикотажных полотен

| Образец материала | Плотность на 50 мм |  | Линейная плотность нити, текс | Линейное заполнение, % |  | Поверхностное заполнение, % Es=100(dнlп-4d2н)/(AB), | Диаметр нитей, мм dp=0,0357Тδ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По вертикали | По горизонтали |  | По вертикали, Ег = 2dнПг | По горизонтали, Eв = dнПв. |  |  |

Продолжение таблицы 2.1

| Высота петельного ряда, мм В= 100/Пв | Длина нити в петле, lп, мм | Длина петельного шага, мм А = 100/Пг | Толщина трикотажного полотна, D, мм | Фактическая поверхностная плотность полотна, г/м2 Mф = m106/LB |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

- Какие структурные показатели трикотажного полотна влияют на его поверхностную плотность?

- Дать определение понятиям «длина петельного шага», «длина нити в петле», «объемное заполнение», «модуль петли», «линейное заполнение», поверхностное заполнение», «перекос петельных рядов и столбиков», поверхностная плотность трикотажа»?

- Что такое плотность трикотажного полотна и как ее определить?

- Как определить перекос петельных рядов, петельных столбиков?

- Особенности методики определения толщины трикотажных полотен?

Лабораторная работа №3

# Определение характеристик структуры, толщины и массы нетканого полотна.

Цель работы: 1. Изучить основные структурные характеристики нетканых полотен и методы их определения. Установить показатели этих характеристик.

Приборы и материалы: образцы нетканых полотен, толщиномер, электронные весы, текстильная лупа, препарировальная игла.

Задания: 1.	Определить ориентацию волокон в холсте холстопрошивного нетканого полотна.

2.	Определить плотность прошива полотна и подсчитать длину нити в петле.

3.	Установить с помощью толщиномера толщину нескольких нетканых полотен и сделать вывод о толщинах, характерных для нетканых полотен различного вида и назначения.

4.	Определить с помощью весов поверхностную плотность нетканого полотна.

5.	Отобрать по 1-2 образца различных видов вязальнопрошивных полотен, проанализировать их и результаты свести в таблицу 3.1.

Основные сведения

Различают два основных вида текстильных нетканых полотен (ГОСТ 16430-70): вязально-прошивные, изготовленные провязыванием нитями волокон холста, системы нитей или каркаса, и клееные, в которых волокна холста, система нитей или текстильных полотен скреплены связующим веществом.

Структура нетканых полотен, получаемых на основе волокнистого холста, определяется видом волокон, их ориентацией и расположением в холсте. Волокна могут быть ориентированы и неориентированы в плоскости холста и по толщине материала.

Ориентацию волокон в холсте принято характеризовать углом, образованным прямой, проведенной через концы волокна, и осью полотна. Измерения проводят по волокнам, длина которых соответствует средней длине волокна. Ориентацию волокон в наружных слоях холста нетканого полотна относительно продольного направления устанавливают по методике, принятой для определения угла перекоса петельных рядов и столбиков трикотажного полотна.

Структура нетканых вязально-прошивных полотен, получаемых на основе холста (холстопрошивных), одной или двух взаимно перпендикулярных систем нитей (нитепрошивных) или нескольких слоев текстильных полотен с образованием ворсовой петли (тканепрошивных) определяется плотностью прошива вдоль и поперек нетканого полотна, длиной нити в петле и видом трикотажного переплетения, длиной и массой прошивной нити в 1 м2 полотна.

Плотность прошива по длине ПД характеризуется числом петельных рядов, приходящихся на 50 мм, плотность прошива по ширине ПШ – числом петельных столбиков, приходящихся на ту же длину. Плотность определяют по пробам, вырезанным для определения разрывной нагрузки и удлинения или непосредственно в кусках через каждые 10-15 см. В продольном и поперечном направлениях производят по 5 замеров с точностью до 0,5 петли.

Длина нити в петле определяется отношением длины прошивной нити, полученной путем роспуска определенного числа петель, к числу распущенных петель. Для определения длины нити в петле на пробе сурового полотна отмечают пять петельных столбиков, отступив от края пробы на 2 см. На каждом из 5 петельных столбиков подсчитывают число петель, затем выпарывают их последовательно ряд за рядом, распрямляют нити и измеряют их длину. Длину нити в петле lП рассчитывают по формуле:

lП=Lini	(3.1)

где  Li – сумма длин нитей, выпоротых из образца;

 ni – общее число петель на сумме длин  Li.

Для полотен двух- или многогребеночных переплетений длину нити в петле вычисляют и указывают отдельно по каждой системе прошивных нитей.

Длину прошивных нитей L на 1 м2 полотна определяют по формуле:

L=0.4ПДПШlП	(3.2)

Для характеристики структуры клееных нетканых полотен, кроме расположения волокон, необходимы сведения о расположении связующих веществ в холсте. Различают нетканые полотна, клееные жидкими связующими растворами, эмульсиями, и нетканые полотна, обработанные твердыми связующими в виде порошков, пленок, сеток.

Равномерное распределение связующего вещества в нетканой структуре полотна – необходимый фактор, определяющий изотропию его свойств. Равномерность распределения связующего вещества и тип структуры нетканого клееного полотна определяют с помощью микроскопических исследований образца продольного вида.

Толщину нетканых полотен, так же как тканей и трикотажа, определяют с помощью толщиномера в соответствии с ГОСТ 12023-66. Следует иметь в виду, что рыхлые вязально-прошивные полотна легко сжимаются щупом толщиномера, вследствие чего полученный размер значительно отклоняется от истинной толщины. Поэтому замеры толщины должны производиться при удельной нагрузке, устанавливаемой в зависимости от назначения и структуры нетканого полотна.

Толщину определяют на раскроенных пробах размером 100х100 мм или пробах, предназначенных для получения разрывной нагрузки. Для каждого образца полотна проводят 10 испытаний.

Поверхностную плотность нетканого полотна определяют с помощью технических весов и рассчитывают по тем же формулам, что и массу ткани. В обоих случаях результаты округляются до 1 г.

Для определения неравномерности по массе пробы вязально-прошивных полотен должны иметь размер 100х100 мм, пробы клееных полотен – 50x50 мм.

Методика выполнения работы

Для образцов нетканых полотен, предложенных преподавателем, определить вид, структуру нетканого полотна, ориентацию волокон в холсте, плотность прошива, длину нити в петле, длину прошивных нитей, используя основные сведения лабораторной работы. Определить толщину нетканых волокон и ее поверхностную плотность, используя методы, рассмотренные в лабораторной работе №4.

Результаты работы представить в виде таблицы 3.1.

Т а б л и ц а  3.1-Характеристика образцов нетканых полотен

| Образец материала | Род волокна |  | Длина нити в петле, м, lП=Lini | Плотность прошива |  | Длина прошивных нитей, м, L=0.4ПДПШlП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Холст | Прошивные нити |  | По длине, ПД | По ширине, ПШ. |  |

Продолжение таблицы 3.1

| Толщина нетканого полотна, D, мм | Фактическая поверхностная плотность полотна, г/м2 Ms = m106/LB |
| --- | --- |

Контрольные вопросы:

- Дать понятие определениям «ориентация волокон», «плотность прошива», «длина нити в петле», «длина прошивных нитей»?

- Какие виды переплетений используют при получении вязально-прошивных нетканых полотен?

Лабораторная работа №4

# Определение показателей физических свойств текстильных материалов

Цель работы: Изучить основные характеристики гигиенических свойств материалов и методы их определения.

Приборы и материалы: электронные весы, влагомер с ускоренной сушкой ВУС МТ 250, прибор для определения капиллярности, фильтровальная бумага, образцы тканей, трикотажных и нетканых материалов, ножницы.

Задание: 1. Изучить методы определения фактической влажности и гигроскопичности текстильных материалов;

2. Определить показатели физических свойств текстильных материалов и провести сравнительный анализ результатов;

3. Изучить основные характеристики воздухопроницаемости и факторы, влияющие на воздухопроницаемость материалов и изделий;

4. Изучить методы и приборы для определения воздухопроницаемости материалов.

5. Представить в виде диаграмме результаты определения механических свойств материалов.

Основные сведения

Физические свойства материалов для одежды обеспечивают выполнение гигиенических требований, предъявляемых к ним. Показатели физических свойств влияют на создание комфортных условий в пододежном пространстве. Кроме того, физические свойства обеспечивают выполнение технологических требований, в частности, влияют на выбор параметров влажно-тепловой обработки деталей швейных изделий, на процесс настилания материалов, на затраты времени по уходу за изделиями в период их эксплуатации и т.д.

Физические свойства текстильных материалов характеризуют их способность поглощать и пропускать влагу, воду, пыль, тепло, воздух и т.д. К физическим свойствам относятся гигроскопические свойства, проницаемость, тепловые, оптические и электрические свойства. Гигроскопические свойства характеризуют способность текстильных материалов поглощать и отдавать водяные пары и воду. Процесс поглощения паров влаги называется сорбцией, а процесс отдачи водяных паров при определенных условиях – десорбцией. Поглощение текстильными материалами водяных паров и влаги вызывает изменение их массы, линейных размеров, механических и физических свойств.

Сорбционная способность текстильных материалов характеризуется влажностью, гигроскопичностью, влагоотдачей.

Влажность бывает фактическая и кондиционная.

Фактическая влажность Wф, %, характеризует содержание влаги в материале при атмосферных условиях в момент испытания.

Кондиционная влажность Wк, %, характеризует содержание влаги в материале в условиях, близких к нормальным атмосферным условиям.

Гигроскопичность Wг, %, характеризует способность материала поглощать влагу из окружающей среды, имеющей относительную влажность воздуха 98%, вычисляют по формуле:

Wг=m100−mcmc100	(4.1)

где m100 – масса пробы после пребывания в эксикаторе с водой, г;

mс – масса пробы после высушивания в сушильном шкафу, г.

Влагоотдача Во, % – способность материала, имеющего гигроскопическое влагосодержание, отдавать пары воды в окружающую среду с относительной влажностью 2%. Текстильные материалы, обладающие более низкой скоростью поглощения и отдачи влаги, лучше защищают тело человека от резких температурных изменений окружающей среды. Поэтому влагоотдача является одним из показателей гигиеничности одежды.

Влагоотдачу Во, %, вычисляют по формуле:

В0=m100−m0m100−mc⋅100%	(4.2)

где m0 – масса пробы после выдерживания в эксикаторе с серной кислотой.

Способность текстильного материала впитывать воду при непосредственном контакте с жидкой средой характеризуется показателями водопоглощения и капиллярности.

Водопоглощение Пв, % – характеризует поглощение влаги при полном погружении материала в воду.

Капиллярность h, мм, характеризует поглощение воды продольными капиллярами материала. Подъем влаги в текстильных материалах происходит по внутренним капиллярам, а не по капиллярам между нитями, т.к. последние имеют большой диаметр и сравнительно малую протяженность. Этим объясняется то, что низкой капиллярностью обладают трикотажные полотна ввиду их петельной структуры, а наибольшей – нетканые полотна.

Воздухопроницаемостью материала называется его способность пропускать воздух. Она является одним из основных показателей гигиеничности и теплозащитных свойств материалов и играет важную роль при выборе их для одежды. Материалы для летней одежды должны характеризоваться высокой воздухопроницаемостью и обеспечивать хорошую вентиляцию пододежного воздушного слоя; для зимней одежды, как правило, необходимо подбирать материалы с низкой воздухопроницаемостью. Воздухопроницаемость бытовых тканей, трикотажа и нетканых полотен, тканей технических и для спецодежды, войлока, искусственного меха, комплексных (дублированных) материалов и изделий из них характеризуют коэффициентом воздухопроницаемости.

Коэффициент воздухопроницаемости Вр, дм3/(см2с), показывает, какой объем воздуха проходит через единицу площади материала или изделие в единицу времени при определенной разности давления по обе стороны материала, и определяется по формуле:

Вр=VF⋅τ	(4.3)

где V – объем воздуха, прошедшего через материал при данной разности давлений Δр, в дм3;

F – площадь материала, через которую проходит воздух, cм2;

τ – время прохождения воздуха через пробу, с.

Величина коэффициента воздухопроницаемости зависит от разности давлений по одну и другую сторону материала, поэтому сравнение воздухопроницаемости производится при определенной разнице давления, которая указывается цифровым индексом при обозначении коэффициента воздухопроницаемости. При эксплуатации одежды разность давлений может возникнуть по двум причинам: 1 – под влиянием разности температур воздуха под одеждой и наружного; 2 – под влиянием ветра. Чаще всего воздухопроницаемость определяется при разности давлений Δр=50 Н/м2 (5 мм водн. ст.), что соответствует скорости ветра, равной 8-10 м/c, и обозначается В50.

Характеристика основных факторов, влияющих на воздухопроницаемость. Воздухопроницаемость, определяемая при постоянной разнице давлений, зависит от ряда факторов: от пористости материала, вида переплетения, вида отделки, влажности материала, количества слоев в одежде и т.д. На сопротивление, оказываемое материалом потоку проходящего воздуха, оказывает влияние наличие сквозных пор, а, именно, количество, размер и форма пор. При одинаковой площади пор воздухопроницаемость материала может быть различной; у материалов из тонких нитей с мелкими порами она меньше, чем воздухопроницаемость материалов с крупными порами. Воздух, просачиваясь через материал под влиянием разности давлений, совершает работу. Часть работы затрачивается на трение воздуха о ткань, часть – на преодоление инерционных сил внешней среды. Чем меньше поры, тем больше трение воздуха о ткань, тем меньше воздухопроницаемость. В тканях и трикотаже из слабоскрученных рыхлых пушистых нитей, поры между нитями частично закрыты выступающими из нитей волокнами; если же нити скручены сильно, поры остаются сквозными. Поэтому материалы из гладких нитей с высокой круткой имеют большую воздухопроницаемость.

На воздухопроницаемость влияет вид ткацкого переплетения. Так, воздухопроницаемость таких переплетений, как саржевые, сатиновые, мелкоузорчатые больше, чем полотняного при прочих равных условиях. Это объясняется тем, что с ростом длины перекрытий структура тканей становится более рыхлой и их воздухопроницаемость увеличивается.

Исследуемый показатель зависит от вида отделки материала. Воздухопроницаемость суровых тканей больше, чем отделанных, подвергнутых отварке, крашению и особенно аппретированных и прессованных тканей. В валяных тканях, тканях с начесом, где сквозные поры между нитями заполнены волокнами, воздухопроницаемость зависит от толщины ткани и от рыхлости ее структуры. На воздухопроницаемость, кроме перечисленных выше, оказывают влияние влажность, количество слоев материала в одежде. С увеличением влажности воздухопроницаемость материала уменьшается. Наибольшее снижение воздухопроницаемости при Δр=5 мм вод. ст. наблюдается при влажности около 80 %. Снижение воздухопроницаемости объясняется заполнением пор влагой и набуханием волокон.

Увеличение количества слоев материала снижает общую воздухопроницаемость пакета одежды. Исследования показывают, что наиболее резкое снижение воздухопроницаемости (до 50 %) наблюдается при увеличении количества слоев до двух. Дальнейшее увеличение количества слоев материала влияет на уменьшение воздухопроницаемости в меньшей степени.

Воздухопроницаемость текстильных материалов определяют на приборах, работающих по принципу создания по обе стороны образца определенной разницы давлений, в результате чего воздух движется через образец. Для испытания воздухопроницаемости материалов применяют приборы ВПТМ-2, ATL-2 (FF-12), УПВ-2 (ГОСТ 12088-77).

Методика выполнения работы

Стандартные методы определения сорбционных свойств текстильного материала (ГОСТ 3816 – 81 (ИСО 811-81)), основаны на отделении влаги от материала и определении его массы.

Определение фактической влажности. Фактическую влажность текстильных материалов определяют различными методами. Фактическую влажность текстильных материалов, используемых в швейной промышленности, обычно устанавливают тепловым методом: непосредственным удалением влаги из материала высушиванием до постоянной сухой массы в сушильном аппарате. Влажность текстильных материалов измеряется методом экспрессного гравиметрического измерения с использованием прибора ВУС МТ-250, который содержит установку ускоренной сушки УУС.

Влагомер с ускоренной сушкой ВУС МТ 250. Прибор предназначен для измерения текстильных материалов в лабораторных и цеховых условиях. Работа прибора основана на принципе измерения относительного изменения массы материала до и после сушки потоком воздуха, нагретым до 1052°С . Процесс высушивания считается законченным, если разница в массе между двумя последующими определениями не превышает 0,1% от массы высушиваемого материала.

ВУС МТ 250 выполнен в виде переносного прибора (рис. 4.1) и содержит: установку ускоренной сушки УУС текстильного материала (3), электронный таймер (5). Установка УУС состоит из блока нагрева, включающего в себя галогеновые лампы и блок принудительной вентиляции текстильного материала, горячим  воздухом с регулятором температуры. Диапазон измерения влагосодержания от 0 до 100%. Длительность сушки образца от 1 до 9 мин. Вес образца не более 10гр. Температура окружающего воздуха должна быть в пределах +5 – +40°С.

Рис. 4.1. Схема влагомера с ускоренной сушкой ВУС МТ 250

1 – сетка прижима образца, 2 – нижняя сетка, 3 – УУС, 4 – Провод питания от сети 220В, 5 – электронный таймер, 6 – кнопка «пуск», 7 – дисплей электронного таймера, 8,9 – кнопки установки времени сушки, 10 – кнопка включения/выключения питания.

Определение влажности текстильного материала с помощью прибора ВУС МТ 250.

Для определения влажности текстильных материалов отбирают 3 пробы, массой по 5-10г.

- Взвесить отобранный образец материала на весах с точностью до 0,01г.;

- Снять показания индикатора;

- Включить прибор в сеть 22010В, 501Гц с помощью провода (4);

- Снять с УУС сетку прижима образца (1);

- Уложить на нижнюю сетку (2) отобранный образец материала и установить сетку прижима (1);

Образец должен быть равномерно распределен строго в зоне сетки.

- Включить установку УУС нажатием кнопки (10).

- На электронном таймере (5) набрать с помощью кнопок (8,9) время сушки.

- Провести сушку образца материала в течении заданного времени на УУС. (типовое время сушки 5 мин., в некоторых случаях экспериментально определяется необходимое время для завершения процесса сушки);

- Снять сетку прижима (1);

- Взвесить высушенный образец материала на весах с точностью до 0,01г.;

- Произвести повторную сушку в течении 1 минуты ,согласно п.7-8, до получения постоянной массы образца, т.е. пока результат последующего измерения будет отличаться от предыдущего не более чем на 0,1 %. Результат определения массы при взвешивании принимают за постоянную массу mс и по ней ведут расчёт фактической влажности;

- Определить фактическую влажность материала по формуле 4.4:

Wф=mф−mсmс100                                        (4.4)

где Wф – фактическая влажность,%;

mф – масса образца перед высушиванием, г.;

mс – масса пробы, высушенной до постоянного веса, г.

Определение водопоглощаемости. Для определения водопоглощения вырезают три полоски размером 50х50 мм. После взвешивания каждой пробы с точностью до 0,001 г их поочередно погружают в воду при комнатной температуре и выдерживают 1 мин. Для удаления воды с поверхности образцов их кладут на фильтровальную бумагу, сложенную в три слоя, сверху закрывают таким же слоем бумаги и слегка приглаживают рукой, затем взвешивают.

Водопоглощение вычисляется по формуле:

Пв = 100 (mв – m0)/m0,	(4.5)

где mв – масса пробы после замачивания в воде, г;

m0 – первоначальная масса пробы, г.

Определение капиллярности. Испытание проводится согласно ГОСТ 3816-81 на образцах размером 50х300 мм. Образцы должны быть вырезаны один по длине, а другой по ширине материала.

Образцы закрепляются одним концом в держателе (рис. 4.2), а другим опускают в сосуд с раствором эозина или хромпика (1:200). При этом происходит впитывание образцом раствора в естественном состоянии без отжима. Степень капиллярности материала определяется высотой (мм), на которую поднимается через 60 мин раствор эозина, считая от первоначального уровня жидкости. Через каждые 10 мин в течение 1 часа замеряют высоту подъема раствора по образцу и затем по полученным данным строят график зависимости высоты подъема от времени испытания, который характеризует не только конечную величину, но и весь процесс в целом. Если граница подъема жидкости размыта, то результат измерения принимают как среднее значение верхней и нижней границы подъема

Рис. 4.2 –Схема заправки пробы для определения её капиллярности

Результаты представить в виде таблицы.

В отчете следует изложить методы испытания, дать определение терминов: фактическая влажность, гигроскопичность и т.д. Результаты определения показателей гигроскопических свойств материалов должны быть представлены в виде таблицы, а также сделаны выводы.

Таблица 4.1. Результаты определения сорбционных свойств материалов

| Образец ткани | Влажность |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Масса пробы при фактической влажности воздуха, mф, г | Масса сухого образца, mс, г | Коэффициент влажности, % Wф=mф−mсmс100 |

Продолжение таблицы 4.1

| Влагопоглощение |  |  | Воздухопроницаемость,Вр дм3/(м2*с) |
| --- | --- | --- | --- |
| mв – масса пробы после замачивания в воде, г; | m0 – первоначальная масса пробы, г. | Водопоглощение Пв = 100 (mв – m0)/ m0, |  |

Окончание таблицы 4.1

| Капиллярность |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время, мин | Высота подъема столба жидкости, см |  |
|  | Основа | Уток |

Контрольные вопросы:

- Какие показатели характеризуют сорбционную способность материала?

- Какие формы связи влаги с материалом вы знаете?

- Дать определение понятиям «влажность материала», «гигроскопичность», «водопоглощение», «капиллярность», «влагоотдача» и методы их определения?

- Что такое воздухопроницаемость материалов, приборы и методы определения?

- Какое значение имеют показатели воздухопроницаемости материалов при оценке их гигиенических и теплозащитных функций?

- Какое влияние оказывают параметры структуры материала на его воздухопроницаемость, капиллярность и другие показатели гигиенических свойств?

- Какое влияние оказывает давление, скорость воздуха и другие факторы на воздухопроницаемость материалов?

Лабораторная работа № 5

# Конфекционирование материалов для одежды

Цель работы:

Ознакомиться с основными видами тканей, трикотажных и нетканых полотен, используемых для изготовления различных групп изделий. Научиться по внешнему виду текстильного материала и на основании данных стандартов и прейскурантов составлять конфекционные карты, используя прикладные, скрепляющие, отделочные и другие материалы.

Основные сведения:

Конфекционирование – это подбор материалов верха, подкладки, прокладки, отделки и фурнитуры для каждой модели изделия.

На все утверждённые к запуску модели составляют конфекционные карты, в которые входят: зарисовка модели, образцы материала верха разных расцветок и рисунков, приемлемых для данной модели, и образцы подкладки, приклада и отделки, фурнитуры и скрепляющих материалов, соответствующие по цвету и качеству материалу верха.

При конфекционировании изделий определяющее значение имеет цветовое сочетание тканей и фурнитуры. К гармоничным относятся цветовые сочетания, производящие впечатление колористической цельности, взаимосвязи между цветами уравновешенности и единства.

Под цветовым равновесием понимается такое соотношение цветов, при котором они не кажутся чуждыми один другому, и ни один из них не преобладает над другим. Фактура и рисунок материала должны подбираться с учётом назначения, размеров изделия и среды, в которой оно будет функционировать.

При конфекционировании материалов на одежду необходимо использовать знания, полученные при изучении ассортимента тканей, трикотажных и нетканых полотен.

При конфекционировании изделий необходимо учитывать свойства, структуру, характер рисунка материалов, возрастные особенности заказчика.

Сложные линии силуэта модели в сочетании с активным декорированием и при ярких выразительных рисунках теряет свой смысл. Нужно также учитывать, что на контрастных орнаментированных материалах мало заметны линии кроя, поэтому подчёркивание этих линий и деталей одежды требует дополнительной отделки другим гладким материалом, кантом, тесьмой.

Для создания современного ансамбля возможны варианты сочетания материалов с различными рисунками, например:

- жакет и юбка выполняются из одного материала либо однотонные, либо с геометрическим, либо с растительным рисунком;

- жакет и юбка выполняются из материалов с рисунками одного характера, но различного масштаба и ритма, объединённые единым колоритом, это могут быть материалы-компаньоны;

- комплекты выполняется из материалов с рисунками различного характера, возможно сочетание растительного и геометрического рисунков, скоординированных колоритом, масштабом и строем композиции;

- возможно сочетание материалов с рисунками различного характера в одном изделии в виде отделочных деталей: воротника, планки, карманов и т.д. или в качестве дополнительных деталей.

Требования к выполнению лабораторной работы и отчету

  - Ознакомиться с ассортиментов материалов, используемых в качестве основных в пакетах швейных изделий.

  - Ознакомиться с ассортиментом и свойствами подкладочных, прикладных, утепляющих и отделочных материалов, используемых при изготовлении одежды различного назначения и сезонности.

  - Получить у преподавателя индивидуальное задание и на основе предложенных материалов и по данным стандартов, прейскурантов составить конфекционную карту на изделие (табл. 5.1).

  - Форма конфекционной карты выполняется на листе формата А3 (приложение А).

5.1 Конфекционирование материлов на лёгкую одежду

Цель работы:

Ознакомиться с основными видами тканей, трикотажных и нетканых  полотен, используемых для изготовления данной группы изделий. Научиться по внешнему виду текстильного материала и на основании данных стандартов и прейскурантов составлять конфекционные карты, используя прикладные, скрепляющие, отделочные и другие материалы для легкой одежды (платье, сорочки и др.).

Задание для подготовки к работе

- Изучить ткани платьево-сорочечного ассортимента.

- Рассмотреть альбомы и карты образцов тканей этого ассортимента.

- Ознакомиться с принципами построения конфекционной карты на женское платье и мужскую сорочку.

- Отобрать образцы тканей (основной, прокладочной), отделочных материалов, фурнитуры и швейных ниток для составления конфекционной карты на конкретную модель женского платья или мужской сорочки. При отсутствии образцов материалов разрешается указывать их артикулы, взятые из нормативно-технической документации.

Задание для выполнения работы

Составить конфекционную карту по конкретной (заданной) модели швейного изделия (Приложение Б).

Основные сведения о материалах для легкой одежды.

Платьевые ткани для легкой одежды.

Ассортимент сорочечно-платьевых тканей очень широкий, насчитывает несколько сотен артикулов хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей.

Различны эти ткани по своей структуре, характеру отделки и свойствам, отличаются они и яркостью расцветок. Сорочечные ткани выпускают для разных видов нарядных, повседневных /летних и зимних/, а также верхних спортивного типа.

Сорочечно-плетьевые ткани в большинстве случаев легкие, эластичные, мягкие, но могут быть и жесткие, повышенной поверхностной плотности. Ткани данного ассортимента должны быть воздухопроницаемыми, обладать малой усадкой, гигроскопичными, мало электризуемыми, быть стойкими к истиранию, иметь прочную окраску, особенно к действию светопогоды и стирки.

В последнее время широко используются сорочечно-платьевые ткани из искусственных, синтетических и металлизированных нитей, а также с новыми тексрурированными и модифицированными нитями.

Трикотажные полотна для легкой одежды.

Трикотажные полотна , используемые для платьев и мужских сорочек, вырабатываются хлопчатобумажными, шерстяными и шелковыми, а также хлопколавсановыми, смешанно-шерстяными с вложением синтетических волокон, из пряжи высокообъемной, химических обычных нитей, текстурированных и др.  Эти полотна выпускаются гладкокрашеными, меланжевыми, пестроткаными и напечатанными.

Нетканые полотна для легкой одежды.

Из многих видов нетканых материалов для изготовления легкой одежды по своим свойствам пригодны холстопрошивные полотна, вырабатываемые из низкосортного хлопка, вискозного волокна, хлопковискозными, полушерстяными и из синтетических волокон.

Также пригодны для пошива платьев, блузок и сорочек нитепрошивные материалы, получаемые из натуральных и химических волокон /текстурированные полиэфирные нити, вискозная пряжа и др./.

По внешнему виду и свойствам эти материалы приближаются к тканям, но характеризуются большей сыпучестью.

Тканепрошивные материалы представляют собой полотна с односторонним петельным или разрезным ворсом.

В качестве каркаса применяют хлопчатобумажные или смешанную суровую ткань, нитепрошивные материалы, трикотажное полотно. Эти ткани используют для купальных халатов, пляжных костюмов, платьев, сорочек, детских изделий. Они могут быть пестроткаными, меланжевыми, набивными, с ворсом разной высоты и структуры.

Нетканые полотна, полученные с применением фибридов (легкоплавких волокон, используют в качестве связующего), называют текстрилами. Из таких клеевых нетканых материалов изготавливают женские платья и мужские сорочки.

Прокладочные материалы для легкой одежды.

Прокладочные ткани применяют при изготовлении платьев и сорочек для прокладки в воротники, горловину, планки, борта, манжеты и другие части изделия с целью придания и сохранения формы. От этих тканей требуется хорошая пластичность при влажно-тепловой обработке и устойчивость приданной формы, поэтому они должны быть прочными, малорастяжимыми, жесткими и обладать такой же усадкой, как и основная ткань.

В качестве прокладочных материалов для платьев и сорочек используются х/б ткани: бязь, миткаль, мадаполам, из клеевых нетканых полотен – прокламилин – артикула 935506, 935507, 935508, воротниковая прокладочная ткань со сплошным покрытием полиэтиленовым порошком артикула 54, воротниковая ткань с регулярным точечным полиэтиленовым покрытием артикула 253-5.

Швейные нитки для пошива легкой одежды.

Швейные нитки – основной соединительный материал для изделий. Кроме того, они служат и как отделочный материал.

При изготовлении женского платья и мужских сорочек используются нитки хлопчатобумажные (торговые номера: 40,50,60,70,80/) шелковые (65,33,18), синтетические, чаще капрон и лавсан (22,33,31,КТ), а также прозрачные (бесцветные) моно нитки, полученные из полиамидной смолы в виде лески (диаметр нити 0,1  0,01 мм, 0,13  0,02 мм).

Лабораторную работу необходимо закончить выводом и библиографическим списком.

5.2 Конфекционирование материалов для верхней одежды

Цель работы:

Ознакомиться с основными видами материалов, используемых для изготовления мужских, женских и детских изделий различной сезонности (костюмов, пиджаков, брюк, юбок, жакетов и др.) и по назначению (повседневные, спортивные и др.). Научиться по основным данным стандартов, прейскурантов составлять конфекционные карты, используя подкладочные, прикладные, отделочные материалы и фурнитуру.

Задание для подготовки к работе

- Ознакомиться с тканями, трикотажными и неткаными полотнами различного волокнистого состава для пошива костюмов и пальто.

- Ознакомиться со структурными характеристиками типичных костюмных и пальтовых тканей, трикотажных и нетканых полотен.

- Ознакомиться с ассортиментом подкладочных. Прикладных, отделочных материалов, используемых при изготовлении костюмов и пальто.

- Получить у преподавателя индивидуальное задание на составление конфекционной карты для конкретного вида верхней одежды.

Задание на выполнение работы

Составить конфекционную карту по конкретной (заданной) модели верхней одежды (Приложение Б).

Основные сведения о материалах для верхней одежды.

Хлопчатобумажные пальтовые ткани.

Хлопчатобумажные пальтовые ткани предназначаются обычно для детских пальто. Это плотные массивные гладкокрашеные ткани из крученой кардной пряжи средней линейной плотности, выработанные сложными  и мелкоузорчатыми переплетениями. На поверхности тканей рельефные волокнистые продольные узоры, крупные “ёлочки”, кареточные рисунки в виде квадратов, полос, ромбов, сот или вафель. Поверхностная плотность тканей 289 … 332 г/м2. Для молодежных пальто могут использоваться вельветы, бархат, пике, джинсовые ткани, диагонали.

Шерстяные пальтовые ткани.

Шерстяные пальтовые ткани делятся на камвольные и тонкосуконные. В особые подгруппы выделены драпы, сукна и ворсовые ткани.

Камвольные ткани имеют на лицевой стороне четкий рисунок переплетения. Это габардин, диагонали, крепы, букле и пальтовые ткани нового ассортимента.

Костюмные ткани.

Костюмные хлопчатобумажные ткани вырабатывают чисто хлопковыми или с добавлением химических волокон. Для костюмов и брюк широко применяют джинсовые и ворсовые ткани.

Джинсовые ткани имеют саржевое  или мелкоузорчатое переплетения из пряжи средней линейной плотности гладкокрашеной крученой или однониточной в основе и суровой однониточной в утке. Выпускают также ткани из суровой пряжи в основе и меланжевой в утке. Для придания формоустойчивости и жесткости наносят малосминаемые аппреты. По составу  джинсовые ткани делятся на хлопчатобумажные и хлопкополиэфирные, содержащие 25 % или 33 % лавсана.

Ворсовые ткани /бархат, полубархат, вельвет/ имеют на лицевой стороне основно- или уточно-разрезной ворс из коротких, вертикально стоящих волокон хлопка  или смеси хлопка с лавсаном. Их вырабатывают ворсовым переплетением из трех систем пряжи.

Для детских спортивных костюмов и курток могут применяться гладкокрашеные ворсово-начесные ткани усиленных сатиновых переплетений (сукно, вельветон и замша), имеющие на лицевой стороне короткий густой сплошной начесной ворс. Эти ткани можно различать по толщине и плотности: замша – самая плотная и добротная ткань, а сукно – наиболее тонкая, мягкая и рыхлая.

Классические ткани – диагональ /саржевая/, молескин /сатиновая/, рапс /ложно репсовая/ - могут применяться для костюмов спортивного типа, но в большей степени используются для спецодежды.

Шерстяные костюмные ткани делятся на чисто- и полушерстяные, камвольные и тонкосуконные, разнополотные и наравнополотные, гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые, меланжево-пестротканые и с цветными просновками.

В ассортименте преобладают камвольные ткани, которые вырабатывают комбинированными продольно-полосатыми, производными и простыми переплетениями из чистошерстяной или смешаной шерстяной пряжи, из шерстяной пряжи в сочетании с хлопчатобумажной или с просновками из химических нитей, из шерстяной пряжи в прикрутку с вискозными или синтетическими нитями. Для придания эффекта мерцания и искры в нарядные ткани вводится профилированные синтетические нити.

Чистошерстяные ткани в общем объеме производства камвольных костюмных тканей составляют 13 %. Допускается наличие в чистошерстяных тканях 2-8 % химических нитей, которые используются в качестве просновок или вприкрутку с шерстяной пряжей.

Полушерстяные ткани содержат от 15 % до 80 % шерсти. Ткани на хлопчатобумажной основе выпускают в небольшом количестве. В ассортименте преобладают ткани из смешанной шерстяной пряжи с лавсаном или с нитроном. Выпускают ткани из трехкомпонентных смесей с добавлением вискозного штапельного волокна. Ткани из шерсти с лавсаном обладают упругостью, несминаемостью, но они более жесткие, чем чистошерстяные, содержание лавсана в них от 20 % до 60 %. Ткани из шерсти с нитроном /45 – 50 %/ мягче, чем с лавсаном.

Полушерстяные ткани из трехкомпонентных смесей волокон содержат 30-40 % вискозного штапельного волокна, поэтому недостаточно упруги.

К классическим костюмным камвольным тканям относятся бостон, шевиот, которые выпускают только гладкоокрашеными и трико, которые бывают пестроткаными, меланжевыми, меланжево-пестроткаными, с цветными просновками и иногда гладкокрашеными.

Льняные костюмные ткани вырабатываются в ограниченном ассортименте: классические льняные рогожки, выработанные двойными и тройными полотняными переплетениями и плотные массивные льнолавсановые ткани простых и мелкоузорчатых переплетений.

Шелковые ткани для костюмов изготавливают из комплексных химических нитей и из штапельной пряжи, объемные ткани сложных крупноузорчатых переплетений /типа ткани Кожаная/, ткани крупноузорчатых переплетений из текстурированых нитей (типа Союз).

Трикотажные костюмные полотна.

Ассортимент трикотажных полотен для верхних изделий очень разнообразен и включает как легкие /поверхностная плотность 100 … 200 г/м2/, так и тяжелые /поверхностная плотность до 500 г/м2/, спортивные изделия для различных половозрастных групп.

Наибольшее значение для этих полотен имеют красивый внешний вид и формоустойчивость. Верхние трикотажные полотна вырабатывают из шерстяной, шерстяной с вложением синтетических волокон, хлопколавсановой, хлопчатобумажной гребенной и кардной пряжи, часто в сочетании с другими видами нитей, а также из химических и текстурированных нитей. Расширению ассортимента способствуюет применение льняной, льнолавсановой, льнолавсановотриацетатной и шерстовиноловой пряжи.

Верхние трикотажные изделия и полотна для них выпускают гладкокрашеными, пестроткаными, меланжевыми, с нечеткими рисунками и в небольшом количестве отбеленными. Изделия и полотна для них должны быть формоустойчивыми, прочными, износостойкими, упругими, прочно окрашенными, устойчивыми к химической чистке стирке, усадка полотен не должна превышать 5 %.

Нетканые костюмные полотна.

Для костюмов нетканые полотна выпускают отбеленными, гладкокрашеными, набивными, ворсовыми, тиснеными, наибольшую долю составляют вязальнпрошивные. Выбор переплетения для провязывания полотна зависит от его назначения. Наиболее часто используют одно- и двухгребеночные основовязанные переплетения – трико, сукно, цепочка, атлас, шарме и их комбинации друг с другом.

Холстопрошивные полотна, благодаря высокой пористости и  рыхлости, имеют хорошую воздухопроницаемость и высокие теплозащитные свойства. Существенным недостатком их является значительное удлинение, вызывающее большую деформацию одежды в процессе эксплуатации. Типичными холстопрошивными полотнами являются байка херсонская артикула 91106 и шерстовискозное полотно артикула 921107.

Нитепрошивные нетканые полотна внешним видом напоминают трикотажные. Растяжимость их меньше, чем холстопрошивных, что обеспечивает лучшую стабильность формы готовых изделий в процессе эксплуатации. К типичным нитепрошивным нетканым полотнам относятся полотна артикула 912103, 93103 и др.

Подкладочные материалы.

Подкладочные материалы улучшают внешний вид и эксплуатационные свойства швейных изделий. В качестве подкладки к одежде костюмной группы используют шелковые, полушелковые, синтетические и хлопчатобумажные подкладочные ткани, тонкие гладкие синтетические трикотажные полотна. К этому ассортименту относятся также карманные ткани и используемые для подкладки карманов трикотажные полотна.

Для подкладки карманов выпускают специальные карманные ткани – прочные, плотные, гладкокрашеные, хлопчатобумажные ткани (бязь, гринсбон или тик-ластик), их поверхностная плотность 160-180 г/м2. Чаще для подкладки карманов используют подкладочные ткани, а в трикотажных изделиях – материалы верха. В изделиях интенсивной носки для подкладки карманов применяют тонкие, прочные, гладкие, полиамидные трикотажные полотна.

Прокладочные материалы.

Для придания формы отдельным деталям швейных изделий, обеспечения сохранности этой формы в процессе носки, а также для упрочнения деталей швейных изделий и предотвращения их растяжимости используют разнообразные прокладочные материалы. Это классические прокладочные ткани – коленкор, хлопчатобумажные, льняные и полульняные бортовки; бортовые ткани с полушерстяным утком и бортовки с добавлением химических волокон; волосяные ткани, прокладочные ткани; воротниковые ткани; нетканые материалы клеевого и комбинированных способов изготовления (флизелин, прокламелин, фильц, сюит, Вива, Лайва, прокладочные ленты (полульняная бортовая кромки, корсажная и др.)).

Особенностью прокладочных материалов являются повышенная жесткость, которая обеспечивается структурой, аппретированием или пропитками, некоторые прокладочные материалы имеют клеевое покрытие.

Утепляющие материалы.

К утепляющим материалам относятся меха натуральные и искусственные, одежная вата, холстопрошивные полушерстяные, хлопчатобумажные, синтетические ватины, трикотажные полушерстяные ватины, иглопробивные полушерстяные и синтетические полотна, клеевые объемные синтетические полотна, поролон (пенополиуретан).

При подборе прикладных материалов на изготовление швейных изделий можно пользоваться рекомендациями, указанными в приложении А. Результаты конфекционирования конкретного пакета одежды необходимо представить в виде конфекционной карты (Приложение Б).

Таблица 5.1

Конфекционная карта на изделие

| Основные материалы |  | Отделочные материалы |  | Прикладные материалы |  | Фурнитура |  | Зарисовка или фотография модели/вид спереди и сзади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец | Артикул | Образец | Артикул | Образец | Артикул | Образец | Артикул |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Бузов Б.А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство): Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова; под ред. Б.А. Бузова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 448с.

- Бузов Б.А. Практикум по материаловедению швейного производства: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений / Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова, Д.Г. Петропавловский. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 416 с.

- Жихарев А.П. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.П. Жихарев, Д.Г. Петропавловский, С.К. Кузин, В.Ю. Мишаков. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 448с.

- Пожидаев Н.Н. Материалы для одежды / Н.Н. Пожидаев, Д.Ф. Симоненко, Н.Г. Савчук. – М.: Легкая индустрия, 1975. – 224 с.

- Гущина К.Г. Ассортимент, свойства и технические требования к материалам для одежды / Гущина К.Г., Беляева С.А., Юрченко Н.Н. – М.: Легкая индустрия, 1978.

- Гущина К.Г. Эксплуатационные свойства материалов для одежды и методы оценки их качества / К.Г. Гущина, С.А. Беляева, Е.Я Командрикова; под ред. К.Г. Гущиной. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 312 с.

- Стельмашенко В.И. Материаловедение швейного производства: Учеб. Для вузов / В.И. Стельмашенко, Т.В. Розаренова. – М.: Легпромбытиздат, 1987.

- Додонкин Ю.В. Ассортимент, свойства и оценка качества тканей / Ю.В. Додонкин, С.Н. Кирюхин. – М.: Легкая индустрия, 1979.

- Кукин Г.Н. Текстильное материаловедение (волокна и нити) / Г.Н. Кукин, А.Н. Соловьева, А.И. Кобляков. – М.: Легпромбытиздат, 1989. – 350 с.

- Кукин Г.Н. Текстильное материаловедение / Г.Н. Кукин, А.Н. Соловьева, А.И. Кобляков. – М.: Легпромбытиздат, 1992. – 272 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Таблица А.1

Прикладные материалы, рекомендуемые при изготовлении изделий

| Виды прикладных материалов | Использование материалов в ателье разных разрядов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | люкс | высший | первый | мастерской |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Нетканые: прокламилин флизелин | Основные бортовые прокладки в изделиях из формо- устойчивых трикотажных полотен типа кримплен, из материалов с большим процентом содержания синтети ческих волокон, плохо поддающихся влажно-тепловой обработке. Усиление бортовых прокладок из льняной бортовой ткани в области плеча, груди, лацкана; прокладки и низ рукавов, низ изделий, в воротники, клапаны, накладные карманы, шлицы, пояс, хлястики и т.д. Усиление бортовых прокладок из льняной бортовой ткани в области плеча, груди, лацкана; прокладки и низ рукавов, низ изделий, в воротники, клапаны, накладные карманы, шлицы, пояс, хлястики и т.д. |  |  |  |
| Клеевые : на основе вискозной ткани, хлопчатобумажных ворсовых материалов, типа про клами-лина бортовая льняная ткань | Основные бортовые прокладки при изготовлении Основная бор- Изделий из формоустойчивых трикотажных поло- товая прокладка тен типа кримплен и рыхлых односторонних мате- риалов. Усиление бортовых прокладок из льняной бортовой ткани в области лацкана, плеча, прокладки в отдельные детали, воротники, низ рукавов, низ изделий. Основная бортовая прокладка |  |  |  |

Продолжение таблицы А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бортовая ткань с капроновым волокном кромочная ткань клеевая нить Бортовая ткань: полушерстяная малоуса дочная, льняная, полульняная бортовая волосяная ткань с утком из конского волоса /натуральный волос/ или капроновой щетины /искусственный волос/ коленкор ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Ватин: шерстяной и полушерстяной хлопчатобумажный | Дополнительные накладки на бортовую прокладку, про- кладки в лацканы, воротники. Накладки /столбики/ на бортовую прокладку в области груди. Кромка для прокладывания по краю Кромка для прокладывания по краю борта с несложной линией лацкана бортов, пройм, горловины, карма- нов, шлицы и т.д. Закрепление краев деталей: бортов, воротников, низа рукавов и изделий и т.д. Основная бортовая прокладка, дополнительные накладки в области груди и плеча, прокладка в воротник. Основная бортовая прокладка, до- полнительные накладки в области груди и плеча, прокладка и ворот- ник. Накладки на основную бортовую прокладку в области груди. Основная бортовая, прокладка в низ рукавов и изделий, борта, шлицы, сводка по краям волосяной накладки |  |  |  |

Окончание таблицы А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вата Мех: натуральный искусственный Карманная ткань Трикотажное полотно Тик – ластик | Утепляющая прокладка, подокатники, различного рода накладки. Утепляющая прокладка, подокатни- ки, различного рода накладки. Применение в зави- Утепляющая симости от климати- прокладка, ческих условий. подокатники, различного рода накладки Утепляющая прокладка Утепляющая прокладка Подкладка карманов в мужских изделиях Подкладка карманов в мужских изде- Подкладка карманов в мужских лиях и женских брюках изделиях и женских брюках из материалов с синтетическими во- локнами. Подкладка карманов пиджаков, изготовляемых из материалов с синтетическими волокнами. Подкладка карманов женских и мужских брюк. |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

КОНФЕКЦИОННАЯ   КАРТА

Наименование организации /предприятия/ разработчика модели __________________________________________

Автор модели ________________________________________________

Модель № _____________ Наименование изделия______________________________________________________

Рекомендуемые размеры ____________________полнотная группа_____________возростная группа___________

| Основные материалы |  | Отделочные материалы |  | Подкладочные материалы |  | Прикладные материалы |  | Фурнитура |  | Зарисовка модели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обра зец | № артикула, группа тканей | образец | № артикула | образец | № артикула | образец | № артикула | образец | № артикула | /вид спереди и сзади/ |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |