# ЛЕКЦИЯ №10. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ.

Среди огромного разнообразия химических реакций и способов их инициирования можно выделить большую группу реакций, протекающих под воздействием электрического тока или сопровождающихся появлением электрического тока при их протекании. Такие химические реакции называются электрохимическими.

Поскольку всякая химическая реакция сопровождается перестройкой электронной структуры взаимодействующих молекул и атомов, что связано с «движением» электронов, то в принципе любая химическая реакция может рассматриваться как электрохимическая. Однако традиционно к электрохимическим реакциям относят лишь те реакции, которые можно использовать для получения электрического тока или те, которые протекают под воздействием электрического тока.

Важность рассмотрения такого типа реакций в курсе общей химии для машиностроительных специальностей вузов связана прежде всего с их практической значимостью, которая определяется возможностью применения электрохимических технологий для получения и обработки различных металлов и сплавов, необходимостью борьбы с коррозией деталей машин и механизмов, созданием автономных источников питания и т.д.

10.1. Двойной электрический слой.

Электрохимические реакции – это всегда окислительно-восстановительные реакции, протекающие на электродах в электрохимической системе, состоящей как минимум из двух электродов и раствора или расплава электролита.

Электродом называется проводник первого рода (металл), погруженный в раствор или расплав электролита при прохождении через него электрического тока. Электрод, на котором идут восстановительные процессы, называется катодом. Электрод, на котором идут окислительные процессы, называется анодом.

Электрод, погруженный в электролит, имеет границу раздела между фазами, состав которой отличается от состава контактирующих фаз: металла и электролита. Так, если металл погрузить в раствор его соли, то в зависимости от концентрации соли возможно различное поведение поверхностных атомов металла и находящихся вблизи электрода ионов металла в растворе электролита.

В общем случае поверхностные атомы металла, находящиеся в контакте с раствором электролита, могут обмениваться с ионами металла в растворе электролита:

Ме(кр.)-nē↔Меn+(p-p).

Если концентрация ионов металла в растворе меньше равновесной, то происходит растворение электрода и переход поверхностных атомов в раствор:

Ме(кр.)-nē→Меn+(p-p).

По мере увеличения концентрации ионов металла в растворе, т.е. по мере перехода атомов металла в раствор поверхность электрода заряжается отрицательно, что приводит к ориентации положительно заряженных ионов вблизи электрода и возникновению слоя с зарядом, равным и противоположным по знаку заряду поверхности электрода. Образуется двойной электрический слой, разность зарядов между обкладками которого обуславливает скачок потенциала. Толщина этого слоя может быть различной  в зависимости от концентрации раствора электролита, заряда металла и температуры. Обычно толщина двойного электрического слоя не превышает 1 мкм.

Возрастание разности потенциалов (скачок потенциала) приводит к уменьшению числа ионов, переходящих в раствор и увеличению числа атомов, выделяющихся на поверхности электрода. В конечном итоге устанавливается равновесие и скачок потенциала на поверхности раздела фаз становится неизменным. Схема образования двойного электрического слоя на поверхности цинкового электрода и зависимость потенциала от его толщины дана на рис. 10.1.

Рис.10.1. Двойной электрический слой (а) и

скачок потенциала (б) на поверхности цинка

Способность атомов электрода переходить в раствор электролита в виде ионов зависит от энергии кристаллической решетки Екр металла электрода, энергии ионизации Еион его атомов и энергии сольватации Еs. Очевидно, что если при переходе в раствор

Екр+Еион<Еs,

То происходит растворение металла. При обратном соотношении

Екр+Еион>Еs,

Наблюдается выделение ионов металла электрода на его поверхности. Такая ситуация реализуется в случае малосольватных ионов металла, например, в случае меди, погруженной в раствор собственной соли (рис. 10.2.).

Рис. 10.2. Двойной электрический слой (а) и

скачок потенциала (б) на поверхности меди.

Таким образом, при погружении металлического электрода в раствор его соли, в зависимости от природы металла и концентрации соли в растворе электролита электрод заряжается за счет возникновения двойного электрического слоя. При этом на поверхности электрода возникает положительный или отрицательный заряд относительно заряда исходной поверхности металла в зависимости от активности металла. Активные металлы заряжаются отрицательно, малоактивные – положительно.

При растворении активных металлов происходит их окисление

Мео - nē → Меn+.

При выделении на поверхности электрода малоактивных металлов происходит восстановление их ионов

Меn+ + nē→ Мео

10.2. Уравнение Нернста. Ряд напряжений.

Рассмотрим процесс растворения металла (электрод) при погружении его в раствор электролита. При неизменной температуре (Т=const) ионы металла, поступая в раствор электролита, совершают работу изотермического расширения А1:

А1=RTlncco,

где R – универсальная газовая постоянная;

Т – абсолютная температура  (Т=const);

с – концентрация ионов металла в растворе электролита;

со – концентрация ионов металла в поверхностном слое.

Одновременно с этим для перехода в раствор ионам металла необходимо преодолеть двойной электрический слой и совершить электрическую работу по переносу положительного заряда А2:

А2= -εnF.

Где ε – потенциал растворения (электродный потенциал);

n – заряд иона;

F – число Фарадея.

В условиях равновесия

А1=А2

Или

RTlncco=−εnF.

Если под ε понимать отрицательный потенциал, то

ε=RTnFlncco .                     (159)

## Полученное уравнение зависимости электродного потенциала от концентрации раствора электролита, в который погружен электрод, называется уравнением Нернста.

В уравнении Нернста (159), к сожалению, невозможно определить экспериментальную величину со. Поэтому использовать его в виде (159) для определения величин электродных потенциалов различных металлов не представляется возможным.

Однако, если рассматривать возникновение разности потенциалов в электрохимической системе, состоящей из двух одинаковых электродов, погруженных в растворы разных концентраций одного и того же электролита, что реализуется в так называемом концентрационном гальваническом элементе (рис. 10.3), то на основании уравнения Нернста можно сделать выводы о величине разности потенциалов         (электродвижущей силе)

Рис.10.3. Схема гальванического

Концентрационного элемента

такого элемента. Действительно, электроды, например медные, погруженные в растворы разных концентраций, будут иметь разные потенциалы. Причем в более концентрированном растворе потенциал будет более положительным. Поэтому разность потенциалов такого концентрированного элемента (с1>с2) определяется с учетом (159) как

Δε=ε1−ε2=RTnFlnc1co−RTnFlnc2co.                                     (160)

Учитывая, что в концентрированном элементе использованы одинаковые электроды, и вследствие этого структура и состав двойного электрического слоя не сильно отличаются на обоих электродах, можно считать, что концентрация ионов металла в поверхностном слое электрода одинакова, т.е.

co=const.

Последнее позволяет получить из (160) уравнение

Δε=ε1−ε2=RTnFlnc1c2,                                                 (161)

позволяющее рассчитывать значение разности потенциалов в концентрационном элементе. Для практического использования уравнения Нернста представляется удобным положить

ε2= εо,                                                        (162)

с2=1,                                                          (163)

что при подстановке в (161) дает

ε=εо+RTnFlnc,                                        (164)

или с учетом численных значений R и F при Т=298К и переходя от натуральных логарифмов к десятичным дает

ε=εо+0,058nlgc,

где εо – нормальный или стандартный электродный потенциал.

Нормальным, или стандартным, электродным потенциалом называют потенциал растворения металла, погруженного в раствор собственного иона с концентрацией или активностью, равной единице (г-ион·л-1), измеренный по сравнению с нормальным водородным электродом, потенциал которого условно принимается равным нулю. Последняя часть приведенного определения обусловлена тем, что потенциал вообще измерить невозможно. Измерению подлежит лишь разность потенциалов.

Рис. 10.4. Схема определения разности потенциалов

(нормальных электродных потенциалов).

Схема измерения разности потенциалов представлена на рис. 10.4.

Схема состоит из стандартного водородного электрода, который представляет собой платиновую пластинку, покрытую губчатой платиной для обеспечения максимальной растворимости водорода в платине, которая погружена в 2-%-ный раствор серной кислоты. Через кислоту снизу пластинки непрерывно подается поток водорода под давлением 1 атм. Водород, омывая пластинку, растворяясь в ней и адсорбируясь, образует на поверхности пластинки слой из атомов водорода в результате демолизации молекул при адсорбции: Н2↔2Н. Таким образом, граница раздела водородного электрода состоит  из атомов водорода, в контакте с ионами  водорода в растворе. Приведем электрохимическую схему такого электрода:

(Pt)H/H2SO4 или (Pt)H/H+.

На поверхности водородного электрода могут происходить два процесса:

Окисление атомов водорода  Но-ē=Н+

Восстановление ионов водорода   Н++ē=Но.

Потенциал водородного электрода равен нулю при стандартных условиях (стандартный водородный электрод). В условиях, отличающихся от стандартных, потенциал водородного электрода отличается от нуля. Наибольшее влияние на величину потенциала водородного электрода оказывает концентрация кислоты. В соответствии с уравнением Нернста

εН=εНо+0,058lgH+,                                (166)

но так как

lg[H+]= -pH,                                                    (167)

а                                         εНо=0,                                                            (168)

то                                             εН=−0,058рН.                                       (169)

Другими словами, потенциал водородного электрода определяется значением рН среды, в которую он погружен.

Таблица   10.1.

Стандартные электродные потенциалы некоторых

металлов в водных растворах.

| Металл | Электродный процесс | Стандартный электродный потенциал, В |
| --- | --- | --- |
| Li Rb K Ba Sr Ca Na Mg Be Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Rb Fe H2 Sn Sb Bi Cu Cu Hg Ag Hg Pt Tl Au | Li- ē→Li+ Rb- ē→Rb+ K- ē→K+ Ba-2 ē→Ba2+ Sr-2 ē→Sr2+ Ca-2 ē→Ca2+ Na- ē→Na+ Mg-2 ē→Mg+2 Be-2 ē→Be2+ Al-3 ē→Al3+ Mn-2 ē→Mn2+ Zn-2 ē→Zn2+ Cr-3 ē→Cr3+ Fe-2 ē→Fe2+ Cd-2 ē→Cd2+ Co-2 ē→Co2+ Ni-2 ē→Ni2+ Sn-2 ē→Sn2+ Rb-2 ē→Rb2+ Fe-3 ē→Fe3+ H2-2 ē→2H+ Sn-4 ē→Sn4+ Sb-3 ē→Sb3+ Bi-3 ē→Bi3+ Cu-2 ē→Cu2+ Cu-1 ē→Cu+ 2Hg-2 ē→Hg2+ Ag- ē→Ag+ Hg-2 ē→Hg2+ Pt-2 ē→Pt2+ Tl-3 ē→Tl3+ Au-3 ē→Au3+ | -3,05 -2,98 -2,93 -2,90 -2,89 -2,876 -2,71 -2,37 -1,85 -1,66 -1,18 -0,76 -0,74 -0,44 -0,40 -0,28 -0,25 -0,14 -0,13 -0,04 0,000 +0,065 +0,15 +0,215 0,34 0,52 0,80 0,80 0,85 1,188 1,25 1,56 |

В схеме (рис. 10.4) для определения электродных потенциалов стандартный водородный электрод соединен с исследуемым электродом так, что образуется гальванический элемент, электродвижущую силу (ЭДС) которого легко измерить и тем самым определить величину электродного потенциала исследуемого металла. Электрохимические схемы такого устройства, называемого гальваническим элементом, записываются следующим образом:

(Pt)H/H2SO4//MeXn/Me,

или

(Pt)H/H+//Men+/Me.

Измеряя ЭДС гальванических элементов, составленных из водородного электрода и различных металлических электродов, погруженных в растворы собственных солей с концентрацией ионов металла, равной единице (нормальные или стандартные электроды), можно расположить металлы в ряд по возрастанию их электродных потенциалов. Такой ряд металлов называется рядом напряжений (табл. 10.1). В ряду напряжений металлы расположены в том же порядке, что и в ряду активности, предложенном Бекетовым. На основании последнего замечания можно сделать вывод, что стандартный потенциал растворения металла является объективной мерой химической активности металла: чем больше стандартный электродный потенциал, тем менее активным является металл и наоборот.

10.3. Гальванический элемент. Химические источники тока.

Гальваническим элементом называется устройство для преобразования химической энергии в электрическую. В гальванических элементах на электродах протекают окислительно-восстановительные реакции, энергия которых приводит к возникновению электрического тока во внешней цепи при соединении электродов проводником тока. Конструктивно гальванический элемент представляет собой два электрода, погруженные в растворы электролитов и устройства, обеспечивающие внутреннюю проводимость (рис. 10.5.).

Работа гальванического элемента, т.е. протекание химической реакции, начинается, как правило, лишь после замыкания внешней цепи. При разомкнутой цепи химические реакции не идут или идут с небольшой скоростью.

По характеру электродных процессов гальванические элементы разделяют на обратимые и необратимые.

Необратимыми элементами называют такие, которые не могут быть в принципе приведены к исходному состоянию при пропускании через них электрического тока в обратном направлении, чем возникающая при их работе ЭДС.

Напротив, обратимые гальванические элементы – это такие элементы, которые в принципе можно вернуть в исходное состояние после пропускания через них электрического тока.

Типичным примером обратимого гальванического элемента является элемент Вольта, необратимого – элемент Даниеля-Якоби.

Элемент Вольта представляет собой медную и цинковые пластины, погруженные

Рис. 10.5.Схема гальванического

Элемента.

в 10%-ный раствор серной кислоты (рис. 10.6). Электрохимическая схема такого элемента

Zn/H2SO4/Cu.

Рис. 10.6. Схема элемента Вольта (а) и Вольтова столба (б)

Цинковая пластина, являясь анодом, окисляется при работе элемента Вольта

A]  Zn-2 ē=Zn2+.

Ионы цинка переходят в раствор, а цинковый электрод заряжается отрицательно. При замыкании внешней цепи электроны текут к медной пластине – катоду и на его поверхности восстанавливают ионы водорода, образующиеся в растворе серной кислоты при ее диссоциации:

H2SO4↔2H++SO42-,

K]  2H++2 ē=H2↑.

В результате этих взаимосвязанных, но разделенных в пространстве процессов, во внешней цепи непрерывно упорядоченное движение электронов от анода к катоду – возникает электрический ток.

Суммируя анодный и катодный процессы, получим сокращенной уравнение химической реакции

Zn│H2SO4│Cu A] Zn-2ē=Zn2+ K] 2H++2ē=H2↑

Zn+2H+=Zn2++H2↑,

Энергия которой приводит к появлению электрического тока в цепи. В молекулярной форме эта реакция взаимодействия цинка с серной кислотой:

Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑.

Видно, что элемент Вольта будет работать до тех пор, пока в нем не будет израсходован металлический цинк или вся серная кислота.

ЭДС гальванического элемента определяется как разность электродных потенциалов катода и анода:

ЭДС=Екат-Еан

В элементе Вольта, в котором использованы не стандартные электроды,

ЭДС=εН22Н+−εZnZn+2,

зависит от концентрации использованной кислоты. Очевидно, что в ходе работы элемента Вольта концентрация кислоты уменьшается, что в соответствии с уравнением Нернста должно приводить к непрерывному изменению ЭДС в ходе работы элемента. Элемент Вольта является необратимым, так как при пропускании через него электрического тока процессы, которые будут происходить на электродах, отличаются от рассмотренных выше, что не позволяет вернуть элемент в исходное состояние.

Элемент Вольта представляет интерес еще и тем, что на его основе были созданы первые химические источники тока, известные под названием «Вольтов столб» (см. рис. 10.6. б). Вольтов столб представляет собой конструкцию из чередующихся металлических (медных и цинковых) шайб, между которыми проложены шайбы из войлока, пропитанного серной кислотой. Увеличивая количество шайб, можно увеличивать напряжение, снимаемое с Вольтова столба. Такая конструкция оказалась очень удобной и долгое время применялась в лабораторной практике.

Элемент Даниэля-Якоби представляет собой два стандартных электрода – медный и цинковый, соединенные между собой. Электрохимические схемы элемента:

Zn/ZnSO4//CuSO4/Cu.

Конструктивно элемент Даниеля-Якоби выполнен в виде сосуда, разделенного полупроницаемой перегородкой с IM растворами ZnSO4 и CuSO4, в которые помещены цинковая и медная пластины соответственно (рис. 10.7).

Рис. 10.7. Схема элемента Даниэля-Якоби.

При работе элемента Даниеля-Якоби на аноде происходит окисление цинка, а на катоде – восстановление ионов меди:

Zn/ZnSO4//CuSO4/Cu A] Zno-2ē=Zn2+ K] Cu2++2ē=Cuo

Zno+Cu2+=Zn2++Cuo Zn+CuSO4=ZnSO4+Cu.

Суммарная химическая реакция, обеспечивающая получение электрического тока в элементе Даниэля-Якоби, - это взаимодействие металлического цинка с сульфатом меди – разделена в пространстве, что является причиной возникновения непрерывного потока электронов (электрического тока).

Механизм возникновения электрического тока в элементе Даниэля-Якоби заключается в том, что цинк, являясь анодом, окисляется при замыкании внешней цепи и ионы цинка переходят в раствор, а избыток электронов в металлическом цинке приводит к возникновению отрицательного заряда на цинке и переходу электронов по внешней цепи к медному электроду – катоду, на котором происходит восстановление ионов меди. В результате этих процессов в анодном пространстве увеличивается концентрация ионов цинка, а в катодном – уменьшается концентрация ионов меди по сравнению с исходными концентрациями используемых растворов. Это приводит к тому, что ионов SO42-  в растворе CuSO4, становится больше, чем ионов меди, а в растворе ZnSO4  меньше, чем ионов цинка. Последнее заставляет ионы SO42- двигаться через полупроницаемую перегородку из катодного пространства в анодное, чем обеспечивается электронейтральность растворов и внутренняя проводимость цепи.

Понятно, что ЭДС элемента Даниэля-Якоби также изменяется во времени вследствие изменения концентраций растворов электролитов, используемых для изготовления элемента.

В начальный момент работы элемента Даниэля-Якоби его ЭДС составляет

ЭДС=εCuCu+2о−εZnZn+2o=0,346−(−0,763)=1,103B

Элемент Даниэля-Якоби является обратимым, так как при пропускании через него постоянного электрического тока в направлении обратном возникающей ЭДС на его электродах протекают химические реакции, обратные рассмотренным: на цинковом электроде выделяется цинк, а медный электрод растворяется. Это обстоятельство позволяет в принципе вернуть элемент в исходное состояние.

Химические процессы, протекающие на электродах гальванических элементов, используются для изготовления химических источников тока, которые могут быть первичными, как, например, элемент Вольта, и вторичными, как элемент Даниэля-Якоби.

В настоящее время в качестве первичных источников чаще всего используют сухие батареи, в основе которых лежит электрохимическая система, предложенная в 1876г. Лекланше

Zn/NH3Cl/MnO2,C.-

Так называемый марганцево-цинковый элемент. Электрический ток в таких источниках возникает за счет реакции:

Zn+2MnO2+2NH4Cl=[Zn(NH3)2Cl2]+2MnO(OH).

Батареи с марганцево-цинковым элементом  выпускаются в огромных количествах, разнообразных типоразмеров  и назначений. Примерами могут служить батареи КБС, Марс, Toshiba и т.д.

Основными техническими характеристиками химических источников тока являются емкость и напряжение.

Емкостью называют количество электрической энергии, которое может отдать источник тока. Единица измерения емкости А·ч. Для  марганцево-цинковых батарей наиболее распространены емкости от 0,5 до 30 А·ч.

Напряжение или разность потенциалов элемента всегда меньше, чем его ЭДС, вследствие возникающих при работе реального элемента побочных процессов, препятствующих прохождению электрического тока. Единичный элемент Лекланше обеспечивает напряжение ~ 1,5 В при малых разрядных токах в элементах и батареях, выпускаемых промышленно, напряжение составляет, как правило, от 1,5 до 10 В.

Наряду с рассмотренным типом марганцево-цинковых элементов применяют и другие, например, ртутные, свинцовые, серебряные и т.д.

В последние годы наметилась определенная тенденция к разработке элементов с использованием в качестве анода лития. Это так называемые литиевые элементы, которые обладают большой емкостью и напряжением.

Вторичными источниками тока являются аккумуляторы, наибольшее распространение среди которых получили свинцовые аккумуляторы:

Pb/H2SO4/PbO2.

ЭДС свинцового аккумулятора ~ 2 В зависит от концентрации серной кислоты и определяется ею. Разрядка, т.е. выделение электрического тока, в свинцовом аккумуляторе идет по реакции

SO42- A] Pb-2ē = PbSO4 SO42- K] Pb+2ē+4H+ = PbSO4+2H2O

Pb+PbO2+2H2SO4=2PbSO4+2H2O

Зарядка аккумулятора – это обратный процесс под действием электрического тока:

K] PbSO4+2ē=Pbo+SO42- A] PbSO4-2ēPbO2+4H++SO42-

2PbSO4+2H2O=PbO2+Pb+2H2SO4

Видно, что аккумулятор – это обратный гальванический элемент.

10.4. Электролиз.

Электролизом называется совокупность химических и физико-химических процессов, происходящих при прохождении постоянного электрического тока через электрохимическую систему, состоящую из двух электродов и расплава или раствора электролита.

Восстановление элемента Даниэля-Якоби или зарядка свинцового аккумулятора, т.е. процессы обратные работе гальванического элемента, и есть процессы электролиза.

Другими словами, электролиз – это химическая реакция, осуществляемая за счет подводимого извне электрического тока. Как правило, это термодинамически запрещенные реакции, которые не могут протекать самопроизвольно и идут только при непрерывном подводе электрического тока.

Принципиальная схема электролиза, представленная на рис. 10.8, показывает что для

осуществления электролиза необходимы ванна с раствором или расплавом электролита, внешний  источник тока и электроды.

Протекающие при электролизе химические реакции так же, как и при работе гальванического элемента,   разделены         в

пространстве и осуществляются только      на

Рис. 10.8. Схема электролиза.

электродах. Понятно, что это всегда окислительно-восстановительные реакции.

В процессе электролиза транспорт исходных веществ к поверхности электродов осуществляется за счет электрического тока. Известно, что электропроводность в растворах или расплавах электролитов осуществляется ионами, образующимися при их (электролитов) диссоциации, которые под действием разности приложенных потенциалов   и обеспечивают проводимость раствора или расплава. При этом положительно заряженные ионы – катионы движутся к катоду, отрицательно заряженному электроду, а отрицательно заряженные – анионы к аноду – положительно заряженному электроду (рис. 10.8). Подходя к электроду, ионы изменяются за счет взаимодействия с подводимым электрическим током.

На катоде – «электроизбыточном» электроде – идут процессы присоединения электронов – восстановление ионов, а на аноде – «электродефицитном» электроде происходит отдача электронов – окисление ионов. Можно говорить, что в процессах электролиза анод является окислителем, а катод – восстановителем.

Количественные законы электролиза сформулированы в 30-х годах XIX века английским физиком Фарадеем и носят его имя.

Первый закон Фарадея – количество вещества, образовавшегося на электроде при электролизе, прямо пропорционально количеству электричества, прошедшего через электролит – можно получить из следующих логических рассуждений.

В процессе электролиза вещество на электродах взаимодействует с подводимым электрическим током. Понятно, что чем больше будет потреблено в процессе электролиза тока, тем больше вещества прореагирует или образуется на электроде.

Так как скорость химической реакции

υ=ΔсΔt,                                 (170)

то понимая под ∆с массу m образовавшегося при электролизе продукта, легко получить

m=υΔt,                                (171)

или

m=υt,                                    (172)

где t – время электролиза.

В соответствии с законом действующих масс скорость химической реакции определяется как

υ=kincin,                          (173)

т.е. прямо пропорциональна концентрации реагирующих веществ. В условиях электролиза скорость химической реакции пропорциональна «концентрации» электронов:

υ ~ [ē]                                                       (174)

или, что то же самое, силе тока

υ~ kJ.

С учетом последнего уравнения (171) получим

m=kJt,                                                  (175)

где k – электрохимический эквивалент вещества;

J – сила тока, А;

t – время, с,

что является математической формулировкой первого закона Фарадея.

Второй закон Фарадея – для выделения одного эквивалента любого вещества необходимо затратить одно и то же количество электричества – можно проиллюстрировать следующим опытом. Если через показанную на рис. 10.9. электрохимическую систему пропустить такое количество электричества, чтобы в первом электролизе выделился 1 г Н2, то во 2, 3 и 4-м электролизах выделится 107,9 г Ag, 31,8 г Cu и 29,7 г Sn.

Видно, что во всех случаях выделяется одно и тоже количество эквивалентов вещества.

Рис. 10.9. Схема опыта для иллюстрации закона Фарадея.

mЭ Н=1г→1 экв. Н2,

mЭAg=107,871→1 экв. Ag,

mЭCu=63,852→1 экв. Cu,

mЭSn=118,694→1 экв. Sn,

так как через систему проходит одно и то же количество электричества. Для выделения на электроде 1 эквивалента вещества необходимо 96 500 Кл (А·с) электричества. Такое количество электричества называется числом Фарадея (F):

1 F = 96 500 Кл (А·с).

С учетом последнего уравнения (175) можно представить в виде

m=ЭJtF=ЭJt96500,                         (176)

где m – масса выделившегося на электроде вещества, г;

Э – эквивалентная масса вещества, г;

J – сила тока, А;

F – число Фарадея, Кл;

t – время, с.

Из уравнений (175) и (176) понятен физический смысл электрохимического эквивалента вещества. Электрохимический эквивалент вещества – это количество вещества в граммах, выделяющееся на электроде при пропускании через электролит тока силой 1 А в течение 1 с. Электрохимический эквивалент К рассчитывается, исходя из химического эквивалента Э: