1.	Тепловой баланс пламенных и электрических печей.

Тепловой баланс печи состоит из равных между собой приходной и расходной частей, каждая из которых складывается из ряда статей. Для печей постоянного действия тепловой баланс составляется на один час, для печей периодического действия- на один цикл работы.

Статьи приходной части теплового баланса:

1) 	Тепло, получаемое в результате сгорания топлива, кДж/ч:

QX=B⋅QHP ,где В- расход топлива, кг/ч (м3/ч); QНР- теплота сгорания топлива кДж/кг (кДж/м3).

2) 	Тепло, вносимое подогретым воздухом, кДж/ч:

QB=B⋅CB⋅TB⋅n⋅VH, где СВ- средняя теплоемкость воздуха; ТВ- температура подогрева воздуха; n- коэффициент расхода воздуха; VH- количество воздуха, теоретически необходимого для сжигания единицы топлива м3/кг.

3) 	Тепло, вносимое подогретым топливом, кДж/ч:

QB=B⋅CT⋅TT, где СТ- средняя удельная теплоемкость топлива; ; ТТ- температура подогрева топлива С.

4) 	Тепло экзотермических реакций кДж/ч:

Qэкз=5652Р⋅а, где Р- производительность печи кг/ч; а- величина угара кг/ч.

Расходная часть:

1)	Полезное тепло, для нагрева тела Q1=G⋅CM⋅TМЛ;

Q1=G(⋅CM⋅TМЛ−CM'⋅TMЛ), если металл подогрет.

2)	Тепло уносимое шлаками:            Q2=GШЛ⋅CШЛ⋅TШЛ

3) 	Тепло эндотермической реакции Q3. для плавильных печей – тепло идущее на разложение известняка.

4) 	Тепло, уносимое отходящими газами: Q4=B⋅VУХ⋅CУХ⋅TУХ

5) 	Тепло от химической неполноты сгорания топлива: Q5=B⋅VУХ⋅a⋅1242

6) 	Тепло от механической неполноты сгорания топлива:

Для твердого топлива: Q6=(0,03−0,05)B⋅QHP;

Для газообразного: Q6=(0,02−0,03)B⋅QHP;

Для жидкого6 Q6=0,01⋅B⋅QHP.

7) 	Потери тепла в результате теплопроводности через кладку: Q7=TКЛ−TBS1λ1+S2λ2+1α⋅F;

где ТКЛ- температура внутренней поверхности кладки, С;

ТВ- температура воздуха; S1 и S2 толщина огнеупорной кладки и изоляции;

- коэффициент теплопроводности; - коэффициент теплоотдачи.

8) 	Потери излучением через окна : Q8=CO⋅T1004⋅F⋅Ф⋅ϕ,

где - доля времени когда окно открыто; Ф- коэффициент диофрагмированния.

9) 	Потери на нагрев тары: Q9=GT⋅CT⋅T;

10 ) 	тепло уносимое водой.

11) 	затраты тепла на аккумуляцию его кладки;

12) 	Неучтенные потери.

2. Физические основы индукционного нагрева. Глубина проникновения тока и выбор частоты.

### Физические основы индукционного горения

Индукционные печи – это печи, в которых электрическая энергия передается нагреваемому металлу, помещенному в переменное электромагнитное поле, по закону электромагнитной индукции, а затем рассеивается или поглощается нагреваемым металлом в виде тепловой энергии по закону Джоуля-Ленца. Особенностью индукционного нагрева является то, что тепло, необходимое для нагрева заготовки возникает внутри самой заготовки, что позволяет увеличить скорость нагрева и, тем самым, сократить потери энергии за счет излучения.

Достоинства: малое окисление металла; стабильность режима нагрева, позволяющее полностью стабилизировать процесс; установки занимают малую площадь, облегчают труд нагревальщика, высокая скорость нагрева, возможность включать установку в поточную линию.

Недостатки: большой расход энергии на преобразование тока; можно нагревать только ферромагнитные материалы.

### Глубина проникновения тока

Из теории распространения электромагнитных волн в металлических проводниках известно, что при падении волны на поверхность проводника плотность вихревого тока убывает вглубь проводника по экспоненциальной зависимости: iz=i0⋅exp−2π⋅zμ⋅fρ, где iz – плотность тока на расстоянии z от поверхности; i0 – плотность тока на поверхности; μ – магнитная проницаемость, μ=μ0⋅μr, μ0=4π⋅10−7Гнм; f – частота тока; ρ – удельное электрическое сопротивление.

Глубина проникновения тока δ – это тот эффективный слой, в котором выделяется до 90% тепла.

Если z=δ, то из графика iziδ=0,380,40=e−1→iziδ=−2π⋅δμ⋅fρ, откуда δ=12πρμ⋅f или δ=503ρμ⋅f, мм.

Глубина проникновения тока непостоянная величина, она меняется в зависимости от температуры (чем выше температура, тем больше глубина проникновения).

### Выбор частоты тока

Частота тока должна быть такой, чтобы обеспечить наибольший КПД установки, который определяется как η=ηтерм⋅ηэл.

Термический КПД ηтерм учитывает потери тепла через тепловую изоляцию, а также потери через загрузочные и разгрузочные окна. При тепловой изоляции толщиной 15…20 мм ηтерм=0,85...0,9.

Электрический КПД ηэл учитывает потери тепла в самом индукторе. Это отношение



3

6



1,0

0,6

количества энергии, передаваемое в заготовку ко всему количеству энергии, подведенной к индуктору, и определяется частотой тока. С увеличением частоты тока электрический КПД возрастает и достигает максимального значения при соотношении Dзδ≥0,6, где δ – глубина проникновения электрического тока; Dз– диаметр заготовки.

Исходя из графика, частоту тока определяют в следующей последовательности.

- Принимаем Dзδ=3...6m.

- f=Dзδ, δ=503ρμr⋅f.

- f=5032ρμr⋅δ2→ округляется до стандартного.

- Минимальное значение частоты тока f≥30000Dз2. Чем меньше диаметр заготовки, тем выше частота тока. Наиболее распространены значения: Dз=15...40 мм, f=8000 Гц и Dз=30...80 мм, f=2500 Гц.

3. Современные способы нагрева и нагревательные устройства в кузнечных цехах.

Для нагрева металла используют печи и нагрев. устройства. Как правило, на каждую единицу ведущего кузнечного оборудования устанавливают одно нагревательное устройство (печь). Для нагрева мелких заготовок допускается установка одной двухсторонней печи на 2 единицы оборудования. В цехах ковки на каждую единицу оборудования устанавливается несколько печей. В условиях единичного и мелкосерийного производства печи должны обладать универсальностью, как в отношении габаритов так и в отношении производительности. Этим условиям отвечают созданные печи с выкатным подом, устанавливают в цехах ковки. При малой массе заготовок в цехах устанавливают обычные пламенные камерные печи.

В цехах крупносерийного и массового производства используют камерные, методические (полуметодические) печи. Камерные печи, главным образом щелевые, применяют при нагреве концов заготовки при штамповке от прутка. При проектировании КШЦ следует использовать современные способы нагрева и конструкции нагревательных устройств. Не смотря на широкое распространение Эл нагрева, пламенный нагрев все же преобладает. Пламенные печи работают на мазуте и газовом топливе. Природный газ – наилучший вид топлива для кузнечных печей, не дорогой и высококалорийный. Но большинство печей в мире работают на мазуте (нефти).

Расчет нагрева печей и н.у. проводят после того, как определены тип, мощность, производительность и кол-во основного производственного оборудования. При проектировании необходимо установить тип нагрев печей и определить их размеры (площадь пода) и кол-во нагревательных устройств по цеху и для отдел агрегатов.

Исходные данные берут из годовых производственных программ цеха, заданных в виде массы поковки. Выбор типа н.у. зависит от ряда факторов: типа производства, вида нагреваемого металла и размера заготовки, источника тепла (вида топлива).

Выбор типа и расчет количества нагревательных печей в кузнечном цеху

Расчет нагревательных устройств проводят после определения типа, мощности и производительности основного оборудования и его количества. При проектировании надо установить тип и размеры нагревательных устройств (для печей – площадь пода). Исходные данные – это годовая программа цеха (участка), заданная в виде массы поковок. Необходимые сведения о производительности КШО берутся из таблиц.

Выбор типа нагревательных устройств зависит от типа производства, вида металла, размеров нагреваемой заготовки и источников тепла (вида энергоносителя).

Расчет пламенных печей применительно к группе оборудования сводится к расчету общей площади пода печей:

где 	Р – часовая программа, заданная в виде массы поковок, кг/ч;

f – удельная часовая производительность печи, кг/ч∙м2.

Для штамповочных молотов, КГШП и ГКМ удельная часовая производительность печи должна соответствовать удельной часовой производительности оборудования. В случае установления печей у ковочных прессов и молотов, размеры печей должны обеспечивать повторного нагрева.

При укрупненном расчете принимают поковки массой 1 т и выше с поправочным коэффициентом К = 1,5…2,25, зависящим от производства.

При приближенном расчете для гидропрессов принимают массу поковки 4,5…5,0 т.

Далее по площади пода определяют типоразмер печей и находят их требуемое количество.

Расчет индукционного нагрева состоит в следующем: выбор частоты тока, продолжительности нагрева и мощности генераторов (удельный расход электроэнергии принимают по таблицам).

Расчет термических печей проводят по нормативному удельному объему и по массе поковок, проходящих термообработку. Количество термических печей определяют по формуле

где 	П – количество металла, проходящее термообработку;

F – площадь пода печи;

f – часовая производительность;

Ф – часовая программа.

4. Электро-контактный нагрев.

Данный метод основан на законе Джоуля-Ленца. В проводнике, при прохождении через него электрического тока, выделяется тепло. Количество теплоты определяется по формуле Q=I2⋅R⋅t. Сопротивление заготовки RA=ρlS=ρ4lπd2. Эффективен при η>60%.

Достоинства:

- Более экономичные по сравнению с индукционными

- Ниже стоимость

Недостатки:

- Служит для нагрева длинных заготовок малого диаметра L/D2 >=1

- При данном способе нагрева трудно обеспечить равномерный нагрев концов заготовки с зажатыми контактами. От прижимного усилия площадь контакта изменяется (увеличивается), поэтому поверхность меньше нагревается. При нагреве заготовок от 50 до 70 мм усилие прижима контакта должно быть около 5 тонн

r=ρh1Sср- сопротивление выступа Sср=S1+S22S2=Pσ r(min)=ρ2h1S1+Pσ

5. Способы малоокислительного и безокислительного нагрева.

1) Нагрев в соляных ваннах- в расплавленных солях ( NaCl, NaNO3, BaCl, KNO3, в различном % отношении). Существуют ванны с внешним обогревом ( тигель- котёл) и внутренним – электрические. Окисление не происходит ввиду отсутствия контакта металла с О2 и атмосферой.

2) В расплавленном стекле. Этот вид нагрева осуществляется в барабанных, рекупиротивных печах вращающихся вокруг оси.

3) Нагрев с применением защитных покрытий. Этот способ близкий к нагреву в расплавленном стекле, покрытие осуществляется с помощью карбонита лития (LiCO3) или ( LiCl2). Если перегретые пары лития направляют в рабочую камеру, то они компенсируются на поверхности нагретого металла, образуя защитную пленку, которая предохраняет металл как и жидкое стекло в процессе нагрева, при транспортировки к ковочному оборудованию, выполняет роль смазки, повышает стойкость инструмента.

4) нагрев в печах с востановитеной атмосферой. Это нагрев в обычных печах с открытым пламенем с созданием восстановительной атмосферы.

5) Нагрев в муфельных печах. Он заключается в следующем: в муфель помещают нагреваемый металл и внутрь его подаётся защитно- контролирующая атмосфера, которая защишает металл с помощью СО и Н2. Снаружи муфель обогревается продуктами сгорания.

6. Понятие о термически тонких и массивных заготовках. Методы определения продолжительности нагрева заготовок (главный критерий Био).

### Понятие о тонких и массивных телах

При нагреве заготовок различают случаи нагрева тонких либо массивных заготовок. Классификация заготовок на тонкие и массивные осуществляется по критерию Био (Bi). Если значение Био велико (αл+к имеет большое значение), то нагрев протекает с большим перепадом температур поверхности и центра. Тогда, с точки зрения нагрева, данная заготовка, относится к массивным (Bi > 0,5). Если Био мало (л+к невелико), то имеет место интенсивный отвод тепла с поверхности во внутрь и разность температур поверхности и центра будет незначительна. Такое тело будет относиться к тонким (Bi ≤ 0,25).

В зависимости от вида нагреваемых заготовок выбирают температурный режим нагрева. Под температурным режимом понимают график изменения температуры печи во времени и температуры нагреваемой заготовки. Температурный режим определяет: скорость нагрева до заданной температуры, производительность печи и время выдержки. Различают: одно-, двух- и многоступенчатый режим нагрева. Выбор режима нагрева определяется возможностью нагрева исходной заготовки, не вызывая больших перепадов температур по сечению и появления высоких температурных напряжений, способных привести к образованию трещин

### Продолжительность нагрева заготовок.

Для расчета продолжительности нагрева заготовок используют следующие методы.

- Теоретический метод. Основан на решении дифференциальных уравнений нагрева.

- Метод расчета по критериальным зависимостям.

- Метод расчета по эмпирическим формулам.

- Метод расчета по таблицам.

Теоретический метод нагрева тонких тел (температура печи постоянная).

Из закона сохранения энергии получим Qвн. кл.=QMe или q⋅F⋅dτ=g⋅c⋅dt, где q –тепловой поток; F – эффективная поверхность, воспринимающая тепловой поток; dτ –промежуток времени; g – масса нагреваемых тел; средняя теплоемкость; dt – изменение температуры.

Тепловой поток, воспринимаемый поверхностью металла, можно выразить при помощи закона конвекции: q=αл+кtп−tМе.

Подставив значение q в уравнение процесса нагрева, можно решить две практические задачи.

- Определение значения температуры в любой момент времени: Δt=tп−tп−tМен⋅expm⋅α⋅τS⋅ρ⋅c.

- Определение продолжительности нагрева до заданной температуры: dτ=g⋅cαл+к⋅F⋅dttп−tМе, τ=S⋅ρ⋅cm⋅αл+к⋅lntп−tМенtп−tМек, где m– коэффициент формы,  m=1 для прямоугольных тел, m=2 для цилиндрических тел, m=3 для сферических тел; S=μ⋅d – действительный размер заготовки. Коэффициент несимметричности μ=Q⋅Δt2vн⋅S2+0,25, 0,5≤μ≤1,0, для одностороннего нагрева μ=1,0, для симметричного нагрева μ=0,5. Скорость нагрева vн=tMeн+tМекτ.

Для определения продолжительности нагрева тонких заготовок с критерием Био  Bi > 0,25, вводится понятие коэффициента массивности: kM=1+Bik3−1k2⋅k3, где k2 и k3 выбираются по таблице в зависимости от формы заготовки и величины критерия Био.

В высокотемпературных печах и установках около 85% тепловой энергии передается излучением, поэтому в расчетную формулу процесса нагрева подставляют значение теплового потока, выраженное по закону излучения: q=CпрТп1004−Тме1004, где Cпр – приведенный коэффициент излучения, Cпр=С0⋅ε0⋅εп.

Расчет продолжительности нагрева массивных тел производится исходя из решения дифференциального уравнения теплопроводности в предположении, что температура поверхности нагреваемой заготовки изменяется во время нагрева линейно: τ=Ф⋅S2a⋅Δt'tмeк−tмeн, где Ф – коэффициент формы, выбираемый по графику в зависимости от формы и способа расположения заготовки в печи; а – коэффициент теплопроводности; Δt' – действительная разность температур между поверхностью и центром заготовки, Δt'=10,6⋅SλТп1004−Тме1004.

При нагреве массивных заготовок необходимо давать время для выравнивания температуры по сечению (время выдержки): τвыд=eS2a, где  e – коэффициент выравнивания температуры по сечению (!!!не основание натурального логарифма!!!), принимается по графику в зависимости от степени выравнивания температуры.  Полное время нагрева одной заготовки составит τΣ=τ+τвыд.

| При расчете времени нагрева нескольких заготовок необходимо учесть расположение их в печи при помощи коэффициента αр: τΣ=αр⋅τ+τвыд. | αр=1 |
| --- | --- |
|  | αр=2 |
|  | αр=1,2 |
|  | αр=1 |
|  | αр=4 |

Метод расчета продолжительности нагрева по критериальным зависимостям.

Критерий Био: Bi=αл+кSλ, температурный критерий: θ=tп−tмекtп−tмен, критерий Фурье: . Между этими критериями существует зависимость: θ=fBi,Fo,xS или θ=exp−m⋅Bi⋅Fo, откуда τ=v2lntп−tмекtп−tменm⋅Bi⋅Q.

Расчет продолжительности нагрева по эмпирическим формулам.

При нагреве заготовок размером более 100 мм в камерных печах с температурой печного пространства 1300…1350°С широко используют формулу Доброхвотова: τ=αp⋅k⋅DD, где D – действительный размер заготовки, м; τ – продолжительность нагрева, ч; k –коэффициент, для малоуглеродистых и малолегированных сталей k=10, для высокоуглеродистых и высоколегированных сталей и сплавов k=20.

Если для нагрева заготовок используется двухступенчатый нагрев, то

τI=6,5⋅αp⋅DDτ=τI+τII=19⋅αp⋅DD .

При нагреве быстрорежущих и инструментальных сталей, требующих два периода нагрева, чаще всего используют двухкамерные печи, имеющие камеру предварительного нагрева (750…800°С) и камеру окончательного нагрева.

τпред=2,2⋅αp⋅D1,2τоконч=0,75⋅αp⋅D1,4

При нагреве заготовок и слитков в методических печах используют формулу Гайца: τ=7+0,05D⋅D, D  см, τ  мин.

При нагреве в методических и полуметодических печах заготовок с размерами более 300 мм, время нагрева  τ=k⋅D.

| k=0,1...0,15 | для углеродистых и слаболегированных сталей |
| --- | --- |
| k=0,15...0,2 | для легированных сталей |
| k=0,2...0,3 | для высокоуглеродистых и высоколегированных сталей |