МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Донской государственный технический университет»

Кафедра «Технологии формоизменения и художественная

обработка материалов»

Технология и оборудование ковки и объемной штамповки

#### Методические указания к выполнению курсового проекта

#### для студентов заочной формы обучения

Направление подготовки - 150301

Машиностроение

профиль «Информационные технологии обработки металлов давлением»

##### Ростов-на-Дону

##### 2022

Составитель   кандидат технических наук, доцент	 Г.Г. Калинин

- УДК 621.73:378.147.85(07)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ШТАМПОВКИ ПОКОВОК С УДЛИНЕННОЙ ОСЬЮ НА УНИВЕРСАЛЬНОМ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОМ ОБОРУДОВАНИИ: Метод. указания к курсовому и дипломному проектированию по дисциплине «Технология и оборудование ковки и объемной штамповки». В 2 ч. Ч 2. ДГТУ, Ростов н/Д, 2022. — 29 с.

Изложены основные рекомендации по методике и последовательности расчета технологических процессов горячей объемной штамповки.

Предназначены  для использования при выполнении курсового и  дипломного проектирования.

- Печатается по решению редакционно-издательского совета факультета

Рецензент		кандидат технических наук, доцент

Е.А. Ефремова

Научный редактор	кандидат технических наук, доцент

Г.В. Чумаченко

© ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БУДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», 2022

- 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- Курсовой проект по дисциплине «Технология и оборудование ковки и объемной штамповки» выполняется с целью:

- закрепления теоретических знаний, полученных студентами при изучении дисциплины «Технология и оборудование ковки и объемной штамповки»;

- приобретения навыков самостоятельной работы с технической литературой и нормативно-справочными материалами;

- изучения вопросов, связанных с  рациональными способами изготовления и проектирования технологических процессов.

- 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

- 2.1. Задание на курсовой проект

В задание на курсовой проект входят:

- Чертеж готовой детали (детали после механической обработки), для которой разрабатывается  процесс штамповки;

- Технические условия изготовления  детали;

- Программа  изготовления поковок (в штуках или тоннах).

- 2.2. Объем и содержание курсового проекта

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 25 —35 страниц, написанной от руки или набранной в любом электронном варианте на формате А4, и графической части (3—4 листа) формата А1 в соответствии с ГОСТ 2.301— 88.

Оформление расчетно-пояснительной записки и графической части проекта производится по требованиям соответствующих стандартов.

Пояснительная записка состоит из двух основных разделов: технологического и экономического.

В технологическом разделе курсового проекта студент освещает все вопросы, связанные с расчетом и конструированием оснастки для расчетного процесса штамповки.

К экономическому разделу курсового проекта относятся определение технологической себестоимости изготовления поковки.

- 3. УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Рекомендуемая последовательность разработки технологического процесса объемной штамповки: анализ вариантов технологического процесса и выбор варианта подлежащего в дальнейшем полному расчету; разработка чертежа поковки; расчет технологических переходов штамповки; определение размеров исходной заготовки и определение нормы расхода металла; определение температурного интервала кузнечной обработки, режим нагрева заготовки и время нагрева, выбор нагревательного устройства (привести его характеристику); расчет и конструирование ручьев штампа; определение технологического усилия и выбор оборудования (привести техническую характеристику оборудования); проектирование штампа в целом; определение усилия обрезки облоя, прошивки отверстия и выбор обрезного пресса (привести техническую характеристику оборудования — по каталогу); конструирование штампа для обрезки облоя и прошивки отверстия; разработка экономической части. Ниже представлена методика расчета технологического процесса штамповки детали «Вал» на паровоздушном штамповочном молоте (ПШМ), кривошипном горячештамповочном прессе (КГШП).

- 3.1. Выбор оптимального варианта технологического процесса штамповки поковок с удлиненной осью

- Поковку детали «Вал» можно изготавливать на молоте (ПШМ), кривошипном горячештамповочном прессе (КГШП).

Для выбора варианта технологического процесса штамповки используем способ укрупненного проектирования технологии, при котором расчет основных технологических и технико-экономических параметров выполняется по эмпирическим зависимостям без подробной разработки технологии штамповки на различном кузнечном оборудовании.

В качестве критерия для выбора  варианта технологического процесса принимаем величину приведенных затрат, которые определяются по формуле:

З=Сп+ЕКN,

где СП — себестоимость изготовления поковки;

Е — нормативный коэффициент окупаемости капитальных затрат,  Е=0,20,3 [6];

К — капитальные затраты (стоимость различных видов кузнечного оборудования);

N — программа годового выпуска поковок.

Вариант технологического процесса с наименьшей величиной приведенных затрат и принимается для дальнейшей разработки.  Себестоимость изготовления поковки рассчитывается последовательно по   предложенные методике [5].

Технологические    алгоритмы  расчета   массы   поковки,   заготовки

и диаметра заготовки приведены в табл. 1.

| Оборудо-вание | Группа поковок | Масса |  | Диаметр заготовки Dзаг, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поковки Qп от массы детали | заготовки Qзаг от массы поковки |  |
| ПШМ | Вилки | 1,43Qд0,94 | 1,73Qп0,91 | 41Qп0,32 |
|  | Рычаги | 1,33Qд0,91 | 1,57Qп0,92 | 40Qп0,26 |
|  | Общая | 1,55Qд0,92 | 1,47Qп0,93 | 42Qп0,31 |
|  | Валы | 1,62Qд0,94 | 1,44Qп0,93 | 41Qп0,30 |
| КГШП | С удлиненной осью | 1,47Qд0,97 | 1,29Qп0,97 | 41Qп0,34 |
| ГКМ | С удлиненной осью | 1,44Qд0,94 | 1,05Qп | 39Qп0,37 |

Таблица 1

Критерий сложности L описывается отношением разности масс заготовки и поковки Qзаг−Qп и массы поковки Qп:  L=Qзаг−QпQп.

Алгоритм расчета массы падающих частей молота (в т) и усилия штамповки на КГШП и ГКМ (в Кн) представлены в табл. 2.

Таблица 2

| Оборудование | Группа поковок | Алгоритм расчета от массы, критерия сложности и диаметра поковки |
| --- | --- | --- |
| Молоты | Вилки | 1,64Qп0,3L0,17 |
|  | Рычаги | 1,65Qп0,4L0,12 |
|  | Общая | 1,63Qп0,43L0,27 |
|  | Валы | 1,62Qп0,5L0,27 |
| КГШП | С удлиненной осью | 2100Qп0,4L0,25 |
| ГКМ | С удлиненной осью | 275Qп0,71Dп0,49 |

Алгоритм расчета себестоимости (в руб.) изготовления поковки на молотах, КГШП и ГКМ представлены в табл.  3.

- Таблица  3

| Оборудование | Группа поковок | Расчетная формула |
| --- | --- | --- |
| Молоты | Вилки | 0,384Qп0,72Gп.ч0,15 |
|  | Рычаги | 0,335Qп0,72Gп.ч0,16 |
|  | Общая | 0,307Qп0,74Gп.ч0,15 |
|  | Валы | 0,284Qп0,78Gп.ч0,15 |
| КГШП | С удлиненной осью | 0,142Qп0,78РКГШП0,1 |
| ГКМ | С удлиненной осью | 0,150Qп0,80РГКМ0,1 |

- После расчета всех составляющих определяют приведенные затраты.

3.2. Разработка технологического процесса штамповки поковки удлиненной формы на паровоздушном штамповочном молоте (ПШМ)

Рис. 1. Чертеж детали «Вал»: Характер производства — крупносерийный. Масса детали — 0,94 кг. Материал — Сталь 45 ГОСТ 1050—88.

Поковка детали «Вал» изготавливается из стали 45 ГОСТ 1050—88, и в соответствии с ГОСТ 7505—89 относится по точности изготовления к 1-му классу; по группе стали М1; исходный индекс – 13 [1, с. 10].

Для рассматриваемой поковки  рассчитаем степень сложности:

С=СдСфиг,

где Сд― масса исходной детали (поковки), кг;

Сфиг― масса геометрической фигуры, кг.

Массу фигуры определяем по формуле

Сфиг=Vфигρ,

где Vфиг― объем описанной фигуры, мм3;

ρ― плотность металла, кгм3.

Объем фигуры определяем по формуле

где D― максимальный диаметр фигуры, мм;

h― высота фигуры, мм

Подставив значения, получим:

С=0,941,79=0,52.

Принимаем значение степени сложности С2 [2, c. 7].

Нагрев осуществляется в камерной печи. Ориентировочно принимаем массу поковки равной:

Gп=1,25Gд=1,25⋅0,94=1,17 кг.

3.2.1. Назначение припусков и допусков

В соответствии с ГОСТ 7505—89 назначаем припуски на механическую обработку, исходя из массы поковки, точности изготовления, группы стали, степени сложности, шероховатости поверхности [2,  табл. 2, с. 10].  Припуски на размеры детали представлены в табл. 4.

Таблица 4

| Размер детали, мм | Припуск на сторону | Дополнительный припуск | Полный припуск | Размер поковки, округленные с точностью до 0,5 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø45 45 Ø25 145 | 1,7 1,7 1,7 1,7 | 0,5+0,4 0,3+0,4 0,3+0,4 0,3+0,5 | 5,2 5,2 5,4 4,8 | Ø 50 50,0 Ø30,5 150 |

Дополнительные припуски [1, с. 14]: на смещение — 0,3мм;

на изогнутость—0,5мм;

на нагрев — 0,4мм [1, с. 16].

3.2.2. Назначение допусков на размеры поковки

В соответствии с ГОСТ 7505—89 назначаем допуски на размеры поковки [2, табл. 5, с. 16]:

Ø50−0,9+1,6;	Ø30,5−0,9+1,6	50,0−0,9+1,6; 	150−1,0+1,8.

3.2.3. Выбор плоскости разъема штампа (линии разъема)

Принимаем плоскость разъема посередине высоты поковки [2, с. 37—40, 45—46].

3.2.4. Назначение штамповочных уклонов

В соответствии с ГОСТ 7505—89 назначаем штамповочные уклоны [2 табл. 4, c. 14]. Штамповочные уклоны предусматриваем только на торцах поковки. Их величина согласно ГОСТ 7505—89 равна 7∘.

3.2.5. Определение радиусов закруглений на поковке

Радиус округления внешних углов R = 2мм (для глубины ручья 10...25 мм, Ø30,5 мм) и R =2,5 мм для глубины ручья 25…50 мм (Ø50мм) [1, с.15].  С учетом фасок на детали без уменьшения припуска принимаем rн = 3 мм. Допуск на радиус — 2мм [1, с. 26].

Принимаем радиусы внутреннего  и наружного углов поковки Rв= 3мм;   rн= 9мм [2, с. 41].

3.2.6. Составление чертежа поковки

По  табличным и расчетным данным составляем чертеж холодной поковки.

Рис. 2. Чертеж поковки для штамповки на ПШМ

штамповочные уклоны —7∘;радиусы округлений внешних углов — 3мм

3.3.  Выбор переходов штамповки и определение размеров заготовки

3.3.1. Определение объема и массы штампованной поковки

Определяем объем поковки как сумму элементарных объемов:

Масса поковки:  Мп=175000⋅7,85⋅10−6=1.37 кг.

3.3.2. Определение размеров, объема и массы заусенца [2, с. 64—67]

Площадь поковки в плоскости разъема штампа определяем как

Fп = 50∙50+30,5∙100 = 5550 мм2.

3.3.3. Определение толщины заусенца

Высота мостика облойной канавки [2, c. 65]:

hо= 0,015Fп; 	hо = 0,0155550=1,1 мм.

Принимаем высоту мостика h0 = 1мм.

R= h/2

h1

R

b

h0/2

h0

b1

R

Тогда размеры облойной канавки для данной поковки:

hо = 1мм; h1=3,5 мм; b = 7 мм;

b1 = 22 мм; R = 1,5 мм; Sок = 80 мм2; ξ = 0,5.

Рис. 3. Форма облойной канавки

Периметр поковки: Р = 2Dп+2H,  Р = 2∙50,0+2∙150,0 = 400 мм.

Объем облоя определяем по формуле:

Vо =ξSокΡ+2⋅2⋅b+b12,

Vо=0,5⋅80400+2⋅2⋅7+222=18320 мм3.

Масса облоя:  Мо = Vоγ;  Мо = 18320∙7,85∙10-6 = 0,144 кг.

Определяем площадь заусенца по формуле [2, c. 76]:

So = Sок ,	So = 0,5∙80 = 40 мм2,

где  — коэффициент, учитывающий степень заполнения облойной канавки,   ,5 [2, табл. 8, с. 67].

3.3.4. Построение расчетной заготовки

Определяем площади поперечных сечений и диаметров расчетной заготовки (рис.4) по формулам [2, с. 67 — 68]:

Sэ = Sп+2Sо;

где Sэ — площадь поперечного сечения расчетной заготовки в произвольном месте; Sп — площадь поперечного сечения поковки в произвольном месте;  Sо— площадь сечения облоя.

Определяем диаметр расчетной заготовки по формуле [2, с. 68]:

dэ=1,13Sэ.

Результаты расчета сводим в табл. 5.

Таблица 5

| Параметры и расчетные формулы | Номер сечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадь сечения поковки, мм2 Sп=π4dп2 | 0 | 1960 | 1960 | 730 | 730 | 0 |
| Площадь сечения облоя, мм2 Sз = hоdп , Sо = 2ξSок , | 48,8 80 | — 80 | — 80 | — 80 | — 80 | 30 80 |
| Площадь поперечного сечения расчетной заготовки, мм2 Sр.з = Sп+Sо | 130 | 2040 | 2040 | 810 | 810 | 110 |
| Диаметр расчетной заготовки dз, мм | 12,9 | 51,0 | 51,0 | 32,2 | 32,2 | 11,8 |

Объем заготовки с учетом угара (1,5% для пламенного нагрева):

Vз = (Vп+Vо)∙1,015 = (1,75+0,18)∙105∙1,015 = 196000 мм3.

Определяем площадь поперечного сечения средней расчетной заготовки:

Sср=Vзlр.з; Sср=196000154,9=1270 мм2.

Определяем диаметр средней расчетной заготовки по формуле [2, с. 68]:

dср= 1,13Sср ;  dср= 1,131270= 40,2 мм.

Учитывая результаты, строим расчетную заготовку и эпюру сечений (рис.4).

Рис. 4. Расчетная заготовка

Построенная расчетная заготовка элементарная.

Определяем коэффициенты трудности α и β и коэффициент подкатки Кп:

α=dmaxdср=5140,2=1,26;         β=lэdср=154,940,2=3,85.

Коэффициент подкатки:  Kп=SmaxSср=20401270=1,6.

3.3.5. Выбор заготовительных ручьев

По диаграмме пределов применения ручьев (диаграмма А. В. Ребельского) и коэффициентов   определяем заготовительные переходы.

Для данной поковки требуется: подкатной закрытый ручей, окончательный ручей и отрубной нож.

3.3.6. Расчет размеров заготовки

Определяем площадь поперечного сечения заготовки по формуле [2, с. 77]:

Sзаг=1,02…1,2Sср=1,15⋅1270=1460 мм2.

Определяем диаметр исходной заготовки и сторону квадратной заготовки:

dзаг=1,13Sзаг=1,131460=43,2 мм; азаг=1460=38,2 мм.

Принимаем квадратную заготовку со стороной квадрата азаг= 38 мм.

Площадь поперечного сечения 1444 мм2.

Определяем длину исходной заготовки и массу заготовки:

lзаг=VзагSзаг=196000144=136 мм;   Gзаг = Vзаг =1960000,0000078 = 1,54 кг.

где Vзаг— объем заготовки.

3.4. Расчет нормы расхода металла

3.4.1. Определяем длину торцевого обрезка [4, с. 8]:

lоб=0,3…0,5азаг=0,4⋅38=15 мм.

3.4.2. Определяем потери на некратность [4, с. 8]:

lнк=lзаг2=1362=68 мм.

lнк— средневероятная (расчетная) длина некратности.

3.4.3. Определяем полезную длину прутка [4, с.8]:

Lпол = L– (lоб + lнк) = 3750 – (15+68) = 3667 мм.

где L — длина прутка в состоянии поставки, принимаем L = 3750 мм.

3.4.4. Определяем коэффициент использования и норму расхода металла [4, с. 9]:

η=LполL=36673750=0,978;	Gнр=Gзагη=1,540,978=1,57 кг.

3.5. Тепловой режим штамповки

3.5.1. Определение температурного интервала ковки и штамповки

Пользуясь рекомендациями справочника [3, табл. 1, c. 219—223], определяем температурный интервал ковки и штамповки.

3.5.2. Выбор нагревательного устройства

Если для нагрева заготовок под штамповку выбираются  пламенные печи, то используются рекомендации справочника [3, c. 238—249], если используется индукционный или электронагрев [3, c. 276—283].  Данные привести в табл. 6 (для пламенного нагрева).

Таблица 6

Производительность печи G, кг/ч

Температура нагрева заготовок t, С

Вид топлива

Расход газа (макс) b, м3/ч

Количество горелок n, шт

Тип горелок

Площадь пода (полезная) S, м2

Габаритные размеры печи B × L × H, мм

3.5.3. Определяем продолжительность нагрева заготовки [4, с. 145]:

τ=καDзагDзаг,

где  — коэффициент, зависящий от марки стали,  = 10…20; — коэффициент, учитывающий способ укладки заготовок на поду печи во время нагрева,  =1,0…3,0; Dзаг— диаметр заготовки, м.

3.6. Расчет ручьев молотового штампа

3.6.1. Определение размеров окончательного ручья

Окончательный ручей изготавливается по чертежу горячей поковки — поковки с увеличенными размерами, которые оформляются за счет увеличения всех размеров холодной поковки на 1,2% (величину  усадки  стали). Размеры  горячей  поковки  представить в табл. 7.

Таблица 7

| Размер поковки | Ø50 | 50 | Ø30,5 | 150 | R2,5 | R3 | R9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер горячей поковки | Ø50,6 | 50,6 | Ø30,8 | 151,8 | R2,5 | R3 | R9 |

3.6.2. Расчет подкатного закрытого ручья

Размеры профиля ручья по высоте определяем по формуле [2, с. 93]:

h=μdэ,

где  — коэффициент, зависящий от диаметра заготовки и сечения расчетной заготовки [3, табл. 14, с. 95].  Результаты расчета сводим в табл. 8

Таблица 8

| Номер сечения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота h, мм |  |  |  |  |  |  |

Ширину подкатного закрытого ручья определяем по формуле [2, с. 96]:

В=1,15Sзагhmin;

Остальные размеры ручья определяем по формулам [3, с. 95] и конструктивно.

3.6.3. Расчет отрубного ножа

В связи с тем, что в штампе имеется только один заготовительный ручей, то принимается передний отрубной нож.

Определяем ширину и высоту ручья [2, с. 109]:

B1 = f + (20…25) мм; 	H1= 2b2+ 20 мм;

где f, b2— размеры штампованной поковки.

Остальные размеры ручья по справочнику [2, табл. 15, с. 109] и конструктивно.

3.6.4. Расчет клещевой  выемки и литниковой канавки

Ширину и высоту клещевой выемки определяем [2, с. 87—88]:

В = (1,3...1,5)dзаг;	Н=1,2B.

Остальные размеры ручья по справочнику [2, табл. 13, с. 89] и конструктивно.

3.7. Конструирование молотового штампа

1

2

3

3.7.1. Расположение ручьев в молотовом штампе (рис. 5) принимаем по  справочнику [2, с. 113].

Рис. 5 . Расположение ручьев в штампе:

1— окончательный ручей; 2 — подкатной закрытый ручей; 3 — отрубной нож

3.7.2. Определяем расстояние между ручьями по формуле [2, с. 114]

S = 0,6 cos,

где Т — вспомогательная величина, зависящая от глубины ручьев и радиусов закругления.

3.7.3. Габаритные   размеры   молотового   кубика  (А×В×С)  определяются

по справочнику [2, c. 116] и ГОСТ 7831—78.

3.8. Определение технологического усилия и выбор оборудования

3.8.1. Определяем массу падающих частей молота по формуле  [2, с. 145]:

G=5,6⋅10−4σт1−0,0005Dпр3,75b+Dпр4⋅75+0,001Dпр2            ++

+Dпрb22+bDпр4+Dпр250⋅ln1+2,575+0,001Dпр2Dпрh0⋅1+0,1lпbср,

где Dпр — приведенный диаметр поковки. Определяется как

Dпр=1,13Fп,

где Fп— площадь проекции поковки в плане, мм; lп и  bср — длина и средняя ширина поковки.

bср=Fпlп.

т — предел текучести, принимается по справочнику [3, табл. 2, с. 132].

3.8.2.  Выбор оборудования

Принимаем паровоздушный  штамповочный молот по ГОСТ 7024—75. Данные привести в виде таблицы [3, c. 293].

3.9. Определение усилие обрезки  облоя

3.9.1. Усилие обрезки облоя (см. справочник [2, с. 482])

Р=1,5⋯1,8Stσв10−6,

где S— периметр среза, мм; t— толщина перемычки под прошивку заусенца, мм; в — предел текучести при температуре обрезки [3, с. 133].

Так как обрезные прессы находятся в одной технологической линии с паровоздушными штамповочными молотами, то их выбирают в зависимости от массы падающих частей обслуживающего молота [3, с. 304]. Техническую характеристику обрезного пресса представить  в виде таблицы.

3.10. Конструирование штампа для обрезки облоя

Для обрезки облоя принимаем штамп простого действия.

3.10.1. Определяем закрытую высоту штампового пространства [2, с. 492]:

Нпр=Ннаиб−Нрег+15…20 мм,

где Ннаиб — наибольшее расстояние между столом пресса и ползуном в его нижнем положении; Нрег — величина регулирования расстояния между столом и ползуном.

Закрытую высоту штампа определяем по формуле:

Ншт = Нпр – h1,

где h1 — толщина подкладной плиты пресса.

Величина сдвига поковки при обрезке зависит от толщины обрезаемого облоя h0, мм:

е = (3—5)h0;

Высоту  пуансона определяем по формуле:

Нп = Ншт – (Ннп + Нм + Нд) + е – hп;

где Ннп , Нм , Нд — соответственно толщины нижней плиты, матрицы,     пуансонодержателя; hп — размер поковки от поверхности прилегания ее к пуансону до линии разъема, мм.

Высота окна в нижней плите зависит от наибольшей высоты поковки

Но ≥ Нпок + (10…20) мм;

Расчет закрытой высоты штампа для пробивки перемычки выполняют так же, как и для обрезных штампов. Плиты и пуансонодержатели для пробивных штампов применяют те же, что и для мелких обрезных штампов [3, табл. 14, 22, 24, 26, 28]. Размеры обрезной матрицы определяют по справочнику [2, табл. 2, с. 484].

Остальные размеры  штампа принимаем конструктивно в соответствии с нормалями.

4.1. Определение технологических параметров штамповки поковок

удлиненной формы на кривошипном горячештамповочном прессе (КГШП)

При штамповке низких, удлиненных поковок плашмя на КГШП использование выталкивателей и связанное с этим снижение штамповочных уклонов не эффективно для снижения массы поковок при усложнении конструкции вставок. Поэтому, приняв штамповку на КГШП для данной детали (см. рис.1) без выталкивателей, в соответствии с пп. 3.2.1 — 3.2.6. назначаем припуски и допуски, выбираем плоскости разъема, определяем штамповочные уклоны и радиусы закруглений на поковке, составляем чертеж поковки и определяем объем и массу поковки.

4.2. Выбор переходов штамповки и определение размеров заготовки

4.2.1. Определение размеров облойной канавки

Так как штамповка данной поковки осуществляется в открытом штампе, то принимаем облойную канавку (рис. 6) в соответствии с номинальным усилием КГШП [2, табл. 2, с. 184] . Предварительно приняв усилие КГШП 16—20 МН, размеры облойной канавки будут равны:

b = 6 мм

h1=6 мм

hз = 2,5 мм

r = 1,5 мм

R1 = 20 мм

Рис. 6. Форма облойной канавки

## 4.2.2. Определение объема облоя

Определяем объем облоя по формуле [2, с. 183]:

Vо=pbhо+h2B,

где p— периметр поковки, определяем p=400 мм; h2 — средняя толщина облоя по магазину, h2=2hо=2⋅1,5=3 мм[3, с. 183]; B— ширина облоя в магазине, принимаем B=15 мм [3, с. 183].

Vо=4002,5⋅6+6⋅15=42000 мм3.

Масса облоя определяется по формуле:

Мо= Vоρ;    М0=42000∙7,85∙10-6 = 0,33 кг.

4.2.3. Определение объема  заготовки

Объем заготовки определяем по формуле:

Vзаг=Vп+Vо;

Vзаг=175000+42000=217000 мм3.

Размер исходной заготовки определяем в зависимости от параметров расчетной заготовки и принятых переходов штамповки. Построение расчетной заготовки для данной поковки по ее шести характерным сечениям показано на рис. 4. Определяем параметры расчетной заготовки по аналогии с методикой, изложенной в п. 3.3.4. Данные расчетов заносим в табл. 9.

Таблица 9

| Параметры и расчетные формулы | Номера сечений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадь сечения поковки, мм2: Sп=π4dп2 | 0 | 1962 | 1962 | 730 | 730 | 0 |
| Площадь поперечного сечения облоя, мм2 S = Sо + hоDп Sо = 2(bhо+h2B), мм2 | 335 — | — 210 | — 210 | — 210 | — 210 | 285 — |
| Площадь поперечного сечения расчетной заготовки, мм2 Sр.з = Sп + Sо | 335 | 2172 | 2172 | 940 | 940 | 285 |
| Диаметр расчетной заготовки, мм dр.з =1,13Sр.з | 20,7 | 52,7 | 52,7 | 34,6 | 34,6 | 19,0 |

Определяем площадь сечения средней расчетной заготовки по формуле:

Sср=Vзlр.з=217000154,8=1401 мм2.

Коэффициент подкатки определяем по формуле

Кпод = SmaxSср=21721400=1,55.

Согласно рекомендациям [2, c. 71] применяем подкатной закрытый ручей.

Так как при штамповке на КГШП не используются подкатные и протяжные ручьи, то необходимо пересмотреть процесс, предусматривая штамповку двух поковок (спаренную) или фасонирование заготовки выдавливанием   на   КГШП   или   на  другом   оборудовании.

Учитывая  то, что процесс выдавливания требует применения специальных КГШП с увеличенным ходом ползуна и выталкивателя, рассмотрим вариант штамповки спаренной поковки, показанной на  рис. 7.

Рис. 7. Расчетная заготовка для спаренной поковки

Объем заготовки принимаем равным

Vз=2⋅217000=434000 мм3.

Определяем площадь и диаметр сечения средней расчетной заготовки:

Sср=Vзlрз; Sср=434000150+25+50+2⋅3=1880 мм2.

dср=1,13Sср;	dср=1,131880=48,9 мм.

Данные расчетов заносим в табл. 10. Табл. 10 дана для одной половины спаренной поковки. В ней использованы данные табл. 5.

Таблица 10

| Параметры и расчетные формулы | Номер сечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадь спаренной поковки, мм2 Sп, | 0 | 1962 | 1962 | 730 | 730 | 1460 |
| Площадь поперечного сечения облоя, мм2: Sо= Sо + hоDп S0 = 2bhо+h2B | 335 — | — 210 | — 210 | — 210 | 280 210 | 210 210 |
| Площадь поперечного сечения расчетной заготовки, мм2 Sр.з =Sп + Sо | 335 | 2172 | 2172 | 940 | 1220 | 1880 |
| Диаметр расчетной заготовки, мм dр.з =1,13Sр.з | 20,7 | 52,7 | 52,7 | 34,6 | 39,5 | 49,0 |

Согласно рекомендациям [2, с. 71] для спаренной поковки из двухпоковок достаточно одного пережимного ручья.

4.2.4. Определение размеров заготовки

При использовании пережимного ручья площадь заготовки определяется по формуле [2, с. 77]:

Sзаг=1,05…1,3Sср;	Sзаг=1,15⋅1880=2162 мм2.

Определяем диаметр исходной заготовки:

dзаг=1,13Sзаг;	dзаг=1,132162=52,7 мм.

Согласно ГОСТ 2590—71 [3, c. 76] принимаем диаметр прутка равным 52 мм.

Площадь поперечного сечения Sэ = 2122 мм2. Если заготовку нагревают в  индукционном  нагревателе (величина  угара  у=0, 5%), то ее длину определяем  по формуле:

lзаг=1,005VзагSзаг; 	lзаг=VзагSзаг=1,005⋅4340002122=205,5 мм.

Массу заготовки определяем по формуле:

Gзаг = Vзаг =4340007,85∙10-6 = 3,4 кг.

где Vзаг — объем заготовки.

4.2.5. Выбор переходов штамповки

Для изготовления данной поковки на КГШП выбираем следующие переходы штамповки:

— пережим заготовки;

— окончательная штамповка в открытом ручье.

4.2.6. Расчет окончательного ручья

Для определения размеров поковки в окончательном ручье необходимо все размеры холодной поковки увеличить на 1,2%, т.е. на величину усадки стали.

| Размеры холодной поковки, мм | Ø50 | 50 | Ø30,5 | 150 | R2,5 | R3 | R9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры горячей поковки, мм | Ø50,6 | 50,6 | Ø30,8 | 151,8 | R2,5 | R3 | R9 |

4.3. Расчет нормы расхода металла [4, с. 8, 9]

Определяем длину торцевого обрезка и потери на некратность:

lоб=0,3…0,5dзаг;	lнк=lзаг2.

Определяем полезную длину прутка:  Lпол = L–(lоб + lнк),

где L — длина прутка в состоянии поставки.

Определяем коэффициент использования металла и норму расхода:

η=LполL; 	Gнр=Gзагη.

4.4. Тепловой режим штамповки

4.4.1. Определение температурного интервала ковки и штамповки

Пользуясь справочными рекомендациями [3, табл. 1, c. 219—223] определяем температурный интервал ковки и штамповки.

4.4.2. Выбор нагревательного устройства

Так как для нагрева был принят индукционный нагреватель, то техническую характеристику представляют в виде таблицы [3, табл. 19, c. 279, табл. 20,  с. 280].

4.4.3. Определение продолжительности нагрева заготовки

Продолжительность нагрева заготовки в индукционном нагревателе определяем по справочнику [3, табл. 4, с. 259].

4.5. Определение технологического усилия и выбор оборудования

4.5.1. Используем формулу определение  технологического усилия штамповки на КГШП [2, с. 201]:

Р=1,155σт1+μ0bhоFо+2μ0bhо−0,25+1,25lnаhоFп,

где т — предел текучести металла при температуре штамповки, МПа; μ0— коэффициент внешнего трения, μ0= 0,5  [2, с. 201]; hо,b — толщина и ширина облоя на мостике, мм; Fо — площадь проекции мостика облоя мм2; a— размер поковки по ширине, мм; Fп — площадь проекции поковки на плоскость разъема, мм2.

4.5.2. Выбор оборудования

Пользуясь рекомендациями [3, табл. 15, с. 296], принимаем кривошипный горячештамповочный пресс по ГОСТ 6809—70*. Данные, привести в виде таблицы.

4.6. Конструирование штампа на КГШП

При штамповке на КГШП применяются сборные штампы, состоящие из универсального блока и сменных вставок.

#### 4.6.1. Выбор универсального блока на КГШП

В зависимости от номинального усилия КГШП принимаем универсальный  блок  в  соответствии  с  МН 4809—63 [2, с. 204]. Данные привести в табл. 11.

Таблица 11

| #### Усилие пресса Р, кН | #### Размеры блока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### В, мм | #### L, мм | #### H, мм |

4.6.2. Определение закрытой высоты рабочих вставок

Определяем закрытую высоту рабочих вставок:

Нрв=Н−2Тос+Тпод,

где Тос— толщина основной плиты блока, мм; Тпод — толщина подкладной плиты блока, мм [2, табл. 7, с. 205]. Габаритные размеры вставок определяются по нормалям МН 4809—63.

4.7. Определение усилие обрезки облоя

Определяем усилие обрезки облоя и выбираем оборудование, аналогично методике, приведенной в пп. 3.9.1— 3.10.1.

Обрезные прессы выбираем в зависимости от номинального усилия основного кузнечного оборудования [3, с. 304].

Техническую характеристику обрезного пресса представить  в виде таблицы.

4.8.  Расчет технологической себестоимости поковки

4.8.1. Схема организации рабочего места штамповки

Если для изготовления поковка детали «Вал» технологическая линия включает камерную  печь,  паровоздушный   штамповочный  молот и однокривошипный обрезной пресс, то в условиях крупносерийного производства принимается следующая схема организации рабочего места (рис.8).

Если для изготовления поковки детали «Вал» технологическая линия состоит из индукционного нагревателя, КГШП и обрезного пресса, то в  условиях крупносерийного производства принимается следующая схема организации рабочего места (рис. 9).

Рис. 8. Схема организации рабочего места:

1— молот  паровоздушный  штамповочный; 2 — нагревательная  камерная печь;

3 — пресс обрезной;  4 — транспортер; 5—тара для заготовок;  6— тара для поковок; 7— стол для заготовок;  8 — тара для облоя.

Рис. 9. Схема организации рабочего места при работе на КГШП:

1 — кривошипный горячештамповочный пресс (КГШП); 2 — стол; 3, 5, 7, — тара (для заготовок, облоя, поковок); 4 — конвейер; 6 — обрезной кривошипный пресс; 8 — кузнечный индукционный нагреватель.

Состав бригады: нагревальщик 3-го разряда, штамповщик 4-го разряда, обрезчик  4-го разряда.

- 4.8.2. Определение нормы времени и выработки

Штучное время  для  условий крупносерийного производства определяется по формуле:

Tшт=Tо+Tвс⋅100+K100,

где Tо― основное (машинное) время;  Tвс― вспомогательное время; K― коэффициент плановых затрат рабочего времени на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, K=20% [7].

- 4.8.3. Определение технологической себестоимости изготовления поковки «Вал»

Определяем технологическую себестоимость поковки [7]:

- Сп = М+З1+А+Ш,

где М ― затраты на металл; З1 ― сумма основной и дополнительной заработной платы производственных рабочих и начисление на зарплату; А― амортизационные отчисления;  Ш ― затраты на штампы.

Определяем затраты на металл, руб:

М = ЦмGн.р – ЦотхGотх

где Цм ― стоимость  одного килограмма металла; Цотх ― стоимость одного килограмма отхода.

Определяем сумму основной и дополнительной заработной платы  рабочих и начисления на зарплату:

З1=1+кд+кдкнСч.срТшт60,

где кд ― коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату рабочих, кд  =  0,14;  кн  ― коэффициент,   учитывающий   начисления   на   зарплату,

кн = 0,26; Сч.ср ― средняя часовая тарифная ставка бригады:

Сч.ср=Сч.3+Сч.4+Сч.43.

Определяем амортизационные отчисления:

А=1,15ЦобАТшт100⋅60Фд.обкз,

где Цоб ― стоимость оборудования; А ― процент амортизационных отчислений, А = 10,7% ; Фд.об  ― действительный годовой фонд времени работы оборудования, Фд.об = 4015 ч; кз ― коэффициент загрузки оборудования, кз = 0,75―0,85.

Определяем затраты на штампы:

Ш=Сш+СвnТиз,

где Сш ― стоимость штампа, руб;   Св ― стоимость  1-го восстановления, руб; n ― число восстановлений, n = 2―3; Тиз ― стойкость штампа до полного износа, Тиз = 10000 ― 20000 поковок.

- ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ 7505―89. Поковки стальные штампованные.

2. Ковка и штамповка: Справ. В 4 т. Т. 2. Горячая объемная штамповка

Под ред. Е.И.  Семенова.  М.: Машиностроение, 1986. 592 с.: ил.

3. Ковка и штамповка: Справ. В 4 т. Т. 1. Материалы и нагрев. Оборудование. Ковка / Под ред. Е.И. Семенова.  М.: Машиностроение, 1985. 568 с.

4. Ковка и объемная штамповка стали: Справ. В 2 т. Т1 /Под. ред. М.В. Сторожева.  М.: Машиностроение, 1967. 435 с.

5. Тетерин Г.П., Полухин П.И. Основы оптимизации и автоматизации проектирования технологических процессов горячей объемной штамповки. ― М.: Машиностроение, 1979. ― 284 с.: ил.

6. Шипулин А.И. Метод. указания к выполнению курсового проекта по дисциплине  «Технология и оборудование ковки и объемной штамповки». Ростов н/Д, ДГТУ, 1998.

7. Мороз Б.С., Шипулин А.И. Метод. указания к выполнению выпускной квалификационной работы по направлению 551800 «Технологические машины и оборудование». Ростов н/Д, ДГТУ, 2000.